Устойчивость стержня из СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ при ТЕРМОУПРУГИХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ С УЧЁТОМ ДЕФОРМАЦИЙ ПОПЕРЕЧНОГО СДВИГА

Сильченко Л.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Тонкостенные сжатые элементы из сплавов с памятью формы (СПФ) являются склонными к потере устойчивости, вызванной термоупругими фазовыми превращениями. Известно, что минимальные значения критических нагрузок потери устойчивости таких элементов наблюдаются в средней части указанного процесса фазового превращения и могут быть значительно ниже соответствующих критических сил даже в наименее жёстком мартенситном состоянии [1–5]. Причем чем более «толстым» является элемент из СПФ, тем отчётливее проявляется отмеченная тенденция. Например, для относительно коротких стержней критическая сила может быть в несколько раз меньше изотермической критической силы в мартенситном состоянии. В упругих коротких стержнях важную роль играет сдвиг. Возникает вопрос, насколько важен учет деформаций сдвига применительно к сжатым элементам из СПФ. С целью ответа на этот вопрос в настоящей работе были рассмотрены две задачи о потере устойчивости сжатого короткого консольного стержня из СПФ при прямом и обратном термоупругих мартенситных превращениях. При анализе устойчивости стержня был использован ряд гипотез, основанных на различных предположениях в отношении присутствия вариаций внешней нагрузки при выпучивании [1–5].

В результате можно сделать вывод о том, что учет деформаций сдвига мало меняет значения искомых критических нагрузок стержня из СПФ. Точнее, изменения, вносимые учётом сдвиговых деформаций, играют существенно меньшую роль, чем в случае чисто упругой потери устойчивости.

11Equation Section 1

1. Постановка задачи

В случае изучения потери устойчивости, вызванной прямым мартенситным превращением, рассматривается короткий консольный стержень из СПФ нагруженный на свободном конце в аустенитном состоянии неизменной «мёртвой» сжимающей силой . Затем осуществляется его охлаждение через интервал температур прямого мартенситного превращения. Разыскивается такое наименьшее значение постоянной силы , при котором наряду с тривиальной прямолинейной формой равновесия стержня из СПФ возможна также изогнутая форма его равновесия.

Если же изучается устойчивость стержня при обратном превращении, то предполагается, что сначала осуществляется предшествующий прямой мартенситный переход, при котором консольный стержень из СПФ накапливает фазовую деформацию за счет охлаждения через интервал температур прямого превращения под воздействием неизменной сжимающей или растягивающей силы , причем исключается его потеря устойчивости. После перевода стержня в полностью мартенситное состояние сила  снимается, а вместо неё прикладывается другая, теперь исключительно сжимающая «мертвая» сила . Далее стержень нагревается через интервал температур обратного превращения. При этом разыскиваются такие значения силы , при которых помимо исходной прямолинейной формы равновесия стержня из СПФ возможны отклонённые формы равновесия.

Рассматривается плоское деформирование стержня из СПФ. Он отнесен к начальной материальной системе координат , в качестве которой выступает декартова система отсчета, связанная со стержнем в недеформированном аустенитном состоянии. Ось  направлена вдоль линии центров тяжести поперечных сечений изучаемого стержня, ось  ортогональна . Начало координат расположено на заделанном конце стержня. Изучается стержень, подчиняющийся кинематической гипотезе плоских сечений, записанной в отношении суммарных деформаций

212\* MERGEFORMAT (.)

Здесь символами  обозначены удлинение осевой линии стержня и угол наклона его оси  за минусом сдвига  соответственно. Штрих сверху означает взятие производной по .

.		313\* MERGEFORMAT (.)

Считается также, что сдвиг постоянен по сечению. Из формул 12, 13 ясно, что учитывается сжимаемость оси стержня на изгибные деформации. Что касается поперечного сдвига, то для его учета привлечена модель С.П. Тимошенко. Величины  обозначают упругую и фазовую осевые деформации, аналогичные обозначения верны для сдвига, символом  обозначен текущий прогиб. Прогиб свободного конца стержня и его угол поворота обозначены символами  соответственно, длина стержня в начальном аустенитном состоянии - символом .

42Equation Section (Next)

2. Система определяющих соотношений

Несмотря на то, что изучается потеря устойчивости короткого стержня с учётом деформаций поперечного сдвига, полагаем, что материал стержня подчиняется упрощённому одномерному варианту определяющих соотношений для прямого и обратного фазовых превращений [1,2]. Используются дифференциальные зависимости для параметра фазового состава [5].

525\* MERGEFORMAT (.)

Здесь две верхние строки, объединённые скобкой, соответствуют прямому превращению, две нижние - обратному. Возможность использования одномерных уравнений объясняется тем, что докритическое деформирование стержня предполагается одноосным (отсутствуют касательные напряжения). Поэтому при варьировании относительно докритического состояния соответствующие члены, содержащие касательные напряжения и сдвиги все равно обнулились бы. Единственное соотношение, которым следует дополнить 25, для учёта сдвига на искомые критические характеристики и которое будет использовано ниже

.		626\* MERGEFORMAT (.)

Параметр  учитывает неоднородность касательных напряжений по сечению стержня. Величиной  обозначена поперечная сила,  - площадь сечения стержня. Как видно из 25 формул суммарная деформация состоит из упругой и фазовой составляющих, температурной же деформацией, как и объемным эффектом реакции для упрощения пренебрегаем. Символами  обозначены осевое и осреднённое по сечению касательное напряжения, а также и модуль упругости и сдвига. Две последние величины считаются функциями внутренней переменной состояния СПФ , в качестве которой рассматривается объемная доля мартенситной фазы,  - параметры материала, - текущая температура,  температуры начала и конца реакции прямого мартенситного превращения, а  - обратного, при отсутствии напряжений. Аналогичные обозначения с верхним индексом «» соответствуют характерным температурам, учитывающим влияние напряжения. Кроме того  - разница удельных энтропий аустенитного и мартенситного состояний СПФ при некой температуре термодинамического равновесия , при которой СПФ может существовать как в чисто мартенситном, так и в чисто аустенитном состояниях (для материалов с широкой петлёй гистерезиса это всегда возможно), причём в отсутствии фазовых деформации,  - плотность сплава, которая считается неизменной в процессе мартенситных превращений. В определяющих соотношениях моделирующих обратное фазовое превращение фигурируют также символы , которыми обозначены объёмная доля мартенситной фазы и осевая фазовая деформация, которые были достигнуты в ходе предшествующего мартенситного превращения. В нашем случае полагаем . В качестве функции  может использоваться зависимость

.		727\* MERGEFORMAT (.)

Можно показать, что в случае неизменных напряжений при использовании выражения 27 дифференциальное соотношение для  25 может быть заменено конечной зависимостью Роджерса [7] (см. также [1–6]).

Для температур начала мартенситных превращений применяются зависимости

.

Что касается температур завершения фазовых превращений, то они могут быть найдены в результате решения соответствующих задач из условий  для прямого превращения и  - для обратного.

Для модулей упругости и сдвига используются выражения (см. [8])

,	828\* MERGEFORMAT (.)

где  - значение модулей упругости и сдвига сплава в мартенситном (нижний индекс 1) и аустенитном (нижний индекс 2) фазовых состояниях соответственно.

93Equation Section (Next)

3. Докритическое деформирование

При докритеческом деформировании сжимающая сила по условию неизменна. Поэтому докритические (включая критические) значения напряжений на этапе прямого превращения постоянны  (положительной считается сжимающая нагрузка). С учётом этого, в результате интегрирования соответствующей формулы 25, осевая фазовая деформация, развивающаяся при прямом переходе, определяется с выражением

.		10310\* MERGEFORMAT (.)

Заметим, что в определяющих соотношениях 25, используемых для прямого мартенситного превращения, фигурирует константа , позволяющая учитывать экспериментально наблюдаемый эффект так называемого ориентированного превращения. Он проявляется следующим образом. Если в процессе прямого превращения, осуществляемого за счёт охлаждения, в какой-то момент снять нагрузку, то после возобновления прямого превращения (по достижении температурой нужной величины) вновь будет наблюдаться развитие фазовых деформаций, причем в направлении имевшей место ранее нагрузки. Известен также вариант определяющих соотношений, в которых не учитывается указанный эффект. Для этого в определяющих соотношениях 25 достаточно положить . Кроме того, необходимо скорректировать определённым образом константы. Это можно сделать, например, так, чтобы накопленные в ходе полного прямого превращения фазовые деформации были бы одинаковыми. При  формула 310 трансформируется в

.		11311\* MERGEFORMAT (.)

Чтобы деформации, подсчитанные по формулам 310, 311, были одинаковыми, должна иметь место следующая очевидная зависимость между константами материала  для соответствующих вариантов определяющих соотношений

.		12312\* MERGEFORMAT (.)

Понятно, что в этой формуле константы  имеют разное численное значение. Величина  слева соответствует варианту определяющих соотношений, не описывающих эффект ориентированного превращения , справа - описывающих ().

Заметим, что в принятом в статье варианте нагружения стержня эффект ориентированного превращения не имеет места вообще. Можно показать, что минимальные критические нагрузки при прямом превращении, полученные на основе обоих указанных вариантов определяющих соотношений, естественно при использовании пересчета констант 312, практически не отличаются друг от друга.

Определяющие соотношения для обратного превращения 25 предполагают . Поэтому, для подсчёта накопленного в ходе предшествующего прямого превращения уровня фазовой деформации следует отдавать предпочтение использованию зависимости 311 перед формулой 310, хотя, как показывают вычисления, это не сказывается на минимальных значениях искомых критических величин изучаемого стержня, конечно при использовании пересчета констант 312.

Понятно, что при рассмотрении обратного превращения , . Кроме того , () - единица отвечает прямому превращению, двойка обратному, причём осевая фазовая деформация находится по нужной формуле (см. 25)

.		13313\* MERGEFORMAT (.)

144Equation Section (Next)

4. Устойчивость стержня при Прямом превращении

При анализе потери устойчивости стержня в связной постановке будет реализован подход, в соответствии с которым искомые линеаризованные уравнения устойчивости записываются в вариациях относительно прямолинейного критического состояния стержня. При этом величины со знаком вариации относятся к возмущённому состоянию стержня, без знака вариации - к невозмущённому. В основу модели деформирования при потери устойчивости стержня положена концепция «продолжающегося фазового перехода» [1–5], в соответствие с которой выпучивание стержня может сопровождаться развитием дополнительных фазовых деформации.

Варьирование соотношений 12, 26 относительно критического состояния стержня с учётом 25, 28 приводит к выражениям

,	15415\* MERGEFORMAT (.)

где обозначено

,	16416\* MERGEFORMAT (.)

а для вариации объемной доли мартенситной фазы справедлива зависимость

,	17417\* MERGEFORMAT (.)

следующая из соотношения 25 для , если в нем отбросить вариацию температуры (можно показать, что это не влияет на искомые критические нагрузки [1–5]) и ввести ступенчатую функцию

.		18418\* MERGEFORMAT (.)

Из соотношения 415, с учётом вариации объемной доли мартенситной фазы 417 может быть найдена вариация осевого напряжения

,		19419\* MERGEFORMAT (.)

где введено обозначение

.		20420\* MERGEFORMAT (.)

Очевидно, граница зоны дополнительного фазового превращения находится из условия

,

что следует из анализа соотношения для вариации  417. При помощи 419 оно может быть записано следующим образом

,		21421\* MERGEFORMAT (.)

причем в условие вошла искомая координата границы зоны дополнительного фазового перехода .

Используя вариации напряжений 419 можно образовать вариации внутренних моментов и нормальных сил

.		22422\* MERGEFORMAT (.)

Выполняя интегрирование в правых частях 422, дополняя результирующие выражения формулой для вариации поперечной силы, имеем

.	23423\* MERGEFORMAT (.)

В соотношениях 423 введены обозначения

24424\* MERGEFORMAT (.)

в которых  - площадь части сечения стержня, где после выпучивания имеют место только упругие деформации,  - площадь части сечения стержня, где при выпучивании развивается дополнительное фазовое превращение.

Ради простоты далее рассматривается стержень с прямоугольным поперечным сечением . Полагая для определённости, что верхняя часть сечения стержня  испытывает в процессе выпучивания дополнительное фазовое превращение, вместо 424 можно выписать соотношения

,	25425\* MERGEFORMAT (.)

где  - центральный момент инерции поперечного сечения стержня и используется безразмерная координата границы дополнительного фазового перехода

,		26426\* MERGEFORMAT (.)

а также новое обозначение (см. 420)

.

Варьирование статического уравнения для моментов относительно критического состояния стержня приводит к соотношению

,		27427\* MERGEFORMAT (.)

где . В общем случае, следует добавить уравнение равновесия на продольную ось

,		28428\* MERGEFORMAT (.)

в котором допускается присутствие вариации некой погонной продольной нагрузки  (напомним, что по условию ). Влиянием вариации  на изгиб пренебрегаем, поскольку предполагаются малыми как вариации прогиба, так и указанная величина . Понятно, что на нагруженном конце стержня

.		29429\* MERGEFORMAT (.)

Для вариации поперечной силы имеем

.		30430\* MERGEFORMAT (.)

Уравнений 423, 427–430 с учётом 421 и нужных краевых условий вполне достаточно, чтобы решить поставленную задачу об устойчивости стержня из СПФ при прямом превращении. Однако в общем случае получение решения может оказаться затруднительным. Далее будет рассмотрен упрощённый подход к анализу рассматриваемой задачи устойчивости стержня, в предположении, что поперечный размер  426 зоны дополнительного фазового превращения постоянен по его длине.

Оказывается, что если считать вариацию нормальной силы пропорциональной вариации деформации нейтральной оси стержня с некоторым коэффициентом , не зависящим от координаты

,		31431\* MERGEFORMAT (.)

то, сравнивая это выражение с формулой 421 для координаты , можно установить зависимость

,		32432\* MERGEFORMAT (.)

связывающую величину  с координатой . Далее координата считается задаваемой величиной, а  - зависимой. Из второй формулы 423 с учётом 421 для  следует выражение

.		33433\* MERGEFORMAT (.)

В случае прямоугольного сечения (см. 425) стержня последняя формула выглядит следующим образом

.		34434\* MERGEFORMAT (.)

Аналогично для вариации момента 423 может быть получена зависимость

,		35435\* MERGEFORMAT (.)

где введено обозначение

,

которое в случае стержня прямоугольного сечения превращается в зависимость

.		36436\* MERGEFORMAT (.)

Заметим, что из формул 433, 429 следует , поскольку вариация момента 435 на нагруженном конце стержня равна нулю и, следовательно,  обращается в ноль также.

Из последнего уравнения 423 и 430 следует

.		37437\* MERGEFORMAT (.)

Подставляя 435 с привлечением 436 в уравнение равновесия 427, учитывая (см. 13)

и 437 после дифференцирования получаем окончательное однородное дифференциальное уравнение

,		38438\* MERGEFORMAT (.)

в котором введено обозначение

.

(см. 310) и учтено , причём у  явно указаны аргументы .

Решение уравнения 438 приводит для консольного стержня к трансцендентному уравнению

,	39439\* MERGEFORMAT (.)

которое позволяет установить зависимость искомой критической силы от . Чтобы найти зависимость критической силы от температуры необходимо воспользоваться соотношением для  25, которое при постоянных напряжениях, как уже отмечалось ранее, легко интегрируется.

Если же разыскивать критическую длину стержня по заданной внешней нагрузке, то на основании 439 можно выписать окончательную формулу

40440\* MERGEFORMAT (.)

Распределение вариации угла  по длине стержня при выпучивании даётся формулой

.

Ясно, что при  уравнения 439, 440 позволяют найти критическую силу (длину) в рамках концепции «фиксированного фазового состава», когда ни одна точка стержня не испытывает дополнительное фазовое превращение, при  - гипотезы «повсеместного дополнительного фазового превращения», когда весь стержень испытывает дополнительный переход. Если же считать, что безразмерная координата  обнуляет величину  (при этом  см. 431–434)

41441\* MERGEFORMAT (.)

обращающую в ноль вариацию нормальной силы 434, то решение будет найдено в соответствии с концепцией «фиксированной нагрузки», когда при выпучивании не допускаются какие-либо вариации нагрузки. Действительно, наряду с нулевой вариацией нормальной силы оказывается равной нулю и погонная осевая нагрузка 428

.

Понятно, что вариация концевой силы также равна нулю.

425Equation Section (Next)

5. Устойчивость стержня при ОБРАТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Остановимся кратко на тех изменениях, которые необходимо внести в текст предыдущего пункта, чтобы описать потерю устойчивости изучаемого короткого стержня при обратном превращении. Варьирование 12 приводит к похожим на 415 соотношениям, в которых текущие напряжения относятся теперь к обратному превращению, то есть вместо  необходимо рассматривать , причём вместо 416 справедливо соотношение

.		43543\* MERGEFORMAT (.)

Заметим, что независимо от того какая из зависимостей 310, 311 используется при подсчёте , с учётом пересчёта констант 312, результат (см. 543) будет одним и тем же. Более того, 543 показывает, что совершенно не важно каким образом получены фазовые деформации .

Вариация объёмной доли мартенситной фазы может быть записана следующим образом (), 418

.

Все дальнейшее с учетом сделанных замечаний оказывается верным, если ввести обозначение подобное 420

.

Например, формула для критической длины стержня (сравн. с 440) выглядит следующим образом (см. 313)

,	44544\* MERGEFORMAT (.)

причём

.

456Equation Section (Next)

6. Некоторые результаты вычислений и выводы

Чтобы оценить степень влияние сдвига, а также сжимаемости оси стержня из СПФ на его критическую длину при прямом мартенситном превращении, в качестве примера рассмотрен стержень со следующими безразмерными физико-механическими характеристиками

46646\* MERGEFORMAT (.)

На рис.1 в зависимости от объёмной доли мартенситной фазы  приведены отнесённые к высоте поперечного сечения стержня  значения его критических длин, подсчитанных на основе различных моделей. Группа четырёх кривых под номером 1 с рис.1 подсчитана на основе концепции «фиксированного фазового состава» для безразмерной нагрузки . Расчеты проведены при помощи формулы 440, в которой положено  (чтобы ни одна точка сечения не испытывала дополнительное превращение при выпучивании, это приводит к наибольшим значениям критических длин) и, в зависимости от используемой модели стержня, отбрасываются те или иные сомножители. Как видно из этого рисунка при заданной нагрузке критические длины малы, поэтому заметно различие кривых подсчитанных на основе различных моделей стержня. Верхняя кривая этой группы учитывает только сжимаемость оси и получена при помощи формулы 440 при условии, что в ней отброшен сомножитель числителя подкоренного выражения , отражающий учет сдвига. Нижняя кривая группы 1 учитывает только сдвиг и подсчитана по формуле 440, причем сомножитель  знаменателя подкоренного выражения, ответственный за учет сжимаемости оси, считается равным 1. Две оставшиеся средние кривые рассматриваемой группы расположены близко между собой. Пунктирная кривая соответствует случаю, когда не учитывается ни сдвиг, ни сжимаемость оси (этому случаю отвечает классическое эйлерово решение)

,

сплошная, когда учитывается и сдвиг, и осевое сжатие 440. Из рис.1 следует, что учёт сдвига и сжимаемости оси привносят в решение поправки разного знака.

Рис.1.	Зависимость относительной критической длины стержня от параметра  для прямого превращения.

Группы кривых 2–4 с рис.1 также состоят из четырёх кривых каждая (см. предыдущий абзац), но подсчитаны при условии действия меньшей нагрузки . Критические длины при этом получаются несколько большими, поэтому кривые каждой группы расположены близко между собой, так что на рис.1 они практически сливаются.

Группа кривых с номером 4 на рис.1 так же как и группа 1 получена на основе гипотезы «фиксированного фазового состава», группа 2 - в соответствии с концепцией «повсеместного дополнительного фазового превращения», когда весь стержень испытывает дополнительный фазовый переход в процессе выпучивания (), наконец группа кривых 3 получена на основе гипотезы «фиксированной нагрузки», когда отсутствует вариации нагрузки, а безразмерная координата подсчитывается на основе соотношения 441.

Как видно из рис.1 критические длины, подсчитанные на основе концепций «фиксированной нагрузки», и «повсеместного дополнительного фазового превращения» значительно меньше, чем полученные на основе гипотезы «фиксированного фазового состава», что впрочем, ожидаемо. Однако, например кривые второй группы с рис.1 располагаются практически рядом с кривыми группы 1, но в отличие от них практически не различимы. Решения на основе указанных концепций, но при нагрузке  также могут быть получены, но они не приводятся на рис.1, поскольку минимальные значения критических длин при этом становятся меньше высоты сечения .

На рис.2 представлена зависимость критических длин стержня, имеющего прежние физико-механические параметры 646, которые должны быть дополнены рядом величин

,

нужных для проведения расчетов применительно к обратному превращению

Рис.2.	Зависимость относительной критической длины стержня от параметра  для обратного превращения

Заметим, что величины  должны быть либо прежними, либо пересчитанными по 312, если при расчете фазовых деформаций на предшествующем этапе прямого превращения предполагается использовать модель без . Как ранее указывалось при этом получаются одни и те же результаты. На рис.2 представлены три группы кривых. Пунктирные кривые отвечают растяжению при предшествующем мартенситном превращении , причем кривым 1, 2, 3 отвечают сжимающие нагрузки на этапе обратного превращения  соответственно. Сплошные кривые 1, 2, 3 (расположенные) ниже отвечают случаю сжимающих нагрузок  и . Заметим, что все указанные кривые получены при учете, как сдвига, так и сжимаемости оси в рамках концепции «повсеместного дополнительного фазового превращения» (), приводящей, как известно, к наименьшим критическим характеристикам.

Кроме того, для случая ,  были проведены расчеты критической длины (в рамках той же концепции «повсеместного дополнительного фазового превращения»), когда не был учтен ни сдвиг, ни сжимаемость оси. Результаты оказались столь мало отличающимися от полученных ранее, что на рис.2 плохо заметно, что рядом с нижней сплошной кривой группы 1 расположена ещё одна пунктирная кривая, отвечающая только что описанному случаю.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что при разумно малых длинах стержня из СПФ можно пользоваться моделью, не учитывающей ни сдвиг, ни обжатие (с большим основанием, чем при чисто упругом решении). Кроме того ясно, что учёт дополнительного фазового превращения при анализе потери устойчивости короткого стержня из СПФ играет куда большее значение, чем уточнение модели стержня за счёт учета сдвига и (или) сжимаемости оси. Заметим также, что критическая длина стержня на этапе обратного превращения мало зависит от того, какого знака была накоплена фазовая деформация на этапе предшествующего прямого превращения.

ЛИТЕРАТУРА

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость стержня, претерпевающего прямое или обратное мартенситные превращения под действием сжимающих напряжений. Прикладная механика и техническая физика, 2003, т.44, №3, с.169–178.

- Сильченко Л.Г. О потере устойчивости стержня из сплава с памятью формы вызванной реактивными сжимающими напряжениями при обратном мартенситном фазовом превращении. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №3, с.393–406.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Об устойчивости пластины из сплава с памятью формы при прямом термоупругом фазовом превращении. ПММ, 2004, т.68, №1, с.60–72.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Аналитическое решение связной задачи об устойчивости пластины из сплава с памятью формы при обратном мартенситном превращении. Известия РАН, Механика твердого тела, 2004, №5, с.164–178.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость элементов из сплавов с памятью формы, при обратных мартенситных превращениях. Материалы 10-го международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред», Ярополец, 2004 г., т.1, М., Изд-во МАИ, 2004, с.91-93.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации фазовой диаграммы и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы. ПМТФ, 1995, т.36, №2, с.173–181.

- Liang C., Rogers C.A. One dimensional thermomechanical constitutive relations for shape memory materials. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 1990, v.1, N2, pp.207–234.

- Мовчан А.А. Учет переменности упругих модулей и влияния напряжений на фазовый состав в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, МТТ, 1998, №1, с.79-90.

Поступила в редакцию 28 сентября 2006 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, грант № 05–01–00841.