БОЛЬШИЕ ДЕФОРМАЦИИ ОСЕВОГО СДВИГА
И КОАКСИАЛЬНОГО КРУЧЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ
И АРМИРОВАННЫХ НИТЯМИ ЦИЛИНДРОВ

Ахундов В.М., Скрипочка Т.А.

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, Украина

РЕЗЮМЕ

В задаче о деформации осевого сдвига и коаксиального кручения полого цилиндра круговой формы моделируется поведение эластичных амортизаторов, которые находят широкое применение в подвесках различных узлов современных транспортных средств. Деформация коаксиального кручения (закручивания) полого цилиндра из однородного материала рассматривается в монографии [1]. В случае так называемого «полулинейного» материала задача сведена к системе двух трансцендентных уравнений относительно эйлеровых радиальной и окружной координат в деформируемой конфигурации. В [2] приведено точное аналитическое решение задачи закручивания цилиндра из несжимаемого материала на основе использования наиболее простой однопараметрической формы упругого потенциала. Деформация осевого сдвига цилиндра нашла свое исследование в [3]. В работе представлены основные соотношения данной деформации цилиндрического тела из несжимаемого эластомерного материала. Задачи осевого сдвига и коаксиального кручения также получили свое решение в [4] на основе принятия ограничений, по сути моделирующих условия работы несжимаемого материала. Объединение в нелинейной теории упругости деформаций закручивания с деформациями осевого сдвига круглых цилиндров из однородного материала рассмотрено в работах [5,6]. При этом материал предполагается несжимаемым, что позволило в итоге поставленную задачу свести к проблематике (нелинейных) алгебраических уравнений. Для армированных волокнами (нитями) цилиндров указанные деформации свое исследование, видимо, еще не получили.

В настоящей статье представляем моделирование осевого сдвига и закручивания полых цилиндров из слабоармированного нитями сжимаемого или слабосжимаемого эластомерного материала в условиях цилиндрически симметричной деформации. При этом указанные виды деформации цилиндра могут сочетаться с деформациями растяжения и раздувания. Применяется модель армированного материала, которая обосновывается в [7]. Нити при малой плотности расположения заменяются их осевыми линиями, наделенными соответствующими механическими характеристиками. Макроскопические напряжения определяются как аддитивно обусловленные напряжениями в матрице и усилиями одноосного растяжения или стесненного сжатия нитей арматуры. На основе полученных уравнений и решения соответствующих краевых задач исследуется деформация осевого сдвига и закручивания эластичных цилиндров в отсутствии и при наличии нитей радиальной системы армирования.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Достаточно длинное цилиндрическое тело с поперечным сечением круговой кольцевой формы находится в условиях осевого сдвига и коаксиального кручения (рис.1). Деформация осевого сдвига задается взаимным смещением в осевом направлении u1b наружной и внутренней граничных поверхностей цилиндра. Деформация закручивания обусловливается поворотом вокруг осевой линии наружной поверхности цилиндра относительно внутренней на угол ϕb. Деформация раздувания определяется давлениями ра и рb на внутренней и наружной поверхностях цилиндра, задаваемых радиусами r=a и r=b. Деформация растяжения или сжатия задается кратностью L удлинения цилиндра.

а

b

Рис.1.

Цилиндрическое тело изготовлено из однородного или армированного нитями материала, в общем случае ортотропного с цилиндрической симметрией упругих свойств. Осевые линии нитей систем армирования располагаются в поперечных и меридиональных сечениях. Параметры нитей и геометрии их расположения находятся в зависимости только от радиальной координаты. Нити в указанных сечениях могут располагаться по прямым или кривым линиям, в том числе по радиусам и окружностям в поперечных сечениях (радиально–окружная схема армирования) и радиусам и направляющим в меридиональных сечениях (радиально–аксиальная схема армирования). Плотности расположения нитей в отдельных системах армирования и в целом для материала тела полагаем малыми. Взаимодействие нитей между собой не учитываем. Нити в применяемой модели деформирования материала заменяем их осевыми линиями, наделенными конечными механическими свойствами самих нитей. Напряженные состояния нитей считаем одноосными, задаваемыми их осевыми удлинениями в деформированной конфигурации тела.

Цилиндрическое тело относим к материальной (лагранжевой) системе коаксиально связанных с ним  цилиндрических координат θ1,θ2,θ3, из которых θ1– осевая, θ2– окружная, θ3– радиальная координаты. В отсчетной конфигурации систему координат θ1,θ2,θ3 рассматриваем как пространственную (эйлеровую) систему координат t,ϕ,r, из которых t– осевая, ϕ– окружная, r–радиальная координаты:

t←→θ1, ϕ ←→θ2,r ←→θ3.	(1.1)

Физические компоненты векторных и тензорных величин относительно отсчетной системы координат t,ϕ,r сопровождаем нижними координатными индексами, заключенными в круглые скобки. Величины, относящиеся к деформированной конфигурации однородного цилиндра и к макроскопически деформированной конфигурации армированного цилиндра, отмечаем сверху циркумфлексом. Исключением являются лагранжевые координаты θ1,θ2,θ3, которые в исходной и деформированной конфигурациях отмечены циркумфлексом.

Условия симметрии задачи приводят к линейной зависимости одной из составляющих осевой компоненты перемещения по осевой координате t и зависимости другой ее составляющей по радиальной координате r, к зависимостям окружной и радиальной компонент перемещений цилиндра как функциям радиальной координаты r:

v(1)=u(1)+Lt−t, v(2)=u(2), v(3)=u(3),

(1.2)

u(1)=u(1)(r), u(2)=u(2)(r), u(3)=u(3)(r).

Рис.2.

На рис.2 представлена схема компонент u(1) и u(3), u(2) и u(3) перемещений r–координатной линии (радиального отрезка между внутренней и наружной поверхностями цилиндра) относительно отсчетной системы координат (1.1). В результате этих перемещений радиальный отрезок стенки цилиндра трансформируется в пространственный криволинейный, проекции которого в плоскостях поперечного и меридионального сечений изображены на рисунке.

2. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Исходим из общих соотношений нелинейной механики деформирования, определяющих компоненты тензора деформации Коши–Грина, применительно к рассматриваемой модели армированного материала [7,8]. Используя систему цилиндрических координат (1.1) и применяя соотношения (1.2) придем к следующим выражениям для физических компонент тензора деформации

q(11)=λ12=L2, q(22)=λ22=u(2)2r2+(r+u(3))2r2,

q(33)=λ32=(du(1)dr)2+(du(2)dr)2+(1+du(3)dr)2,

(2.1)

q(12)=λ1λ2cos {ω12=0, q(13)=λ1λ3cos {ω13=L du(1)dr,

q(23)=λ2λ3cos {ω23=(1+u(3)r) du(2)dr−(1+du(3)dr) u(2)r.

Здесь λ1,λ2,λ3– кратности удлинений цилиндра по направлениям t(θ1), ϕ(θ2), r(θ3)–координатных линий соответственно; ω12 ω13, ω23– координатные углы в деформированном цилиндре между θ1 и θ2, θ1 и θ3, θ2 и θ3– координатными линиями.

3.ФИЗИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Компоненты тензора макроскопических напряжений Коши армированного материала определяем суммированием напряжений матрицы композита и обусловленных усилиями одноосного растяжения или стесненного сжатия в нитях макроскопических напряжений систем армирования [7]

Jσ(ij)=Jσm(ij)+Jσn(ij),	(3.1)

n

(компоненты тензора Коши умножены на кратность J изменения при деформации объема материала).

В случае сжимаемого и слабосжимаемого материала матрицы цилиндра компоненты тензора ее напряжений связаны с компонентами тензора деформации армированного материала соотношениями [3]

Jσm(ij)=2∂Wm∂Wp⋅∂ψp∂q(ij);  i,j=1,…3,	(3.2)

p

где Wm=Wm [ψ1(q(ij)),ψ2(q(ij)),...,ψq(q(ij))] – упругий потенциал материала матрицы, определяемый в зависимости от инвариантов ψ1,ψ2,...,ψqтензора ее деформации. (В силу постановки задачи компоненты тензора макроскопической деформации армированного материала совпадают с компонентами тензора локальной деформации его матрицы.)

Компоненты тензора макроскопических напряжений n–й системы армирования относительно применяемой системы координат определяются 
как [7]

Jσn(ij)=TnInninjλn,	(3.3)

где In– плотность расположения нитей n–й системы в исходном состоянии; ni–направляющие косинусы ориентации нити n–й системы относительно применяемой системы ортогональных координат; Тn – усилие одноосного растяжения нити n–й системы, определяемое в зависимости от кратности осевого удлинения λn на основе потенциала материала нити или из эксперимента [9]:

Tn=Tn(λn),  λn=qijninj 1/2.	(3.4)

При этом компоненты Jσ(ij) выражаются через компоненты pij векторов напряжений на θ1,θ2,θ3– координатных поверхностях, отнесенных к единичным длинам векторного базиса координатной системы в деформированной конфигурации цилиндра, по формулам [10]

Jσ(11)=λ1−1λ2λ3sin {ω23p11, 	Jσ(22)=λ2−1λ1λ3sin {ω13p22,

Jσ(33)=λ3−1λ1λ2p33,	Jσ(12)=λ3sin {ω23p12,	(3.5)

Jσ(13)=λ2sin {ω23p13,	Jσ(23)=λ1sin {ω13p23.

Результаты решения краевой задачи удобно представлять в компонентах pij векторов напряжений на координатных поверхностях эйлеровой системы координат t,ϕ,r относительно ее нормированного базиса. На основе процедуры преобразования компонент тензора напряжений Коши при переходе от лагранжевых координат θ1,θ2,θ3 к эйлеровым координатам t,ϕ,r придем к следующим формулам для компонент вектора напряжений в поперечных, меридиональных и цилиндрических поверхностях деформированного цилиндра:

p11−=(p11sin {ω23+p31cos {ω13+p13cos {ω13sin {ω23++p33cos2ω13)n33 ,

p22−=(p22sin {ω13+p32cos {ω23+p23cos {ω23sin {ω13++p33cos2ω23)n33 ,

p12−=p21−=(p12sin {ω23+p32cos {ω13+p13cos {ω23sin {ω23+

(3.6)

+p33cos {ω13cos {ω23) n33,

p13−=p31−=p13sin {ω23+p33cos {ω13,

p23−=p32−=p23sin {ω13+p33cos {ω23,      p33−=p33n33,

n33=1−cos2ω13−cos2ω23.

4. УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ И РАЗРЕШАЮЩАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ

Воспользуемся общими уравнениями макроскопического равновесия армированного тела при больших деформациях, отнесенных к метрике исходной конфигурации [11]. Данные уравнения в условиях использования системы цилиндрических координат (1.1) и одномерной постановки, характеризуемой соотношениями (1.2), приводятся к виду

rd t31d r+t31+ρ r F1=0,        rd t32d r+2 t32+t23+ρ r F2=0,

(4.1)

rd t33d r+t33−r2t22+ρ r F3=0.

Здесь tij– контравариантные компоненты несимметричного тензора макроскопический напряжений Пиола–Кирхгофа, представляемые в условиях рассматриваемой деформации цилиндра выражениями:

t31=Jσ(31)L+Jσ(33)du(1)dr,

t32=Jσ(32)r1+u(3)r+Jσ(33)r⋅du(2)dr,	(4.2)

t33=Jσ(33)1+du(3)dr−Jσ(32)ru(2);

t22=Jσ(22)r21+u(3)r+Jσ(23)r2⋅du(2)dr,

(4.3)

t23=Jσ(23)r1+du(3)dr−Jσ(22)r2u(2);

F1, F2, F3−контравариантные компоненты плотностей массовых сил, воздействующих на материал цилиндра, определяемые через их физические компоненты по формулам F1=F(1)(r), F2=F(2)(r)r, F3=F(3)(r); ρ  − макро- скопическая (осредненная) плотность материала в недеформированном цилиндре [11].

В качестве основных искомых величин принимаются осевая u (1), окружная u (2), радиальная u (3) компоненты вектора перемещений и осевая t31, окружная t32 и радиальная t33 компоненты тензора напряжений Пиола–Кирхгофа на r–координатных поверхностях. В соответствии с этим систему основных разрешающих уравнений краевой задачи получаем, добавляя к уравнениям равновесия (4.1) физические уравнения (4.2). Компоненты t22 и t23, содержащиеся в (4.1), выражают через компоненты перемещений u(1), u(2) и u(3) в соответствии с (2.1), (3.1) – (3.4) и (4.3).

В качестве граничных условий краевой задачи задаем перемещения u (1), u (2) и u (3) и (или) напряжения p31−, p32− и p33− на внутренней и наружной поверхностях цилиндра. Например, в случае цилиндра, жестко соединенного с недеформируемыми обоймами по граничным поверхностям, при неподвижной внутренней обойме и перемещении наружной, задаваемым ее осевым смещением u1bи углом ее поворота ϕb, граничные условия запишутся в виде

u(1)(а)=0,   u(2)(а)=0,   u(3)(а)=0;

(4.4)

u(1)(b)=u1b,   u(2)(b)=b⋅sin {ϕb,   u(3)(b)=b⋅cos {ϕb−b.

5. СХЕМА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ

Производные первого порядка от величин u(1), u(2), u(3), t31, t32, t33, содержащиеся в основных уравнениях краевой задачи (4.1), (4.2) и дополняющих уравнениях (2.1), (4.3), аппроксимировали с помощью конечно–разностных соотношений второго порядка точности. Вместе с привлечением соответствующих граничных условий в итоге формируется система нелинейных уравнений относительно значений основных искомых величин в узловых точках интервала краевой задачи a≤r≤b. Полученная система уравнений решается на основе процедуры дискретного метода Ньютона [12]. Решение производится поэтапно на основе продолжения по параметрам u1b, ϕb, L, напряжениям p31−, p32−, p33− на внутренней и наружной поверхностях цилиндра, параметрам нагружения массовыми силами F(1),F(2),F(3). После решения краевой задачи и определения из соотношений (3.5) координатных напряжений pij производится вычисление напряжений pij− в поперечных, меридиональных и цилиндрических сечениях деформированного цилиндра по формулам (3.6).

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ОСЕВОГО СДВИГА И КОАКСИАЛЬНОГО КРУЧЕНИЯ

Проведено исследование деформаций однородного и радиально армированного цилиндров, жестко связанных с обоймами, при осевом смещении и повороте одной обоймы относительно другой. Резиновый материал неармированного цилиндра и матрицы армированного описывали с помощью трехконстантного потенциала Левинсона–Бружеса [13] с упругими параметрами Еm=4МПа, νm=0,49, βm=1. Материал нитей армирующей системы моделировали на основе двухконстантного потенциала Блейтца [14] со значениями упругих параметров, отвечающих эффективному поведению нитей капронового корда: Ef=1240 МПа, νf=0,4. Для диаметра нитей принимали значение df=0,5 мм.

Исходная конфигурация однородного и армированного цилиндров характеризуется радиусами внутренней а=100мм и наружной b=200мм поверхностей, находящихся в жестком контакте с соответствующими поверхностями обойм–втулок. Пространственная плотность If нитей радиальной ориентации изменяется от значения If=1/4 мм−2 возле внутренней поверхности (на радиусе r=a) до значения If=1/8 мм−2 возле наружной поверхности (на радиусе r=b). Объемное наполнение нитями изменяется по радиальной координате в пределах 0,05≥kf≥0,025.

Нагружение цилиндров задавали, изменяя величину осевого смещения наружной поверхности цилиндра в диапазоне 0≤u1b≤100 мм, а величину угла ее поворота вокруг осевой линии цилиндра в диапазоне 0≤ϕb≤50°(здесь и далее пользуемся градусной мерой). Внутреннюю поверхность цилиндров считали неподвижной. Граничные условия соответствующей краевой задачи для каждого из цилиндров задаются соотношениями (4.4), кратности их осевых удлинений как L=1 .

Отметим, что в результате численного решения краевой задачи для однородного и армированного цилиндров при трех разных путях нагружения приходили к одной и той же деформированной конфигурации, отвечающей конечным значениям параметров нагружения ϕb=50° и u1b=100 мм. В одном из путей нагружения угол закручивания ϕb возрастал от нуля до конечного значения в диапазоне 0≤ϕb≤50° при u1b=0, а затем, при достигнутом ϕb=50°, осевое смещение u1b доводили до конечного значения в диапазоне 0≤u1b≤100 мм. В другом пути нагружения принимался обратный порядок, когда вначале имеет место осевой сдвиг, а затем закручивание. В третьем из путей нагружения закручивание и осевой сдвиг производились одновременно в пропорциональном соотношении относительно конечных значений параметров нагружения ϕb=50° и u1b=100мм.

Рис.3.

100 мм

0º    10º

20º  30º

40º

50º

а

б

100 мм

0º    10º

20º  30º

40º

50º

10º

20º

30º

40º

50º

10º

20º

30º

40º

50º

0º

10º

20º

30º

40º

50º

0º

На рис.3 показана деформация материальных отрезков с радиальной ориентацией в однородном (а) и армированном (б) цилиндрах при углах закручивания ϕb=10°,20°,...,50° и одинаковом при этом смещении осевого сдвига u1b=100мм.   Деформация  данных  отрезков  имеет  место  как  результат

их перемещений u(1), u(2), u(3), при которых они трансформируются в пространственные кривые. Деформированные r–координатные отрезки представляются плоскими кривыми – их проекциями в плоскостях поперечного и меридионального сечений, в которых до деформации располагаются эти отрезки. В случае армированного цилиндра пространственные кривые представляют собой траектории, по которым радиальная нить располагается в его деформируемой конфигурации.

На рис.4−6 и рис.11 представлены графики изменения параметров деформации однородного (а) и армированного (б) цилиндров по толщине их стенок при угле закручивания ϕb=50° и перемещении осевого сдвига 
u1b=100 мм. На рис.7−10 даны графики зависимостей деформационных характеристик однородного (а) и армированного (б) цилиндров, отражающие их нагружение в зависимости от изменения кинематических параметров ϕb и u1b.

100   120   140   160   180   200   r, мм

100   120   140   160   180   200   r, мм

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Рис.4.

1

1

2

2

а

б

На рис.4 изображены зависимости для кратностей удлинений λ2 и λ3 цилиндров в окружном и радиальном направлениях. Кратность удлинений 
ϕ–координатных линий (окружностей) на внутренней r=a и наружной r=b поверхностях цилиндра λ2=1 в силу граничных условий (4.4). Для внутренних точек цилиндра a<r<b деформация λ2<1. При этом для однородного цилиндра минимальное λ2=0,998 при r=125 мм. Это свидетельствует о том, что изменения ur=r−r радиусов окружностей для однородного цилиндра практически отсутствуют. В случае армированного цилиндра радиальные перемещения цилиндра также малы, хотя и несколько большие. Окружная деформация изменяется в диапазоне 1≤λ2≤0,98, принимая наименьшее значение λ2=0,98 при r=130 мм. Радиальная деформация λ3 цилиндров значительно изменяется по толщине стенки цилиндров, возрастая по направлению от наружной поверхности r=b к внутренней r=a. При этом для однородного цилиндра диапазон изменения деформации 1,37≤λ3≤2,90 более широкий по сравнению с диапазоном деформации 1,71≤λ3≤2,10 для армированного цилиндра. В силу радиальной ориентации армирующих нитей радиальная деформация цилиндра задает при этом деформацию осевого удлинения нитей λf=λ3.

На рис.5 приведены зависимости для координатных углов ω13 (кривые 1) и ω23 (кривые 2) между θ1 и θ3, θ2 и θ3− координатными линиями в деформированных конфигурациях цилиндров. В случае однородного цилиндра угол ω13 изменяется с переходом от внутренней к наружной поверхности немонотонно и незначительно, принимая возле этих поверхностей значения ω13=60,1° (r=a) и ω13=58,1° (r=b).  Наименьшее значение ω13=56,3° достигается при r=155 мм. Тогда как угол ω13 в случае армированного цилиндра монотонно уменьшается в диапазоне значений 62,4°≤ω13≤53,5°. Угол ω23 монотонно возрастает как для однородного, так и армированного цилиндров в диапазонах 37,0°≤ω23≤64,8° и 37,5°≤ω23≤59,4° соответственно.

65

55

45

35

65

55

45

35

100   120   140    160   180   200   r, мм

100   120   140    160    180   200   r, мм

, град

Рис.5.

, град

1

1

2

2

а

б

Рис.6.

6

4

2

0

−2

100   120   140    160    180   200   r, мм

100   120   140    160    180   200   r, мм

60

40

20

0

−20

б

а

1

2

2

1

3

4

5

6

3

4

5

6

, МПа

, МПа

На рис.6 изображены графики зависимостей для напряжений p11−,…,p32− в t,ϕ,r–координатных поверхностях отсчетной (эйлеровой) системы координат (в поперечных, меридиональных и цилиндрических сечениях деформированных цилиндров). Уровень напряжений армированного цилиндра в целом на порядок превосходит уровень напряжений неармированного цилиндра. Нормальные напряжения в поперечных сечениях p11− (кривые 1) для обоих цилиндров являются всюду растягивающими и не сильно изменяются по толщине стенок. Их наибольшие значения составляют заметную (примерно одну четвертую) часть от соответствующих максимальных напряжений p22− в меридиональных сечениях. Напряжения p22− (кривые 2) являются монотонно убывающими функциями, максимальные значения которых имеют место возле внутренней поверхности r=a и превосходят максимальные значения каждого из остальных напряжений. Монотонно возрастающими по толщиной координате являются нормальные напряжения p33− (кривые 3), действующие в цилиндрических поверхностях. При этом для однородного цилиндра напряжение p33− в поверхности r=a является сжимающим, а в поверхности r=b– растягивающим, будучи близким к нулевому значению.

Касательные напряжения p12− (кривые 4), действующие в поперечных сечениях, имеют высокий уровень возле внутренней поверхности, уступающий только уровню напряжений p22−. Напряжения p12− возникают в условиях, когда закручивание цилиндра сопровождается осевым сдвигом. Действительно, рассматривая часть цилиндра, заключенную между θ1–лагранжевой и t–эйлеровой поверхностями, найдем величину коаксиального  момента кручения 2πb2u1bp32− (см. рис.2, в условиях рассматриваемой задачи а=а, b=b). Данный момент обусловлен касательными напряжениями с окружной ориентацией p32− на наружной поверхности r = b, длина образующей которой превосходит длину образующей внутренней поверхности в пределах выделенной части на величину их взаимного осевого смещения u1b. Коаксиальный момент может быть уравновешен только торцевым моментом кручения, обусловленным касательными напряжениями p12− в поперечном (t –координатном) сечении цилиндра:

T=  2πr2p12−dr=2πb2u1bp32(b),

b

a

где p32−(b)– окружное касательное напряжение на наружной поверхности цилиндра. Наличие напряжений p12− в поперечных сечениях цилиндра в условиях одновременных коаксиального кручения и осевого сдвига является нелинейным эффектом в описании больших деформаций цилиндра.

Касательные напряжения p31− (кривые 5), действующие в цилиндрических поверхностях и направленные вдоль оси цилиндра, изменяются обратно пропорционально радиусам r этих поверхностей в деформированном цилиндре. Это имеет место в силу условия равновесия выделенного двумя цилиндрическими поверхностями цилиндрического слоя. В соответствии с данным условием равновесия удельная сила осевого сдвига Fc=2πrp31−, приходящаяся на единицу длины деформированного цилиндра, не зависит от радиуса r его цилиндрической поверхности, на которой она определяется. Поэтому для однородного и армированного цилиндров p31− изменяется по координате r со слабо выраженной нелинейностью (r≈r). Для каждого из цилиндров значение данного напряжения на внутренней поверхности (r=a) ровно в два раза больше его значения на наружной поверхности (r=b). Отметим при этом, что результирующая осевая сила F в поперечных сечениях цилиндров подчиняется соотношению

b

a

F=2πrp11−dr=2πbu13p31−(b),

где p31−(b) – значение осевого касательного напряжения на наружной поверхности цилиндра. Это имеет место как следствие условия равновесия относительно осевого направления части цилиндра между t и θ1–координатными поверхностями (см. рис.2).

Напряжения p32− (кривые 6) изменяются обратно пропорционально квадратам радиусов r цилиндрических поверхностей в деформированном цилиндре, на которых они определяются. Это находится в соответствии с равенствами между собой удельных моментов Tc=2πr2p32− в разных цилиндрических поверхностях, которые обусловлены данными напряжениями и приходятся на единицу длины цилиндра. Так, значения этих напряжений при r=a ровно в четыре раза превосходят их значения при r=b– в соответствии с соотношением b a = b  a = 2.

На рис.7 даны графики изменения удельной силы осевого сдвига Fc=2πrp31− в зависимости от величины осевого смещения u1b при угле закручивания ϕb=50° (первый путь нагружения цилиндра). В случае однородного цилиндра данная зависимость имеет прямо пропорциональный характер − как следствие изотропности материала цилиндра, описываемого потенциалом Левинсона−Буржеса. В случае армированного цилиндра зависимость приобретает небольшую степень нелинейности. Сила сдвига для армированного цилиндра примерно на порядок превосходит соответствующую силу для однородного цилиндра при одном и том же значении осевого смещения u1b.

0     20     40      60      80    100  
, мм

125

100

75

50

25

0

125

100

75

50

25

0

1

1

2

2

а

б

Рис.8.

50     40     30      20      10      0          , град

0     20     40      60      80    100  
, мм

50     40     30      20      10      0          , град

125

100

75

50

25

0

0     20     40      60      80    100         , мм

125

100

75

50

25

0

0     20     40      60      80    100         , мм

а

б

Рис.7.

На рис.8 изображены графики изменения удельной силы осевого сдвига Fc в процессе разгрузки цилиндров, деформированные состояния которых достигнуты при угле закручивания ϕb=50° и осевом смещении u1b=100мм (этим состояниям отвечают конечные точки кривых зависимостей на рис.7). Разгрузка осуществляется уменьшением угла закручивания ϕb (кривые 1), а затем и осевого смещения u1b (кривые 2). Данные графики также представляют изменение осевой силы сдвига на втором пути нагружения, когда вначале цилиндры подвергаются сдвигу, а затем закручиваются. Кривые 1 отнесены к верхним горизонтальным шкалам рисунка и отражают закручивание цилиндров. Кривые 2 отнесены к нижним горизонтальным шкалам рисунка и отражают осевой сдвиг цилиндров. В случае однородного цилиндра изменение угла закручивания при постоянной величине осевого смещения не сказывается на величине силы сдвига. Тогда как в случае неоднородного цилиндра имеет место монотонное уменьшение силы сдвига Fc с уменьшением угла закручивания ϕb. На следующем этапе разгрузки (или нагрузки), когда закручивание отсутствует, для однородного цилиндра сила сдвига Fc находится в прямо пропорциональной зависимости от u1b, а для армированного цилиндра − примерно в квадратичной зависимости от u1b.

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

0      10      20     30     40     50        , град

Рис.9.

б

а

0      10      20     30     40     50        , град

На рис.9 изображены графики изменения удельного коаксиального момента кручения (момента закручивания) Тc=2πr2p32− в зависимости от величины угла закручивания ϕb при осевом смещении u1b=100 мм (второй путь нагружения). В случае однородного цилиндра зависимость прямо пропорциональная, а в случае неоднородного − со слабо выраженной нелинейностью. Момент закручивания для армированного цилиндра примерно на порядок превосходит момент закручивания для неармированного цилиндра.

На рис.10 изображены графики изменения момента закручивания Тc при разгрузке цилиндров, состояния которых достигнуты при параметрах нагружения ϕb=50° и u1b=100 мм (этим состояниям отвечают конечные точки кривых зависимостей на рис.9). Данные графики также представляют изменения момента закручивания на первом пути нагружения, когда вначале цилиндры закручиваются (кривые 2), а затем подвергаются осевому сдвигу (кривые 1). Для неармированного цилиндра момент закручивания Тc при фиксированном угле закручивания ϕb с изменением величины осевого сдвига u1b не меняется. В случае армированного цилиндра с уменьшением значения осевого смещения до нуля момент закручивания заметно уменьшается. В условиях отсутствия осевого смещения зависимость момента Тc от угла закручивания прямо пропорциональна для однородного цилиндра и имеет нелинейный характер для армированного цилиндра с заметным отклонением от квадратичной зависимости.

Рис.10.

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

1

1

2

2

а

б

100     80     60     40      20     0           , мм

0       10     20     30      40     50         , град

100     80     60     40      20     0           , мм

0       10     20     30      40     50        , град

160

150

140

130

120

110

100   120   140   160   180   200   r, мм

Рис.11.

Н

На рис.11 показано изменение по толщине стенки цилиндра (по длине нити) усилия растяжения Тf нити армированного цилиндра при конечных значениях параметров нагружения ϕb=50° и u1b=100 мм. Усилие растяжения нити уменьшается в соответствии с уменьшением ее осевого растяжения λf=λ3 по направлению от внутренней к наружной поверхности (см. рис.4,б). Изменение усилия Тf с переходом от внутренней к наружной поверхности составляет 28 % по отношению к значению на внутренней поверхности. Относительное удлинение нити λf−1 изменяется при этом на 36 %.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены уравнения однородного и армированного цилиндров при больших деформациях осевого сдвига и коаксиального кручения. На основе численного решения соответствующих краевых задач проведено исследование цилиндров из эластомерного материала в отсутствии и при наличии нитей радиальной системы армирования. Выявлены особенности деформации цилиндров в условиях сочетания осевого сдвига и коаксиального кручения. Существенным нелинейным эффектом является возникновение в поперечных сечениях цилиндра окружных касательных напряжений и обусловленного ими момента торцевого кручения, которые не сопровождаются сдвиговыми деформациями в цилиндрических поверхностях.

ЛИТЕРАТУРА

- Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. М., Наука, 1980, 512 с.

- Лавендел Э.Э. Расчет резинотехнических изделий. М., Машиностроение, 1976, 232 с.

- Черных К.Ф. Нелинейная теория упругости в машиностроительных расчетах. Л., Машиностроение, 1986, 336 с.

- Дымников С. И. Расчет резиновых элементов и конструкций. Рига, Зинатне, 1991, 227 с.

- Черных К.Ф. Биомеханика мягких тканей (глазами прочниста). Труды І Всесоюзного симпозиума «Нелинейная теория тонкостенных конструкций и биомеханика», Кутаиси–Ткибули, 1985, с.469-481.

- Рыжанков В.Г., Черных К.Ф. Нелинейная деформация толстостенного цилиндра. Прикладные проблемы прочности и пластичности: Алгоритмизация и автоматизация научных исследований, Горький, 1988, с. 98-104.

- Ахундов В.М. Прикладная теория композитов с малыми наполнениями нитями при больших деформациях. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №1, с.3-15.

- Введение в механику сплошных сред. Под ред. К.Ф.Черных. Л., Изд. Ленинград. Ун-та, 1984, 280 с.

- Ахундов В.М. Метод расчета деформационных характеристик композитов с малыми наполнениями нитями при больших деформациях. Вісник Дніпропетровського Ун-ту. Серія Механіка, 2001, вип.5, т.1, с.151-160.

- Ахундов В.М. Анализ эластомерных композитов на основе систем волокон. 1. Разработка методики расчета композитных материалов. Механика композитных материалов, 1998, т.34, №6, с.733-745.

- Ахундов В.М. Структурная теория эластомерных композитов на основе систем нитей. Инвариантное описание. Механика композитных материалов. 1996, т.32, №2, с.226-255.

- Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений со многими неизвестными. М., Мир, 1975, 558 с.

- Levinson M. and Burgess I.W. A comparison of some simple constitutive relations for slightly compressible rubber–like materials. Int. J. Mech. Sci., 1971, v.13, pp.563-572.

- Blatz P.J. and Ko W.L. Application of finite elastic theory to the deformation of rubber materials. Trans. Soc. Rheology, 1962, v.7, №6, pp.223-251.

Поступила в редакцию 6 сентября 2006 года.