ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ СУСПЕНЗИОННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА НА ПРОЧНОСТЬ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОЙ КОМПОЗИЦИИ

Гуткович С.А.

ЗАО «Биохимпласт», г. Дзержинск, Россия

# РЕЗЮМЕ

Изучено влияние молекулярной массы поливинилхлорида (ПВХ), содержания пластификатора и наполнителя на прочность ПВХ-пластикатов.

# ВВЕДЕНИЕ

Пластифицированный поливинилхлорид (пластикат) является материалом для производства кабельной продукции, шлангов, деталей обуви, пленок, изделий медицинского назначения и т.д. Широкое использование пластикатов на основе ПВХ объясняется их эксплутационными свойствами, большим ассортиментом применяемых для изготовления изделий композиций, а так же многообразием применяемых для переработки технологических процессов: экструзия, литье под давлением, каландрование и т.д. [1].

В настоящее время в России для изготовления пластикатов применяется суспензионный ПВХ различных марок, в основном С5868ПЖ, С6359М, С7059М (ГОСТ 14332-78). Первые две цифры в обозначении марки ПВХ представляют собой значение константы Фикентчера (Кф), характеризующую молекулярную массу ПВХ. Чем больше значение Кф, тем выше молекулярная масса ПВХ. Зависимость величины Кф от молекулярной массы ПВХ представлена в работе [2].Значения средневесовой молекулярной массы Мв в диапазоне Кф=58 73 лежат в пределах ~ 90000220000, при этом Кф~Мв0,2. Молекулярная масса ПВХ в значительной степени определяет физико-механические  и реологические свойства композиции.

Получение полимерных материалов с определенным комплексом свойств связано не только с синтезом полимеров, но и с созданием структур. Одним из важных методов структурной модификации полимерных материалов является пластификация. Практически пластификация состоит во введении в полимер различных жидкостей и твердых тел (пластификаторов), улучшающих эластичность материала и придающих ему морозостойкость, а также облегчающих его переработку. В качестве пластификатора для ПВХ, в основном, применяется диоктилфталат (ДОФ), который позволяет получать материал с заданной эластичностью, сохраняющейся в широком интервале температур, и большим относительным удлинением при разрыве. Кроме того, в состав рецептуры входят термостабилизаторы, смазки, красители и т.д.

Выбор пластифицированной композиции для изготовления конкретного изделия определяется его эксплутационными условиями. Критерии выбора разнообразны и зависят от назначения изделия. Основной характеристикой, определяющей возможность использования ПВХ-пластиката в определенных эксплутационных условиях, является его прочность, характеризующая сопротивляемость ПВХ-пластиката разрушению под действием механических воздействий. Известно, что прочность понижается при увеличении содержания ДОФ и уменьшении молекулярной массы ПВХ [3].

Анализ литературных данных [1-4] показал, что влияние молекулярной массы ПВХ и концентрации пластификатора на прочностные характеристики ПВХ - пластикатов изучены мало и носят, в основном, качественный характер, что затрудняет, на основе имеющихся данных, получение ПВХ-пластикатов с требуемыми свойствами. Также отсутствуют какие-либо математические зависимости, связывающие между собой влияние Кф и концентрации пластификатора на свойства ПВХ-пластикатов.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной работе изучено влияние ПВХ с различным значением констант Фикентчера: Кф=60, Кф=63, Кф=70 на прочность при разрыве пластифицированной композиции с использованием ДОФ, содержание которого изменялось в пределах 20-100 масс.ч. на 100 масс.ч. ПВХ. Измерения прочности проводились на испытательной машине со скоростью раздвижения захватов (10010) мм/мин при температуре 2020С на образцах гантелевидной формы с длиной 115 мм, шириной головки 251 мм, толщиной 20,2 мм (ГОСТ 11262-80).

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис.1 представлена зависимость прочности ПВХ-пластиката (, МПа) от содержания ДОФ (СДОФ, масс.ч /100 масс.ч. ПВХ.) и константы Фикентчера суспензионного ПВХ (Кф), серийно выпускаемого в России.

Данные рис.1 охватывают практически весь диапазон Кф и СДОФ, используемых в настоящее время, для получения нескольких десятков марок ПВХ-пластикатов различного назначения. Из рис.1 следует, что с увеличением концентрации ДОФ и уменьшением молекулярной массы ПВХ прочность ПВХ - пластиката уменьшается.

На основе анализа экспериментальных данных установлено, что прочность непластифицированного ПВХ (0, МПа) зависит от молекулярной массы и равна:

σ0≈0,85⋅Кф										(1)

Пластификатор, проникая между цепями макромолекул, ослабляет силы межмолекулярного взаимодействия, что приводит к уменьшению прочности полимера [5,6].

Зависимость отношения прочности непластифицированного ПВХ и прочности пластиката (σ0σ) от СДОФ для ПВХ с различным значением Кф представлена на рис.2.

Как видно из рис.2 в интервале концентраций пластификатора
20-50 масс.ч./100 масс.ч. ПВХ (Кф=60), 20-70 масс.ч./100 масс.ч. ПВХ (Кф=63),
20-100 масс.ч./100 масс.ч. ПВХ (Кф=70) справедливо уравнение:

σ≈σ01+0,043⋅СДОФ100 м.асс.ч. ПВХ						(2)

При более высоком содержании ДОФ для соответствующих значений Кф происходит резкое уменьшение , что может быть вызвано наличием в системе пластификатора в свободном состоянии, сольватно несвязанного с ПВХ [4].

, МПа

СДОФ, масс. ч./ 100 масс.ч. ПВХ

Рис.1.	Зависимость прочности пластиката на основе ПВХ различной молекулярной массы от содержания ДОФ: Δ - Кф=60; ■ - Кф=63;   - Кф=70.

0/  									СДОФ, масс. ч./100 масс.ч. ПВХ

Рис.2.	Зависимость параметра 0/ для пластиката на основе ПВХ различной молекулярной массы от содержания ДОФ: Δ - Кф=60; ■ - Кф=63;   - Кф=70.

Сравнения опытных и рассчитанных по уравнению (2) значений  представлено на рис.3.

р, МПа

оп, МПа

Рис.3.	Сравнение опытных (оп) и расчетных (р) значений прочности пластикатов на основе ПВХ с различной молекулярной массой Δ - Кф=60; ■ - Кф=63;   - Кф=70

С целью экономии полимерного материала значительное количество ПВХ-пластикатов производят в присутствии инертных наполнителей (карбоната кальция, асбеста, гидрооксида алюминия, глины, талька, кремнезема, силикатов и т.д.). Наиболее широкое применение вследствие низкой стоимости, доступности, белому цвету с возможностью окраски в любой другой и простоты контроля гранулометрического состава нашел тонкодисперсный природный мел (карбонат кальция). Предельные концентрации наполнителя в конкретных композиционных материалах определяются свойствами наполнителя и степенью взаимодействия его с матрицей ПВХ. Из многих известных способов изменения взаимодействия наполнителя с матрицей ПВХ наиболее широко применяется модификация поверхности наполнителя за счет обработки стеариновой кислотой, что улучшает переработку наполненного материала и качество готового изделия.

Известно, что в присутствии наполнителя прочность уменьшается [1]. Теоретическая зависимость, описывающая влияние содержания наполнителя на прочность полимерного материала имеет вид [7]:

σнσ=1−ϕ23,										(3)

где σн - прочность полимерного материала в присутствии наполнителя, МПа;  - объемная доля наполнителя.

В работе изучено влияние содержания мела (до 110 масс.ч./100 масс.ч. ПВХ) на прочность ПВХ-пластикатов: использованы как модифицированный (стеариновой кислотой), так и немодифицированный мела. Относительное уменьшение прочности ПВХ-пластиката в зависимости от содержания мела представлено на рис.4.

Относительное уменьшение прочности, доли ед.

Содержание мела, масс.ч./100 масс.ч. ПВХ

Рис.4.	Относительное уменьшение прочности ПВХ-пластиката в зависимости от содержания мела различных марок: ▲ - мел немодифицированный, 
 ○  -  мел модифицированный, ----- - расчетная кривая

Из рис.4 следует, что расчетная кривая (уравнение 3) практически совпадает с величинами прочности в присутствие немодифицированного мела, а значения прочности в присутствие мела, модифицированного стеариновой кислотой), лежат выше расчетной кривой. Это связано с тем, что формула (4) справедлива для композиционных добавок (в частности мела), не взаимодействующих с матрицей полимера. При одном и том же содержании мела, относительное уменьшение прочности в присутствии модифицированного стеариновой кислотой мела меньше, чем для немодифицированного. То есть, за счет модификации мела, возможно увеличение его содержания в композиции (если позволяют другие требования) при сохранении требуемого уровня прочности, что приводит к снижению стоимости ПВХ-пластиката.

Таким образом, полученные в данной работе зависимости позволяют количественно оценить степень влияния ПВХ (Кф), содержания ДОФ и наполнителя (тонкодисперсного мела) на прочность при разрыве ПВХ-пластикатов, а также выбирать оптимальные значения молекулярной массы ПВХ содержания пластификатора и наполнителя для получения ПВХ-пластикатов с требуемой прочностью.

# ЛИТЕРАТУРА

- Ульянов В.М., Рыбкин Э.П., Гуткович А.Д., Пишин Г.А. Поливинилхлорид. М., Химия, 1992, 288 с.

- Получение и свойства поливинилхлорида. Под ред. Зильбермана Е.Н. М., Химия, 1968, 432 с.

- Тагер А.А. Физико-химия полимеров. М., Химия, 1968, 536 с.

- Штаркман Б.П. Пластификация поливинилхлорида. М., Химия, 1975, 248 с.

- Бартенев Г.М., Лаврентьев В.В. Трение и износ полимерных материалов. Л., Химия, 1972, 240 с.

- Брацыхин Е.А., Миндлин С.С., Стрельцов К.Н. Переработка пластических масс. Л., Химия, 1966, 400 с.

- Серенко О.А., Насруллаев И.Н., Гончарук Г.П., Баженов С.Л. Влияние температуры на свойства резинопластов на основе полиэтилена средней плотности. Пластические массы, 2004, №7, с.9-16.

Поступила в редакцию 19 июля 2006 года.