## ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ ОДНОНАПРАВЛЕННО АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ СТЕРЖНЕЙ

## Савин В.Ф., Блазнов А.Н.*, Петров М.Г.**, Русских Г.И.

ООО «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск, Россия

* Бийский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 
г. Бийск, Россия

** ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации 
им. С.А. Чаплыгина», г. Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассмотрены вопросы прогнозирования статической, динамической и усталостной прочности изделий, изготовленных из однонаправленно армированных стеклопластиковых стержней. Основываясь на предельной деформации при разрушении стекловолокна, правиле смесей и экспериментальных данных, оценивается влияние снижающих прочностные показатели технологических факторов. В качестве инженерного подхода предложено эмпирическое выражение для учёта влияния температуры на прочностные показатели изделий из стеклопластика. Показано, что при статическом нагружении в исследованных узлах соединения стержней с металлическими оконцевателями реализуются от 40 до 60 % ресурса прочности стеклопластика. Приведены выражения для прогнозирования влияния длительности действия нагрузки на прочность изделий из однонаправленно армированного стеклопластика. Представлены результаты испытаний при растяжении циклически изменяющейся нагрузкой двух типов соединений стеклопластиковых стержней с металлическими оконцевателями. Предложены выражения, которые позволяют оценить влияние на прочность количества циклов нагружения и параметров изменения нагрузки.

## ВВЕДЕНИЕ

При проектировании изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации механическим воздействиям, сочетание их надёжности и экономической эффективности, во многом зависит от умения корректно прогнозировать их прочностные характеристики. Однонаправленно армированные стержни из композитного материала могут обладать очень высокой механической прочностью при нагружении их вдоль армирующих волокон [1-6]. Например, стеклопластиковые стержни, получаемые по технологии ООО «Бийский завод стеклопластиков» (ООО «БЗС»), результаты исследования которых приведены далее, имеют временную прочность от 1400 до 2400 МПа.

Однако в реальных конструкциях не всегда удаётся полностью реализовать прочностной ресурс этих изделий. Величина допускаемых нагрузок на конкретные изделия зависит от множества факторов. Важнейшими из них являются: условия заделки стеклопластикового стержня в сопрягаемые элементы конструкции; значения температур, при которых эксплуатируют изделие; характер среды, воздействующей на изделие при эксплуатации; характер приложения механических нагрузок (кратковременные нагрузки, длительные нагрузки с постоянным значением, длительные нагрузки с периодическим изменением значений и т. д.).

В настоящей работе проблема прогнозирования прочности рассмотрена и исследована на примере двух видов изделий, представляющих собой соединение стеклопластиковых стержней с металлическими оконцевателями. Отметим, что технология формирования композитных стержней, применяемая в ООО «БЗС» [7] позволяет в непрерывно вытягиваемом стержне формировать, так называемые, анкерные утолщения. Последние представляют собой цилиндроконические или иной формы участки, с диаметром больше, чем номинальный диаметр стержня. Анкерные утолщения предназначены для того, чтобы обеспечивать возможность простого, прочного и надёжного соединения стержней с сопрягаемыми несущими элементами изделий. Схематически исследованные узлы крепления, основанные на использовании анкерных утолщений, показаны на рис.1.

а)

б)

Рис.1.	Узлы скрепления стеклопластиковых стержней с металлическими оконцевателями: а) – узел «ШНС – 19»: 1 – стержень; 2 – полимерный заполнитель; 3 – бандаж; 4 – вкладыш; б) – узел «СПА – 5,5»: 1 – СПА; 2 – цементная засыпка; 3 – корпус захвата; 4 – гайка; 5 – разрезная втулка.

Узел, имеющий условное наименование «ШНС-19» (рис.1,а), предназначен, например, для использования в насосных штангах для глубинных насосов нефтяных скважин [8]. Узел с условным обозначением «СПА-5,5» (рис.1,б) моделирует связь бетона с соединительными стержнями стеклопластиковой арматуры, применяемыми в трёхслойных утеплённых ограждающих стенах жилых, промышленных и иных зданий [9,10]. Этот узел используется также при контроле прочности арматуры на растяжение.

Результаты предлагаемых для обсуждения исследований могут быть основой для прогнозирования прочности конкретных изделий, имеющих описанное выше конструктивное исполнение, или подобных им.

## 1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕРЖНЕЙ

Механические характеристики композитного материала можно определять расчётным способом, если известны механические характеристики входящих в него армирующего материала и полимерной матрицы [1-6]. Для простых по структуре композитов, к которым относятся однонаправленно армированные стеклопластики, модуль упругости Е с высокой степенью достоверности прогнозируют по известному правилу смесей

Е ≈ ЕА·φА + ЕМ·(1–φА),	(1)

где ЕА – модуль упругости армирующего материала (для алюмоборосиликатных волокон согласно литературным данным ЕА ≈ 72 ГПа [4,11]);

ЕМ – модуль упругости материала полимерной матрицы (для эпоксидных компаундов, применяемых при изготовлении композитных материалов, по литературным данным ЕМ ≈ 3,5 ГПа [11]);

φА – относительное (по объёму) содержание армирующих волокон в композите, которое, как правило, с достаточной для прогноза воспроизводимостью обеспечивается технологией формования стержней.

Высоконаполненные однонаправленно армированные стеклопластиковые стержни обладают свойством линейной упругости вплоть до того момента, когда в них появляются признаки макроразрушения [4,12-14]. На рис.2 в качестве примера приведены диаграммы зависимости напряжения от деформации, полученные при испытании некоторых стеклопластиковых стержней различного диаметра.

Рис.2.	Диаграммы нагружения стеклопластиковых стержней различного диаметра: 1 – Ø 2,2 мм; 2 – Ø 5,3 мм; 3 – Ø 7,3 мм; 4 – Ø 15,0 мм; 5 – Ø 20,0 мм; 6 – Ø 46,0 мм.

Высокие (равные или близкие к 1) значения коэффициента детерминации R2 подтверждают гипотезу об их линейной упругости вплоть до появления признаков макроразрушения. Стержни испытывали методом продольного изгиба, сущность и достоинства которого изложены в работах [15-17].

Учитывая близкую к линейной упругость стеклопластика, прочностной ресурс его достаточно просто можно прогнозировать по значениям зависящего от содержания армирующих волокон (φА) модуля упругости и по не зависящему от φА значению предельной деформации для стеклянных волокон. Такой прогноз может быть сделан по формуле

σв.пр≈±Е(ϕА)⋅εв.A ≈ ±[ЕА·φА+ЕМ·(1–φА)]·εв.А,	(2)

где σв.пр – прочностной ресурс стеклопластика; εв.А – предельное значение деформации для волокон армирующего материала. Здесь и далее по тексту в – нижний индекс, показывающий, что предельное значение характеристики отнесено к режиму нагружения с заданной (стандартизованной) скоростью возрастания напряжения или деформации и к нормальной (22 ± 3 C) температуре.

Согласно литературным данным предельная деформация волокон из алюмоборосиликатного стекла составляет 0,048 [11].

При прогнозировании фактических значений прочности стержней возможные колебания, вызванные несовершенством технологического процесса, можно учесть, если ввести поправочный коэффициент γт (назовем его коэффициентом несовершенства технологии). Таким образом, предельно допускаемые напряжения могут быть рассчитаны по формуле

σв= γт·σв.пр.	(3)

Опыт, накопленный при испытаниях изделий в ООО «БЗС» показал, что для стеклопластиковых стержней, получаемых в условиях производства завода, значение γт может находиться в пределах от 0,58 до 0,96 в зависимости от размера их поперечного сечения.

Результаты расчётов с использованием выражений (1), (2) и экспериментальные данные, полученные при приёмо-сдаточных испытаниях (ПСИ), приведены в табл.1. Проанализируем, насколько механические характеристики реальных стеклопластиков соответствуют прогнозируемым значениям механических характеристик.

Из табл.1 видно, что выражение Е(ϕА) в (2) можно использовать для оценки Е. Отклонение фактических значений модуля упругости от расчётных (в большую сторону) в среднем составляет около 4,4 %. Фактические значения прочности σв более существенно отличаются от расчётных σв.пр. Это, объясняется тем, что свойства полимерной матрицы (её предельная деформация или прочность адгезионной связи с армирующими волокнами) не всегда позволяют полностью реализовать прочностной ресурс стеклянных волокон. Различные случайные изменения в технологическом процессе изготовления стержней приводят к колебаниям механических и адгезионных характеристик, матрицы особенно к колебаниям значения предельной деформации. В результате этого не обеспечивается равномерное растяжение или сжатие всех волокон вплоть до предельных значений деформации последних.

Таблица 1.

Результаты ПСИ стеклопластиковых стержней.

| Диаметр стержня, мм | Количество испытанных партий стержней в выборке | Общее количество изделий в выборке | Объёмная доля армирующего материала, безразмерная | Пределы варьирования механических характеристик |  |  |  |  |  | Рекомендуемые значения коэффициента γт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | модуля упругости, ГПа |  | прочности, МПа |  | предельно-го значения деформа-ции, % |  |  |
|  |  |  |  | расчётные | результаты ПСИ | расчётные | результаты ПСИ | расчётные | результаты ПСИ |  |
| 2,2-2,6 | 24 | 120 | 0,628 - 0,664 | 46,5 - 49,0 | 45,1 - 52,3 | 2230 - 2350 | 1730 - 2146 | 4,8 | 4,0 - 4,6 | 0,77 - 0,91 |
| 5,5-7,5 | 97 | 970 | 0,670 - 0,700 | 49,3 - 51,2 | 49,7 - 57,7 | 2370 - 2470 | 1680 - 2381 |  | 3,1 - 4,1 | 0,70 - 0,96 |
| 15-22 | 46 | 230 | 0,717 - 0,751 | 52,6 - 54,9 | 53,8 - 60,0 | 2525 - 2635 | 1830 - 2132 |  | 2,8 - 4,0 | 0,72 - 0,80 |
| 26-36 | 5 | 30 | 0,717 - 0,751 | 52,6 - 54,9 | 56,0 - 57,0 | 2525 - 2635 | 1472 - 1951 |  | 2,6 - 3,6 | 0,58 - 0,74 |
| 46 | 1 | 5 | 0,717 - 0,751 | 52,6 - 54,9 | 54,8 - 55,7 | 2525 - 2635 | 1479 - 1723 |  | 2,7 - 3,3 | 0,58 - 0,65 |

При выборе конкретных значений для коэффициента несовершенства технологии необходимо руководствоваться степенью ответственности проектируемых объектов и характером прикладываемых нагрузок при эксплуатации изделий. Кроме того, следует учитывать гарантируемые изготовителем стержней (по техническим условиям) значения предельной деформации и прочности. Чем ближе гарантируемые значения к расчётным, тем ближе к единице могут быть выбраны значения γт.

2. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕРЖНЕЙ 
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Приводимые выше значения σв относятся к испытаниям при комнатной температуре (22 ± 3 C). Однако, в соответствии с кинетической теорией разрушения материалов, прочность композитов, так же как и прочность других материалов, зависит от температуры. Из известной формулы Журкова [18], в частности, следует, что зависимость между температурой и прочностью материала, находящегося в структурно стабильном состоянии и испытанного в близких временных условиях, должна быть линейной. В табл.2 приведены результаты определения прочности стеклопластиковых стержней диаметром 5,5 мм от температуры, а на рис.3 зависимость прочности от температуры представлена в графической форме.

Таблица 2.

Результаты испытания стеклопластиковых стержней при различных температурах на продольный изгиб [10].

| Температура, Т, K (˚C) | Количество испытанных образцов, шт. | Среднее значение прочности, σв(Т), МПа | Стандартное отклонение, S, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 333; (+60) | 40 | 1530 | 179 |
| 323; (+50) | 40 | 1575 | 108 |
| 296; (+23) | 20 | 1727 | 60 |
| 243; (–30) | 40 | 2055 | 87 |

Рис.3.	Зависимость прочности стеклопластиковых стержней, испытанных в диапазоне скоростей нагружения 5 – 25 МПа/с, от температуры.

Действительно, из рис.3 видно, что зависимость прочности от температуры близка к прямолинейной, а значение коэффициента детерминации близко к единице (R2 = 0,9985).

На основании проведенного исследования для прогнозирования предела прочности σв(Т) стеклопластиковых стержней при заданной абсолютной температуре Т по известному значению временной прочности σв может быть предложено следующее приближенное выражение:

σв(Т) ≈ σв + 5,9·(292 – Т)	(4)

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СКРЕПЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ СТЕРЖНЕЙ С ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ

Проблема реализации в полном объёме прочностного ресурса композитных стержней при соединении их с сопрягаемыми элементами конструкций в настоящее время является одной из наиболее сложных и до конца не решенной [19,20,23]. Потери прочностного ресурса остаются значительными. Покажем это на примере тех соединений, которые представлены на рис.1. Результаты их ПСИ приведены в табл.3, где указанная прочность стержня определялась методом продольного изгиба [15].

Таблица 3.

Реализация прочностного ресурса стеклопластиковых стержней при растяжении 
в зависимости от способа соединения их с сопрягаемыми элементами (температура 22 C).

| Тип соединения | Диаметр стержня, мм | Прочность стержня σв, МПа | Прочность соединения, σ в·дж, МПа | Коэффициент условий заделки, γз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «СПА-5,5» | 5,5 | 2108 | 1233 | 0,58 |
| «СПА-7,5» | 7,5 | 1966 | 1086 | 0,55 |
| «ШНС-19» | 19 | 1869 | 845 | 0,45 |

При прогнозировании прочности изделий потерю прочностного ресурса композитных стержней при заделке их в сопрягаемые элементы конструкций можно оценить, используя коэффициент условий заделки γз.

γз=σв⋅сσв.	(5)

и тогда

σв·с=γз·σв	(6а)

или с учётом температуры

σв·с(Т) =γз·σв(Т).	(6б)

Здесь нижний индекс "с" означает, что характеристики относятся к узлам соединения стеклопластика с сопрягаемыми элементами конструкции.

Численное значение γз для конкретного типа соединений может быть определено в результате экспериментальных исследований на модельных или натурных изделиях. Для повышения надёжности при определении предельных допускаемых нагрузок в связи с большим разбросом прочностных характеристик выражение (2) может быть дополнено понижающим коэффициентом безопасности Кс.

σв⋅с= Кс·γз·σв	(7)

или с учётом выражений (3) и (4)

σв⋅с (Т)= Кс γз γт [σв + 5,9(Т – 292)]	(8)

Значение понижающего коэффициента Кс выбирают в зависимости от объёма экспериментальных данных, на основании которых было определено значение коэффициента γз, от степени ответственности конструкции, и других факторов, выбранных по усмотрению автора проекта.

4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ 
КОМПОЗИТНЫХ СТЕРЖНЕЙ

Так же как и прочность всех других материалов и конструкций, прочность композитов зависит от длительности воздействия нагрузки и температуры эксплуатации. Подробно результаты исследования температурно-временной зависимости прочности и температурно-силовой зависимости долговечности стеклопластиковых стержней приведены в работах [10,21]. В работе [21] показано, что при длительном действии постоянной по величине нагрузки и при температурах до 50  C предел длительной прочности στ изделий из однонаправленно армированного стеклопластика может быть определен по общему выражению

στ =γτ∙σв.

Здесь γτ – коэффициент условий работы, зависящий от длительности действия приложенной нагрузки (в работе [21] он обозначен как γс7); "τ" – нижний индекс, обозначающий, что предельные значения характеристик относятся к условию длительного нагружения изделия не изменяющейся во времени нагрузкой.

Согласно [21] при эксплуатации стеклопластиковых изделий исследуемого здесь типа при температуре не выше 50 C значение γτ (в запас прочности) может быть принято равным 0,563.

Для более точного учёта длительности действия нагрузки по данным [21] могут быть рекомендованы следующие обобщенные эмпирическая выражения, связывающие между собой приложенное напряжение, временную прочность и долговечность:

γτ=στ/σв≥0,58+0,44⋅exp−0,12⋅lnτ при 0,5с ≤ τ ≤ 1 год,	(9)

γτ=στ/σв≥0,75+0,0066⋅lnτ при τ ≥ 1 год,

где τ – длительность действия нагрузки (долговечность), с.

Для оценки влияния температуры на длительную прочность выражения (9) преобразуем с учётом выражения (4) к виду

στТ≥0,58+0,44⋅exp−0,12⋅lnτ⋅σв+5,9⋅(293−Т)

при 0,5с ≤ τ≤ 1 год,	(10)

στТ≥0,75+0,0066⋅lnτ⋅σв+5,9(293−Т) при τ ≥ 1 год.

Рассмотрим, в какой степени выражения (9) применимы для узлов соединения стержней с металлическими оконцевателями. К настоящему времени экспериментальные данные имеются для узла «СПА». Результаты этих испытаний в температурно-инвариантной форме (приведённые к температуре 292 K) показаны на рис.4,а. Здесь же для сравнения показаны данные, приведённые в работе [5]. На рис.4,б в той же (температурно-инвариантной) форме приведены экспериментальные данные работы [21], на основании которых были получены выражения (9).

Из рис.4,а следует, что выражения (9) можно применить для прогноза длительной прочности не только стеклопластиковых стержней, но и соединений их с оконцевателями. При этом речь может идти не только о соединениях приведённого на рис.1 типа, но и о других соединениях. Это следует, в частности, из того факта, что взятые из [5] данные относятся к результатам испытаний однонаправленных стержней на растяжение. А это значит, что при их получении испытывали образцы стеклопластика, соединённые с помощью тех или иных оконцевателей с захватами испытательных установок.

По аналогии с выражениями (3), (7) и (8), при прогнозировании предельных допускаемых длительно действующих нагрузок предельные допускаемые напряжения στ будем оценивать по значению στ с использованием коэффициента безопасности Кτ по выражению

στ= Кτ·στ	(11)

а)

б)

Рис.4.	Прогноз и результаты испытаний на длительную прочность стеклопластиковых стержней и изделий на их основе, приведённые к температуре 292 K: а – при растяжении, б – при продольном изгибе.

Поскольку выражения (9) дают нижнюю оценку для γτ, то в первом приближении, значение понижающего коэффициента Кτ может быть принято равным или близким к единице.

Более строгий подход заключается в прогнозировании долговечности с учётом разброса свойств композита. То есть расчётным путём подбирается такой уровень напряжений, чтобы в течение требуемого времени эксплуатации нарушение целостности соединения происходило с заданной вероятностью. Это требует анализа реологических свойств композита и построения моделей, учитывающих влияние процессов ползучести связующего и перераспределения внутренних напряжений на скорость разрушения стекловолокон [24]. Поэтому изложенный здесь более простой подход является менее трудоёмким и быстрым, что целесообразно на начальных этапах изучения свойств конструкций из композиционных материалов.

5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ПРИ НАГРУЖЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ЦИКЛИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ НАГРУЗКОЙ

Рассмотрим результаты длительных испытаний двух, изображённых на рис.1, вариантов изделий из стеклопластика, циклически изменяющейся (по гармоническому закону) нагрузкой. Испытания проводили знакопостоянной (растягивающей) нагрузкой. Во время испытаний определяли зависимость количества циклов, требующихся для разрушения образцов, от параметров изменения нагрузки в цикле нагружения. Амплитуду цикла варьировали изменением максимума в цикле при постоянном значении минимума. Значение минимального напряжения в цикле составило 34,6 МПа для образцов «ШНС-19» и 69, МПа для образцов «СПА-5,5». Частота колебаний нагрузки составила 200 циклов в минуту. Оба типа образцов разрушались по стеклопластику, расположенному внутри оконцевателя. Перед испытаниями каждой из партий образцов от них были отобраны стержни для определения временной прочности. При определении временной прочности получены следующие результаты. Прочность (σв·с) для ШНС составила 845 МПа, а для СПА – 1354 МПа.

Результаты испытаний образцов циклически изменяющейся нагрузкой в графической форме представлены на рис.5,а. На этом рисунке за прочностной показатель соединения при циклическом нагружении приняты варьируемые в процессе исследования максимальные значения напряжений (σmax) в цикле.

Из рис.5,а видно, что при циклическом нагружении образцы «ШНС-19» и «СПА-5,5», несмотря на существенные различия в конструкции, ведут себя как подобные. При этом чем выше временная прочность узла крепления в изделии, тем выше расположена кривая усталостной прочности при циклическом нагружении.

Наличие такого подобия позволяет искать некоторую обобщенную (инвариантную по отношению к способу скрепления) кривую прочности узлов скрепления при циклическом нагружении. Инвариантную форму зависимости удаётся получить, введя понятие приведённого разрушающего напряжения γц⋅с (назовем его коэффициентом условий работы соединительного узла при циклическом нагружении):

γц⋅с=σцmax/σв·с.	(12)

Результаты преобразования по выражению (12) приведены на рис.5,б, из которого видно, что оно позволяет представить результаты испытаний в виде общей зависимости. Однако, выносливость материалов или изделий (количество циклов до разрушения N) зависит не только от максимального значения напряжения в цикле, но и от соотношения между максимальным и минимальным значением напряжения.

Рассмотрим результаты испытаний стеклопластиковой арматуры больших сечений («САБС»), приведённые в [22]. Испытаниям подвергались образцы арматуры диаметром 11 мм («САБС-11») и арматуры диаметром 22 мм («САБС-22»). Образцы «САБС-11» имели прочность (σв·с), равную 1030 МПа, а образцы «САБС-22» имели прочность (σв·с) равную 750 МПа. Испытания проводили при частоте 500 циклов в минуту. Образцы «САБС-11» испытывали при трёх различных соотношениях между σцmin и σцmax(коэффициент асимметрии цикла ρ=σцmin/σцmaxсоставлял 0,85, 0,75 и 0,50). Полученные в результате испытаний зависимости показаны на рис.6,а.

а)

б)

Рис.5.	Результаты определения усталостной прочности стеклопластиковых изделий: а – исходные данные, б – преобразованные.

Из рисунка видно, что чем меньше ρ, тем меньше усталостная прочность изделий. Приведённые на рис.6,а данные удаётся обобщить, если использовать в качестве характеристики усталостной прочности величину

σц=σцmax⋅Δσц,	(13)

где Δσц = σцmax–σцmin.

Зависимость σц от N для «САБС-11» показана на рис.6,б, из которого следует, что при использовании преобразования (13) усталостная прочность изделий из стеклопластиковых стержней может быть аппроксимирована единым выражением, независящим от коэффициента асимметрии цикла. Разделив значение σц на значение σв, и обозначив его, как γц, получим обобщенную зависимость между усталостной прочностью и количеством циклов до разрушения. Результаты такого преобразования для различных изделий из стеклопластика показаны на рис.7.

а)

б)

Рис.6.	Результаты испытаний по определению усталостной прочности образцов «САБС-11».

Рис.7.	Обобщенная зависимость усталостной прочности от предельного количества циклов нагружения.

В результате обработки обсуждаемых здесь экспериментальных данных получено выражение, которое позволяет прогнозировать («снизу») усталостную прочность изделий исследуемого типа на базе требуемого количества циклов нагружения:

γц ≈0,9·N–0,15.	(14)

На рис.7 аппроксимация результатов испытаний этим выражением показана сплошной линией. Из рисунка видно, что выражение (14) действительно даёт прогноз прочности с некоторым запасом.

Из (14) следует, что σц= σв·0,9·N–0,15. Подставив сюда зависимость σв от температуры согласно выражению (4), получим зависимость усталостной прочности от количества циклов и температуры эксплуатации изделий:

σц(Т)= [σв + 5,9·(292 – Т)]·0,9·N–0,15	(15)

С учётом ограниченности исследованного здесь объёма данных выражение (15) можно использовать при следующих условиях:

- нагрузка должна быть знакопостоянной;

- частота колебаний нагрузки не должна существенно отличаться (в большую сторону) от 500 циклов в минуту;

- форма цикла должна быть гармонической;

- соединение должно разрушаться по стеклопластику.

Как и в предыдущих случаях, значения допускаемых пределов усталости σц будем оценивать по σц с использованием коэффициента безопасности Кц по выражению

σц= Кц·σц.

Поскольку выражение (15) даёт «нижнюю» оценку для γц, то в первом приближении значение понижающего коэффициента Кц может быть принято равным единице или близким к ней.

Следует иметь в виду, что разрушение при статическом и циклическом нагружении стержней с оконцевателями может происходить в разных местах их соединения (как это было в случае с соединением типа ШНС-19 [25]). В этих случаях строить прогнозы с использованием соотношения уровней циклического нагружения со статической прочностью конструкции нужно с осторожностью. Необходимо обязательно учитывать то обстоятельство, на сколько места разрушения различаются по виду.

О температурных ограничениях прогноза прочности.

Выражения (4), (8), (10) и (15) можно использовать для прогнозирования прочности исследуемых соединений с учётом изменения температуры. Однако при этом следует иметь в виду следующее. Полимерные матрицы композиционных пластмасс (трёхмерно сшитые полимерные компаунды на основе эпоксидных или полиэфирных смол) в условиях эксплуатации обычно находится в стеклообразном состоянии. При значительном нагревании они способны переходить из стеклообразного состояния в высокоэластичное и вязкотекучее состояние. Этот переход сопровождается существенным изменениями механических свойств матрицы (уменьшается прочность и увеличивается предельная деформация), что ведет к заметным изменениям механических свойств композита. Переходный процесс охватывает определенный достаточно широкий температурный диапазон, который зависит от скорости нагрева композита и напряжений. Прогнозирование механических характеристик в зоне перехода связующего из стеклообразного состояния в вязкотекучее затруднено. По этой причине необходимо ограничить область прогнозируемого изменения прочности композитного материала областью температур, находящихся ниже точки размягчения полимерной матрицы в композите. Одна из возможных методик определения точки начала перехода (ТНП) приведена в работе [26]. Для стеклопластиковых стержней производимых ООО «БЗС», например, установлено, что ТНП материала матрицы в них имеет значение не менее 70C.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Предложены эмпирические выражения для оценки допускаемых нагрузок (напряжений) на стеклопластиковые однонаправленно армированные стержни, работающие при статическом, динамическом и циклическом нагружениях. В выражениях используются величина предельной деформации при разрушении стекловолокна и правило смесей. Несовершенство технологии изготовления, температура и характер нагрузок, конструктивное исполнение соединений стеклопластика с металлическими оконцевателями учитываются соответствующими коэффициентами.

- Современные технологии формования стержней из композитных материалов позволяют получать стержни с объёмным содержанием армирующего материала в интервале от 0,60 до 0,76 с коэффициентом несовершенства технологии от 0,58 и выше, приближающимся к единице. При модуле упругости серийно выпускаемых стеклянных волокон 72 ГПа и связующего на основе эпоксидных или полиэфирных компаундов 3,5 ГПа однонаправленно армированные стержни имеют модуль упругости в пределах 45 – 60 ГПа.

- Наиболее совершенные способы соединения стеклопластиковых стержней с оконцевателями позволяют в настоящее время получать коэффициент снижения прочности не более 0,65. Для надёжности определения допустимых нагрузок может быть принят коэффициент, близкий к 0,7 и учитывающий разброс механических характеристик стекловолокон.

ЛИТЕРАТУРА

- Андреевская Г.Д. Высокопрочные ориентированные стеклопластики. М., Наука, 1966, 371 с.

- Фудзии Т., Дзако М. Механика разрушения композиционных материалов. М., Мир, 1982, 232 с.

- Черепанов Г.П. Механика разрушения композиционных материалов. М., Наука, 1983, 296 с.

- Тарнопольский Ю.М., Скудра А.М. Конструкционная прочность и деформативность стеклопластиков. Рига, Зинатне, 1966, 260 с.

- Скудра А.М., Булавс Ф.Я., Роценс К.А. Ползучесть и статическая усталость армированных пластиков. Рига, Зинатне, 1971, 238 с.

- Анисимов Ю.Н., Савин С.Н. Прогнозирование прочностных свойств армированных стеклотканью композитов на основе их межфазных характеристик. Пластические массы, 2002, №11, с.12-13.

- Башара В.А., Вальд А.В., Иванов С.Н. Арматурный элемент для армирования теплоизоляционных стеновых конструкций и способ его изготовления. Патент РФ №2142039.

- Русских Г.И., Башара В.А. Насосная штанга. Патент РФ №2236542.

- Устинов В.П., Казарновский В.С., Тихомиров В.М., Рудзей Г.Ф., Астахов Ю.В., Устинов Б.В. Экспериментальное исследование физико-механических свойств СПА и гибких связей из неё. Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения, 2002, Вып.4, с.106-115.

- Петров М.Г. Анализ прочности и долговечности однонаправленного стеклопластика с позиций кинетической концепции разрушения. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №3, с.376-397.

- Справочник по композиционным материалам: в 2-х кн. М., Машиностроение, 1988, кн.1, 448 с., кн.2, 581 с.

- Бондарев Б.А., Набоков В.Ф., Кокорев А.И. Комплексная оценка свойств стеклопластиковой арматуры. Автомобильные дороги, 1994, №7, с.16-18.

- Каримбаев Т.Д., Мыктыбеков Б.М. Малые упругопластические деформации однонаправленно армированных композиционных материалов, Механика композиционных материалов и конструкций, 2005, т.11, №3, с.377-392.

- Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. М., Химия, 1981, 272 с.

- Савин В.Ф., Луговой А.Н., Блазнов А.Н., Волков Ю.П., Хе А.И. Исследование механических свойств стеклопластиковых стержней методом продольного изгиба. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №4, с.499-516.

- Арнаутов А.К., Тарнопольский Ю.М. Продольный изгиб как метод определения изгибной прочности композитных материалов. Механика композитных материалов, 2004, т.40, №1, с.25-42.

- Луговой А.Н. Исследование механических характеристик однонаправленно армированного стеклопластика методом продольного изгиба. Дисс. … к.т.н., 2006, 154 с.

- Энциклопедия полимеров: в трёх томах. М., Советская энциклопедия, 1972, т.1, с.754-764.

- Копей, В.Б., Киндрачук С.М., Максымук О.В. Усовершенствование и расчёт соединений полимерных насосных штанг с металлическими головками. Нефтепромысловое оборудование, 2000, №5, с.56-59.

- Сапожников С. Б. Проектирование узла соединения стеклопластиковых трубчатых штанг глубинного насоса. Нефтегазовое дело, 2004, (http://www.ogbus.ru).

- Блазнов А.Н., Волков Ю.П., Луговой А.Н., Савин В.Ф. Прогнозирование длительной прочности стеклопластиковой арматуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, № 4, с.579-592.

- Берг О.Я., Нагевич Ю.М. Механические свойства стеклопластиковой арматуры больших сечений. Бетон и железобетон, 1964, №12, с.532-535.

- Кулаков В.Л., Тарнопольский Ю.М., Арнаутов А.К., Рюттер Я. Напряженное состояние в зоне передачи нагрузки в композитном образце при одноосном растяжении. Механика композитных материалов, 2004, т.40, №2, с.145-160.

- Петров М.Г. Прогнозирование долговечности однонаправленного стеклопластика при продольном изгибе. Численные методы решения задач теории упругости и пластичности. Труды XIX Всероссийской конференции, Новосибирск, Параллель, 2005, с.212-217.

- Блазнов А.Н., Луговой А.Н., Русских Г.И., Савин В.Ф. Усталостная прочность стеклопластиковых стержней с оконцевателями. Численные методы решения задач теории упругости и пластичности. Труды XIX Всероссийской конференции, Новосибирск, Параллель, 2005, с.43-46.

- Савин В.Ф., Луговой А.Н., Волков Ю.П. Методика определения термомеханических характеристик полимерных композиционных материалов. Заводская лаборатория, 2003, №6, с.40-43.

Поступила в редакцию 27 июля 2006 года.