ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ПОЛИМЕРОВ RPA2000 ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ УПРУГО-ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИЧЕСКИХ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ

Вольфсон С.И., Казаков Ю.М., Сабиров Р.К., Мохнаткина Е.Г.*, Махотин А.А.*

Казанский государственный технологический университет г. Казань, Россия

*ОАО «Нижнекамскшина» г. Нижнекамск, Россия

РЕЗЮМЕ

С использованием динамического анализатора полимеров RPA2000 проведена оценка упруго-гистерезисных характеристик динамически вулканизованных термоэластопластов (ДТЭП) в зависимости от рецептурно-технологических параметров их получения. Установлено, что данные, полученные на RPA2000 в режиме экспресс-метода, коррелируют со структурными и физико-механическими характеристиками ДТЭП и могут быть использованы для прогнозирования свойств композиций.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы интенсивно развивается производство и применение динамически вулканизованных термоэластопластов (ДТЭП), сочетающих свойства вулканизованных каучуков при эксплуатации и термопластов в процессе переработки. По своим характеристикам, особенностям получения и переработки ДТЭП принципиально отличаются от обычных каучуков и пластиков. В настоящее время ДТЭП благодаря своим свойствам являются сырьем, завоевывающим мировой рынок с прогрессией 10-15% в год. Динамические термоэластопласты являются достаточно сложным композиционным материалом, состоящим из непрерывной фазы термопласта и дискретной фазы сшитого эластомера [1,2].

Известно, что физико-механические и эксплуатационные свойства полимерных композиций определяются главным образом их структурой. Для термодинамически несовместимых полимерных смесей фазовая структура определяется как типом и свойствами смешиваемых полимеров, так и рецептурно-технологическими параметрами их получения [3-5].

Полимеры, как правило, эксплуатируются при двух возможных режимах – статическом и динамическом. При статических испытаниях деформационные свойства называют упруго-релаксационными, а при динамических - упруго-гистерезисными. Упруго-гистерезисные свойства вязкоупругих полимеров при деформировании оцениваются комплексным динамическим модулем, который складывается из двух составляющих – действительного модуля (модуль накопления) и мнимого модуля (модуль потерь). Механические потери при динамическом нагружении характеризуют тангенсом угла механических (динамических) потерь tg  – рассчитываемого, как отношение мнимого модуля к действительному. Чем больше tg , тем в большей мере в данном вязкоупругом материале проявляются свойства вязкой жидкости и в меньшей мере свойства упругого тела. В свою очередь эти показатели связаны со структурными характеристиками полимеров.

В настоящее время прибор RPA2000 фирмы «Альфа Технолоджис» является одним из самых современных средств исследования свойств полимеров и композиций на их основе. Прибор позволяет измерить большое количество показателей, обеспечивая получение данных по широкому диапазону свойств исследуемых материалов (реологических, динамических, вулканизационных), предоставляя, таким образом, информацию по технологическим свойствам, вулканизационным характеристикам, упруго-прочностным свойствам вулканизатов на основе всего одного образца. Прибор RPA2000 относится к классу динамических анализаторов полимеров. В процессе испытания осуществляется циклическое сдвиговое деформирование образца.  По сравнению с известными приборами  вискозиметром Муни, виброреометром ОДР, МДР у RPA2000 улучшены и расширены возможности испытаний за счет того, что исследования проводятся в условиях близким к реальным технологическим процессам, т.е. можно изменять частоту и амплитуду деформирования образца; проводить испытания в неизотермических условиях.  С помощью преобразования Фурье крутящий момент разделяется на две составляющие: действительную S и мнимую S, характеризующие эластические и пластические свойства материала, соответственно. Также на приборе RPA2000 можно определить соотношение пластической и эластической составляющих (tg ). Технические возможности прибора RPA2000 позволяют минимизировать лабораторные испытания, сократить их время и стоимость.

В связи с вышеизложенным, представлялось важным в режиме экспресс-анализа установить наличие корреляции упруго-гистерезисных характеристик, полученных с помощью RPA2000 и характеризующих структуру ДТЭП, с рецептурно-технологическими параметрами их синтеза и физико-механическими свойствами. Наличие такой корреляции позволило бы в режиме экспресс-анализа спрогнозировать поведение ДТЭП в процессе переработки и свойства конечного изделия.

2. Экспериментальная часть

На основе этиленпропиленового каучука и полипропилена с использованием различных вулканизующих систем, наполнителей были получены ДТЭП. Соотношение каучук – полипропилен во всех случаях составляло 70:30. Для синтеза ДТЭП использовали полипропилен марки Каплен 01030 производства ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод» и каучуки марок СКЭПТ-70 (третий мономер дициклопентадиен - ДЦПД) и Эластокам (третий мономер этилиденнорборнен - ЭНБ) производства ОАО «Нижнекамскнефтехим». Содержание третьего мономера в обоих типах каучука составляло 5,7%.

Испытания ДТЭП на RPA2000 проводились при трех режимах:

- первый режим – при постоянной температуре 100С, изменяемой величине деформации (от 1 до 10%) и постоянной частоте деформирования – 1 Гц;

- второй режим – при переменной температуре в диапазоне от 40 до 130 С, постоянной величине деформации 1% и постоянной частоте деформирования – 10 Гц;

- третий режим – при постоянной температуре 100С, постоянной величине деформации 1 % и переменной частоте деформирования – от 0,1 до 10 Гц.

Образец помещали в герметичную испытательную камеру, биконические полуформы которой дают возможность быстро и точно регулировать температуру. Заданная температура поддерживается с точностью 0,3ºС. Крутящий момент передается через образец от колеблющейся нижней полуформы на высокочувствительный датчик регистрации крутящего момента, расположенный в верхней полуформе. Сигнал с датчика поступает в компьютер, который обрабатывает поступающую информацию.

3. Обсуждение результатов

На рис.1,2 представлены сравнительные данные, полученные по первому и второму режимам испытаний для ДТЭП на основе каучуков СКЭПТ-70 и Эластокам и полипропилена с использованием смоляной вулканизующей системы. Аналогичные зависимости получены и по третьему режиму. Известно, что ЭНБ более активен в реакциях вулканизации, чем ДЦПД, что должно приводить к образованию в процессе динамической вулканизации каучука вулканизационной сетки большей плотности. Действительно, плотность сшивки эластомерной фазы в ДТЭП на основе СКЭПТ-70 составляет 0,38.10-3 моль/см3, а на основе каучука марки Эластокам - 0,49.10-3 моль/см3. Повышение плотности сшивки приводит к увеличению S (см.рис.1а и 2а), понижению S (рис.1б и 2б) и tg  (рис.1в и 2в). Это хорошо согласуется с данными о том, что химическое сшивание полимера повышает модуль накопления и снижает гистерезисные потери [6]. По этой причине ДТЭП на основе каучука Эластокам должен иметь более высокие физико-механические показатели, чем ДТЭП с СКЭПТ-70, поскольку предельные упруго-прочностные характеристики ДТЭП определяются свойствами сшитых частиц каучука в полиолефиновой матрице.

В таблице 1 представлены физико-механические характеристики полученных ДТЭП с использованием смоляной вулканизующей системы [7].

Данные таблицы 1 подтверждают, что замена этиленпропиленового каучука с ДЦПД на каучук с ЭНБ в ДТЭП действительно ведет к повышению физико-механических показателей композиций.

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о предпочтительности использования в ДТЭП этиленпропиленового каучука с ЭНБ в качестве третьего мономера.

Таблица 1.

Физико-механические показатели ДТЭП смоляной вулканизации.

| Тип композиции | Условная прочность при растяжении, МПа | Относитель-ное удлинение при разрыве, % | Остаточное удлинение после разрыва, % | Сопротивле-ние раздиру, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СКЭПТ-70:ПП | 4,9 | 230 | 24 | 18,3 |
| Эластокам:ПП | 6,3 | 300 | 25 | 24,4 |

На свойства динамических термоэластопластов оказывает влияние порядок ввода вулканизующей системы, которая может быть введена в каучук до загрузки полиолефина, либо после смешения каучука с пластиком. На рис.3 представлены сравнительные зависимости S, S и tg от величины деформации для различных способов ввода вулканизующей системы (аналогичные результаты получены и по двум другим режимам).

а)

б)

в)

Рис.1.	Зависимости S' (а), S" (б) и tgδ (в) от степени деформации: 1 - СКЭПТ-70 : ПП; 2 - Эластокам : ПП.

а)

б)

в)

Рис.2.	Зависимости S' (а), S" (б) и tgδ (в) от температуры: 1 - СКЭПТ-70 : ПП;
2 - Эластокам : ПП.

а)

б)

в)

Рис.3.	Зависимости S' (а), S"(б) и tgδ (в) от степени деформации для ДТЭП на основе СКЭПТ-70 и полипропилена: 1 - смола введена после загрузки полипропилена; 2 - смола введена до загрузки полипропилена

Введение в каучук смоляной вулканизующей системы перед полипропиленом приводит к снижению S и tg, что, видимо, связано с лучшим распределение вулканизующего агента в каучуке. Последнее должно приводить к повышению плотности сшивки эластомерной фазы и, следовательно, к росту физико-механических характеристик ДТЭП (таблица 2).

Таблица 2.

Зависимость физико-механических свойств ДТЭП от порядка ввода вулканизующей системы

| Композиция СКЭПТ-70:ПП | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Остаточное удлинение после разрыва, % | Сопротивле-ние раздиру, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| смола введена после загрузки ПП | 4,9 | 230 | 24 | 18,3 |
| смола введена до загрузки ПП | 5,4 | 250 | 17 | 21,3 |

Для динамической вулканизации эластомера в ДТЭП применяются различные вулканизующие системы – серная, смоляная, пероксидная и др. Тип вулканизующей системы во многом определяет физико-механические и эксплуатационные свойства термоэластопластов.

На приборе RPA2000 по первому и второму режимам испытания были исследованы ДТЭП с разными вулканизующими системами (рис.4,5), а в таблице 3 представлены их физико-механические характеристики.

Таблица 3.

Физико-механические свойства ДТЭП с различными вулканизующими системами

| Тип вулканизующей системы | Условная прочность при растяжении, МПа | Относитель-ное удлинение при разрыве, % | Остаточное удлинение после разрыва, % | Сопротивле- ние раздиру, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Композиция со смоляной вулканизующей системой | 3,9 | 230 | 17 | 17,5 |
| Композиция с серной вулканизующей системой | 5,3 | 290 | 16 | 16,0 |
| Композиция с перкодоксидной вулканизующей системой | 4,4 | 207 | 18 | 18,7 |

Действительно данные свидетельствуют, что ДТЭП, полученные с использованием различных вулканизующих систем, имеют различные упруго-гистерезисные и физико-механические свойства.

Чем ниже значения tg, тем выше физико-механические показатели. Наибольшие механические потери имеют ДТЭП со смоляной вулканизующей системой, наименьшие - с серной. Очевидно, это связано с различной природой и количеством поперечных связей, образующихся в каучуке при использовании разных типов вулканизующих систем. Так плотность сшивки эластомерной фазы в ДТЭП при применении серной вулканизующей системы составляет
0,42.10-3 моль/см3, а для смоляной - 0,38.10-3 моль/см3. При исследовании в неизотермическом режиме в области 110○С наблюдаются незначительные пики tg (см.рис.2в, рис.5в), что согласуется с данными, полученными методом дифференциально-сканирующей калориметрии [7]. Видимо, это связано с переходом части полипропилена в менее упорядоченные кристаллические образования на границе раздела фаз.

а)

б)

в)

Рис.4.	Зависимости S' (а), S"(б) и tgδ (в) от частоты деформации для ДТЭП на основе СКЭПТ-70 и ПП с различными вулканизующими системами:
1 – смоляной; 2 – серной; 3 – перекисной

а)

б)

в)

Рис.5.	Зависимости S' (а), S"(б) и tgδ (в) от температуры для ДТЭП на основе СКЭПТ-70 и ПП с различными вулканизующими системами: 1 – смоляной; 2 – серной; 3 – перекисной.

В работе были использованы два типа наполнителей – технический углерод и каолин, при этом изучали влияние типа наполнителя, порядка его ввода на свойства ДТЭП. Чем выше активность наполнителя и степень его взаимодействия с полимеров, тем больше гистерезисные потери (рис.6) и сильнее эффект усиления (табл.4).

Таблица 4.

Физико-механические показатели ДТЭП с различными типами наполнителей.

| Тип наполнителя | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Остаточное удлинение после разрыва, % | Сопротив-ление раздиру, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| каолин | 3,9 | 227 | 17 | 17,5 |
| технический углерод | 5,8 | 260 | 21 | 18,3 |

а)

б)

в)

Рис.6.	Зависимость S' (а), S"(б) tg δ(в) от частоты деформации для композиций СКЭПТ-70:ПП с различными наполнителями: 1 – каолин, 2 – техуглерод.

Таким образом, данные, полученные экспресс - методом с помощью прибора RPA2000 коррелируют со структурными и физико-механическими характеристиками ДТЭП и могут быть использованы для прогнозирования свойств композиций.

Литература

- Coran A. Useful elastomeric materials based on rubber-thermoplastic composition. Intern. rubber conf., Kioto, 1985, pp.92-96.

- Radusch H.-J. Thermoplastische Elastomere durch dynamische Vulkanisation von Thermoplast-Kautschuk-Mishungen. Polymerwerkstoffe – 98, Germany, 1998, s.193-200.

- Кулезнев В.Н. Состояние теории «совместимости» полимеров. Многокомпозиционные полимерные смеси. Под ред. Р.Ф. Голда, Перевод с англ. под ред. А.Я. Малкина, В.Н. Кулезнева, М., Химия, 1984, с.10-60.

- Краузе С. Совместимость в смесях полимер-полимер. Полимерные смеси. Под ред. Д. Пола, С. Ньюмена; Перевод с анг. под ред. Ю.К. Годовского,
В.С. Панкова, М., Мир, 1981, т.1, с.26-41.

- Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. Киев, Наукова Думка, 1980, 260 с.

- Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров. М., Химия, 1989, 432 с.

- Вольфсон С.И. Динамически вулканизованные термоэластопласты: получение, переработка, свойства. М., Наука, 2004, 173 с.

Поступила в редакцию 8 сентября 2006 года.