ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ ПЛЕНОЧНО-ТКАНЕВОГО КОМПОЗИТА ПРИ КОНЕЧНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ

- Каюмов Р.А., Куприянов В. Н., Мухамедова И.З., Сулейманов А.М.,

- Шакирова А.М.

- Казанская государственная архитектурно-строительная академия, г. Казань, Россия

- РЕЗЮМЕ

Рассматривается пленочно-тканевый материал (ПТМ). Построена двумерная конечно–элементная модель представительной ячейки тканевого композита. Приведены методика расчета, решения задачи об ее растяжении. Полученные результаты представлены в виде графиков и качественной картины деформации представительной ячейки.

- ВВЕДЕНИЕ

Для расчета долговечности пленочно-тканевых материалов и конструкций из них необходимо знать напряженно-деформированное состояние (НДС) каждого компонента материала. Очевидно, что из-за малости размеров поперечного сечения материала (0,8-3 мм) решить эту проблему только методами и средствами натурной тензометрии или другими эмпирическими методами не представляется возможным. Для расчета таких типов материалов необходимо использовать математические методы структурно-имитационного моделирования на ЭВМ (под термином структурно-имитационная модель подразумевается конечно-элементная, компьютерная модель элементарной ячейки  композита), с помощью которых появляется возможность варьировать физико-механические и геометрические параметры структурных составляющих. Построение этой модели требует решения следующих задач:

1)	определение геометрических параметров элементарной ячейки (формы компонентов материала);

2)	определение физико-механических параметров структурных составляющих;

3)	выбор модели деформирования и разработка методов решения уравнений механики сплошной среды.

Данная работа посвящена решению третьей задачи.

- МОДЕЛЬ ЯЧЕЙКИ ПЛЕНОЧНО-ТКАНЕВОГО КОМПОЗИТА
И МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Рассматривается представительный элемент пленочно-тканевого материала. ПТМ представляет собой композит с тканой армирующей основой из высокопрочных синтетических нитей и пленочного покрытия (матрицы) из эластомеров или термопластов, которые служат для защиты армирующей основы от воздействия атмосферных факторов и придания воздухопроницаемости материалу (рис.1).

Рис.1. Элементарная ячейка (представительный элемент) ПТМ.

Исходная искривленность нитей тканой армирующей основы и малая жесткость матрицы, выделяют ПТМ как особый тип композиционных материалов, а именно высокодеформативных. Следовательно, использование линейной теории может привести к большому расхождению результатов численных и натурных экспериментов. Поэтому актуальным является разработка методики расчета рассматриваемых объектов в геометрически нелинейной постановке. Ниже проведен конечно-элементный анализ процесса деформирования представительной ячейки ПТМ при конечных перемещениях и деформациях.

Сечение рассматриваемой элементарной ячейки ПТМ показано на рис.2. Как и в [3] здесь для простоты анализа рассматривается плоское деформированное состояние. Левый торец элементарной ячейки - закреплен, на правом задано перемещение u0 (рис.3). Целью работы является исследование влияния геометрической нелинейности на напряженно деформированное состояние представительной ячейки ПТМ.

Рис.2.	Геометрия элементарной двумерной ячейки пленочно-тканевого композита.

P

q

x

y

b

### Рис.3.	Схема нагружения.

Дискретизация задачи по пространственным координатам осуществляется  методом конечных элементов, в качестве которых приняты шестиузловые треугольные элементы с квадратичной аппроксимацией перемещений. Разрешающие уравнения равновесия приведем в матричной форме.

Введем вектор деформации Грина :

.									(1)

Используем геометрически нелинейные соотношения между деформациями и перемещениями. Вектор деформаций представим в виде суммы линейной и нелинейной частей

,									(2)

которые для случая плоской деформации могут быть представлены в виде:

,				(3)

где  - компоненты вектора перемещений.

Если рассмотреть малый элемент в близи некоторой точки х, то вектор напряжений  в точке х определяется следующим образом

,										(4)

где  - результирующая внутренняя сила,  - площадь поверхности деформированного элемента, т.е. вектор напряжений  представляет собой силу на единицу площади в деформированном теле. Для дальнейшего анализа используем второй тензор Пиолы-Кирхгофа :

,									(5)

компоненты которого представляют собой разложение вектора  по базисным векторам деформированной системы координат.

Для анализа напряженно деформированного состояния используем принцип виртуальной работы

(6)

Здесь  - вектор поверхностных сил,  - вектор массовых сил. В обозначениях типа (1), (5) он примет вид:

(7)

Поскольку в механике твердого тела обычно предполагается, что априори известна форма тела в некоторой начальной конфигурации, то часто бывает удобно определить напряженное состояние в точке с помощью тензора напряжений  в конвективных координатах , но измеренных на единицу площади недеформированном теле.

Компоненты  и  в одной и той же системе координат связаны между собой соотношением

, 								(8)

где G - характеризует изменение объема, Gij – компоненты метрического тензора в деформированных осях.

Компоненты тензора напряжений можно выразить через упругий потенциал , отнесенный к единице объема недеформированного тела [2]:

.										(9)

Если подставить (9) в (8), то получим

.											(10)

Мы рассматриваем полимер, который по своим свойствам близок к несжимаемому материалу, поэтому можно принять . Тогда

,									(11)

где V0 – это объем тела до деформации, V – после деформации.

Для ортотропного материала W зависит от семи инвариантов, составленных сверткой тензоров деформации и тензоров, характеризующих направление симметрии механических свойств материала[6-8]. Эти инварианты в системе координат, совпадающей с осями ортотропии можно представить в виде:

.

Для простоты анализа потенциал W зададим в виде квадратичной функции от деформаций. То есть, в случае плоской задачи в виде функции, зависящей от I12,I22,I4. После подстановки в (9) получим:

(12)

где  - матрица упругих характеристик, не зависящая от деформаций.

Поскольку в пределе при малых деформациях мы должны получить закон Гука, то для элементов матрицы D примем следующие соотношения:

.

Остальные компоненты равны нулю.

Процесс деформирования представляется в виде последовательности равновесных состояний. Переход от предыдущего состояния к последующему происходит путем приращения нагрузки. Суть методики расчета состоит в вычислении (l+1)-го состояния при известных параметрах процесса l-го состояния [1].

Принцип виртуальной работы в состоянии (l+1) имеет вид:

(13)

где  - вектор массовых сил,  - вектор внешних поверхностных сил, приложенных на ,  - вектор перемещений, заданных на , на .

В соотношении (13) варьируются только величины . Пренебрегая членами высшего порядка малости, после некоторых преобразований получаем

(14)

Если l – равновесное состояние, то

(15)

Однако в состоянии l тело может не находиться в полном равновесии из-за того, что в инкрементальных теориях пренебрегают членами высшего порядка малости, а так же из-за неточности вычислений. Следовательно, в (14) эти члены необходимо оставить для коррекции равновесного состояния.

Уравнение (13) решается методом конечных элементов. Как обычно вектор перемещений  выражается через вектор узловых перемещений :

,										(16)

где  - матрица аппроксимирующих функций. Тогда деформации выражаются через  соотношением:

, где 					(17)

Для (l+1) состояния можем записать:

, .						(18)

Тогда получим:

.	(19)

Так как  и, следовательно, не варьируется, то . Учитывая, что мало получим:

.		(20)

Далее верхний индекс «нач» опустим.

Запишем уравнение (13) в матричной форме. Для простоты примем массовые силы равными нулю. Если подставить выражения (16),(20), то (13) можно представить в виде:

.	(21)

Если раскрыть скобки и перенести слагаемые, которые известны с предыдущего шага, в правую часть, то получим:

(22)

Соотношение (12) в приращениях в матричной форме запишется в виде:

.							(23)

Подставляя (23) в (22), разрешающее уравнение равновесия получим в виде:

,										(24)

где ,  - правая часть уравнения (22).

Методика была оттестирована на задаче о больших деформациях бруса при простом растяжении (см. рис.3), а также на задаче об изгибе балки в кольцо, под действием момента, приложенного на его торце. При решении первой задачи аналитические значения перемещений отличались от численных результатов на 0,01%, а во второй – максимально на 5,7%.

Затем было исследовано поведение представительной ячейки ПТМ, изображенной на рис.2 и рассмотренной ранее в [3].

Качественная картина деформации представительной ячейки приведена на рис.4. На рис.4б штрихованной линией приведена картина деформирования представительной ячейки по линейной теории, а сплошной – по геометрически нелинейной.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.4.	Исходное и деформированное состояния представительного элемента ПТМ.

Были использованы следующие исходные данные (все в миллиметрах): a=1, b=1, hs1=0.3, hs2=0.3, dnit=0.2, de=0.2, be=0.2 (см. рис.2). Элементарная ячейка ПТМ была разбита на 800 конечных элементов. На левом торце ячейки были закреплены перемещения по горизонтали, а в левой нижней точке - закреплены еще и перемещения по вертикали. На правом торце максимальное перемещение по горизонтали задается равным 0,2b. Модули упругости матрицы и нити были приняты равными  соответственно. Коэффициенты С1, С2, С3 и для матрицы и для нити принимались одинаковыми: .

Из рис.2 видно, что искривление нити определяются параметрами hs1 и hs2. Форма нижней границы нити задавалась функцией

,								(25)

где амплитуда косинусоиды А = hs2+de-hs1.

На рис.5 показана зависимость нагрузки от удлинения при разных значениях А, причем, сохраняется кососимметричность расположения армирующих элементов в области представительной ячейки. Пятый случай соответствует отсутствию искривлений в нитях, и поэтому зависимость между нагрузкой и удлинением является линейной, в то время как в других случаях она нелинейная.

Рис.5.	Зависимость нагрузки от удлинения P(Δb): 1 - hs1=0.3, hs2=0.3,
2 - hs1=0.2, hs2=0.4, 3 - hs1=0.15, hs2=0.45, 4 - hs1=0.1, hs2=0.5,
5 - hs1=0.4, hs2=0.2.

В работе [3] в геометрически линейной постановке исследовалось влияние искривленности нитей на напряжение , возникающее в опасной точке х=0, y=b. Было обнаружено, что вопреки ожидаемому это напряжение достигает максимального значения не при А=Аmax, а при некотором 0<А*<Аmax. Это привело к тому, что долговечность ПТМ была минимальна при А=А*. Результаты исследования этой же задачи с учетом конечности перемещений и деформаций приведены на рис.6 в виде зависимости напряжений от величины А. Видно, что в геометрически нелинейной постановке, как и ожидалось, напряжение  растет с увеличением амплитуды А.

Рис.6. Зависимость максимального напряжения от амплитуды искривления нити.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрена задача определения напряженно-деформированого состояния представительной ячейки ПТМ в геометрически нелинейной постановке. Для ее решения использовался метод конечных элементов, а для линеаризации задачи – метод последовательных догружений. Рассмотрено влияние амплитуды искривления нити на зависимость нагрузки от удлинения. Показано, что учет геометрической нелинейности приводит к результатам, качественно отличающимся от результатов, полученных по линейной теории.

## Литература

- Васидзу В. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. М., Мир, 1987, 542 с.

- Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред. М., Мир, 1976, 464 с.

- Каюмов Р.А., Сулейманов А.М., Мухамедова И.З. Моделирование поведения пленочно-тканевого материала при воздействии эксплуатационных факторов. Механика композиционных материалов и конструкций, 2005, т.11, №4, с.515-530.

- Новожилов В.В. Основы нелинейной теории упругости. М., Едиториал УРСС, 2003, 208 с.

- Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М., Наука, 1988, 712 с.

- Терегулов И.Г. Асимптотический анализ и классификация определяющих соотношений для волокнисто композитных и анизотропных оболочек при конечных и неупругих деформациях. Доклады АН СССР, 1988, т.302, №6, с.1333-1336.

- Каюмов Р.А. Структура нелинейно-упругих соотношений для сильно анизотропного слоя нетонкой оболочки. Механика композитных материалов, 1999, т.35, №5, с.615-628.

- Черных К.Ф. Введение в анизотропную упругость. М., Наука, 1988, 190 с.

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М., Мир, 1979, 392 с.

- Голованов А.И., Бережной Д.В. Метод конечных элементов в механике деформируемых твердых тел. Казань, Изд-во «ДАС», 2001, 301 с.

Поступила в редакцию 28 августа 2006 года.

 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 05-01-00294 и  № 06-08-01170