РАЗРУШЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА ПЛАСТИНАХ С ВЫРЕЗОМ

Левщанова Л.Л.

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ

Решена задача расчета степени разрушения хрупкого покрытия упругой пластины с вырезом в виде эллипса, треугольника, четырехугольника, вокруг которого можно описать окружность, правильного многоугольника, полукруга, подвергающейся одноосному нагружению. Напряженное состояние пластины рассчитывается методом Колосова-Мусхелишвили. Влияние покрытия на пластину принимается пренебрежимо малым. Сцепление покрытия с пластиной считается идеальным и не нарушается при нагружении.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Хрупкий материал в виде тонкой пленки покрывает однородную упругую изотропную постоянной толщины пластину с вырезом. Пластина подвергается воздействию в заданном направлении равномерно распределенной на её краях нагрузки интенсивности . Соотношения размеров пластины и выреза таковы, что нагрузку можно считать приложенной на бесконечности.

Принимается, что для хрупкого покрытия задана зависимость наибольшего главного напряжения  от соответствующей деформации  от начала нагружения покрытия до полного его разрушения

при ,  при ,

где  – модуль Юнга,  – предел целостности – деформация, до наступления которой в покрытии не возникает разрушений,  – предел деформируемости – деформация, при которой покрытие оказывается полностью разрушенным, функция  характеризует степень разрушения покрытия в виде равномерно рассеянного тумана микротрещин. Значения  изменяются от 0 до 1 и определяют долю площади поперечного сечения покрытия, утратившую несущую способность [1].

Вид функции  не обусловливает метод решения задачи. Она может быть любой, адекватно аппроксимирующей экспериментально полученную зависимость . В данной работе в расчетах  принята простейшей – линейной

,

что может быть приемлемо для хрупких материалов таких, например, как керамика, стекло, цементный камень, чугун, некоторые титановые сплавы. Величина  является характеристикой хрупкости (чем она меньше, тем более хрупкий материал).

На рис.1 показаны графики зависимости  при линейном росте степени разрушения  с различными значениями характеристики хрупкости .

Рис.1.

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

Принимается, что влияние покрытия на пластину пренебрежимо мало.

Сцепление покрытия с пластиной идеальное и не нарушается при нагружении пластины, что обеспечивает совместность деформаций пластины и покрытия. Разрушение покрытия является следствием растягивающих деформаций пластины. При этом, если  – главные деформации пластины, то деформация, вызывающая туман трещин в покрытии, сонаправлена деформации  и определяется формулой [2]

,

где  – коэффициент Пуассона материала покрытия.

2. НАПРЯЖЕНИЯ В ПЛАСТИНЕ

Пластина помещена в прямоугольные декартовые координаты  так, что направление действия нагрузки  составляет угол  с осью , а начало координат располагается внутри выреза. Задача о плоском напряженном состоянии пластины решается методом Колосова-Мусхелишвили [3] с использованием конформного отображения внешности выреза на плоскости комплексной переменной  на внутренность единичного круга с центром в начале координат плоскости комплексной переменной . Отображающая функция представляется многочленом

, где .

Отображающая функция такого вида позволяет решать задачу для вырезов в форме эллипса, треугольника, четырехугольника, вокруг которого можно описать окружность, правильного многоугольника, полукруга.

Отображение внешности эллиптического выреза с полуосями  (полуось  совмещена с осью ) осуществляется функцией

.

При отображении внешности выреза в форме треугольника и четырехугольника, вокруг которого можно описать окружность радиуса  с центром в начале координат, коэффициенты функции  при  вычисляются соответственно по формулам

,

,

где , , ,  – внешние углы треугольника (четырехугольника),  – точки единичной окружности на плоскости , представляющие собой образы вершин  треугольника (четырехугольника) на плоскости . Коэффициент  полагается равным нулю. Если вершина  лежит на оси , то .

Так для выреза в форме равнобокой трапеции с основаниями  (основание  перпендикулярно положительному направлению оси ) и высотой

, ,

,

, , , ;

для прямоугольного выреза со сторонами  (сторона  параллельна оси )

,

, ,

где , , параметр  определяется из уравнения .

В случае выреза в форме правильного многоугольника

,

, ,

где  – число сторон правильного многоугольника.

Отображение внешности выреза в форме полукруга радиуса  (диаметр полукруга перпендикулярен положительному направлению оси )  осуществляется функцией с , , , , ,  и  [4].

Компоненты тензора напряжения вычисляются по формулам

, ,

.

Комплексные потенциалы Колосова-Мусхелишвили  после подстановки  принимают вид

,

.

Коэффициенты  вычисляются из решения матричных уравнений

,

,

где

при ,  при ,

при ,  при ,

при ,  при ,

,  при ,

Коэффициенты  вычисляются по формуле

.

3. РАЗРУШЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

По значениям компонентов тензора напряжения в пластине  вычисляются главные напряжения

.

Главные деформации  вычисляются по закону Гука

,

где  – модуль Юнга и  – коэффициент Пуассона материала пластины.

Вычисляется деформация , инициирующая разрушение покрытия. Это позволяет вычислить значение функции , определяющей степень разрушения покрытия.

Изоруины – линии равной степени разрушения покрытия – линии равных значений . Получив  – распределение деформаций  по пластине, можно найти уравнения изоруин .

Примеры расчетов выполнены для материала покрытия с Н/мм2, , ,  и материала пластины с Н/мм2, .

В табл.1 приведены результаты расчетов степени разрушения покрытия около эллиптического выреза в его вершине на конце полуоси, перпендикулярной направлению действия нагрузки, где возникает наибольшая концентрация напряжений. Расчеты выполнялись при различных соотношениях длин полуосей эллипса.

Таблица 1.

| 0.2 | 0.175 | 0.057 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.388 | 0.211 | 0.069 | 0 | 0 |
| 0.8 | 0.600 | 0.364 | 0.175 | 0.062 | 0.005 |
| 1.0 | 0.813 | 0.518 | 0.282 | 0.140 | 0.069 |
| 1.2 | 1 | 0.671 | 0.388 | 0.218 | 0.133 |
| 1.4 | 1 | 0.825 | 0.494 | 0.296 | 0.197 |

Ниже на рисунках показаны изоруины в покрытии, возникающие под действием растягивающей нагрузки . На рис.2 – изоруины в окрестности вершины эллиптического выреза с соотношением полуосей , большая полуось которого перпендикулярна направлению действия нагрузки. На рис.3 – изоруины в окрестности прямоугольного выреза с соотношением сторон , большая сторона которого параллельна направлению действия нагрузки. На рис.4 – изоруины в окрестности выреза в форме полукруга радиуса , диаметр которого перпендикулярен направлению действия нагрузки. На рис.5 – изоруины в окрестности выреза в форме трапеции с соотношением оснований  и высотой как долей от меньшего основания  при растяжении в направлении, перпендикулярном основаниям трапеции. Числами показаны значения .

Рис.2.

0.9

0.1

0.12

0.14

0.17

0.2

0.3

0.4

0.04

0.01

Рис.3.

0.027

0.034

0.0427

0.057

0.07

0.074

0.1

0.076

0.09

0.08

0.2

0.074

0.1

0.02

0.03

0.06

0.08

0.11

0.13

0.17

0.25

0.33

0.5

0.66

Рис.4.

Рис.5.

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.08

0.12

0.3

0.17

0.2

0.01

0.1

0.06

Приведенные результаты могут быть использованы в расчетах на прочность покрывающих слоев около отверстий в пластинах и пологих оболочках.

ЛИТЕРАТУРА

- Тарабрин Г.Т. Редуктивная модель процесса растяжения хрупкого материала и вопросы расчета с полной диаграммой нагружения. Бетон и железобетон, 1994, №4, с.22-26, №5, с.26-28.

- Тарабрин Г.Т., Левщанова Л.Л. Математическая модель хрупкого покрытия в экспериментальных исследованиях концентрации напряжений. Вопросы физической метрологии. Вестник Поволжского отделения Метрологической академии России, 2004, вып.6, с.92-103.

- Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М., Наука, 1966, 708 с.

- Савин Г.Н. Распределение напряжений около отверстий. Киев, Наукова думка, 1968, 887 с.

Поступила в редакцию 13 декабря 2006 года.