- ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Ватульян А.О., Явруян О.В.

- ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия

РЕЗЮМЕ

В рамках линейной дифференциальной модели разработана методика параметрической идентификации определяющих соотношений полимерного материала на основании обработки простейших опытов (релаксация, ползучесть) и приводящая нелинейную некорректную задачу к решению алгебраического уравнения с использованием аппарата симметрических многочленов. Проведены вычислительные эксперименты по определению параметров композиционного материала в рамках линейной дифференциальной модели.

- 1. ВВЕДЕНИЕ

При исследовании поведения конструкций из композитных материалов с реологическими свойствами важное значение имеет формулировка определяющих соотношений. Решение этой задачи связано со структурной идентификацией, определяемой выбором математической модели, адекватно отражающей механические свойства материала и параметрической идентификацией, состоящей в оценке и определении параметров модели. При структурной идентификации чаще всего используют линейную дифференциальную модель (типа модели стандартного вязкоупругого тела). При этом параметрическая идентификация заключается в решении обратной коэффициентной задачи определения параметров линейных дифференциальных операторов. Для решения задачи идентификации параметров материала обычно используются методы наименьших квадратов и его модификации, которые сводятся к минимизации неквадратичного функционала невязки, представляющего собой норму разности экспериментальной и расчетной информации. Однако эти методы не всегда эффективны, поскольку задача минимизации функционала с несколькими переменными при реализации метода покоординатного спуска или метода сопряженных градиентов требует больших затрат машинного времени, особенно при отсутствии априорной информации о порядках определяемых параметров.

Так, в работах [1,2] рассмотрена задача параметрической идентификации композитных полусферических оболочек при взрывном нагружении. Для описания напряженно-деформированного состояния использована неклассическая теория оболочек с последующим применением принципа возможных перемещений в сочетании с методом рядов, при этом связь между напряжениями и деформациями установлена на основе реологических уравнений Максвелла-Томсона, содержащих вязкоупругие характеристики, подлежащие определению. На основе решения сформулированной системы интегро-дифференциальных уравнений рассчитываются значения деформаций на внешней поверхности оболочки в зависимости от времени. Рассмотрен алгоритм определения жесткостных и реологических характеристик композита, основанный на минимизации целевой функции, зависящей от параметров материала, и представляющей собой сумму среднеквадратичных отклонений расчетных и экспериментальных значений деформаций.

Подход к решению обратной задачи идентификации упругих постоянных композитов с использованием подобного функционала невязки использован также в работе [3], где исследовались оболочки вращения. Численное решение прямой задачи получено на основе полуаналитического метода конечных элементов. Предложены различные формы функционалов, минимизирующих нормы расхождений собственных частот колебаний, деформаций и перемещений, измеренных в дискретном наборе точек поверхности тела. Приведены результаты численных экспериментов для цилиндрических ортотропных оболочек при различных вариантах граничных условий на краях оболочки.

В работах [4,5] рассмотрены задачи параметрической идентификации классических линейных и нелинейных вязкоупругих сред. Обратная задача идентификации параметров нелинейной модели сведена к решению интегрального нелинейного уравнения типа Гаммерштейна или в частном случае к операторному уравнению Фредгольма 1-го рода с гладким ядром. Эти задачи являются некорректными по Адамару и для решения требуют использования специальных регуляризующих алгоритмов; в работе подробно рассмотрены метод регуляризации Тихонова и метод, основанный на критерии Байеса. Предложена и использована в вычислительных экспериментах кусочно-линейная аппроксимация решения нелинейного оператора типа Гаммерштейна.

Отметим также ряд работ, посвященных решению обратной задачи идентификации параметров композиционных материалов [69], где параметры модели определяются на основе минимизации функционалов невязки, при реализации которых используются как стандартные градиентные способы, так и основанные на генетических алгоритмах.

В настоящей работе предлагается новый способ определения характеристик полимерного материала по результатам экспериментальных данных в рамках линейной дифференциальной модели. Процедура измерения деформаций через фиксированные временные промежутки из опыта на ползучесть оказывается эффективной для задачи идентификации коэффициентов дифференциального оператора.

- 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЕЕ РЕШЕНИЕ

Будем считать, что материал изотропен и линейные операторные соотношения связывают объемные и девиаторные характеристики тензоров напряжений и деформаций. Пусть одно из таких соотношений имеет вид

P(D)σ=Q(D)ε, D=ddt, P(z)=k=0rakzk,Q(z)=k=0mbkzk,		(1)

что соответствует модели вязкоупругого тела с определяющими соотношениями в дифференциальной форме [10].

Процедура определения параметров для такого дифференциального оператора, как отмечалось ранее, может быть осуществлена в соответствии с традиционными методами идентификации динамических систем и приводящая к идентификации передаточной функции. В то же время традиционные схемы, связанные с использованием экспериментальных данных и опирающиеся на метод минимизации функционала невязки, приводят к необходимости решения громоздких нелинейных систем на этапе параметрической идентификации.

Предлагаемый в работе алгоритм также опирается на использование экспериментальных данных, при этом параметры модели определяются из простых алгебраических уравнений. Допустим, что в результате эксперимента на ползучесть при σ=σ0=const в некотором дискретном наборе временных точек tk=t1+(k−1)Δ,Δ>0 получен набор значений ε(tk).

Рассмотрим отдельно случаи, когда дифференциальные операторы в (1) имеют первый, второй и третий порядки.

- 1. r=m=1, определяющее соотношение имеет вид (модель стандартного вязкоупругого тела)

(2)

где a1=n,b1=En,b0=H, Е  мгновенный модуль, Н  длительный модуль, n  время релаксации (Е>H).

Функция ползучести при σ=σ0=const представима в виде

, где .						(3)

Обратная коэффициентная задача состоит в определении величин  по ε(tk).

Для идентификации параметров образца введем в рассмотрение величины vk=ε(tk)−ε(tk+1), тогда из (3)

(4)

Введем обозначения , тогда . Далее находим а затем с использованием метода наименьших квадратов, примененного к (3), что приводит к линейной системе двух уравнений, находятся параметры C0 и C1. После чего определяются параметры дифференциального оператора (2) b1, b2 по зависимостям  Заметим, что для определения параметров 1, C1, C0 минимальное число точек наблюдения равно 3.

Следует отметить, что на основании результатов опыта на релаксацию при ε=ε0=const аналогичным образом определяется параметр a1 оператора в (2).

- 2. r=m=2 определяющее соотношение задается в виде

(5)

В этом случае функция ползучести при  представима в виде линейной комбинации двух экспоненциальных функций с вообще говоря, различными параметрами времени, отвечающими за различные механизмы реологического поведения.

(6)

где i  корни характеристического уравнения , . По информации  требуется определить пять параметров  на основании которых вычисляется часть параметров, характеризующих оператор (5), а именно величины . Аналогично случаю 1 вводятся

(7)

Обозначим

,  (i=1,…, m).					(8)

Тогда введенные параметры будут связаны следующими соотношениями:

(9)

Отметим определенную симметрию в структуре левой части нелинейной системы уравнений (9). Она не меняется при замене индекса i . Исключая из системы входящие y1 и y2 и используя свойства симметрических функций [11], получим, что  являются корнями квадратного уравнения

,				(10)

Далее, на основе найденных z1 и z2 определяются искомые параметры 1 и 2 по зависимости:  где i = 1 ,…, m. Затем, методом наименьших квадратов, примененного к (6), что приводит к линейной системе трёх уравнений, находятся параметры C0, C1 и C2. После чего определяются коэффициенты исходного дифференциального оператора  параметры b0, b1, b2. Отметим, что для определения параметров 1, 2, C0, C1 и C2 минимальное число точек наблюдения равно 5.

- 3. r=m=3, определяющее соотношение имеет вид

(11)

В этом случае функция ползучести определяется семью параметрами, из них три характерных временных, и представима в виде

(12)

где i  корни характеристического уравнения , . Введя обозначения, аналогичные (7) и (8), сведем задачу к решению нелинейной системы

(13)

Анализ структуры системы (13) (линейная относительно  и не меняется при циклической замене индекса i) позволяет выразить ее решение через основные симметрические многочлены    [11]. После ряда преобразований получим следующие соотношения:

(14)

Решение нелинейной системы (14) возможно при помощи одного из математических пакетов. В результате определяются значения u,v,w, а затем из решения кубического уравнения  находятся корни . По значениям  аналогично случаю дифференциального оператора второго порядка, определяются . Затем, методом наименьших квадратов, примененного к (12), что приводит к линейной системе четырёх уравнений, находятся Сp, (p = 0, 1, 2, 3). После чего определяются все коэффициенты исходного дифференциального оператора  параметры bp. Отметим, что для определения параметров 1, 2, 3, C0, C1, C2 и C3 минимальное число точек наблюдения равно 7.

- 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Рассмотрим вычислительный эксперимент по определению параметров дифференциального оператора в левой части модели (5) или параметров функции ползучести. В качестве исходного материала рассмотрен вязкоупругий ортотропный композит, состоящий из эпоксидной смолы с 60 процентами графитных продольных волокон [12]. В работе [12] компоненты тензоров ползучести представлены в виде линейной комбинации двух экспоненциальных функций ползучести . Рассмотрены две группы вычислительных экспериментов.

1 группа. По предложенной схеме восстановлены параметры С0ij,С1ij,С2ij,λ1ij,λ2ij для компонент D11, D33, D44 (см. Табл.1). В качестве восстанавливаемой модели рассмотрен случай дифференциального оператора второго порядка типа (5). Для определения параметров по предложенной выше схеме достаточно проводить измерения функции ползучести в 5 точках . Исследована зависимость точности восстановления параметров в зависимости от временного промежутка Δ, от времени начала съема данных , и степени аддитивного зашумления входных данных δ(%).

На рис.1 представлены графики функции ползучести D44 и D11 исходных функций (сплошные линии) и восстановленные при  (обозначены точками), свидетельствующие о достаточно хорошей реконструкции.

На рис.2 отображены зависимости относительной точности восстановления параметров (вычисляемая по формуле, например для , , где   значение соответствующего параметра исходной модели) для компонент тензора ползучести D44 и части параметров компоненты D11 в зависимости от Δ в случае, когда t1=0.2 и δ=0. Исследуя характер поведения графиков этих зависимостей, можно предложить следующие рекомендации по выбору точек съема данных: идентификация параметров D44 с точностью менее 2% возможна на участке 0.2≤Δ<1, на котором временные точки принадлежат диапазону [0.2, 4.0], т.е. участку, на котором функция ползучести имеет максимальную кривизну (см. рис.1).

Рис.1.

Рис.2.

Табл.1.

Идентификация параметров компонент D11, D33, D44 при Δ=0.2, t1=0.2

|  | D11 |  | D33 |  | D44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исходные | восстанов-ленные | исходные | восстанов-ленные | исходные | восстанов-ленные |
| С0 | 0.7490 | 0.7490 | -0.1350 | -0.1350 | 0.3900 | 0.3899 |
| С1 | -0.0140 | -0.0149 | -0.0107 | -0.0104 | -0.0397 | -0.0399 |
| С2 | -0.00093 | -0.00007 | -0.0056 | -0.0059 | -0.0222 | -0.0219 |
| λ1 | -0.7246 | -0.7273 | 0.5600 | 0.5580 | -0.0222 | 0.5577 |
| λ2 | -0.7819 | -0.9259 | 0.6765 | 0.6733 | 0.6578 | 0.6584 |

Из таблицы 1 видно, что часть параметров компоненты D11 (C2, 2) определяется с погрешностью более 50%, хотя восстановленная функция ползучести с высокой точностью приближает исходную. Объясняется это тем, что соответствующий параметр С2 не оказывает влияния на поведение функции D11, поскольку он на порядок меньше коэффициента С1. Остальные параметры соответствующей компоненты (C0, C1, 1) определяются с погрешностью менее 6% в диапазоне 0.05≤Δ≤0.85, при которых временные точки tk∈[0.05,4) и функция ползучести имеет максимальную кривизну (см. рис.1). Во всех случаях для всех компонент тензора ползучести наблюдается устойчивая идентификация параметра C0 (<< 0.5%).

2 группа. Представлен вычислительный эксперимент для модельной задачи, где модель определяется дифференциальным оператором третьего порядка с коэффициентами b3=0.004,    которая аппроксимируется двумерной моделью, характеризуемой соотношением (5). На рис.3 изображены график функции ползучести, определяемой параметрами исходной трёхмерной модели (11) (сплошная линия), которые равны    σ0=1.0, λ1=1, λ2=5, λ3=10, и графики функции ползучести, определяемые восстановленными параметрами двумерной модели (5) (для различных моментов начала съёма информации t1=0.05 и t1=0.23, Δ=0.05). Параметры функции ползучести (5) при t1=0.23 определены с точностью менее 2% С0= 4.986, С1= 1.998, С2= -0.492, λ1= 1.018, λ2= 5.099, однако соответствующие им восстановленные параметры дифференциального оператора (5) b2=0.0399, b1=0.240, b0 =0.2 определяются с меньшей точностью. На рис.4 представлены графики относительных погрешностей восстановления параметров дифференциального оператора третьего порядка (11) для модельной задачи, в зависимости от степени зашумления входных данных δ(%).

- Рис.3.

- Рис.4.

4. ВЫВОДЫ

Представлена методика эффективного определения параметров линейной дифференциальной модели вязкоупругого тела на основе обработки простейших опытов на ползучесть и релаксацию. По измеренным в дискретном наборе точек значениям деформаций, полученных из опыта на ползучесть, обратная коэффициентная задача сведена к системе уравнений, решение которой возможно с использованием аппарата симметрических многочленов, и дальнейшего поэтапного определения вязкоупругих характеристик (представлены алгоритмы для случаев одномерной, двумерной и трехмерной размерностей дифференциальных операторов).

Проведен ряд вычислительных экспериментов по восстановлению компонент функций ползучести для вязкоупругого ортотропного композита, состоящего из эпоксидной смолы с 60 процентами графитных продольных волокон. Определен диапазон изменения временного промежутка съема данных, в котором наблюдается уверенная идентификация параметров. В рамках предлагаемого алгоритма восстановлена часть параметров трехмерного дифференциального оператора  для модельного материала.

Результаты вычислительных экспериментов подтверждают возможность использования предложенного алгоритма для определения параметров полимерного образца с достаточно высокой точностью и открывают новые возможности для идентификации  полимерных материалов на основе простейших экспериментов.

ЛИТЕРАТУРА

- Абросимов Н.А., Баженов В.Г., Куликова Н.А. Идентификация вязкоупругих характеристик композитных материалов по результатам экспериментально-теоретического анализа динамического поведения полусферических оболочек. ПМТФ, 2006, т.47, №3, с.126-133.

- Куликова Н.А. Определение вязкоупругих характеристик полимерных материалов по результатам экспериментально--теоретического анализа  полусферических оболочек при импульсном нагружении. Тезисы 7-й Всероссийской научной конференции "Краевые задачи и математическое моделирование", 2004, c.99-100.

- Матвеенко В.П., Юрлова Н.А. Идентификация эффективных упругих постоянных композитных оболочек на основе статических и динамических экспериментов. МТТ, 1998, №3, с.12-20.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г. Об идентификации математических моделей вязкоупругих сред в реологии и электрореологии. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №1, c.114-130.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г. Нелинейные модели вязкоупругих сред и их идентификация. Механика композиционных материалов и конструкций, 2005, т.11, №2, с.306-320.

- Chan A., Chiu W.K., Liu X.L. Viscoelastic interlaminar shear modulus of fibre reinforced composites. Composite Structures, 2006, №75, pp.185–191.

- Salehi M., Aghdam M.M., Falahatgar S.R. The Simplified Unit Cell Method for micromechanical studies of viscoelastic properties of unidirectional fiber-reinforced composites. Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology, 2006, pp.261-273.

- Grediec M., Auslender F., Pierron F. Applying the virtual fields method to determine the through-thickness moduli of thick composites with a nonlinear shear response. Composites: Part A, 2001, №32, pp.1713-1725.

- Kim S., Kreider K.L. Parameter identification for nonlinear elastic and viscoelastic plates. Applied Numerical Mathematics, 2006, №56, pp.1538–1554.

- Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости М., Мир, 1974, 338 с.

- Курош А.Г. Курс высшей алгебры. М., Наука, 1975, 431с.

- Garnich M.R., Hansen A.C. A multicontinuum Approach to Structural Analysis of Linear Viscoelastic Composite Materials. J. of Applied Mechanics, 1997, v.64, pp.795-803.

Поступила в редакцию 9 апреля 2007 года.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 05-01-00734, 06-01-08041).