ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ

Блазнов А.Н., Савин В.Ф.*, Волков Ю.П.*, Тихонов В.Б.

Бийский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия

*ООО «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассмотрены проблемы, возникающие при использовании классического подхода для определения критических и предельных допускаемых напряжений при сжатии стеклопластиковых стержней. На основе экспериментальных данных показаны пределы применимости  формулы Эйлера к исследованным стержням. Получены  экспериментальные данные, которые могут быть использованы для определения  критических и предельных допускаемых напряжений при сжатии стержней малой гибкости.

1. ВВЕДЕНИЕ

Изделия на основе однонаправленных стеклопластиковых стержней благодаря уникальному сочетанию их свойств (высокая прочность вдоль волокон, низкая плотность и масса по сравнению с металлами, низкая теплопроводность, высокая электроизолирующая способность) находят применение в различных отраслях техники. В строительстве их применяют в качестве стеклопластиковой арматуры (СПА) в бетонных и армокаменных конструкциях, в качестве гибких связей в утепленных ограждающих стенах. В оптоволоконных кабелях стеклопластиковые стержни используют в качестве силового элемента. В полимерных электрических изоляторах их используют в качестве несущего и изолирующего сердечника.

Стержни в зависимости от условий применения могут подвергаться всем видам нагружения: растяжению, изгибу, кручению и так далее, в том числе и сжатию.

В процессе осевого сжатия стержни, в случае превышения предельных нагрузок, в зависимости от их длины могут или потерять устойчивость или разрушиться. Поэтому исследование допускаемых пределов нагружения этих стержней при сжатии в зависимости от их длины является актуальной задачей.

Для условий работы СПА, расположенной в кирпичной кладке или установленной в трехслойной железобетонной панели, наиболее соответствует схема осевого сжатия с жестким защемлением двух концов. Опорные изоляторы имеют жесткое защемление одного конца и шарнирное воздействие полезной сжимающей нагрузки на другой. Следовательно, для этого вида изделий практический интерес представляет изучение этих двух схем крепления, а научный интерес представляет изучение, кроме этих, и других схем закрепления (шарнирного, комбинированных и т.д.).

В литературе отсутствует исчерпывающая информация о работоспособности однонаправленных стеклопластиковых стержней при упомянутых выше схемах сжатия. В связи с этим в настоящей работе проведены экспериментальные исследования поведения стержней при осевом сжатии с шарнирной, жесткой и комбинированной заделкой концов.

2. КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЕЙ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЕГО ПРИМЕНЕНИИ

В соответствии с классическим подходом критическую силу при сжатии длинных стержней определяют по формуле Эйлера [1]:

Fкр=π2EJ(μl)2,										(1)

где Е - модуль упругости, МПа; J - центральный момент инерции поперечного сечения стержня, м4;  - коэффициент приведения длины, который в зависимости от заделки принимается равным: 1 - для шарнирного, 0,5 - для жесткого и 0,7 - для комбинированного закрепления [1]; l - длина стержня между зажимами, м; l - приведенная длина стержня, м.

Из формулы (1) следует, что критическое сжимающее напряжение, при котором прямолинейная форма равновесия стержня становится неустойчивой, определяют по формуле:

σкр=π2Еλ2,										(2)

где  - гибкость стержня, определяемая по формуле:

λ=μli,											(3)

i - радиус инерции поперечного сечения стержня, м.

Формула Эйлера успешно применялась для расчета устойчивости стержней из различных материалов (сталь, чугун, дерево). Для каждого исследованного материала оговорены пределы применимости формулы Эйлера. Для примера общая картина зависимости критического напряжения стержня из стали Ст 3 от его гибкости приведена на рис.1 [1,2].

На участке  от 0 до 40 критическое напряжение имеет постоянное значение. У сталей оно принимается равным пределу текучести. На этом участке при нагрузках, превышающих предел текучести, стержень (короткий образец-столбик) не теряет устойчивость, а «сплющивается» – уменьшается в длине с соответствующим увеличением диаметра. На участке  от 40 до 100 значения критического напряжения зависят от длины, но эта зависимость не соответствует закону Эйлера, а имеет более пологий характер. Наиболее часто на этом участке зависимость критического напряжения от длины аппроксимируют формулой Ясинского:

σкр=а−bλ,										(4)

где a и b - экспериментально определяемые коэффициенты, зависящие от упругопластических свойств материала. На этом участке образец пластичного материала теряет устойчивость, но потеря устойчивости связана не с упругой, а пластической деформацией. Образец изгибается за счет формирования, так называемого, пластического шарнира. На рис.1 показаны экспериментальные данные для стальных стержней [2], из которых видно, что переход от первой зоны в третью более плавный, чем это следует из выражения (4), которое является приближенным отражением фактического поведения стержней.

Рис.1.	Зависимость критического напряжения от гибкости для стали Ст 3: точками показаны экспериментальные данные, линии – расчет.

У длинных стальных стержней (>100), зависимость критической силы от длины определяется упругой деформацией и соответствует формуле (2), вытекающей из формулы Эйлера.

Следует обратить особое внимание на то, что представленная на рис.1 зависимость критического напряжения характерна для упруго-пластичных материалов, обладающих высокими значениями пластических деформаций.

Для материалов этого типа определена так называемая предельная гибкость – это наименьшее значение гибкости стержня, при котором формула Эйлера еще применима. Величину предельной гибкости для изотропных упруго-пластичных материалов обычно рассчитывают по формуле [1,2]:

λпред=πЕσпц,										(5)

где пц - предел пропорциональности, МПа.

Для упрощения прочностных расчетов при оценке устойчивости стержней принято пользоваться формулой, увязывающей предельные допускаемые напряжения σкр с прочностью (пределом текучести) материала:

σкр=ϕσ,											(6)

где  - коэффициент уменьшения основного допускаемого напряжения для сжатых стержней (коэффициент продольного изгиба);

σ - предел прочности (или предел текучести) материала.

Значения  берут из специальных справочных таблиц. Для сталей, чугуна и дерева такие таблицы приведены, например, в работе [1].

Формула Эйлера справедлива тогда, когда напряжения в материале, вызванные критической силой, не превышают предела пропорциональности. По литературным данным [3,4], однонаправленный стеклопластик ведет себя как линейно-упругий материал вплоть до разрушения. Такие же результаты были получены при исследовании механических свойств стеклопластиковых  стержней [5,6]. У этих стержней отсутствует зона пластичности, и предел пропорциональности практически совпадает с пределом прочности. Если это так, то, согласно [1], следует ожидать, что формула Эйлера должна быть применима в более широком диапазоне значений гибкости, чем у сталей, а зона Ясинского должна отсутствовать и за счет ее должна расшириться зона Эйлера. Отсутствие заметных пластических деформаций должно привести к тому, что первая зона (зона пластической деформации) будет отсутствовать. Она превратится в зону, в пределах которой будет реализован предел прочности стеклопластика при сжатии со своей спецификой картины поведения материала.

Однако отдельные эксперименты по сжатию стеклопластиковых стержней показывают, что границы применимости формулы Эйлера для них определяются не только линейной упругостью стержней в продольном (осевом) направлении, но зависят также от анизотропии стеклопластика. Фактически зона Эйлера не сокращается, а, наоборот, увеличивается. В связи с этим в настоящей работе выполнено более подробное экспериментальное изучение особенностей поведения коротких стеклопластиковых стержней при осевом сжатии.

## 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Исследования модуля упругости.

Согласно некоторым литературным данным [7], различают модуль упругости однонаправленного стеклопластика при растяжении, сжатии и изгибе. При этом возникает вопрос, какой из этих модулей использовать при расчете по формуле Эйлера. Разработан ряд теорий [8,9], в которых сделана попытка объяснить это явление особенностями поведения материала, и мало кто уделяет внимание качеству и тщательности подготовки и постановке эксперимента. В связи с этим были проведены экспериментальные исследования, с целью оценить для исследуемого в настоящей работе класса стеклопластиковых стержней наличие (или отсутствие) зависимости модуля упругости от направления приложения нагрузки. Для этого на пяти образцах СПА диаметром 5,2 мм провели серию испытаний. Вначале на всех образцах определили модуль упругости при растяжении по ГОСТ 9550, не доводя образец до разрушения. Затем на тех же образцах определили модуль упругости при продольном изгибе по методике, приведенной в работах [5,6]. После этого из средней части стержней были вырезаны и испытаны образцы для определения модуля упругости при сжатии. Испытания проводили в соответствии с ГОСТ 9550. На среднюю часть образца (между захватами экстензометра) накладывали специальные пластины, которые предотвращали потерю устойчивости образца и не препятствовали его осевому сжатию.

Результаты испытаний при растяжении, сжатии и продольном изгибе приведены на рис.2. Как видно из рисунка, у испытанных образцов СПА значения модуля упругости, полученные при испытаниях на сжатие, растяжение и продольный изгиб, практически равны по величине. Статистический материал, накопленный при отработке стеклопластиковых изделий, выпускаемых ООО «БЗС», также свидетельствует о том, что значения модуля упругости однонаправленных стеклопластиковых стержней (с содержанием полимерной матрицы от 15 до 20% по массе) при сжатии и растяжении вдоль волокон и при продольном изгибе находятся на одном уровне, и по величине колеблются в пределах от 52000 до 57000 МПа, в зависимости от содержания связующего.

Эти утверждения соответствуют некоторым литературным данным: о равенстве модуля при сжатии и изгибе упоминается в работах [3,4,10], о равенстве модуля при трехточечном изгибе и растяжении – в работах [10,11]. Все различия в экспериментальных значениях модулей авторы этих работ объясняют несовершенством методик и приспособлений для испытаний, а в случае изгиба – сдвиговыми явлениями, которые обычно не принимаются в расчет.

Рис.2.	Результаты определения модуля упругости СПА при растяжении, сжатии и продольном изгибе для типового образца.

3.2. Влияние метода испытаний при сжатии на результат.

При определении критического напряжения или силы у длинных стержней экспериментальный и расчетный (по формуле Эйлера) метод дают близкие значения. У коротких стеклопластиковых стержней расчетные значения выше экспериментальных. И эта разница тем больше, чем короче стержни. В этом стеклопластиковые стержни похожи на стержни из упруго-пластичных материалов.

Для выявления особенностей в поведении стеклопластиковых стержней проведем более детальное исследование деформации их при сжатии с широким варьированием длин и диаметров и при различных способах заделки концов.

Вначале рассмотрим, насколько получаемые характеристики зависят от схемы испытаний.

На рис.3 приведены несколько устройств нагружения, использованных для испытаний по определению прочности и устойчивости стеклопластиковых стержней при сжатии. По схеме, изображенной на рис.3а, в захваты устанавливали 3 образца одинаковой длины, имеющих механическое закрепление концов в приспособлении. Установка и центровка приспособления обеспечивается профилем нагружающих площадок испытательной машины.

а

Fcc

L

d1

захват

образец

б

в

Рис.3.	Устройства для испытания СПА при сжатии а – трех стержней; б – по ГОСТ4651-82, адаптированное к стержням круглого сечения; в – по направляющей.Error: Reference source not found

Приспособление, показанное на рис.3б, соответствует требованиям ГОСТ4651-82, имеет механическое крепление образца в захватах и адаптировано для стержней круглого сечения. Для испытаний по схеме согласно рис.3в стержни вклеивают в металлические плунжеры и испытывают, обеспечивая как можно более строгую соосность стержня и направляющей при вклейке и испытаниях.

Литературные данные по прочности однонаправленного стеклопластика при сжатии [3] и результаты испытаний стержней диаметром 5,2 мм одинаковой длины в разных приспособлениях приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Зависимость предела прочности от конструкции образца

и приспособления для испытания.

| Метод испытаний | Характер разрушения образца | Среднее значение прочности, МПа |
| --- | --- | --- |
| сжатие пластины по данным [3] | смятие торцев, расслоение, потеря устойчивости | 200-400 |
| сжатие трех образцов (рис.3а) | смятие торцев, подлом по краю захвата | 600 |
| по ГОСТ 4651-82, адаптированный по рис.3б | срез, подлом по краю захвата | 800 |
| в приспособлении с направляющей втулкой (рис.3в) | излом со сдвигом под углом 45° в рабочей части | 1000 |

Анализ табл.1 показывает, что величина предела прочности стеклопластика при сжатии зависит от ряда факторов, решающим из которых является совершенство приспособления для испытаний. Из проведенного исследования и [2] следует, что в зависимости от методики испытаний предел прочности может варьироваться в пределах от 200 до 1000 МПа.

Таким образом, в случае оценки предельных допускаемых нагрузок с помощью выражения (6), необходимо учитывать, что соотношение между пределом прочности  и расчетным значением критического напряжения кр может измениться при создании более совершенной методики и приспособлений для испытаний прочности материала на сжатие. При оценке предела прочности стержней по результатам их испытаний на продольный изгиб [5,6] результаты не зависят от конструкции приспособления для испытаний.

3.3. Исследование прочности и устойчивости при сжатии.

С целью исследования зависимости прочности и устойчивости стеклопластиковых стержней при сжатии от длины стержня были проведены испытания образцов разной длины с жестким, шарнирным и комбинированным защемлением концов.

Для испытаний при сжатии образцов с жестко заделанными концами использовали приспособления, схемы которых показаны на рис.3б и 3в.

При испытаниях определяли следующие характеристики:

- максимальную силу, предшествующую разрушению (или потере устойчивости) образца, Fсс, Н;

- критическое напряжение σкр, МПа –  отношение максимальной силы при сжатии вдоль волокон к начальной площади поперечного сечения образца.

Испытания жестко заделанных образцов были выполнены на разрывной машине Р-10 с погрешностью измерений сжимающего усилия 1%.

Для осевого сжатия коротких образцов (при значениях  менее 30) использовали приспособление, приведенное на рис.3в, для сжатия длинных стержней (при значениях  более 30) использовали приспособление, показанное на рис.3б. Выбор приспособления для испытаний был обусловлен следующими обстоятельствами.

Конструкция приспособления для испытаний по рис.3в обеспечивает центрирование вклеенных в плунжеры стеклопластиковых стержней и позволяет проводить испытания на осевое сжатие при длине рабочей части образца до 100 мм. Дальнейшее увеличение длины образца требует увеличения длины втулки и приводит к ее существенному удорожанию. При сравнении результатов, предварительно полученных по двум схемам нагружения (рис.3б и 3в), было отмечено, что при переходе от одного приспособления к другому для образцов длиной 100 мм и более результаты испытаний не зависят от конструкции приспособления. Для более коротких образцов сказывается эксцентриситет приложения нагрузки к стержню, и более высокие результаты дают испытания в приспособлении по рис.3в.

Для испытаний при жесткой и комбинированной заделке концов использовали образцы СПА диаметром 5,2 и 7,2 мм, в диапазоне длин от 10 до 150 мм. При шарнирном опирании исследовали стеклопластиковые стержни диаметром 5,2, 7,2, 15, 20, 26, 36, 46 мм, разной длины.

3.4. Результаты испытаний и их анализ.

Определение критической силы при испытании стержней с жестким закреплением торцов не вызывало затруднений, так как разрушение их происходило без потери устойчивости из-за недостаточной длины. Определение точного значения величины этой силы при шарнирном и комбинированном опирании, когда образец, прежде чем разрушиться, теряет устойчивость, требует специальной процедуры, приведенной в [5,6]. Как показано в этих работах, при нагружении стержня продольным изгибом при шарнирном опирании происходит резкое возрастание нагрузки, затем потеря устойчивости и плавное незначительное повышение нагрузки при значительном увеличении прогиба или сближения концов. Это поведение соответствует линейно-упругим материалам и вполне объясняется теоретически [12], однако нет однозначной трактовки критической силы.

Напряжение в образце в момент разрушения или потери устойчивости определяли по формуле:

σкр = 4·Fкр/(π·d2),									(7)

где Fкр - критическое (при потере устойчивости) или максимальное (при разрушении без потери устойчивости) осевое усилие в стержне при сжатии, Н; d - диаметр стержня, мм.

Величину гибкости стержня (λ, безразмерную) определяли по формуле (3).

###### 3.4.1. Результаты испытания стержней с жесткой заделкой торцов.

Средние значения анализируемых характеристик, полученных при испытании стержней, у которых оба торца были жестко заделаны в захваты, представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Сводные результаты испытаний образцов СПА при осевом сжатии стержня
с жестко заделанными концами.

| Группа образцов | Средний диаметр стержня dср, мм | Длина рабочей части образца L, мм | Гибкость  | Осевое усилие Fсс, Н | Критическое напряжение σкр, МПа | Среднеквадратичное отклонение по напряжению Sσ, МПа | Коэффициент вариации, % | Характер разрушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,17 | 10,04 | 3,88 | 23009 | 1099 | 182,0 | 16,56 | З |
| 2 | 5,16 | 20,08 | 7,78 | 20572 | 985 | 138,7 | 14,09 |  |
| 3 | 5,19 | 30,13 | 11,62 | 20513 | 970 | 82,6 | 8,51 |  |
| 4 | 5,18 | 40,30 | 15,57 | 18874 | 897 | 54,7 | 6,10 | С |
| 5 | 5,22 | 50,53 | 19,37 | 14323 | 670 | 32,0 | 4,78 |  |
| 6 | 5,18 | 75,09 | 29,00 | 7917 | 376 | 16,1 | 4,28 | ПУ |
| 7 | 5,20 | 99,97 | 38,49 | 4964 | 234 | 6,3 | 2,70 |  |
| 8 | 5,16 | 124,98 | 48,48 | 3463 | 166 | 4,2 | 2,54 |  |
| 9 | 5,20 | 150,11 | 57,72 | 2482 | 117 | 2,9 | 2,52 |  |
| 10 | 7,26 | 10,24 | 2,82 | 44832 | 1083 | 139,7 | 12,90 | З |
| 11 | 7,27 | 19,45 | 5,35 | 49325 | 1188 | 96,3 | 8,11 |  |
| 12 | 7,26 | 29,92 | 8,25 | 48844 | 1182 | 99,0 | 8,37 |  |
| 13 | 7,30 | 39,98 | 10,96 | 47402 | 1135 | 103,0 | 9,07 |  |
| 14 | 7,31 | 49,98 | 13,67 | 43821 | 1044 | 72,7 | 6,96 | С |
| 15 | 7,31 | 74,82 | 20,48 | 27154 | 648 | 56,8 | 8,76 |  |
| 16 | 7,31 | 99,88 | 27,32 | 17472 | 416 | 26,6 | 6,39 | ПУ |
| 17 | 7,27 | 125,07 | 34,43 | 12704 | 307 | 10,4 | 3,38 |  |
| 18 | 7,26 | 150,41 | 41,43 | 9476 | 229 | 8,9 | 3,88 |  |

Примечание. З – разрушение образца по краю захвата; С – разрушение образца в средней части между захватами со сколом под углом 45º; ПУ – потеря устойчивости образца с разрушением по краю захвата или продольным растрескиванием.

На рис.4 приведена зависимость средних значений критического напряжения от значений гибкости в соответствии с данными таблицы 2. Экспериментальные данные показаны маркерами. Прямая 1 характеризует зависимость σкр от λ по формуле (2) при значении модуля Е равном 55000 МПа. Экспериментальные значения аппроксимировали двумя прямыми:

log(σкр)=4,88-1,58·log(λ), при 16<λ<58,						(8)

log(σкр)=3,02, при 3<λ<16.								(9)

Из рис.4 видно, что прямая 2 существенно отличается от прямой 1 (Эйлера). Следует отметить, что согласно рис.4 у стеклопластиковых стержней отклонения от зависимости Эйлера начинаются при значениях λ>60, в то время как расчеты по формуле (5) дают значение λпред≈17 при значениях Е=55 ГПа, σ=1800 МПа. Такое несоответствие расчетной формулы (5) и эксперимента, по-видимому, можно объяснить различной природой причин, вызывающих отклонения. У сталей эти отклонения вызваны проявлением пластической деформации (формированием пластического шарнира). У стеклопластиковых стержней отклонения от формулы Эйлера не могут быть объяснены пластичностью, так как эти стержни пластичностью не обладают. Для объяснения причин отклонения должны быть привлечены другие эффекты. Известно [1], что у стержней из изотропных материалов (таких как стали) соотношение E/G≈2·(1+ν)≈2,6, где G - модуль упругости при осевом сдвиге, ν≈0,3 – коэффициент Пуассона. У стеклопластиковых же стержней, это соотношение (по результатам испытаний на трехточечный поперечный изгиб) значительно больше и составляет E/G≈55/0,9≈61. Из этого соотношения видно, что стеклопластиковые стержни более податливы к осевому сдвигу, чем обычные изотропные материалы. Это, по-видимому, и приводит к более «ранним», чем следует из выражения (5), отклонениям от формулы Эйлера в зависимости σкр от λ.

Error: Reference source not foundРис.4.	Зависимость критического напряжения от гибкости при сжатии стержней с жесткой заделкой концов: 1 – прямая Эйлера; 2 – аппроксимация по выражению (8); 3 – аппроксимация по выражению (9); – СПА-5,2 мм; – СПА-7,2 мм; – испытание трех образцов СПА-5,2 мм.

На рис. 4 также приведены результаты испытаний колонны из трех стержней диаметром 5,2 мм одновременно в приспособлении по схеме, приведенной на рис.3а. При испытаниях такой колонны для коротких стержней было отмечено, что вначале разрушается всегда один образец из трех, затем нагрузка ложится на 2 оставшихся, и происходит их «доламывание». При этом значение разрушающей силы, поделенное на площадь трех образцов по формуле (7), всегда меньше, чем значение разрушающей силы в отношении к площади одного образца при испытаниях по схеме рис.3в. При увеличении длины образца до того момента, когда происходит потеря устойчивости, значения этих отношений (критических напряжений) для названных схем испытаний совпадают. Отсюда следует важный практический вывод, что при нагружении группы стержней (например, при формовании железобетонной панели с гибкими связями СПА) для коротких стержней критическая несущая способность группы определяется равномерностью загрузки каждого стержня, и при отличии длины максимально будет загружен самый длинный в этой группе стержень, что может привести к неравномерному их разрушению. В случае длинных стержней (при λ более 22), несущая способность группы определяется устойчивостью стержней, и возможна потеря устойчивости всей группы стержней одновременно, без загрузки каждого стержня отдельно.

Как видно из табл.2, разброс результатов испытаний на участке λ от 0 до 16 высоки, а по мере увеличения λ они уменьшаются. Это можно объяснить тем, что при малых λ вариация значений σкр определяется разбросами прочности стеклопластика, которые обычно велики (на уровне 10-15%), а при больших значениях λ величина σкр зависит от разбросов модуля упругости, которые значительно меньше (на уровне 1-2%). На рис.5 показана зависимость коэффициента вариации для критического напряжения от гибкости λ.

Рис.5. Зависимость коэффициента вариации напряжений от гибкости СПА.

При оценке пригодности стержней или выборе их размеров на стадии проектирования необходимо знание расчетных критических напряжений, при определении которых учитываются статистические разбросы и значение коэффициента безопасности (или запаса прочности). Например, расчетные сопротивления в строительстве (применительно к сжимаемым стержням) оценивают по выражению

Rрасч=σкр⋅(1−1,65⋅Vσ)/K								(10)

где σкр - среднее статистическое значение критического напряжения, определенное по результатам испытания выборки из нескольких партий изделий; К - коэффициент запаса прочности, принимаемый равным 1,3 для изделий, свойства которых изучены не достаточно надежно.

Тогда с учетом зависимости коэффициента вариации от гибкости, приведенной на рис.5, и зависимостей критического напряжения от гибкости (8) и (9) получим зависимости для расчетного сопротивления стержней от гибкости:

Rрасч=58350⋅λ−1,58⋅(1−0,92⋅λ−0,79), при 16<λ<58,				(11)

Rрасч=805⋅(1−0,92⋅λ−0,79), при 3<λ<16.					(12)

3.4.2. Результаты испытаний стержней с комбинированной и шарнирной заделкой.

Испытания с комбинированной и шарнирной заделкой выполняли на более длинных стержнях, чем при жесткой заделке. Причиной этого было отсутствие соответствующего оборудования для испытаний стержней малой гибкости и отсутствие у таких стержней площадки на диаграмме нагружения (отсутствие потери устойчивости). Отдельные опыты показали, что более короткие стержни при шарнирном опирании начинают колоться вдоль волокон, при этом разбросы разрушающей силы намного выше, чем при жесткой заделке самых коротких образцов.

На рис.6 приведены осредненные экспериментальные данные для всех способов заделки и для стержней разной длины и диаметра. Для того, чтобы не загромождать рисунок, в диапазоне диаметров от 15 до 46 мм представлены выборочные данные (для остальных диаметров точки ложатся также, как для представленных на рисунке).

Рис.6.	Обобщенные данные для стержней разного диаметра с различными способами заделки: 1, 2 – жесткая заделка СПА-5,2 мм и СПА-7,2 мм, соответственно; 3 – комбинированная заделка СПА-5,2 мм; 4, 5, 6 – шарнирная заделка стержней диаметром 15, 20 и 46 мм, соответственно; линии – расчетные прямые по выражениям (2), (8) и (9).

Из рис.6 следует, что экспериментальные данные в зоне потери устойчивости имеют малый разброс и практически не зависят от геометрических размеров стержней и способов заделки. Это косвенным образом говорит о том, что представленная на рис.6 зависимость характеризует не отдельный образец (или конструкцию), а материал - однонаправленный стеклопластик - в целом. Из рисунка видно, что условно можно выделить три зоны. Для стержней с малой гибкостью характерна зона с постоянным значением критического напряжения, подобная показанной на рис.1. Далее с увеличением гибкости характерна зона потери устойчивости при нагрузках, меньших рассчитанных по формуле Эйлера. И, наконец, третья зона, в которой потеря устойчивости стержней полностью соответствует формуле Эйлера. Значение предельной гибкости можно определить как точку пересечения соответствующих прямых: λпред≈105. Таким образом, диапазон применимости выражений (8) и (11) расширяется до значений λпред=105, а формула Эйлера становится применимой для исследованных стеклопластиковых стержней при значениях λ более 105.

ВЫВОДЫ

1. Комбинация геометрических параметров стеклопластиковых стержней и вариация способов заделки не приводит к изменению вида зависимости критического напряжения от гибкости, все экспериментальные точки в пределах разбросов ложатся на одну линию; следовательно, полученная зависимость характеризует не образцы и способы заделки, а сам материал (однонаправленный стеклопластик с содержанием наполнителя от 15 до 20% по массе).

2. При значениях гибкости λ от 3 до 16 критическое напряжение в стержне имеет постоянное значение, не зависит от длины образца, его значение рекомендуется рассчитывать по выражению (12) с учетом коэффициента вариации и коэффициента запаса.

3. На участке λ от 16 до 105 зависимость критического напряжения от гибкости отличается от кривой Эйлера, носит степенной характер (с коэффициентом 1,58) и определяется по выражению (11), с учетом коэффициента вариации и коэффициента запаса.

4. На участке λ свыше 105 зависимость критического напряжения от гибкости носит степенной характер (с коэффициентом 2,0), соответствует кривой Эйлера и определяется по формуле (2) с максимальным расхождением расчетных значений от экспериментальных 1-2%, что объясняется технологическим разбросом значений модуля упругости образцов от 52 до 57 ГПа в зависимости от содержания связующего.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. 3-е изд., М., Высшая школа, 1969, 734 с.

2.	Александров, А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов. Изд. 2-е, испр., М., Высшая школа, 2001, 560 с.

3.	Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. 3-е изд., перераб. и доп., М., Химия, 1981, 272 с.

4.	Тарнопольский Ю.М., Скудра А.М. Конструкционная прочность и деформативность стеклопластиков. Рига, Зинатне, 1966, 260 с.

5.	Савин В.Ф., Луговой А.Н., Блазнов А.Н., Волков Ю.П., Хе А.И. Исследование механических свойств стеклопластиковых стержней методом продольного изгиба. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №4, с.499-516.

6.	Савин В.Ф., Луговой А.Н., Волков Ю.П., Блазнов А.Н. Продольный изгиб как метод определения механических характеристик материалов. Заводская лаборатория, 2006, т.72, №1, с.55-58.

7.	В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др. Композиционные материалы. Справочник, Под общ. ред. В.В.Васильева, Ю.М.Тарнопольского, М., Машиностроение, 1990, 512 с.

8.	Черепанов Г.П. Механика разрушения композиционных материалов. М., Наука, 1983, 296 с.

9.	Горик А.В., Толстопятов Р.В. Учет депланации сечений композитного стержня при определении критической силы. Механика композитных материалов, 2003, т.39, №2, с.223-228.

10.	Промышленные полимерные композиционные материалы. Пер. с англ. Под ред. П.Г. Бабаевского, М., Химия, 1980, 472 с.

11.	Марголин Г.Г. О модуле упругости при изгибе тонких образцов из однонаправленного стеклопластика. Механика полимеров, 1967, №4, с.737-740.

12.	Хофф Н. Продольный изгиб и устойчивость. Пер. с англ. И.Н. Землянских под ред. И.В. Кеппена, М., Изд-во иностр. лит., 1955, 156 с.

13.	Блазнов А.Н., Волков Ю.П., Луговой А.Н., Савин В.Ф. Исследование устойчивости стеклопластиковых стержней. Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях, Межвузовский сборник, Под ред. Г.В.Леонова, Бийск, АлтГТУ, 2002, с.153-158.

Поступила в редакцию 1 декабря 2006 года.