ФРАКТАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА УСИЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ

Козлов Г.В., Буря А.И.*, Яновский Ю.Г., Липатов Ю.С.**

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

Государственный аграрный университет, г. Днепропетровск, Украина

Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, г. Киев, Украина

Резюме

Показано, что структура полимерных композитов, наполненных углеродными трубками, является синергетической системой. Эффект усиления (улучшения механических свойств) полимерных композитов неагрегированными углеродными нанотрубками сравним с эффектом усиления композитов при их наполнении эсфолиированными слоевыми силикатами (органоглины). Исходя из самых общих принципов, механизм усиления композитов определяется тремя группами факторов: свойствами полимерной матрицы и нанонаполнителя, а также уровнем их взаимодействия.

1. Введение

Одним из важнейших направлений развития наноиндустрии является создание новых полимерных конструкционных материалов, в том числе содержащих дисперсные наполнители нанометрового размера [1]. Исследования последних лет (см., например [2]) позволяют выделить как наиболее перспективные нано-объекты, позволяющие создавать материалы с принципиально новыми свойствами, углеродные нанотрубки (УНТ). Открытые в 90-х годах прошлого века УНТ обладают уникальными характеристиками: большой прочностью в сочетании с высокими значениями упругой деформации, хорошими электропроводностью и адсорбционными свойствами, способностью к холодной эмиссии электронов и термической стабильностью и т.п. Известно большое количество модификаций УНТ, отличающихся количеством слоев, размерами, формой каркасной структуры а, следовательно, и свойствами. Использование подобного рода наполнителей в промышленном производстве композитов диктует необходимость их всесторонних исследований как с целью изучения нюансов эффекта усиления механических свойств наполненных УНТ материалов, так и установления разумного баланса между качественными показателями нанонаполнителей и коммерческими перспективами реализации конечного продукта.

Одной из фундаментальных задач механики композитов является теоретический анализ возможного механизма усиления полимерных композитов, в которых в качестве дисперсного наполнителя добавлены наночастицы, например углеродные нанотрубки. В настоящей работе подобный анализ проводится на примере композитов на основе наполненного углеродными нанотрубками фенилона.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве полимерного связующего композитов был использован линейный гетероцепной сополимер фенилон С-2 следующего химического строения

HO      CO 

 

N  C 

n

H2N 

Используемые УНТ получены газофазным осаждением углерода на катализаторе в результате каталитического пиролиза углеродсодержащих газов. УНТ представляют собой одномерные наноразмерные нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего порошка черного цвета. Гранулы микрометровых размеров имеют структуру спутанных пучков многостенных трубок длиной более 2 мкм с наружным и внутренним диаметром 10-60 и 10-20 нм, соответственно. Исследованы композиты с содержанием УНТ 3, 5, 7 и 10 масс %.

Приготовление композиций осуществлялось методом сухого смешивания в аппарате с вращающимся электромагнитным полем. Навески фенилона и нанотрубок загружали в металлическую емкость. Туда же добавляли ферромагнитные частицы (длиной 15-17 мм) в количестве 0,04-0,06 от объема действия электромагнитного поля, величина магнитной индукции которого была не ниже 0,02 Тл. Продолжительность смешивания составляла 20-30 сек. Под действием вращающегося электромагнитного поля ферромагнитные частицы совершают интенсивное хаотическое движение, за счет чего вышеуказанные компоненты равномерно смешиваются. При этом согласно проведенным исследованиям, процесс агрегации нанотрубок подавляется. Продукты износа ферромагнитных частиц удалялись из приготовленной композиции методом магнитной сепарации.

Процесс приготовления образцов композитов включал формование (таблетирование) порошкообразных композиций. Для этих целей использовали гидравлический пресс ПСУ-50 (Россия). Для получения заготовки, соответствующей изделию (образцу) по размерам и форме, учитывали, что ее параметры при распрессовке из формы и, особенно, при прогревании во время сушки увеличиваются примерно на 1-2% по сравнению с геометрическими размерами формы, в которой производилось таблетирование. Важной технологическим моментом процесса формования образцов для испытаний являлся процесс сушки перед формированием полиамид фенилона С-2. Переработка невысушенного фенилона ухудшает его прочностные свойства, т.к. приводит к образованию поверхностных дефектов (раковин, пузырей и т.д.). Сушка таблетированных заготовок производилась в термошкафу SPT-200 в течение 2-3 часов при температуре 473-523 К. Сушку осуществляли таким образом, чтобы таблетка из термошкафа сразу же загружалась в пресс-форму, нагретую до 523 К.

После загрузки заготовки в пресс-форму материал нагревали до 598 К и выдерживали без давления 10 мин., а затем давление повышали до 50 МПа. При таких температуре и давлении материал выдерживали в течение 5 мин. Далее образец охлаждался под давлением при температуре 523 К, и затем его вынимали из пресс-формы.

Механические испытания на сжатие проводили на испытательной машине FP-100 (Германия) при температуре 293 К и скорости деформации 10-3 с-1. Образцы для испытаний имели диаметр 100,5 мм и высоту 150,5 мм.

Линейный коэффициент теплового расширения композитов определяли на дилатометре DKB-SAM (Германия) с автоматической регистрацией дилатометрических кривых в интервале температур 293-1173 К. Для испытаний использовали призматические (64 мм) образцы длиной 503 мм. Непараллельность шлифованных торцов образца составляла не более 0,02 мм. Для накопления статистических данных для каждого из композитов испытывали не менее трех образцов.

3. Результаты и обсуждение

В настоящее время взгляды на структуру аморфных полимеров и подходы к ее описанию существенно видоизменяются благодаря бурному развитию таких областей науки как синергетика и фрактальный анализ. Как известно [3], синергетика изучает универсальные законы самоорганизации пространственных структур в динамических системах различной природы. В этой связи отметим три важных аспекта. Во-первых, процесс адаптации систем к внешнему воздействию путем самоорганизации структур может протекать только в неравновесных системах, а именно такими являются твердофазные аморфные полимеры. Во-вторых, подобные самоорганизующиеся (диссипативные) структуры являются динамическими, реагирующими на любое изменение окружающей среды. И, в-третьих, особенностью диссипативных структур, формирующихся в полимерах, является существование универсальной иерархии пространственных масштабов (структурных уровней), что находит свое отражение в иерархии линейных размеров структуры [4].

Как известно, полимерные композиты являются гетерогенными средами, основными структурными компонентами которых являются полимерная матрица, наполнитель и межфазные области на границе «полимер-наполнитель», возникающие вследствие физико-химических и адгезионных взаимодействий. Синергетическое поведение подразумевает взаимосвязь (взаимодействие) указанных структурных компонент и наличие обратной связи между ними [3], в силу чего представляется важным выяснение взаимосвязи структуры с технологией получения композитов. Этот аспект проблемы имеет важнейшее значение в силу того, что свойства композитов достаточно сложным образом зависят от состава и характеристик их компонент [5].

Детальное экспериментальное исследование зависимости некоторых свойств композитов на основе фенилона и УНТ от объемного содержания углеродных нанотрубок н показало одну общую закономерность: сложный вид кривых, близкий к синусоидальному с удвоением периода при небольших н, а затем выход на плато. Такая кривая типична для синергетических систем [3]. Для количественного описания наблюдаемого эффекта была рассчитана фрактальная (хаусдорфова) размерность df структуры композитов (универсальный критерий структурного состояния вещества [6]) согласно уравнению [7]:

df=d−11+ν,							(1)

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал (очевидно, в нашем случае d=3),  - коэффициент Пуассона, определяемый по результатам механических испытаний согласно соотношения [8]:

σТЕ=1−2ν61+ν,										(2)

где Т – предел текучести, Е – модуль упругости.

Зависимость df(н) для исследуемых композитов приведена на рис.1. Видно, что в интервале 0-7 объемн. % наблюдается примерно синусоидальная зависимость df(н), которая при н0,07 выходит на плато с df2,28. Как отмечалось выше, подобный тип зависимостей характерен для периодических (или квазипериодических) структур с последующим переходом к анизотропии системы с хаотическим поведением. Это указывает на то, что постулируемое выше равномерное (хаотическое) распределение УНТ при используемом времени обработки в электромагнитном поле достигается не сразу, а только при н0,07, тогда как при меньших содержаниях УНТ поведение нанокомпозитов контролируют периодические (квазипериодические) или упорядоченные структуры.

Отметим важный технологический аспект проблемы. Поскольку структура рассматриваемой выше полимерной матрицы композита формируется в состоянии расплава, то немонотонное изменение зависимости df от н (рис.1) объясняется присутствием в среде наполнителя – нанотрубок. Существенное влияние на вид зависимости оказывает их распределение, ориентация, агрегация и т.п., что достигается предварительной обработкой композиций в электромагнитном поле.

df

2,35

2,25

5

10

н

2,30

0

2,20

Рис.1.	Зависимость фрактальной размерности структуры df от содержания нанонаполнителя н для композитов на основе фенилона и углеродных нанотрубок.

Эффект усиления в композитах можно оценить отношением модулей, т.е. Ек/Ем, где Ек и Ем – модули упругости композита и матричного полимера, соответственно. В [5] было предложено следующее выражение для оценки Ек/Ем композитов, наполненных слоевыми силикатами (органоглинами):

ЕкЕм=1+0,32Wc12lст,									(3)

где Wc – массовое содержание нанонаполнителя в % (для композитов фенилон/УНТ Wc=н), lст – длина статистического сегмента макромолекул полимерной матрицы. Отметим, что выражение (3) позволяет связать молекулярные характеристики полимерной матрицы композитов, а именно, статистическую гибкость цепи макромолекул, характеризуемую параметром lст [9], и изменение механических характеристик этих материалов.

Величина lст согласно [10] может быть вычислена как:

lст=С∞l0,											(4)

где С∞ – характеристическое отношение, характеризующее гибкость полимерной цепи, l0 – длина скелетной связи основной цепи. Для фенилона С=3, l0=1,4Å [11].

На рис.2 приведена зависимость (Ек/Ем)(н), рассчитанная по выражению (3) (сплошная линия) и экспериментальные данные (точки) для композитов фенилон/УНТ. Отметим достаточно хорошее соответствие расчетных и экспериментальных данных.

Ек/Ем

1,8

1,0

5

10

н

1,4

- 1

4

- 2

- 3

0

Рис.2.	Зависимость усиления Ек/Ем от содержания нанонаполнителя н для композитов фенилон/УНТ (1), ПК/ММТ (2) и ПА-6/ММТ (3), 4 – расчет согласно уравнению (3).

С учетом того, что выражение (3) получено для композитов, наполненных органоглиной, данные рис.2 позволяют утверждать, что УНТ обладают такой же способностью усиливать (повышать модуль упругости) полимерного композита, как и эсфолиированные слоевые силикаты. Напомним, что в настоящее время усиливающая способность органоглин считается наибольшей в ряду других известных нанонаполнителей [12].

Из данных рис.2 видно, что при н=0,10 экспериментально определяемая величина Ек/Ем существенно ниже ее теоретического значения. Причину этого можно объяснить, анализируя выражение, учитывающее межфазные эффекты в композите (подробнее см. [13]):

ЕкЕм=1+11(ϕн+ϕмф)1,7,								(5)

где мф – относительная доля межфазных областей.

Рассчитанные согласно (5) величины мф приведены в Табл.1. Величина мф=0 для композита на основе фенилона и углеродных нанотрубок с н=0,10 объясняется синергетическим поведением структуры при используемой технологии их получения (рис.1). При н=0,10 структура материала становится анизотропной (наполнитель – углеродные нанотрубки – в матрице композита распределены хаотически), фактор ориентации УНТ  (управляющий структурный параметр) обращается в нуль и согласно соотношению:

(6)

величина мф также равна нулю.

Таблица 1.

Структурные характеристики нанокомпозитов фенилон/УНТ.

| н | b | мф, согласно (5) | мф, согласно (10) | мф, согласно (14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 0,39 | 0,031 | 0,056 | 0,022 |
| 0,05 | 1,05 | 0,099 | 0,093 | 0,098 |
| 0,07 | 0,25 | 0,043 | 0,130 | 0,033 |
| 0,10 | -0,19 | 0 | 0,186 | 0 |

На рис.2 также приведены экспериментальные зависимости Ек/Ем от н для двух композитов, наполненных органоглиной: поликарбонат/Na+-монтмориллонит (ПК/ММТ) [14] и нейлон-6/Na+-монтмориллонит (ПА-6/ММТ) [12]. Выбор этих композитов для сравнения с поведением исследуемых в настоящей работе сред обусловлен тем, что молекулярные характеристики ПК, ПА-6 и фенилона близки [10]. Как видно из данных рис.2, зависимости Ек/Ем(н) для композитов, наполненных Na+-монтмориллонитом, коррелируют как с результатами для среды фенилон/УНТ, так и с теоретически рассчитанными согласно (3).

Близкие результаты, полученные для трех указанных выше композитных сред, обусловлены идентичными значениями сформированных в этих материалах величин мф. Так, для эсфолиированных слоевых силикатов в [15] было получено следующее соотношение:

.										(7)

Для волокнистого наполнителя подобное соотношение можно рассчитать следующим образом. Согласно [16], и полимерная матрица композитов, и поверхность частиц нанонаполнителя (УНТ), контактирующие в процессе формирования межфазных областей, являются фрактальными объектами. При взаимодействии таких объектов существует единственный линейный масштаб l, определяющий расстояние их взаимопроникновения [17]. Поскольку в полимерных композитах модуль упругости наполнителя, как правило, выше, чем у полимерной матрицы, то естественно предположить, что и в нашем случае происходит внедрение нанонаполнителя (УНТ) в полимерную матрицу и тогда l равно толщине межфазного слоя lмф. Согласно [17] можно записать:

lмф~arна2d−dnd,									(8)

где а – нижний линейный масштаб фрактального поведения полимерной матрицы, rн – радиус частиц наполнителя, dn – фрактальная размерность поверхности частиц наполнителя. При расчете lмф коэффициент пропорциональности в соотношении (8) принимается равным 0,5 [16].

Для исследуемых УНТ среднее значение rн=17,5 нм принимается равной lст, а dn приближенно можно принять равным 2,0 [18]. Как известно, значение dn=2 соответствует условию, когда поверхность наполнителя является гладкой. На гладкой поверхности происходит полное распрямление (растяжение) макромолекулярных клубков [19] и, как следствие, рост С в сравнении с аналогичным параметром в объеме ненаполненной полимерной матрицы, поэтому для оценок согласно (8) принято С=9 [20] и тогда а=lст=1,26 нм. При указанных значениях параметров выражение (8) позволяет вычислить величину lмф. Получаем lмф=7,34 нм. Согласно выражению [15]:

ϕмф=ϕнrн+lмфrн3−1,								(9)

и полагая rн=17,5 нм, а lмф=7,34 нм, получим:

.										(10)

Сопоставление соотношений (7) и (10) показывает примерное равенство их численных коэффициентов. Этим, на наш взгляд, и можно объяснить практически одинаковую усиливающую способность для органоглин и углеродных нанотрубок (рис.2).

Рассмотрим некоторые дополнительные способы количественной оценки параметров межфазной адгезии и величины мф. Для этого воспользуемся данными по тепловому расширению исследуемых композитов. На рис.3 кривые
1-3 представляют три основных теоретически возможных типа зависимостей линейного коэффициента теплового расширения композита (к) от объемного содержания наполнителя УНТ (н).

к10-5, К-1

2,5

1,5

0

5

10

н

2,0

1,0

- 4

2

1

3

Рис.3.	Зависимости линейного коэффициента теплового расширения к от содержания нанонаполнителя н для композитов на основе фенилона и углеродных нанотрубок. Кривые 1-3, соответственно: 1 – отсутствие адгезии на межфазной границе; 2 – правило смесей; 3 – уравнение Тернера. 4 – экспериментальные данные.

Прямая 1 иллюстрирует случай, когда при м>н (м, н и  - линейные коэффициенты теплового расширения полимерной матрицы, наполнителя и композита, соответственно) между двумя фазами композита отсутствует адгезия и в межфазных слоях нет остаточной деформации сжатия. В этих условиях при нагревании полимерная матрица будет расширяться независимо от типа наполнителя и в этом случае к=м [21]. Прямая 2 соответствует простому правилу смесей:

αксм=αм1−ϕн+αнϕн ,								(11)

которое справедливо только для идеального случая, когда тепловые расширения каждой фазы не связаны между собой.

И, наконец, кривая 3 соответствует уравнению Тернера [21]:

αкТ=αм1−ϕнКм+αнϕнКн1−ϕнКм+ϕнКн,							(12)

где К – объемный модуль упругости.

При выводе уравнения (12) использован метод равенства деформаций для расчета линейного коэффициента расширения  смесей в зависимости от плотности, модуля упругости, коэффициента теплового расширения и массового соотношения составляющих компонент. Если сделанные допущения корректны, то выражение (13) должно быть применимо и для анизотропных композиционных материалов [21].

Точками на рис.3 представлены экспериментально определенные значения к для пяти исследуемых материалов. Анализ данных этого рисунка показывает, что композиты с содержанием углеродных нанотрубок порядка н=0,03 и 0,05 имеют значения к, соответствующие уравнению Тернера. При н=0,07 величина к имеет промежуточное значение между αкТ и αксм. При н=0,10 значения к соответствуют данным на прямой 1, что соответствует условию отсутствия адгезии между полимерной матрицей и УНТ [21]. Данные рис.3 позволяют провести оценку взаимодействия (уровня адгезии) между полимерной матрицей и нанонаполнителем с помощью параметра b, определяемого согласно выражению [21]:

αк=αксм−bαксм−αкТ.									(13)

Как известно [21], для достаточно большого числа дисперсно наполненных полимерных композитов с полимерными матрицами различной химической природы и различными наполнителями величина b изменяется в пределах от -0,19 до 1,39 и ее увеличение означает усиление взаимодействия между фазами композита. Приведенные в Табл.1 величины b свидетельствуют об умеренном уровне адгезии для композитов фенилон/УНТ с содержанием углеродных нанотрубок н=0,03 и 0,07, высоком – при н=0,05 и об отсутствии адгезии между компонентами – при н=0,10. Подобная картина предсказывалась данными рис.1 и 3.

Выражения (7) и (10) предполагают наличие абсолютной (полной) адгезии между компонентами композита на границе «полимерная матрица-наполнитель». Как следует из данных Табл.1, данное условие не выполняется для исследуемых композитов (величина b изменяется в интервале -0,19 – 1,05), поэтому для учета адгезионных сил соотношение (10) следует переписать следующим образом:

ϕмф=1,86ϕнb.										(14)

В Табл.1 приведены величины мф, рассчитанные по выражениям (10) и (14), в сравнении с их оценкой согласно (5), которую можно считать экспериментальной. Наблюдается хорошее соответствие данных, полученных согласно (14) и (5), что указывает на возможность учета уровня межфазной адгезии при прогнозировании эффектов усиления композитов в случае их наполнения дисперсными нанонаполнителями.

Выводы

Результаты настоящей работы показывают, что структура композитов, наполненных наночастицами, является синергетической системой (исследовано для системы «фенилон - углеродные нанотрубки»). Эффект усиления полимерной матрицы неагрегированными углеродными нанотрубками сравним с достигаемым при использовании в качестве наполнителя наночастиц эсфолиированных слоевых силикатов (органоглин). Исходя из самых общих принципов формирования полимерных композиционных материалов как гетерогенных сред, можно еще раз констатировать, что эффект усиления полимерных композитов подобного типа определяется тремя группами факторов: свойствами полимерной матрицы, свойствами нанонаполнителя и уровнем их межфазного взаимодействия [ссылка на Ю.Г.].

Литература

- Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. М., Техносфера, 2005, 336 с.

- Раков Э.Г. Получение тонких углеродных нанотрубок каталитическим пиролизом на носителе. Успехи химии, 2007, т.76, №1, с.3-19.

- Иванова В.С., Кузеев И.Р., Закирничная М.М. Синергетика и фракталы. Универсальность механического поведения материалов. Уфа, Изд-во УГНТУ, 1998, 366 с.

- Яновский Ю.Г., Басистов Ю.А., Згаевский В.Э., Карнет Ю.Н. Иерархические модели в механике гетерогенных сред Физическая мезомеханика, т.2, №3, с.23-45, 1999.

- Маламатов А.Х., Козлов Г.В., Микитаев М.А. Механизмы упрочнения полимерных нанокомпозитов. М., Изд-во РХТУ им. Менделеева, 2006, 240 с.

- Кузеев И.Р., Самигуллин Г.Х., Куликов Д.В., Закирничная М.М. Сложные системы в природе и технике. Уфа, Изд-во УГНТУ, 1997, 225 с.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. М., Изд-во Министерства обороны СССР, 1991, 404 с.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С. Ангармонические эффекты и физико-механические свойства полимеров. Новосибирск, Наука, 1994, 261 с.

- Будтов В.П. Физическая химия растворов полимеров. СПб., Химия, 1992,
384 с.

- Wu S. Chain structure and entanglement. J. Polymer Sci., Polymer Phys., 1989, v.27, N4, pp.723-741.

- Козлов Г.В., Буря А.И., Долбин И.В. Влияние вращающего электромагнитного поля на структуру углепластиков на основе фенилона. Прикладная физика, 2006, №1, с.14-18.

- Sheng N., Boyce M.C., Parks D.M., Rutledge G.C., Abes J.I., Cohen R.E. Multiscale micromechanical modeling of polymer/clay nanocomposities and the effective clay particle. Polymer, 2004, v.45, N2, pp.487-506.

- Буря А.И., Козлов Г.В., Рула И.В. Обобщенная методика оценки содержания межфазных областей в полимерных композитах. Новости науки Преднепровья, 2004, №3, с.8-11.

- Yoon P.J., Hunter D.L., Paul D.R. Polycarbonate nanocomposities. Part 1. Effect of organoclay structure on morphology and properties. Polymer, 2003, v.44, N21, pp.5323-5339.

- Козлов Г.В., Маламатов А.Х., Буря А.И., Липатов Ю.С. Механизмы упрочнения полимерных нанокомпозитов. Доклады НАН Украины, 2006, №7, с.148-152.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Р., Липатов Ю.С. Фрактальный анализ структуры и свойств межфазных слоев в дисперсно-наполненных полимерных композитах. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №1, с.111-149.

- Hentschel H.G.E., Deutch J.M. Flory-type approximation for the fractal dimension of cluster-cluster aggregates. Phys. Rev., A, 1984, v.29, N12, pp.1609-1611.

- Avnir D., Farin D., Pfeifer P. Molecular fractal surfaces. Nature, 1984, v.38, N5959, pp.261-263.

- Пфейфер П. Взаимодействие фракталов с фракталами: адсорбция полистирола на пористой поверхности Al2O3. В кн.: Фракталы в физике, Ред. Пьетронеро Л., Тозатти Э. М., Мир, 1988, с.72-81.

- Маламатов А.Х., Козлов Г.В., Антипов Е.М., Микитаев М.А. Механизм формирования межфазных слоев в полимерных нанокомпозитах. Перспективные материалы, 2006, №5, с.54-58.

- Холлидей Л., Робинсон Дж. Тепловое расширение полимерных композиционных материалов. В кн.: Промышленные полимерные композиционные материалы, Ред. Ричардсон М. М., Химия, 1980, с.241-283.

Поступила в редакцию 25 июня 2007 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №05-01-00879 и Программы фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН №12 Структурная механика материалов и элементов конструкций.