ОДНОМЕРНАЯ МИКРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ ТЕРМОУПРУГИХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ

Мовчан А.А., Мовчан И.А.

# Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Предложена последовательная микромеханическая модель деформирования сплавов с памятью формы при прямом и обратном термоупругих фазовых превращениях. Предполагается, что прямое термоупругое превращение сводится к одновременно происходящим процессам зарождения и развития мартенситных элементов, причем, в рамках данной модели, в отличие от известных аналогов, обе эти составляющие процесса жестко связаны между собой через величину объемной доли мартенситной фазы. Ориентация зарождающегося мартенситного элемента определяется действующими в данном микрообъеме напряжениями с учетом внутренних микронапряжений. В процессе развития мартенситного элемента его ориентация не меняется, а приращение его объема пропорционально текущему значению этого объема. Процесс обратного превращения сводится к уменьшению до нуля объема мартенситных элементов. Выведенные из этих предположений определяющие соотношения позволили качественно правильно описать накопление деформаций прямого превращения с учетом объемного эффекта реакции, явления ориентированного превращения, монотонной и обратимой памяти формы.

ВВЕДЕНИЕ

Уникальные механические свойства сплавов с памятью формы (СПФ) связаны с происходящими в этих материалах термоупругими фазовыми превращениями. В простейшем случае элементарный объем СПФ может находиться в двух фазовых состояниях: высокотемпературном, аустенитном, обладающим высокосимметричной кристаллической решеткой, и низкотемпературном, мартенситном, степень симметрии кристаллической решетки которого существенно ниже. В частности, для никелида титана аустенитное состояние имеет объемноцентрированную кубическую решетку типа B2, а мартенситное – моноклинную решетку с искажениями типа B19'.

При охлаждении из аустенитного состояния происходит прямое превращение B2⇒B19' из аустенитной фазы в мартенситную, а при нагреве из мартенситного состояния – обратное превращение B19'⇒B2. Если прямое превращение происходит в ненапряженном поликристаллическом СПФ, то, как правило, возникает лишь весьма небольшая (порядка 0.3% для никелида титана) макроскопическая деформация изменения объема (формоизменение отсутствует). Если же прямое превращение происходит под действием напряжения с отличной от нуля интенсивностью, то в процессе охлаждения накапливается макроскопическая деформация формоизменения, девиатор которой соосен девиатору действующих напряжений, а интенсивность может доходить в никелиде титана до 8%-10%. Следуя экспериментальным данным [1,2] и др., интенсивность деформации, накопленной при полном прямом превращении под действием постоянного напряжения, монотонно возрастает с ростом этого напряжения, причем темпы этого возрастания падают до нуля при достаточно высоких напряжениях.

При нагреве и соответствующем обратном превращении накопленная таким образом деформация снимается (явление памяти формы). Следуя экспериментальным данным [3-7] и др., для ряда СПФ характерно явление ориентированного превращения, суть которого состоит в следующем. Пусть образец из СПФ нагружен в аустенитном состоянии и под действием этого напряжения при охлаждении претерпел частичное прямое превращение до некоторого двухфазного (аустенитно – мартенситного) состояния. После этого он разгружается и в свободном от напряжений состоянии претерпевает дальнейшее охлаждение и соответствующее прямое превращение до полностью мартенситного состояния. Утверждается [3-6] что в этом процессе охлаждения из двухфазного состояния без напряжений в образце будет продолжать накапливаться макроскопические деформации формоизменения, правда темп их накопления будет существенно снижен по сравнению со случаем охлаждения под действием напряжений. В [7] установлено, что явление ориентированного превращения наблюдается не только при мартенситном, но и при ромбоэдрическом превращении.

С помощью специальной термомеханической обработки иногда удается добиться того, что в СПФ при прямом превращении из однофазного аустенитного состояния в отсутствии внешних напряжений будет накапливаться макроскопическая деформация формоизменения [8,9] и др. Этот факт лежит в основе явления обратимой памяти формы (циклического изменения деформаций при циклическом изменении температуры в образце из СПФ в отсутствии внешних напряжений).

Переходу от аустенитной кристаллической ячейки к мартенситной (например, от объемно-центрированной к моноклинной с искажениями) соответствует некоторая деформация, называемая кристаллографической деформацией фазового превращения. Описанные выше явления формоизменения, в конечном счете, связаны именно с этими кристаллографическими деформациями, а также с обстоятельством, которое обычно трактуется как «многовариантность» прямого превращения. Дело в том, что изменение формы высокосимметричной аустенитной кристаллической ячейки при ее переходе в низкосимметричную мартенситную может происходить в нескольких различных направлениях (в никелиде титана таких направлений 24). Тензор кристаллографической деформации всех этих переходов имеет одни и те же компоненты, однако в различных, повернутых друг относительно друга осях координат. Следуя некоторым термодинамическим соображениям, из всех возможных для данной кристаллической ячейки направлений фазового перехода выбирается то, свертка тензора кристаллографических деформаций которого с тензором напряжений имеет наибольшее значение. В отсутствии напряжений направления преобразования различных ячеек представительного объема при прямом превращении выбираются случайным образом и имеют равномерное распределение по ориентациям. При осреднении по представительному объему девиаторные компоненты макроскопической фазовой деформации взаимно уничтожаются, в результате чего макроскопическое формоизменение отсутствует. Поскольку шаровая часть тензора деформации одинакова во всех системах координат, то шаровые части при осреднении по различным ориентировкам не уничтожаются, а складываются, в результате чего и возникает макроскопическая фазовая деформация изменения объема. При обратном превращении каждая из мартенситных ячеек, какую бы ориентацию она не имела, превращается в первоначальную аустенитную ячейку, с чем и связано восстановления формы при нагреве.

При наличии напряжений в ориентации образующихся мартенситных элементов определяется преимущественное направление. В результате кристаллографические деформации различных мартенситных элементов при осреднении не будут взаимно уничтожаться, возникнет макроскопическая фазовая деформация изменения формы. Ясно, что интенсивность макроскопической фазовой деформации ограничена сверху интенсивностью кристаллографической деформации соответствующего превращения (эта верхняя грань может быть достигнута в гипотетическом случае, когда все мартенситные ячейки имеют одинаковую ориентацию).

Однако в рамках таких простых представлений получается, что интенсивность макроскопической деформации, накапливаемой при полном прямом превращении под действием постоянного напряжения не должна зависеть от интенсивности этого напряжения. Следует отметить, что феноменологические модели, в которых такая зависимость отсутствовала, предлагались рядом авторов. Так, в работах [10,11] скорость фазовой деформации при прямом превращении считалась однородной функцией нулевой степени относительно компонент девиатора напряжений. Однако тезис о независимости интенсивности деформации прямого превращения от действующих напряжений явно противоречит экспериментальным данным. В рамках моделей такого типа не ясны также причины явлений ориентированного превращения и обратимой памяти формы.

В [12-15] в рамках микромеханической схемы [16] получено описание явлений прямого, обратного и ориентированного превращения исходя из представлений о том, что прямое (обратное) превращения включают в себя два процесса – зарождение (исчезновение) и развитие (деградации) элементов мартенситной фазы. Модели зарождения (исчезновения) и развития (деградации) мартенситных элементов не уточнялись. Сформулированы определяющие соотношения для скоростей фазовых деформаций при прямом превращении, следуя которым интенсивность макроскопической фазовой деформации, накопленной при полном прямом превращении под действие постоянного напряжения пропорциональна интенсивности этого напряжения. Таким образом, может быть описано явления накопления деформаций прямого превращения при малых напряжениях, однако эта модель явно противоречит тезису об ограниченности макроскопической деформации прямого превращения.

В данной работе уточнены модели зарождения элементов мартенситной фазы, а также их развития (деградации). В рамках модели зарождения предполагается, что в представительном объеме материала кроме внешних приложенных напряжений действуют еще и случайным образом распределенные микронапряжения, связанные с наличием границ зерен, субзерен, термомеханической обработкой СПФ и т.д. Получены определяющие соотношения для макроскопических фазовых деформаций при прямом и обратном превращениях, описывающие упомянутые выше механические явления.

1. ВЫВОД ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО СООТНОШЕНИЯ
ДЛЯ ДЕФОРМАЦИИ ПРЯМОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ

Рассматривается представительный объем поликристаллического СПФ, состоящий из большого количества зерен. Минимальным структурным элементом (сокращенно микрообъемом) считается такое образование, которое может находиться либо в полностью аустенитном, либо в полностью мартенситном фазовом состоянии. При этом напряженное состояние всех точек одного и того же микрообъема с учетом, как внешних напряжений, так и микронапряжений, считается одинаковым. В частности, в качестве микрообъема можно рассматривать совокупность четырех смежных половин ОЦК ячеек аустенитной фазы, на которой обычно иллюстрируются кристаллографические особенности фазового превращения B2⇔B19'. В дальнейшем понадобится понятие мезоэлемента – это совокупность микрообъемов, принадлежащих одной мартенситной пластине, или, что тоже, совокупность примыкающих друг к другу микрообъемов, находящихся в мартенситном состоянии и имеющих одну и ту же ориентацию низкосимметричной кристаллической структуры. Мезоэлемент целиком находится внутри аустенитного зерна материала, поэтому окружающие его аустенитные ячейки имеют одинаковую ориентацию.

Общее число микрообъемов, содержащихся в представительном объеме, постоянно и обозначается как M, количество микрообъемов, находящихся в мартенситном состоянии меняется в процессе фазового перехода и равно N. Считается, что объемы всех микроэлементов одинаковы. Поэтому объемная доля мартенситной фазы q равна

q=NM									(1.1)

В рассматриваемой одномерной модели возможны два вида ориентации низкосимметричной кристаллической структуры мартенситных микрообъемов, первая из которых соответствует кристаллографической деформации растяжения +ρ0, а вторая – кристаллографической деформации сжатия −δ0. Под величинами ρ0 и δ0 можно понимать как осевые компоненты самой кристаллографической деформации, так и девиатора этой деформации, что ниже будет каждый раз оговариваться.

Пусть

N=N1+N2								(1.2)

Здесь N1, N2 - количество мартенситных микрообъемов с первой и второй ориентацией соответственно. Согласно (1.1), (1.2) осредненная по представительному объему деформация фазового формоизменения равна

εph=ρ0N1−δ0N2M=ρ0N1−δ0N2Nq					(1.3)

Рассматривается малый фрагмент процесса прямого превращения, приводящий к увеличению на dN количества микрообъемов, перешедших в мартенситное состояние. Приращение dN состоит из двух слагаемых:

dN=d1N+d2N								(1.4)

В (1.4) d1N - увеличение N за счет развития уже имеющихся мезоскопических мартенситных элементов. Этот процесс можно рассматривать как присоединение к мартенситным пластинам новых микрообъемов. Отличительной чертой процесса развития является тот факт, что ориентация кристаллографической деформации мартенситного превращения такого микрообъема не зависит от действующих напряжений, а идентична ориентации микрообъемов, составляющих мезоэлемент. Явление переориентации мартенситных пластин в данной работе не рассматривается.

Величина d2N в (1.4) - это увеличение количества мартенситных микрообъемов за счет зарождения новых, а не развития уже имеющихся мартенситных пластин. В отличие от предыдущего случая, в данном процессе ориентация кристаллографической деформации фазового перехода таких микрообъемов определяется действующими в них напряжениями с учетом микронапряжений. Поскольку рассматривается одномерная модель, то напряжения в микроэлементе являются одноосными и могут быть либо растягивающими, либо сжимающими. Если напряжения являются растягивающими, то при прямом превращении данный микрообъем претерпевает деформацию растяжения +ρ0. Если напряжения в микрообъеме сжимающие, то приобретается деформация сжатия −δ0.

Приращение макроскопической деформации фазового формоизменения представительного объема dεph в рассматриваемом фрагменте процесса можно представить в виде суммы

dεph=d1εph+d2εph							(1.5)

В (1.5) d1εph и d2εph - вклады в осредненную деформацию процессов развития уже имеющихся и зарождения новых микрообъемов соответственно.

Величину d1N можно представить в виде

d1N=d1N1+d1N2							(1.6)

В (1.6) d1N1 часть dN1, которой соответствуют микрообъемы, претерпевшие при фазовом переходе деформацию растяжения, а d1N2 соответствует деформации сжатия. Произведя осреднение по представительному объему, можно получить

d1εph=ρ0d1N1−δ0d1N2M=ρ0d1N1−δ0d1N2d1Nd1NM			(1.7)

Для определения соотношения между d1N1 и d1N2 вводится гипотеза о пропорциональности этих величин значениям N1 и N2 соответственно:

d1N1N1=d1N2N2=dλ≥0							(1.8)

Суть гипотезы (1.8) состоит в следующем. Предполагается, что приращение объема мезоскопического элемента (мартенситной пластины), состоящего из микрообъемов, имеющих одинаковую ориентацию, пропорционально текущему объему этой пластины с коэффициентом пропорциональности, одинаковым, по крайней мере, для мезоскопических элементов данного представительного объема. Поскольку в одномерной модели имеется только 2 вида ориентации, то высказанное предположение можно распространить на обе совокупности мартенситных пластин каждого вида. В результате получается соотношение (1.8). Знак неравенства в (1.8), справедливый только для случая прямого превращения, свидетельствует о том, что при прямом превращении объем мартенситной пластины не может убывать. Данная модель, как уже упоминалось, не учитывает возможного явления переориентации мартенсита, при котором под действием изменившегося напряжения часть микроэлементов мартенситной пластины может менять свое направление. С учетом этого процесса неравенство (1.8) может не выполняться даже в процессе прямого превращения.

Из (1.8) получается d1N1=dλN1, d1N2=dλN2. Складывая эти равенства и учитывая, что N1+N2=N, d1N1+d1N2=d1N, получаем

d1N=dλN=dλNMM=dλqM						(1.9)

Решая уравнение (1.8) совместно с (1.6) можно получить

d1N1=N1N1+N2d1N, d1N2=N2N1+N2d1N				(1.10)

Подставляя (1.10) в (1.7) можно получить

d1εph=ρ0N1−δ0N2N1+N2d1NM						(1.11)

Сравнивая формулы (1.11) и (1.3) получаем

d1εph=εphd1NN=εphMNd1NM=εphqd1NM				(1.12)

Подстановка (1.9) в (1.12) дает

d1εph=dλεph								(1.13)

т.е. приращение макроскопической фазовой деформации представительного объема, связанное с развитием мартенситных элементов пропорционально текущему значению макроскопической фазовой деформации. Если предположить теперь, что параметр dλ (1.8) пропорционален величине dq с коэффициентом, вообще говоря, зависящим от q:

dλ=f(q)dq								(1.14)

то из (1.13) окончательно получается d1εph=f(q)εphdq. Учитывая неравенство (1.8), а также тот факт, что при прямом превращении dq>0, можно утверждать, что

f(q)≥0									(1.15)

Далее рассматривается процесс зарождения элементов новой фазы. Пусть формула

d2N=d2N1+d2N2							(1.16)

определяет приращение количества микрообъемов соответствующего вида. Величина d2N (1.16) складывается из приращения d2N1 количества микрообъемов, ориентация превращения в которых соответствует кристаллографической деформации растяжения ρ0 и приращения d2N2 количества микрообъемов, ориентация превращения в которых соответствует кристаллографической деформации сжатия −δ0.

Пусть помимо внешнего макроскопического напряжения σ в представительном объеме поликристаллического СПФ действует случайным образом распределенное по микроэлементам этого объема микронапряжение σ. Пусть F(S) - интегральная функция распределения микронапряжений:

F(S)=P(σ<S)								(1.17)

Данный микрообъем при переходе в мартенситное состояние испытывает деформацию растяжения ρ0>0, если для этого элемента сумма внешнего напряжения и действующего в микрообъеме микронапряжения неотрицательна. В противоположном случае деформация микроэлемента будет сжимающей и равной −δ0<0. Вероятность того, что микроэлемент будет испытывать растягивающую деформацию ρ0, согласно (1.17) равна

P((σ+σ)≥0)=P(σ≥−σ)=1−F(−σ)				(1.18)

Вероятность того, что микрообъем будет испытывать сжимающую деформацию −δ0, равна

P((σ+σ)<0)=P(σ<−σ)=F(−σ)					(1.19)

Считается, что в течение рассматриваемого малого фрагмента процесса прямого превращения, приложенное внешнее напряжение и распределение микронапряжений не меняются. В случае, когда dN достаточно велико, с учетом (1.18) и (1.19) получается

d2N1d2N=1−F(−σ), d2N2d2N=F(−σ)					(1.20)

а приращение осредненной макроскопической деформации фазового формоизменения представительного объема, связанное с зарождением элементов новой фазы равно

d2εph=d2N1ρ0−d2N2δ0M=d2N1ρ0−d2N2δ0d2Nd2NM			(1.21)

Подставляя (1.20) в (1.21) получаем

d2εph=ρ0−(ρ0+δ0)F(−σ)d2NM					(1.22)

Складывая (1.12) и (1.22) находим

dεph=εphqd1NM+ρ0−(ρ0+δ0)F(−σ)d2NM				(1.23)

Если принимается гипотеза (1.14), то, следуя (1.9)

d1NM=qdλ=qf(q)dq							(1.24)

В этом случае

dq=dNM=d1NM+d2NM=qf(q)dq+d2NM				(1.25)

Из (1.25) получается

d2NM=1−qf(q)dq							(1.26)

Если принять гипотезу о том, что объем мартенситных пластин в процессе прямого превращения не может уменьшаться, то должно быть d2N≥0, откуда, с учетом (1.26) получается, что для всех q должно выполняться неравенство

f(q)≤1q									(1.27)

для чего в силу 0≤q≤1достаточно предположить, что

f(q)≤1									(1.28)

для всех q.

Следуя (1.24) и (1.26) справедливо следующее соотношение между приращением количества мартенситных элементов за счет зарождения и развития мартенситных пластин:

d2Nd1N=1qf(q)−1								(1.29)

Следуя (1.29) в случае, если величина qf(q) возрастает с ростом q, относительная величина доли приращения N за счет роста мартенситных элементов по сравнению с приращением той же величины за счет зарождения этих элементов монотонно возрастает с ростом q.

Подставляя (1.24) и (1.26) в (1.23) получаем

dεph=c0(σ)(1−qf(q))+f(q)εph dq,	c0(σ)=ρ0−(ρ0+δ0) F(−σ)(1.30)

Пусть f(q)=a0<1. В этом случае, следуя (1.24) приращение количества мартенситных микрообъемов, соответствующее фиксированному значению dq и связанное с развитием мартенситных элементов возрастает пропорционально значению q, а аналогичное приращение, связанное с зарождением мартенситных элементов линейно убывает с ростом q. В этом случае из (1.30) получается

dεph=c0(σ)(1−a0q)+a0εphdq					(1.31)

В [12-15] для описания накопления деформаций прямого превращения предложено уравнение вида

dεph=(c0σ+a0εph)dq							(1.32)

Как видно, соотношение (1.32) не может рассматриваться как частный случай (1.30) или (1.31) ни при каком a0≠0. В рамках предлагаемой модели (1.30) или (1.31), в отличие от ранее известной (1.32) коэффициенты, отвечающие за вклад в накопление фазовых деформаций процессов развития и зарождения мартенситных элементов не являются независимыми, а связаны через функцию f(q) и параметр q. Зависимость между процессами зарождения и развития мартенситных элементов должна присутствовать в модели обязательно, поскольку суммарный относительный объем этих элементов определяется величиной q.

Пусть

f(q)=βq,	0<β<1							(1.33)

Следуя (1.24), (1.26) и (1.29), в этом и только в этом случае в процессе прямого превращения с ростом q сохраняется постоянная пропорция между приращениями количества мартенситных элементов, связанными с зарождением и с развитием мартенситных пластин. Чем больше β, тем больше вклад развития и меньше вклад зарождения. При таком выборе функции f(q) уравнение для фазовых деформаций при прямом превращении (1.30) принимает вид

dεph=(1−β)c0(σ)+βεphqdq						(1.34)

Введя обозначение f(q)=1q−α2, в рамах которого автоматически выполняется ограничение (1.27), уравнение (1.30) можно преобразовать к виду

dεph=c0(σ)qα2+1q−α2εphdq					(1.35)

Здесь α2 - неотрицательная величина, которая определяет ту долю приращения объема новой фазы, которая соответствует зарождению мартенситных элементов. Величина α2, вообще говоря, может быть функцией q. Следуя (1.15), должно выполняться неравенство α2≤1q. Полагая в (1.35) α2=1q или в (1.34) β=0 получаем простейшую модель нелинейного деформирования при прямом превращении, предложенную в [17,18] и не описывающую явления ориентированного превращения:

dεph=c0(σ)dq								(1.36)

Зависимость (1.31) получается, если в (1.35) принять α2=1q−a0.

2. ПРОСТЕЙШИЙ ВАРИАНТ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО СООТНОШЕНИЯ
ДЛЯ ДЕФОРМАЦИИ ОБРАТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ

Простейший вариант определяющего соотношения для деформации обратного превращения можно получить, если предположить, что процесс обратного превращения сводится к постепенному уменьшению объема мартенситных пластин, происходящему путем отсоединения от них микрообъемов, переходящих в аустенитное состояние. Следуя этому предположению, при обратном превращении из двух элементов процесса прямого превращения – зарождения и развития мартенситных пластин, наблюдается лишь процесс, противоположный одному из этих элементов, а именно – развитию пластин (т.е., их деградация).

В рамках данного предположения, при применении изложенной выше модели для описания процесса обратного превращения, в ней необходимо все дифференциалы с индексом 2 положить равными нулю:

d2N= d2N1=d2N2=d2εph=0					(2.1)

d1N=dN, d1εph=dεph, d1NM=dNM=dq			(2.2)

Принимая для обратного превращения то же предположение (1.8), что и для прямого, однако уже с противоположным знаком неравенства, можно получить для рассматриваемого процесса соотношение (1.12). Учитывая в этом соотношении равенства (2.2), можно получить известное определяющее соотношение для фазовых деформаций при обратном превращении:

dεph=εphqdq								(2.3)

Математически, случай обратного превращения отличается от случая прямого превращения тем, что здесь функция f(q) имеет выражение

f(q)=1q									(2.4)

однозначно определенное гипотезой (2.1) о том, что все изменения фазового состава происходят только за счет изменения размеров уже существующих мартенситных пластин. При этом α2=0 или β=1. Действительно, подстановка (2.4) в (1.30) переводит это соотношение в (2.3).

Иногда для описания явления монотонной памяти формы используется соотношение

dεph=εph0q0dq								(2.5)

где εph0, q0 - значения фазовой деформации и параметра q в начальной точке рассматриваемого процесса прямого превращения. Легко видеть, однако, что решения уравнений (2.3) и (2.5) при начальном условии εph(q0)=εph0, q0≠0 идентичны.

Следует отметить, что полученные простейшие определяющие соотношения для обратного превращения (2.3) не описывают наблюдаемых некоторыми авторами явлений реверсивной памяти формы [19] или реверсивного деформирования при обратном превращении под действием механических напряжений [7,20,21]. В рамках модели [12-15] предложено весьма сложное определяющее соотношение для макроскопической фазовой деформации при обратном превращении, которое в простейшем варианте, не учитывающем явление реверсивной памяти формы, имеет вид

dεijphdq=a0εijphexp(a0q)−1+a0εijph						(2.6)

и было получено чисто феноменологически без какого-либо микромеханического обоснования. Уравнение (2.3) значительно проще (2.6) и основано, кроме того, на явно сформулированной физической гипотезе, состоящей в том, что обратное превращение сводится к процессу уменьшения объема мартенситных пластин.

3. НАКОПЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПРЯМОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОСТОЯННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Пусть прямое превращение происходит при постоянных напряжениях. Интегрируя уравнение (1.30) в этих условиях, можно получить

εph(q)=c0(σ)0q(1−ηf(η))exp−0ηf(ξ)dξdη+Cexp0qf(ξ)dξ(3.1)

где C - произвольная постоянная. Преобразуя по частям внутренний интеграл в (3.1), получаем

εph(q)=c0(σ)q+Cexp0qf(ξ)dξ

Определяя постоянную C из начального условия εph(q0)=εph0 находим

εph=c0(σ)q+εph0−c0(σ)q0expq0qf(ξ)dξ				(3.2)

Следуя (3.2), в случае, если начальное условие таково, что εph0=c0(σ)q0, то решение (1.30) не зависит от функции f(q) и равно

εph(q)=c0(σ)q								(3.3)

В частности решение (3.3) справедливо при нулевом начальном условии q0=εph0=0, т.е. не смотря на весьма сложную нелинейную модель, учитывающую как зарождение, так и развитие мартенситных элементов, при прямом превращении из полностью аустенитного состояния под действием постоянного напряжения фазовая деформация пропорциональна объемной доле мартенситной фазы, но при этом нелинейно зависит от величины действующего напряжения. Этим данная модель выгодно отличается от ранее предложенной микромеханической модели [12-15], в рамках которой учет процесса развития мартенситных элементов приводит к нелинейным зависимостям деформации от q, а зависимость деформации от напряжений является линейной.

В случае если

f(q)=a0=const							(3.4)

из (3.2) получается εph=c0(σ)q+εph0−c0(σ)q0expa0(q−q0). Для модели (1.34), согласно (3.2) εph=c0(σ)q+εph0−c0(σ)q0 qq0β.

Следуя (3.3), (1.30) деформация полного прямого превращения из мартенситного состояния под действием постоянного напряжения равна

εph(σ,1)=ρ0−(ρ0+δ0) F(−σ)						(3.5)

Используя свойства функции распределения

F(−∞)=0, F(+∞)=1							(3.6)

из (3.5) можно получить, что если σ→+∞ то εph→+ρ0 а если σ→−∞ то εph→−δ0. Таким образом, величины ρ0 и δ0 являются верхними гранями макроскопических фазовых деформаций, которые могут быть достигнуты при полном прямом превращении под действием растягивающих или сжимающих напряжений соответственно.

В случае выполнения равенства

ρ0=δ0									(3.7)

формула (3.5) переходит в зависимость εph(σ,1)=ρ0ϕ(σ), ϕ(σ)=1−2F(−σ). В силу свойств функции распределения при положительных значениях ρ0 и δ0 величина εph (3.5) монотонно возрастает с ростом σ.

4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕМНОГО ЭФФЕКТА ПРЯМОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ
И ЯВЛЕНИЯ ОБРАТИМОЙ ПАМЯТИ ФОРМЫ

Следуя (3.3), (1.30) при полном прямом превращении в отсутствии внешних напряжений накапливается деформация, равная

εph(0,1)=ρ0−(ρ0+δ0) F(0)						(4.1)

Если не предполагать, что ρ0, δ0 - компоненты девиаторов, а считать их осевыми компонентами самих тензоров деформаций, то деформация, определяемая по формуле (4.1) может включать в себя величину объемного эффекта реакции прямого превращения. Кроме того, деформация прямого превращения при нулевых напряжениях может накапливаться в соответствие с явлением обратимой памяти формы. В рамках одномерной модели разделить две этих составляющих величины εph(0,1) можно, исходя из следующих соображений. Предполагается, что причиной явления обратимой памяти формы является неравномерность распределения сжимающих и растягивающих микронапряжений в представительном объеме материала, точнее тот факт, что количество микрообъемов представительного объема с растягивающими микронапряжениями не равно количеству микрообъемов со сжимающими микронапряжениями: P(σ<0)≠P(σ>0) или в терминах функции распределения микронапряжений F(0)≠0.5. Таким образом, если медиана распределения микронапряжений равна нулю:

F(0)=0.5								(4.2)

то явление обратимой памяти формы отсутствуют и вся деформация, накапливаемая при прямом превращении в отсутствии внешних напряжений, связана с объемным эффектом реакции. Следует отметить, что при выполнении равенства (4.2) математическое ожидание микронапряжений в представительном объеме вовсе не должно быть равно нулю. Действительно, количество микрообъемов с растягивающими напряжениями может быть равно количеству микрообъемов со сжимающими напряжениями, однако среднее значение растягивающих напряжений может быть не равно среднему значению модуля сжимающих напряжений.

Предполагая, что предельные значения деформаций растяжения и сжатия ρ0 и δ0 так же как и величина объемного эффекта реакции от величины микронапряжений не зависят, для одномерной деформации εV, соответствующей объемному эффекту реакции прямого превращения, подставляя (4.2) в (4.1) можно получить

εV=0.5ρ0−δ0							(4.3)

девиаторную компоненту деформации ε' можно получить, вычитая (4.3) из (4.1):

ε'=ρ0+δ021−2F(−σ)							(4.4)

а деформация обратимой памяти формы ε1 получается путем подстановки σ=0 в (4.4):

ε1=ρ0+δ021−2F(0)						(4.5)

Следуя (4.5), в данном случае наличие или отсутствие явления обратимой памяти формы никак не связано с равенством или неравенством значений предельных деформаций прямого превращения при растяжении или сжатии ρ0 и δ0, а определяется лишь значением медианы функции распределения.

Следуя экспериментальным данным [22] предельное значение деформации при прямом мартенситном превращении под действием растягивающих напряжений ρ0, для поликристаллических СПФ превосходят модуль предельной деформации δ0, которая может накопиться при прямом превращении под действием сжимающих напряжений: ρ0>δ0. При этом, следуя (4.3) εV>0, т.е. объемный эффект реакции прямого превращения положителен, что соответствует экспериментальным данным по прямому мартенситному превращению для никелида титана. В случае наличия преимущественно растягивающих микронапряжений P(σ<0)=F(0)<0.5 и, следуя (4.5) ε1>0, т.е., деформация обратимой памяти формы являются растягивающей, что также соответствует общепринятым представлениям. Следовательно, полученные зависимости для объемного эффекта реакции и деформации обратимой памяти формы качественно не противоречат экспериментальным данным. Таким образом, если под εph понимать полную фазовую деформацию, а не девиаторную компоненту, то объемный эффект реакции оказывается жестко связанным с «разносопротивляемостью» или, точнее, «разнодеформируемостью» материала при растяжении и сжатии, а эффект обратимой памяти формы – с неравенством нулю медианы функции распределения микронапряжений.

Интересен вопрос об условиях выполнения для явления прямого превращения постулата изотропии в девиаторном пространстве. В одномерном случае условием выполнение этого постулата является равенство модулей осевой компоненты девиатора деформаций, накопленных при прямом превращении под действием одинаковых по модулей растягивающего и сжимающего напряжения. Следуя (4.4), это условие сводится к выполнению равенства

F(σ)+F(−σ)=1							(4.6)

для всех значений σ. Пусть функция распределения микронапряжений является дифференцируемой. Тогда условие (4.6) эквивалентно тому, что плотность распределения f(σ)=F'(σ) является четной функцией σ, т.е. распределение микронапряжений является симметричным. Полагая в (4.6) σ=0 получаем (4.2), т.е. условие отсутствия обратимой памяти формы. Таким образом, в рамках данной модели явление обратимой памяти формы может наблюдаться только у СПФ, не подчиняющихся постулату изотропии.

Пусть плотность распределения симметрична относительно ее математического ожидания. В этом случае как условие (4.6) так и условие (4.2) эквивалентны требованию равенства нулю математического ожидания микронапряжений, т.е. отсутствия ориентированных микронапряжений. Таким образом, при симметричной плотности распределения отсутствие ориентированных микронапряжений является условием, как отсутствия обратимой памяти формы, так и выполнения постулата изотропии.

Возвращаясь теперь к общему дифференциальному уравнению для прямого превращения при переменных, вообще говоря, напряжениях (1.30) можно разделить в нем деформацию объемного эффекта реакции и деформацию формоизменения. Записывая (1.30) в форме

dεphdq−f(q)εph=ρ0−δ021−qf(q)+c1(σ)1−qf(q)			(4.7)

c1(σ)=ρ0+δ021−2F(−σ)

и пользуясь принципом суперпозиции, решение (4.7) можно записать в виде

εph=ε'+εV								(4.8)

где величины εV и ε' удовлетворяют дифференциальным уравнениям

dεVdq−f(q)εV=ρ0−δ021−qf(q)					(4.9)

dε'dq−f(q)ε'=c1(σ)1−qf(q)						(4.10)

Правая часть (4.9) не зависит от σ. Решение этого уравнения при начальном условии εV(q0)=εV0 имеет вид

εV=ρ0−δ02q+εV0−ρ0−δ02q0expq0qf(ξ)dξ			(4.11)

Следуя (4.11) уравнение (4.9) имеет очевидное решение

εV=ρ0−δ02q								(4.12)

не зависящее от функции модели f(q). Теперь можно считать, что фазовая деформация прямого превращения в любых процессах, в том числе и при переменных напряжениях может быть представлена в виде суммы (4.8) деформации объемного эффекта реакции, определяемой по формуле (4.12) и девиаторной компоненты, удовлетворяющей дифференциальному уравнению (4.10). Для девиаторной компоненты ε' в случае прямого превращения под действием постоянного напряжения будут справедливы формулы (3.1), (3.2) и (3.3) в которых необходимо функцию c0(σ) принять равной c1(σ) (4.7).

Пусть плотность распределения миронапряжений является четной функцией. Тогда для функции распределения выполняется F(−σ)+F(σ)=1, 1−2F(−σ)=2F(σ)−1, F(0)=0.5. Функция распределения модуля микронапряжений будет равна

ϕ(S)=P(σ<S)=0 при S≤02F(S)−1 при S>0

В этом случае можно написать

c1(σ)=σσϕσ								(4.13)

Соотношение (4.13) открывает путь к обобщению зависимости (4.10) на трехмерный случай. Здесь естественно заменить величину σ на интенсивность напряжений σi, величину σ на 32σij' а величину ε' на εijph' где σij', εijph'- девиаторы напряжений и фазовых деформаций. В результате вместо (4.10) получается

dεijph'=32σij'σiρ0+δ02ϕ(σi)(1−qf(q))+f(q)εijph'dq			(4.14)

где ϕ(σi) - интегральная функция распределения интенсивности микронапряжений.

5. СЛУЧАЙ, КОГДА ПОД ρ0 И δ0 ПОНИМАЮТСЯ КОМПОНЕНТЫ ДЕВИАТОРА ФАЗОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ

В данном пункте предполагается, что величины ρ0 и δ0 являются осевыми компонентами девиаторов кристаллографических деформаций. Тогда εph - осевая компонента девиатора макроскопической фазовой деформации. В данном случае речь об описании объемного эффекта реакции не идет, рассматриваются только эффекты формоизменения. Ниже в этом пункте под термином «деформация» всюду будет пониматься девиатор деформации. Следует отметить, что в случае, когда можно пренебречь объемным эффектом реакции фазового превращения, фазовую деформацию можно считать девиатором.

Пусть функция распределения микронапряжений такова, что

F(0)=ρ0ρ0+δ0								(5.1)

В этом случае, следуя (4.1) при равном нулю внешнем напряжении девиатор фазовой деформации, накапливаемой при полном прямом превращении, получается равным нулю. Соотношение (5.1) является необходимым и достаточным условием отсутствия обратимой памяти формы.

Условие выполнения постулата изотропии в девиаторном пространстве имеет в данном случае вид: −ρ0−(ρ0+δ0)F(−σ)=ρ0−(ρ0+δ0)F(σ) или

F(σ)+F(−σ)=2ρ0ρ0+δ0							(5.2)

Условие (5.2) должно выполняться для всех значений σ. Устремляя в (5.2) σ→+∞ и учитывая (3.6) получаем (3.7), т.е. равенство (3.7) является необходимым (но не достаточным) условием выполнения постулата изотропии.

Подстановка (3.7) в (5.2) дает (4.6). В данном случае необходимым и достаточным условием выполнения постулата изотропии является выполнение двух условий (3.7) и (4.6), т.е. кроме симметрии плотности распределения должны быть еще и равны предельные значения компонент девиатора деформаций при растяжении и сжатии. Необходимо заметить, что в случае, рассмотренном в предыдущем параграфе для выполнения постулата изотропии достаточно только симметрии плотности распределения.

Подстановка σ=0 в (5.2) дает (5.1). Следовательно, если СПФ подчиняется постулату изотропии, то в нем не может наблюдаться эффект обратимой памяти формы. Этот вывод справедлив для обеих моделей, рассмотренных в двух последних параграфах.

6. СЛУЧАИ РАВНОМЕРНОГО И НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОНАПРЯЖЕНИЙ

Пусть микронапряжения имеют равномерное распределение на несимметричном, вообще говоря, отрезке −S2,S1, S1≠S2:

F(S)=0 при S≤−S2S+S2S1+S2 при −S2≤S≤S11 при S≥S1					(6.1)

Тогда

F(−σ)=1 при σ≤−S1S2−σS1+S2 при −S1≤σ≤S20 при σ≥S2				(6.2)

Подставляя (6.2)) в (3.5) получаем

εph=−δ0 при σ≤−S1S1ρ0−S2δ0S1+S2+ρ0+δ0S1+S2σ при −S1≤σ≤S2ρ0 при σ≥S2			(6.3)

По виду диаграммы (6.3) данный материал можно классифицировать как «упруго-затвердевающий» (для небольших по модулю напряжений зависимость между деформациями и напряжениями является линейной, а вне этого интервала деформации не меняются).

Пусть S=S1−S22, σ0=S1+S22 - математическое ожидание и квадратичное уклонение величины микронапряжений. Тогда фазовая деформация для −S1≤S≤S2 будет равна

εph=ρ0−δ02+ρ0+δ02S+σσ0						(6.4)

Полученные формулы позволяют на данном простейшем примере проиллюстрировать возможности описания данной моделью объемного эффекта реакции, отклонений от постулата изотропии, и эффекта обратимой памяти формы. Пусть сначала величины ρ0, −δ0, εph обозначают компоненты макроскопической фазовой деформации (а не ее девиатора). В этом случае деформация объемного эффекта реакции определяется зависимостью (4.3), а величины осевой компоненты девиатора деформаций ε' и эффекта обратимой памяти формы ε1, следуя (4.4) (4.5) равны

ε'=ρ0+δ02S+σσ0,	ε1=(ρ0+δ0)2Sσ0				(6.5)

Следуя второй формуле (6.5) эффект обратимой памяти формы в данном случае отсутствует лишь при равном нулю математическом ожидании величины микронапряжений, что для равномерного распределения (6.1) эквивалентно условию равенства нулю медианы распределения микронапряжений. Деформационный эффект обратимой памяти формы растет с ростом математического ожидания микронапряжений (т.е. с ростом величины ориентированных микронапряжений) и падает с увеличением квадратичного уклонения микронапряжений. Деформация эффекта обратимой памяти формы во столько же раз меньше, чем осредненная предельная деформация прямого превращения 0.5(ρ0+δ0), во сколько раз математическое ожидание микронапряжений меньше их квадратичного уклонения.

Условие выполнения постулата изотропии, согласно первой формуле (6.5) также сводится к равенству нулю математического ожидания микронапряжений. Совпадение двух этих условий связано с тем, что равномерное распределение симметрично относительно своего математического ожидания.

Пусть теперь ρ0, −δ0, εph - компоненты соответствующих девиаторов деформации. В этом случае объемный эффект реакции фазового превращения должен описываться отдельной моделью, а формулы (6.3), (6.4) описывают только формоизменение. Здесь, согласно (6.4) постулат изотропии будет выполняться лишь в случае

ρ0=δ0, S=0								(6.6)

Условие отсутствия эффекта обратимой памяти формы, согласно (6.4) имеет вид

Sσ0=−ρ0−δ0ρ0+δ0								(6.7)

Согласно (6.7) в наиболее распространенном для СПФ случае ρ0>δ0 для отсутствия эффекта обратимой памяти формы математическое ожидание микронапряжений должно быть отрицательным. Максимальное значение эффекта обратимой памяти формы получается тогда, когда математическое ожидание микронапряжений совпадает по знаку с величиной ρ0−δ0.

Необходимые и достаточные условия выполнения постулата изотропии (6.6) являются достаточными но не необходимыми для отсутствия эффекта обратимой памяти формы. Подставляя в (6.7) выражения для квадратичного уклонения и математического ожидания микронапряжений можно получить условие отсутствия эффекта обратимой памяти формы в виде

S1S2=δ0ρ0									(6.8)

т.е. оно сводится к требованию пропорциональности предельных силовых и деформационных характеристик. Соотношение (6.8) является условием прохождения графика линейной функции (6.3) через начало координат.

Пусть микронапряжения распределены по нормальному закону с квадратичным уклонением σ0 и математическим ожиданием S, т.е. плотность распределения имеет вид:

f(S)=12πσ0exp−(S−S)22σ02

Тогда функция распределения представляется в форме

F(S)=0.5+0.5ΦS−Sσ0,	Φ(x)=2π0xexp(−t22)dt		(6.9)

где Φ(x) - функция Лапласа. Тогда F(−σ)=0.51−Φσ+Sσ0 и

εph(σ,1)=ρ0−δ02+ρ0+δ02Φσ+Sσ0					(6.10)

В случае малых значений x, разлагая подинтегральную функцию (6.10) в ряд и ограничиваясь нулевым членом разложения, можно получить Φ(x)≈2π x. Следовательно при условии (σ+S)σ0<<1 из (6.10) следует

εph(σ,1)≈ρ0−δ02+ρ0+δ022πσ+Sσ0

т.е. деформация является асимптотически линейной функцией действующих напряжений. Для достаточно больших значений (σ+S)σ0→+∞ величина фазовой деформации асимптотически приближается к постоянному значению ρ0, а при (σ+S)σ0→−∞ величина деформации асимптотически приближается к постоянному значению −δ0. Приближение к асимптотическому значению происходит тем быстрее, чем меньше квадратичное уклонение распределения микронапряжений.

Если под величинами ρ0, δ0, εph понимаются компоненты тензора (а не девиатора) фазовой деформации, то величина линейной деформации, соответствующей объемному эффекту реакции прямого превращения определяется формулой (4.3), осевая компонента девиатора деформаций ε' и деформация эффекта обратимой памяти формы ε1 равны

ε'(σ,1)=ρ0+δ02Φσ+Sσ0,	ε1=ρ0+δ02ΦSσ0			(6.11)

Следуя (6.11), эффект обратимой памяти формы будет отсутствовать, если математическое ожидание макронапряжений равно нулю (отсутствуют ориентированные микронапряжения), что для нормального распределения эквивалентно требованию равенства нулю медианы распределения микронапряжений.

Условие выполнения постулата изотропии ε'(σ,1)=−ε'(−σ,1) принимает вид

Φσ+Sσ0+Φ−σ+Sσ0=0 или Φσ+Sσ0−Φσ−Sσ0=0.

Последнее равенство, следуя (6.9), можно переписать в виде (σ−S)σ0(σ+S)σ0exp(−t22)dt=0, откуда в силу положительности подинтегральной функции следует

S=0									(6.12)

т.е., в рамках данной модели условия выполнения постулата изотропии, и отсутствия обратимой памяти формы идентичны и сводятся к отсутствию ориентированных микронапряжений. Этот факт связан с тем, что нормальное распределение симметрично относительно математического ожидания.

Пусть теперь ρ0, δ0, εph - компоненты девиаторов соответствующих деформаций. Тогда условие отсутствия эффекта обратимой памяти формы, следуя (6.10) или (5.1) принимает вид:

ΦSσ0=−ρ0−δ0ρ0+δ0							(6.13)

а условие выполнения постулата изотропии, следуя (5.2) или исходя из (6.10) записывается в форме равенства

Φσ−Sσ0−Φσ+Sσ0=2(ρ0−δ0)ρ0+δ0					(6.14)

которое должно выполняться для всех значений σ. Полагая в (6.14) σ=0 и используя свойство нечетности функции Лапласа получаем (6.13), т.е. на конкретном примере подтверждается полученный ранее общий вывод о том, что в материале, подчиняющемся постулату изотропии не может быть эффекта обратимой памяти формы.

Полагая в (6.14) σ→+∞, получаем первое необходимое условие выполнения постулата изотропии (3.7). Полагая в (6.14) σ=0, с учетом (3.7) получаем второе необходимое условие выполнения постулата изотропии в виде (6.12). Наконец, подстановка необходимых условий (6.12) и (3.7) в достаточное условие (6.14) превращает это равенство в тождество.

Таким образом, установлено, что в случае нормального распределения микронапряжений (6.8) и модели деформирования в компонентах фазовых деформаций (а не их девиатора), необходимым и достаточным условием выполнения постулата изотропии является равенство модулей предельных деформаций и отсутствие ориентированных микронапряжений. Эти условия являются достаточными для отсутствия явления обратимой памяти формы, но не являются необходимыми.

7. ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ

Пусть прямое превращение происходило под действием постоянного напряжения σ1 до значения q=q1. При этом, следуя (3.3), накопилась деформация ε1=c0(σ1)q1. После этого напряжение снимается, а охлаждение продолжается в ненагруженном состоянии. При этом продолжает развиваться объемный эффект реакции прямого превращения и, в общем случае, не исключен эффект обратимой памяти формы. Для q1≤q≤1, т.е. на участке, где напряжения не действуют, можно получить

εph=ρ0−δ02q+c1(0)q+q1c1(σ1)−c1(0)expq1qf(ξ)dξ

или для девиаторной компоненты фазовой деформации

ε'=c1(0)q+q1c1(σ1)−c1(0)expq1qf(ξ)dξ				(7.1)

В случае если функция модели f(q) является константой (3.4) из (7.1) получается

ε'=c1(0)q+q1c1(σ1)−c1(0)expa0(q−q1)				(7.2)

В рамках модели с фиксированным отношением скоростей зарождения и развития мартенситных элементов (1.33), (1.34) выражение для развития деформации прямого превращения принимает вид:

ε'=c1(0)q+q1c1(σ1)−c1(0)qq1β					(7.3)

Пусть, для определенности, микронапряжения распределены по нормальному закону. Тогда вместо (7.2) и (7.3) получается

ε'=ρ0+δ02ΦSσ0q+q1Φ(S+σ1)σ0−ΦSσ0expa0(q−q1(7.4)

ε'=ρ0+δ02ΦSσ0q+q1Φ(S+σ1)σ0−ΦSσ0 qq1β	(7.5)

Ниже будут сравниваться между собой кривые, соответствующие явлению ориентированного превращения, посчитанные по моделям (7.4) и (7.5). Параметр β модели (7.5), как имеющий явный физический смысл задается, а параметр a0 вычисляется через β таким образом, чтобы в конечной точке ориентированного превращения при q=1 значения деформации, получаемые по обеим моделям были одинаковы:

a0=−βln(q1)1−q1								(7.6)

Для величины a0 должно выполняться условие a0<1, которое может быть выполнено в рамках формулы (7.4), если

β<βmax(q1)=−1−q1ln(q1)							(7.7)

Легко видеть, что limq1→0βmax(q1)=0, limq1→1βmax(q1)=1. Первое из этих равенств свидетельствует о том, что для малых значений q1 в силу (7.7) возможны лишь весьма невысокие значения β. Необходимо помнить, однако, что ограничение (7.7) вовсе не является жестким в рамках модели (7.5). Просто при его выполнении удается найти для модели (7.4) такое значение a0<1, что обе модели дают одинаковые значения максимальной деформации ориентированного превращения, а при нарушении (7.7) обе модели не могут давать одинаковые результаты.

На рис.1 и 2 приведены графики зависимости относительной величины деформации η=2ε(ρ0+ε0) от величины q для опыта по ориентированному превращению.

| Рис.1. | Рис.2. |
| --- | --- |

Для 0≤q≤0.5 действует постоянное напряжение σ1 такое, что σ1σ0=1, после чего напряжение снимается. Пунктирные кривые соответствуют модели (7.5), сплошные линии – модели (7.4). Значения параметров β и a0 удовлетворяют соотношению (7.6). Рис.1 соответствует относительно небольшому значению β=0.2. Линии 1 построены для Sσ0=0.2, линия 2 для Sσ0=0.1, линия 3 для S=0, линия 4 для Sσ0=−0.1, линия 5 для Sσ0=−0.2. Как видно, наличие положительных ориентированных микронапряжений может привести к увеличению эффекта ориентированного превращения, а наличие отрицательных ориентированных микронапряжений уменьшает эффект ориентированного превращения и может даже сделать его отрицательным (в соответствие с линиями 5 после снятия напряжений деформации не растут, а падают). Следуя модели (7.5) деформация ориентированного превращения получается несколько больше, чем следуя модели (7.4), однако для небольших значений параметров β и a0 разница несущественна.

На рис.2 приведены аналогичные кривые, но для предельно высоких значений β=0.7213, для которых, следуя (7.6) a0=1. Кривые 1 соответствуют случаю Sσ0=0.7, кривые 2 - S=0, кривые 3 - Sσ0=−0.5, кривые 4 - Sσ0=−0.6, кривые 5 - Sσ0=−0.7. Как видно, для больших значений β и a0 разница между результатами моделей (7.4) и (7.5) существенно выше. Кроме того, при больших β требуются существенно большие по модулю отрицательные ориентированные напряжения для того, чтобы эффект ориентированного превращения стал отрицательным.

Пусть теперь выполнены условия отсутствия обратимой памяти формы, сводящиеся к тому, что c0(0)=0. Тогда выражение для фазовых деформаций (7.1) принимает вид

εph=c0(σ1)q1expq1qf(ξ)dξ						(7.8)

В случае, выполнения (3.4) из (7.8) получается

εph=c0(σ1)q1expa0(q−q1)						(7.9)

Следуя (7.8) или (7.9) при f(q)≥0 или a0>0 деформация возрастает с ростом q в отсутствии напряжений. Известно, что в процессе опыта на ориентированное превращение темп развития деформаций после снятия напряжений существенно замедляется по сравнению со случаем, когда в процессе дальнейшего охлаждения продолжало действовать то же напряжение. Условие такого замедления можно выразить в форме c0(σ1)q1expq1qf(ξ)dξc0(σ1)q или

q1qf(ξ)dξlnqq1=q1qdξξ						(7.10)

Для выполнения неравенства (7.10) достаточно потребовать выполнения неравенства (1.27) или (1.28). В случае выполнения (3.4) соответствующее условие имеет вид a0<1.

В рамках модели с фиксированным отношением скоростей зарождения и развития мартенситных элементов (1.33), (1.34) выражение для деформации прямого превращения принимает вид:

εph=c0(σ1)q1qq1β							(7.11)

Увеличение фазовой деформации за счет явления прямого превращения в случаях (3.4) или (1.33) записываются, соответственно, в форме:

Δεph=c0(σ1)q1exp(a0(1−q1)−1					(7.12)

Δεph=c0(σ1)q1(1−β)−q1						(7.13)

следуя (7.12) или (7.13) величина Δεph является немонотонной функцией значения q=q1, при котором снимается нагрузка. С ростом q1 от нуля величина Δεph сначала возрастает, достигает своего максимума, после чего убывает до нуля при q1→1. В качестве иллюстрации на рис.3 приведены построенные в соответствии с (7.12) графики зависимостей от q1 величины η=Δεphc0(σ1) приращения деформации за счет ориентированного превращения, отнесенной к деформации полного прямого превращения под действием напряжения σ1. Кривая 1 соответствует a0=1, 2 - a0=0.8, 3 - a0=0.6, 4 - a0=0.4, 5 - a0=0.2, 6 - a0=0.1. Максимумы на всех кривых наблюдаются вблизи значений q1≈0.5. Эффект ориентированного превращения растет с ростом величины a0 и достигает максимального значения, соответствующего примерно 1/3 от деформации полного прямого превращения при том же постоянном напряжении для наибольшего возможного значения a0=1.

Аналогичные графики, но полученные с помощью зависимости (7.12), т.е. в рамках модели с фиксированным отношением интенсивности процессов зарождения и развития мартенситных элементов приведены на рис.4. Здесь эффект ориентированного превращения возрастает с ростом параметра β. Сверху совокупность кривых ограничена прямой η=1−q1, изображенной на рис.4 без номера, получающейся из (7.13) при β→1. Кривая 1 соответствует β=0.9, кривая 2 - β=0.7, кривая 3 - β=0.5, кривая 4 - β=0.3, кривая  5 - β=0.1.  Максимумы на кривых достигаются при q1=(1−β)1β и равны ηmax=β1−β(1−β)β. Для величин β, близких к единице эффект ориентированного превращения с ростом q1 от нуля сначала резко возрастает, достигает максимума при значении q1, близком к нулю, после чего при дальнейшем росте q1 до 1 плавно убывает до нуля. Для значений β, близких к нулю, кривая становится более симметричной. Максимальное относительное значение эффекта ориентированного превращения в рамках модели (7.13) ограничено сверху числом единица, т.е. может быть в 3 раза выше, чем в рамках модели (7.12).

| Рис.3. | Рис.4. |
| --- | --- |

8. ПРЯМОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИ ДВУХЭТАПНОМ НАГРУЖЕНИИ

Рассмотрим теперь общий случай прямого превращения при двухэтапном нагружении, когда на первом этапе, продолжающемся от q=0 до q=q1 действует напряжение σ1, а на втором этапе, продолжающимся от q=q1 до q=1 действует напряжение σ2. Деформация, достигнутая в конце первого этапа, равна ε1=c0(σ1)q1, а деформация, которая накапливалась бы при полном прямом превращении в условиях первого этапа равна ε1=c0(σ1). Таким образом, относительная величина деформации, накопленной на первом этапе равна

ε1ε1=q1									(8.1)

Следуя (3.2), накопление деформации прямого превращения на втором этапе определяется зависимостью:

ε2ph(q)=c0(σ2)q+c0(σ1)−c0(σ2)q1expq1qf(ξ)dξ			(8.2)

Для определения деформации, накапливаемой при полном прямом превращении и двухэтапном нагружении в (8.2) следует положить q=1. Тогда деформация ε2, накопленная только на втором этапе двухэтапного процесса равна

ε2=c0(σ2)−c0(σ1)q1+c0(σ1)−c0(σ2)q1expq11f(ξ)dξ		(8.3)

Следуя (8.1) и (8.3) для суммы относительных деформаций первого и второго этапов можно написать

ε1ε1+ε2ε2=1+q11−c0(σ1)c0(σ2)1−expq11f(ξ)dξ			(8.4)

В случае выполнения (3.4) равенство (8.4) переходит в

ε1ε1+ε2ε2=1+q11−c0(σ1)c0(σ2)1−expa0(1−q1)			(8.5)

В рамках модели (1.33) получается

ε1ε1+ε2ε2=1+q11−c0(σ1)c0(σ2)1−q1−β					(8.6)

Следуя (8.4)-(8.6) при f(q)>0 или a0>0, β>0 и монотонно возрастающей функции c0(σ), если σ1>σ2 (то есть напряжения при переходе с первого этапа на второй уменьшаются), то сумма относительных деформаций будет больше единицы. Если же напряжение при переходе с первого этапа на второй растут, то сумма относительных деформаций меньше единицы. Если f(q)=0 или a0=0, то сумма относительных деформаций равна единице при любой функции c0(σ). Если

c0(σ1)=c0(σ2)								(8.7)

то опять сумма относительных деформаций равна единице при любых функциях f(q) или значениях a0. Таким образом, при условии выполнения (8.7) модель может описывать явление ориентированного превращения, и, тем не менее, в ее рамках отсутствуют отклонения от закона линейного суммирования относительных деформаций, как это наблюдается в экспериментах [2]. Условие (8.7) может приближенно выполняться не только для случая монокристаллов, где величина c0 от σ вообще не зависит, но и для поликристаллических СПФ в случае, когда оба напряжения σ1 и σ2 достаточно велики и находятся на участке насыщения зависимости c0(σ). Необходимо отметить, что в рамках ранее известной модели [12-15], где c0(σ)=cσ равенство (8.7) при σ1≠σ2 не возможно и поэтому если модели такого типа описывают явление ориентированного превращения, то в их рамках правая часть закона линейного суммирования относительных деформаций не может быть равна единице. Данные факты иллюстрируются графиками, представленными на рис.5, 6. По оси ординат обоих графиков отложены величины правых частей r закона линейного суммирования относительных деформаций (8.6) для β=0.5. Результаты, приведенные на рис.5 соответствуют случаю отсутствия ориентированных микронапряжений. Линии 1, 2, 3 и 4 соответствуют случаю σ2=2σ1. Поскольку σ2>σ1, то правая часть закона линейного суммирования относительных деформаций меньше единицы, хотя отличие от 1 не слишком существенно. Линии 5, 6, 7 и 8 соответствуют случаю σ2=0.5σ1. Поэтому в данном случае величины r больше единицы. Кривые 1 и 5 построены для σ1=0.5σ0, кривые 2 и 6 – для σ1=σ0, кривые 3 и 7 – для σ1=1.5σ0, кривые 4 и 8 – для σ1=2σ0. Как видно, с ростом общего уровня напряжений при сохранении соотношения между σ1 и σ2, отличия правой части закона линейного суммирования относительных деформаций от единицы падает.

| Рис.5. | Рис.6. |
| --- | --- |

В работе [2] установлено, что при осуществлении большого количества опытов по прямому превращению на одном и том же образце величина эффекта обратимой памяти формы от эксперимента к эксперименту может возрастать. Если причиной эффекта обратимой памяти формы являются ориентированные напряжения, то получается, что в процессе опыта на прямое превращение в материале образца создаются ориентированные микронапряжения, направленные также, как и внешние приложенные напряжения. В данной работе механизм создания ориентированных микронапряжений при прямом превращении не рассматривается. Можно предположить, однако, что на первом этапе двухступенчатого прямого превращения ориентированных микронапряжений в материале еще нет, а на втором этапе они уже имеют место (созданы в процессе прямого превращения на первом этапе. Эта ситуация иллюстрируется графиками, приведенными на рис.6. Они построены для σ2=0.7σ1. Кривая 1 соответствует случаю, когда математическое ожидания микронапряжений S2 на втором этапе равно нулю, для кривой 2 - S2=0.1σ0, для кривой 3 - S2=0.2σ0, для прямой 4 S2=0.3σ0 для кривой 5 S2=0.4σ0. Таким образом, при учете возможности образования ориентированных микронапряжений в процессе эксперимента, правая часть закона линейного суммирования относительных деформаций может быть меньше единицы даже в случае, когда σ2<σ1, что и наблюдается, согласно экспериментальным данным [2].

ЛИТЕРАТУРА

- Wu X.D., Sun G.J., Wu J.S. The nonlinear relationship between transformation strain and applied stress for nitinol. Materials Letters, 2003, v.57, pp.1334-1338.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Термоупругие превращения в образцах из никелида титана при одноступенчатом и двухступенчатом нагружении. Деформация и разрушение материалов, 2006, №7, с.19-23.

- Винтайкин Е.З., Литвин Д.Ф., Макушев С.Ю., Удовенко В.А. Структурный механизм эффекта памяти формы в сплавах MnCu. ДАН СССР, 1976, т.229, №3, с.597-600.

- Кузьмин С.А., Лихачев В.А., Шиманский С.Р., Чернышенко А.И. Эффект ориентированного превращения в никелиде титана. Физика металлов и металловедение, 1984, т.57, вып.3, с.612-614.

- Лихачев В.А., Патрикеев Ю.И., Щуплецов В.Н. Эффект ориентированного превращения в никелиде титана. Физика металлов и металловедение, 1986, т.61, вып.1, с.121-126.

- Беляев С.П., Ермолаев В.А., Кузьмин С.Л., Лихачев В.А., Лескина М.Л., Пульнев С.А. Деформация ориентировнного превращения и эффект памяти формы в материалах с термоупругим и взрывным характером превращения. Физика металлов и металловедение, 1991, №8, с.171-175.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Исследование двухступенчатого фазового превращения в витых пружинах смещения из никелида титана. Проблемы машиностроения и надежности машин, 2001, №1, с.52-60.

- Хачин В.Н. Мартенситая неупругость сплавов. Известия Вузов, Физика, 1985, т.27, №5, с.88-103.

- Rapacioli R., Torra V., Cesarri E. Two way memory effect due to stabilized martensite. Scripta metal, 1988, v.22, N2, pp.261-264.

- Leclercq S., Lexcellent C. A general macroscopic description of the thermomechanical behavior of shape memory alloys. J. Mech. Phys. Solids, 1996, v.44, N6, pp.953-980.

- Boyd J.G., Lagoudas D.C. A thermodynamic constitutive model for shape memory materials. Part 1. The monolithic shape memory alloy. Intern. J. of Plasticity, 1996, v.12, N6, pp.805-842.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию процессов деформирования и накопления повреждений при сложном напряженном состоянии. IV Международный симпозиум "Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии", Тезисы докладов, Киев, 1992, с.45-46.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, Механика твердого тела, 1995, №1, с.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации диаграммы перехода и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1995, т.36, №2, с.173-181.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин, 1994, №6, с.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию анизотропных рассеянных повреждений. Изв. РАН, Механика твердого тела, 1990, №3, с.115-123.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамический анализ механического поведения сплавов с памятью формы. «Упругость и неупругость» Сборник трудов Международного симпозиума по проблемам механики деформируемых тел, посвященный 95-летней годовщине со дня рождения А.А. Ильюшина (1911-1998), 2006, с.195-203.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамическое описание нелинейного деформирования сплавов с памятью формы. Журнал функциональных материалов, 2007, т.1, №6, с.221-226.

- Кузьмин С.Л., Лихачев В.А., Тошпулатов Ч.Х. Эффект реверсивной памяти формы при знакопеременном деформировании. Физика металлов и металловедение, 1986, т.61, №1, с.79-85.

- Хачин В.Н., Гюнтер В.Э., Соловьев Л.А. Неупругая деформация никелида титана, претерпевающего термоупругое мартенситное превращение. Физика металлов и металловедение, 1975, т.39, №3, с.605-610.

- Мовчан А.А., Чжо Ту Я Феноменологическое описание реверсивного деформирования сплавов с памятью формы при обратном превращении под действием напряжений. Механика композиционных материалов и конструкций, 2006, т.12, №4, с.443-458.

- Sittner P., Novak V. Anisotropy of Cu-based shape memory alloys in tension-compresion thermomechanical loads. Trans. ASME, J. Eng. Mater. and Technol., 1999, v.121, N1, pp.48-55.

Поступила в редакцию 2 августа 2007 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ проект № 05-01-00841.