ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНОЙ ВЯЗКОУПРУГОСТИ МНОГОМОДАЛЬНОГО ПОЛИДИСПЕРСНОГО РАСПЛАВА ЛИНЕЙНЫХ ПОЛИМЕРОВ
ОТ ЧАСТОТЫ

Пышнограй Г.В., Макарова М.А.

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова, г. Барнаул, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе на основе микроструктурного подхода рассчитаны частотные зависимости модуля сдвига и модуля потерь для многокомпонентных смесей линейных полимеров различного фракционного состава.

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существенно вырос интерес к использованию синтетических полимерных материалов в различных отраслях науки и техники. Это связано не только с существованием тенденции к замене традиционно используемых материалов их синтетическими аналогами, но и тем, что полимеры выступают в качестве новых конструкционных и функциональных материалов. Такой интерес приводит к увеличению потока исследований в области переработки полимеров и, в частности, при математическом моделировании течений растворов и расплавов линейных полимеров. При этом известно, что последовательный анализ таких течений должен опираться на формулировку реологического определяющего соотношения, которое устанавливает связь тензора напряжений полимерной системы с кинематическими характеристиками движения и внутренними термодинамическими переменными, что позволяет замкнуть систему уравнений динамики полимерной среды. Такое замыкание, выполненное на базе микроструктурного подхода, имеет ряд преимуществ, так как позволяет проследить связь между макро и микрохарактеристиками полимерной системы, но не лишено и недостатков.

Одним из недостатков такого подхода является то, что при получении реологического определяющего соотношения до сих пор предполагалось, что все макромолекулы в рассматриваемом объеме имеют одинаковую длину, и, следовательно, получающиеся на основе этого подхода реологические модели пригодны для описания свойств только монодисперсных полимеров. Так как большинство используемых на практике полимерных материалов обладают полидисперсностью, т.е. образованы макромолекулами различной длины, то возникает необходимость модификации имеющихся реологических моделей на случай учета этого фактора.

2. РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ

В настоящее время наиболее результативным является одномолекулярное приближение, когда вместо всей совокупности макромолекул в объеме рассматривается одна макромолекула, движущаяся в эффективной среде, образованной растворителем и другими макромолекулами. При этом достаточно медленные движения выбранной макромолекулы удобно описывать с помощью модели гауссовых субцепей или «бусинок-пружинок». В этом случае воздействие среды на реальную макромолекулу заменяется воздействием на линейную цепочку из N+1 броуновских частиц, каждая из которых представляет собой достаточно большую часть макромолекулы. Броуновские частицы связаны между собой последовательно упругими силами, которые в первом приближении пропорциональны расстоянию между ними.

Уравнение динамики броуновских частиц записывается в виде

mddtuiαν=Piαν+Qiαν−2TμAαγriαν+Φiαν,				(1)

где m – масса броуновской частицы, t – время, uiαν – i-я компонента скорости α-й частицы ν-й макромолекулы, Piαν – сила трения, Qiαν – сила внутреннего трения, 2Tμ – коэффициент упругости модельной пружинки, Aαγ – силовая матрица, riαν – i-я компонента радиус-вектора α-й частицы ν-й макромолекулы, Φiαν – случайная сила. Здесь и далее будем использовать соглашение о суммировании по повторяющимся индексам.

Уравнения (1) описывают динамику полимерной системы на некотором промежуточном мезоуровне и не могут быть непосредственно использованы для моделирования течений растворов и расплавов линейных полимеров, потому что не содержат наблюдаемых в экспериментах на макроуровне величин. Для перехода от уравнений (1) к макроскопически наблюдаемым величинам необходимо получить выражение для тензора напряжений через статистические характеристики решений системы уравнений динамики макромолекулы (1).

Чтобы решить эту задачу, рассмотрим движение совокупности броуновских частиц всех макромолекул в приближении сплошной среды. Для этого введем такие макроскопические переменные как плотность ρx,t и плотность импульса ρvx,t, которые определим стандартным образом [1,2]:

ρx,t=α,νmδx−rανt,ρvx,t=α,νmuανδx−rανt,	(2)

где δx – дельта-функция, x – радиус-вектор выбранной точки пространства, rανt и uανt – радиус-вектор и вектор скорости бусинки с номером α ν-той макромолекулы. Усреднение проводится по всевозможным реализациям случайной силы, действующей на частицу.

Для получения из (2) уравнения сохранения импульса, используя уравнения (1), находим скорость изменения импульса единицы объема жидкости, образованной броуновскими частицами:

∂∂tρvk=−12∂∂ximα,νuiανukανδx−rανt−−12∂∂ximα,νriανQiαν−2TμAαγriανδx−rανt++12∂∂ximα,νQiαν−2TμAαγriανδx−rανt+σk.			(3)

Здесь xi – i-я компонента радиус-вектора x, σk – средняя сила, действующая на частицы со стороны несущей среды. Выделим в (3) тензор напряжений, для чего необходимо записать члены правой части в виде дивергенции некоторого тензора. Второе слагаемое в (3) уже записано в нужном виде. В третьем слагаемом разложим формально δ-функцию в ряд Тейлора около центра масс ν-й макромолекулы qν и ограничимся лишь двумя первыми членами разложения

δx−rαν=δx−qν−riαν−qiν∂∂xiδx−qν.			(4)

Здесь qiν – i-я компонента центра масс ν-ой макромолекулы.

Считая, что координаты центра масс каждой макромолекулы статистически не связаны с остальными координатами, с учетом соотношения (4) записываем выражение для тензора напряжений в нормальных координатах

σik=−nTδik++Tα,ν2μλαρiα,νρkα,ν−12μλαδik−12Tρiα,νTkα,ν+ρkα,νTiα,ν,	(5)

где σik – тензор напряжений, n – плотность числа молекул, T – температура в энергетических единицах, δik – дельта-символ Кронекера, λα – собственное значение силовой матрицы, ρiα,ν – i-я обобщенная координата α-й частицы ν-й макромолекулы, Tiα,ν – i-я компонента силы внутренней вязкости, действующей на α-ю частицу ν-й макромолекулы. Здесь суммирование проводится по всем макромолекулам (индекс ν) и по всем бусинкам (индекс α), то есть суммирование проводится по всем фракциям, а в случае непрерывного молекулярно-массового распределения вместо суммирования по макромолекулам необходимо проводить интегрирование. Теперь удобно перейти к безразмерным корреляционным моментам по формулам

xikα=2μλα3ρiαρkα,  uikα=13TρiαTkα.

Здесь и далее индекс ν опускаем, оставляя его только в выражении для тензора напряжений. Тогда выражение (5) примет вид

σik=−nTδik+3Tνnναxikα−13.δik−12uikα+ukiα.			(6)

Здесь nν – число молекул фракции ν в единице объема.

В монодисперсном случае, когда имеется только одна фракция, выражение (6) принимает известный вид

σik=−nTδik+3nTαxikα−13.δik−12uikα+ukiα.			(7)

Ранее в работах [3,4] найдены выражения для xikα и uikα

DDtxikα−xijαγjncnkα−xkjαγjncniα=

=−12BταRxijα−13δijbjkα+xkjα−13δkjbjiα;

DDtuikα−cijαγjnunkα+12BταRcijαujkα=						(8)

=−1τuikα−ψτxijα−13δijfjkα−2BταRxijαγjndnkα.

Здесь DDtxikα – производная Яумана тензорной величины xikα, γik – симметризованный тензор градиентов скорости, bikα, cikα, fikα, dikα – тензорные коэффициенты трения, B – мера усиления коэффициента трения ζ за счет вовлечения в движение окружающих молекул, ταR=ζ/4Tμλα – набор времен релаксации Рауза, τ – время релаксации, ψ – мера внутренней вязкости. Система уравнений (6), (8) представляет собой реологическое уравнение состояния нелинейной анизотропной вязкоупругой жидкости для математического моделирования различных течений полимерной среды. Она была использована ранее для описания линейных и нелинейных свойств растворов и расплавов линейных полимеров с узким молекулярно-массовым распределением при простом сдвиге и одноосном растяжении [2], а также, в случае нулевого приближения по малым параметрам, для описания стационарной вязкости и первой разности нормальных напряжений полидисперсных расплавов [5].

3. ВЛИЯНИЕ ПОЛИДИСПЕРСНОСТИ НА ЛИНЕЙНУЮ ВЯЗКОУПРУГОСТЬ

Сопоставим результаты расчетов с экспериментальными данными для простого осциллирующего сдвигового течения, когда ν12t=ν12exp−iωt, где νik – тензор градиентов скорости, ω – частота колебаний, i – мнимая единица. В этом случае поведение полимерной системы характеризуется динамическим модулем сдвига, который определяется как

Gω=iωσ12ω,tν12ω,t,

и выражение для которого в монодисперсном случае (7) было получено в [2,6]:

Gω=12nTα2BταRτα−iωτα1−iωτα+ψ2BταR2ττα−iωταB1−iωταB−iωτα1−iωτα.	(9)

Здесь выражения для времен релаксации τα и ταB имеют вид:

τα=τ2+1+ψBταR,     ταB=2ττατ+2τα.

Выделяя в (9) действительную и мнимую части Gω=G'ω−iG''ω, получают выражения для модуля сдвига и модуля потерь.

Таким образом, в монодисперсном случае поведение полимерной жидкости характеризуется четырьмя параметрами: двумя безразмерными – χ, ψ и двумя размерными – Bτ, nT. Параметр nT определяется по значениям молекулярной массы и весовой концентрации полимера; величина начальной сдвиговой вязкости η0 пропорциональна M3,4, где M – молекулярная масса; значения параметра Bτ и безразмерных параметров χ и ψ – из соотношений [2,6]

Bτ=6η0π2nT,  χ=π212MeM,  ψ=4π29χ,

где Me – длина цепи между ″зацеплениями″ в неразбавленной системе [2,6].

Вычисление модуля упругости и модуля потерь для полидисперсных полимеров с многомодальным молекулярно-массовым распределением проводилось по формулам, которые следуют из выражений для тензора напряжений полимерной системы (6) с учетом фракционного состава полимера

G'=i=1Kcinij=1KcjnjGi' ;  G''=i=1Kcinij=1KcjnjGi'',					(10)

где K – количество фракций  в полидисперсном полимере, ci – весовая концентрация фракции в полимере, ni – число макромолекул в единице объема, Gi' и Gi'' – значения модуля упругости и модуля потерь для фракций с молекулярными массами Mi. Эти соотношения находятся в соответствии с используемыми в [3,4,7].

Результаты численного моделирования сравнивались с экспериментальными данными [7], полученными для двух полидисперсных образцов полистирола с многомодальным молекулярно-массовым распределением M1 и M2, содержащих соответственно 11 и 13 компонент различной массы, при температуре 150°C. Молярные массы фракций, их концентрации в полидисперсных образцах и вычисленные значения параметров модели для данных фракций приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Mi×10–4 | Концентрации фракций |  | nT×10–4 | η0 | Bτ | χ | ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 |  |  |  |  |  |
| 0.298 | 0.001 | 0.001 | 113 | 10.9 | 5.8×10–6 | 4.802 | 0.913 |
| 0.557 | 0.002 | 0.002 | 60.7 | 91.5 | 9.2×10–5 | 2.569 | 1.707 |
| 0.91 | 0.004 | 0.004 | 37.2 | 485 | 7.9×10–4 | 1.573 | 2.789 |
| 1.96 | 0.008 | 0.008 | 17.3 | 6591 | 2.32×10-2 | 0.730 | 6.008 |
| 3.79 | 0.030 | 0.030 | 8.92 | 6.20×104 | 4.23×10-1 | 0.378 | 11.62 |
| 9.64 | 0.150 | 0.148 | 3.51 | 1.48×106 | 2.57×101 | 0.149 | 29.55 |
| 19 | 0.260 | 0.257 | 1.78 | 1.49×107 | 5.09×102 | 0.075 | 58.24 |
| 35.5 | 0.358 | 0.353 | 0.95 | 1.25×108 | 7.96×103 | 0.040 | 108.8 |
| 70.6 | 0.140 | 0.139 | 0.48 | 1.29×109 | 1.64×105 | 0.020 | 216.4 |
| 109 | 0.039 | 0.038 | 0.31 | 5.66×109 | 1.11×106 | 0.013 | 334.1 |
| 289 | 0.008 | 0.010 | 0.12 | 1.56×1011 | 8.09×107 | 0.005 | 885.8 |
| 384 | 0.000 | 0.007 | 0.09 | 4.09×1011 | 2.83×108 | 0.004 | 1177 |
| 448 | 0.000 | 0.003 | 0.08 | 6.91×1011 | 5.57×108 | 0.003 | 1373 |

На рис.1 приведены результаты численного моделирования частотной зависимости модуля сдвига и модуля потерь (G'/Gp' и G''/Gp', где Gp' – значение G' на плато) для полидисперсного и монодисперсного образцов.

(а)

(б)

Рис.1.	Зависимость модуля упругости (а) и модуля потерь (б) полимера M1 от частоты для полидисперсного (сплошная линия) и монодисперсного (пунктир) образцов.

Как видно из этих рисунков, учет фракционного состава полимера приводит к более пологому убыванию G'' и более пологому выходу G' на плато. Однако при этом наблюдаются флуктуации полидисперсных кривых, что не согласуется с экспериментальными данными [7].

Кривые можно сгладить, если при расчетах считать, что фракции, входящие в состав полидисперсного полимера, содержат цепочки, длины которых не одинаковы, а распределены по нормальному закону с малой дисперсией, то есть с помощью учета остаточной полидисперсности. В расчетах возьмем . Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными [7] представлено на рис.2,3.

Из рисунков видно, что учет фракционного состава полидисперсного полимера позволяет более точно описывать частотные зависимости модулей упругости и потерь.

(а)

(б)

Рис.2.	Сравнение экспериментальных данных (точки) и результатов расчета модуля упругости (а) и модуля потерь (б) для полимера M1: полидисперсный (сплошная линия) и монодисперсный (пунктир) случаи.

(а)

(б)

Рис.3.	Сравнение экспериментальных данных (точки) и результатов расчета модуля упругости (а) и модуля потерь (б) для полимера M2: полидисперсный (сплошная линия) и монодисперсный (пунктир) случаи.

Таким образом, в рамках последовательной теории микровязкоупругости [1,2,5,6] можно удовлетворительно описать динамические характеристики полидисперсных полимеров с многомодальным молекулярно-массовым распределением, что является основой для учета влияния полидисперсности полимерных образцов на их реологические свойства при простом сдвиге и одноосном растяжении, а также при расчетах  более сложных типов течений.

ЛИТЕРАТУРА

- Покровский В.Н. Статистическая механика разбавленных суспензий. М., Наука, 1978, 136 с.

- Pokrovskii V.N. The Mesoscopic Theory of Polymer Dynamics. Boston, Kluwer Acad. Publ., 2000, 280 р.

- Altukhov Yu.A., Pokrovskii V.N., Pyshnograi G.V. On the difference between weakly and strongly entangled linear polymers, J. of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2004, №121, pp.73.

- Дой М., Эдвардс С. Динамическая теория полимеров. Пер. с англ., М., Мир, 1998, 440 с.

- Schieber J.D., Neergaard J., Gupta S. A full-chain, temporary network model with sliplinks, chain-length fluctuations, chain connectivity and chain stretching. J. of Rheology, 2003, v.47, №1, pp.213-234.

- Wasserman S.H., Graessley W.W. Effects of polydispersity on linear viscoelasticity in entangled polymer melts. J. of Rheology, 1992, v.36, №4, pp.543-572.

- Пышнограй Г.В., Головичева И.Э., Зинович С.А. Мезоскопическая теория полидисперсности растворов и расплавов линейных полимеров. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №2, с.282-290.

Поступила в редакцию 3 июля 2007 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 03-01-00035).