ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНЫХ АДГЕЗИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Белов П.А., Лурье С.А.*

ООО «НИК», г. Москва, Россия

*Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе использован «кинематический» вариационный принцип построения моделей сплошных сред с обобщенной кинематикой. Новым элементом при использовании такого подхода является учет связей между дисторсией и перемещениями не только в объеме среды, но и на поверхности. Это приводит к появлению в лагранжиане теории поверхностной плотности потенциальной энергии, по своей структуре похожей на объемную плотность потенциальной энергии для трансверсально изотропной среды в направлении нормали к поверхности. Приведена вариационная постановка, получены уравнения Эйлера и соответствующий спектр краевых задач. Дифференциальные уравнения равновесия совпадают с уравнениями классической теории упругости, но «статические» граничные условия содержат дополнительные слагаемые со вторыми производными от перемещений по касательным направлениям к поверхности. По аналогии с уравнениями равновесия в объеме тела эти дополнительные слагаемые трактуются как плоская дивергенция адгезионных напряжений. Показано, что сформулированная теория описывает эффект капиллярного давления Лапласа как свое строгое следствие. Теория предсказывает существование аналогичных эффектов в касательных напряжениях. Сформулирована теория тонких пленок с адгезионными свойствами лицевых поверхностей, которая дает объяснение эффекту увеличения жесткости для очень тонких пленок при уменьшении толщины пленки. Теория дает также объяснение аномальных жесткостных свойств нанотрубок и нанопластин как результат существенного влияния на них адгезии поверхности пленок. Исследование динамических уравнений для классических сред с адгезионными свойствами поверхностей позволило предсказать существование спектра поверхностных волн, обусловленных существованием адгезионных свойств поверхности. Предложено объяснение эффекту капиллярной ряби как резонансному образованию стоячих W-волн (одного из типов предсказанных поверхностных адгезионных волн). Аналогичные эффекты имеют место для других типов поверхностных адгезионных волн.

1. ВВЕДЕНИЕ

В дальнейшем будут использоваться понятия когезионных и адгезионных взаимодействий. С точки зрения квантово-механического представления, когезионные взаимодействия определяются однотипными атомарными взаимодействиями, реализующимися внутри представительного объема. Для когезионных взаимодействий характерно наличие постоянного равновесного межатомного расстояния. Напротив, адгезионные свойства поверхности следует связывать с взаимодействием существенно отличающихся друг от друга атомарных структур через поверхность контакта. Для адгезионных взаимодействий характерно существование переменного в направлении нормали к поверхности контакта равновесного межатомного расстояния в каждой из контактирующих сред. Такое определение адгезионных свойств позволяет определить и адгезионные свойства «свободной» поверхности тел, когда можно использовать предположение о малости/отсутствии взаимодействий между атомами приповерхностной области исследуемой среды и атомами газообразной среды/вакуумом вне рассматриваемого тела.

«Кинематический» вариационный принцип, сформулированный в [1] и развитый в [2-4], дает возможность построить замкнутую модель среды по выбранным кинематическим свойствам. Так, постулируя непрерывность среды (отсутствие дефектов, см. [5]), следует ввести в объеме тела в качестве кинематических связей девять несимметричных соотношений Коши между двенадцатью зависимыми кинематическими переменными: деформациями, поворотами и перемещениями:

dij−∂Ri∂xj=0

где dij=εij−ωkЭijk - тензор дисторсии, εij - тензор деформаций, ωk - псевдовектор поворотов, Эijk - псевдотензор Леви-Чивиты.

Новым моментом данной работы является учет связей между дисторсией и перемещениями не только в объеме среды, но и на поверхности. При этом следует отметить, что в отличие от девяти соотношений Коши в объеме, на поверхности среды можно сформулировать только шесть соотношений Коши, потому что нормальные производные на поверхности не определены. Это соображение и определяет появление множителя (δjk−njnk) в поверхностной плотности возможной работы:

(dij−∂Ri∂xj)(δjk−njnk),

где  δjk- дельта Кронеккеа, nj - вектор нормали к поверхности тела.

Варьируя соотношения Коши, домножая их на неопределенные множители Лагранжа σij, aik и интегрируя по объему и поверхности тела, формулируем возможную работу внутренних сил (реактивных силовых факторов, обеспечивающих выполнение выбранных кинематических связей):

δU=σijδ(dij−∂Ri∂xj)dV+aikδ(dij−∂Ri∂xj)(δjk−njnk)dF

Возможная работа преобразуется путем взятия по частям в линейную вариационную форму. Для обратимых физически линейных процессов такой выбор кинематических связей приводит к лагранжиану простейшей несимметричной теории упругости, а при гипотезе парности касательных напряжений – к классической теории упругости. Новым важным гносеологическим моментом данной работы является учет связей между дисторсией и перемещениями не только в объеме среды, но и на поверхности. Приводя возможную работу к линейной вариационной форме и постулируя ее интегрируемость (существование потенциальной энергии), получим:

U=UV(dij,Ri)dV+UF(dij(δjk−njnk),Ri)dF+Us(Ri)ds

Чтобы сформулированная потенциальная энергия приводила к теории, не противоречащей экспериментальным данным, следует исключить перемещения из списка аргументов:

U=UV(dij)dV+UF(dij(δjk−njnk))dF

Таким образом, получен вид потенциальной энергии классических сред с адгезионными свойствами поверхностей и выяснен список ее аргументов.

2. ВАРИАЦИОННАЯ ПОСТАНОВКА

Для физически линейной среды плотности потенциальных энергий в объеме и на поверхности должны быть квадратичными положительно определенными формами своих аргументов. Отсюда получим следующий лагранжиан:

L=A−12Cijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdV−12Aipnq[∂Rn∂xm(δmq−nmnq)][∂Ri∂xj(δjp−njnp)]dF	(1)

Здесь явно просматривается «подобие» между поверхностной плотностью энергии UF и объемной плотностью энергии UV.

2UV=Cijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xj,		2UF=Aijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xj				(2)

Тензор адгезионных модулей имеет следующий вид

Aijnm=Aipnq(δmq−nmnq)(δjp−njnp)						(3)

Из (2) следует, что тензоры модулей Cijnm и Aijnm имеют общее свойство симметрии при перестановке первой и второй пары индексов:

Cijnm=Cnmij, Aijnm=Anmij

Отметим, что структуры тензоров Cijnm и Aijnm радикально отличаются. Тензор объемных модулей Cijnm является изотропным и имеет следующую структуру:

Сijnm=[λδijδnm+(μ+χ)δinδjm+(μ−χ)δimδjn]				(4)

Здесь λ, μ - классические модули – коэффициенты Ламе, а χ - неклассический модуль для несимметричной теории– «третий коэффициент Ламе».

В то же время тензор адгезионных модулей Aijnmявляется трансверсально-изотропным, т.е. физические свойства по направлению нормали к поверхности отличаются от физических свойств в любом направлении, лежащем в касательной плоскости к поверхности. Трансверсальная изотропность следует из определения Aijnm через произвольный тензор Aipnq, см. (3). Кроме того, тензор адгезионных модулей, в соответствии с тем же определением (3), обладает следующими свойствами:

Aijnmnj=0Aijnmnm=0											(5)

Как будет показано ниже, тензор адгезионных модулей имеет следующую структуру:

Aijnm=[λF(δij−ninj)(δnm−nnnm)+δFninn(δjm−njnm)++(μF+χF)(δin−ninn)(δjm−njnm)+(μF−χF)(δim−ninm)(δjn−njnn)],	(6)

где λF, μF, χF и δF - адгезионные модули, имеющие размерность, превышающую размерность коэффициентов Ламе, на размерность длины.

Варьируя лагранжиан и приравнивая вариацию нулю, получим вариационное уравнение:

δL=[Cijnm∂2Rn∂xj∂xm+PiV]δRidV++[PiF−Cijnm∂Rn∂xmnj+Aijnm∂2Rn∂xj∂xm]δRidF−−Aijnm∂Rn∂xmvjδRids=0					(7)

Здесь суммирование производится по всем контурам, ограничивающим гладкие поверхности, составляющие кусочно-гладкую поверхность F.

Таким образом, теория сред с идеальной адгезией поверхностей имеет те же уравнения равновесия, что и классическая теория упругости (при χ=0), но краевая задача содержит другие статические граничные условия.

3. СТРУКТУРА ТЕНЗОРА АДГЕЗИОННЫХ МОДУЛЕЙ

Структура тензора адгезионных модулей Aijnm определяется его разложением по тензорам четвертого ранга, построенным как все возможные произведения пар «плоских» тензоров Кронекера вида (δij−ninj) и тензоров, образованных произведением векторов единичной нормали вида ninj со всеми возможными перестановками индексов. Эти тензоры являются своего рода базисными, а модули являются проекциями тензора Aijnm на базисные тензоры. В общем случае можно построить десять таких базисных тензоров:

(δij−ninj)(δnm−nnnm), (δij−ninj)nnnm, ninj(δnm−nnnm), ninjnnnm,(δin−ninn)(δjm−njnm), (δin−ninn)njnm, ninn(δjm−njnm), (δim−ninm)(δjn−njnn), (δim−ninm)njnn, ninm(δjn−njnn).

Так как любой тензор модулей в силу существования плотности потенциальной энергии должен обладать симметрией (3) при перестановке первой и второй пар индексов, количество базисных тензоров сокращается до восьми:

(δij−ninj)(δnm−nnnm); (δij−ninj)nnnm+ninj(δnm−nnnm); ninjnnnm;(δin−ninn)(δjm−njnm); (δin−ninn)njnm; ninn(δjm−njnm);(δim−ninm)(δjn−njnn); (δim−ninm)njnn+ninm(δjn−njnn).														(8)

Рассмотрим произвольный трансверсально-изотропный тензор модулей Dijnm с нормалью ni к поверхности изотропии в несимметричной теории. Он имеет восемь независимых компонент.

Dijnm=D1(δij−ninj)(δnm−nnnm)+D2[(δij−ninj)nnnm+ninj(δnm−nnnm)]+D3ninjnnnm++D4(δin−ninn)(δjm−njnm)+D5(δin−ninn)njnm+D6ninn(δjm−njnm)++D7(δim−ninm)(δjn−njnn)+D8[(δim−ninm)njnn+ninm(δjn−njnn)]														(9)

Заметим, что в симметричной теории упругости трансверсально изотропный тензор модулей имеет пять независимых компонент. Действительно, в силу наличия симметрии при перестановке индексов отдельно в первой паре и отдельно – во второй, получим дополнительные условия:

Dijnm=Djinm, Dijnm=Dijmn

Из этих дополнительных условий следует, что в «парный» трансверсально изотропный тензор модулей входят только пять из восьми возможных комбинаций модулей:

Dijnm=D1(δij−ninj)(δnm−nnnm)++D2[(δij−ninj)nnnm+ninj(δnm−nnnm)]++D3ninjnnnm++12(D4+D7)[(δin−ninn)(δjm−njnm)+(δjn−njnn)(δim−ninm)]++14(D5+D6+2D8)[(δin−ninn)njnm+(δjn−njnn)ninm+(δim−ninm)njnn+(δjm−njnm)ninn]														(10)

Как было показано выше (5), тензор адгезионных модулей, в отличие от произвольного трансверсально изотропного несимметричного тензора модулей, должен удовлетворять дополнительным условиям:

Aijnmnj=0

Поэтому, следует исключить из совокупности базисных тензоров в (8) и (9) те, которые этим условиям не удовлетворяют. Таким образом, базисные тензоры

(δij−ninj)nnnm+ninj(δnm−nnnm); ninjnnnm; (δin−ninn)njnm; (δim−ninm)njnn+ninm(δjn−njnn)

исключаются из структуры тензора адгезионных модулей.

Окончательно, несимметричный тензор адгезионных модулей приобретает вид разложения по оставшимся четырем базисным тензорам:

Aijnm=[λF(δij−ninj)(δnm−nnnm)+δFninn(δjm−njnm)++(μF+χF)(δin−ninn)(δjm−njnm)+(μF−χF)(δim−ninm)(δjn−njnn)]

Отметим здесь, что симметричный тензор адгезионных модулей в соответствии с (10) приобрел бы структуру, содержащую только два адгезионных модуля.

Aijnm=λF(δij−ninj)(δnm−nnnm)+μF[(δin−ninn)(δjm−njnm)+(δim−ninm)(δjn−njnn)]

Сравнивая структуры адгезионных модулей в симметричной и несимметричной теориях, можно сделать заключение, что модули χF и δF определяют в адгезии несимметричные эффекты.

4. ТРАКТОВКА АДГЕЗИОННЫХ МОДУЛЕЙ

Преобразуем поверхностную плотность потенциальной энергии к каноническому виду и дадим физическую трактовку адгезионным модулям, являющимся коэффициентами в канонической квадратичной форме. Представим дисторсию в виде тензорного разложения на "плоский" девиатор:

γij=12dnm(δin−ninn)(δjm−njnm)+12dnm(δjn−njnn)(δim−ninm)−12dnm(δij−ninj)(δnm−nnnm)"плоский" шаровой тензор:

θ=dnm(δnm−nnnm)

"плоский" антисимметричный тензор:

ωij=12dnm(δin−ninn)(δjm−njnm)−12dnm(δjn−njnn)(δim−ninm)

и "плоский" вектор углов поворота поверхности при ее изгибе:

αi=dnmnn(δmi−nmni)

Здесь левый верхний индекс "2" подчеркивает тот факт, что соответствующие компоненты тензора дисторсии вычисляются на поверхности тела (в 2D). В результате получим:

∂Ri∂xj(δjk−njnk)=γij+12θ(δij−ninj)+ωij+αjni				(11)

Представленный в виде разложения (11) тензор дисторсии на поверхности, преобразует потенциальную энергию адгезии к каноническому виду:

2UF=Aijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xj=(μF+λF)(θθ)+2μF(γijγij)+2χF(ωijωij)+δF(αkαk)														(12)

Каноничность поверхностной плотности потенциальной энергии дает основание утверждать, что существует четыре энергетически независимых типа адгезионных взаимодействий (отсутствие перекрестных членов). Каждое взаимодействие характеризуется своим адгезионным модулем (μF+λF), μF, χF и δF.

Введем скалярные меры деформации для каждого типа адгезионных взаимодействий:

Θ=θθ Γ=γijγij Ω=ωijωij A=αkαk,

тогда поверхностная плотность потенциальной энергии в мерах приобретает вид:

2UF(Θ,Γ,Ω,A)=(μF+λF)ΘΘ+2μFΓΓ+2χFΩΩ+δFAA

Из этого представления следует энергетическая трактовка адгезионных модулей

(μF+λF)=2UF(1,0,0,0) 2μF=2UF(0,1,0,0),2χF=2UF(0,0,1,0) δF=2UF(0,0,0,1)				(13)

как удвоенной потенциальной энергии, накапливаемой поверхностью при единичной мере деформации соответствующего типа адгезионных взаимодействий.

5. КАПИЛЛЯРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЛАПЛАСА

В статических граничных условиях теории классических сред с идеальными адгезионными свойствами поверхностей появляется дополнительное слагаемое со вторыми производными от перемещений. Если на поверхности тела деформации меняются медленно как функции координат поверхности Cijnm∂Rn∂xmnj>>Aijnm∂2Rn∂xj∂xm, то решением такой задачи будет классическое решение. В противоположном случае, когда деформации на поверхности тела меняются достаточно быстро, и Aijnm∂2Rn∂xj∂xm>>Cijnm∂Rn∂xmnj, классическое решение не применимо, и эксперименты, в которых будет реализовано это условие, будут фиксировать неклассические эффекты.

Таким неклассическим, с точки зрения изложенного, эффектом является капиллярное давление Лапласа. Чтобы доказать это утверждение, рассмотрим статическое граничное условие для нормальных напряжений.

Cijnmninj∂Rn∂xm−Aijnmni∂2Rn∂xj∂xm=PiFni

Учтем определения тензоров модулей (4), (6) и введем обозначения:

PiFni=pext, Rnnn=R, ∂R∂xmnm=R, (δnm−nnnm)∂Rn∂xm=ΔFF.

Получим:

(2μ+λ)R+λΔFF−δF∇2R=pext

Учтем уравнение закона Гука для давления:

p=(2μ3+λ)(R+ΔFF).

Следовательно, можем записать:

R=1(2μ3+λ)p−ΔFF

Исключим из статического граничного условия нормальную производную:

(2μ+λ)(2μ3+λ)p=pext+2μΔFF+δF∇2R						(14)

Для жидкостей это соотношение можно упростить, полагая λ>>μ. Тогда можно обнаружить, что уравнение (14) является обобщенным уравнением Лапласа для капиллярного давления:

p=pext+2μΔFF+δF∇2R

Давление на поверхности среды уравновешено внешним давлением pext, поверхностным натяжением 2μΔFF и капиллярным давлением δF∇2R. Обратим внимание на то, что капиллярное давление пропорционально (как и в законе Лапласа) сумме главных кривизн деформированной поверхности.

∇2R=∂2R∂s12+∂2R∂s22=1R1+1R2p=pext+2μΔFF+δF(1R1+1R2)

Здесь R1 и R2 - радиусы главных кривизн.

Таким образом, теория классических сред с идеальной адгезией поверхностей описывает явление капиллярного давления как свое строгое следствие. Одновременно адгезионный модуль δF идентифицируется как постоянная Лапласа для капиллярного давления. Также дается определение поверхностного натяжения 2μΔFF в классической механике сплошных сред.

6. АДГЕЗИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ

Наряду с капиллярным давлением Лапласа, теория классических сред с идеальными адгезионными свойствами поверхностей предсказывает неклассические эффекты и в касательных статических граничных условиях. Проведем аналогичные преобразования в статических граничных условиях с касательными напряжениями τk=σijnj(δik−nink), τknk=0. Имеем:

τk=[PiF+(μF+χF)∇2Ri+(λF+μF−χF)2μ∂∂xi(2μΔFF)](δik−nink)	(15)

Как видим, в граничных условиях для касательных напряжений появляется пара дополнительных слагаемых со старшими (вторыми) производными, которые определяют неклассические поверхностные эффекты. Первый эффект аналогичен капиллярному давлению Лапласа – это появление плоского оператора Лапласа, действующего на некоторый вектор. В «нормальном» граничном условии этим вектором был вектор δFRnk, а в «касательных» - (μF+χF)Ri(δik−nink). Второй неклассический эффект связан с плоским градиентом поверхностного натяжения 2μΔFF.

Можно разделить эффекты в касательных напряжениях, представив плоское векторное уравнение (15) в виде его плоской дивергенции и его плоского ротора:

,

Таким образом, адгезионные эффекты разделены и выписаны их уравнения. Комбинации адгезионных модулей (2μF+λF) и (μF+χF), являющиеся адгезионными аналогами модуля Юнга и модуля сдвига, определяют характерные длины разделенных адгезионных взаимодействий.

7. К ТЕОРИИ ТОНКИХ ПЛЕНОК

Рассмотрим классическую постановку теории пластин для сред с адгезионными свойствами. Имеют место следующие предположения:

1). Прогибы отсутствуют: RiZi=0;

2). Перемещения в плоскости пластины постоянны по толщине: ∂Rj∂xkZk(δij−ZiZj)=0, здесь Zi - орт оси OZ.

Из этих гипотез следует, что объемная плотность потенциальной энергии в (1) постоянна по толщине, и можно провести внутреннее интегрирование по поперечной координатеz=xkZk.

L=A−12Cijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdV−12Aijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdF=A−12[−h2+h2Cijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdz]dxdy−12[Aijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdxdy+(−h2+h2Aijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdz)ds]=A−12(Cijnmh+Aijnm)∂Rn∂xm∂Ri∂xjdxdy=A−12Cijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdxdy														(16)

Здесь мы пренебрегли энергией адгезии торцевой поверхности 12(−h2+h2Aijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdz)ds.

Таким образом, тензор эффективных жесткостей Cijnm для пленок с адгезионными свойствами лицевых поверхностей является линейной функцией абсолютной толщины h:

Cijnm=(λh+λF)(δij−ZiZj)(δnm−ZnZm)++[(μ+χ)h+(μF+χF)](δin−ZiZn)(δjm−ZjZm)++[(μ−χ)h+(μF−χF)](δim−ZiZm)(δjn−ZjZn)

Этот эффект линейной зависимости от толщины является масштабным эффектом:

λh=λh+λF μh=μh+μF χh=χh+χF				(17)

Можно сформулировать следующие следствия.

1. При стремлении к нулю толщины пленки её жесткость стремится не к нулю, а к соответствующему адгезионному модулю. Из этого можно предположить, что жесткость нанотрубок и нанопластин в основном определяется адгезионными свойствами, а не упругими.

2. Нетрудно показать, что (17) можно трактовать с точки зрения классической теории упругости как эффективные жесткости трехслойной пластины Eeffh, Geffh и geffh. С учетом того, что E=2μ+λ, G=μ и g=χ, получим:

Eeffh=Eh+EF=E(h−2ha)+(EF+E2ha)=E(h−2ha)+2Eaha,Geffh=Gh+GF=G(h−2ha)+(GF+G2ha)=G(h−2ha)+2Gaha,geffh=gh+gF=g(h−2ha)+(gF+g2ha)=g(h−2ha)+2gaha,	(18)

где Ea=E+EF2ha, Ga=G+GF2ha.

Т.е. имеет место следующая трактовка: средняя пластина имеет те же модули, что и классическая среда без адгезии, и имеет толщину (h−2ha); две обкладки имеют толщину по ha и модули Ea=E+EF2ha, Ga=G+GF2ha, ga=g+gF2ha. Такая трактовка для сред с адгезионными свойствами поверхности эквивалентна гипотезе существования «адгезионного слоя» с параметрами ha, Ea, Ga, ga в классической теории упругости.

3. Теория тонких пленок с адгезионными свойствами допускает две эквивалентные интерпретации адгезионных аналогов коэффициентов Ламе, вошедших в выражение жесткости пленок с адгезионными свойствами лицевых поверхностей (17).

3.1. Первая трактовка использует определение характерных длин адгезионных взаимодействий:

λF=λhλ μF=μhμ χF=χhχ							(19)

3.2. Вторая трактовка использует определение толщины ha «адгезионного слоя»:

λF=2(λa−λ)ha μF=2(μa−μ)ha χF=2(χa−χ)ha			(20)

Эквивалентность трактовок следует из определений (19)-(20) - толщина адгезионного слоя и характерные длины адгезионных взаимодействий связаны соотношениями:

hλ=ha2(λa−λ)λ hμ=ha2(μa−μ)μ hχ=ha2(χa−χ)χ

4. Рассуждения, приводящие к понятию «адгезионного слоя» вполне аналогичны рассуждениям, приводящим к понятию «межфазного слоя» в теории мелкодисперсных композитов [6]. В [6] структура межфазного слоя была представлена четырьмя прослойками с толщинами, определяемыми соответственно классическими краевыми эффектами и когезионными multiscale-эффектами в матрице и во включении.

С учетом полученных результатов, благодаря появлению двух дополнительных прослоек с толщинами, определяемыми адгезионными свойствами матрицы и включения, структура межфазного слоя получает дальнейшую детализацию.

8. ЧИСТЫЙ ИЗГИБ ПЛАСТИН С АДГЕЗИЕЙ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Так как уравнения равновесия те же, что и в классической теории, гипотезы Кирхгоффа применимы и к теории сред с адгезионными свойствами поверхностей.

Для перемещений в соответствии с гипотезами неизменной нормали:

U(x,y,z)=−∂W(x,y)∂xz V(x,y,z)=−∂W(x,y)∂yz W(x,y,z)=W(x,y)	(21)

Для напряжений в соответствии с гипотезой ненадавливаемости:

σxx=−E(1−v2)[∂2W∂x2+v∂2W∂y2]z, σxy=−(1−v)E(1−v2)∂2W∂x∂yz, σxz=σxz0+E(1−v2)∂∇2W∂xz22σyx=−(1−v)E(1−v2)∂2W∂x∂yz, σyy=−(1−v)E(1−v2)∂2W∂y2z, σyz=σyz0+E(1−v2)∂∇2W∂yz22σzx=σxz0+E(1−v2)∂∇2W∂xz22, σzy=σyz0+E(1−v2)∂∇2W∂yz22, σzz=−(∂σxz0∂x+∂σyz0∂y)z−E(1−v2)∇2∇2Wz36.														(22)

Удовлетворяя граничным условиям (15) на лицевых поверхностях:

σxz=PxF−(2μF+λF)∇2∂W∂xh2, σyz=PyF−(2μF+λF)∇2∂W∂yh2,

получим:

σxz=PxF−[E(1−v2)(h28−z22)+(2μF+λF)h2]∇2∂W∂x σyz=PyF−[E(1−v2)(h28−z22)+(2μF+λF)h2]∇2∂W∂y

Удовлетворяя граничному условию (14) на лицевых поверхностях:σzz=PzF+δF∇2W, получим аналог уравнения Софи Жермен для пластин с адгезионными свойствами лицевых поверхностей:

D∇2∇2W−δF∇2W=q		 						(23)

Здесь D=Eh312(1−v2)+(2μF+λF)h22 - эффективная цилиндрическая жесткость пластины, причем первое слагаемое соответствует вкладу упругости, а второе слагаемое – вкладу адгезии; q=2PzF+(∂PxF∂x+∂PyF∂y)h - внешняя приведенная поперечная нагрузка. Так же, как и для растяжения пластин, для чистого изгиба при снижении толщины пластины становится существенным вклад адгезионной составляющей в эффективную цилиндрическую жесткость. При толщине h<<6(1−v2)(2μF+λF)E цилиндрическая жесткость полностью определяется адгезионными свойствами, и эксперименты с пластинами такой толщины будут фиксировать неклассические эффекты.

Другим источником неклассических эффектов будет служить второе слагаемое в уравнении (23), связанное с давлением Лапласа. Это слагаемое не зависит от толщины вообще. Действительно, введем естественную меру длины для данного материала пластины, используя отличие размерности адгезионных и упругих модулей на размерность длины:

h0=δFE.

Уравнение (23) можно привести тогда к безразмерному виду:

D∇2∇2W−∇2W=q,W=1h0W, xi=1h0xi, h=1h0h,∇2(...)=∂2(...)∂xi∂xj(δij−ZiZj), D=[112(1−v2)h3+(2μF+λF)δFh2], q=1Eq.

Поэтому для сверхтонких пленок, когда первым членом в уравнении (23) можно пренебречь, давление Лапласа полностью определяет напряженно-деформированное состояние. Обратим внимание на то, что при этом краевая задача вырождается, и разрешающее уравнение имеет второй порядок. Соответственно, количество граничных условий также должно сократиться.

Рассмотрение этого вырожденного случая будет предметом отдельной статьи.

9. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН АДГЕЗИОННОГО ТИПА

Учтем в работе внешних сил инерционные члены, а остальные внешние нагрузки положим равными нулю. Уравнения Эйлера тогда приобретут вид:

(μ+χ)(ΔRi−∂2Rj∂xi∂xj)+(2μ+λ)∂2Rj∂xi∂xj−ρ∂2Ri∂t2=0,			(24)

здесь Δ(...)=∂2(...)∂xk∂xk - трехмерный оператор Лапласа.

1. Волны расширения. Существование волн расширения в объеме среды определяется уравнением, полученным из уравнений равновесия действием на них оператора дивергенции:

(2μ+λ)Δθ−ρ∂2θ∂t2=0θ=∂Rj∂xj								(25)

Соответственно, скорость распространения волн расширения, так же как и в классике, определяется соотношением:

с1=(2μ+λ)ρ										(26)

2. Волны искажения. Существование волн искажения в объеме среды определяется уравнениями, полученными из уравнений равновесия действием на них оператора ротора:

(μ+χ)Δωi−ρ∂2ωi∂t2=0ωi=−12∂Rn∂xmЭnmi								(27)

Скорость распространения волн искажения иная, чем в классике, определяется соотношением:

с2=(μ+χ)ρ										(28)

Если положить χ=0, что эквивалентно введению гипотезы парности касательных напряжений, скорости распространения волн искажения в классике и в рассматриваемой теории совпадают. Соотношение (28) может служить основанием для постановки экспериментального определения «третьего коэффициента Ламе». В случае если эксперимент даст значение χ=0, он станет экспериментальным подтверждением гипотезы парности.

3. W-волны. Пусть в (24) вектор перемещений будет иметь только одну компоненту, направленную параллельно оси OZ: Ri=W(x,z)Zi. Тогда остается единственное уравнение движения, которое определяет первый тип поперечной поверхностной волны, связанной с давлением Лапласа:

(μ+χ)∂2W∂x2+(2μ+λ)∂2W∂z2−ρ∂2W∂t2=0					(29)

с соответствующим граничным условием на плоской поверхности полубесконечной среды:

(2μ+λ)∂W∂z−δF∂2W∂x2=0								(30)

При δF=0 не существует нетривиального решения краевой задачи (29)-(30), описывающего поперечную поверхностную волну. При δF≠0 нетривиальное решение существует:

W=Wae−2π aW zlWSin2πlW(x−cWt),

здесь lW - длина волны, aW=2πδF(2μ+λ)lW - безразмерный параметр затухания волны по глубине, сW=c22−c12aW2 - скорость движения фронта волны.

Будем называть такую волну W-волной. Если в эксперименте удастся реализовать W-волну, измеряя длину волны и скорость движения ее фронта, можно вычислить постоянную Лапласа для поверхности данной среды:

δF=(2μ+λ)lWc22−сW22πc1								(31)

Здесь следует отметить, что в соответствии с (31) длина волны W-волны является единственной для выбранной среды:

lW=2πc1c22−сW2δF(2μ+λ)								(32)

Действительно, правая часть соотношения (32) определена только механическими характеристиками среды – плотностью ρ, адгезионным модулем δF и коэффициентами Ламе μ, λ, χ. То же самое можно утверждать и относительно частоты/периода колебаний W-волны:

ωW=2πlWcW										(33)

Соотношение (33) дает теоретическое объяснение явлению капиллярной ряби [7] на поверхности жидкости как резонансному образованию стоячей W-волны на частоте ωW.

4. V-волны. Пусть в (24) вектор перемещений будет иметь только одну компоненту, направленную параллельно поверхности полупространства: Ri=V(x,z)Yi. Тогда остается единственное уравнение движения, которое определяет второй тип поперечной поверхностной волны:

(34)

с соответствующим граничным условием на плоской поверхности полубесконечной среды:

(35)

При (μF+χF)=0 не существует нетривиального решения краевой задачи (34)-(35), описывающего поперечную поверхностную волну. При (μF+χF)≠0 нетривиальное решение существует:

V=Vae−2πaVzlVSin2πlV(x−cVt)

Здесь lV - длина волны, aV=2π(μF+χF)(μ+χ)lV - безразмерный параметр затухания волны по глубине, cV=c2(1−aV2) - скорость движения фронта волны.

Будем называть такую волну V-волной. Если в эксперименте удастся реализовать V-волну, измеряя длину волны и скорость движения ее фронта, можно вычислить адгезионный модуль (μF+χF)для поверхности данной среды:

(μF+χF)=(μ+χ)lVc22−cV22πc2							(36)

Рассуждения о единственности для длины волны и частоты V-волны, вытекающие из соотношения (36), аналогичны изложенным выше рассуждениям для W-волны и соотношения (31). Длина волны V-волны является единственной для выбранной среды:

lV=2πc2c22−сV2(μF+χF)(μ+χ)								(37)

Частота/период колебаний V-волны:

ωV=2πlVcV										(38)

Очевидно, что для V-волны должен существовать резонансный эффект, аналогичный эффекту капиллярной ряби для W-волны.

5. U-волны. Пусть в (24) вектор перемещений будет иметь только одну компоненту, направленную параллельно поверхности полупространства: Ri=U(x,z)Xi. Тогда остается единственное уравнение движения, которое определяет чистую продольную поверхностную волну:

(2μ+λ)∂2U∂x2+(μ+χ)∂2U∂z2−ρ∂2U∂t2=0					(39)

с соответствующим граничным условием на плоской поверхности полубесконечной среды:

(μ+χ)∂U∂z=(μF+χF)∂2V∂x2							(40)

При (μF+χF)=0 не существует нетривиального решения краевой задачи (39)-(40) для продольной поверхностной волны. При (μF+χF)≠0 существует нетривиальное решение, которое будем называть U-волной:

U=Uae−2πaUzlUSin2πlU(x−cUt)

Здесь lU - длина U-волны, aU=2π(μF+χF)(μ+χ)lU - безразмерный параметр затухания волны по глубине, cU=c12−c22aU2 - скорость движения фронта U-волны.

Если в эксперименте удастся реализовать U-волну, измеряя длину волны и скорость движения ее фронта, можно вычислить адгезионный модуль (μF+χF)для поверхности данной среды:

(μF+χF)=(μ+χ)lUc12−cU22πc2							(41)

Рассуждения о единственности для длины волны и частоты U-волны, вытекающие из соотношения (41), аналогичны изложенным выше рассуждениям для W-волны и соотношения (31):

Длина волны U-волны является единственной для выбранной среды:

lU=2πc2c12−сU2(μF+χF)(μ+χ)								(42)

Частота/период колебаний U-волны:

ωU=2πlUcU										(43)

Очевидно, что для U-волны должен существовать резонансный эффект, аналогичный эффекту капиллярной ряби для W-волны.

6. θ-волны. Пусть в (24) вектор перемещений будет иметь только две компоненты, лежащие в плоскости, параллельной поверхности полупространства: Ri=∂ϕ∂xj(δij−ZiZj). Тогда уравнения движения могут быть записаны только относительно изменения объема

θ=∂Ri∂xi=(∂2ϕ∂x2+∂2ϕ∂y2)=θ(x,z,t):

(2μ+λ)(∂2θ∂x2+∂2θ∂z2)−ρ∂2θ∂t2=0							(44)

с соответствующим «разделенным» первым граничным условием (15) на плоской поверхности полубесконечной среды:

(μ+χ)∂θ∂z=(2μF+λF)∂2θ∂x2							(45)

При (2μF+λF)=0 не существует нетривиального решения краевой задачи (44)-(45) для поверхностной волны расширения. При (2μF+λF)≠0 нетривиальное решение существует:

θ=θae−2πaθzlθSin2πlθ(x−cθt)

Здесь lθ - длина волны, aθ=2π(2μF+λF)(μ+χ)lθ - безразмерный параметр затухания волны по глубине, cθ=c11−aθ2 - скорость движения фронта волны.

Будем называть такую волну θ-волной. Если в эксперименте удастся реализовать θ-волну, измеряя длину волны и скорость движения ее фронта, можно вычислить адгезионный модуль (2μF+λF)для поверхности данной среды:

(2μF+λF)=(μ+χ)lθc12−cθ22πc1							(46)

Здесь можно опять привести рассуждения о единственности для длины волны и частоты θ-волны, вытекающие из соотношения (46), аналогичные изложенным выше рассуждениям для W-волны и соотношением (31). Длина θ-волны является единственной для выбранной среды:

lθ=2πc1c12−сθ2(2μF+λF)(μ+χ)								(47)

Частота/период колебаний θ-волны:

ωθ=2πlθcθ											(48)

Очевидно, что для θ-волны должен существовать резонансный эффект, аналогичный эффекту капиллярной ряби для W-волны.

7. ω-волны. Определим теперь ω-волну. Пусть в (24) вектор перемещений будет иметь только две компоненты, лежащие в плоскости, параллельной поверхности полупространства: Ri=∂ψ∂xmZnЭnmi. Тогда уравнения движения могут быть записаны только относительно проекции псевдовектора поворотов на ось OZ

ω=−12∂Ri∂xjЭijkZk=−12∂2ψ∂xj∂xmZnZkЭnmiЭijk=(∂2ψ∂x2+∂2ψ∂y2)=ω(x,z,t):

(μ+χ)(∂2ω∂x2+∂2ω∂z2)−ρ∂2ω∂t2=0							(49)

с соответствующим «разделенным» первым граничным условием (15) на плоской поверхности полубесконечной среды:

(μ+χ)∂ω∂z=(μF+χF)∂2ω∂x2							(50)

При (μF+χF)=0 не существует нетривиального решения краевой задачи (49)-(50) для поверхностной волны расширения. При (μF+χF)≠0 нетривиальное решение существует:

θ=θae−2πaωzlωSin2πlω(x−cωt)

Здесь lω - длина волны, aω=2π(μF+χF)(μ+χ)lω - безразмерный параметр затухания волны по глубине, cω=c21−aω2 - скорость движения фронта волны.

Если в эксперименте удастся реализовать ω-волну, измеряя длину волны и скорость движения ее фронта, можно вычислить адгезионный модуль (μF+χF)для поверхности данной среды:

(μF+χF)=(μ+χ)lωc22−cω22πc2							(51)

Длина волны ω-волны является вновь единственной для выбранной среды:

lω=2πc2c22−сω2(μF+χF)(μ+χ)								(52)

Частота/период колебаний ω-волны:

ωω=2πlωcω										(53)

Очевидно, что и для ω-волны должен существовать резонансный эффект, аналогичный эффекту капиллярной ряби для W-волны.

Итак, получены решения, описывающие пять типов поверхностных волн, свойства которых обусловлены адгезионными свойствами поверхности:

lW=2πc1c22−сW2δF(2μ+λ)

lV=2πc2c22−сV2(μF+χF)(μ+χ)

lU=2πc2c12−сU2(μF+χF)(μ+χ)

lθ=2πc1c12−сθ2(2μF+λF)(μ+χ)

lω=2πc2c22−сω2(μF+χF)(μ+χ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложена теория адгезионных взаимодействий деформируемых тел, построенная с использованием вариационного формализма, как вариант градиентной теории поверхностных эффектов, в которой адгезионные эффекты описываются как масштабные эффекты. Результаты, изложенные в разделах 7, 8 и, в особенности, в разделе 9 дают новые пути к определению неклассических физических постоянных, определяющих адгезионные свойства деформируемых тел. Фактически предложена процедура экспериментального определения адгезионных модулей для твердых тел с помощью измерения скоростей распространения и длин волн открытых поверхностных волн.

ЛИТЕРАТУРА

- Образцов И.Ф., Белов П.А., Елпатьевский А.Н. Об общем подходе к формулировке линейных сред различной гладкости, 1988, ДАН, т.303, №6, с.1331-1334.

- Лурье С.А., Белов П.А., Математические модели механики сплошной среды и физических полей. М., Из-во ВЦ РАН, 2000, 151 с.

- Lurie S.A., Belov P.A. Volkov-Bogorodsky Multiscale Modeling in the Mechanics of Materials: Cohesion, Interfacial Interactions, Inclusions and Defects. In book Analysis and Simulation of Multifield Problems, Springer, 2003, pp.101-110.

- Белов П.А., Бодунов А.М., Лурье С.А., Образцов И.Ф., Яновский Ю.Г. О моделировании масштабных эффектов в тонких структурах. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №4, с.78-88.

- Белов П.А., Лурье С.А. Общая теория дефектов сплошных сред. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №4, с.210-222.

- Образцов И.Ф., Лурье С.А., Белов П.А., Волков-Богородский Д.Б., Яновский Ю.Г., Кочемасова Е.И., Дудченко А.А., Потупчик Е.М., Шумова Н.П. Основы теории межфазного слоя. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №4, с.574-587.

- Гохштейн Ф.Я. Поверхностное натяжение твердых тел и адсорбция. М., Наука, 1976, 400 с.

Поступила в редакцию 19 августа 2007 года.