СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ УПРУГОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО КОМПОЗИТА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ СДВИГЕ

Федоров В.А.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

РЕЗЮМЕ

Исследуется неустановившаяся ползучесть однонаправленного композита квадратного строения с упругими волокнами квадратного поперечного сечения. Решается задача определения свойств композита по заданным свойствам его компонентов при поперечном сдвиге. Разработана структурная модель композита, в которой минимальная представительная ячейка состоит из четырех элементов. Предполагается однородность и однокомпонентность напряженно-деформированного состояния элементов. Получены две группы основных и разрешающих уравнений неустановившейся ползучести: статически и кинематически согласованных. Для каждой из них в упругом состоянии получены формулы для модулей поперечного сдвига композита. Сформулированы начальные задачи для получения теоретических кривых ползучести композита. При описании ползучести матрицы законом Нортона получены стационарные решения - формулы для второй стадии ползучести композита в виде закона Нортона. Проведены численные исследования и сравнения полученных результатов с известными, показавшие эффективность разработанных моделей и решений. Полученные формулы и уравнения могут быть полезны в инженерной практике для прогноза свойств упругости и ползучести композита при поперечном сдвиге.

1. Введение

Прогнозирование механических свойств композиционного материала в различных условиях нагружения по заданным характеристикам компонент композита (определение т.н. приведенных свойств композита) – важная прикладная и научная задача механики. Наиболее информативными являются математические модели механики композитов, основанные на представлениях микромеханики [1-4]. Однако, в тех случаях, когда интерес представляют не локальные напряжения композита, а его интегральные деформативные свойства, более рациональным может быть применение упрощенных математических моделей [5-13].

Среди них определенные преимущества имеют структурные модели композита. Они моделируют континуум конечным числом элементов, сопряженных в структуру. Для композитов, имеющих правильную структуру, такой подход выглядит естественным. Эти модели также естественно обобщаются на различные условия деформирования, например, ползучесть [12].

2. Постановка задачи и гипотезы структурных моделей

Рассматривается однонаправленный композит с квадратным расположением непрерывных волокон квадратного поперечного сечения (рис.1а). Излагаемая модель может быть также некоторым приближением для описания поведения композитов другого строения с волокнами другой формы. Полупериод структуры композита в некоторой системе единиц принимается равным единице, что упрощает выкладки без уменьшения общности результата. Полудлина стороны сечения волокна – a. Относительное объемное содержание волокна ψ=a2. Композит нагружен «на бесконечности» равномерно распределенной нагрузкой поперечного сдвига интенсивностью τ23 (рис.1а).

2            4

1

x1

x2

x3

a

1            3

1

1

a

x1

x2

x3

τ23

##### а					б

##### Рис.1. Структура композита и минимальная представительная ячейка.

Минимальная представительная ячейка единичных размеров (рис.1б) выделяется парами ближайших плоскостей симметрии структуры композита, параллельных оси волокна (рис.1а). Интегральные деформативные свойства такой ячейки совпадают с соответствующими свойствами композита. В соответствии с принципом Кюри [14], композит тетрагонального строения ортотропен.

Структурная модель композита строится делением представительной ячейки на четыре элемента. На рис.1б показаны границы и нумерация этих элементов, из которых элемент 1 является волокном. Напряженное состояние в элементах считается однородным и однокомпонентным: учитываются только компоненты тензора напряжений, соответствующие нагружению композита «на бесконечности» τ23. В целом напряженное состояние ячейки представляется вектором напряжений τ23= (τ23(1)τ23(2) τ23(3)τ23(4))T, где верхний индекс означает номер элемента. Аналогично вводится вектор деформаций γ23= (γ23(1) γ23(2) γ23(3) γ23(4))T. В дальнейшем в обозначениях напряжений и деформаций тензорные индексы для краткости будут опускаться, поскольку другие компоненты тензоров напряжений и деформаций отсутствуют.

Поскольку геометрия и нагружение представительной ячейки симметрично, напряженно-деформированное состояние второго и третьего ее элементов одинаково:

τ(2)=τ(3); γ(2)=γ(3).								(1)

3. Физические соотношения

Рассматривается типичная ситуация, когда материал матрицы подвержен ползучести, а волокна – упруги:

γ(1)=τ(1)Gf;										(2)

γ(i)=τ(i)Gm+f(τ(i),q(i));	i = 2,3,4.					(3)

Здесь точки над символами означают дифференцирование по времени, Gf и Gm - модули сдвига материалов волокна и матрицы. f(τ(i),q(i)) – зависимость скорости сдвиговой деформации ползучести материала матрицы от касательного напряжения и структурных параметров q(i) [15]. В частности, это могут быть параметры, описывающие первую и третью стадии ползучести матрицы.

Физические соотношения (3) дополняются кинетическими уравнениями для структурных параметров

q(i)=ϕ(τ(i),q(i)) 									(4)

и начальными условиями для них

q(i)(t=0)=q0(i),									(5)

где i = 2,3,4.

4. Статические соотношения

Уравнения равновесия ячейки представляют собой баланс внешней и внутренних сил на площадках с нормалью x2:

aτ(1)+(1−a)τ(2)=τ;aτ(3)+(1−a)τ(4)=τ.,									(6)

Они дополняются условиями согласования напряжений в смежных элементах ячейки:

τ(1)=τ(2)=τ(3)=τ(4);.								(7)

Система уравнений (6), (7) линейно зависима.

5. Кинематические соотношения

Как видно из рис.2, на котором показано деформирование представительной ячейки, совместное деформирование ее элементов предполагает выполнение условий их согласования:

γ(1)+γ(4)=γ(2)+γ(3).								(8)

Тогда сдвиговая деформация всей ячейки (рис.2)

0

a

a

1

1

1

2

3

4

x2

x3

Рис.2. Совместное деформирование элементов представительной ячейки.

γ=ϕ1+ϕ2.										(9)

Здесь

ϕ1=(1−a)α=(1−a)(γ(2)−γ(1));ϕ2=aγ(1)+(1−a)γ(2).							(10)

С учетом соотношений (10) равенство (9) можно записать в виде

γ=2aγ(2)+(1−2a)γ(4).								(11)

Если условия согласования деформаций (8) не выполняются, то сдвиговая деформация ячейки вычисляется осреднением по ее объему

γ=a2γ(1)+a(1−a)(γ(2)+γ(3))+(1−a)2γ(4).				(12)

Система приведенных выше основных уравнений несовместна. Возможно выполнение только части из них. Поэтому ниже формулируются две альтернативные модели поведения композита, основанные на различных группах уравнений.

6. Статически согласованная модель

В этой модели учитываются все соотношения, кроме кинематических условий согласования (8), (11). Она является статически определимой и напряжения во всех элементах равны внешней нагрузке. Если решить соответствующие уравнения без учета деформаций ползучести в физических соотношениях (3) и вычислить модуль поперечного сдвига композита по определению G23s=τγ, то получим формулу, соответствующую осреднению по Рейссу:

.									(13)

Закон ползучести композита получается после дифференцирования по времени равенства (12) и подстановки в него физических соотношений (2), (3) с привлечением равенств (6), (7):

γ=(1−ψ)f(τ,q).									(14)

Это уравнение решается с начальным условием, соответствующим решению задачи упругого деформирования

γ=1GmψG+1−ψτ,									(15)

вместе с уравнениями (4) и начальными условиями (5). Здесь G=GfGm.

Решение (14) показывает, что закон ползучести композита в данном случае копирует закон ползучести материала матрицы с множителем, равным относительному объемному содержанию матрицы.

При описании ползучести законом Нортона f(τ(i),q)=Aτ(i)n, где A и n – константы материала, после введения безразмерных напряжений s(i)=τ(i)Gm, безразмерной нагрузки s=τGm и модифицированного времени θ=AGmnt разрешающее уравнение (14) принимает вид закона Нортона:

γ∘=(1−ψ)sn. 										(16)

Здесь γ∘=∂γ/∂θ. Начальные условия (15) преобразуются к такому виду:

γ=ψG+1−ψs. 									(17)

7. Кинематически согласованная модель

В этой модели учитываются все соотношения, кроме условий согласования напряжений (7). Если решить соответствующие уравнения без учета деформаций ползучести в физических соотношениях (3) и вычислить модуль поперечного сдвига композита по определению G23k=τγ, то получим новую формулу

G23k=ψ(2−ψ)G+(1−ψ)22ψ(1−ψ)G−1+1Gm.						(18)

Для получения разрешающих уравнений ползучести композита в продифференцированные по времени уравнения (8) подставляются выражения для скоростей деформаций из соотношений (2), (3). Далее, после исключения из них напряжений τ(1), τ(3), τ(4) с помощью статических зависимостей (6) и условий симметрии (1), получается дифференциальное уравнение относительно напряжения во втором элементе:

1G(1−a)+2τ(2)+2Gmf(τ(2),q(2))−Gmf(τ−aτ(2))(1−a),q(2)=0,	(19)

начальное условие для которого дает решение упругой задачи:

τ(2)(t=0)=(1−a)(Ga)+1(1−a)2(Ga)+2−aτ.						(20)

После решения начальной задачи (19), (20), (4), (5), напряжения в остальных элементах определяются из уравнений (1), (6), а деформации элементов – в результате решения уравнений (2), (3). Деформация ячейки вычисляется по формуле (11).

При описании ползучести законом Нортона f(τ(i),q)=A(τ(i))n, после введения безразмерных напряжений, безразмерной нагрузки и модифицированного времени, разрешающее уравнение (19) и начальное условие (20) записываются соответственно в следующем виде:

1G(1−a)+2s(2)∘+2s(2)n−s−as(2)1−an=0;				(21)

s(2)(θ=0)=(1−a)(Ga)+1(1−a)2(Ga)+2−as.						(22)

Стационарное решение уравнения (21) для установившейся ползучести ячейки, соответствует второй стадии ползучести композита:

s(2)=sa+21n(1−a).								(23)

Это решение после привлечения статических (6), физических (2), (3) зависимостей и геометрического соотношения (11) в модифицированном времени позволяет получить формулу для описания второй стадии ползучести композита в виде закона Нортона:

γ∘=2(1−ψ)ψ+21n(1−ψ)nsn.							(24)

8. Численные исследования

Полученные выше теоретические результаты реализованы в расчетах. Построены численные зависимости безразмерного модуля сдвига композита
G = G23/Gm от относительного объемного содержания волокна ψ при различных значениях относительного модуля сдвига волокна G=GfGm. На рис.3 эти результаты показаны для G=6.

Они сравниваются с результатами, полученные по формуле Г.А. Ванина [1]:

G23=Gm(χ+ψ)G+1−ψ(1−ψ)χG+1+χψ,   (χ=3−4ν), 				(25)

(в расчетах коэффициент Пуассона ν=0,39), с результатами применения формулы J.J. Hermans’а [5] для трехфазной модели среды:

G23=Gmkm(1+ {G)+2Gf+km(G-1)ψkm(1+ {G)+2Gf+(km+2Gm)(G-1)ψ,			(26)

где km=Em3(1−2νm), с результатами, полученными по формуле А.М. Скудры и К.А. Роценса [6]

G23=Gm1−ψ+ψ211−ψ+ψ G+1−ψ+ψ G−1,	(27)

а также численными высокоточными результатами Б.Е. Победри [2] для композита с круглыми волокнами и квадратным их расположением. Последние значения принимаются в качестве критерия оценки точности других результатов. Они тестировались расчетами на основе конечноэлементной методики, изложенной в статье [4]. При сгущении сетки конечных элементов результаты сходились к результатам работы [2] с точностью до всех приведенных в ней значащих цифр.

##### Рис.3.	Зависимость безразмерного модуля сдвига композита от относительного объемного содержания волокна ψ при G=6.

Анализ результатов, полученных по разным формулам, показывает, что в диапазоне содержания волокна ψ<0,68 наиболее точна формула J.J. Hermans’а (26). Несколько уступает ей полученная автором статьи формула кинематически согласованной структурной модели (20). Для значений содержания волокна, близких к предельным (ψ>0,68), более точны формула А.М. Скудры, К.А. Роценса (27), а также формула Г.А. Ванина (25). Подобная картина наблюдается и при других значениях относительного модуля сдвига волокна.

Относительное различие модулей сдвига, даваемых кинематически и статически согласованными моделями ΔG=G23k−G23sG23k показано на рис.4. Как видно из рисунка, максимального значения такое различие достигает для
ψ=0,25 практически независимо от соотношения жесткостей волокна и матрицы. При этом относительное различие модулей сдвига композита монотонно возрастает с ростом относительной жесткости волокна от единицы до бесконечности.

##### Рис.4.	Зависимость относительного различия модулей сдвига от относительного объемного содержания волокна ψ при 2≤G<∞.

Расчеты неустановившейся ползучести композитов, матрица которых ползет в соответствии с зависимостью Нортона, проведены для значения безразмерной нагрузки s=10-3. Для примера на рис.5 показана зависимость скорости сдвиговой деформации от модифицированного времени для n=2; ψ= 0,5 при двух значениях параметра G=GfGm.

Как видно, установившие значения скорости сдвиговой деформации не зависят от G. При этом кинематически согласованная модель является более жесткой: установившаяся скорость ползучести для нее ниже, чем для статически согласованной модели, хотя на первой стадии скорость ползучести высока и тем выше, чем больше разница между модулями сдвига волокна и матрицы.

Зависимость относительного различия скоростей деформаций ползучести на второй стадии от относительного объемного содержания волокна при различных показателях степени закона Нортона, даваемых кинематически и статически согласованными моделями Δγ∘=(γ∞s∘−γ∞k∘)γ∞s∘ показана на рис.6. Как видно из рисунка, относительное различие этих скоростей деформаций ползучести композита монотонно убывает с ростом показателя степени закона Нортона от единицы до бесконечности. Зависимость от относительного объемного содержания характеризуется максимумом, лежащим в области между 0,2 (для  n= 1) и 0,25 (для  n→∞).

##### Рис.5. Зависимость скорости сдвиговой деформации от времени.

##### Рис.6.	Зависимость относительного различия безразмерных скоростей сдвиговых деформаций от относительного объемного содержания волокна ψ при 1≤n<∞.

9. Заключение

В статье разработаны структурные модели упругости и неустановившейся ползучести однонаправленного композита с непрерывными волокнами квадратного поперечного сечения и квадратным их расположением.

На основе статически и кинематически согласованных структурных моделей получены формулы для поперечного модуля сдвига композита. Сопоставление их с известными в литературе формулами и высокоточными численными результатами показало эффективность и возможность применения полученных формул к композитам с волокнами круглого поперечного сечения. При этом более точной оказалась кинематически согласованная структурная модель композита.

Структурные модели неустановившейся ползучести композита приводят к начальным задачам для обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка. Применение закона Нортона позволяет в случае постоянной нагрузки получить точные стационарные решения задачи. Эти формулы описывают зависимость скорости деформации ползучести на второй ее стадии от приложенного к композиту напряжения также в форме закона Нортона.

Полученные в статье формулы весьма просты и могут быть рекомендованы в инженерной деятельности для прогнозирования свойств композита в условиях упругости и ползучести.

литературА

- Ванин Г.А. Микромеханика композиционных материалов. Киев, Наукова думка, 1985, 302 с.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., Изд-во Московского ун-та, 1984, 336 с.

- Whitney, J.M., R.L. McCullough: Micromechanical Materials Modelling. Delaware Composites Design Encyclopedia, Bd. 2. Technomic, Lancaster, Basel, 1990, 232 p.

- Федоров В.А. Уравнения и методы расчета микромеханики неустановившейся ползучести металлических волокнистых композитов. Вестник Харьковского государственного политехнического университета, Вып. 53, Динамика и прочность машин, Харьков, 1999, с.5-19.

- Hermans J.J. The elastic properties of fiber reinforced materials when the fibers are aligned. Proc. Konigl. Nederl. Akad. van Wetenschppen, Amsterdam, v.B70, №1, 1967, р.1.

- Скудра А.М., Роценс К.А. Технические деформативные характеристики одно- и двухнаправленно армированных линейно-упруго-вязких материалов. Вопросы динамики и прочности, Вып. 16, Рига, 1968, с.169-184.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. Рига, Зинатне, 1980, 572 с.

- Скудра А.М., Булавс А.М. Прочность армированных пластиков. М., Химия, 1982, 216 с.

- Christensen R.M. Mechanics of composite materials. Sons et al., Interscience Publication John Wiley & Sons, 1979, 334 p. (Рус. перевод Р. Кристенсен Введение в механику композитов. М., Мир, 1962, 336 с.)

- Altenbach H., Altenbach J., Kissing W. Mechanics of composite structural elements. Berlin et al., Springer, 2003, 468 p.

- Композиционные материалы: Справочник. В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др. Под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. М., Машиностроение, 1990, 512 с.

- Михеев С.В., Боголюбов В.С., Львов Г.И., Федоров В.А. О жесткости системы дифференциальных уравнений неустановившейся ползучести волокнистого композита. Труды международной конференции «Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов (ТПКММ)», Москва, 27–30 августа 2003 г., М., Знания, 2004, с.312–320.

- Сироткин О.С., Михеев С.В., Боголюбов В.С., Львов Г.И., Федоров В.А. Структурные модели упругости волокнистого композита под действием нормальных напряжений. Труды 4-й международной конференции «Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов (ТПКММ)», Москва, 26–29 апреля 2005 г., М., Знания, 2006, с.825–831.

- Физическая энциклопедия. Гл. редактор А.М. Прохоров, т.3, М., Научное издательство "Большая российская энциклопедия", 1992, 672 с.

- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М., Наука, 1966, 752 с.

Поступила в редакцию 24 октября 2006 года.