СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ФЕНИЛОН/АЭРОСИЛ

Козлов Г.В., Яновский Ю.Г.*, Буря А.И.**, Афашагова З.Х.

Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия

*Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

**Днепропетровский государственный аграрный университет,
г. Днепропетровск, Украина

Резюме

Для дисперсно-наполненных нанокомпозитов фенилон/аэросил обнаружен эффект наноадгезии, заключающийся в резком (на порядок) увеличении уровня межфазной адгезии «полимерная матрица – нанонаполнитель» при размерах частиц последнего менее 80 нм. Указанный эффект оказывает сильное влияние на структуру нанокомпозитов, а именно, на формирование межфазных областей. В свою очередь изменение относительной доли межфазных областей определяет существенное улучшение теплофизических, термических и механических свойств исследуемых нанокомпозитов.

1. Введение

Как известно [1], для многофазных материалов уровень взаимодействия между фазами играет определяющую роль в формировании свойств этих материалов. Это в полной мере относится и к полимерным композитам (в том числе нанокомпозитам). Так, авторы продемонстрировали [2], что увеличение содержания наполнителя в полимерных композитах в случае хорошей межфазной адгезии «полимерная матрица - наполнитель» приводит к увеличению модуля упругости, а отсутствие межфазной адгезии – к его снижению. Однако определение уровня адгезии экспериментальными методами для полимерных композитов в ряде случаев вызывает затруднения. Так, вычисленная стандартными методами величина адгезионной прочности может существенно отличаться от таковой для реальных композитов в силу существования разного рода неучтенных эффектов: агрегации частиц наполнителя [3], изменения структуры полимерной матрицы, обусловленного введением наполнителя [4], и ряда других факторов. Отметим, что межфазные свойства оказывают существенное влияние на макроскопическое механическое поведение полимерных композитов. В силу этого наиболее удобным с практической точки зрения способом определения уровня межфазной адгезии в объеме композита является ее оценка по макроскопическим свойствам среды, для чего разработан ряд методик (например, [5]). Целью настоящей работы является определение уровня межфазной адгезии и влияющих на нее факторов, а также оценка роли межфазной адгезии в формировании термических и механических свойств дисперсно-наполненных нанокомпозитов.

2. Объекты и методы исследования

Объектом исследования был выбран композит фенилон/аэросил, в качестве полимерного связующего которого использован линейный гетероцепной сополимер фенилон С-2 следующего химического строения:

H     O          CO 

      

H2N                 N  C 

n

В качестве дисперсного нанонаполнителя был взят аэросил со средним диаметром частиц 15 нм и удельной поверхностью 170 м2/г. Содержание аэросила составляло 0,3, 0,5 и 1,0 масс. %.

Введение нанонаполнителя в полимерную матрицу осуществляли во вращающемся электромагнитном поле с помощью неравноосных ферромагнитных частиц с отношением длины к диаметру 4-5; объем ферромагнитных частиц, загружаемых в реактор аппарата, был в пределах 0,04-0,05 от объема действия электромагнитного поля. Величина электромагнитной индукции этого поля была в пределах 0,08-0,12 Тл. При указанных параметрах экспериментально обнаружено, что оптимальное время обработки нанокомпозитов в электромагнитном поле составляет 270-300 с. Получение образцов нанокомпозитов осуществляли методом компрессионного прессования при температуре 537-616 К, давлении 40-100 МПа и выдержке при указанных параметрах из расчета 1 мин/мм толщины изделия.

Обработка порошкообразных композиций фенилон/аэросил во вращающемся электромагнитном поле позволяет подавить (или уменьшить) агрегацию частиц нанонаполнителя. Для проверки реализации этого эффекта были изготовлены образцы нанокомпозитов фенилон/аэросил методом простого механического смешения. В дальнейшем образцы указанных нанокомпозитов, полученные с применением вращающегося электромагнитного поля, будем обозначать как фенилон/аэросил-МП, а полученные простым механическим смешением – как фенилон/аэросил.

Линейный коэффициент теплового расширения нанокомпозитов определяли на дилатометре (DKB-SAM), предназначенном для автоматической регистрации дилатометрических кривых разных твердых тел, в интервале температур 298-498 К. Для испытаний использованы призматические (64 мм) образцы длиной 503 мм. Непараллельность шлифованных торцев образца составляла не более 0,02 мм. Количество образцов для испытаний для каждого нанокомпозита было не менее трех.

Для исследования структуры поверхности использовали трехмерно отображающий анализатор структуры поверхности Zygo New View 5022 (США). Оборудование установлено на 4 воздушных подушках, обеспечивающих пассивную защиту от вибрации и вертикальное положение. Турель на 5 объективах позволяет сканировать поверхность образца различными объективами. Образцы устанавливали на моторизованный столик, позволяющий менять их положение и наклон. Характеристики применяемых объективов приведены в табл.1.

Таблица 1.

Характеристики объективов, применяемых для анализатора Zygo NewViev 5022

| Объектив | Увеличение системы | Разрешение в плоскости, мкм | Площадь сканирования, длинаширина, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | до 400 | 1,18 | 0,700,53 |
| 20 | до 800 | 0,88 | 0,350,26 |
| 50 | до 2000 | 0,64 | 0,140,11 |
| 100 | до 4000 | 0,45 | 0,0700,053 |

Примечание: Разрешение по вертикали равно 0,1 нм для всех объективов.

Управление микроскопом, визуализация и обработка данных осуществлялась средствами программы MetroPro. Глубина сканирования варьировалась от 2 до 150 мкм в зависимости от структуры поверхности. Площадь сканирования определялась используемым объективом. Получение изображений на большой площади образца производилось путем последовательного сканирования с помощью программы MetroPro Stitch application.

Исследование нанокомпозитов методом термогравиметрического анализа (ТГА) выполнено на дериватографе Q-1500 системы Паулик-Эрдеи фирмы МОМ (Венгрия). Испытания проводились в интервале температур 298-873 К со скоростью подъема температуры 10 К/мин, масса образца – 100 мг. Запись кривых осуществляли с максимальной чувствительностью.

Механические испытания на сжатие проведены на испытательной машине (FP-100) при температуре 293 К и скорости деформации 10-3 с-1. Образцы для испытаний имели диаметр 100,5 мм и высоту 150,5 мм. Для каждого нанокомпозита испытано 5 образцов.

3. Результаты и ИХ обсуждение

На рис.1 (кривые 1-3) представлены три основных теоретически возможных типа зависимостей линейного коэффициента теплового расширения исследуемых композитов к от объемного содержания нанонаполнителя н. Прямая 1 иллюстрирует случай, когда между двумя фазами композита отсутствует адгезия и при м>н (м, н – коэффициенты теплового расширения полимерной матрицы и наполнителя, соответственно) в межфазных слоях отсутствует остаточная деформация сжатия. При нагревании полимерная матрица расширяется независимо от частиц наполнителя. В этом случае к=м [6].

Прямая 2 соответствует простому правилу смесей [6]

,								(1)

где  - коэффициент теплового расширения смеси.

Правило (1) справедливо только для идеального случая, когда каждая фаза расширяется независимо друг от друга. И, наконец, кривая 3 соответствует уравнению Тернера [6]:

αкТ=αм1−ϕнКм+αнϕнКн1−ϕнКм+ϕнКн,							(2)

где Км и Кн – объемный модуль упругости полимерной матрицы и наполнителя, соответственно.

При выводе уравнения (2) использовано условие равенства деформаций, что позволило рассчитать коэффициенты теплового расширения смесей в зависимости от плотности, модуля упругости, коэффициентов теплового расширения и массового соотношения составляющих компонент. При известных допущениях формула (2) должна быть применима и для анизотропных композиционных материалов.

Кроме того, точками на рис.1 показаны экспериментально определенные значения к для двух серий исследуемых нанокомпозитов и фенилона, для которого к=м. Отметим, что в уравнении Тернера вместо объемного модуля упругости К были использованы значения модуля Юнга Е. Как известно [6], такая замена позволяет получить нижнюю границу величины к для полимерных композитов.

к10-5, К-1

4

2

0

0,05

0,10

н

3

1

- 5

2

1

3

- 4

- 6

Рис.1.	Зависимости линейного коэффициента теплового расширения к от объемного содержания аэросила н. 1 – отсутствие адгезии на межфазной границе; 2 – правило смесей; 3 – уравнение Тернера; 4-6 – экспериментальные данные для фенилона (4) и нанокомпозитов фенилон/аэросил (5), фенилон/аэросил-МП (6).

Из данных рис.1 следует, что величины к для обеих серий нанокомпозитов, наполненных аэросилом, располагаются существенно ниже кривой, рассчитанной по уравнению Тернера, т.е. они существенно меньше нижних предельных значений к для полимерных композитов. При этом величины к для нанокомпозитов фенилон/аэросил-МП значительно меньше соответствующих значений для нанокомпозитов фенилон/аэросил. Иначе говоря, подавление (или ослабление) процесса агрегации частиц аэросила существенно снижает величину к.

Рассмотрим возможные физические причины описанных выше изменений к для нанокомпозитов фенилон/аэросил. Оценить уровень взаимодействия полимерная матрица-наполнитель (уровень межфазной адгезии) можно с помощью параметра b, определяемого согласно [6] как

.								(3)

Чем больше величина b, тем выше уровень межфазной адгезии. Для достаточно большого числа полимерных композитов с разными матрицами и наполнителями величина b варьируется от -0,19 до 1,39 [6]. Расчет согласно уравнению (3) для исследуемых нанокомпозитов показал, что для фенилон/аэросил-МП b12, фенилон/аэросил b6. Таким образом, уровень взаимодействия полимерная матрица-нанонаполнитель в исследуемых нанокомпозитах существенно (на порядок) может превышать этот показатель для микрокомпозитов. Следуя авторам [7], мы назвали этот эффект наноадгезией [8]. Напомним, что в работе [7] был измерен уровень адгезии для двухслойных пленок полистирола на микро- и наноуровне. Оказалось, что в последнем случае адгезионная прочность существенно выше, чем в первом. Авторы [7] указанный эффект наноадгезии полимеров объяснили разной степенью завершенности формирования межфазного слоя между двумя пленками полистирола.

В случае нанокомпозитов причину появления наноадгезии можно связать с небольшой площадью контакта «полимерная матрица – нанонаполнитель». Как показано в работе [8], на величину b влияют, как минимум, два фактора: размеры частиц нанонаполнителя и уровень их агрегации, т.е. в конечном итоге также размеры агрегатов наночастиц.

На рис.2 показаны микрофотографии поверхности образцов фенилон/аэросил (рис.2а,б,в) и фенилон/аэросил-МП (рис.2г,д,е) с содержанием аэросила 1 масс.%, из которых видно подавление процесса агрегации для последней серии нанокомпозитов. Особенно примечателен в этом смысле рис.2г, на котором видно «облако» частиц аэросила, которые не смогли объединиться в агрегат из-за применения обработки в электромагнитном поле. И, наоборот, рис.2а,б,в ясно демонстрируют существенную агрегацию частиц аэросила в достаточно крупные агрегаты. Полученные данные предполагают, что исследуемый эффект наноадгезии является чисто размерным эффектом или истинным наноэффектом [9]. Хорошо известно, что при измерении адгезионной прочности разных пар материалов невозможно достичь полного контакта их поверхностей. Указанный контакт реализуется только по некоторым выступам, что снижает общую площадь эффективного контакта и, соответственно, адгезионную прочность [10]. При очень малых (нанометрового масштаба) размерах площади контакта наличие больших выступов и впадин на поверхности контакта маловероятно, что приводит к резкому повышению уровня адгезии. Это условие можно выразить более конкретно – наноадгезия достигается при одинаковом масштабе размеров участвующих компонентов – наночастицы и макромолекулярные клубки.

| а) | г) |
| --- | --- |
| б) | д) |
| в) | е) |

Рис.2.	Электронные микрофотографии поверхностей нанокомпозитов фенилон/аэросил (а, б, в) и фенилон/аэросил-МП (г, д, е).

На рис.3 приведена зависимость параметра b от средней площади поверхности частиц нанонаполнителя Sч для нанокомпозитов фенилон/аэросил и фенилон/оксинитрид кремний-иттрия по данным работы [8]. Как можно видеть, наблюдается снижение b или уменьшение уровня адгезии по мере роста Sч (размера частиц нанонаполнителя) и при Sч2104 нм2, что соответствует диаметру частиц ~ 80 нм, эта зависимость асимптотически стремится к b1, т.е. уровню совершенной микроадгезии (к=, как это следует из выражения (3)).

b

15

10

0

10

20

Sч10-3, нм2

- 1

- 2

5

Рис.3.	Зависимость параметра b от средней площади поверхности частиц нанонаполнителя Sч для нанокомпозитов, наполненных аэросилом (1) и оксинитридом кремний-иттрия (2). Горизонтальная штриховая линия указывает уровень совершенной микроадгезии (b=1).

Эффект наноадгезии оказывает сильное влияние на макроскопические свойства полимерных нанокомпозитов. Как следует из данных рис.1, введение 1 масс.% аэросила в фенилон приводит к снижению к примерно в 3 раза (для нанокомпозитов фенилон/аэросил-МП). В случае микрокомпозитов для достижения такого же снижения к требуется введение наполнителя с объемным содержанием н=0,3-0,7 [6], т.е. практически на два порядка больше.

Рассмотрим далее в качестве примера влияние наноадгезии на термические и механические свойства нанокомпозитов фенилон/аэросил. В настоящее время известно большое число кинетических уравнений для описания данных термогравиметрического анализа (ТГА). Однако известные модельные приближения не учитывают структуру полимерного расплава и характер протекающих в ходе термоокислительной деструкции диффузионных процессов. Последние важны, т.к. контролируют доступ оксиданта (например, кислорода) к реакционноспособным центрам полимерных макромолекул [11]. Как правило, температура начала термодеструкции в испытаниях ТГА (например, температура 20%-й потери массы образца Т20%) находится выше температуры так называемого перехода «жидкость 1 – жидкость 2» Тll, которая может быть оценена следующим образом [12]:

Тll≈1,20±0,05Тс,									(4)

где Тс – температура стеклования полимера.

При Тll происходит переход полимерного расплава от «жидкости с фиксированной структурой» (где наблюдается остаточная структурная упорядоченность) к истинно жидкому состоянию или «бесструктурной жидкости». «Бесструктурность» расплава при Т>Tll предполагает отсутствие надмолекулярных структур. При этом наблюдаемые в расплаве структуры макромолекулярных клубков остаются важным параметром (по существу, единственным) [11]. Ниже будет проведен анализ изменения термостойкости полимерных нанокомпозитов на основе фенилона, наполненных аэросилом, в связи с изменением структуры среды.

На рис.4 и 5 приведены кривые ТГА для нанокомпозитов фенилон/аэросил и фенилон/аэросил-МП, соответственно.

М, %

Т, К

273

473

673

873

4

1

3

2

100

80

60

40

Рис.4.	Кривые ТГА фенилона (1) и нанокомпозитов фенилон/аэросил с содержанием аэросила 0,3 (2), 0,5 (3) и 1,0 (4) масс.%.

М, %

Т, К

273

473

673

873

4

1

3

2

100

80

60

Рис.5.	Кривые ТГА фенилона (1) и нанокомпозитов фенилон/аэросил-МП с содержанием аэросила 0,3 (2), 0,5 (3) и 1,0 (4) масс.%.

Как видно из этих рисунков, на первом этапе для исследуемых материалов в интервале температур 293-383К наблюдается постепенное уменьшение массы образца на 1,5-2,0%, связанное с потерей влаги. Затем, вплоть до Т=573К масса образцов остается практически неизменной. Интенсивная термоокислительная деструкция фенилона и нанокомпозитов на его основе, сопровождающаяся значительной потерей массы, на воздухе начинается выше 663К.

Экспериментально определенные температуры 20%-й потери массы образца Т20% для всех исследуемых материалов приведены в табл.2. Как можно видеть, введение всего одного процента аэросила в фенилон повышает его термостойкость на 76-80К. Рассмотрим физические основы этого достаточно сильного эффекта.

Таблица 2.

Сравнение экспериментальных Т20% и рассчитанных согласно уравнению (8) T20%T температур 20%-й потери массы образца для нанокомпозитов фенилон/аэросил.

| Материал | Содержание аэросила, масс. % | Т20%, К | T20%T, К, уравнение (16) | T20%T, К, уравнение (14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фенилон С-2 | - | 773 | 799 | 799 |
| Фенилон/аэросил | 0,3 | 775 | 803 | 805 |
|  | 0,5 | 798 | 810 | 805 |
|  | 1,0 | 849 | 825 | 804 |
| Фенилон/аэросил-МП | 0,3 | 798 | 809 | 805 |
|  | 0,5 | 818 | 823 | 805 |
|  | 1,0 | 853 | 837 | 804 |

В рамках концепции странной (аномальной) диффузии на фрактальных объектах можно выделить два ее основных типа: медленная и быстрая диффузия [13]. В основу такого деления положена зависимость смещения подвижного реагента s от времени t:

s~tβ,											(5)

где для классического случая =1/2, для медленной диффузии <1/2 и для быстрой >1/2.

Наиболее точно структуру макромолекулярного клубка, который является фрактальным объектом, можно охарактеризовать с помощью его фрактальной (хаусдорфовой) размерности f, описывающей распределение элементов клубка в пространстве [14]. Ранее в рамках теории дробных производных была показана взаимосвязь f и , которая аналитически выражается следующим образом [13]:

β=Δf−14											(6)

для медленной диффузии и

β=Δf−1Δf											(7)

для быстрой. Структурной границей между указанными видами диффузии следует считать величину f=2,5 при ее общей вариации 2,0f<3: при f<2,5 (менее компактные макромолекулярные клубки) реализуется быстрая диффузия оксиданта (кислорода), при f>2,5 – медленная.

Для теоретической оценки величины Т20% (Т20%Т) использовано следующее выражение [15]:

Δf=cT20%T−Tcβ,									(8)

где с – константа, принимаемая равной 0,093 для быстрой диффузии и 0,305 – для медленной.

Выражение (8) определяет три фактора, влияющих на термостойкость полимерных материалов: химическое строение полимера, характеризуемое величиной Тс, структуру полимерного расплава, характеризуемую размерность f, и тип (интенсивность) диффузии оксиданта, связанный со структурой и характеризуемый показателем .

Оценку размерности f можно провести несколькими способами. Однако в настоящем случае наиболее наглядным представляется следующий. Как известно [16,17], введение в полимер нанонаполнителя может изменять его эффективную фрактальную размерность df (напомним, что для расплава полимерных материалов принимается условие f=df), которую можно рассчитать согласно [18]:

df=3−6ϕплSC∞12,									(9)

где пл – относительная доля плотноупакованных областей нанокомпозитов, в которых подавлены релаксационные процессы, S – площадь поперечного сечения макромолекулы (для фенилона S=17,9 Å2 [19]), С - характеристическое отношение, которое для фенилона равно 3 [19].

К плотноупакованным областям нанокомпозитов следует отнести кластеры в полимерной матрице, нанонаполнитель и межфазные области с относительными долями кл, н и мф, соответственно. Величина кл для фенилона вычисляется согласно (9) при df=2,447 [19]. Соотношение между мф и н можно получить следующим образом. Как известно [3], как полимерная матрица нанокомпозитов, так и поверхность частиц аэросила, взаимодействующие при формировании межфазных областей, являются фрактальными объектами. При взаимодействии таких объектов существует единственный линейный масштаб l, определяющий расстояние их взаимопроникновения [20]. Поскольку в полимерных нанокомпозитах модуль упругости нанонаполнителя, как правило, выше соответствующего показателя для полимерной матрицы, то предполагается [3], что в этом случае происходит внедрение аэросила в полимерную матрицу и тогда l равно толщине межфазного слоя lмф. Затем можно записать [20]:

lмф~arна2d−dnd,									(10)

где а – нижний линейный масштаб фрактального поведения полимерной матрицы, rн – радиус частиц нанонаполнителя, d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал (очевидно, в нашем случае d=3), dn – фрактальная размерность поверхности частиц наполнителя. Коэффициент пропорциональности в соотношении (10) принят равным 1,0 [17].

Для полимеров величина а принимается равной длине статистического сегмента lст, определяемой по формуле [21]:

lст=l0C∞,											(11)

где l0 – длина скелетной связи основной цепи, равная для фенилона 1,40 Å [19].

Величину dn можно рассчитать из следующего выражения [22]:

Su=420rнdn−d,										(12)

где удельная поверхность частиц аэросила Su дается в м2/г, а rн – в нм.

Выражения (11) и (12) дают lст=0,42 нм, dn=2,95 и тогда lмф=2,74 нм. Далее можно использовать соотношение [17]:

ϕмф=ϕнrн+lмфrн3−1,								(13)

которое при rн=7,5 нм и lмф=2,74 нм дает следующее соотношение между мф и н:

.										(14)

Отметим, что для слоевых силикатов (органоглин) выражение (14) имеет вид [16,17]:

.										(15)

Поскольку эффект усиления нанокомпозитов выражается суммой (н+мф) [17], то сравнение уравнений (14) и (15) показывает, что по своему усиливающему действию неагрегированный аэросил близок к эсфолиированным органоглинам. Уравнения (14) и (15) получены для совершенной адгезии полимерная матрица-нанонаполнитель, т.е. для условия b=1. При наличии эффекта наноадгезии (b>1) величина lмф пропорциональна b [7] и в первом приближении соотношение (14) следует записать следующим образом:

.										(16)

Тогда для величины пл в уравнении (9) для нанокомпозитов фенилон/аэросил окончательно получим:

ϕпл=ϕкл+ϕн+1,55ϕнb.								(17)

Теоретические значения T20%T можно рассчитать, используя выражения (7), (8), (9) и (17). Сравнение экспериментальных Т20% и рассчитанных указанным образом T20%T значений температур 20%-й потери массы образца в испытаниях ТГА приведено в табл.2. Как можно видеть, получено достаточно хорошее соответствие теории и эксперимента (среднее расхождение величин Т20% и T20%T составляет 2,2%). В этой же таблице приведен аналогичный расчет T20%T без учета эффекта наноадгезии, т.е. при расчете использовано выражение (15) вместо (17). В этом случае соответствие теории и эксперимента существенно ухудшается. Это означает, что указанное выше повышение Т20% при введении небольших количеств дисперсного нанонаполнителя (аэросила) на 76-80 К обусловлено эффектом наноадгезии. При отсутствии указанного эффекта такое увеличение не превысило бы 32 К.

Соотношение (8) дает строгое и физически обоснованное определение температуры Т20%. Однако, структурный анализ термостойкости можно выполнить эмпирическим, более наглядным способом. На рис.6 приведена зависимость Т20% от величины пл, которая демонстрирует линейный рост Т20% по мере увеличения пл. Экстраполяция линейного графика Т20%(пл) к предельным значениям пл=0 и пл=1,0 дает значения Т20%=616 и 1040 К, соответственно. Теоретически эти величины Т20% можно рассчитать согласно (8) при условии f=3 (медленная диффузия) и f=2 (быстрая диффузия), соответственно. Такой расчет дал следующие значения T20%T: 645 и 1040 К, соответственно, т.е. достаточно близкие к полученным экстраполяцией. Следовательно, как следует из выражений (16) и (17), такая эмпирическая трактовка также предполагает влияние наноадгезии на величину Т20%.

Т20%, К

900

800

0,4

0,6

0,7

пл

850

750

- 2

- 1

- 3

0,5

Рис.6.	Зависимость температуры 20 %-й потери массы образца Т20% от относительной доли плотноупакованных областей пл для фенилона (1) и нанокомпозитов фенилон/аэросил (2), фенилон/аэросил-МП (3).

И в заключение вкратце рассмотрим влияние наноадгезии на механические свойства нанокомпозитов фенилон/аэросил, а именно, на “степень” их усиления. Испытания на сжатие показали, что модуль упругости Ем исходного матричного фенилона равен 3,05 ГПа, а нанокомпозита фенилон/аэросил-МП с содержанием аэросила 0,3масс.% - 3,29 ГПа. Как известно [17], “степень” усиления нанокомпозитов можно определить как

ЕкЕм=1+11ϕн+ϕмф1,7,								(18)

где Ек – модуль упругости нанокомпозита.

При подстановке в (18) значений мф, оцененных согласно (14), получим теоретическое значение Ек(ЕкТ) равное 3,06 ГПа, а при использовании формулы (16) ЕкТ=3,33 ГПа. Нетрудно видеть, что второе значение ЕкТ, полученное с учетом эффекта наноадгезии, гораздо лучше согласуется с экспериментом (расхождение Ек и ЕкТ составляет 1%), чем полученное без учета указанного эффекта (расхождение около 10%). Таким образом, эффект наноадгезии приводит к увеличению модуля упругости нанокомпозитов на 0,263 ГПа даже при незначительном содержании аэросила 0,3 масс.%. При этом, как и следовало ожидать [23], наблюдается существенное (в 3 раза) снижение деформации до разрушения.

Выводы

Результаты настоящей работы показали наличие в полимерных дисперсно-наполненных нанокомпозитах эффекта наноадгезии, который заключается в повышенном уровне взаимодействия полимерная матрица-нанонаполнитель. Этот эффект имеет чисто размерное происхождение и реализуется для частиц нанонаполнителя диаметром менее 80 нм. Эффект наноадгезии сильно влияет на макроскопические свойства тех нанокомпозитов, в которых он реализуется. Так, существенное увеличение термостойкости и значительное снижение коэффициента теплового расширения нанокомпозитов на основе фенилона при введении всего 1 масс.% аэросила обусловлены эффектом наноадгезии. Аналогичный вывод позволяет сделать анализ механических свойств нанокомпозитов фенилон/аэросил.

Литература

- Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. Киев, Наукова Думка, 1980, 260с.

- Кнунянц Н.Н., Ляпунова М.А., Маневич Л.И., Ошмян В.Г., Шаулов А.Ю. Моделирование влияния неидеальной адгезионной связи на упругие свойства дисперсно-наполненного композита. Механика композитных материалов, 1986, т.22, №2, с.231-234.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Липатов Ю.С. Фрактальный анализ структуры и свойств межфазных слоев в дисперсно-наполненных полимерных композитах. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №1, с.111-149.

- Kozlov G.V., Lipatov Yu.S. Fractal and structural aspects of adhesion in particulate-filled polymer composites. Composite Interfaces, 2002, v.9, №6, pp.509-527.

- Kubat J., Rigdahl M., Welander M. Characterization of interfacial interactions in high-density polyethylene filled by glass spheres using dynamic-mechanical analysis. J. Appl. Polymer Sci., 1990, v.39, №5, pp.1527-1539.

- Холлидей Л., Робинсон Дж. Тепловое расширение полимерных композиционных материалов. В кн.: Промышленные полимерные композиционные материалы. Ред. Ричардсон М. М., Химия, 1980, с.241-283.

- Tanaka K., Nagamura T. Polymer nano-adhesion promoted by enhanced surface mobility. Mater. Intern. Conf. on Polymer abd Advanced Materials. POLYMEX-2006, Huatulko, Mexico, November 5-9, 2006, Session 1, p.51.

- Козлов Г.В., Буря А.И., Липатов Ю.С. Эффект наноадгезии в полимерных нанокомпозитах. Междунар. научн.-техн. сборн. «Композитные материалы», Ред. Буря А.И., 2007, т.1, №1, с.3-7.

- Андриевский Р.А. Наноматериалы: концепция и современные проблемы. Российский химический журнал, 2002, т.46, №5, с.50-56.

- Wu S. Polymer Interface and Adhesion. New York, Marcel Dekker, 1982, 492 p.

- Kozlov G.V., Zaikov G.E. The Structural Stabilization of Polymers: Fractal Models. Leiden-Boston, Brill Academic Publishers, 2006, 345 p.

- Берштейн В.А., Егоров В.М. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров. Л., Химия, 1990, 256 с.

- Шогенов В.Х., Ахкубеков А.А., Ахкубеков Р.А. Метод дробного дифференцирования в теории броуновского движения. Известия ВУЗов, Северо-Кавказск. регион, Естеств. науки, 2004, №1, с.46-50.

- Vilgis T.A. Flory theory of polymeric fractals – intersection, saturation and condensation. Physica A, 1988, v.153, №2, pp.341-354.

- Долбин И.В., Буря А.И., Козлов Г.В. Структура и термостойкость полимерных материалов: фрактальная модель. Теплофизика высоких температур, 2007, т.45, №3, с.355-358.

- Козлов Г.В., Маламатов А.Х., Антипов Е.М., Карнет Ю.Н., Яновский Ю.Г. Структура и механические свойства полимерных нанокомпозитов в рамках фрактальной концепции. Механика композиционных материалов и конструкций, 2006, т.12, №1, с.99-140.

- Маламатов А.Х., Козлов Г.В., Микитаев М.А. Механизмы упрочнения полимерных нанокомпозитов. М., Изд-во РХТУ им. Менделеева, 2006, 240 с.

- Козлов Г.В., Новиков В.У. Кластерная модель аморфного состояния полимеров. Успехи физических наук, 2001, т.171, №7, с.717-764.

- Козлов Г.В., Буря А.И., Долбин И.В. Влияние вращающего электромагнитного поля на структуру углепластиков на основе фенилона. Прикладная физика, 2006, №1, с.14-18.

- Hentschel H.G.E., Deutch J.M. Flory-type approximation for the fractal dimension of cluster-cluster aggregates. Phys. Rev. A, 1986, v.29, №12, pp.1609-1611.

- Wu S. Chain structure and entanglement. J. Polymer Sci., Part B, Polymer Phys., 1989, v.27, №4, pp.723-741.

- Козлов Г.В., Шустов Г.Б. Структурный анализ реакционной способности саж. Химическая технология, 2006, №1, с.24-26.

- Долбин И.В., Козлов Г.В., Липатов Ю.С. Зависимость модуля упругости от степени натяжения полимерных цепей для гибридных композитов. Материалы 2-й Межд. конф. «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов». М., ИМЕТ РАН, 2007, с.477-479.

Поступила в редакцию 11 августа 2007 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №05-01-00879.