НАПРЯЖЕНИЯ В СЛОИСТЫХ СТЕРЖНЯХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Мищенко А.В.

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет,

г. Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ

Для класса тонких слоистых стержней, изготовленных из материалов с физическими характеристиками одного порядка, на основе классической теории получены формулы касательных напряжений при термо-силовом воздействии и  наличии переменности сечения. Как частные случаи из них вытекают известные соотношения для слоистых стержней постоянного сечения, а также однородных стержней переменного сечения. Выполнен анализ влияния структурных параметров слоистого стержня на распределение напряжений.

1. ВВЕДЕНИЕ

Прикладная теория расчета слоистых конструкций, основанная на кинематических гипотезах Кирхгофа-Лява (Бернулли-Эйлера для стержней), является наиболее простой и хорошо разработанной. К настоящему времени многочисленными теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено [1-12 и др.], что область ее практического применения для слоистых стержней ограничивается классом тонких стержней (), в слоях которых материалы имеют упругие константы одного порядка. Этим требованиям удовлетворяет большинство конструктивных элементов несущих каркасов зданий и сооружений. Обращаясь к таким стержням, следует отметить, что некоторые вопросы их расчета в классической постановке не полностью освещены в литературе. В частности это касается решения прямых и обратных задач для слоистых стержней произвольной геометрии при термо-силовом воздействии, а также аналогичных задач для систем, образованных из таких стержней [13]. При решении данных задач необходимы универсальные формулы для основных – наиболее значимых компонент напряженного состояния.

В данной статье излагается методика расчета осредненных по ширине касательных напряжений в многослойном стержне произвольного переменного сечения при термо-силовом воздействии на основе классической теории.

2. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Поперечное сечение стержня многослойной структуры симметрично относительно силовой плоскости .  слоев стержня изготовлены из различных однородных материалов с обеспечением идеального межслойного контакта. Ширина и высота сечений слоев заданы в функциональном виде

,       ,        .

Слоистый пакет имеет некоторую произвольную геометрическую привязку к отсчетной плоскости , конкретизированную при решении задач. Через  обозначим координаты границ слоев, пронумерованных снизу вверх. Геометрическая ось стержня (ось ) образована пересечением отсчетной плоскости с плоскостью симметрии пакета.

Основные соотношения запишем в традиционной форме

,  ,  ,

,   ,  ,

,    ,    ,						(2.1)

.					(2.2)

Здесь ,  - смещения точек оси стержня в направлении осей , ; ,  - деформация и кривизна оси стержня; , ,  - интенсивности внешних сил в направлении осей ,  и моментов в плоскости ;  - нормальное напряжение в -м слое; ,  и далее  - модуль упругости, коэффициент температурного расширения и теплопроводность материала  - го слоя.

Температурную функцию  определим, рассматривая приближенное решение краевой задачи о теплопроводности слоистого стержня с теплоизолированными боковыми поверхностями, в виде кусочно-линейного распределения

,         .					(2.3)

Здесь ,  – параметры, определяемые из следующих условий

,			,

,	,

,	,

,  - приращение температуры на наружных поверхностях стержня.

С учетом (2.2), (2.3) выражения связи продольной силы  и изгибающего момента  с обобщенными деформациями оси стержня ,  принимают вид

(2.5)

(2.6)

Интегральные коэффициенты при обобщенных деформациях представляют собой мембранную, смешанную и изгибную жесткости слоистого сечения

,   ,   ,			(2.7)

.

3. НапряженИЯ

Выделив из нормального напряжения компоненты

,

на основе закона (2.2) с учетом (2.3), (2.5) получим

,		,		(3.1)

,	(3.2)

.

В слоистом стержне, как в структурно неоднородной системе, возникают поля самоуравновешенных температурных напряжений (3.2).

Будем полагать, что продольная нагрузка  состоит двух частей

,       ,

приложенных к верхней и нижней поверхностям стержня с некоторым заданным коэффициентом распределения . Другой способ ее приложения (на оси стержня) будет рассмотрен ниже.

Рассматривая равновесие элемента слоистого стержня, получим

.		(3.3)

Подставив в (3.3) нормальные напряжения (3.1), (3.2), учитывая соотношения (2.1), для составляющих касательного напряжения

получим следующие формулы

,			(3.4)

,

,							(3.5)

,								(3.6)

,								(3.7)

,							(3.8)

.		(3.9)

Здесь штрихом обозначено дифференцирование по координате . Величины

,

,			        (3.10)

представляют собой жесткости и температурное усилие для сдвигаемой части слоистого поперечного сечения, расположенной выше уровня с координатой .

В случае если продольная нагрузка  вся полностью приложена на оси стержня (ось ), то вместо формулы (3.4) следует использовать

,				        (3.11)

.

Рассмотрим выполнение граничных условий для полученных напряжений. Выражения (3.1), (3.2), (3.4) – (3.9), записанные при , , дают следующие поверхностные напряжения:

,	 -

от действия факторов ,

,

-					        (3.12)

от действия  и

,

-

от продольной поверхностной нагрузки . В случае осевого расположения нагрузки  из (3.11) получим

,				,

,			.

Компоненты , , ,  являются самоуравновешенными в слоистом сечении любой структуры.

В слоистых стержнях произвольного постоянного сечения [6] касательные напряжения от продольной силы (3.5), изгибающего момента (3.8) и температуры (3.9) при  становятся равными нулю. Оставшиеся касательные напряжения , ,  определяются лишь параметрами локального сечения, не зависимо от продольных градиентов величин ,  (). Специальный выбор отсчетной плоскости, обеспечивающей , приводит к дополнительному упрощению выражений (3.4) –(3.9).

Выражение касательного напряжения (3.6) является общением классической формулы Журавского [14] на случай поперечного изгиба стержня произвольной слоистой структуры.

Основные величины, используемые в формулах напряжений, при наличии нагрузок  и  имеют следующий порядок:

,  ,  ,

,  ,  ,  ,  .

В силу чего отношение касательных и нормальных напряжений, в рамках одной системы нагрузок (продольных и поперечных), составит

,		.

Это позволяет для большинства тонких стержней, пренебрегая компонентами  и  по сравнению с  и , выполнять расчеты прочности стержней без учета двуоосности напряженного состояния [13]. Однако, в некоторых ситуациях, в условиях прочности следует учитывать все компоненты напряжений. Среди них выделим следующие: а) тонкостенные сечения, имеющие внутренние слои с малым значением ширины ; б) расчеты стержней на участках с малым изгибающим моментом и большой поперечной силой (участки вблизи опор и локальных сосредоточенных поперечных нагрузок); в) стержни, изготовленные из материалов с низкой сдвиговой прочностью (дерево); г) оценки межслойной прочности.

Рассмотрим частный случай переменности ширины всех слоев стержня по однотипному закону вида

,  ,    			        (3.13)

с некоторой произвольной функцией . В таком случае величины (2.7), (3.10) будут определяться выражениями

,	    .

Учет этого в формулах (3.5), (3.8) приводит к обнулению напряжений , , что позволяет в стержнях с размерами слоев, изменяющимися согласно закону (3.13) или достаточно близким к нему выполнять расчеты без учета касательных напряжений, обусловленных продольной силой и изгибающим моментом.

4. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НапряженИЙ

Рассмотрим графическую интерпретацию законов изменения нормальных и касательных напряжений в 3-х слойном стержне переменного сечения. Пусть размеры прямоугольных поперечных сечений первого и второго слоев заданы постоянными, а третий (верхний) слой при постоянной толщине  имеет переменную ширину, равную

,  .						(4.1)

Стержень испытывает воздействие нагрузок ,  при , концевых сил и температурного поля . На нижней поверхности задана температура , а на верхней - . В табл.1 приведены относительные величины констант материалов, и геометрических параметров рассматриваемого поперечного сечения при . Параметры ,  определены решением краевой задачи для функции (2.3).

Таблица 1.

Структурные параметры слоистого сечения при .

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Отсчетную плоскость расположим на середине высоты второго слоя. Безразмерные напряжения ,  зададим выражениями

,		,	,

,		,		,

,		.

Определив напряжения по выражениям (3.1), (3.2), (3.4)-(3.9), получим для сечения при  эпюры, показанные на рис.4.1,б-м. На схемах (б), (в), (г), (д) показаны распределения напряжений: нормальных от продольной силы и изгибающего момента, касательных от продольной поверхностной нагрузки и поперечной силы. Эти напряжения не зависят от параметров переменности сечения в продольном направлении и определяются лишь локальной структурой сечения при .

Переменность ширины третьего слоя, вызывает в рассматриваемом сечении стержня наличие касательных напряжений от действия продольной силы (е), изгибающего момента (ж) и температуры (л), (м). Указанные напряжения пропорциональны величине градиента .

На схемах (и), (к), (л), (м) показаны эпюры нормальных и касательных напряжений от температурного воздействия для двух случаев. В первом из них напряжения ,  определены для равномерного поля  (), а во втором - ,  для неравномерного (, ). Кусочно-линейное распределение температуры для последнего случая на основе данных табл.1 показано на схеме (з).

Рис.4.1.	Эпюры безразмерных напряжений в слоистом сечении при переменной ширине  и постоянной толщине всех слоев.

Отметим, что если в (4.1) положить , сохраняя  (), то касательные напряжения от продольной силы, изгибающего момента и температуры в слоистом стержне будут отсутствовать.

Переменность толщины слоев обусловливает качественное изменение в распределении касательных напряжений. Согласно условиям (3.12), продольный градиент наружной границы сечения  или  вызывает ненулевые касательные напряжения на нижней или верхней поверхности стержня. Для однородных стержней это описано в [14].

Обратимся теперь к стержню, в котором при сохранении прежних параметров в сечении  второй слой постоянной ширины  имеет переменную толщину

, .

Рис.4.2.	Эпюры безразмерных касательных напряжений (в-е) в слоистом сечении (а) при переменной толщине (б).

В сечении при  напряжения , , , , ,  останутся без изменения (см. рис.4.1). Для оставшихся напряжений , , ,  эпюры в безразмерном виде с использованием выражений

,		,

приведены на рис.4.2,в,г,д,е. Особенностью их является наличие ненулевых напряжений , пропорциональных , на верхней поверхности стержня, имеющей наклон касательной плоскости к отсчетной плоскости. В случае  это будет наблюдаться и на нижней поверхности.

Возьмем конкретные числовые данные для расчетной схемы балки (рис.4.1,а, табл.1): =3 м, =70 ГПа,  гр-1. Полагая левый конец закрепленным шарнирно, а правый - свободно опертым, вычислим напряжения (3.1), (3.2), (3.4) – (3.9) в сечении, расположенном на расстоянии  от левого конца с размерами 300 мм, 50 мм (рис.4.1,а). Рассмотрим четыре варианта воздействия, в которых соответственно заданы: 1) поперечная нагрузка =  кН/м; 2) продольная нагрузка = 40 кН/м, приложенная к верхней поверхности балки (); 3) однородное поле приращений температуры при С; 4) неоднородное температурное поле при  C.

Распределение напряжений в сечении отражено на эпюрах рис.4.1, 4.2. В табл.2 приведены максимальные значения каждой из компонент напряжения для четырех вариантов воздействий и двух случаев переменности сечения в продольном направлении. В первом из них при постоянстве всех размеров слоев задан градиент ширины верхнего слоя , а во втором - градиент толщины  второго слоя (рис.4.2). В стержне постоянного сечения последние три столбца табл.2 обнуляются.

Таблица 2.

Значения максимальных напряжений в сечении  в мегапаскалях.

| Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -81,00 | 0 | 0 | -5,12 | 0 | 1,19 | 0 |
| 2 | 23,91 | 0 | 0 | -0,80 | -0,83 | -0,38 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 16,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,264 |
| 4 | 0 | 0 | -17,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,098 |
| 1 | 0 | -81,00 | 0 | 0 | -5,12 | 0 | 4,05 | 0 |
| 2 | 23,91 | 0 | 0 | -0,80 | -0,83 | -1,19 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 16,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,837 |
| 4 | 0 | 0 | -17,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,612 |

Определяя суммарные нормальное  и касательное  напряжения, может быть решен вопрос о пренебрежении некоторыми малосущественными компонентами. Однако при комплексном термо-силовом воздействии для слоистого стержня следует учитывать ряд факторов: характер внешнего воздействия, специфику геометрии и физической структуры. Например, при наличии поперечных нагрузок основной вклад в касательное напряжение дает слагаемое , но при их отсутствии все компоненты  становятся сопоставимыми между собой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формулы (3.1), (3.2), (3.4)-(3.9) позволяют при действии различных внешних факторов вычислять осредненные по ширине напряжения в слоистых стержнях переменного сечения, используя специальные критерии выполнять оценки прочности материалов. Представление напряжения в виде отдельных компонент, учитывающих влияние каждого внутреннего силового фактора, температуры и нагрузок в отдельности, позволяет проводить сравнительный анализ величин данных компонент и выявлять ситуации, для которых расчет может быть выполнен по упрощенным зависимостям либо на основе специальных аппроксимаций [3,9].

По аналогии с формулами (3.4)-(3.9) могут быть записаны формулы для поперечного горизонтального напряжения  в элементах тонкостенных слоистых сечений. В частности, это может быть актуальным для полок неоднородного двутавра.

Разрывность функций касательных напряжений, в известной мере противоречащая истинным условиям на внутренних границах слоев, но, однако, обусловленная принятыми исходными положениями, может быть устранена путем доработки модели слоистого сечения. С этой целью в окрестности границы в более широком слое необходимо ввести тонкий переходный элемент - прослойку, соединяющий основные слои непрерывно. Введение такой прослойки, с одной стороны, легко вписывается в разработанную методику, а с другой, очевидно, приведет к сближению результатов расчета с реальной картиной распределения напряжений.

На основе полученных выражений касательных напряжений может быть найдена величина погонной сдвигающей силы , не имеющей разрывов во внутренних точках сечения. Ее оценка позволяет выполнять расчет межслойных соединений. В различных случаях конструктивного исполнения слоистых стержней могут устанавливаться, например: требуемая несущая способность и количество элементов в заклепочном и нагельном соединении, характеристики сварного и клеевого шва и т.д., в том числе и всевозможные параметры в современных вновь разрабатываемых способах соединения слоистых пакетов.

литературА

- Альтенбах Х. Основные направления теории многослойных тонкостенных конструкций. Обзор. Механика композитных материалов, 1998, т.34, №3, с.333-348.

- Григолюк Э.И., Селезов И.Т. Неклассическая теория колебаний стержней, пластин и оболочек. Итоги науки и техники, Сер. механика тверд. деформ. тела, ВИНИТИ, т.5, М., Наука, 1972, 271 с.

- Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин. М., Наука, 1967, 268 с.

- Болотин В.В., Новичков Ю.Н. Механика многослойных конструкций. М., Машиностроение, 1980, 375 с.

- Лурье С.А., Шумова Н.П. Кинематические модели уточненных теорий композитных балок, пластин и оболочек. Механика композитных материалов, 1996, т.32, №5, с.612-624.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1988, 271 с.

- Пискунов В.Г., Вериженко В.Е. Линейные и нелинейные задачи расчета слоистых конструкций. Киев, Будивельник, 1986, 176 с.

- Бутенко Ю.И. Вариационно-асимптотические методы построения неклассических методов расчета стержней и пластин. Казань, «Новое знание», 2001, 320 с.

- Андреев А.Н. О напряженном состоянии и устойчивости слоистых балок и стержней. Известия вузов, Строительство и архитектура, 1983, №3, с.51-54.

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Пространственные задачи изгиба и кручения слоистых конструкций. Метод асимптотического расщепления. Новосибирск, Наука, 2004, 408 с.

- Горик О.В., Пискунов В.Г., Чередников В.М. Теоретико-экспериментальное исследование изгиба трехслойных брусьев. Проблемы прочности, 2000, №3, с.76-85.

- Пискунов В.Г., Горик А.В., Чередников В.Н. Моделирование поперечных сдвигов дискретно-однородных композитных брусьев на основе итерационного процесса с учетом тангенциальных нагрузок. 1. Построение модели. Механика композитных материалов, 2000, т.36, №4, с.487-500.

- Немировский Ю.В., Мищенко А.В., Вохмянин И.Т. Рациональное и оптимальное проектирование слоистых стержневых систем. Новосибирск, НГАСУ, 2004, 488 с.

- Тимошенко С.П., Гере Дж. Механика материалов. М., Мир, 1976, 669 с.

Поступила в редакцию 17 мая 2007 года.