РЕШЕНИЕ НАЧАЛЬНО-КРАЕВЫХ ЗАДАЧ О ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ В РАМКАХ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Мовчан А.А., Чжо Ту Я*

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

*Московский авиационный институт, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Приведены постановки и результаты численного решения задач о прямом и обратном превращении в стержне из никелида титана при его нагреве и охлаждении под действием постоянного напряжения. Задачи решаются в так называемой «дважды связной» постановке, т.е. учитывается влияние напряжений и фазовых деформаций на фазовый состав и изменения фазового состава на распределение температуры по материалу и ее изменение со временем. Для этого используется термодинамическая модель поведения сплавов с памятью формы (СПФ), не опирающаяся, в отличие от известных аналогов, на какие-либо априорные гипотезы относительно скорости диссипации. Модель распространена на случай материалов с нелинейной зависимостью деформации полного прямого превращения под действием постоянного напряжения от величины этого напряжения. Проведено сравнение результатов решения задач в рамках нелинейной и линейной моделей.

ВВЕДЕНИЕ

Определение напряженно – деформированного, температурного и фазового состояния сплавов с памятью формы (СПФ) осложнено тем обстоятельством, что указанные три величины не могут быть в общем случае определены по - отдельности и независимо. Напряжения влияют на значение параметра фазового состава. Процесс фазового перехода за счет выделения или поглощения латентного тепла и диссипативных явлений влияет на распределение температур по материалу и ее изменение со временем. В результате возникает так называемая дважды связная постановка задач механики для СПФ. Наиболее естественная формулировка задач такого типа может быть получена в рамках подходов рациональной термодинамики.

Термодинамические определяющие соотношения для СПФ формулировались в работах [1-8] и др. Каждая из этих моделей в качестве одной из основополагающих гипотез использует предположение о структуре термодинамического потенциала СПФ, представляющего собой, в общем случае, сумму аддитивной и неаддитивной частей. В качестве второй гипотезы используются те или иные определяющие соотношения для скоростей макроскопических фазовых деформаций при прямом и обратном превращениях. В [1,2] для случая прямого превращения используют определяющие соотношения, следуя которым скорость фазовых деформаций является однородной функцией нулевой степени относительно компонент девиатора напряжений. Легко видеть, что в рамках таких моделей интенсивность фазовой деформации εiph, накопленной при полном прямом превращении под действием постоянного напряжения, не зависит от интенсивности σi этого напряжения. Полученный вывод противоречит экспериментальным данным, следуя которым величина εiph возрастает с ростом σi, причем эта зависимость близка к линейной для малых напряжений и приближается к горизонтальной асимптоте для больших напряжений. Факт выхода на горизонтальную асимптоту коррелирует с тезисом об ограниченности интенсивности макроскопической фазовой деформации, которая не может превосходить интенсивность кристаллографической деформации соответствующего фазового перехода. В работах [5,6] предполагается, что скорость фазовой деформации при прямом превращении пропорциональна девиатору действующего напряжения. В рамках такой модели правильно описывается линейная асимптотика зависимости εiph от σi для малых напряжений, но не выполнено условие ограниченности фазовых деформаций при высоких напряжениях. В работах [7-9], предложены варианты теории нелинейного деформирования СПФ, полученные чисто феноменологически [7] или на основе гипотезы о влиянии микронапряжений на процесс накопления фазовых деформаций прямого превращения [8,9]. Соответствующие нелинейные определяющие соотношения для скоростей фазовых деформаций обладают всеми описанными выше свойствами.

Модели [1-4] и др. в качестве третьего основного предположения используют априорную гипотезу относительно скорости механической диссипации, которая в простейшем случае сводится к предположению о пропорциональности с постоянным коэффициентом скорости механической диссипации скорости изменения параметра фазового состава [2,4]. В более сложных моделях [1,3] коэффициент пропорциональности считается зависящим от параметра фазового состава и температуры [1], либо скорость механической диссипации считается квадратичной функцией скорости изменения параметра фазового состава [3]. Преимуществом такого типа подходов является тот факт, что выбираются заведомо неотрицательные выражения для скорости механической диссипации, так что второй закон термодинамики выполняется автоматически. Существенным недостатком этих гипотез является тот факт, что в общем случае они не могут быть проверены экспериментально. Для частных случаев (изотермическое нагружение и разгрузка при температуре начально-аустенитного состояния, когда наблюдается явление сверхупругости), следуя варианту этой гипотезы, принятому в [2] площадь петли сверхупругого гистерезиса не зависит от температуры испытаний, что противоречит экспериментальным данным [10].

В данной работе используется аналог термодинамической модели, предложенной в [5,6] и не использующей никаких априорных гипотез относительно скорости механической диссипации, распространенной в [8,9] на случай более реалистичных нелинейных определяющих соотношений для скоростей фазовых деформаций. В рамках такой модели получены решения дважды связных начально–краевых задач о температурном, фазовом и деформированном состоянии стержня из СПФ, претерпевающего прямые и обратные мартенситные превращения под действием постоянных напряжений. Сравниваются между собой решения, полученные в рамках линейных и нелинейных определяющих соотношений для скоростей фазовых деформаций.

1. НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ДЕФОРМАЦИЙ СПФ

В работе [9] в рамках последовательной микромеханической модели получены следующие определяющие соотношения для скоростей фазовых деформаций:

dεijph'=32σij'σiε0F(σi)(1−qf(q))+f(q)εijph'dq				(1.1)

εV=ρ0−δ02q,	ε0=ρ0+δ02

dεijph=εijph0q0dq										(1.2)

Здесь уравнение (1.1) соответствует прямому, а (1.2) – обратному термоупругому мартенситному превращению;σij, σi - тензор и интенсивность напряжений, F(σi) - интегральная функция распределения интенсивности микронапряжений; εijph, εV - тензор фазовых деформаций и линейная компонента объемной фазовой деформации, штрих обозначает компоненты девиатора; q - объемная доля мартенситной фазы, εijph0, q0 - начальные значения компонент тензора фазовых деформаций и объемной доли мартенситной фазы для рассматриваемого этапа обратного превращения, ρ0, δ0 предельные значения интенсивности деформаций полного прямого превращения при растяжении и сжатии соответственно, f(q) - функция модели, определяющая соотношения между процессами развития и зарождения мартенситных пластин при прямом превращении.

В [9] показано, что решение уравнения (1.1) для случая прямого превращения, происходящего из полностью аустенитного состояния под действием постоянных напряжений не зависит от функции модели f(q) и совпадает с решением того же уравнения, полученным при f(q)=0. Поскольку в рассматриваемых в данной работе процессах прямое превращение происходит только из начального полностью аустенитного состояния и под действием постоянных напряжений, то для дальнейших расчетов будет рассмотрен упрощенный вариант соотношения (1.1) при f(q)=0:

dεijph'=32σij'σiε0F(σi)dq								(1.3)

Известно, что деформация объемного эффекта реакции прямого мартенситного превращения мала по сравнению с девиаторными компонентами фазовых деформаций, если только прямое превращение происходит при не слишком малых напряжениях. Поэтому в данной работе объемный эффект реакции мартенситного превращения не учитывается, тензор фазовой деформации считается девиатором.

В данной работе считается, что микронапряжения имеют нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и квадратичным уклонением σ0. В этом случае [9]

F(σ)=Φ(σσ0),	Φ(x)=2π0.5 0xexp(−t22)dt				(1.4)

где Φ(x) - функция Лапласа. Для дальнейшего понадобится асимптотическое выражение для функции F(σ), справедливое для малых напряжений. Разлагая функцию Лапласа в ряд и ограничиваясь первым членом разложения, получаем:

F(σ)≈2π0.5σσ0		при		σσ0<<1				(1.5)

Для упругих деформаций СПФ, исходя из гипотезы об аддитивном представлении потенциала Гиббса, следуют выражения:

εije'=σij'2G(q), εkke=σkkK(q), 1G(q)=qGM+1−qGA, 1K(q)=qKM+1−qKA

Здесь G(q), K(q) - сдвиговой и утроенный объемный модули СПФ, нижними индексами A и M обозначены значения этих величин в аустенитном и мартенситном состоянии. Чисто температурная деформация, в силу малости этой величины, в данной работе не учитывается.

2. УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛЛАНСА

Анализ термодинамической состоятельности модели нелинейного деформирования СПФ, подчиняющейся соотношениям типа (1.2), (1,3) проведен в [7]. Показано, что потенциал Гиббса СПФ с широким гистерезисом можно считать суммой упругих выражений для потенциала Гиббса аустенита и мартенсита с весами, равными объемным долям соответствующих фаз. В этом случае скорость механической диссипации D1 может быть представлена в виде

D1=Dq+Dσ≥0, Dq=ΔU0−TΔS0q, Dσ=σij'εijph+Z(σ)q	(2.1)

Z(σ)=ΔKσkk26KAKM+ΔGσi26GAGM,  ΔK=KA−KM, ΔG=GA−GM

Здесь Dq, Dσ - составляющие скорости диссипации, связанные собственно с фазовым переходом и с действующими при этом переходе напряжениями, ΔU0, ΔS0 - энтальпия и энтропия фазового перехода. Необходимо отметить, что в большинстве известных термодинамических моделей поведения СПФ [1-4] и др. величина Dσ не учитывается.

Установлено, что достаточными условиями неотрицательности скорости механической диссипации (2.1) являются следующие выражения для температур начала прямого Msσ и обратного Asσ превращения при наличии напряжений

Msσ=Ms0+dσΔS0−1, Asσ=As0+dσΔS0−1					(2.2)

dσ=ε0Φσiσ0 σi+Z(σ), dσ=σij'εijph0q0+Z(σ)

Здесь первое выражение для dσ соответствует прямому, а второе – обратному превращению, Ms0, As0 - температуры начала прямого и обратного превращения в отсутствии напряжений. Кроме того, должно выполняться следующее ограничение для температуры термодинамического равновесия фаз T=ΔU0ΔS0

Ms0≤T≤As0										(2.3)

Исходя из первого и второго законов термодинамики, получены следующие формулировки уравнения энергетического баланса, имеющие форму связного уравнения теплопроводности:

kqΔT=CT+Tασkk−ΔC(σ,T)χσ,σ,T					(2.4)

C=Cσ+ΔC(σ,T)

ΔC=ΔU0+ε0σiΦ(σiσ0)+Z(σ)Ms0−Mf0η(q)						(2.5)

χ(σ,σ,T)=ε0Φσiσ0σi+σiσiΔG3GAGM+σmmσkkΔK3KAKMΔS0				(2.6)

ΔC(σ,T)=σij'εijphq+ΔU0+Z(σ)(Af0−As0)η(q)						(2.7)

χ(σ,σ,T)=ΔC(σ,T)3εijphσij'q+σkkσmmΔKKAKM+σiσiΔGGAGM3ΔS0			(2.8)

Здесь Cσ - теплоемкость при постоянных напряжениях, C - эффективная теплоемкость, отличающаяся от исходного значения Cσ на величину ΔC(σ,T), учитывающую явления выделения и поглощения латентного тепла фазового перехода и диссипативные слагаемые и вычисляемую по формулам (2.5) для прямого и (2.7) для обратного превращения. Функция η(q) (2.5) и (2.7) соответствуют выбранной аппроксимации диаграммы фазового перехода, имеющей форму:

q=ϕ(θ), 										(2.9)

θ=Msσ−TMs0−Mf0, θ=Asσ−TAf0−As0+1

Здесь

ϕ(θ)=0 при θ<0φ(θ) при 0≤θ≤11 при 1<θ

причем функция  монотонно возрастает на отрезке 0,1, φ(0)=0, φ(1)=1. В случае выбора

φ(θ)=θ										        (2.10)

получается линейная аппроксимация диаграммы перехода, и η(q)=1 на интервале 0,1 и нулю вне этого интервала. Если же положить

ϕ(θ)=121−cosπθ								        (2.11)

то получается предложенная в [11] тригонометрическая аппроксимация диаграммы перехода и функция η(q) равна πq(1−q)0.5 на интервале 0,1 и нулю вне этого интервала.

Уравнение баланса энергии (2.4) отличается от классического уравнения теплопроводности не только использованием значения эффективной теплоемкости, но и третьим, скоростным слагаемым правой части. Соответствующий коэффициент χ(σ,σ,T) определяется по формуле (2.6) для прямого и (2.8) для обратного превращения и обращается в нуль в случае, когда скорость изменения напряжений равна нулю. Поэтому для случая фазовых переходов под действием постоянных напряжений, который и рассматривается в данной работе, связное уравнение теплопроводности имеет вид:

kqΔT=CT									        (2.12)

3. ОДНОМЕРНЫЕ РАЗРЕШАЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

В данной работе рассматриваются прямые и обратные превращения под действием одноосного растягивающего напряжения: σ11=σ>0, σij=0 для остальных i и j. Величина σ сохраняет постоянные значение σ1 для прямого и σ2 для обратного превращения, причем, в общем случае σ1≠σ2.

Легко видеть, что в данном случае разница между эффективной теплоемкостью и теплоемкостью при постоянном напряжении равна

ΔC=ΔU0+ε0Fσ1σ1+Zσ1ϕ'θMs0−Mf0					(3.1)

ΔC=ΔU0+ε0Fσ1σ2+Zσ2ϕ'θAf0−As0,

Z(σ)=3ΔEσ2EAEM,	ΔE=EA−EM

для прямого и обратного превращения соответственно. Здесь EA, EM - аустенитное и мартенситное значения модуля Юнга.

Формулы для величин dσ, входящие в выражения для характерных температур фазовых переходов (2.2) в рассматриваемом одномерном случае принимают вид:

dσ=F(σ1)σ1+Z(σ1), dσ=F(σ1)σ2+Z(σ2)

В случае линейной аппроксимации диаграммы перехода (2.10)

ϕ'(θ)=0 при θ=01 при 0<θ<10 при θ=1

В результате при постоянных напряжениях эффективная теплоемкость оказывается кусочно–постоянной разрывной функцией температуры. Для тригонометрической аппроксимации диаграммы перехода (2.11), следуя (3.1) получается

ΔC=ΔU0+ε0Fσ1σ1+Zσ1π2(Ms0−Mf0)sinMs0+ΔS0−1(F(σ1)σ1+Z(σ1))−TMs0−Mf0если температура уменьшается в интервале температур прямого превращения и

ΔC=ΔU0+ε0Fσ1σ2+Zσ2π2(Ms0−Mf0)sinMs0+ΔS0−1(F(σ1)σ2+Z(σ2))−TMs0−Mf0если температура увеличивается в интервале температур обратного превращения. Вне этих интервалов, или при противоположном характере изменения температуры ΔC=0. В данном случае эффективная теплоемкость является непрерывной функцией температуры.

Таким образом, разрешающее соотношение (2.12) принимает форму уравнения теплопроводности с эффективной теплоемкостью C, зависящей от текущей температуры.

Определяющие соотношения для осевой компоненты фазовой деформации имеют вид:

dεph=ε0F(σ)dq, dεph=εph0dqq0						(3.2)

для прямого и обратного превращения соответственно. Интегрирование первого из этих уравнений в условиях прямого превращения при постоянном напряжении σ=σ1 и нулевом начальном условии εph(0)=0, дает

εph=ε0F(σ1)q										(3.3)

Если прямое превращение заканчивается при q=q0, то, следуя (3.3), при этом накапливается деформация

εph0=ε0F(σ1)q0										(3.4)

Интегрирование второго уравнения (3.2) при начальном условии εph(q0)=εph0 дает для обратного превращения

εph=εph0qq0										(3.5)

Подстановка (3.4) в (3.5) дает (3.3). Таким образом, в данной конкретной задаче фазовые деформации при прямом и обратном превращениях для одинаковых значений q совпадают, и даются формулой (3.3).

Упругая деформация εe для прямого и обратного превращения определяется единой формулой

εe=σE(q), 1E(q)=qEM+1−qEA							(3.6)

Полная деформация складывается из фазовой и упругой (чисто температурная деформация не учитывается). Продольное смещение u точек стержня определяется путем интегрирования соотношения Коши: ∂u∂x=εph+εe (рассматривается случай малых деформаций) и для случая стержня, расположенного вдоль положительного направления оси x, закрепленный торец которого находится в начале координат, получается:

u(x,t)=0xσ1q1(ξ,t)EM+1−q1(ξ,t)EA+ε0F(σ1)q1(ξ,t)dξ			(3.7)

u(x,t)=0xσ2q2(ξ,t)EM+1−q2(ξ,t)EA+ε0F(σ1)q2(ξ,t)dξ

для прямого и обратного превращений соответственно. В (3.7) q1(x,t), q2(x,t) - зависимости параметра фазового состава от пространственной координаты и времени, вообще говоря, различные для прямого (индекс 1) и обратного (индекс 2) превращений и определяемые по формулам (2.9).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СПФ

Целью данной работы является сопоставление результатов решения начально-краевых задач термомеханики для СПФ, получаемых в рамках предложенной в [12-15] линейной теории деформирования СПФ, и предложенной в [8,9] нелинейной теории. Чтобы сравнить между собой результаты, даваемые нелинейной и линейной моделью, надо подобрать эквивалентные из некоторых соображений значения постоянных, входящих в обе эти модели. Основные наборы параметров материала в обеих моделях совпадают. Различными являются лишь постоянные, входящие в уравнение для скоростей фазовых деформаций прямого превращения. Кроме того, линейная модель содержит дополнительный параметр k, входящий в выражение для температуры начала прямого превращения при наличии напряжений.

Уравнение для скоростей изменения компонент девиатора фазовой деформации при прямом превращении в рамках линейной модели имеет вид:

dεijphdq=c0σij'+a0εijph									(4.1)

Его решение при постоянном напряжении и нулевых начальных условиях есть

εijph=c0σij'a0exp(a0q)−1								(4.2)

т.е. при a0≠0 является нелинейной функцией q. В то же время, решение такой же задачи в рамках нелинейной теории, несмотря на более сложное уравнение для фазовых деформаций (1.1), всегда дает линейное по q решение [9]. Поэтому, для сопоставимости результатов, линейную теорию необходимо рассматривать при a0=0. В этом случае решение (4.2) превращается в

εijph=c0σij'q,	εph=23c0σq							(4.3)

Вторая формула (4.3) записана для осевых компонент напряжений и фазовых деформаций в случае одноосного растяжения.

Уравнение для температуры начала прямого превращения в рамках линейной модели с аддитивным потенциалом Гиббса имеет вид [5]

Msσ=Ms0+kσi+ΔKσkk26K1K2ΔS0							(4.4)

Как видно, подобрать такие значения параметров с0, k линейной модели и ε0, σ0 нелинейной модели так, чтобы формула (4.3) давала бы такие же результаты, что и формула (3.3), а формула (4.4) такие же результаты, что первая формула (2.2) не представляется возможным. Поскольку нелинейные уравнения для скоростей фазовых деформаций (1.1) асимптотически стремятся к линейным при σiσ0→0, то можно подбором значений параметров с0, ε0, σ0 добиться совпадения линейной асимптотики (3.3) при σiσ0→0 и (4.3). Заменяя функцию F1(σ) в (3.3) ее асимптотическим выражением (1.5), характерным для малых напряжений, можно получить

εph=ε02π0.5σσ0q									(4.5)

Следуя (4.5) и (4.3), уравнение для скоростей деформаций в рамках нелинейной модели при малых напряжениях стремится к уравнению, справедливому в рамках линейной модели, если

с0=32ε02π0.51σ0									(4.6)

В случае малых напряжений выражения для эффективных теплоемкостей (3.1) после замены (1.5) принимают вид

С=Сσ+ΔU0+ε02π0.5(σ1)2σ0+Z(σ)ϕ'(θ)Ms0−Mf0

С=Сσ+ΔU0+ε02π0.5σ1σ2σ0+Z(σ)ϕ'(θ)Af0−As0

Подстановка в эти формулы выражения (4.6) превращает их в соотношения

С=Сσ+ΔU0+23с0(σ1)2+Z(σ)ϕ'(θ)Ms0−Mf0

С=Сσ+ΔU0+23с0σ1σ2+Z(σ)ϕ'(θ)Af0−As0

т.е. в выражения для эффективной теплоемкости, справедливые в рамках линейной модели [5].

Уравнение для температуры начала обратного превращения, принятое в нелинейной модели (вторая формула(2.2)) для малых напряжений после замены (1.5) превращается в соотношение Asσ=As0+ε02π0.5σ1σ2σ0+Z(σ2)ΔS0 которое с учетом (4.6) переходит в Asσ=As0+23с0σ1σ2+Z(σ2)ΔS0 т.е. в соотношение, характерное для линейной модели [5].

Далее рассматривается вопрос о том, можно ли, и если да, то в каком смысле сопоставить между собой соотношения (2.2) и (4.4) для температур начала прямого превращения в рамках линейной и нелинейной моделей. При дальнейшем рассмотрении малые слагаемые Z(σ) формулы (2.2) и пропорциональное ΔK формулы (4.4), связанные с переменностью упругих модулей не учитываются.

Формула (2.2) для малых напряжений после замены (1.5) принимает вид

Msσ=Ms0+ε0σ02π0.5σ12ΔS0								(4.7)

Таким образом, для малых напряжений в рамках нелинейной модели зависимость Msσ от σ является квадратичной. Поэтому подобрать значения постоянных так, чтобы формулы (4.7) и (4.4) при ΔK=0 совпадали, не представляется возможным.

Легко видеть, что зависимость, даваемая первой формулой (2.2) без учета слагаемого Z(σ) стремится к линейной не для малых, а для больших значений отношения σiσ0, когда значение интеграла вероятности приближается к горизонтальной асимптоте. Действительно, при x→∞ выполняется Φ(x)→1 и для больших значений σiσ0 первая формула (2.2) без учета Z(σ) стремится к зависимости

Msσ=Ms0+ε0ΔS0σi									(4.8)

Выражения (4.4) при ΔK=0 и (4.8) будут давать идентичные результат, если

k=ε0ΔS0											(4.9)

Поскольку два соотношения (4.6) и (4.9) связывают между собой 5 параметров, то три из этих параметров могут быть заданы независимо. Задаем значения величин

ε0=0.04, k=0.1×10−6KПа, c0=0.000283 ×10−6Па−1	        (4.10)

соответствующие равноатомному никелиду титана, и из (4.9) и (4.6) находим

ΔS0=62.5 Дж(кг⋅К), σ0=168.6 МПа				        (4.11)

Термодинамические части обеих моделей содержат величину энтальпии перехода ΔU0. При выборе значения этой величины можно руководствоваться следующими соображениями. Поскольку используется модель с аддитивным потенциалом Гиббса, то должно выполняться условие справедливости диссипативного неравенства (2.3) [5], которое является достаточным для нелинейной модели и необходимым для модели линейной. Принимая для характерных температур фазовых переходов в отсутствии напряжений значения, соответствующие равноатомному никелиду титана:

Ms0=313 K, Mf0=293 K, As0=323 K, Af0=343 K		        (4.12)

и умножая соотношение (2.3) на ΔS0=62.5 (4.11) получаем весьма жесткие рамки для ΔU0:

19562≤ΔU0≤20187								        (4.13)

Неравенство (4.13) не нарушится, если выбрать

ΔU0=20000 Джкг								        (4.14)

Достаточное условие выполнения диссипативного неравенства в рамках линейной модели для случая аддитивного потенциала Гиббса имеет вид [5]

ΔS0≤4ΔU02Ms0+4Ms02+6ρΔU0k2c1,	c1=c0+ΔG4GAGM	        (4.15)

Подстановка значений параметров (4.10), (4.12), (4.14) и значения плотности ρ=6440 кгм3, характерное для никелида титана, в первую формулу (4.15), где величина с1 заменена на меньшую величину с0 дает для правой части этой формулы величину 62.81 Дж(кг⋅К), т.е. выбранное значение ΔS0=62.5 удовлетворяет ограничению (5.15). Таким образом, выбор значения энтальпии перехода (4.14) обеспечивает выполнение диссипативного неравенства в рамках как линейной, так и нелинейной моделей.

Сравнение результатов решения задач по линейной и нелинейной теории производилось для значений параметров материала (4.10), (4.11), (4.12), (4.14), в результате чего при σiσ0→0 уравнения нелинейной модели для фазовых деформаций, характерных температур обратного превращения и связное уравнение теплопроводности стремятся к соответствующим уравнениям нелинейной модели. При этом уравнения для характерных температур прямого превращения, принятые в нелинейной модели, стремятся к соответствующим уравнениям линейной модели для противоположного случая больших напряжений.

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНО-КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

Ниже приведены результаты решения начально – краевых задач о деформированном, фазовом и температурном состоянии стержня цилиндрической формы единичной длины, расположенного вдоль положительного направления оси x. Боковые поверхности стержня свободны от напряжений и теплоизолированы, теплообмен происходит только через торцы. Температура всех точек торцов стержня одинакова и либо постоянна по времени, либо меняется по заданному закону. Точки левого торца стержня закреплены от продольных смещений, центральная точка левого торца закреплена полностью. К точкам правого торца приложено равномерно распределенное по торцу продольное напряжение, постоянное в процессе рассматриваемого прямого или обратного превращения. Легко видеть, что данная задача является одномерной по пространственным координатам, продольные смещение и температура являются функциями координаты x и времени, а продольные деформация и напряжение зависят только от времени. Начальное условие по температуре для всех задач имело вид: T(0,x)=403 K. Материал стержня в начальный момент находился в аустенитном состоянии. В течение первых t1=4×104 сек. краевые условия имели вид: T(0,t)=T(1,t)=253 K, чем обеспечивалось охлаждение материала стержня через его торцы. Значение t1 выбиралось из тех соображений, чтобы за это время во всех точках стержня, включая его центральную точку, успевало произойти полное прямое превращение. Для t≥t1 краевые условия имели вид: T(t,0)=T(t,1)=253+0.01(t−t1). Тем самым обеспечивался непрерывный переход от постоянной низкой температуры торцов к их нагреву, вызывающему рост температуры материала стержня и соответствующее обратное превращение. На приведенных ниже графиках время отложено в единицах, равных 104 сек., сплошные линии соответствует решению нелинейной задача, штриховые – линейной.

На рис.1 изображены графики зависимости температуры в центральной точке стержня от времени для прямого и обратного превращений, происходящих при одном и том же постоянном напряжении, значение которого указано под каждым графиком. Участки замедленного изменения температуры на ниспадающей и восходящей ветвях графиков соответствуют интенсивному протеканию прямого и обратного превращения соответственно. Как видно, для малых напряжений соответствующие кривые неразличимы, а для больших разница становится весьма существенной, особенно на этапе обратного превращения.

| σ1=σ2=0.1σ0 | σ1=σ2=σ0 |
| --- | --- |
| σ1=σ2=2σ0 | σ1=σ2=3σ0 |

Рис.1.

На рис.2 для той же задачи изображены графики распределения температуры по длине стержня для различных моментов времени, соответствующих процессу увеличения температуры торцов стержня и двух значений приложенных напряжений, указанных на рисунках. Как видно, при напряжениях σ1=σ2=3σ0 разница между решениями по линейной и нелинейной теориям существенно выше, чем при напряжениях σ1=σ2=2σ0, причем эта разница достигает наибольшего значения в центральной точке стержня.

| σ1=σ2=2σ0 1-t=65000 сек., 2-t=70000сек., 3-t=80000сек., 4-t=90000сек. | σ1=σ2=3σ0 1-t=65000сек., 2-t=70000сек., 3-t=80000сек. |
| --- | --- |

Рис.2.

На рис.3 изображены зависимости от времени величины объемной доли мартенситной фазы в средней точке стержня для различных значений напряжений σ1=σ2, действующих при прямом и обратном превращениях.

| σ1=σ2=0.1σ0 | σ1=σ2=σ0 |
| --- | --- |
| σ1=σ2=2σ0 | σ1=σ2=σ0 |

Рис.3.

Следуя первому из четырех графиков, даже для весьма малых значений напряжения графики зависимости q от t для прямого превращения, полученные в рамках линейной и нелинейной моделей различаются. Это обстоятельство связано с тем, что не удалось добиться совпадения асимптотик для температуры начала прямого превращения в рамках линейной и нелинейной модели при малых значения напряжений. В то же время, кривые линейного и нелинейного решения для обратного превращения при малых напряжениях существенно ближе, поскольку асимптотики для температур обратного превращения при малых напряжениях совпадают.

При переходе к напряжению, равному σ0, разница между кривыми, соответствующими прямому превращению, возрастает, причем фазовый переход, рассчитанный по нелинейной теории запаздывает по сравнению с определенным в соответствии с линейной теорией. Увеличение напряжений до 2σ0 приводит к тому, что кривые, соответствующие прямому превращению сближаются, зато возникает существенная разница для кривых обратного превращения. Наконец, при напряжении 3σ0 опять появляется разница между кривыми прямого превращения, но теперь уже фазовый переход, рассчитанный по нелинейной теории, отстает по сравнению с фазовым переходом в рамках линейной теории. Разница между кривыми для обратного превращения еще увеличивается.

На рис.4 изображены графики зависимости безразмерного смещения V свободного торца стержня от времени для той же программы охлаждения и нагрева.

| σ1=σ2=0.1σ0 | σ1=σ2=σ0 |
| --- | --- |
| σ1=σ2=2σ0 | σ1=σ2=3σ0 |

Рис.4.

Величина V показывает, во сколько раз смещение стержня из сплава с памятью формы больше смещения такого же и также нагруженного упругого стержня со значением модуля Юнга, соответствующим аустенитному состоянию материала. Следуя приведенным результатам, смещения, полученные по линейной и нелинейной теориям для малых значений напряжений близки. С ростом напряжений разница увеличивается, становясь почти двукратной для напряжений, составляющих утроенное квадратичное уклонение интенсивности микронапряжений.

Все предыдущие примеры относились к случаю, когда при прямом и обратном превращении действовали одни и те же постоянные напряжения. Однако на практике, особенно при использовании сплавов с памятью формы для создания рабочих тел силовозбудителей, нагрузка, действующая на этапе обратного превращения (рабочий ход) превышает нагрузку, действующую на этапе прямого превращения (холостой ход). Графики на рис.5 и 6 иллюстрируют поведение стержня из СПФ в таких условиях, определенное в рамках нелинейной теории деформирования материала. На обоих рисунках кривая 1 соответствует охлаждению и прямому превращению под действием напряжения σ1=σ0. Кривые 2, 3 и 4 построены для нагрева и обратного превращения под действием напряжений, соответственно равных σ2=σ0, 2σ0, 3σ0. На рис.5 изображены графики зависимости температуры средней точки стержня от времени, на рис.6 – графики зависимости безразмерного смещения свободного торца стержня от времени. Вертикальные участки на кривых рис.6 соответствуют изменению напряжений с σ=σ1 на σ=σ2 при переходе от охлаждения к нагреву, которое вызывает мгновенное изменение упругих деформаций.

| Рис.5. | Рис.6. |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках упрощенной линейной и более адекватной нелинейной теорий поведения сплавов с памятью формы получены численные решения дважды связных задач о температурном, фазовом и деформированном состоянии стержня из СПФ при прямом и последующем обратном превращениях, вызванных охлаждением и нагревом через торцы. Установлено, что, как правило, разница между полученными решениями монотонно возрастает с ростом приложенных при фазовых переходах напряжений. Исключение составляют зависимости от времени параметра фазового состава при прямом превращении, разности которых для линейной и нелинейной теории зависят от действующих напряжений немонотонно. Рекомендуется использовать для решения подобных задач более точную нелинейную теорию деформирования СПФ, особенно при высоких напряжениях.

ЛИТЕРАТУРА

- Leclercq S., Lexcellent C. A general macroscopic description of the thermomechanical behavior of shape memory alloys. J. Mech. Phys. Solids, 1996, v.44, N6, pp.953-980.

- Boyd J.G., Lagoudas D.C. A thermodynamic constitutive model for shape memory materials. Part 1. The monolithic shape memory alloy. Intern. J. of Plasticity, 1996, v.12, N6, pp.805-842.

- Huang M., Brinson L.C. A multivariant model for single crystal shape memory alloy behavior. J. Mech. Phys. Solids, 1998, v.46, N8, pp.1379-1409.

- Волков А.Е., Сахаров В.Ю. Термомеханическая макромодель сплавов с эффектом памяти формы. Известия РАН, Серия физическая, 2003, т.67, №6, с.845–851.

- Мовчан А.А., Ньюнт Со. Термодинамическое описание поведения сплавов с памятью формы с помощью аддитивного потенциала Гиббса. Журнал прикладной механики и технической физики, 2006, т.47, №4, с.98-103.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Анализ неаддитивных добавок к потенциалу Гиббса сплава с памятью формы. Известия РАН, Серия Физическая, 2006, т.70, №9, с.1388-1395.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамический анализ механического поведения сплавов с памятью формы. Сборник трудов Международного симпозиума по проблемам механики деформируемых тел «Упругость и неупругость», М., Изд-во МГУ, 2006, с.195-203.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамическое описание нелинейного деформирования сплавов с памятью формы. Журнал функциональных материалов, 2007, т.1, №6, с.221-226.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Одномерная микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при прямом и обратном термоупругих превращениях. Механика композиционных материалов и конструкций, 2007, т.13, №3, с.297-322.

- Оотцука К., Симидзу К., Судзуки Ю., Сэкигути Ю., Тадаки Ц., Хома Т., Миядзаки С. Сплавы с эффектом памяти формы. М., Металлургия, 1990, 224 с.

- Liang C., Rogers C.A. One-Dimensional Thermomechanical Constitutive Relations for Shape Memory Materials. J. of Intell. Mater. Syst. and Struct., 1990, v.1, N2, pp.207-234.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию процессов деформирования и накопления повреждений при сложном напряженном состоянии. IV Международный симпозиум "Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии", Тезисы докладов, Киев, 1992, с.45-46.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин, 1994, №6, с.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, Механика твердого тела, 1995, №1, с.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации диаграммы перехода и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1995, т.36, №2, с.173-181.

Поступила в редакцию 21 сентября 2007 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05-01-00841.