ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСЛОЕВ ПОЛИИЗОПРЕНА НА УГЛЕРОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Морозов И.А., Гаришин О.К., Володин Ф.В., Кондюрин А.В., Лебедев С.Н.

Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Прямое экспериментальное исследование эластомерных композитов (резины) вблизи границы фаз полимер-наполнитель сопряжено с рядом технических трудностей. Предложена методика изготовления и экспериментального исследования механических свойств нанослоев синтетического полиизопрена на карбонизированной поверхности с помощью атомно-силового микроскопа. Углеродные поверхности получали путем ионно-лучевой обработки слоя полистирола на кремниевой пластине. Затем с помощью центрифугирования на них наносили слои синтетического полиизопрена различной толщины (от 5 до 45 нм).

С помощью атомно-силовой микроскопии были получены зависимости отклонения консоли индентора при приближении и вдавливании зонда в полимерные слои. Установлено, что сила Ван-дер-Ваальса между зондом и полимерной поверхностью существенно увеличивается с уменьшением толщины слоя.

Получено численное решение задачи о внедрении зонда атомно-силового микроскопа в полимерную пленку, прочно скрепленную с плоской недеформируемой подложкой. При этом считали, что материал пленки является чисто упругим и его механические свойства можно описать с помощью неогукового потенциала.

Сопоставление экспериментальных и расчетных данных свидетельствует о существенном увеличении жесткости нанослоев вблизи карбонизированной поверхности. Это дает основание считать, что аналогичные процессы могут быть характерны и для эластомерных композитов, наполненных углеродными частицами (сажей).

## ВВЕДЕНИЕ

Наполненные эластомеры (резины) представляют собой сложные структурно-неоднородные системы – композиционные материалы, состоящие из смеси дисперсных частиц активного наполнителя, случайно расположенных в высокоэластичной полимерной матрице (вулканизированный каучук). В качестве наполнителя в основном используется технический углерод или белая сажа [1]. Наполнитель представляет собой агрегаты фрактальной формы из спекшихся первичных частиц [2-6]. Диаметр частиц стандартных марок наполнителя колеблется в пределах от 15 до 300 нм [6]. В процессе изготовления резины агрегаты, флуктуируя в связующем, собираются в агломераты, образуя сетку наполнителя в материале. Размеры агрегатов и агломератов (от десятков нанометров до нескольких микрометров), их плотность и гомогенность в матрице связующего зависят от технологии приготовления компонентов материала и их смешивания [5].

Взаимодействие каучука и наполнителя придает резине многие отличительные свойства: размягчение материала при приложении напряжений (эффект Патрикеева-Маллинза), зависимость вязкоупругого модуля от амплитуды деформации (эффект Пэйна), высокое сопротивление трению и разрыву, способность сохранять свои свойства во время и после удлинений, в несколько раз превышающих первоначальные размеры материала и т.п [5-11].

При взаимодействии связующего с поверхностью наполнителя на ней образуется нанослой полимера с особыми механическими характеристиками - связанный каучук [8,12,13]. Некоторые авторы [14,15] выделяют несколько слоев полимера вблизи поверхности углерода с разными свойствами. Например, Фукахори [16] утверждает, что вокруг частиц наполнителя можно выделить два нанослоя - стеклообразный и вязкий. При определенных условиях (когда частицы наполнителя очень мелкие и их концентрация достаточно высока) массовая доля связанного каучука в резине может превышать долю наполнителя и самым существенным образом сказываться на механических свойствах резины [17]. Связанный каучук окружает области контактов частиц агрегатов. При приложении внешних нагрузок полимерные цепочки, находящиеся в данных областях, подвергаются воздействию чрезвычайно больших напряжений. При деформации резины удлинение полимерных цепочек в областях контактов агрегатов может в несколько раз превышать макроскопическое удлинение материала. Всё это говорит об очень высокой прочности полимерных волокон вблизи активной поверхности наполнителя. Таким образом, свойства каучука, находящегося в связанном состоянии существенно отличаются от свойств матрицы.

Прямое непосредственное экспериментальное изучение нанослоев связанного полимера вокруг частиц технического углерода в резине сопряжены со значительными техническими трудностями из-за малости объектов исследований и множества дополнительных искажающих факторов (сложная форма поверхности включений, малые размеры первичных частиц и агрегатов, проблемы с точностью натурных измерений и их интерпретацией и т.д.). В данной работе предложен способ, позволяющий решить эту проблему на базе экспериментального исследования полимерных нанослоев на плоской карбонизированной подложке методами атомно-силовой микроскопии [18-20].

Для уточнения и правильной интерпретации экспериментальных результатов была решена задача о внедрении зонда атомно-силового микроскопа (АСМ) в упругую неогуковую пленку, прочно скрепленную с плоской недеформируемой подложкой. Задачу решали численно, методом конечных элементов. Это позволило качественно оценить влияние технического углерода на механические свойства каучука вблизи поверхности наполнителя в наполненных резинах.

## Изготовление образцов и проведение эксперимента

При изготовлении экспериментального образца сначала готовили карбонизированную поверхность. Для этого на кремниевую пластину с помощью центрифугирования наносили слой полистирола толщиной 200 нм. Затем, ее обрабатывали ионами метана в плазменном ионном имплантере. Энергия ионов составляла 20 кэВ, длительность импульса 5 мкс, частота 1000 Гц, количество ионов на единицу поверхности за все время облучения - 1017 ионов/см2. В результате ионной обработки на поверхности кремниевой пластины карбонизированный слой толщиной 140 нм. По данным спектрального анализа, полученный углерод находился в состоянии sp2 и sp3 гибридизации в примерно равном количественном отношении.

Карбонизированную пластину разрезали на маленькие образцы и наносили на них раствор синтетического полиизопрена в толуоле с концентрациями 0.1, 0.2, 0.4 и 1%. Образцы с нанесенным раствором подвергали центрифугированию в течение одной минуты. Скорость вращения составляла 1500 оборотов в минуту. Перед началом вращения, для достижения температурного равновесия и образования связи между раствором и карбонизированной поверхностью, образцы накрывали герметичной крышкой и выдерживали в таком состоянии в течение 5 минут.

Толщину образовавшихся слоев полимера определяли методом эллипсометрии [21,22] (измерение изменения поляризации света в результате отражения от нанопленки), для чего такие же слои наносили (с соблюдением той же технологии) на кремниевые пластинки, показатель преломления которых известен. Дополнительно была определена толщина пленок на карбонизированной поверхности путем измерения глубины царапины с помощью АСМ (скрэтч-тест). Результаты эллипсометрии и скрэтч-теста совпали. Таким образом, были получены образцы с толщиной полимерного нанослоя 5, 9, 18 и 45 нм.

Топологию полученных слоев исследовали с помощью АСМ. Было установлено, что получаемые таким способом нанопленки однородны по составу (фазовая картина АСМ измерений была однородной) и не имеют разрывов. Шероховатость для разных слоев оказалась примерно одинаковой и составила 0.410 нм. Шероховатость карбонизированной поверхности - 0.143 нм.

Для измерений использовался АСМ марки DI Nanoscope IV D3100. Механический отклик зонда при его вдавливании в полимер измеряли с помощью кремниевого индентора [23]. Длина консоли (кантилевера) равнялась 225 мкм, изгибная жесткость (спринг-константа) k=6.32 нН/нм (измерена экспериментально, с помощью методики, описанной в работе [24]). Первая резонансная частота равнялась 74.096 кГц. Радиус вершины зонда R=10 нм, угол наклона образующей конуса =20.

Измерения проводили в контактном режиме работы микроскопа. При этом измеряли вертикальное отклонение d консоли зонда при уменьшении расстояния от основания кантилевера до поверхности образца z (рис.1).

Чтобы не допустить разрушения зонда и повреждения исследуемого материала, максимальное отклонение d было ограничено пределом в 100 нм.

Для каждого образца измерения проводились в двух квадратных областях со стороной 50 мкм. С каждой области было получено по 36 зависимостей d(z), которые были усреднены в одну результирующую кривую. На рис.2 представлены усредненные зависимости d от z для кремниевой пластины (а), карбонизированной поверхности (б), пленок 5, 9, 18 и 45 нм (в–е). Каждое такое измерение состоит из двух частей: приближение (стрелка вверх на рис. 2е) и последующее удаление (стрелка вниз) зонда от поверхности образца. Средние квадратичные отклонения усредненных зависимостей, т.е. точность измерений, составила 0.31, 0.39, 1.19, 1.38, 1.15 и 0.83 нм соответственно.

Рис.1.	Схема поведения зонда АСМ при механических испытаниях по его вдавливанию в полимерный нанослой.

Рис.2.	Зависимости отклонения d консоли от перемещения z основания индентора для кремниевой пластины (а), карбонизированной поверхности (б), слоев 5, 9, 18 и 45 нм (в–е).

## Обсуждение результатов

Рассмотрим отдельные участки взаимодействия зонда и поверхности образца (рис.1). На начальном участке кривой d(z) (рис.2) индентор приближается к поверхности образца в горизонтальном положении (рис.1а). На некоторой высоте h от образца (рис.1е) в результате сил взаимодействия зонд начинает притягиваться к поверхности образца (рис.1б), отклонение d кантилевера становится отрицательным (вниз). При дальнейшем движении вниз и одновременном отклонении зонда он в какой-то момент касается поверхности образца (рис.1в). Основание консоли продолжает опускаться, и отклонение опять становится равным нулю (рис.1г). При дальнейшем движении к поверхности образца кантилевер начинает отклоняться в положительном направлении (вверх), и зонд проникает в материал образцов (рис.1д).

Если принять за точку отсчета положение индентора, изображенное на рис.1г, то глубину проникновения u зонда в полимерную пленку можно вычислить как u=z0–d (рис.1д). При достижении максимально допустимого изгиба консоли индентор начинает движение от поверхности образца. Следует отметить, что экспериментальные кривые приближения и удаления не совпадали. Имел место гистерезис и прилипание зонда к поверхности образцов.

Рассмотрим основные этапы взаимодействия индентора и образцов более детально. В общем случае, по мере приближения кантилевера к поверхности образца на него начинают действовать сила Ван-дер-Ваальса, капиллярные силы, электростатическое и магнитное взаимодействие.

Теоретическая зависимость силы Ван-дер-Ваальсового притяжения Fv от высоты h между коническим зондом с закругленным концом и поверхностью образца имеет вид [25]:

Fvh=A301+tg2φh+R(1−sinφ)2+2R−hh3,						(1)

где A=212А3 (1, 2 - плотности материалов зонда и образца, А3 - константа Гамакера [25, 26]), R и  - геометрические параметры зонда (см. рис.2е).

Так как измерения проводились в обычных условиях при комнатной температуре и влажности, то образцы должна покрывать пленка адсорбированной жидкости толщиной 1-2 нм. Максимальная сила притяжения, вызванная капиллярными силами [27]: Fcmax≈4πRσ≈0.9 нН, где =0.0073 Н/м - поверхностное натяжение воды при 20С. Если принять во внимание жесткость кантилевера (6.32 Н/м), то данная сила будет изменять отклонение консоли на 0.14 нм, что является несущественным, поэтому влиянием данной силой можно пренебречь.

Материалы зонда и образцов – диэлектрики и не обладают магнитными свойствами, поэтому кулоновские электростатические и магнитные взаимодействия отсутствуют. Дипольные взаимодействия молекул учитываются в силе Ван-дер-Ваальса.

Значения силы притяжения зонда к поверхности образца легко получить из экспериментальных данных как произведение спринг-константы кантилевера k на d. Теоретическая сила Ван-дер-Ваальса (сплошные линии) и экспериментальные (маркеры) зависимости силы притяжения зонда к образцу изображены на рис.3. Исходя из этих графиков, можно сделать вывод, что теоретические и экспериментальные зависимости достаточно близки. Это свидетельствует о том, что основную роль в притяжении зонда к полимерному слою играет именно Ван-дер-Ваальсовое взаимодействие. Существенное отклонение теоретических и экспериментальных зависимостей в случае двух ближайших к h=0 экспериментальных точек, можно объяснить тем, что на финальном участке развиваются значительные силы инерции, и зонд не успевает “среагировать” на изменение сил Ван-дер-Ваальса. Об этом же свидетельствует и увеличение расстояния между экспериментальными точками – при приближении к поверхности зонд движется всё быстрее и быстрее, “выбиваясь” из теоретической зависимости.

Рис.3.	Зависимости сил Ван-дер-Ваальсового притяжения от расстояния между вершиной зонда и поверхностью нанослоя. Отдельные маркеры – экспериментальные данные; маркеры, соединенные линиями – теоретические.

Значение константы в выражении (1) меняется в зависимости от толщины слоя. Полагая, что плотность полимерной пленки на всех образцах постоянна, можно судить о том, как меняется константа Гамакера: ее значение при толщине пленки в 5 нм в 64 раза больше, чем при 45-и нм.

На рис.4 показана зависимость предельной высоты hmax, начиная с которой зонд начинает “чувствовать” притяжение к поверхности образца, от толщины нанослоя t. Оказалось, что притяжение зонда к полимерному слою толщиной 5 нм в два раза выше, чем притяжение к кремниевой или карбонизированной пластине и в три раза выше, чем притяжение к толстому слою толщиной 45 нм. Таким образом, активная углеродная поверхность, притягивая полимерные цепочки, создает полимер с особыми свойствами вблизи своей поверхности. Образованный слой, в свою очередь, начинает притягивать вышерасположенные полимерные цепочки, которые также приобретают свойства полимера, находящегося в контакте с углеродной поверхностью. В результате происходит рост этого слоя вблизи углеродных частиц.

Рис.4.	Зависимость максимальной высоты h, начиная с которой начинает чувствоваться его притяжение к поверхности силами Ван-дер-Ваальса.

Перейдем к рассмотрению взаимодействия индентора и полимерных слоев при вдавливании зонда в нанопленку (рис.1д). На рис.5 изображены начальные участки зависимостей отклонения d от глубины проникновения u зонда в полимер.

Рис.5.	Экспериментальные зависимости отклонения зонда от глубины его проникновения в образец для нанопленок различной толщины.

Опыты показали, что чем тоньше слой, тем большее усилие нужно приложить, чтобы продавить зонд на одну и ту же глубину. Это может быть связано с двумя факторами. Во-первых, с тем, что полученные нанопленки имеют различные механические свойства. Во-вторых, чем тоньше полимерная пленка, тем сильнее будет чувствоваться зондом близость жесткой подложки, препятствующая его проникновению в полимер [28].

Для того чтобы определить вклад этой подложки в общее сопротивление движению зонда АСМ была решена соответствующая контактная задача о внедрении жесткого конуса (=20) со скругленной вершиной R в высокоэластичную пленку. Расчетная схема показана на рис.6. Задачу решали в осесимметричной постановке в рамках классической теории упругих конечных деформаций. При расчетах использовали метод конечных элементов [27]. Модельные образцы брали в виде круглых "таблеток" одинакового радиуса RL=200 нм, но с разной толщиной t, которую варьировали от 5 до 100 нм. Механическое поведение нанопленки описывали с помощью Неогукового потенциала

W=C(trB−3),

где С - упругая константа (равная половине начального модуля сдвига материала), B - левый тензор Коши Грина, который записывается через ортонормированную тройку собственных векторов nk и соответствующие кратности удлинений k как

B=k=13λk2nk⊗nk.

Рис.6.	Расчетная конечно-элементная схема осесимметричной задачи о внедрении зонда атомно-силового микроскопа в полимерный нанослой.

Сверху на индентор действовала сосредоточенная сила F. На границе контакта зонда и образца выполнялось условие полного прилипания без проскальзывания в процессе нагружения. Нижняя граница образца находилась в полном контакте (без отрывов и проскальзывания) с абсолютно жесткой плоскостью.

На рис.7 представлены зависимости силы реакции Fz, действующей на зонд, от глубины его проникновения в материал uz для образцов с различной толщиной слоя t.

Из расчетных графиков видно, что чем больше значение t, тем меньшие усилия требуются для внедрения индентора на одну и ту же величину. Это и понятно, так как в более тонких образцах сильнее "чувствуется" влияние жесткой нижней границы, т.е. чем тоньше слой, тем более жесткой является рассчитываемая конструкция. Следует отметить, что на начальном этапе деформирования параметр t/R практически не влияет вид расчетных кривых - все они лежат поблизости друг от друга. Данные зависимости были аппроксимированы формулой (2) (с точностью примерно 90–95%).

Рис.7.	Расчетные зависимости силы реакции F, действующей на щуп от глубины его проникновения в материал u. R - радиус вершины зонда, С - неогуковская упругая константа, t - толщина нанослоя.

yu=FCR2=auRm,									(2)

где

a=14.90HR−2.4+13.82, 0.25≤HR<0.90,

На рис.8 изображены расчетные зависимости y(u) для нанослоев толщиной 5, 9, 18, 45 и 100 нм. Видно, что эти графики не совпадают. Так как механические характеристики нанопленок при расчетах задавали одинаковые, то эти расхождения можно объяснить только влиянием жесткой подложки. На начальном участке нагружения видно, что при u<3 нм кривые для 45 и 100 нм практически совпадают. Это говорит о том, что погружаясь в слой толщиной 45 нм на глубину до 3-х нм зонд еще не чувствует твердой подложки. Следовательно, можно считать, что и в экспериментальном 45 нм слое до глубины 3 нм зонд отклоняется так, как будто он вдавливается в толстый слой чистого полимера.

Рис.8.	Зависимости силы реакции, действующей на зонд от глубины его проникновения в материал.

От зависимостей y(u) легко перейти к зависимостям теоретического отклонения d консоли от величины вдавливания u: d(u)=y(u)CR2/k. Неизвестную упругую константу материала C можно найти из условия совпадения теоретических и экспериментальных кривых. Так для пленки в 45 нм при u<3 нм было получено: CR2/k=0.8. На рис.9 изображены начальные участки экспериментальных и теоретических зависимостей d(u).

Рис.9.	Начальные участки экспериментальных и расчетных зависимостей d(u). Отдельные маркеры – экспериментальные данные; маркеры, соединенные линиями – теоретические.

Экспериментальные зависимости лежат существенно выше, чем расчетные. Это отличие особенно велико для тонких пленок. Например, для слоя в 5 нм максимальное экспериментальное отклонение вблизи углеродной поверхности больше соответствующего расчетного более чем в 6 раз. Следует отметить, что в случае с пленкой в 45 нм, расчетная зависимость d(u) лежит несколько выше при u>5 нм. Однако, на непоказанном здесь участке u>25 нм экспериментальное отклонение d при приближении к углеродной подложке начинает резко возрастать, существенно превышая расчетные значения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что углеродная подложка оказывает влияние не только как жесткая поверхность, но еще и каким-то образом изменяет свойства полимера, находящегося от нее на расстоянии 5–9 нм, существенно повышая жесткость рассматриваемых нанопленок.

Жесткость системы "кантилевер-нанопленка-подложка" можно вычислить по формуле:

K(u)=k∂d∂u.

Значения K(u), полученные из эксперимента представлены на рис.10. Очевидно, что т.к. смоделированные кривые d(u) лежат значительно ниже экспериментальных (рис.9), то и жесткость расчетных систем будет существенно меньше.

На рис.10 видно, что жесткость слоя в 5 нм очень высока. Жесткость других слоев не постоянна и возрастает с приближением к поверхности. Особенно хорошо это видно для 45 нм слоя - примерно до глубины в 35 нм K(u) растет очень незначительно, но при приближении к углеродной поверхности начинает резко возрастать.

Таким образом, близость активной углеродной поверхности влияет на свойства окружающего ее полимера. Этот факт может быть свидетельством протекания аналогичных процессов в наполненных резинах – формирования застеклованного слоя вблизи частиц технического углерода.

Рис.10. Жесткость полимерных пленок в зависимости от глубины проникновения.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе была представлена разработанная методика изготовления и экспериментального исследования и последующего численного моделирования нанопленок полимера на углеродной поверхности с помощью АСМ. Толщины пленок составили толщиной 5, 9, 18 и 45 нм. Полученные зависимости отклонения зонда при его взаимодействии с образцом позволили сделать следующие выводы.

Показано, что приближение зонда к образцу довольно точно описывается аналитической Ван-дер-Ваальсовой силой притяжения. Эта сила при 5 нм слое в два раза выше, чем притяжение к кремниевой или карбонизированной пластине и в три раза выше, чем притяжение к слою толщиной 45 нм.

Получено численное решение упругой задачи о внедрении жесткого зонда в Неогуковый полимерный нанослой, лежащий на ровной жесткой поверхности. Построены аппроксимационные зависимости силы, действующей на зонд, от глубины вдавливания и толщины слоя. Сравнение расчетных результатов с экспериментальными данными показало, что механические свойства по толщине пленки существенно неодинаковы.

Особенно велика жесткость тонких слоев. Жесткость относительно толстых слоев меняется слабо до тех пор, пока расстояние до углеродной поверхности превышает 10–15 нм. При дальнейшем приближении к карбонизированной подложке жесткость резко возрастает. Это говорит о том, что близость активной углеродной поверхности влияет на свойства окружающего ее полимера, делая его более твердым.

литературА

- Wypych G. Handbook of Fillers. 2nd ed. ChemTec Publishing, 1999, 890 p.

- Морозов И.А., Свистков А.Л., Lauke B., Heinrich G. // Высокомолекулярные соединения, серия А, 2007, т.49, №3, с.456-464.

- Козлов Г.В., Довбня Л.А., Долбин И.В., Липатов Ю.С. // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки, 2002, №16, с.140-144.

- Kozlov G.V., Mirzoev R.S., Lipatov Yu.S. // Mechanics of composite materials, 2002, v.38, №2, pp.169-174.

- Klueppel M. // Advances in Polymer Science, 2003, v.164, pp.1-86.

- Klueppel M., Heinrich G. // Rubber Chemistry and Technology, 1995, v.68, №4, pp.623-651.

- Medalia A.I. // Rubber Chemistry and Technology, 1978, v.51, №3, pp.437-514.

- Karasek L., Sumita M. // Journal of Material Science, 1996, v.31, №2, pp.281-289.

- Fukahori Y. // International Polymer Science and Technology, 2004, v.31, №8, pp.11-17.

- Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. М., Химия, 1997, 154 с.

- Общая химическая технология. т.2. Под ред. С.И. Вольфковича, Государственное научно-техническое издательство химической литературы, М.-Л., 1946, 491 с.

- Blow M.C. // Polymer, 1973, v.14, №7, pp.309-326.

- Lipatov Y.S., Nesterov A.E., Ignatova T.D., Nesterov D.A. // Polymer, 2002, v.43, №3, pp.875-880.

- Wang M.-J. // Rubber Chemistry and Technology, 1998, v.71, №3, pp.520-590.

- Frohlich J., Niedermeier W., Luginsland H.-D. // Composites, A, 2005, v.36, №4, pp.449-460.

- Fukahori Y. // Rubber Chemistry and Technology, 2003, v.76, №2, pp.548-565.

- Morozov I., Svistkov A., Lauke B., Heinrich G. // Kautschuk Gummi Kunststoffe, 2006, v.59, №12, pp.642-647.

- Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Нижний Новгород, Институт физики микроструктур РАН, 2004, 110 с.

- Jeon I.H., Kim H., Kim S.G. // Rubber Chemistry and Technology, 2002, v.76, №1, pp.1-11.

- Wang C.C., Donnet J.B., Wang T.K., Pontier-Johnson M., Welsh F. // Rubber Chemistry and Technology, 2004, v.78, №1, pp.17-27.

- Ржанов А.В., Свиташев К.К., Семененко А.И. и др. Основы эллипсометрии. Новосибирск, Наука, 1979.

- Korte E-H., Hinrichs K., Roeseler A. // Spectrochimica Acta, Part B, 2002, v.57, pp.1625-1634.

- Digital Instruments: Training Notebook. / Digital Instruments Veeco Metrology Group, 1999.

- Cleveland J.P., Manne S., Bocek D., Hansma P.K. // Review of Scientific Instruments, 1993, v.64, pp.403-405.

- Saint Jean M., Hudlet S., Guthmann C., Berger J. // Journal of Applied Physics, 1999, v.86, №9, pp.5245-5248.

- Ландау Д.Л., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Часть 1. М., Наука, 1976.

- Israelachvili J.N. Intermolecular and Surface Forces. Academic Press, 1998, 450 p.

- Гаришин О.К., Лебедев С.Н. // Труды XV Зимней школы по механике сплошных сред, Пермь, УрО РАН, 2007, т.1, c.238-241.

Поступила в редакцию 21 сентября 2007 года.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Министерства промышленности и природопользования Пермского края (Гранты № 07-08-96016-р_урал_a, № 07-08-96017-р_урал_a).