МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ СПЛАВОВ
С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ В АКТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ ПРЯМОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ И СТРУКТУРНОГО ПЕРЕХОДА

Мовчан А.А., Мовчан И.А.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия.

РЕЗЮМЕ

Процессы неупругого деформирования сплавов с памятью формы (СПФ) определяются происходящими в них фазовыми и структурными превращениями. В данной работе предложена одномерная микромеханическая модель процесса деформирования СПФ при структурных превращениях, под которыми понимается процесс переориентации (раздвойникования) мартенсита, феноменологическое обобщение этой модели на трехмерный случай, а также определяющие соотношения, описывающие нелинейное деформирование СПФ в активных процессах прямого мартенситного превращения и переориентации мартенсита. Результаты, даваемые моделью, сопоставляются с экспериментальными данными.

ВВЕДЕНИЕ

Уникальные термомеханические свойства сплавов с памятью формы (СПФ) [1] связаны с происходящими в этих материалах термопругими фазовыми и структурными превращениями. Фазовые переходы – это, в простейшем случае, происходящее при охлаждении или росте напряжений прямое превращение из высокотемпературной аустенитной фазы с весьма симметричной кристаллической решеткой в низкотемпературную мартенситную, степень симметрии кристаллической решетки которой существенно ниже и обратный переход, происходящий при нагреве или разгрузке. Прямое превращение обладает свойством многовариантности, сводящимся к тому, что переход от высокосимметричной кристаллической решетки к низкосимметричной может происходить в нескольких различных направлениях (в никелиде титана в осях исходной аустенитной решетки таких направлений 24). С учетом разориентации зерен, входящих в представительный объем поликристаллического СПФ, можно говорить о достаточно плотном множестве возможных ориентаций мартенситных элементов представительного объема. В связи с этим мартенситная фаза может находиться в различных структурных состояниях, отличающихся степенью ориентированности мартенситных элементов. Все множество структурных состояний мартенсита ограничено, с одной стороны, состоянием полностью хаотического (сдвойникованного) мартенсита, направления осей которого равновероятно распределены в пространстве, а с другой стороны – гипотетическим для поликристаллов состоянием полностью ориентированного мартенсита, кристаллографические оси всех элементов которого имеют одинаковые направления. Под структурными превращениями в данном случае понимаются переходы, увеличивающие степень ориентированности низкосимметричной фазы (в частном случае - мартенсита).

Хаотический мартенсит по сравнению с аустенитным состоянием не обладает макроскопической деформацией формоизменения, поскольку при осреднении кристаллографических деформаций фазового перехода по всем элементарным ячейкам представительного объема девиаторные компоненты микродеформаций взаимно уничтожаются. Переход от аустенита к хаотическому мартенситу приводит лишь к небольшому изменению объема (так называемый «объемный эффект реакции прямого превращения»). Полностью ориентированный мартенсит обладает по отношению к исходному аустенитному состоянию достаточно большой (до 8-10% в никелиде титана) деформацией формоизменения, коррелирующей с кристаллографической деформацией фазового перехода. При прямом превращении в отсутствии напряжений образуется хаотический мартенсит. Если же прямое превращение происходит под действием напряжений с отличной от нуля интенсивностью, то образуется мартенсит, ориентированность которого тем выше, чем больше эта интенсивность.

Фазовые и структурные переходы в СПФ приводят к целому ряду термомеханических эффектов. Так, при охлаждении под действием механических напряжений с ненулевой интенсивностью через интервал температур прямого фазового превращения наблюдается накопление деформации прямого превращения, интенсивность которой для поликристаллического СПФ является монотонно возрастающей функцией приложенного при фазовом переходе напряжения и объемной доли новой фазы. Зависимость интенсивности деформации полного прямого превращения под действием постоянного напряжения от интенсивности этого напряжения является существенно нелинейной, поскольку эта интенсивность ограничена сверху интенсивностью кристаллографической деформации превращения, а линейная функция, не являющаяся постоянной, не может быть ограничена.

Неупругую деформацию в СПФ можно создать и другим путем. Для этого материал путем охлаждения и прямого превращения в отсутствии напряжений переводится в состояние хаотического мартенсита. Далее он деформируется возрастающими напряжениями в отсутствии фазовых переходов. Этот процесс внешне очень похож на упруго-пластическое поведение материала (соответствующее явление называют иногда «мартенситной неупругостью»), однако он имеет совсем другую природу. Как показывают микроскопические исследования, эта деформация связана со структурным переходом в мартенситной фазе СПФ, а именно – с увеличением степени ориентированности мартенситных элементов, переходу от хаотического к все более ориентированному мартенситу. Процесс нарастания интенсивности этой структурной деформации с ростом напряжений также является нелинейным и ограничен сверху интенсивностью кристаллографической деформации превращения.

Необходимо отметить, что процессы фазового и структурного формоизменения теснейшим образом связаны друг с другом и поэтому их независимое раздельное описание может привести к существенным ошибкам. Действительно, оба процесса деформирования имеют «единый источник» - кристаллографическую деформацию превращения. Поэтому чем больше, при прочих равных условиях фазовая деформация, тем ниже структурная и наоборот. Кроме того, при нагреве и соответствующем обратном превращении, обе эти деформации снимаются (явление памяти формы).

Феноменологические модели описания процессов деформирования СПФ при термоупругих фазовых превращениях предлагались в работах [2-9] и др., причем, следуя моделям, предложенным в работах [3-7] деформация полного прямого превращения под действием постоянного напряжения является линейной функцией этого напряжения, а следуя работам [8-9] та же деформация от действующего напряжения вообще не зависит. В [10,11] предложена модель нелинейного деформирования СПФ при термоупругих фазовых переходах. Деформационные эффекты структурных превращений в работах [3-7,10,11] не рассматривались.

В данной работе предлагается вариант объединенной модели нелинейного деформирования СПФ в активных (т.е. не сопровождающихся разгрузкой) процессах прямого мартенситного и структурного превращения, учитывающий взаимную зависимость этих процессов. В рамках объединенной модели рассмотрены некоторые простейшие термомеханические процессы, происходящие в СПФ. Получающийся в рамках модели вывод об идентичности диаграмм деформирования для явлений накопления деформаций прямого превращения и мартенситной неупругости сопоставляется с экспериментальными данными.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО МАРТЕНСИТНОЙ НЕУПРУГОСТИ

Зависимости напряжений от деформаций, соответствующие явлению мартенситной неупругости (изотермическому нагружению в мартенситном состоянии) приведены в работах [12-15] и др. Установлено, что форма этих диаграмм существенно зависит от термомеханической обработки СПФ, вида напряженного состояния и направления нагружения относительно направления предварительного деформирования (прокатки).

Для образцов, испытываемых на растяжение и отожженных после предварительной прокатки, диаграмма нагружения может быть условно разделена на три участка. Первый соответствует малым напряжениям и деформациям и внешне выглядит аналогично упругому участку диаграммы растяжения упруго-пластических материалов. Установлено, однако [14], что наклон этого участка (под которым можно понимать среднюю величину касательного модуля) существенно уменьшается при увеличении температуры отжига. Так, при переходе от не отожженных образцов к образцам, отожженным при 5000 C модуль меняется от 16000 МПа до примерно 8000 МПа. При этом даже максимальное значение модуля - 16000 МПа - существенно уступает величине, определяемой по кривой разгрузки, или значению модуля, найденному ультразвуковым методом для мартенситного состояния (величина порядка
28000 МПа). Отсюда можно сделать вывод о том, что начальный участок вовсе не является упругим, а соответствует неупругому деформированию с упрочнением, близким к линейному. Переориентация мартенсита начинается при весьма малых напряжениях, начальный предел переориентации по напряжениям отсутствует (близок к нулю).

Второй участок диаграммы мартенситной неупругости для отожженных образцов отличается от первого существенно меньшим упрочнением, степень которого тем выше, чем меньше температура отжига. Для высоких температур отжига и испытаний на растяжение может наблюдаться аналог идеально-пластического поведения с чрезвычайно малым упрочнением, прерывистым деформированием [12,14,15]. В [15] установлено, что на такой «идеально-пластической» стадии деформирования СПФ деформация распределена по длине образца крайне неравномерно, и само отсутствие упрочнения объясняется перемещением по материалу зоны неупругой деформации (аналога линий Людерса). Следуя [13] при растяжении образцов из равноатомного никелида титана, отожженных при 6000C, на втором участке диаграммы наблюдается заметное упрочнение. Идеально-пластическое поведение не наблюдается при отличных от одноосного растяжения видах напряженного состояния (сжатие, сдвиг) или при растяжении поперек прокатки даже в образцах, отожженных при весьма высоких температурах [12].

При переходе к третьему участку кривой деформирования касательный модуль сначала увеличивается, потом, достигнув максимума достаточно большой величины, начинает уменьшаться. Обычно, наличие третьего участка кривой связывают с началом дислокационного пластического деформирования. Возможна, однако, и более сложная трактовка. Дело в том, что само по себе добавление к деформациям переориентации мартенсита обычных пластических деформаций привело бы не к увеличению, а к уменьшению значения касательного модуля. Величина деформации, достигаемая к концу второго участка диаграммы деформирования (до 6% в хорошо отожженном никелиде титана), сопоставима с максимальной деформацией, которая может быть накоплена в процессе прямого превращения. Рост упрочнения на начальной стадии третьего участка может быть связан с потерей «фазовой деформативности» при приближении накопленной деформации к величине кристаллографической деформации превращения. Таким образом, имеет место явление «насыщения» по деформациям, такое же, как и в случае прямого превращения под действием постоянного напряжения при росте этого напряжения. Падение касательного модуля, наблюдаемое во второй половине третьего участка диаграммы, очевидно, связано с пластическим деформированием мартенсита. Поэтому точкой перехода от деформации переориентации мартенсита к обычному пластическому деформированию логично считать точку диаграммы с максимальным значением касательного модуля, а не точку начала самого третьего участка, как это предлагается в [13]. Такой взгляд кажется тем более естественным, если учесть, что дислокационный предел текучести мартенсита достаточно высок (он хоть и ниже, но не на много, дислокационного предела текучести аустенита). Напряжение «площадки текучести» диаграммы мартенситной неупругости существенно меньше (имеет порядок 100-150 МПа [12]).

Переход от роста напряжений, приложенных к образцу из СПФ в мартенситном состоянии к их уменьшению приводит к разгрузке, диаграмма которой близка к упругой с достаточно высоким значением модуля. Заметные отклонения от линейности в сторону уменьшения деформаций наблюдаются на участках кривой разгрузки, соответствующих малым напряжениям, и в сторону увеличения деформаций для больших напряжений непосредственно после начала их уменьшения. При повторном нагружении после разгрузки существенное неупругое деформирование начинается лишь по достижении того значения напряжений, с которого началась разгрузка. Таким образом, для явления мартенситной неупругости характерен аналог деформационного упрочнения.

По-видимому, деформационное упрочнение материала по отношению к явлению мартенситной неупругости может быть вызвано не только изотермическим нагружением в мартенситном состоянии, но и явлением прямого превращения. Весьма правдоподобной выглядит гипотеза о том, что после полного прямого превращения в мартенситное состояние под действием напряжения σ1 и разгрузки нелинейные эффекты при последующем монотонном изотермическом нагружении материала в мартенситном состоянии начнутся при превышении напряжением значения σ1.

Если в упрочненном таким образом материале произошло полное обратное превращение, после чего он переведен в состояние хаотического мартенсита, то достигнутое ранее упрочнение исчезает.

- МИКРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ТЕРМОУПРУГИХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ

Новая одномерная микромеханическая модель накопления фазовых деформаций в поликристаллическом СПФ при прямом превращении предложена в [10]. Предполагается, что возможны две различные ориентации мартенситных элементов, одна из которых соответствует деформации растяжения ρ0, а другая – деформации сжатия δ0. Считается, что представительный объем материала состоит из большего числа M элементарных объемов, N из которых находятся в полностью мартенситном состоянии, а M−N - в полностью аустенитном состоянии. Рост величины N соответствует прямому, а уменьшение – обратному превращению. Введено понятие мезо – элемента (мартенситной пластины или иглы) как совокупности прилегающих друг к другу мартенситных элементарных объемов, имеющих одинаковую ориентацию. Прямое превращение трактуется как зарождение мартенситных элементарных объемов и развитие мартенситных мезо - элементов, причем специально оговаривается, что в процессе этого развития ориентация элементарных объемов, входящих в мезо - элемент, не меняется. Ориентация элементарного мартенситного объема при его зарождении определяется локальными действующими в нем напряжениями с учетом, как внешних напряжений, так и случайным образом распределенных по представительному объему микронапряжений. Обратное превращение сводится к деградации вплоть до полного исчезновения мартенситных мезо - элементов путем перехода составляющих их элементарных объемов в аустенитное состояние. В результате получено следующее определяющее соотношение для девиаторной компоненты деформации фазового перехода ε' при прямом превращении [10]:

dε'=c(σ)1−qf(q)+f(q)ε'dq,	c(σ)=ρ0+δ02σσϕ(σ)		(1.1)

где ϕ(σ) - интегральная функция распределений модуля микронапряжения, q=NM - величина объемной доли мартенситной фазы, f(q) - функция модели, находящаяся в пределах 0≤f(q)≤1q и определяющая соотношение между процессами зарождения и развития мартенситных мезо - элементов. Предложено обобщение модели (1.1) на трехмерный случай в виде

dεijph'=32σij'σiρ0+δ02ϕ(σi)(1−qf(q))+f(q)εijph'dq			(1.2)

где σij', σi - девиатор и интенсивность напряжений, εijph'- девиатор фазовой деформации.

В [10] показано, что решение уравнения (1.2) при начальных условиях

εijph'(q0)=εij0										(1.3)

для случая процесса прямого превращения, происходящего при постоянных напряжениях, записывается в виде

εijph'=32σij'σiϕ(σi)ρq+εij0−32σij'σiϕ(σi)ρq0expq0qf(ξ)dξ		(1.4)

Здесь и ниже для краткости используется обозначение

ρ=ρ0+δ02										(1.5)

В частности, если входящие в начальное условие (1.3) величины и действующие постоянные напряжения удовлетворяют соотношению

εij0=32σij'σiϕ(σi)ρq0									(1.6)

то, согласно (1.4) справедливо решение

εijph'=32σij'σiϕ(σi)ρq									(1.7)

следуя которому девиатор фазовой деформации при прямом превращении изменяется пропорционально параметру фазового состава.

Для процесса изменения фазовых деформаций при обратном превращении в [10] из микромеханических соображений получено дифференциальное уравнение

dεijph=εijphqdq										(1.8)

ранее использовавшееся другими авторами.

Процессы переориентации мартенсита, и, следовательно, явление мартенситной неупругости, в [10] не рассматривались.

- МОДЕЛЬ ЯВЛЕНИЯ МАРТЕНСИТНОЙ НЕУПРУГОСТИ

Рассматривается малый фрагмент процесса переориентации мартенситных элементов, имеющихся в представительном объеме СПФ, соответствующий увеличению действующего макроскопического напряжения на величину dσ. В данном пункте в рамках одномерной модели будет определяться приращение нетермоупругой деформации, связанное только с переориентацией мартенсита. Поэтому возможное увеличение объемной доли мартенситной фазы, связанное с ростом напряжений не учитывается, а количество мартенситных элементов в представительном объеме СПФ фиксировано:

N=N1+N2=const									(2.1)

Меняется лишь соотношение между величинами N1 и N2, отражающими количества элементарных мартенситных объемов, имеющих кристаллографическую деформацию растяжения +ρ0 и сжатия −δ0 (речь идет о девиаторных компонентах). В состоянии хаотического мартенсита N1=N2 и макроскопическое формоизменение отсутствует. Далее, для краткости две эти ориентации будут обозначаться как положительная и отрицательная. Поскольку развитие мартенситных мезоэлементов также происходит при возрастании N, то в силу (2.1) этот процесс в данном случае также не рассматривается.

В рамках рассматриваемой одномерной модели изменение структурной деформации может происходить только при увеличении модуля действующего напряжения. Считается, что увеличение действующего макроскопического напряжения со значения σ0>0 на величину dσ>0 приведет к изменению отрицательной ориентации на положительную тех мартенситных элементов, для которых суммарное локальное напряжение (с учетом микронапряжений) при σ=σ0 было меньше нуля, а при увеличении напряжения на dσ стало больше нуля. Таким образом, переориентация мартенситного элемента происходит при одновременном выполнении для него двух неравенств:

σ0+σ<0σ0+dσ+σ>0									(2.2)

Здесь σ - величина микронапряжений в рассматриваемом элементе. Вероятность одновременного выполнения двух неравенств (2.2) равна

P−σ0−dσ<σ<−σ0=F(−σ0)−F(−σ0−dσ)				(2.3)

Здесь F(σ) - интегральная функция распределения микронапряжений. Устремляя dσ→0 из (2.3) можно получить

P−σ0−dσ<σ<−σ0=F '(−σ0)dσ						(2.4)

Здесь F '(σ) - плотность распределения микронапряжений в представительном объеме.

Согласно (2.4), в результате увеличения напряжения на dσ количество элементарных мартенситных объемов с положительной ориентацией N1 вырастет на величину dN1=NF '(−σ0)dσ и точно на такую же величину уменьшится количество N2 элементарных объемов с отрицательной ориентацией. В результате приращение осредненной по представительному объему деформации, связанной с переориентацией мартенсита dεst, будет равно

dεst=ρ0dN1−δ0dN2M=(ρ0+δ0)NMF '(−σ0)dσ=(ρ0+δ0)qF '(−σ0)dσ	(2.5)

Если распределение микронапряжений обладает свойством симметрии F(σ)+F(−σ)=1, то знак минус перед аргументом функции F ' в (2.5) можно убрать.

Аналогично рассматривается случай возможного изменения положительной ориентации элементарного объема на отрицательную при изменении действующего отрицательного напряжения σ0<0 на величину dσ<0. В этом случае получается выражение, аналогичное (2.5), но со знаком минус перед правой частью. В результате для приращения структурной деформации в рамках одномерной модели можно записать

dεst=σσ(ρ0+δ0)qF '(σ)dσ							(2.6)

Предполагая функцию распределения микронапряжений симметричной и переходя к функции распределения модуля микронапряжений ϕ(σ)=2F(σ)−1 получаем

dεst=σσρ0+δ02qϕ '(σ)dσ							(2.7)

Соотношение (2.7) справедливо лишь для случая

dσ>0											(2.8)

(условие активного нагружения). В противоположном случае dεst=0.

Обобщение (2.7) на трехмерный случай можно получить, произведя замены σ→σi, σ→32σij', εst→εijst. В результате с использованием обозначения (1.5) получается

dεijst=32σij'σiρqϕ'(σi)dσi								(2.9)

Следуя (2.9), приращение структурной деформации является девиатором. Отсутствие объемной составляющей у структурной деформации связано с тем обстоятельством, что структурная деформация отсчитывается от деформированного состояния хаотического мартенсита, которое как раз и сводится к объемному эффекту реакции прямого мартенситного превращения. Условие активного нагружения (2.8) принимает вид

dσi>0										        (2.10)

Следуя (2.9), приращение работы действующих напряжений на структурных деформациях σijdεijst определяется формулой

σijdεijst=ρqϕ'(σi)σidσi							        (2.11)

Согласно (2.11) приращение работы действующих напряжений на структурных деформациях будет положительным лишь при выполнении условия (2.10). Положительность этой работы необходима для выполнения диссипативного неравенства.

- ОБЪЕДИНЕННАЯ МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ФАЗОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ

Простейший способ формулировки определяющего соотношения для девиатора суммарной нетермоупругой деформации εij', связанной с фазовыми и структурными превращениями, состоит в суммировании правых частей формул (1.2) и (2.9). В результате получается

dεij'=32ρσij'σi(1−qf(q))ϕ(σi)+f(q)εij'dq+32ρσij'σiqϕ'(σi)dσi	(3.1)

При формулировке (3.1) учтено, что в процессе прямого превращения происходит развитие как мартенситных мезоэлементов, зародившихся в результате прямого превращения, так и мартенситных пластин, образовавшихся в результате переориентации мартенсита при возрастании напряжений. Поэтому в качестве множителя у функции f(q) в (3.1) фигурирует не девиатор фазовой деформации εijph, а девиатор нетермоупругой деформации, включающий в себя как фазовую, так и структурную составляющие.

Соотношение (3.1) справедливо лишь для активного процесса, условия осуществления которого имеют вид

dq≥0, dσi≥0										(3.2)

В случае, если не выполняется первое из этих условий, т.е dq<0, то происходит обратное превращение, в процессе которого девиатор нетермоупругой деформации удовлетворяет дифференциальному уравнению, простейший вариант которого имеет вид

dεij'=εij'qdq										(3.3)

Уравнение (3.3) идентично по структуре известному соотношению (1.8), однако записано оно относительно суммарных нетермоупругих а не фазовых деформаций. Тем самым учитывается тот факт, что при обратном превращении снимаются не только фазовые, но и структурные деформации.

Если не выполнено второе условие активного процесса (3.2), т.е. интенсивность напряжений убывает, то структурная деформация изменяться не будет (происходит упругая разгрузка). Если при этом первое из условий (3.2) выполнено, причем в строгом варианте: dq>0, то будет происходить накопление деформаций прямого превращения (при уменьшающихся напряжениях). Этот процесс описывается уравнением (3.1), последнее слагаемое правой части которого необходимо положить равным нулю.

Необходимо отметить, что в данной работе рассматриваются лишь активные процессы прямого превращения и переориентации мартенсита, вызванной монотонным нагружением. Явления разгрузки, повторного нагружения и деформационного упрочнения не анализируются.

- АКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ

Пусть выполнены условия осуществления активного процесса (3.2), причем происходит пропорциональное нагружение, при котором

σij'σi=const										(4.1)

Перегруппировывая в (3.1) слагаемые и учитывая (4.1) можно записать

dεij'−32ρσij'σiqϕ(σi)=εij'−32ρσij'σiqϕ(σi)f(q)dq			(4.2)

Легко видеть, что решение уравнения (4.2) для начальных условий

εij'(q0,σij0')=εij0										(4.3)

записывается в виде

εij'=32ρσij'σiqϕ(σi)+εij0−32ρσij0'σi0q0ϕ(σi0)expq0qf(ξ)dξ		(4.4)

Решение (4.4) является аналогом формулы (1.4), однако получена она для гораздо более широкого круга процессов. Если зависимость (1.4) в рамках ранее предложенной модели была справедлива лишь для случая прямого превращения при постоянных напряжениях, то в рамках объединенной модели формула (4.4) описывает изменение деформаций, связанное как с фазовыми, так и со структурными превращениями при меняющихся величинах q и σij', лишь бы только процесс был активным а нагружение -пропорциональным. Фактически, формула (4.4) обозначает, что величины dεij', определенные уравнением (3.1) при условии (4.1) являются полными дифференциалами, т.е. девиатор нетермоупругой деформации εij' для активных процессов пропорционального нагружения не зависит от истории изменения величин q,σi, а определяется лишь начальной и конечной точками процесса их изменения.

Если начальные значения деформаций, напряжений и параметра фазового состава удовлетворяют соотношению

εij0=32ρσij0'σi0q0ϕ(σi0)									(4.5)

то зависимость (4.4) принимает вид

εij'=32ρσij'σiqϕ(σi)									(4.6)

Несмотря на кажущуюся экзотичность условия (4.5), можно показать, что решение (4.6) справедливо для весьма широкого круга процессов, перечисленных ниже.

- Активный процесс прямого превращения из однофазного аустенитного состояния под действием постоянных или пропорционально меняющихся напряжений с неубывающей интенсивностью при произвольном их начальном значении. Здесь выполнение условия (4.5) обеспечивается равенством

q0=εij0=0											(4.7)

- Монотонное пропорциональное изотермическое нагружение из начального аустенитного состояния, сопровождающееся вызванным ростом напряжений прямым превращением. Здесь выполнение (4.5) обеспечивается тем же равенством (4.7).

- Монотонное нагружение СПФ при фиксированном значении объемной доли мартенситной фазы q=q0=const. Если считать, что процесс переориентации мартенсита не обладает начальным пределом текучести, то для начального состояния (4.3) выполняется εij0=σij0'=0 и условие (4.5) справедливо при любом значении q0. Если же процесс переориентации мартенсита обладает начальным пределом текучести, обозначаемым как σs, то условие (4.5) выполнено не будет. Однако, и в этом случае решение (4.4) существенно упрощается, и вследствие равенства q=q0 от функции модели f(q) зависеть не будет:

εij'=32ρσij'σiq(ϕ(σi)−ϕ(σs))

Здесь учтено то обстоятельство, что речь идет о пропорциональном нагружении и поэтому отношение σij'/σi одинаково как для начального, так и для актуального состояний.

- Прямое превращение из однофазного аустенитного состояния под действием неубывающего напряжения, по завершении которого в полностью мартенситном состоянии напряжение пропорционально увеличивается до некоторых значений, не превышающих дислокационный предел текучести мартенсита.

- Изотермическое пропорциональное нагружение СПФ возрастающими напряжениями при температуре начально аустенитного состояния до некоторого значения напряжений, после чего охлаждение образца под действием этого постоянного или даже возрастающего напряжения через интервал температур прямого превращения.

- СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПО ДЕФОРМАЦИИ ПРЯМОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ И МАРТЕНСИТНОЙ НЕУПРУГОСТИ

Следуя изложенному в предыдущем пункте, при отсутствии для явления мартенситной неупругости начального предела текучести зависимость девиатора нетермоупругих деформаций при изотермическом монотонном пропорциональном нагружении СПФ в мартенситном состоянии имеет вид (4.6) при q=1. В то же время, связь девиатора нетермоупругой деформации, накопленной при полном прямом превращении под действием постоянного напряжения σij с компонентами девиатора этого напряжения имеет такой же вид. Если развиваемая модель верна, то экспериментальные точки, полученные при испытаниях образцов на полное прямое превращение под действием постоянного напряжения (каждая точка получена при испытании одного образца) должны «ложиться» на кривую монотонного изотермического деформирования в мартенситном состоянии образца из того же СПФ в координатах интенсивность деформаций – интенсивность напряжений. В работе [13] приведены результаты экспериментальных исследований как явления прямого превращения под действием постоянного напряжения, так и мартенситной неупругости для образцов из никелида титана. Речь идет об опытах на растяжение. Для прямого превращения данные приведены в координатах деформация превращения – напряжение, причем деформация отсчитывалась от однофазного аустенитного состояния и поэтому включала в себя, как объемный эффект реакции прямого мартенситного превращения (величина которого не зависит от действующих напряжений), так и девиаторную составляющую фазовой деформации. Данные по мартенситной неупругости включали в себя полную деформацию, отсчитываемую от состояния хаотического мартенсита, обладающего уже объемным эффектом реакции прямого мартенситного превращения. Следовательно, в данном случае экспериментальные значения деформации не включали в себя объемный эффект реакции превращения, зато содержали в себе упругую составляющую деформации. Поэтому, для того, чтобы сопоставить деформационные эффекты обоих экспериментов, к деформациям, соответствующим явлению прямого превращения были прибавлены упругие деформации материала в мартенситном состоянии, при вычислении которых модуль Юнга был принят равным 28000 МПа. Кроме того, из деформаций прямого превращения необходимо было вычесть линейную деформацию объемного эффекта реакции прямого превращения, которая по данным [16-17] составляет для никелида титана около 0.3%.

На рис.1 полученные таким образом данные, соответствующие прямому превращению (точки), сопоставлены с взятой из [13] диаграммой мартенситной неупругости того же материала (линия).

Рис.1.

По оси ординат отложена деформация за вычетом объемного эффекта реакции (в процентах), по оси абсцисс – напряжения в МПа. Несмотря на некоторые различия для высоких и низких значений напряжений, соответствие можно признать удовлетворительным, если учесть, что линия и точки на рис.1 получены в принципиально различных опытах.

ЛИТЕРАТУРА

- Лихачев В.А., Кузьмин С.Л., Каменцева З.П. Эффект памяти формы. Л.,
Изд-во Ленингр. ун-та, 1987, 216 с.

- Tanaka K. A phenomenological description on thermomechanical behavior of shape memory alloys. J. Pressure Vessel Technology, Trans. ASME, 1990, v.112, №2, pp.158-163.

- Liang C. and Rogers C.A. One-Dimensional Thermomechanical Constitutive Relations for Shape Memory Materials. J. of Intell. Mater. Syst. and Struct., 1990, v.1, N2, pp.207-234.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию процессов деформирования и накопления повреждений при сложном напряженном состоянии. IV Международный симпозиум "Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии", Тезисы докладов, Киев, 1992, с.45-46.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин, 1994, №6, с.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, Механика твердого тела, 1995, №1, с.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации диаграммы перехода и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1995, т.36, №2, с.173-181.

- Leclercq S. Lexcellent C. A general macroscopic description of the thermomechanical behavior of shape memory alloys. J. Mech. Phys. Solids, 1996, v.44, N6, pp.953-980.

- Boyd J.G., Lagoudas D.C. A thermodynamic constitutive model for shape memory materials. Part 1. The monolithic shape memory alloy. Intern. J. of Plasticity, 1996, v.12, N6, pp.805-842.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Одномерная микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при прямом и обратном термоупругих превращениях. Механика композиционных материалов и конструкций, 2007, т.13, №3, с.297-322.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамический анализ механического поведения сплавов с памятью формы. «Упругость и неупругость» Сборник трудов Международного симпозиума по проблемам механики деформируемых тел, М., Изд.-во МГУ, 2006, с.195-203.

- Liu Y., Xie Z., Humbeeck J. Van., Delaey L. Asymmetry of stress-strain curves under tension and compression for NiTi shape memory alloys. J. Acta Mater., 1998, v.46, N12, pp.4325-4338.

- Wu X.D., Sun G.J., Wu J.S. The nonlinear relationship between transformation strain and applied stress for nitinol. Materials Letters, 2003, v.57, pp.1334-1338.

- Абдрахманов С.А., Ибрагимов Р.Ш., Джаналиев Н.Р. Деформация гибкой балки из материала с эффектом памяти формы. Бишкек, И.Ц. «Текник», 2007, 260 с.

- Prabhakaran R., Galloway T.L. Strain measurement in shape memory alloy with strain gauges. Strain, 2005, v.41, N,4. pp.177-184.

- Прокошкин С.Д., Капуткина Л.М., Морозова Т.В., Хмелевская Н.Ю. Дилатометрические аномалии и эффект памяти формы в сплаве титан-никель, подвергнутом низкотемпературной термомеханической обработке. ФММ, 1995, т.8, Вып.3, с.70-77.

- Uchil J. Mohanchandra K.P., Kumura K.J., Manesh K.K., Murali T.P. Thermal expansion in various phases of Nitinol using TMA. Physica B, 1999, v.270,
pp.289-297.

Поступила в редакцию 10 января 2008 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 08-01-00535.