РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ

Баранов А.В., Анисимова Н.А.

Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина,

г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Проведен анализ существующих типов реологических уравнений состояния. Отмечено, что описанные в литературе реологические модели сильно отличаются между собой. Хотя каждый подход имеет свои физические предпосылки, в настоящее время невозможно описать все имеющиеся экспериментальные результаты с помощью одной реологической модели. Приведены различные теории, описывающие температурную зависимость вязкости. Подчеркнута важность учета этого фактора при математическом моделировании, т.к. именно он отвечает за взаимосвязь реодинамических и тепловых процессов. Данная зависимость определяет уровень гидравлического сопротивления и качественно изменяет интенсивность тепловыделений за счет диссипации энергии.

Проанализированы теории, используемые для объяснения зависимости вязкости от давления. Осуществлен краткий обзор работ, посвященных экспериментальному изучению этого феномена. Отмечена его практическая важность особенно для литья резиновых смесей под давлением. Различные экспериментальные и теоретические данные показывают экспоненциальную зависимость вязкости от давления. При этом пьезокоэффициент вязкости в первом приближении является величиной постоянной.

Проанализированы различные формулы, описывающие зависимость вязкости от степени превращения реактопластов и резиновых смесей. Отмечено, что в результате химической реакции вулканизации резиновые смеси полностью теряют текучесть, поэтому функциональная зависимость вязкости от степени превращения должна предполагать наличие некоторой гель-точки, при которой вязкость неограниченно возрастает.

Обсуждены вулканизационные характеристики резиновых смесей, экспериментальные и количественные методы оценки изотермической и неизотермической вулканизации.

1. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

В процессах переработки полимеров реализуется сложное сдвиговое течение в литниковых каналах и оформляющих полостях. Скорость деформации при этом определяется конструкцией перерабатывающего оборудования и изменяется в пределах от 10−1с−1 до 103с−1. Поэтому одной из технологических проблем является корректное описание реологических свойств полимеров, которые зачастую представляют собой высоконаполненные композитные материалы.

Важнейшей задачей реологии является установление функциональной зависимости между напряженным состоянием и кинематическими характеристиками среды. Реологические уравнения состояния, являясь математическим отображением этих связей, должны выражаться через инварианты соответствующих тензоров, не зависящие от выбора системы координат. Этому требованию легко удовлетворить с помощью конвективных координат, вмороженных в среду. Тогда любое реологическое уравнение состояния, записанное в терминах конвективных тензорных компонент, автоматически удовлетворяет принципу объективности.

Для корреляции величин напряжений со значениями скоростей сдвига в сдвиговом течении требуется как минимум три материальные функции [1]

(1.1)

(1.2)

(1.3)

где - зависящая от скорости сдвига неньютоновская вязкость,  - функции соответственно первой и второй разности нормальных напряжений.

В простейшем случае чисто вязкой неупругой жидкости функции (1.2) и (1.3) тождественно равны нулю и реологическое уравнение состояния имеет вид :

(1.4)

Не вводя никаких ограничений, связанных с линейностью, это уравнение предполагает, что напряжение в некоторой точке в данный момент времени полностью определяется скоростью деформации в той же точке и в тот же момент времени. Существует целый ряд известных конкретных выражений для функции (1.4) [2,3]. Во многих работах [1-11] многократно отмечалась ее нелинейность, так называемая аномалия вязкости. Причем график функции (1.4), называемый кривой течения, в общем случае носит S-образную форму. При малых и очень больших скоростях деформации аномально-вязкие среды ведут себя как обычные ньютоновские жидкости с постоянной вязкостью. В промежуточной области наблюдается существенное отклонение от линейной зависимости, то есть вязкость становится зависящей от скорости сдвига.

Стремление к описанию вязкоупругого характера реакции среды на внешнее воздействие приводит к отказу от временного ограничения, введенного в (1.4). Предполагая, что напряжение определяется полной историей деформации, Колеман и Нолл [12,13] развили теорию простых жидкостей с затухающей памятью. В основе этой теории лежит ряд принципов [14] :

- детерминизм напряжения - напряжение зависит от предыстории деформирования и не зависит от будущих деформаций.

- локальное действие - напряжение в данной точке однозначно определяется историей деформирования в малой окрестности данной точки.

- отсутствие естественного состояния (предпочтительной формы).

- затухающая память - влияние прошлых деформаций на текущее напряжение слабее для более отдаленного прошлого, чем для недавнего.

При рассмотрении принципа детерминизма напряжения появляется необходимость в отображении, преобразующем тензорную функцию времени в тензор. Это отображение есть функционал

(1.5)

Все реологические уравнения состояния можно подразделить на три типа: дифференциальные, интегральные и релаксационные (скоростные) [1,14].

К дифференциальному типу принадлежат уравнения, определяющие тензор напряжения как функцию дифференциальных кинематических величин, относящихся к настоящему моменту наблюдения. Применение тензоров более высокого порядка позволяет все же учесть некоторую информацию о предыстории прошлых деформаций. Впервые такое уравнение было рассмотрено Ривлином [15] и носит название Ривлина-Эриксена

(1.6)

В качестве первого кинематического тензора Ривлина-Эриксена используется:

Высшие производные A(n) определяются с помощью ковариантной производной Олдройда, физический смысл которой приведен в [1,3].

Используя изотропность функции F и симметричность тензоров A(n), для несжимаемой жидкости при n = 2 уравнение (1.6) для простого установившегося течения примет вид :

(1.7)

где νi( γ. ) - функции второго инварианта I2 тензора скорости деформации А1. Три материальные функции этого уравнения представляются следующим образом:

(1.8)

С увеличением порядка производной в уравнении (1.6) для достаточно гладких предысторий в предельном случае можно охватить полную историю деформаций в самом общем случае.

Уайт [16,17] исходил из более общих и физически обоснованных представлений о функциональной зависимости тензора напряжений от тензора деформаций. Интегральное разложение наследственного функционала в ряд Тейлора позволило Уайту описать релаксацию напряжений. Основываясь, в отличие от Ривлина, на тензорах деформации Фингера С−1, автор в своих уравнениях применяет кинематические тензоры Bn, получаемые с помощью контрвариантной производной Олдройда с отрицательными перекрестными членами.

Что касается реологических уравнений состояния интегрального типа, то согласно представлениям Колемана [18,19] для вязкоупругих сред с затухающей памятью наследственный функционал может быть представлен интегральным разложением в ряд Тейлора. Если рассматривать предельный случай малых деформаций, норма которых невелика и близка к предыстории покоя (рассматривается лишь то, что имело место в недавнем прошлом), то приближение первого порядка дается уравнением:

(1.9)

где f(s) - функция релаксации.

Это выражение является основой теории линейной вязкоупругости. Оно известно как принцип суперпозиции Больцмана, когда все деформации, имеющие место в прошлом, дают линейный вклад в текущее значение напряжения. Анализ материальных функций, вытекающих из (1.9), показывает независимость вязкости от скорости сдвига. Следует подчеркнуть, что при рассмотрении деформаций произвольной величины концепция линейной связи между напряжениями и деформациями не может быть обоснована уже потому, что при переходе от С(s) к С−1(s) линейная связь между С(s) и σ будет соответствовать нелинейной связи между С−1 и sÙ. Однако можно получить приближение второго порядка, которое записывается следующим образом [14]:

(1.10)

где  - инварианты от тензора деформации Коши, - тензоры деформации Коши и Фингера соответственно.

В уравнениях такого типа при подходящем выборе весовых функций y1 и y2 возможно предсказание любого отношения первой и второй разности нормальных напряжений. Уравнения, аналогичные (1.10), были предложены Уайтом [20] для описания реологических свойств резиновых смесей.

Приближения более высоких порядков практически не используются, так как остается неясным вопрос о нахождении релаксационных функций высоких порядков.

Обобщенное уравнение скоростного типа может быть записано в операторной форме:

где L1 и L2 - некоторые операторы дифференцирования по времени, в общем случае удовлетворяющие принципу материальной объективности.

Простейшим из этой группы является классическое уравнение Максвелла:

(1.11)

Частная производная в этом уравнении не удовлетворяет принципу материальной объективности, но для случая малых скоростей и деформаций она приближенно соответствует конвективной производной. Модель Максвелла проявляет эффекты релаксации напряжений и динамической вязкости, однако не предсказывает возникновения нормальных напряжений и неньютоновского поведения при простом сдвиговом течении.

Для обобщения уравнения (1.11) существует несколько подходов.

Уайт [15] вместо частной производной использовал оператор Олдройда:

(1.12)

В этом случае модель дает постоянную ньютоновскую вязкость и отличный от нуля коэффициент первой разности нормальных напряжений.

Использование оператора Яумана дает обобщенную модель Джефри [1]:

(1.13)

Данное уравнение в свою очередь есть частный случай восьмиконстантной модели Олдройда [1], которая учитывает не только аномалию вязкости, но и появление нормальных напряжений. Однако применение последнего очень ограничено ввиду невозможности определения восьми произвольных констант из простых экспериментов.

Другим возможным путем обобщения классической модели Максвелла является подход с позиций молекулярного строения неньютоновских сред. Предполагается, что материал состоит из бесконечного числа сопряженных молекулярных сегментов различных размеров со своими константами λр и μр, а напряжение в материале является суперпозицией отдельных напряжений:

(1.14)

Далее, частную производную по времени можно заменить более сложным оператором. Такие модели предсказывают аномалию вязкости, нормальные напряжения и эффекты релаксации. Наиболее интересные результаты здесь дает применение производной по Сприггсу. Эта модель имеет четыре независимых константы. Анализ показывает, что данный подход при высоких скоростях сдвига приводит к степенной зависимости вязкости и первой разности нормальных напряжений от скорости деформации с одним и тем же показателем n.

Таким образом, описанные в литературе реологические уравнения состояния сильно различаются между собой. Хотя каждый подход имеет свои физические предпосылки, в настоящее время невозможно описать все имеющиеся экспериментальные результаты с помощью одной реологической модели. Поэтому при анализе какой-либо технологической проблемы необходимо выбирать такую модель, которая была бы достаточно проста и в то же время позволяла описывать поведение полимера с достаточной для инженерной практики точностью. С учетом этого для целей математического моделирования неизотермического течения неньютоновской среды в конвергентном канале выбрана дифференциальная реологическая модель второго порядка, описывающая все характерные особенности поведения полимерных композиций - аномалия вязкости, первая и вторая разности нормальных напряжений [21]. Согласно этой модели тензор напряжений определяется кинематическими тензорами скорости деформации B1 и ускорения деформации B2:

(1.15)

- называются тензорами Ривлина-Эриксена. При этом коэффициенты первой и второй разности нормальных напряжений выражаются следующим образом [1,2]:

.

Кинематический тензор скорости деформации для рассматриваемого случая записывается следующим образом (без учета компоненты скорости vj):

(1.16)

Кинематический тензор ускорения определяется с помощью ковариантной производной Олдройда:

(1.17)

где суммирование осуществляется по индексу k.

Из (1.16) можно также получить:

(1.18)

Материальные константы m,V1,V2 являются функциями второго инварианта тензора скорости деформации и температуры [1,15]:

(1.19)

(1.20)

(1.21)

Выражение для второго инварианта тензора скорости деформации в данной ситуации запишется следующим образом:

(1.22)

Таким образом, выбранная реологическая модель описывает аномалию вязкости и эффекты нормальных напряжений при неизотермическом течении неньютоновской среды в сходящемся канале.

Модель (1.15) была также использована для моделирования неизотермического течения полимерных композиций в плоском канале [22,23], где учитывалась диссипация энергии, зависимость вязкости не только от температуры, но и от давления.

2. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Одним из важнейших факторов, влияющих на технологию переработки полимеров в неизотермических условиях, является зависимость вязкости от температуры. Данная зависимость качественно изменяет интенсивность тепловыделений за счет диссипации энергии. Зависимость вязкости от температуры обычно описывается соотношениями, полученными либо на основании каких-то термодинамических соображений, либо в результате обработки экспериментальных данных. В настоящее время для представления молекулярной интерпретации температурной зависимости вязкости при течении полимеров сложились два подхода: теории свободного объема (Бачинский, Лендел, Ферри) и абсолютных скоростей реакции (Аррениус, Френкель, Эйринг). Первая теория в качестве необходимого условия течения предполагает наличие рядом с молекулярно-кинетической единицей свободного пространства - “дырки”. Второй подход связывает элементарный акт течения молекулярно-кинетической единицы с преодолением некоторого потенциального барьера, называемого энергией активации. Наибольшее распространение получила вторая теория, поэтому на практике часто используется формула Аррениуса-Эйринга:

(2.1)

Опытная проверка применимости уравнения (2.1) к полимерам показала, что оно справедливо при изменении температуры на 30–40оС [4].

При совершении элементарного акта течения молекулярно-кинетическая единица должна обладать достаточной энергией для преодоления потенциального барьера (вероятность равна ) и, кроме того, вблизи исходного положения должно существовать свободное пространство - “дырка” (вероятность Pv). Поэтому общая вероятность совершения акта течения равна:

(2.2)

На основании этой формулы предпринимались попытки объединить обе вышеназванные теории, что привело к следующей зависимости [3]:

(2.3)

Анализируя влияние температуры на эффективную вязкость полимеров, следует различать температурную зависимость вязкости при постоянном напряжении и постоянной скорости сдвига. Как следует из [4], величину энергии активации вязкого течения необходимо определять по результатам вискозиметрических течений при условии постоянства касательных напряжений (Eτ). В этом случае удается исключить влияние напряжений сдвига на фактическую энергию активации. Однако, во многих практически важных случаях, например, при течении резиновых смесей по литьевым каналам на стадии впрыска необходимо знать величину энергии активации Eγ., определенную при постоянной скорости сдвига. Для степенного реологического закона связь между Eτ и Eγ. определяется следующим образом:

(2.4)

В случае течения с заданной скоростью сдвига весьма удовлетворительные результаты в широком температурном диапазоне дает применение следующей эмпирической зависимости [1]:

(2.5)

Из многочисленных экспериментальных данных следует, что не только для термопластов, но и для резиновых смесей индекс течения n очень слабо изменяется с температурой и практически не зависит от давления и скорости сдвига, поэтому часто при моделировании он принимается величиной постоянной.

Температурная зависимость нормальных напряжений может быть выражена следующим образом [3]:

(2.6)

Отсюда следует, что температурная зависимость коэффициента нормальных напряжений должна быть более сильной, чем температурная зависимость эффективной вязкости. Это подтверждается экспериментальными данными [24]. Таким образом, варьируя температуру, можно значительно изменять соотношение между нормальными и касательными компонентами тензора напряжений.

3. ЗАВИСИМОСТЬ ВЯЗКОСТИ ОТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Влияние давления на вязкость полимеров относится к числу важнейших теоретических и практических вопросов. На практике в различных процессах переработки полимеров имеют дело с давлениями порядка сотен (при экструзии) и тысяч (при литье под давлением) атмосфер, что оказывает существенное влияние на вязкость и вызывает отклонения от значений технологических параметров, рассчитанных без учета этого эффекта. В капиллярной вискозиметрии высоковязких жидкостей наблюдаются своеобразные эффекты, обусловленные ростом вязкости по мере повышения давления. Так, для полимеров вместо снижения вязкости при увеличении скорости сдвига иногда наблюдается рост вязкости, поскольку измерения при разных скоростях обеспечиваются приложением различных давлений [25].

При объяснении зависимости вязкости от гидростатического давления используются различные теории. Наиболее распространенной является идея о том, что текучесть жидкостей обусловлена наличием в них свободного объема, что было использовано при установлении зависимости вязкости от свободного объема [3]:

(3.1)

Для явного введения давления в (3.1) используются различные зависимости свободного объема от давления при данной температуре. Применение методов теории абсолютных скоростей реакции (теория Эйринга) для полимеров затруднительно по нескольким причинам. Во-первых, полимеры состоят из совокупности макромолекул, у которых длина цепей и степень разветвленности изменяются в широком диапазоне. Во-вторых, крупные молекулы не ведут себя как целые отдельные частицы, так что течение происходит путем активированного перескока относительно коротких сегментов этих молекул.

Одним из первых авторов подробного экспериментального исследования зависимости вязкости расплава полимеров от давления является Максвелл [26]. Им были проведены измерения эффективной вязкости расплавов полиэтилена разветвленной структуры и полистирола при постоянном напряжении сдвига. При этом был разработан способ приложения гидростатического давления независимо от движущей силы. Приведенные графики показывают примерную экспоненциальную зависимость эффективной вязкости от давления.

В [27] был сконструирован и изготовлен реометр, аналогичный прибору Максвелла, для изучения течения полимеров в капиллярах в диапазоне гидростатических давлений до 175 МПа при постоянном перепаде давлений и в широком интервале температур. Установлено, что увеличение гидростатического давления от 14 МПа до 140 МПа вызывает рост эффективной вязкости полиэтилена, соответствующий уменьшению температуры расплава примерно на 50оС. Сравнение экспериментальных данных для различных полимеров показывает более существенное влияние давления на вязкость полимеров с разветвленной структурой и с высокой молекулярной массой. Так вязкость полистирола увеличивается более чем в 100 раз при повышении гидростатического давления от 14 МПа до 175 МПа, что качественно подтверждает данные Максвела [26].

Необходимо также отметить работы Семенова [28,29], который сконструировал специальный ротационный вискозиметр, позволяющий при высоких скоростях сдвига оценить раздельное влияние давления и напряжения сдвига. Это отличает его от капиллярных вискозиметров, описанных выше. Результаты измерений показали, что при изменении давления в интервале 0,1 - 100 МПа вязкость полистирола изменяется в два раза, а вязкость полиэтилена высокого давления в интервале 0,1-85 МПа растет в 2,2 раза. Существенное расхождение с данными Максвелла объясняется тем, что в [26] измерения проводились при постоянном напряжении сдвига, а в [28] постоянной являлась скорость сдвига. В [29] установлено, что барический коэффициент вязкости в диапазоне 0,1-200 МПа для исследуемых материалов не зависит от давления. Отсюда, в частности вытекает экспоненциальный характер зависимости вязкости от давления. Кроме того, данный коэффициент уменьшается с увеличением скорости течения, увеличивается с ростом разветвленности полимера и уменьшается с повышением температуры.

В [30] для исследования изотермического установившегося течения расплава полиэтилена в капилляре используется регрессионный анализ. Принималась экспоненциальная зависимость вязкости от давления. Показано, что пьезокоэффициент s уменьшается при увеличении скорости сдвига или температуры, однако эта зависимость столь незначительна, что позволяет принять s величиной постоянной. Численное значение пьезокоэффициента качественно совпали с данными ранее опубликованных работ.

В [31] предложена методика численного расчета распределения давления в капилляре и определения коэфициента s при заданном объемном коэффициенте сжимаемости e. В статье выведена зависимость для расчета погрешности определения вязкости без учета влияния давления.

Наиболее полно проведены исследования в [32]. На основании теории свободного объема зависимость эффективной вязкости от температуры определяется уравнением:

(3.2)

где зависимость температуры стеклования от давления в свою очередь описывается следующим образом:

(3.3)

Таким образом, учитывается зависимость вязкости от давления. После подстановки (3.3) в (3.2) при некоторых допущениях можно получить:

(3.4)

К подобной зависимости можно также прийти, используя теорию Эйринга.

Выполненные в работе расчеты показывают, что при течении под высоким давлением относительное изменение вязкости примерно в 80 раз больше относительного изменения плотности, что говорит о недопустимости прямой оценки влияния давления на вязкость по сжимаемости жидкости. Получена удобная для практического использования формула, позволяющая в первом приближении оценить величину пьезокоэффициента вязкости при измерении соотношения Q - Dp для двух расходов на одном капилляре:

(3.5)

Когсуэл [33] применил ротационный цилиндрический вискозиметр Куэтта-Хатшека, в принципе подобный прибору Семенова [28,29]. На данной установке вязкость полиэтилена высокого давления при постоянном напряжении сдвига увеличивалась в 12 раз при давлении 175 МПа, что сравнимо с данными работы [27]. Установлено, что увеличение давления до 100 МПа оказывает влияние на вязкость данного полимера, эквивалентное уменьшению температуры на 53оC. Автор сделал интересный вывод: если эффективная вязкость какого-либо расплава полимера чувствительна к изменениям температуры, то она чувствительна и к изменению давления. Таким образом, из всех полимеров, рассмотренных в работе [33], полистирол, поливинилхлорид и полиметилметакрилат выделяются как расплавы, вязкость которых наиболее чувствительна к изменениям гидростатического давления.

Менгес с соавторами для комплексного описания реологического поведения материалов использовал методы регрессионного анализа [34]. В качестве измерительного прибора использовался экструзионный плоскощелевой реометр. В основу формулировки уравнения регрессии легло экспоненциальное представление зависимости консистентности степенной жидкости от температуры и давления:

(3.6)

Айнбиндер [35] рассматривал влияние давления на такие характеристики сдвигового течения, как модуль сдвига G' и динамическая вязкость μ'. Отмечено, что для расплава полиэтилена низкой плотности при изменении давления от 0,1 МПа до 100 МПа величина G' увеличивается в 18,5 раз при низких частотах и в 5,3 раза - при высоких; а μ' - в 4,5 раза и 3,2 раза соответственно в том же диапазоне давлений. Уменьшение влияния давления при высоких частотах обусловлено приближением к температурно-скоростному режиму, соответствующему стеклованию, когда влияние давления на деформационные характеристики значительно меньше. Так как величина первой разности нормальных напряжений пропорциональна величине G', то можно рассчитать также влияние давления на первую разность нормальных напряжений.

При описании реологического поведения расплавов в различных соплах и каналах при экструзии полиэтилена и полистирола, а также стереорегулярных каучуков, Плайер [36] использует следующее выражение для вязкости:

(3.7)

где энергия активации Е зависит от давления и температуры. В [37] автор при моделировании неизотермического течения расплавов конкретизирует формулу для описания текучести:

(3.8)

Таким образом, подробное экспериментальное исследование зависимости эффективной вязкости от давления проводилось в основном только для самых распространенных термопластов. Что касается резиновых смесей, то здесь следует отметить работу [38]. Комплексное определение констант уравнения (3.6) осуществлялось на экструзионном реометре (производство Италии) с присоединенной к нему плоскощелевой обогреваемой насадкой с применением методов планирования эксперимента. Между экструдером и электродвигателем располагалась коробка переключения скоростей, позволяющая в широких пределах изменять объемную скорость течения смеси по каналу. Поэтому необходимая производительность устанавливалась за счет изменения числа оборотов червяка, а температура смеси - за счет различной температуры обогрева цилиндра экструдера. Температура смеси в ходе эксперимента определялась как среднее арифметическое значение от показаний термопар, расположенных в канале. Минимальная разность этих температур, а также линейное распределение давления на измерительном участке достигалось соответствующей установкой температуры и расхода теплоносителя в рубашке головки (насадка имела термостатируемую маслом рубашку). Представленная конструкция установки позволяла поддерживать заданный режим практически неограниченное время. При определении реологических характеристик резиновых смесей измерительным участком являлась часть канала между датчиками давления, расположенными на расстоянии 45 мм после входа и 45 мм до выхода из канала. Это позволяло при обработке экспериментальных данных не учитывать поправки входа и выхода.

Расчет по приведенной методике для одной из марок литьевых резиновых смесей дал следующие результаты:

s=0,58610−8 Па−1, b= - 0,4210−2 0C−1, n=0,39, K0=3,8104Пасn.

4. ЗАВИСИМОСТЬ ВЯЗКОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ПРЕВРАЩЕНИЯ

При переработке реактопластов и резиновых смесей их вязкость зависит не только от температуры, давления и скорости сдвига, но и от времени вследствие протекания химической реакции вулканизации (отверждения). При этом зависимость вязкости от времени имеет начальный участок (плато), в течение которого материал пребывает в вязкотекучем состоянии (для резиновых смесей - это время подвулканизации).

В [7] для произвольного температурно-временного режима деформирования была предложена следующая зависимость вязкости от температуры и степени превращения β:

(4.1)

Однако здесь же авторами собственными экспериментами на примере реактопластов было показано, что энергия активации течения Е практически не зависит от степени превращения.

Что касается описания зависимости  в (4.1), то в литературе обсуждаются в этой связи два подхода [39]. Уравнения первого типа явным образом предполагают наличие некоторой гель-точки β такой, что при β→β полимер теряет текучесть, т. е. μ→∞. Из уравнений этого типа первым примером может послужить следующая зависимость:

(4.2)

Однако уравнения такого типа применимы к очень узкой области значений β вблизи критического значения β.

Более общая зависимость предложена для использования в [40]:

(4.3)

причем во всех исследованных случаях константы а и b принимали одни и те же значения : a = 3,5 ; b = - 2,0.

Выражение, аналогичное (4.3), применялось также в [41]:

(4.4)

Еще одной работой, где использовалась зависимость m(β), относящаяся к первому типу, является [42]:

(4.5)

В уравнениях второго типа также предусматривается резкий, как правило, экспоненциальный, рост вязкости. Но само уравнение не содержит особой точки:

(4.6)

Уравнения типа (4.6) также с успехом применяются для описания отверждения различных реальных композиций. Например, данное уравнение с хорошей точностью описывает отверждение эпоксидных смол при следующем значении b=14,1 [39]. А для синтеза полиуретанов используется еще более общая формула [43]:

(4.7)

где b=35, m=2.

В [44,45] для моделирования течения полимерных композиций в канале использовалась следующая зависимость консистентности от температуры и степени превращения:

(4.8)

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПРИСТЕННОГО СКОЛЬЖЕНИЯ

Характер и интенсивность деформирования полимерных композиций в различных зонах перерабатывающего оборудования во многом определяется их адгезионным взаимодействием с металлическими поверхностями. Специфические условия на границе полимер – стенка существенно влияют на формирование полей скорости и напряжений в перерабатываемом материале.

Течение со скольжением по внутренним стенкам каналов типично для многих полимерных систем: расплавов термопластов, реактопластов, эластомеров, термоэластопластов и различных высоконаполненных полимерных композиций. И если для одних типов материалов пристенные эффекты благодаря многочисленным публикациям достаточно хорошо изучены, то для других многое остается неясным.

Так, например, считается, что если сравнивать реактопласты и резиновые смеси, то интенсивное пристенное скольжение характерно в первую очередь реактопластам. Это объясняется образованием в пристенной области тонкого слоя маловязкого связующего, сильно обедненного наполнителем, который оттесняется ближе к оси канала. Этот эффект хорошо изучен [7,9].

Что касается резиновых смесей, то сведения здесь очень незначительны и в какой-то мере противоречивы. В одних работах авторы считают, что для резиновых композиций литьевых марок при их течении в каналах нехарактерны сколько-нибудь заметные скорости пристенного скольжения [7]. В других же, в том числе и более поздних работах [46-50], достаточно подробно исследован этот вопрос и показано наличие пристенного скольжения как для каучуков [48], так и для резиновых смесей [46,47,49,50]. Видимо такое разночтение объясняется очень широким спектром адгезионно-фрикционных свойств, которым обладают различные марки смесей, поэтому разным смесям, изготовленным на основе различных каучуков и содержащим разное количество наполнителей (в первую очередь имеются в виду технический углерод и мягчители), будут соответствовать разные степени проявления пристенных эффектов.

Еще в 1931 году Муни предложил метод определения скорости скольжения на стенке, который впоследствии был описан в многообразной литературе [25,51] и применяется до сегодняшнего дня. Этот метод оценки предполагает постоянный градиент давления и неизменный профиль скорости по длине канала. Сущность его в следующем.

Если течение осуществляется со скольжением, то общий объемный расход складывается из двух составляющих: скользящей Qc и сдвиговой Qs:

или

(5.1)

Если разделить (5.1) на πR3, то получим:

(5.2)

При получении (5.2) постулировалось, что скорость скольжения не зависит от размеров канала и гидростатического давления, а зависит только от напряжения сдвига на стенке. Из (5.2) видно, что если левую часть этого равенства рассматривать как функцию обратной высоты канала (или обратного радиуса для круглого канала) при некотором значении параметра τw, то получим график этой функции в виде прямой линии с тангенсом угла наклона, равным скорости скольжения при данном значении τw.

Отсюда с очевидностью вытекает и методика проведения эксперимента. Сначала строятся кривые течения для насадок с различной высотой каналов в координатах  - τw. Затем, отбирая значения величины  при одинаковых τw, но для разных R, можно построить графики  - 1/R для отдельных постоянных значений τw. Как уже отмечалось, тангенсом угла наклона этих прямых будет являться скорость скольжения. После этого уже нетрудно получить зависимость vc(τw).

В [46,47] эксперименты по определению функции vc(τw) проводились на вискозиметре в температурном интервале 70-150оС. Для получения одной экспериментальной точки кривой течения проводили по 5 параллельных опытов для каждого капилляра и для каждой температуры. Для определения скорости скольжения методом Муни использовали два капилляра с различными радиусами R1 и R2. Входные эффекты исключали, используя метод двух капилляров одинакового диаметра, но разной длины. Было показано, что из-за наличия высокоэластической растягивающей деформации величина vc зависит не только от τw, но также и от радиуса канала. В связи с этим использовался так называемый модифицированный метод Муни. Экспериментальные данные показали, что в интервале температур 70-110оС функция vc(τw) может быть достаточно точно аппроксимирована степенной зависимостью:

(5.3)

где А и s зависят от параметра R.

Выше 110оС характер пристенного скольжения существенно меняется. Появляется четко выраженная область напряжений сдвига, в пределах которой скольжения нет. Другими словами, обнаружено некое критическое напряжение сдвига (τwk=0,3-0,4 МПа), после превышения которого начинается пристенное скольжение. Экспериментальные данные для области температур выше 110оС описываются следующим образом:

(5.4)

Появление при высоких температурах критического напряжения сдвига объясняется, видимо, возрастанием подвижности макромолекул каучука и, как следствие, повышением адгезии резиновой смеси.

Кроме этого, необходимо также отметить существенное влияние содержания технического углерода на скорость скольжения - чем выше степень наполнения сажи, тем больше склонность резиновой смеси к пристенному скольжению.

6. ВЛИЯНИЕ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Большую роль в проведении процессов переработки играет такая характеристика резиновых смесей, как склонность к подвулканизации. Наличие в составе вулканизующего агента и ускорительной группы вводит ограничения на продолжительность нахождения смеси в вязкотекучем состоянии. Происходящее при вулканизации сшивание молекул каучука поперечными химическими связями резко увеличивает вязкость материала и делает невозможным его дальнейшую переработку, поэтому допустимая длительность цикла зависит от склонности смеси к подвулканизации и от температурного режима процесса формования. При температурно-временном воздействии на смесь происходит ее постепенный переход из вязкотекучего состояния в упругое (материал с трехмерной структурой). Область, в которой еще не происходит образования поперечных связей, хотя резиновая смесь нагрета до температуры вулканизации, называется индукционным периодом (плато вязкости). Время подвулканизации - это время нахождения смеси в нагретом состоянии до начала процесса поперечного сшивания полимера.

Естественно, важным фактором является точное определение времени нахождения смеси в вязкотекучем состоянии. С наибольшей точностью установить начало вулканизации можно с помощью химических методов, но они трудоемки и длительны. Поэтому на практике прибегают к более простому методу - мониторинг кинетики изменения вязкости смеси при ее нагревании.

Способность резиновых смесей к образованию трехмерной структуры может оказывать существенное влияние, как на сам процесс заполнения литьевой формы, так и на качество получаемого изделия. Это связано с тем, что смесь, находящаяся в контакте с горячими стенками литниковых каналов, вулканизуется быстрее, сужая тем самым канал для прохождения основной массы смеси. Если же подвулканизованные частицы попадут в гнездо, то это повлечет за собой брак изделия.

Скорость вулканизации обычно оценивают по скорости изменения частоты сшивок. Иногда за скорость вулканизации принимали величину, обратную времени достижения оптимума. Однако в этом случае не учитывалось наличие индукционного периода, что вносило существенную погрешность при определении энергии активации процесса.

Химическая реакция вулканизации достаточно сложна. Тем не менее, экспериментальные данные показывают, что зависимость времени подвулканизации tn от температуры хорошо описывается уравнением типа Аррениуса:

(6.1)

где U0 - кажущаяся энергия активации процесса вулканизации.

Как видно из этой формулы, время подвулканизации значительно уменьшается с повышением температуры смеси. Поэтому, с одной стороны, снижение температуры ведет к увеличению индукционного периода и снижению риска подвулканизации, а с другой стороны, вызывает рост вязкости смеси и, как следствие, снижает производительность процесса и повышает энергозатраты. Поэтому на практике стоит задача по выбору оптимальной температуры смеси - температура должна быть настолько высокой, насколько это безопасно с точки зрения подвулканизации.

Таким образом, важными являются такие вулканизационные характеристики смесей, как оптимум вулканизации, ширина плато и его зависимость от температуры, скорость вулканизации. Все эти характеристики зависят от применяемой вулканизующей системы и могут варьироваться в широком диапазоне значений.

Отдельные вулканизационные характеристики, такие как время до начала вулканизации и скорость вулканизации, могут быть определены на различного рода вискозиметрах. Наиболее широко применяются реометры Монсанто, в которых используются колебательные движения биконического ротора с небольшими частотой и амплитудой, а также вискюрометры, осуществляющие возвратно-поступательное движение плоской пластины (вулканометр Франка) [52]. К достоинствам этих приборов относятся: возможность создания давления в полости камеры, в результате чего устраняется погрешность измерения, вызываемая образованием пор в материале, точность измерения модуля сдвига, точная и однородная температура испытания, что повышает воспроизводимость измерений.

Зная вулканизационные характеристики резиновых смесей, можно определить критическую скорость формования изделия при заданных геометрических параметрах формы, допустимый перепад температур, время выдержки на вулканизацию и т.д. [10].

Резиновые смеси различных составов имеют разные скорости вулканизации. Скорость вулканизации качественно характеризуется числом образованных в единицу времени поперечных связей между макромолекулами каучука. Общее число образовавшихся поперечных связей определяет степень вулканизации и получаемые при вулканизации свойства материалов. Скорость вулканизации увеличивается примерно вдвое, а время достижения оптимума соответственно сокращается при повышении температуры на каждые 10оС. Коэффициент, показывающий во сколько раз увеличивается скорость при повышении температуры на 10оС, называется температурным коэффициентом вулканизации. На практике для различных марок смесей он может изменяться от 1,3-1,6 до 2,4-2,8. Температурный коэффициент вулканизации КT можно применить для определения времени вулканизации:

(6.2)

где t - время вулканизации при некоторой температуре; ts - время вулканизации при заданной температуре; DТ - изменение температуры.

Можно показать, что КT изменяется с температурой, поэтому при его использовании в вычислениях всегда указывается область температур. Иногда пользуются средним коэффициентом для широкого интервала температур.

Для того чтобы количественно оценить кинетику вулканизации резины в условиях переменных температур, предложены различные методы. Широкое распространение среди технологов в отечественной промышленности получил метод, основанный на расчете так называемого эффекта вулканизации и эквивалентного времени te вулканизации. Этот подход основан на следующих упрощающих предположениях: существует постоянный коэффициент вулканизации КT не зависящий ни от времени, ни от температуры вулканизации. Интенсивность Ig вулканизации может быть вычислена из выражения [52]:

(6.3)

где Т0=100оС - температура, при которой интенсивность принята за единицу. В частном случае, когда температура вулканизации постоянна Т=Tc=const:

(6.4)

Предполагается, что при одинаковом эффекте вулканизации независимо от того, каким путем он достигнут (при переменных или постоянных температурах), будут получены одни и те же свойства вулканизата. Эквивалентным временем te вулканизации при постоянной температуре Tc считают время, за которое достигается тот же эффект вулканизации, что и в условиях переменных температур за время .

Исходя из принципов определения эквивалентного времени продолжительность вулканизации t может рассчитываться из соотношения:

(6.5)

Другой подход для определения продолжительности t вязкотекучего состояния смеси в сложных температурно-временных режимах связан с использованием кинетического уравнения реакции вулканизации [7]:

(6.6)

Проинтегрировав это уравнение, получим:

(6.7)

Введем обозначение:

(6.8)

Поскольку для данного материала величины k0 и r являются константами, то величина I, так же как и β, однозначно определяет степень протекания реакции [7]. Таким образом, выражение

(6.9)

может являться инструментом оценки границ вязкотекучего состояния в любом температурно-временном режиме [7]. Для определения времени подвулканизации t по этому методу достаточно иметь значения U и I, которые могут быть вычислены при наличии двух реокинетических кривых вулканизации (отверждения) в изотермическом режиме при температурах соответственно Т1 и Т2:

(6.10)

(6.11)

ЛИТЕРАТУРА

1. Хан Ч.Д. Реология в процессах переработки полимеров. М., Химия, 1979, 368 с.

2. Halley P.J., Mackay M.E. Chemorheology of Thermosets. An Overview. Polym. Eng. Sci., 1996, v.36, №5, рр.593-609.

3. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. М., Химия, 1977, 440 с.

4. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров. М., Химия, 1977, 464 с.

5. Веше Г. Исследование реологических свойств резиновых смесей с помощью капиллярного вискозиметра. М., ВЦП, пер. № В-20421, 1980, 38 с. (Wesche H. Untersuchungen des Fleissverhalten von Kautschukmisch. mit einem Kapillar-Viskosimeter. Kautsch. und Gummi Kunstst., 1978, B.31, №7, s.495-507).

6. Шварц А.И., Чартов Э.М. Определение реологических характеристик резиновых смесей на литьевой машине. Производство шин, РТИ и АТИ, 1970, №1, с.9-14.

7. Леонов А.И., Басов Н.И., Казанков Ю.В. Основы переработки реактопластов и резин методом литья под давлением. М., Химия, 1977, 216 с.

8. Басов Н.И., Галле А.Р., Казанков Ю.В. Интенсификация литья под давлением реактопластов и резиновых смесей. М., Химия, 1980, 128 c.

9. Басов Н.И., Казанков Ю.В. Литьевое формование полимеров. М., Химия, 1984, 248 с.

10. Шварц А.И., Кангаров Г.С. Литьевое формование резиновых технических изделий. М., Химия, 1975, 168 с.

11. Лукомская А.И., Евстратов В.Ф. Основы прогнозирования механического поведения каучуков и резин. М., Химия, 1975, 360 с.

12. Coleman B.D., Noll W. An Approximation Theorem for Functional with Applications in Continuum Mechanics. Arch. Mech. Anal., 1960, v.6, рр.255-370.

13. Noll W. Motions with constant stretch history. Arch. Rat. Mech. Anal., 1962, v.11, №2, рр.97-105.

14. Астарита Дж., Марруччи Дж. Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей. М., Мир, 1978, 309 с.

15. White J.L., Metzner A.B. Development of constitutive equation for polymeric melts and solutions. J. of Appl. Polym. Sci., 1963, v.7, рр.1867-1889.

16. White J.L., A Continuum Theory of Nonlinear Viscoelastic Deformation with Application to Polymer Processing. J. of Appl. Polym. Sci., 1964, v.8, рр.1129-1146.

17. White J.L., Tokita N. Elastomer processing and application of rheological Fundamentals. J. of Appl. Polym. Sci., 1967, v.11, №3, рр.321-334.

18. Coleman B.D. Kinematical Concepts with Applications in the Mechanics and Thermodynamics of Incompressible Viscoelastic Fluids. Arch. Rat. Mech. Anal., 1962, v.9, рр.273-300.

19. Coleman B.D., Marcovitz H. Normal Stress Effects in Second-Order Fluids. J. of Appl. Physics., 1964, v.35, №1, рр.1-9.

20. White J.L. Process ability of rubber and rheological behavior. Rubber Chem. Technol., 1977, v.50, №1, рр.163-185.

21. Баранов А.В. Математическая модель неизотермического течения эластомеров в сходящемся канале. Каучук и резина, 1998, №6, с.39-45.

22. Тябин Н.В., Дахин О.Х., Баранов А.В. Закономерности неизотермического течения композитных материалов в каналах. Механика композитных материалов, Рига, 1981, №6, с.1061-1067.

23. Тябин Н.В., Дахин О.Х., Баранов А.В. Влияние температуры и давления на течение реологически сложных сред в плоском канале. Теплофизика высоких температур, 1982, т.20, №1, с.81-87.

24. Meiβner K., Bergmann J., Reher E.- O. Uber den Mischprozeβim Innenmischer unter Beachtung viskoplastischer Werkstoffeigenschaften. Plaste und Kautsch. 1980, B.27, №3, s.147-152.

25. Малкин А.Я., Чалых А.Е. Диффузия и вязкость полимеров. Методы измерения. М., Химия, 1979, 304 с.

26. Maxwell B., Matsuoka S. Bulk compressibility of polymers at fabricating Temperatures. SPE Journal, 1957, v.27, рр.13-27.

27. Westover F. Effect of hidrostatic pressure on polyethylene melt rheology. SPE Transactions. 1961, v.1, рр.14-20.

28. Semjonow V. Uber ein Rototionsviskosimeter zur Messung der Druckabhängigkeit der Viskosität Hochpolymerer Schmelzen. Rheol. Acta, 1962, v.2, №2, s.138-143.

29. Semjonow V. Druckabhängigkeit der Viskosität einiger Polyolefinschmelzen. Rheol. Acta, 1965, v.4, №2, s.133-137.

30. Duvdevani I., Klein I. Analysis of Polymer Melt Flow in Capillaries Including Pressure Effects. SPE Journals, 1967, v.23, №12, pp.41-45.

31. Brenschede E., Klein I. Die Bestimmung des Druckkoeffizienten und des Meβfehlers im Hochdruck-Kapillarviskosimeter bei Druckabhängiger Zähigkeit. Rheol. Acta, 1969, B.8, H.1, s.71-78.

32. Penwell C.R., Porter R.S. Determination of the Pressure Coefficient and Pressure Effects in Capillary Flow. J. Polym. Sci., 1971, A2, v.9, №4, pp.731-743.

33. Cogswell F.N. The Influence of pressure on the viscosity of polymer melts. Plastics and Polymers, 1973, v.41, №151, pp.39-43.

34. Menges G., Michaeli W. Druck - und- temperaturabhängiges Flieβen von Kunststoffschmelzen. Maschinenmarkt, 1975, v.81, №78, s.1460-1462.

35. Айнбиндер С.Б. Влияние гидростатического давления на реологические свойства расплавов полимеров. В кн.: Реология (полимеры и нефть). Труды Всесоюзной школы по реологии, Новосибирск, 1977, c.65-79.

36. Plajer O. Vergleichende Viskositatsmessungen und Druckberechnungen. Plastverarbeiter, 1969, B.20, №4, s.275-285.

37. Plajer O. Praktische Rheologie fur Kunststoffschmelzen. Betrachtung zur Nichtisothermen Drucksstromung. Plastverarbeiter, 1972, B.23, №2, s.81-88.

38. Баранов А.В. Неизотермические процессы переработки полимеров в условиях фазовых, структурных и химических превращений. Дис. на соиск. уч. ст. д.ф.-м.н., М., 1991, 309 с.

39. Малкин А.Я. Макро - и реокинетика отверждения олигомеров. Успехи химии, 1985, т.54, №4, c.509-527.

40. Castro J.M., Macosko C.W. Studies of mold filling and curing in the reaction injection molding process. AIChE Journal, 1982, v.28, №2, pp.250-260.

41. Manzione L.T. Simulation of Cavety Filling and Curing in Reaction Injection Molding. Polym Eng. Sci., 1981, v.21, №18, pp.1234-1243.

42. Debry H.G., Charbonneaux T.G., Macosko C.W. Laminar flow of a thermosetting polymer through a coat-hanger die. Polym. Process. Eng., 1986, v.4, №2-4, pp.151-171.

43. Малкин А.Я., Куличихин С.Г. Реология в процессах образования и превращения полимеров. М., Химия, 1985, 240 с.

44. Малкин А.Я., Баранов Н.В., Тябин Н.В. Течение отвердеваемой неньютоновской жидкости в канале при наличии пристенного скольжения. ТОХТ, 1991, т.25, №1, с.72-79.

45. Malkin A.Ya., Baranov A.V. Flow a non-Newtonian liquid through a channel when solidification of a liquid leads to wall slip. J. of Non-Newtonian Fluid Mech., 1991, v.39, №1, pp.55-66.

46. Баранов А.В., Прохорова Л.Н., Скок В.И., Викуленкова М.Е. Пристенное скольжение наполненных резиновых смесей на основе БСК. Каучук и  резина, 1993, №1, с.12-15.

47. Malkin A.Ya., Baranov A.V., Vickulenkova M.E. Experimental estimation of wall slip for filled rubber compounds. Rheol. Acta, 1993, v.32, №2, рр.150-155.

48. Jepsen C., Rabiger N. Untersuchungen zum Wandgleitverhalten von Kautschukmischungen an einem Hochdruck-Kapillar-Viskosimeter. Kautsch. und Gummi Kunststoffe, 1988, v.41, №4, s.342-351.

49. Geiger K. Rheologische Charakterisierung von EPDM. Kautschukmischungen mittels Kapillar-Rheometer Systemen. Kautsch. und Gummi Kunststoffe. 1989, v.42, №4, s.273-283.

50. Ramamurthy A.V. Wall slip in viscous fluids and influence of materials of construction. J. Rheol., 1986, v.30, №2, pp.337-357.

51. Middleman S. Fundamentals of Polymer Processing. New-York, McGraw-Hill, Inc., 1977, 475 p.

52. Лукомская А.И., Баденков П.Ф., Кеперша Л.М. Расчеты и прогнозирование режимов вулканизации резиновых изделий. М., Химия, 1978, 280 с.

Поступила в редакцию 24 марта 2008 года.