УДК 669.017

ОБОБЩЕННАЯ ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ТЕКУЧЕСТИ АМОРФНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Карнет Ю.Н.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Аморфные стеклообразные полимеры, в отличие от металлов, являются термодинамически неравновесными твердыми телами, обладающими фрактальной структурой. Фундаментальным различием структуры и морфологических особенностей металлов и полимеров объясняется и принципиальное различие механизмов их деформирования, несмотря на качественное подобие кривых зависимостей напряжение-деформация.

В рамках фрактального подхода в работе обсуждается модель, объясняющая механизм потери текучести полимерной матрицы при переходе в стеклообразное состояние. В отличие от известных молекулярных концепций, связывающих процесс деформирования полимерной матрицы с изменением свободного объема и молекулярной подвижности, в данной работе показано, что это явление может быть объяснено со структурных позиций, а именно, как переход от мультифрактальной структуры к фрактальной.

1. ВВЕДЕНИЕ

В связи с широким использованием полимерных композитов в качестве конструкционных материалов проблема построения модели их деформирования является чрезвычайно актуальной. Очевидно, что прочностные свойства таких композитов во многом определяются свойствами полимерной матрицы, которая в рабочих диапазонах температур эксплуатации конструкционных материалов, как правило, находится в стеклообразном состоянии.

В настоящее время существует большое количество моделей деформационного поведения аморфных полимерных материалов, в частности ниже температуры стеклования [1]. Ряд подобных моделей использует аналогии с механическим поведением металлических материалов. Однако не следует забывать, что в отличие от металлов, обладающих термодинамически равновесной структурой, основной элемент которой (кристаллическая решетка) является евклидовым объектом, аморфные стеклообразные полимеры представляют собой термодинамически неравновесные твердые тела, обладающие фрактальной структурой. Согласно [2] структура полимеров является физическим фракталом в интервале линейных масштабов от нескольких ангстрем до нескольких десятков ангстрем. Фундаментальным различием структуры и морфологических особенностей металлов и полимеров объясняется и принципиальное различие механизмов их деформирования, несмотря на внешнее сходство кривых напряжение-деформация (-) этих материалов. Так в [3] было показано, что для металлов с кристаллической решеткой структурным дефектом является отклонение от трехмерной упорядоченности. Для полимеров в аморфном состоянии таким дефектом является отклонение от предсказанной Флори структуры хаотических взаимопроникающих макромолекулярных клубков («войлока») [4]. Данный факт предопределил одну из задач настоящей работы – предложить трактовку механизмов деформации аморфных стеклообразных полимеров в рамках фрактального анализа.

Проблемам текучести полимеров – одного из наиболее важных с теоретической и практической точек зрения деформационных механизмов – посвящено много работ, причем при трактовке процесса текучести в качестве определяющего рассматриваются различные параметры. Так, например, предполагается, что достижение предела текучести контролируется изменением свободного объема полимеров [5,6], вариацией его внутренней энергии [7,8], структурными изменениями [9,10] и т.п. Для теоретического описания процесса текучести привлекалось достаточно большое число теоретических концепций, а именно, теория Эйринга [11,12], дислокационные аналогии [13,14], концепция ангармонизма [15,16] и др. Несмотря на многообразие подходов, следует отметить, что все они рассматривают процесс текучести только с одной частной позиции. Так, изменение структуры полимера в процессе деформирования неизбежно связано с изменением свободного объема и молекулярной подвижности [17], изменение свободного объема – с вариацией внутренней энергии полимера [18] и т.д. По существу, все эти концепции выражают зависимость деформационных свойств полимера в процессе текучести от какого-либо физического свойства этого материала. Однако вполне естественным было бы связать этот процесс с характеристикой структуры объекта [19].

Как известно, представление о структуре является ключевым в естественных науках. Общему понятию структуры удовлетворяет определение Кребера: «Каждая система состоит из элементов, упорядоченных определенным образом и связанных определенными отношениями. Под структурой системы мы понимаем способ организации элементов и характер связи между ними. При этом не существенно, какова природа элементов. Говоря о структуре системы, мы не обращаем внимания на то, какие элементы составляют систему, а рассматриваем лишь как совокупность отношений, которая задает связь между элементами системы» [20]. Количественное описание структуры полимеров, соответствующее этому определению, можно получить как в рамках кластерной модели структуры аморфного состояния полимеров [21], так и фрактального анализа [22]. При этом следует иметь в виду, что структура аморфных стеклообразных полимеров является мультифракталом, для описания поведения которого в процессе деформирования в принципе достаточно знания трех его размерностей: хаусдорфовой dн, информационной dI и корреляционной dc [23]. Каждая из указанных размерностей описывает изменение определенных свойств мультифрактала и совокупное использование этих размерностей позволяет получить более или менее полную картину процесса текучести. Учитывая сказанное выше, представляется целесообразным рассмотреть возможность описания процесса текучести в рамках мультифрактального формализма. В качестве примера типичного аморфного стеклообразного полимера далее будем анализировать поликарбонат на основе бисфенола А (ПК) – достаточно широко применяемый на практике материал.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе был изучен ПК промышленного производства марки Lexan (США) (выпускается в виде гранул со средневесовой молекулярной массой Мw5104). Пленки ПК толщиной ~0,1 мм получали методом полива 5%-го раствора полимера в хлористом метилене на горизонтальную целлофановую подложку. После отделения от подложки пленки сушили в вакууме при ~350 К в течение 2 суток.

Образцы в форме двухсторонней лопатки (рабочая ширина 5 мм, базовая длина 40 мм) испытывали на растяжение на приборе «Инстрон», оснащенном термокамерой, при скорости деформации ε.=510-2 с-1 в интервале температур Т=293-413 К. Перед испытаниями образцы в течение 15 мин. выдерживали в термокамере прибора для достижения теплового равновесия. Результаты получены усреднением как минимум пяти экспериментальных данных.

Величина коэффициента Пуассона  рассчитывалась по результатам механических испытаний согласно выражению [24]:

σТЕ=1−2ν61+ν,										(1)

где Т – предел текучести, Е – модуль упругости.

Хаусдорфова (фрактальная) размерность dн структуры ПК определялась из соотношения [25]:

dн=d−11+ν,									(2)

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал (мультифрактал), равная в нашем случае 3.

Проанализируем далее полученные экспериментальные данные с позиций фрактального формализма.

2. ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Согласно [26] жесткоцепные полимеры в пределах стеклообразного состояния могут иметь несколько подсостояний. Например, для ряда полимеров отмечаются три таких подсостояния, которые отражаются на зависимостях модуля d/d ( - напряжение,  - деформация), определяемого по наклону касательных к кривой -, от деформации . Однако зависимости d/d от  носят гораздо более общий характер. Например, на рис.1 приведены три аналогичные зависимости для ПК, построенные по данным работы [24].

Если согласно [26] переход от участка I к участку II отвечает фазовому изменению структуры полимера с образованием аксиальной кристаллической структуры [27], то для приведенных на рис.1 аналогичных зависимостей для ПК этот переход отвечает изменению типа деформации от упругой к неупругой [28]. Общность зависимостей d/d от  заслуживает более подробного анализа.

На рис.2 представлена зависимость плотности  физического фрактала от масштаба измерения l в двойных логарифмических координатах. Для l<lmin и l>lmax наблюдается евклидово поведение, а в интервале l=lmin-lmax – фрактальное [25]. Сравнение рис.1 и 2 показывает их полную аналогию.

lgdσ/dε

4

3

2

1

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

lgε

- 1

- 2

- 3

I

II

III

lgρ

lmin

lnl

lmax

Фрактальное поведение

Рис.1.	Зависимости модуля dσ/dε, определяемого по наклону касательных к кривой σ-ε, от деформации ε в двойных логарифмических координатах для ПК при Т=293 (1), 343 (2) и 373 К (3).

Рис.2.	Схематическая зависимость плотности ρ физического фрактала от масштаба измерения l в двойных логарифмических координатах.

Существует еще одна теоретическая модель, объясняющая характер показанных на рис.1 зависимостей d/d(). В [29] было предложено фрактальное описание кинетики химических реакций на базе простого соотношения:

k~t−h,											(3)

где k – скорость реакции, t – ее продолжительность, h – показатель неоднородности (гетерогенности) реакционной среды (0<h<1), который обращается в нуль только для евклидовых (однородных) сред и тогда соотношение (3) принимает классический вид: k=const. Из соотношения (3) следует, что в случае h0 для гетерогенных (фрактальных) сред скорость реакции k снижается по мере увеличения t, т.е. по мере протекания реакции. Следует обратить внимание на качественную аналогию между деформационными кривыми - и зависимостями степени конверсии от продолжительности химической реакции Q(t) для многочисленных реакций синтеза полимеров [30]. Еще бóльший интерес для последующего теоретического анализа представляет качественная аналогия деформационных кривых - и траекторий странного аттрактора, которые могут иметь «зуб текучести», «деформационное упрочнение» и т.п. [31].

Если рассматривать процесс деформирования полимерной среды как реакцию структуры материала на подводимую извне механическую энергию, то аналогом величины k в выражении (3) будет величина модуля d/d (рис.1). Сказанное выше позволяет предположить, что деформация на участках I и III (отвечающая упругому деформированию и процессу холодного течения) протекает в евклидовом пространстве, а на участке II (область текучести) – во фрактальном. Сравнение со схемой, представленной на рис.2, позволяет предположить, что переходы от одного участка к другому обусловлены изменением масштаба измерения, вызванного деформированием.

Использование основных положений фрактального анализа при описании структуры и свойств полимеров [2] позволяет провести количественную оценку изменения масштаба измерения l в процессе деформирования данного материала. Существует несколько возможных методов таких оценок, однако ниже используем наиболее простой, обеспечивающий, по нашему мнению, наибольшую наглядность. Согласно [32] интервал самоподобия (фрактальности) структуры аморфных стеклообразных полимеров совпадает с интервалом существования кластерной структуры: нижний масштаб самоподобия соответствует длине статистического сегмента lст, а верхний – расстоянию между областями локального порядка (кластерами) Rкл. Наиболее простым способом оценки масштаба измерения l является использование хорошо известного уравнения Ричардсона [2]:

Lклl=RклlD,										(4)

где Lкл – длина участка цепи между кластерами, D – фрактальная размерность этого участка цепи. Для ПК при температуре испытаний Т=293 К эти величины равны: Lкл=76,5 Å, Rкл=30,1 Å [32]. Согласно [2] величину D можно определить из следующего соотношения:

D=lnnстln4−dн−ln3−dн,								(5)

где nкл – число статистических сегментов на участке цепи между кластерами (nст=Lкл/lст).

Величина lст определяется как [33]:

lст=l0C∞,											(6)

где l0 – длина скелетной связи основной цепи, равная для ПК 1,25 Å [34], С - характеристическое отношение.

В свою очередь, величина С может быть вычислена следующим образом [2]:

С∞=2dнdd−1d−dн+43.								(7)

Из выражения (7) при значении dн=2,712 [32] получим С=4,47 и согласно (6) lст=5,59 Å. Определив величину nст как отношение Lкл/lст, из (5) можно вычислить значение D как функцию dн.

В случае аффинной деформации величина Rкл будет изменяться пропорционально степени вытяжки . Величину этого изменения можно оценить из выражения [35]:

Rклλ=lст21−ν1−2ν,									(8)

где  - коэффициент Пуассона, чье значение связано с размерностью dн (см. (2)). С ростом степени вытяжки  согласно (8) следует ожидать увеличения , а из (2) – df. В свою очередь, величина  связана с деформацией  простым соотношением (в случае аффинной деформации) [13]:

λ=1+ε.											(9)

На рис.3 приведена зависимость l от dн, рассчитанная на базе уравнений (4)-(9). Видно, что происходит рост l по мере увеличения dн, и в интервале dн2,80-2,89 деформация полимера протекает во фрактальном пространстве. При dн>2,90 наблюдается смена механизма деформирования от фрактального к евклидову (текучесть ПК достигается при dн2,85 [36]), а структура ПК при этом подобна структуре каучука (dн=d=3), о чем свидетельствует очень быстрый рост l.

l, Å

40

20

0

2,6

2,8

3,0

dн

lст

Rкл

Рис.3.	Зависимость масштаба измерения l от фрактальной размерности dн структуры для ПК при Т=293 К. Горизонтальные штриховые линии указывают границы самоподобия структуры недеформированного ПК (lст и Rкл), а заштрихованная область – интервал фрактального поведения деформации.

Рассмотрим область перехода от участка II к участку III (рис.1). Заменяя в уравнении (4) величину Rкл на Rкл (см. выражение (8)), в предположении D=1,0, что отвечает полностью вытянутому между кластерами участку цепи, получим:

Lклl=Rклλl,										(10)

Таким образом можно отметить, что критическое значение степени вытяжки кр, соответствующее переходу от участка II к участку III (от фрактального поведения к евклидову) или переходу от текучести к холодному течению равно:

λкр=LклRкл,											(11)

что соответствует максимально достижимой вытяжке макромолекул материала.

Для ПК при Т=293 К из указанных выше значений Lкл и Rкл получим кр=2,54. Учитывая, что степень вытяжки при одноосной деформации λкр''=λкр13, имеем λкр''=1,364 или критическое значение деформации перехода εкр''=0,364. Отметим, что в рамках кластерной модели структуры аморфного состояния полимеров [21] предполагается, что деформация макромолекулярных цепей происходит только в рыхло упакованной матрице. Поскольку выражение (11) предсказывает степень вытяжки молекул среды, то для оценки макроскопической критической деформации, которая и определяется в экспериментах, можно воспользоваться выражением [37]:

εкр=εкр''1−ϕкл,										(12)

где кл – относительная доля кластеров, которую можно рассчитать согласно [2] как:

ϕкл=Slстνкл,										(13)

Здесь S – площадь поперечного сечения макромолекулы (для ПК S=30,7 Å, кл – плотность кластерной сетки зацеплений, равная для ПК при Т=293 К~3,951027 м-3 [21].

Из выражения (13) получим кл=0,678, а из (12) кр=0,117. Экспериментальное значение деформации текучести для ПК при Т=293 К равно 0,106. Это означает, что переход к холодному течению ПК следует ожидать непосредственно за пределом текучести, что и наблюдается экспериментально [36].

Таким образом, изложенные выше результаты показывают, что предсказываемые ранее структурные подсостояния в пределах стеклообразного состояния можно связать с масштабными факторами, сопровождающими переходы от деформирования в евклидовом пространстве к деформированию во фрактальном пространстве и наоборот. Эти переходы контролируются изменением масштаба деформирования, вызванным приложением внешней нагрузки (механической энергии). С физической точки зрения это утверждение имеет очень простое объяснение: если размер структурного элемента, ответственного за процесс деформации и определяющего ее характер, попадает в интервал размеров lmin-lmax (рис.2), то деформация протекает во фрактальном пространстве, если нет, то в евклидовом. Таким образом, на участке I упруго деформируются межмолекулярные связи на масштабах 3-4 Å (l<lmin), на участке II – элементы кластерной структуры размерами порядка 6-30 Å [21] (lmin<l<lmax) и на участке III – фрагменты цепей длиной Lкл или порядка нескольких десятков ангстрем (l>lmax). В евклидовом пространстве зависимость - будет линейна (d/d=const), а во фрактальном – криволинейна, поскольку фрактальное пространство замедляет процесс деформирования во времени. Реализация процесса текучести возможна только во фрактальном пространстве.

Очевидно, что приведенная выше модель деформационных механизмов корректна только в случае представления структуры полимера как физического фрактала.

3. МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ТЕКУЧЕСТИ

Как известно [38], поведение стеклообразных полимеров на плато холодного течения (участок III на рис.1) хорошо описывается в рамках теории высокоэластичности (каучукоподобное поведение материала). В [10] было показано, что подобное поведение обусловлено механическим расстекловыванием рыхло упакованной структуры матрицы аморфных полимеров. Кроме того, согласно [23,39] поведение полимеров в каучукообразном состоянии корректно описывается в предположении, что их структура является регулярным фракталом, для которого справедливо тождество:

dc=dI=dн=df,									(14)

где df – фрактальная размерность [22].

Структура стеклообразных полимеров представляет собой мультифрактал [40], для которого справедливо неравенство [22,23,36,39]:

dc<dI<dн.										(15)

Исходя из сказанного выше, а также с учетом того известного факта, что каучуки не имеют сколько-нибудь ярко выраженной точки текучести, можно выдвинуть гипотезу о том, что условием достижения состояния текучести у стеклообразного полимера является изменение масштаба характерного элемента его структуры от мультифрактала к регулярному фракталу. Таким образом выполняется критерий (14). Иными словами, текучесть реализуется в полимерах только в том случае, если они обладают мультифрактальной структурой, что отвечает неравенству (15).

Теперь рассмотрим экспериментальные подтверждения этой гипотезы и методы оценки размерностей dI и dc применительно к мультифрактальной структуре аморфных стеклообразных полимеров. Как известно [23], информационная размерность dI характеризует поведение информационной энтропии Шеннона I():

Iε=iMPilnPi,										(16)

где М – минимальное число d-мерных кубов со стороной , необходимых для покрытия всех элементов структуры, Pi – вероятность того, что точка структуры принадлежит i-му элементу покрытия объемом d.

В свою очередь, изменение энтропии структуры полимера S, обусловленное относительным флуктуационным свободным объемом fc, согласно [24] можно записать как:

ΔS=3÷5Rfclnfc,									(17)

где R – универсальная газовая постоянная.

Сравнение уравнений (16) и (17) показывает, что изменение энтропии S во втором из них по существу обусловлено вероятностью изменения fc и с точностью до константы величины I() и S соответствуют друг другу. Поведение полимера при деформации можно также описать соотношением [39]:

ΔS=−cj=1dλidI−1,									(18)

где с – константа, i – степень вытяжки.

Сопоставление уравнений (16)-(18) показывает, что поведение полимера при деформировании определяется именно изменением fc, если рассматривать этот параметр как вероятностную меру. Напомним, что такое определение fc действительно существует в рамках решеточных моделей, где этот параметр связан с отношением числа микрополостей Nh и числа узлов решетки N (Nh/N) [24]. Аналогичное определение дается и для Pi в уравнении (16) [41].

Вычислить величину dI можно из выражения [23]:

dI=limε→0i=1MPiεlnPiεlnε.								(19)

Поскольку структура полимера является физическим фракталом (мультифракталом), то для нее фрактальное поведение наблюдается только в некотором конечном интервале масштабов (рис.2) и в качестве нижнего масштаба принимается длина статистического сегмента lст. Следовательно, полагая Pi()=fc и lст, уравнение (19) можно привести к виду:

dI=c1Rfclnfclnlст,										(20)

где с1 – константа.

Как известно [36], в точке текучести для ПК df=2,82 (или =0,41), что позволяет определить fc как [24]:

fc=0,0171+ν1−2ν,									(21)

а константу с1 – из условия (14). Затем, используя известное равенство i=1+i, аналогичное уравнению (9), можно из выражения (18) рассчитать теоретическую величину деформации текучести Т, определив константу с методом совмещения, а величину fc для расчета S – как разность величин fc для недеформированного полимера и полимера в точке текучести. Поскольку речь идет об одноосной деформации тонких пленок, то в первом приближении полагаем d=1 в знаке суммы уравнения (18). На рис.4 приведено сравнение температурных зависимостей экспериментальных и рассчитанных указанным образом величин Т для ПК.

εТ

0,15

0,10

0,05

0

293

333

373

413

Т, К

1

- 2

Рис.4.	Сравнение экспериментальных (1) и рассчитанных по уравнению (17) (2) температурных зависимостей деформации текучести εТ для ПК.

Как можно видеть, получено хорошее соответствие теории и эксперимента как по характеру зависимостей Т(Т), так и по абсолютным величинам Т, а расхождение экспериментальных и теоретических значений Т при больших Т обусловлено тем, что для простоты расчета в настоящей работе не учитывалось влияние поперечных деформаций на величину Т в уравнении (18).

В [42] было высказано предположение о том, что величина dI мультифрактала соответствует размерности его поверхности (первого субфрактала) – либо поверхности образца, либо поверхности разрушения. Для проверки этого рассчитаем фрактальную размерность поверхности разрушения для хрупкого (dрхр) и вязкого (dрвяз) типов разрушения согласно выражениям [25]:

dрхр=101+ν7−3ν,										(22)

и

dрвяз=21+4ν1+2ν.										(23)

Сравнение температурных зависимостей dI, dрхр и dрвяз для ПК приведено на рис.5. Как можно видеть, при низких Т (Т<373К) величина dI достаточно хорошо согласуется с dрхр, а при более высоких температурах (Т>383К) она близка к dрвяз. На рис.5 заштрихованная область показывает интервал температур, соответствующий хрупко-вязкому переходу. Характерно, что начало этого интервала (Т=373К) совпадает с температурой расстекловывания рыхлоупакованной матрицы Тс', которая примерно на 50К ниже температуры стеклования полимера Тс [26], равной для ПК ~423К [43].

dI, dp

2,9

2,5

2,1

293

333

373

413

Т, К

1

- 2

- 3

Рис.5.	Сравнение температурных зависимостей информационной размерности dI (1), фрактальных размерностей поверхности разрушения при хрупком dрхр (2) и вязком dрвяз (3) разрушении для ПК. Заштрихованной областью показан температурный интервал хрупко-вязкого перехода.

Корреляционная размерность dc связана с внутренней энергией U мультифрактальной структуры [22] и ее можно оценить из [23]:

ΔU=−c2λFd−dc−1,									(24)

где U – изменение внутренней энергии в процессе деформирования, с2 – константа, F – макроскопическая степень вытяжки, равная в случае одноосной деформации 1. Величина F определяется как [23]:

λF=λ1λ2λ3,										(25)

где 2 и 3 – поперечные степени вытяжки, связанные с 1 простыми соотношениями:

λ2=1+ε2,											(26)

λ3=1+ε3,											(27)

ε2=ε3=νε1.										(28)

Как и ранее, полагая из условия (14), что при текучести dc=dн=2,82, оценивая U как половину произведения ТТ (с учетом практически треугольной формы кривой напряжение-деформация до предела текучести) и определяя константу с2 указанным выше способом, можно рассчитать температурную зависимость dc. Сравнение температурных зависимостей трех характеристических размерностей мультифрактала dc, dI, и dн, рассчитанных согласно уравнениям (24), (18) и (2), соответственно, приведено на рис.6.

dc, dI, dн

3,0

2,5

2,0

1,5

293

333

373

413

Т, К

- 1

- 2

- 3

Рис.6.	Температурные зависимости корреляционной dc (1), информационной dI (2) и хаусдорфовой dн (3) размерностей мультифрактальной структуры ПК.

Как следует из графиков этого рисунка, для структуры ПК подтверждается неравенство (15), которое по существу является определением мультифрактала. Зависимости dc(T) и dI(T) симбатны и абсолютные величины их близки, что объясняется указанной выше взаимосвязью изменения fc и U. Отметим, что величина dI контролирует только деформацию текучести Т, а величина dc – и Т, и предел текучести Т. При приближении к температуре стеклования, т.е. при ТТс, величины dc, dI и dн становятся примерно равными, а структура каучука – регулярным фракталом. Таким образом, с позиций мультифрактального формализма переход через температуру стеклования может рассматриваться как переход структуры от мультифрактала к регулярному фракталу. При этом легко показать выполнение условия термодинамической устойчивости структуры [44]:

dнd−dI=dcd−dc.									(29)

ВЫВОДЫ

В работе рассмотрена мультифрактальная концепция процесса текучести аморфных стеклообразных полимеров. В ее основу положена гипотеза о том, что в процессе текучести происходит изменение структуры среды от мультифрактальной к регулярной фрактальной. В аморфных стеклообразных полимерах информационная энтропия Шеннона с точностью до константы совпадает с энтропией, обусловленной изменением флуктуационного свободного объема полимера. Приближенные количественные оценки подтверждают корректность предложенной гипотезы.

ЛИТЕРАТУРА

- Нарисова И. Прочность полимерных материалов. М., Химия, 1987, 400 с.

- Козлов Г.В., Новиков В.У. Синергетика и фрактальный анализ сетчатых полимеров. М., Классика, 1998, 112 с.

- Белоусов В.Н., Козлов Г.В., Машуков Н.И., Липатов Ю.С. Применение дислокационных аналогий для описания процесса текучести в кристаллизующихся полимерах. Доклады РАН, 1993, т.328, №6, с.706-708.

- Flory P. // J. Pure Appl. Chem., 1984, v.56, №3, pp.305-312.

- Андрианова Г.П., Каргин В.А. К теории образования шейки при растяжении полимеров. Высокомолек. соед., А, 1970, т.12, №1, с.3-8.

- Bauwens J.-C. Attempt to correlate the formation of free volume and the plastics deformation process in glassy polymers. Polymer, 1980, v.21, №6, pp.699-705.

- Adams G.W., Farris R.J. Latent energy of deformation of amorphous polymers: Thermomechanical and dynamic mechanical properties. Polymer, 1989, v.30, №10, pp.1829-1835.

- Олейник Э.Ф., Саламатина О.Б., Руднев С.Н., Шеногин С.В. Новый подход к пластической деформации стеклообразных полимеров. Высокомолек. соед., А, 1993, т.35, №11, с.1819-1849.

- Сандитов Д.С., Козлов Г.В., Сандитов Б.Д. Дырочно-кластерная модель пластической деформации стеклообразных твердых тел. Физика и химия стекла, 1996, т.22, №6, с.683-693.

- Козлов Г.В., Белошенко В.А., Газаев М.А., Новиков В.У. Механизмы текучести и вынужденной высокоэластичности сетчатых полимеров. Механика композитных материалов, Рига, 1996, т.32, №2, с.270-278.

- Bauwens-Crowet C., Bauwens J.-C., Homes G. The temperature dependence of yield of polycarbonate in uniaxial compression and tensile tests. J. Mater. Sci., 1972, v.7, №1, pp.176-183.

- Песчанская Н.Н., Берштейн В.А., Степанов В.А. Связь энергии активации ползучести стеклообразных полимеров с энергией когезии. Физика твердого тела, 1978, т.20, №11, с.3371-3374.

- Argon A.S. A theory for the low-temperature plastic deformation of glassy polymers. Phil. Mag., 1973, v.28, №4, pp.839-865.

- Bowden P.B., Raha S. A molecular model for yield and flow in amorphous glassy polymers making use of a dislocation analogue. Phil. Mag., 1974, v.29, №1, pp.149-165.

- Сандитов Д.С., Мантатов В.В. Вынужденная эластичность и параметр Грюнайзена аморфных полимеров. Высокомолек. соед., Б, 1991, т.33, №2, с.119-123.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С. Активационные параметры деформации стеклообразных полимеров в условиях ударного нагружения. Высокомолек. соед., Б, 1992, т.34, №11, с.67-72.

- Xie L., Gidley D.W., Hristov H.A., Yee A.F. Evolution of nanometer voids in polycarbonate under mechanical stress and thermal expansion using positron spectroscopy. J. Polymer Sci., Part B: Polymer Phys., 1995, v.33, №1, pp.77-84.

- Сандитов Д.С., Сангадиев С.Ш. О внутреннем давлении и микротвердости неорганических стекол. Физика и химия стекла, 1998, т.24, №6, с.741-751.

- Бартенев Г.М., Френкель С.Я. Физика полимеров. Л., Химия, 1990, 432 с.

- Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. М., Мир, 1979, 275 с.

- Kozlov G.V., Zaikov G.E. Structure of the Polymer Amorphous State. Leiden-Boston, Brill Academic Publishers, 2004, 465 p.

- Федер Е. Фракталы. М., Мир, 1991, 248 с.

- Баланкин А.С., Изотов А.Д., Лазарев В.Б. Синергетика и фрактальная термомеханика неорганических материалов. I. Термомеханика мультифракталов. Неорганические материалы, 1993, т.29, №4, с.451-457.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С. Ангармонические эффекты и физико-механические свойства полимеров. Новосибирск, Наука, 1994, 261 с.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. М., Министерство Обороны СССР, 1991, 404 с.

- Лурье Е.Г., Коврига В.В. К вопросу о единстве механизма деформации и самопроизвольного удлинения жесткоцепных полимеров. Механика полимеров, 1977, №4, с.587-593.

- Лурье Е.Г., Казарян Л.Г., Коврига В.В., Участкина Э.Л., Лебединская М.Л., Доброхотова М.Л., Емельянова Л.Н. Особенности кристаллизации и деформирования полиимидной пленки ПМ. Пласт. массы, 1970, №8, с.59-63.

- Шогенов В.Н., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Прогнозирование механических свойств жесткоцепных полимеров в области упругости. Высокомолек. соед., Б, 1989, т.31, №7, с.553-557.

- Копельман Р. Динамика экситонов, напоминающая фрактальную: геометрических и энергетический беспорядок. Фракталы в физике, Под ред. Л. Пьетронеро, Э. Тозатти, М., Мир, 1988, с.524-527.

- Коршак В.В., Виноградова С.В. Неравновесная поликонденсация. М., Наука, 1972, 696 с.

- Ватрунин В.Е., Дубинов А.Е., Селемир В.Д., Степанов Н.В. Анализ сложности СВЧ приборов с виртуальным катодом как динамических объектов. Фракталы в прикладной физике, Под ред. А.Е. Дубинова, Арзамас-16, ВНИИЭФ, 1995, с.47-58.

- Козлов Г.В., Белоусов В.Н., Микитаев А.К. Описание твердых полимеров как квазидвухфазных тел. Физика и техника высоких давлений, 1998, т.8, №1, c.101-107.

- Wu S. Chain structure and entanglement. J. Polymer Sci., Part B: Polymer Phys., 1989, v.27, №4, pp.723-741.

- Aharoni S.M. On entanglements of flexible and rod like polymers. Macromolecules, 1983, v.16, №9, pp.1722-1728.

- Алоев В.З., Козлов Г.В., Белошенко В.А. Описание структуры и свойств экструдированных компоноров в рамках фрактального анализа. Известия ВУЗов, Северо-Кавказский регион, Естественные науки, 2001, №1, с.53-56.

- Баланкин А.С., Бугримов А.Л., Козлов Г.В., Микитаев А.К., Сандитов Д.С. Фрактальная структура и физико-механические свойства аморфных стеклообразных полимеров. Доклады РАН, 1992, т.326, №3, с.463-465.

- Aharoni S.M. Correlations between chain parameters and failure characteristics of polymers below their glass transition temperature. Macromolecules, 1985, v.18, №12, pp. 2624-2630.

- Haward R.N. Strain hardening of thermoplastics. Macromolecules, 1993, v.26, №22, pp.5860-5869.

- Баланкин А.С. Упругие свойства фракталов и динамика хрупкого разрушения твердых тел. Физика твердого тела, 1992, т.34, №4, с.1245-1258.

- Kozlov G.V., Afaunova Z.I., Zaikov G.E. Experimental estimation of multifractal characteristics of free volume for poly(vinyl acetate). Oxidation Commun., 2005, v.28, №4, pp.856-862.

- Hentshel H.G.E., Procaccia I. The infinite number of generalized dimensions of fractals and strange attractors. Physica, D, 1983, v.8, №2, pp. 435-444.

- Williford R.E. Multifractal fracture. Scr. Metal., 1988, v.22, №11, pp.1749-1754.

- Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б. Свойства и переработка термопластов. Л., Химия, 1983, 288 с.

- Баланкин А.С. Теория упругости и энтропийной высокоэластичности фракталов. Письма в ЖТФ, 1991, т.17, №7, с.68-72.

Поступила в редакцию 03 февраля 2008 года.