Прочность и жёсткость криволинейных многослойных композитных труб при чистом изгибе

Лоскутов Ю.В., Куликов Ю.А.

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола, Россия

резюме

На основании линейной теории многослойных анизотропных оболочек и метода конечных элементов выполнено исследование упругого деформирования, напряжённого состояния и прочности тонкостенных криволинейных труб при чистом изгибе. Труба представлена в виде тонкостенной торообразной оболочки с переменными параметрами армирования и толщиной стенки. Результаты расчётов сопоставлены с данными известных решений и экспериментов. Исследована зависимость гибкости трубы от внутреннего давления, геометрических и структурных параметров. Проведён анализ прочности многослойного композитного образца. В зависимости от геометрии, структуры пакета слоёв и схемы армирования дан сопоставительный анализ результатов.

введение

Трубопроводы из композитов нашли широкое применение в авиационной и ракетно-космической технике, нефтяной и газовой промышленности, химическом машиностроении, энергетике, строительстве, транспорте. Одним из наиболее распространенных и совершенных технологических методов получения композитных труб является метод непрерывной намотки волокон или ленты на оправку [1-3]. При этом наиболее сложными в технологическом отношении элементами трубопроводов являются криволинейные участки (отводы или гибы). В то же время упругие свойства гибов в решающей степени определяют поведение конструкции трубопровода под нагрузкой в целом – его прочность и жёсткость, ресурс и безопасность работы.

Анализу напряженно-деформированного состояния криволинейных труб посвящены многочисленные исследования, включая работы выдающихся механиков Т.Кармана, С.П.Тимошенко, В.И.Феодосьева. В этих исследованиях установлено, что криволинейные тонкостенные трубы при изгибе проявляют значительно большую податливость (гибкость), чем прямолинейные трубы. Причиной повышенной податливости является сплющивание поперечного сечения при изгибе. Причём, сплющивание поперечного сечения приводит не только к увеличению гибкости трубы, но и оказывает большое влияние на её напряженное состояние.

Анализ литературы [4-6] показывает, что существующие разработки относятся главным образом к конструкциям, изготовленным из традиционных – однородных и изотропных материалов. Исследования с учетом особенностей слоисто-волокнистой структуры криволинейных труб и трубопроводов из современных композитов практически отсутствуют.

1. Расчетная модель

С целью анализа упругого деформирования, напряженного состояния и прочности при изгибе многослойных композитных труб разработана конечно-элементная модель [7]. Криволинейная труба рассматривается как торообразная тонкая оболочка, плавно сопряженная с цилиндрическими оболочками (рис.1). Для дискретизации оболочки используется треугольный конечный элемент (КЭ) [8]. Это универсальный КЭ естественной кривизны, предназначенный для аппроксимации произвольных поверхностей. Он имеет 6 узлов по 5 степеней свободы в каждом. Расчетные соотношения строятся на основе смешанной вариационной формулировки принципа Хеллингера-Рейсснера и теории анизотропных слоистых оболочек с использованием гипотез Тимошенко. На основе независимой интерполяции перемещений и деформаций строится матрица жёсткости КЭ.

Рис.1. Расчетная модель.

Система разрешающих уравнений МКЭ имеет вид:

[C(pm)]{q} = {P},									(1)

где [C(pm)] – матрица жесткости конструкции, {P} – вектор нагрузки, pm – интенсивность внутреннего давления. Оболочка считается как предварительно напряжённая конструкция, учитывается влияние мембранных усилий. Мембранные усилия определяются в зависимости от внутреннего давления по формулам безмоментной теории тонких торообразных оболочек.

Рассматривается статическое нагружение трубы изгибающим моментом. Момент действует в плоскости кривизны трубы. Задача рассматривается как физически и геометрически линейная. Перемещения и деформации считаются малыми, геометрические параметры: углы укладки волокон, толщины слоёв и пакета в целом в процессе нагружения не изменяются.

Коэффициенты матрицы жесткости КЭ вычисляются численно посредством семиточечной схемы квадратур Гаусса на треугольной области. В каждой точке интегрирования рассчитываются параметры армирования, толщины стенки и эффективные упругие постоянные в зависимости от упругих свойств волокна и матрицы, а также объёмной доли волокон в композите. Анализ распределений углов и коэффициентов армирования, а также эффективных упругих постоянных для многослойных криволинейных труб в зависимости от технологической схемы намотки представлен в [7,9]. Для расчёта упругих постоянных пакета слоёв используется структурная модель [10].

С целью оценки эффективности и точности расчёта выполнено тестирование модели. В [7] показано применение разработанной модели МКЭ к расчету металлических труб из однородных и изотропных материалов. Дана оценка точности, на ряде примеров доказана сходимость приближенных решений МКЭ к точным аналитическим решениям и экспериментам.

Рассмотрим многослойные перекрестно-армированные трубы. На рис.2 представлена тонкостенная цилиндрическая оболочка, нагруженная сосредоточенной силой Р=0,98 кН. Геометрические характеристики оболочки:
r = 0,112 м; r/h = 29,1; L = 2,37 r. Края оболочки шарнирно закреплены "по кольцу". Оболочка изготовлена из ортогонально армированного стеклопластика (стеклотекстолита): модули упругости стенки Eх=19,6 ГПа, Eу = 30,5 ГПа; модули сдвига Gху = 4,76 ГПа, Gхv = Gvу = 2,06 ГПа; коэффициенты Пуассона xy = 0,0915, yх= 0,1425. Здесь r – средний радиус поперечного сечения; h – толщина стенки. Индексы х, у и v определяют осевое, окружное и радиальное направления соответственно. Результаты расчёта МКЭ сопоставлены с данными аналитического решения и эксперимента [11]. Анализ результатов (рис.2) показывает, что расчёт МКЭ для прогиба w в радиальном направлении практически совпадает с известными данными.

w, мм

0,4

0,2

х/R

0,0

0,4

0,8

- расчет МКЭ

- эксперимент

- аналитическое решение

Рис.2. Цилиндрическая оболочка.

Исследуем гибкость серии из 4 образцов с углами о=180. Геометрические размеры образцов приведены в табл.1. Здесь же указаны номинальные толщины стенки и углы укладки волокон на экваторе. Образцы изготовлены путём перекрестной спиральной намотки стеклоткани Т-10, предварительно пропитанной связующим УПЭ-22-27. Ширина ленты  30 мм, номинальное число слоев  шесть. Упругие характеристики стеклоткани: E1 = 29,4 ГПа, E2 = 17,8 ГПа, G12 = 3,01 ГПа, 12= 0,123 получены экспериментально [12] путём испытаний трубчатых и плоских образцов на растяжение, сжатие и кручение (сдвиг). Индекс 1 обозначает направление основы ткани, индекс 2  направление утка.

В табл.1 расчетные коэффициенты увеличения гибкости k сопоставлены с данными эксперимента [12]. Коэффициент k показывает, во сколько раз гибкость криволинейной трубы больше гибкости прямолинейной трубы-аналога. Он определяется как отношение приращений кривизн: k=Ko/Ko, где Ko=Δϕo/Rϕo,  Ko=Mz/ExIz. Здесь Δϕo  приращение центрального угла о криволинейного участка при действии изгибающего момента Mz, ExIz – жёсткость поперечного сечения трубы на изгиб. Констатируем, результат расчёта МКЭ удовлетворительно согласуются с результатами эксперимента [12]. Расхождение результатов объясняется некоторой неопределённостью граничных условий, связанных с передачей нагрузки (изгибающих моментов) на опытные образцы.

Табл.1.

| Радиус кривизны оси трубы R, см | Угол укладки на экваторе m, | Средний радиус поперечного сечения r, см | Номинальная толщина стенки трубы hm, см | r/R | r/hm | Коэффициенты увеличения гибкости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Эксперимент [12] | Расчет МКЭ |
| 8,0 | 85,6 | 4,16 | 0,191 | 0,52 | 21,8 | 13,9 | 12,5 |
| 9,0 | 83,5 | 3,12 | 0,179 | 0,35 | 17,4 | 8,1 | 6,7 |
| 8,0 | 79,8 | 2,13 | 0,172 | 0,27 | 12,4 | 4,9 | 3,1 |
| 12,0 | 78,9 | 2,19 | 0,163 | 0,18 | 13,5 | 3,2 | 2,3 |

2. Исследование прочности композитного образца

Рассмотрим образец криволинейной трубы с углом гиба о=180. Геометрические размеры трубы приведены в табл.2, где R – радиус кривизны оси, r – средний радиус поперечного сечения, hm – толщина стенки на экваторе. Толщина стенки на экваторе тора равняется толщине стенки примыкающих цилиндрических оболочек.

Табл.2.

| ## R, мм | ## r, мм | ## hm, мм | r/R | r/hm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190,5 | 62,74 | 1,57 | 0,329 | 40,0 |

Труба изготовлена путём перекрестной спиральной намотки двух симметричных систем волокон на оправку. Волокна уложены по геодезическим траекториям. Материал трубы – органопластик Kevlar 49/PR-286 имеет следующие характеристики [13]: E1=64,1 ГПа, E2 = 5,38 ГПа, G12 = 2,07 ГПа, 12 = 0,35. Индексы 1 и 2 соответствуют направлениям вдоль и поперёк волокон. В результате намотки формируется симметричная относительно срединной поверхности структура пакета слоёв с переменными параметрами армирования. Распределения параметров армирования и толщин стенок показаны в [7,9].

На рис.1 представлена расчетная модель композитного образца. С учетом симметрии изображена лишь его половина. Использована регулярная конечно-элементная сетка M x N, где M = 36 и  N =15 – количество делений в окружном и осевом направлениях соответственно. Расчетная модель образца включает 1080 КЭ с 11315 степенями свободы.

Рис.3.Зависимость коэффициента k от угла укладки m и параметра тонкостенности r/hm.

m

m

m

m

На рис.3 представлены графики коэффициентов увеличения гибкости k в зависимости от угла укладки волокон на экваторе m и параметра тонкостенности r/hm=22,5; 40; 50 и 69. Констатируем, что при увеличении угла m и толщины стенки hm гибкость криволинейной трубы уменьшается. Труба при изгибе становится более жёсткой.

На рис.4 представлены графики зависимостей коэффициентов увеличения гибкости k от угла m и интенсивности внутреннего давления рm = 0; 0,35; 0,7 и 1,4 МПа. Из графиков видно, что с увеличением внутреннего давления рm и угла m гибкость криволинейной трубы уменьшается. При давлении рm=1,4 МПа расчётные значения коэффициентов k приближаются к единице. При повышенном давлении эффект Кармана заметно ослабляется.

Расчётная оценка прочности композитного образца включает несколько стадий, соответствующих естественным структурным уровням материала. На каждой стадии определяются осреднённые физико-механические характеристики. Упругие свойства композита описываются при помощи модели ортотропного тела. Применяется схема послойного анализа [10], которая включает:

- Расчёт приведённых упругих характеристик пакета с учётом свойств однонаправленного слоя и структуры материала.

- Формирование и решение системы разрешающих уравнений (1), расчёт узловых перемещений и внутренних усилий в стенке.

- Определение приведённых напряжений и деформаций однонаправленного слоя в зависимости от внутренних усилий в стенке (обратный переход).

Рис.4.Зависимость коэффициента k от угла укладки  волокон m и внутреннего давления рm.

рm= 0

рm= 1,4

рm= 0,7

рm= 0,35

Отметим, что при нагружении однонаправленного слоя реализуются различные формы разрушения: разрыв волокон, разрыв связующего, расслоение материала, разрыв адгезионных связей волокон и связующего, потеря устойчивости волокон при сжатии и т.д. Эти формы считаются взаимно независимыми. Критерии прочности имеют следующий вид [14,15]:

F-1  11  F+1;	   F-2  22   F+2;	|12|  F12,					(2)

где F+1 и F+2 – предельные растягивающие напряжения вдоль и поперёк волокон, F-1 и F-2  – соответственно предельные сжимающие напряжения, F12 – предельное касательное напряжение чистого сдвига; 11, 22, 12 – расчётные напряжения, записанные в главных осях анизотропии материала. Прочность однонаправленного слоя при плоском напряжённом состоянии характеризуется пятью независимыми пределами прочности, каждый из которых определяется на основе отдельного эксперимента.

Следует иметь в виду, что прочность органических волокон, волокон стекла, бора, углерода на разрыв на один – два порядка выше прочности матрицы. Поэтому, при прочих равных условиях, характеристики прочности однонаправленного слоя пропорциональны содержанию волокон. Считаем, что с увеличением коэффициента армирования   предел прочности вдоль волокон линейно возрастает, то есть:

F+1 = '+(1-)"									(3)

Здесь ' и " – пределы прочности волокна и матрицы соответственно. Соотношение (3) отражает так называемое “правило смесей” – вклад каждого компонента пропорционален его объёмной доле в композите.

При анализе прочности однонаправленного слоя определяются напряжения вдоль и поперек волокон (σ11 и σ22), а также касательные напряжения σ12 в точках наружной и внутренней поверхностей стенки центрального сечения. Напряжения представляются в безразмерном виде: σ=σ/σo, где σо=Мzr/Iz, Iz – осевой момент инерции поперечного сечения относительно нейтральной оси, Мz = 0,1 Нм – изгибающий момент.

На рис.5,6 показано распределение нормальных напряжений соответственно вдоль и поперёк волокон (σ11 и σ22), на рис.7 – распределение касательных напряжений σ12. В распределении напряжений наблюдается определённая симметрия: напряжения на наружной поверхности с точностью до 7–8% равны напряжениям на внутренней поверхности трубы.

- m = 90;

- m= 50.

- m= 70;

- m= 80;

- m= 60

На рис. 5-7 приняты следующие обозначения:

Рис.5. Нормальные напряжения 
.

а) - на внутренней поверхности

б) - на наружной поверхности



0

80

120

160

40

2

-6

-2



0

80

120

160

40

4

-4

0



0

80

120

160

40

-4

0

а) - на внутренней поверхности

б) - на наружной поверхности

Рис.6. Нормальные напряжения 
.

Сравнительный анализ кривых на рис.5–7 показывает, что при увеличении угла укладки волокон на экваторе тора: m =  50,  60,  70 и 90 максимальные значения нормальных напряжений σ11 увеличиваются, а σ22 – наоборот, уменьшаются. Максимальные значения касательных напряжений σ12 при увеличении угла m сначала увеличиваются, затем – уменьшаются. Наименьшие значения напряжений σ12 получаются при m=90.

Наиболее напряжённой областью при изгибе оказывается область наружной поверхности трубы с координатой α  90 (на экваторе тора). Эта область работает в условиях двухосного растяжения (причём как вдоль, так и поперёк волокон) и сдвига. Здесь нормальные напряжения σ22 и касательные напряжения σ12 получаются одного порядка с нормальными напряжениями σ11,

Рис.7. Касательные напряжения 
.



0

80

100

120

140

160

20

40

60

-2

0

а) - на внутренней поверхности



0

80

100

120

140

160

20

40

60

-2

0

б) - на наружной поверхности

действующими вдоль волокон.

Армированный пластик – материал с ярко выраженной анизотропией прочности. Для однонаправленного органопластика пределы прочности при растяжении вдоль и поперёк волокон, а также при чистом сдвиге относятся как [3]

F+1F+2≈80÷110	и	F+1F12≈50÷70.						(4)

В табл.3 дано сопоставление относительных значений максимальных расчётных напряжений σ11/σ22 и σ11/σ12 в зависимости от угла m.

Табл.3.

| Угол m | Отношение максимальных напряжений |  |
| --- | --- | --- |
|  | σ11σ22 | σ11σ12 |
| 90o | 17 | 97 |
| 80o | 11,5 | 14,5 |
| 70o | 4,5 | 3,1 |
| 60o | 1,9 | 2,6 |
| 50o | 1,2 | 3,8 |

Очевидно, что форма разрушения зависит от соотношений напряжений. Сопоставляя отношения (4) с данными табл.3 заключаем, что при чистом изгибе многослойного образца форма разрушения однонаправленного слоя не зависит от угла укладки волокон на экваторе. При любом угле m вначале будет иметь место разрыв связующего или адгезионных связей волокон и связующего. Это приводит к образованию трещин, направленных вдоль волокон.

При работе однонаправленного композита в составе пакета многослойной трубы, содержащего разноориентированные слои, после разрушения отдельного слоя этот слой будет продолжать работать и вносить вклад в общую несущую способность конструкции. В то же время разрушение отдельного слоя приводит к зарождению трещины. В свою очередь, трещины в стенках труб и трубопроводов приводят к разгерметизации системы в целом, к нарушению её функциональных свойств.

заключение

1. Представлена расчетная модель многослойной криволинейной трубы, изготовленной намоткой волокнистого композита. Труба рассматривается как тонкостенная торообразная оболочка с переменными параметрами армирования и толщиной стенки. Для вывода расчётных зависимостей используются теория анизотропных слоистых оболочек и метод конечных элементов.

2. Выполнен расчет тонкостенной цилиндрической оболочки из ортогонально армированного стеклопластика. Показано, что результаты расчета МКЭ хорошо согласуются с данными известных аналитического решения и эксперимента.

3. Проведён анализ жёсткости при чистом изгибе серии образцов многослойных криволинейных труб из перекрестно армированного стеклопластика. Расчетные коэффициенты увеличения гибкости сопоставлены с данными известного эксперимента. Получено удовлетворительное их соответствие друг другу.

4. Рассмотрена зависимость гибкости многослойной криволинейной трубы от внутреннего давления, геометрических и структурных параметров. Показано, что с увеличением внутреннего давления, толщины стенки и угла укладки волокон на экваторе тора гибкость трубы, связанная со сплющиванием поперечного сечения (эффектом Кармана), уменьшается.

5. Выполнен анализ прочности многослойного композитного образца. В зависимости от геометрии, структуры пакета слоёв и схемы армирования дан сопоставительный анализ результатов.

ЛИТЕРАТУРА

- Буланов И.М., Воробей В.В. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. М., Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1998, 516 с

- Комков М.А., Буланов И.М., Шишацкий В.А. Выбор ширины однонаправленных лент при плотной намотке торовых оболочек. Сб. тр. МГТУ им. Н.Э.Баумана, М., 1986, №21, с.55-63.

- Композиционные материалы. Справочник, Под ред. В.В.Васильева, Ю.М.Тарнопольского, М., Машиностроение, 1990, 512 с.

- Аксельрад Э.Л., Ильин В.П. Расчёт трубопроводов. Л., Машиностроение, 1972, 239 с.

- Костовецкий Д.Л. Прочность трубопроводных систем энергетических установок. Л., Энергия, 1973, 264 с.

- Стасенко И.В. Расчёт трубопроводов на ползучесть. М., Машиностроение, 1986, 256.

- Куликов Ю.А., Лоскутов Ю.В. Механика трубопроводов из армированных пластиков. Йошкар-Ола, Изд-во МарГТУ, 2004, 156 с.

- Попов Б.Г. Расчет многослойных конструкций вариационно-матричными методами. М., Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1993, 294 с.

- Лоскутов Ю.В., Куликов Ю.А., Шлычков С.В., Темнова Е.Б. Упругие характеристики многослойных криволинейных труб из армированного пластика. Механика композиционных материалов и конструкций, 2006, т.12, №2, с.219-233.

- Алфутов Н.А., Зиновьев П.А., Попов Б.Г. Расчет многослойных пластин и оболочек из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1984.

- Елпатьевский А.Н., Васильев В.В. Прочность цилиндрических оболочек из армированных материалов. М., Машиностроение, 1972, 168 с.

- Тышкевич В.Н., Харитонов В.Н. Экспериментальное исследование прочности и жесткости  стеклопластиковых криволинейных труб при чистом изгибе. Волгогр. гос. техн. ун-т, Волгоград, 1998, 11 с. (Деп. рук. ВИНИТИ; № 390-В98).

- Зиновьев П.А. Термостабильные структуры многослойных композитов. Механика конструкций из композиционных материалов, Под ред. В.В.Васильева и В.Д.Протасова. М., Машиностроение, 1992, с.193-207.

- Zinoviev P.A., Grigoriev S.V., Lebedeva O.V., Tairova L.P. Strength of multilayered composites under a plane-stress state. Composite Science and Technology, 1998, v.58, pp.1209-1223.

- Зиновьев П.А., Смердов А.А. Предельные возможности многослойных композитных структур. Известия РАН, Механика твёрдого тела, 1994, т.1,
с.7-17.

Поступила в редакцию 05 декабря 2007 года.

Работа выполнена в рамках исследований при поддержке гранта РФФИ,

проект №07-08-96620-р_поволжье_а.