свойства однонаправленных углепластиков
на основе эпоксидной смолы, модифицированной полисульфоном или эпоксиуретановым олигомером

Солодилов В.И., Горбаткина Ю.А.

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Исследованы физико-механические характеристики однонаправленных углепластиков на основе эпоксидной смолы ЭД-22. Образцы углепластиков получали намоткой. В качестве модификаторов использовали полисульфон ПСК-1 (Mn=35000) или эпоксиуретановый олигомер ПЭФ-3а. Отвердителями служили триэтаноламинотитанат (ТЭАТ) или диаминодифенилсульфон (ДАДФС). Содержание полисульфона (С) в эпоксидной смоле составляло 5, 10, 15 и 20%(мас.), эпоксиуретанового олигомера – 10, 20, 30 и 50%(мас.). Показано, что модифицирование не влияет на механические свойства углепластиков при квазистатическом нагружении. При низкоскоростном ударе прочность эпоксиполисульфоновых стеклопластиков при сдвиге возрастает на 20-30% при (С=20%). У всех исследованных углепластиков прочность при сдвиге линейно растет с увеличением логарифма скорости нагружения. Механизм разрушения при сдвиге, как и при растяжении, вероятно, термофлуктуационный. Добавки модификаторов весьма эффективны для увеличении удельной вязкости разрушения композитов: трещиностойкость эпоксиполисульфоновых углепластиков возрастает в два раза при С=20%, эпоксиуретановых – на 45% при С=50%.

ВВЕДЕНИЕ

Углепластики на основе эпоксидных связующих используются в настоящее время так же интенсивно, как и стеклопластики. Однако стойкость к ударным воздействиям и сопротивляемость к растрескиванию у пластиков, армированных углеродными волокнами, еще более низкие, чем у армированных стеклянными волокнами. Одним из путей увеличения ударостойкости углепластиков остается подбор более пластичных матриц с высокими диссипативными свойствами. Ранее проблему трещиностойкости и сопротивления ударному воздействию решали модифицированием эпоксидных матриц низковязкими каучуками. Однако это привело к понижению теплостойкости композитов [1,2]. В последнее время для решения этих проблем используется модифицирование эпоксидных матриц термопластичными полимерами и новыми эпоксиуретановыми олигомерами [3-7].

В работе [8] было изучено, как влияет модифицирование эпоксидного связующего полисульфоном ПСК-1 и эпоксиуретановым олигомером ПЭФ-3а на физико-механические характеристики однонаправленных стеклопластиков. Данная работа – продолжение начатых в [8] исследований. В ней изучены механические свойства эпоксиполисульфоновых и эпоксиуретановых однонаправленных намоточных углепластиков.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве связующего использовали эпоксидиановую смолу ЭД-22, которую модифицировали полисульфоном ПСК-1 с молекулярной массой Mn=35000

или эпоксиуретановым олигомером ПЭФ-3а

.

Полимерные смеси получали при температуре 100–110С при непрерывном перемешивании. В результате модификаторы полностью растворялись в эпоксидной смоле. Содержание ПСК-1 в эпоксидной матрице (С) составляло 5, 10, 15 и 20%; ПЭФ-3а – 10, 20, 30 и 50% от массы ЭД-22. Отвердителями служили триэтаноламинотитанат (ТЭАТ) или диаминодифенилсульфон (ДАДФС). Триэтаноламинотитанат вводился в смеси в количестве 10%(мас.) от массы ЭД-22, диаминодифенилсульфон – 30%(мас.).

Углепластики получали намоткой углеродного волокна на цилиндрическую оправку. Подробнее технология получения образцов описана в [8].

Композиты на основе матриц, содержащих ТЭАТ, отверждали 1ч. при 100С, 2ч. при 120С, 6ч. при 160С на основе матриц, содержащих  ДАДФС, – 1ч. при 100С, 2ч. при 120С, 5ч. при 180С.

Механические характеристики определяли на сегментах, вырезанных из намотанных колец. Все образцы имели одинаковую технологическую и тепловую предысторию.

Испытания на сдвиг проводили по методу изгиба короткой балки при трехточечной схеме нагружения [9]. Размеры испытываемых образцов 5640 мм, при этом отношение расстояния между опорами l к толщине образца h составляло 6,5. Скорость перемещения захватов испытательной машины изменяли на шесть порядков от 0,8 мм/мин до 3,24105 мм/мин. При квазистатических испытаниях использовали универсальную испытательную машину типа Instron; при низкоскоростном ударе (при скоростях больших 1м/с, но меньших 30 м/с [10,11]) – ударную установку, выполненную на базе пружинного копра [12]. Оба измерительных комплекса обеспечивали компьютеризированное считывание и обработку результатов; в обоих использовали одну и ту же измерительную аппаратуру. В процессе испытания регистрировали диаграммы нагружения, т.е. зависимости нагрузка– время, что позволило получить данные о кинетике изменения прочности при различных скоростях нагружения.

Испытания на изгиб [9] проводили на том же оборудовании, что и на сдвиг, при квазистатическом нагружении. Скорость перемещения захватов составляла 11 мм/мин. Образцы имели размер 1,2640 мм. Отношение l/h равнялось 26,5.

Из диаграмм нагружения определяли прочность (при сдвиге и изгибе) и модуль упругости (при изгибе).

Энергию межслоевого разрушения стеклопластиков GIR, которая характеризует их трещиностойкость, измеряли методом двухконсольной балки [13] на образцах с надрезом (трещиной). Образцы представляли собой сегменты кольца длиной 110-115 мм, шириной 10 мм и толщиной 2 мм; радиус кривизны каждого сегмента 75 мм. Первоначальная длина трещины ~10 мм. Она задавалась на стадии намотки при помощи тефлоновой пленки, помещаемой в серединных слоях образца. В ходе испытания фиксировалась зависимость силы F от перемещения D в цифровом виде. Также велась видеозапись процесса разрушения, необходимая для определения углов изгиба консолей 1 и 2. Энергия GIR рассчитывалась по формуле [14]:

GIR=FCwsinα1+sinα2,

где w- ширина образца.

Все экспериментальные значения, приведенные в таблицах и на рисунках, получены усреднением результатов испытания 5–10 образцов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

  - Технология получения однонаправленных композитов.

Технологические аспекты получения однонаправленных намоточных композитов на основе связующих различной вязкости рассматривались нами ранее [8] на примере стеклопластиков. Было показано, что при введении в эпоксидный олигомер таких модификаторов, как полисульфон ПСК-1 и эпоксиуретановый олигомер ПЭФ-3а, вязкость связующего увеличивается и тем больше, чем больше содержание модификатора. В зависимости от температуры, при которой используется связующее, его вязкость может многократно превысить вязкость исходного эпоксидианового олигомера. Это повышение вязкости – основное препятствие для качественной пропитки волокон, следовательно, и для получения композитов с низким содержанием пор и высоким содержанием волокна. Анализ температурно-концентрационных зависимостей вязкости, проведенный в [8], позволил выбрать оптимальную температуру намотки и предельно допустимые количества вводимых модификаторов. Для ПСК-1 это количество составило 20%(мас.), для ПЭФ-3а – 50%(мас.) (от массы эпоксидного олигомера). Оптимальная температура намотки оказалась 100С.

В настоящей работе применялись те же связующие, что и в работе [8], поэтому намотка углепластиков осуществлялась в соответствие с результатами, полученными в [8] при изучении вязкости эпоксиполисульфоновых и эпоксиполиуретановых связующих.

В соответствии со значениями вязкости связующих, применяли две технологические схемы намотки: для низковязких систем ЭД-22+ПЭФ-3а пропиточно-натяжной тракт, разработанный ранее в лаборатории армированных пластиков ИХФ РАН [8], и для высоковязких связующих ЭД-22 – ПСК-1 предложенную нами технологическую схему безрастворной намотки композитов, совмещающую в себе метод намотки на основе реактопластов и получения препрегов на основе термопластов [8].

Используя обе схемы удалось получить углепластики с пористостью 1-5% (об.) на основе матриц, содержащих до 20%(мас.) полисульфона, и с пористостью менее 3%(об.) – при использовании эпоксиуретановых связующих (см. табл. 1 и 2). Небольшая пористость образцов свидетельствует о качественной пропитке углеродного волокна на стадии изготовления композитов.

Табл.1.

Плотность и состав углепластиков на основе эпоксидных матриц, модифицированных полисульфоном ПСК-1.

| Отвердитель | Показатели | C, %(мас.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| ТЭАТ | VВОЛ, %(об.) | 60 | 60 | 58 | 51 | 45 |
|  | VПОР, %(об.) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
|  | , г/см3 | 1,6 | 1,6 | 1,56 | 1,45 | 1,47 |
| ДАДФС | VВОЛ, %(об.) | 55 | 52 | 48 | - | 40 |
|  | VПОР, %(об.) | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
|  | , г/см3 | 1,58 | 1,57 | 1,55 | - | 1,45 |

Табл.2.

Плотность и состав углепластиков на основе эпоксидных матриц, модифицированных эпоксиуретановым олигомером ПЭФ-3а. Отвердитель ТЭАТ.

| Показатели | C, %(мас.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| VВОЛ, %(об.) | 61 | 60 | 60 | 59 | 57 |
| VПОР, %(об.) | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| , г/см3 | 1,59 | 1,61 | 1,6 | 1,59 | 1,57 |

  - Свойства углепластиков.

На рис.1-3 показаны типичные диаграммы нагружения при испытании на сдвиг углепластиков на основе эпоксидных матриц, модифицированных полисульфоном. У углепластиков на основе всех использованных матриц на диаграммах F—t, в отличие от стеклопластиков [8], не обнаружена зона вторичных разрушений. Для ранее исследованных стеклопластиков [8] разрушение всех образцов сопровождается множественным растрескиванием (рис.4). Это выражалось в появлении на диаграммах F—t нескольких пиков, высота которых уменьшалась по мере развития процесса разрушения, и существенно зависела от количества введенного полисульфона или эпоксиуретанового олигомера. Отсутствие зоны «вторичных» разрушений для углепластиков вероятно связано с тем, что в процессе увеличения напряжений во время испытания образца рост всех дефектов происходит одновременно, и образец разрушается «мгновенно» при достижении предельной нагрузки.

Начальный же участок диаграмм нагружения углепластиков, как и для стеклопластиков, нелинеен, что связано с некоторым несовершенством захватов испытательной машины. Также обнаружен и нелинейный участок вблизи максимума нагрузки F. Применив к оценке нелинейности диаграмм F—t подход, использованный для стеклопластиков [8,15], можно видеть, что доля этого нелинейного участка составляет не более 5% от общей длины и не зависит от количества модификатора и типа отвердителя. Таким образом, можно считать, что углепластики ведут себя квазиупруго до момента разрушения.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.1.	Типичные диаграммы нагружения однонаправленных эпоксиполисульфоновых углепластиков. Отвердитель ТЭАТ. Скорость нагружения (а) – 11 мм/мин, (б) – 4 м/с. Содержание ПСК-1 в матрице:
1 – %, 2 – 10%, 3 – 20%.

| а) | б) |  |
| --- | --- | --- |

Рис.2.	Типичные диаграммы нагружения углепластиков на основе эпоксидных матриц, содержащих разное количество полисульфона ПСК-1. Отвердитель ДАДФС. Скорости перемещения зажима 11 мм/мин (а), 4 м/с (б). Содержание ПСК-1 в матрице: 1 – 0%, 2 – 10%, 3 – 20%.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.3.	Типичные диаграммы нагружения однонаправленных эпоксиуретановых углепластиков. Отвердитель ТЭАТ. Скорость нагружения (а) – 11 мм/мин, (б) – 4 м/с. Содержание ПЭФ-3а в матрице: 1 – 0 %, 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 – 50%.

| а) |  | б) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.4.	Типичные диаграммы нагружения стеклопластиков на основе эпоксидных матриц, содержащих разное количество полисульфона ПСК-1 и отвержденных ТЭАТом. Скорость нагружения (а) – 11 мм/мин, (б) – 4 м/с. Содержание ПСК-1 в эпоксидной матрице: 1 – 0, 2 – 10, 3 – 20%(мас.).

Как изменяется прочность композитов при сдвиге при введении в матрицу ПСК-1 показано в табл.3. При квазистатических скоростях нагружения добавки полисульфона практически не влияют на сдвиговую прочность углепластиков на основе матриц, отвержденных и ТЭАТом, и ДАДФСом. При динамических скоростях нагружения заметно достаточно четкое повышение прочности при сдвиге у углепластиков на основе матриц, отвержденных обоими типами отвердителей. Рост прочности  достигает 20% для углепластиков на основе матрицы, содержащей 20% полисульфона и отвержденной ТЭАТом, и 30% для матрицы состава ЭД-22+ (20% ПСК-1)+ ДАДФС. Такое увеличение прочности при сдвиге можно связать с улучшением диссипативных свойств модифицированных матриц.

Табл.3.

Прочность при сдвиге  (МПа) однонаправленных углепластиков на основе эпоксидной матрицы, модифицированной ПСК-1, при разных скоростях нагружения VН.

| С, %(мас.) VН | Отвердитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭАТ |  |  |  |  | ДАДФС |  |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 0,8 мм/мин | 63 | 65 | 64 | 63 | 64 | 64 | 69 | 64 | - | 65 |
| 11 мм/мин | 64 | 65 | 65 | 63 | 62 | 64 | 62 | 64 | - | 75 |
| 80 мм/мин66 | 66 | 70 | 68 | 68 | 67 | 65 | 67 | 65 | - | 75 |
| 2,4*105 мм/мин | 69 | 80 | 75 | 81 | 81 | 68 | 82 | 75 | - | 94 |
| 3,24*105 мм/мин | 71 | 72 | 78 | 84 | 88 | 72 | 84 | 75 | - | 96 |

Для углепластиков на основе матрицы ЭД-22+ПЭФ-3а увеличения прочности при сдвиге не удалось получить ни при квазистатическом нагружении, ни в условии низкоскоростного удара. При этом значения  практически не изменяются с ростом концентрации модификатора (см. табл.4).

Аналогичные закономерности были получены и для эпоксиполисульфоновых стеклопластиков: при квазистатических скоростях нагружения введение ПСК-1 не оказывало влияние на прочности при сдвиге; при динамическом воздействии  увеличивалась на 10-35% в зависимости от условий испытаний и количества модификатора. Для эпоксиуретановых стеклопластиков, в отличие от углепластиков, введение ПЭФ-3а приводило даже к снижению прочности при сдвиге (до 20%).

Табл.4.

Прочность при сдвиге  (МПа) углепластиков на основе эпоксидной матрицы, модифицированной ПЭФ-3а.

| С, %(мас.) VН | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 мм/мин | 62 | 60 | 61 | 65 | 61 |
| 11 мм/мин | 64 | 62 | 63 | 68 | 62 |
| 80 мм/мин | 66 | 66 | 65 | 70 | 64 |
| 2,4*105 мм/мин | 69 | 69 | 67 | 70 | 67 |

На рис.5,6 представлены зависимости прочности углепластиков в полулогарифмических координатах —lgτ. Скорости нагружения, необходимые для построения зависимостей —lgτ, определялись по наклону линейного участка диаграммы F-t (см рис.1-3). Как и для стеклопластиков [8,15], зависимости —lgτ для углепластиков оказались близки к линейной.

Как неоднократно отмечалось [8,16-20] линейное изменение прочности с изменением логарифма скорости внешнего воздействия – явление весьма общее. Оно справедливо для разных типов материалов и видов напряженного состояния: при квазистатическом нагружении стеклянных волокон самого разного (10-200 мкм) диаметра, стеклопластиков на основе различных полимеров (эпоксидных, полиэфирных, бутваро-фенольных) при растяжении и сжатии, адгезионных соединений полимеров с волокнами, плоских клеевых соединений [16,17]. Линейные зависимости между  и lgτ были получены нами и для сдвиговой прочности стеклопластиков на основе эпоксидной матрицы, содержащей активный разбавитель ДЭГ-1, эпоксиуретановый олигомер ПЭФ-3а, полисульфон ПСК-1 [8,15]. Таким образом, результаты, представленные на рис.5,6 и полученные нами ранее [8,15], показывают, что у углепластиков на основе эпоксидных матриц (немодифицированных и модифицированных) характер зависимости прочности от скорости приложения внешней нагрузки при растяжении и при сдвиге одинаков. Отметим, что линейная связь между  и —lgτ следует из кинетической теории прочности твердых тел 18-20.

Прочности исследованных углепластиков при изгибе И и их модули упругости ЕИ показаны в табл.5. Видно, что прочность И и модуль ЕИ практически не зависят от количества вводимого полисульфона и типа отвердителя. Колебания значений И и EИ связаны с качеством полученных образцов и соизмеримы с разбросом данных (см. табл.1,2). Такое поведение композитов, на основе матриц, содержащих термопластичную добавку (в данном случае – полисульфон), представляется вполне закономерным, т.к. при данном виде напряженного состояния основной вклад в прочность вносит армирующее волокно.

Рис.5.	Зависимость прочности при сдвиге  однонаправленных эпоксиполисульфоновых углепластиков от логарифма скорости нагружения τ. Отвердители: а) – ТЭАТ, б) – ДАДФС. Содержание ПСК-1 в матрице указано на графиках (в %(мас.)).

Рис.6.	Зависимость прочности при сдвиге углепластиков на основе эпоксидной матрицы, модифицированной ПЭФ-3а, от скорости нагружения. Содержание модификатора в матрице указано на графике в мас. %.

Для углепластиков, полученных на основе эпоксидной матрицы, модифицированной ПЭФ-3а, значения И с ростом концентрации модификатора снижаются. При введении 50% ПЭФ-3а это снижение достигает 10%. Падение прочности, в этом случае, вероятно связано с уменьшением температуры стеклования Tg модифицированных матриц.

Такие же тенденции обнаружены и для эпоксиполисульфоновых и эпоксиуретановых стеклопластиков [8]. Для этих материалов прочность и модуль упругости при изгибе также не меняются при модифицировании эпоксидной матрицы ПСК-1 или ПЭФ-3а.

Табл.5.

Прочность И и модуль упругости ЕИ при изгибе однонаправленных углепластиков на основе эпоксидной матрицы, модифицированной ПСК-1 или ПЭФ-3а.

| Модификатор | Отвердитель | Показатель | С, %(мас.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| ПСК-1 | ТЭАТ | И, ГПа | 1,4 | 1,6 | 1,7 | - | - |
|  |  | ЕИ, ГПа | 80 | 78 | 82 | - | - |
|  | ДАДФС | И, ГПа | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - |
|  |  | ЕИ, ГПа | 81 | 79 | 79 | - | - |
| ПЭФ-3а | ТЭАТ | И, ГПа | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |

Рис.7, 8 иллюстрируют зависимости межслоевой вязкости разрушения GIR углепластиков от концентрации полисульфона C. Видно, что для исследуемых композитов характерен плавный рост трещиностойкости при увеличении содержания полисульфона. Так, для углепластика на основе матриц, отвержденных ТЭАТом, до 15%-го содержания полисульфона наблюдается лишь слабая тенденция роста энергии расслоения. Резкое увеличение трещиностойкости наблюдается лишь при концентрации полисульфона 20%. При этом значение удельной энергии расслоения увеличивается в два раза. Для углепластика, матрица которого отверждена ДАДФСом, характерен плавный рост GIR даже при низком содержании полисульфона. Однако при концентрации модификатора более 15% увеличение энергии роста трещины замедляется. Максимального значения межслоевая энергия разрушения достигает при 15-20 процентном содержании полисульфона и составляет 0,53 кДж/м2, что на 75% больше, чем у углепластика с немодифицированной матрицей.

Рост трещиностойкости  связан в первую очередь с фазовым расслоением эпоксидной смолы, содержащей полисульфон. В процессе отверждения, как правило, смеси распадаются по механизмам спинодальной декомпозиции с последующим ростом вновь образовавшейся фазы [21-26]. Морфология отвержденных смесей меняется с увеличением содержания термопластичного модификатора. При малых концентрациях термопласта фаза модификатора распределена в эпоксидной в виде дисперсии. Для термопластов с высокой молекулярной массой инверсия фаз происходит уже в районе 10-15%, когда обогащенная термопластом фаза становится протяженной. С увеличением протяженности пластичной фазы термопласта возрастает вероятность образования и распространения микротрещин именно в данной фазе. При этом растущая микротрещина, попадая в пластичную фазу полисульфона, затормаживается и для ее дальнейшего продвижения требуется больше энергии, что, в конечном итоге, увеличивает в целом затраты энергии, необходимые для полного разрушения композита.

Для исследованных материалов введение малых количеств полисульфона (5% для углепластиков, матрица которых отверждены ТЭАТом)  не оказывает влияние на параметр трещиностойкости. Это может быть связано с тем, что столь малое содержание полисульфона не способствует развитию пластических деформаций в матрице.

Рис.7.	Зависимость энергии межслоевой вязкости разрушения GIR  углепластиков на основе модифицированной эпоксидиановой матрицы от концентрации введенного в нее полисульфона.

Рис.8.	Вязкость разрушения GIR однонаправленного углепластика на основе эпоксидной матрицы, модифицированной ПЭФ-3а.

Значения величины GIR для углепластиков, полученных на основе матрицы эпоксидная смола – эпоксиуретановый олигомер не изменяются до 20% содержания модификатора. Рост трещиностойкости начинается только при 30% и продолжается с увеличением содержания эпоксиуретанового олигомера в композите. Увеличение GIR составляет примерно 45% при введение 50% эпоксиуретанового олигомера (по сравнению с немодифицированным углепластиком).

Добавки полисульфона или эпоксиуретанового олигомера также весьма эффективно проявили себя для увеличения трещиностойкости стеклопластиков [8]. Такое модифицирование увеличивает энергию межслоевого разрушения GIR почти в два раза при введении ПСК-1 и на 70% – ПЭФ-3а.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совокупность результатов, полученных в данной работе и ранее [8,15], позволяет говорить о том, что использование полисульфона или эпоксиуретанового олигомера в качестве модификаторов для эпоксидных матриц в ряде случаев существенно повышает физико-механические характеристики однонаправленных намоточных композитов – углепластиков и стеклопластиков. Так, при использовании в качестве модификатора полисульфона, межслоевая вязкость разрушения возрастает на 90-100%, а прочность композитов при динамическом нагружении – на 20-30%. Характерно, что при добавлении в матрицу модификаторов прочностные свойства угле- и стеклопластиков изменяются одинаково не только качественно, но и количественно. Это еще раз показывает определяющую роль матрицы в управлении такими свойствами композитов, как трещиностойкость и прочность при сдвиге.

ЛИТЕРАТУРА

- Бологов Д.В., Куперман А.М., Карпман М.Г. Влияние модификации эпоксидного связующего нитрильным каучуком на физико-механические свойства однонаправленного углепластика. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №4, с.33-41.

- Bascom W.D., Bitner J.L., Moulton R.J., Siebert A.R. The interlaminar fracture of organic-matrix, woven reinforcement composites. Composites, 1980, v.11, №1, pp.9-18.

- Mimura K., Ito H., Fujioka H. Improvement of thermal and mechanical properties by control of morphologies in PES-modified epoxy resins. Polymer, 2000, v.41, pp.4451-4459.

- Martinez I., Martin M.D., Eceiza A., Oyanguren P., Mondragon I. Phase separation in polysulfone-modified epoxy mixtures. Relationship between curing conditions, morphology and ultimate behavior. Polymer, 2000, v.41, pp.1027-1035.

- McGrail P.T., Jenkins S.D. Some aspects of interlaminar toughening: reactively terminated thermoplastic particles in thermoset composites. Polymer, 1993, v.34, №4, pp.677-683.

- Pisanova E.V., Zhandarov S.F., Yurkevich O.R. Epoxy-Polysulfone Networks as Advanced Matrices for Composite Materials. J. Adhesion, 1997, v.64, №1-4, pp.111-129.

- Seunghan Shin, Jyongsik Jang The effect of thermoplastic coating on the mechanical properties of woven fabric carbon-epoxy composites. J. Materials and Science, 2000, v.35, pp.2047-2054.

- Солодилов В.И., Горбаткина Ю.А. Свойства однонаправленных стеклопластиков на основе эпоксидной смолы, модифицированной полисульфоном или эпоксиуретановым олигомером. Механика композитных материалов, Рига, 2006, т.42, №6, c.739-758.

- Композиционные материалы. Под ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнапольского. М., Машиностроение, 1990, 512 с.

- Cantwell W.J., Morton J. The impact resistance of composite materials – a review. Composites, 1991, v.22, №5, pp.347-362.

- Ellis R.L., Lalande F., Jia H., Rogers C.A. Ballistic impact resistance of SMA and Spectra hybrid graphite composites. Polymer, 1997, v.38, №2, pp.269-277.

- Антонов А.В., Зеленский Э.С., Куперман А.М., Лебедева О.В., Рыбин А.А. // Механика композитных материалов, Рига, 1998, т.34, №1, с.17.

- Бабаевский П.Г., Кулик С.Г. Трещиностойкость отвержденных полимерных композиций. М., Химия, 1991, 336 с.

- Солодилов В.И., Баженов С.Л., Горбаткина Ю.А., Куперман А.М. Определение энергии межслоевого разрушения стеклопластика на образцах в виде сегментов кольца. Механика композитных материалов, Рига, 2003, т.38, №5, с.615-626.

- Горбаткина Ю.А., Солодилов В.И., Сушенков В.А. Прочность эпоксидных стеклопластиков при сдвиге в широком диапазоне скоростей нагружения. Высокомолекулярные соединения, серия А, 2004, т.46, №6, с.1-7.

- Горбаткина Ю.А. Адгезионная прочность в системах полимер-волокно. М., Химия, 1987, 192 с.

- Gorbatkina Yu. A. Adhesive Strength of Fiber- Polymer Systems.- N.Y.; London: Ellis Horwood, 1992.

- Регель В.Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М., Наука, 1974.

- Регель В.Р., Тамуж В.П. // Механика полимеров, 1977, №3, с.458.

- Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров. М., Химия, 1978.

- Taesung Yoon, Bong Sup Kim, Doo Sung Lee Structure development via reaction-induced phase separation in tetrafunctional epoxy/polysulfone blends. J. Applied Polymer Science, 1997, v.66, №12, pp.2233-2242.

- Sixun Zheng, Qipeng Guo, Yongli Mi Miscibility and phase behsvior in blends of phenolphthalein poly(ether sulfone) and poly(hydrohyether of bisphenol A). Polymer, 2003, v.44, pp. 867-876.

- Чалых А.Е., Герасимов В.К., Бухтеев А.Е., Шапагин А.В. и др. Совместимость и эволюция фазовой структуры смесей полисульфон – отверждающиеся эпоксидные олигомеры. Высокомолекулярные соединения, серия А, 2003, т.45, №7, с.1148-1159.

- Oyanguren P.A., Galante M.J., Andromaque K., Frontini P.M., Williams R.J.J. Development of bicontinuous morphologies in polysulfone-epoxy blends. Polymer, 1999, v.40, №19, pp.5249-5255.

- Kim Bong Sup, Chiba T., Inoue T. Phase separation and apparent phase dissolution during cure process of thermoset/thermoplastic blend. Polymer, 1995, v.36, №1, pp.67-71.

- Robertson J.E., Ward T.C., Hill A.J. Thermal, mechanical, physical, and transport properties of blends of novel oligomer and thermoplastic polysulfone. Polymer, 2000, v.41, pp.6251-6262.

Поступила в редакцию 23 января 2008 года.