УДК 539.3

РЕШЕНИЕ СВЯЗНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ СТЕРЖНЯ ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ В РАМКАХ ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ

Мовчан А.А., Чжо Ту Я*

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

*Московский авиационный институт, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Активизация процесса формовосстановления в элементах конструкций из сплавов с памятью формы (СПФ) с небольшими площадями сечений на практике часто осуществляется путем их нагрева с помощью пропускания электрического тока. При экспериментальных исследованиях термомеханического поведения образцов из СПФ регулировку их температуры также удобно проводить, усиливая или ослабляя протекающий по образцу электрический ток. В результате в материале осуществляется связный термо-электро-механический процесс, при котором все четыре явления – процесс деформирования, фазовый переход, изменение температуры и прохождение электрического тока влияют друг на друга и не могут анализироваться независимо. В данной работе в рамках нелинейной модели деформирования СПФ решены связные задачи о прямом превращении в стержне из СПФ, находящемся под действием постоянного напряжения и охлаждаемого через торцы, и об обратном превращении того же стержня, нагрев которого происходит за счет пропускания по нему электрического тока.

Ключевые слова: сплавы с памятью формы, термодинамика, нелинейное деформирование, термоэлектромеханическая задача, стержень, фазовый состав, температура, смещения, расчет

SOLUTION OF THE COUPLED THERMOELECTROMECHANICS PROBLEM FOR THE BEAM FROM SHAPE MEMORY ALLOYS
IN THE FRAMEWORK OF THE NON-LINEAR THEORY
OF DEFORMATION OF THESE MATERIALS

Movchan A.A., Kyaw Thu Ya*

Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

*Moscow Aviation Institute (State Technical University), Moscow, Russia

SUMMARY

In this article in the framework of new micromechanical theory of non-linear deformation of shape memory alloys (SMA) have been solved the problem about the direct martensite transformation in the beam from SMA under an action of constant stress and cooled through its ends. The problems about inverse transformation in the same beam with heating due to electrical current have been solved as well. The evaluations of the temperature, phase state and displacement of the free end of the beam have been investigated.

Key words: shape memory alloys, thermodynamics, non-linear straining, thermo-electro-mechanic problem, beam, phase composition, temperature, displacements, numerical analysis

1. ВВЕДЕНИЕ

Пропускание электрического тока является весьма удобным способом изменения (контроля) температуры элементов конструкций и образцов из сплавов с памятью формы (СПФ) с небольшими площадями поперечных сечений. Этот метод часто используется как в практических приложениях, в том числе и в аэрокосмической промышленности [1,2], так и при проведении испытаний образцов из СПФ. Увеличивая силу тока можно повышать температуру СПФ, активизировать в этих материалах обратное термоупругое фазовое превращение и вызывать явление памяти формы. Изменяя силу тока можно регулировать скорость охлаждения нагретого образца за счет теплообмена с окружающей средой, и тем самым воздействовать на процесс прямого термоупругого превращения и накопления соответствующих деформаций. Во всех этих случаях сила тока является важным управляющим параметром, определяющим поведение материала. Возникает проблема определения температурного, фазового и деформационного отклика на изменение этого параметра. Решение данной задачи осложнено тем обстоятельством, что явления пропускания тока, изменения температуры, фазового состава и напряженно-деформированного состояния связаны между собой и не могут анализироваться независимо или последовательно. Дело в том, что электрическое сопротивление СПФ весьма существенно меняется при изменении его фазового состава. Следовательно, при фиксированной силе тока, его тепловое действие меняется с изменением фазового состава, вызванного эти тепловым действием. В результате, задачи определения фазового состава и электропроводности взаимосвязаны и должны решаться одновременно. Фазовые переходы в СПФ сопровождаются выделением или поглощением достаточно больших количеств латентного тепла и диссипативными явлениями. В результате, задачи определения температурного и фазового состояния также не могут решаться независимо или последовательно. Наконец, действующие напряжения и возникающие при этом деформации влияют на фазовый состав и, через диссипативные явления на температурный режим СПФ.

В данной работе в описанной выше многократно связной постановке рассмотрена задача о температурном, фазовом и деформированном состоянии стержня из СПФ, претерпевающего прямые или обратные термоупругие мартенситные превращения при пропускании через него электрического тока контролируемой величины. Решение получено в рамках нелинейной модели деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях, предложенной в [3-6].

2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ СПФ
С УЧЕТОМ ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Ниже с помощью формализма рациональной термодинамики для СПФ выведено связное уравнение энергетического баланса и диссипативное неравенство, учитывающее влияние источников энергии немеханического происхождения. Рассмотрение ведется в рамках теории малых деформаций. Для термодинамического анализа квазистатического механического поведения СПФ используется первый закон термодинамики в форме

(2.1)

где  - скорости изменения объемной плотности внутренней энергии, работы сил, совершаемой над телом и притока тепла к телу, - скорость притока к единице объема тела энергии немеханического происхождения (связанной, например, с нагревом тела путем пропускания электрического тока),  - тензора напряжений и скоростей полных деформаций,  - дивергенция вектора потока тепла .

Второй закон термодинамики выражается в виде неравенства

(2.2)

где  - скорость диссипации,  - абсолютная температура,  - объемная плотность энтропии. Скорость диссипации (2.2) можно разделить на механическую часть , и часть , связанную с явлением теплопроводности:

(2.3)

Исходя из (2.2), (2.3) можно прийти к неравенству для скорости механической диссипации:

(2.4)

Для формулировки диссипативного неравенства необходимо из правой части неравенства (2.4) исключить дивергенцию вектора теплового потока с помощью первого закона термодинамики (2.1):

(2.5)

Состояние сплава с памятью формы будет описываться с помощью разновидности потенциала Гиббса , получающейся из внутренней энергии с помощью преобразования Лежандра по сумме  упругих  и температурных  деформаций:

(2.6)

Выражая величину U из (2.6), дифференцируя получившуюся формулу по времени и подставляя результат в (2.5) можно получить аналог неравенства (2.5), выраженный через скорость изменения потенциала Гиббса:

(2.7)

При выводе (2.7) учтено, что для скорости изменения полных деформаций  в рамках теории малых деформаций справедливо соотношение , где - нетермоупругая деформация, складывающаяся из фазовой  и структурной  составляющих [4].

Принимается гипотеза о том, что потенциал Гиббса СПФ зависит от напряжений , температуры  и параметра фазового состава  (объемной доли мартенситной фазы):

(2.8)

Дифференцируя (2.8) по времени, подставляя результат в (2.7) и объединяя слагаемые, умноженные на скорости изменения одних и тех же величин, можно получить:

(2.9)

Считается, что при термоупругих процессах, не сопровождающихся фазовыми и структурными переходами скорость механической диссипации равна нулю вместе с величинами  и :

(2.10)

Следуя (2.9) и (2.10) для таких процессов выполняется

(2.11)

В силу независимости скоростей изменения температуры и напряжений из (2.11) следуют определяющие соотношения для энтропии и термоупругих деформаций, которые, вообще говоря, должны быть справедливы только для рассматриваемых обратимых процессов

(2.12)

Далее, делается гипотеза о том, что соотношения для энтропии и термоупругих деформаций (2.12) справедливы для произвольных процессов в СПФ, в том числе и сопровождающихся фазовыми переходами. После подстановки (2.12) в (2.9) выражение для скорости механической диссипации существенно упрощаются:

(2.13)

Подставляя полученное выражение (2.13) для скорости механической диссипации в соотношение (2.4), выражая из полученного уравнения дивергенцию вектора теплового потока можно получить , откуда с учетом соотношений  следует связное уравнение энергетического баланса

(2.14)

учитывающее скорость притока к материалу энергии немеханического происхождения . В (2.14)  - коэффициент теплопроводности.

Для дальнейшего необходимо конкретизировать выражение для потенциала Гиббса СПФ (2.8). В данной работе считается, что потенциал Гиббса двухфазного тела  равен аддитивной сумме упругих выражений потенциалов Гиббса аустенита  и мартенсита  с весами, равными объемным долям этих фаз:

(2.15)

(2.16)

(2.17)

В (2.16), (2.17)  - утроенный объемный и сдвиговой упругие модули СПФ в аустенитном и мартенситном состояниях;  - коэффициент температурного расширения и теплоемкость единицы объема при постоянном напряжении, значения которых для упрощения считаются одинаковыми для аустенитного и мартенситного состояний; - отсчетная температура; здесь и ниже штрихом обозначаются компоненты девиатора соответствующей тензорной величины;  - объемные плотности внутренней энергии и энтропии в ненагруженной аустенитном и мартенситном состояниях при отсчетной температуре. В [7,8] показано, что данные предположения не приводят к противоречиям с законами термодинамики для СПФ с широким гистерезисом, которые далее и рассматриваются.

Подстановка (2.16) и (2.17) в (2.15) дает

(2.18)

(2.19)

,

В (2.18)  - скрытая теплота фазового перехода единицы объема СПФ,  - объемная плотность энтропии перехода. В (2.19)  - модуль сдвига и утроенный объемный модуль СПФ в двухфазном состоянии, зависящие от параметра фазового состава .

Следуя (2.18), (2.12) получаются следующие определяющие соотношения для термоупругих деформаций и энтропии

(2.20)

(2.21)

Дифференцируя выражение (2.21) по времени, а формулу (2.18) - по , можно получить

(2.22)

(2.23)

Подстановка выражений (2.22), (2.23) в неравенство механической диссипации (2.13) и связное уравнение энергетического баланса (2.14) дает

(2.24)

(2.25)

Для дальнейшей конкретизации выражений (2.24), (2.25) необходимо использовать определяющие соотношения для скоростей изменения нетермоупругих деформаций , скорости изменения параметра фазового состава  и скорости притока энергии немеханического происхождения .

Для скоростей нетермоупругой деформации используются определяющие соотношения нелинейной теории деформирования СПФ, предложенной в [3-6]. Для активных процессов прямого превращения и (или) структурного перехода они имеют следующий вид:

,		        (2.26)

,	при  иначе ,		        (2.27)

,			        (2.28)

Здесь  - единичный тензор;  - нетермоупругая деформация, шаровая часть которой выражается через величину  линейной деформации объемного эффекта реакции фазового превращения, а девиаторная  равна сумме девиатора фазовой деформации  и структурной деформации , которая считается девиатором;  - интегральная функция распределения интенсивности микронапряжений в представительном объеме СПФ; - плотность того же распределения;  - зависимость от параметров вида напряженного состояния  предельной интенсивности нетермоупругой деформации. Для обратного превращения соответствующее определяющее соотношение имеет вид

(2.29)

В (2.29) фазовые и структурные составляющие нетермоупругой деформации уже не разделяются.

Для рассматриваемых в данной работе процессов, происходящих при постоянном напряжении, структурная деформация, следуя (2.27) равна нулю, а нетермоупругая деформация сводится к фазовой: . В [4] установлено, что для активных процессов пропорционального нагружения и прямого превращения из полностью аустенитного состояния решения дифференциального уравнения (2.28) идентично решению существенно более простого уравнения, приведенного ниже

(2.30)

В результате подстановки (2.26), (2.30) в (2.24), (2.25) получается

(2.31)

(2.32)

Здесь коэффициенты  и  соответствуют частям скорости механической диссипации, связанным собственно с фазовым переходом и с действующими напряжениями, величина  определяется по единой формуле, как для прямого, так и для обратного превращения , а величина  равна

,

для прямого и обратного превращения соответственно.

Пусть при заданных значениях параметров состояния прямое превращение может происходить лишь при температурах , а обратное превращение лишь при температурах , где

Можно показать, что в этом случае необходимым и достаточным условием выполнения неравенства механической диссипации (2.31) являются соотношения

(2.33)

где  - температура термодинамического равновесия фаз, - температуры начала прямого и обратного мартенситных превращений в отсутствии напряжений. Соотношение (2.33) не противоречит экспериментальным данным для СПФ с широким гистерезисом, которые и рассматриваются в данной работе.

Ниже рассматриваются лишь такие задачи, в которых действующие напряжения не меняются со временем. В этом случае связному уравнению энергетического баланса (2.32) можно придать форму уравнения теплопроводности

(2.34)

с эффективной теплоемкостью , определяемой по формулам

,			        (2.35)

для прямого и обратного превращения соответственно. В (2.35)  - уравнение диаграммы фазового перехода, где  и

,

для прямого и обратного превращения соответственно.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПРИТОКА ТЕПЛА ЗА СЧЕТ ПРОПУСКАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Рассматривается образец из СПФ постоянного поперечного сечения площадью , длина которого  значительно больше характерного размера сечения. Боковые поверхности образца токо- и теплоизолированы, теплообмен и передача электрической энергии могут происходить только через торцы. Образец нагружен постоянной растягивающей силой, так что все его точки находятся в одноосном напряженном состоянии с одинаковым значением растягивающего напряжения. Температура по каждому сечению образца распределена равномерно, но может меняться при переходе от одного сечения к другому. В этих условиях параметр фазового состава распределен по любому сечению также равномерно. Поскольку электрическое сопротивление материала определяется температурой и фазовым составом, то электрическое сопротивление всех элементов одного и того же сечения также одинаково. Следует отметить, что электрическое сопротивление различных сечений может быть различным, поскольку сечения различаются как температурой, так и значениями параметров фазового состава.

Пусть  - продольная координата вдоль оси стержня, меняющаяся от нуля до . Электрическое сопротивление элемента образца длиной  с центром в точке с координатой  равно

, 								(3.1)

где  - удельное сопротивление. Пусть ток, текущий по образцу равен . По закону Ома падение напряжений на данном отрезке равно

(3.2)

Интегрируя (3.2) получаем полное электрическое напряжение, приложенное к образцу . Здесь  - полное сопротивление всего образца. Таким образом, по заданному напряжению , приложенному к образцу, определить протекающий по нему ток  можно, лишь найдя зависимость  для всех точек образца, которая сама меняется с изменением тока.

Количество тепла , выделяемое в элементе длиной  за единицу времени равно

(3.3)

Для величины скорости притока тепла к единице объема  из (3.3) получаем

(3.4)

Используя (3.1) можно выразить скорость притока тепла к единице объема образца (3.4) через удельное сопротивление материала:

(3.5)

4. АППРОКСИМАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБРАЗЦА ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Следуя (3.5), приток тепла, связанный с пропусканием электрического тока существенно зависит от удельного сопротивления СПФ, которое само меняется с изменением температуры и фазового состава. Вне зоны фазовых переходов удельное электрическое сопротивление с ростом температуры умеренно возрастает. В температурной зоне фазовых переходов при одной и той же температуре удельное электрическое сопротивление аустенита выше, чем удельное электрическое сопротивление мартенсита. Поэтому при охлаждении из аустенитного состояния ненагруженного образца при переходе через температуру  весьма медленное уменьшение электрического сопротивления, характерное для аустенитного состояния, сменяется на значительно более резкое, которое продолжается до достижения снижающейся температурой значения  температуры окончания прямого мартенситного превращения в отсутствии напряжений. Дальнейшее снижение температуры опять приводит к весьма умеренному снижению электрического сопротивления со скоростью, характерной для мартенситного состояния. При нагреве из мартенситного состояния умеренное возрастание электрического сопротивления с ростом температуры, характерное для мартенситного состояния, при переходе температуры через точку  сменяется на значительно более резкий рост при обратном превращении. Быстрое возрастание сопротивления продолжается до тех пор, пока значение температуры не превзойдет величину  температуры окончания обратного превращения в отсутствии напряжений. Дальнейший рост температуры приводит к умеренному возрастанию электрического сопротивления при нагреве, характерному для аустенитного состояния.

Ниже считается, что как в аустенитом так и в мартенситном однофазных состояниях в отсутствии фазовых переходов изменение электрического сопротивления с ростом температуры является линейным:

(4.1)

Величины  могут быть найдены с помощью метода наименьших квадратов по экспериментальным данным вне зоны фазовых переходов. Для никелида титана, как правило, выполняются неравенства , так, что для небольших температур справедливо

(4.2)

Однако разница между этими величинами с ростом температуры уменьшается. Точка пересечения прямых (4.1) соответствует достаточно высоким температурам, лежащим за пределами зоны фазовых переходов. Поэтому неравенство (4.2) можно считать справедливым во всем рассматриваемом в данной работе интервале температур.

Считается, что удельное электрическое сопротивление двухфазного материала, состоящего из аустенитной и мартенситной фаз, получается из удельных электрических сопротивлений аустенита и мартенсита с помощью процедур усреднения по Фойгхту или по Рейсу. В первом случае

(4.3)

Подстановка (4.1) в (4.3) дает

,				(4.4)

Согласно (4.4), зависимость удельного электрического сопротивления СПФ от температуры и параметра фазового состава кроме линейных слагаемых, содержит еще и член, пропорциональный произведению температуры на величину параметра фазового состава. В случае если  то , нелинейное слагаемое пропадает и (4.4) переходит в зависимость

(4.5)

В данной работе при решении начально-краевых задач используется упрощенная зависимость (4.5). Исходя из экспериментальных данных [9] для никелида титана можно получить A=0.736, , . При этом удельное сопротивление  (4.5) измеряется в мкОм∗м.

Зависимости (4.4) или (4.5) определяют изменение удельного электрического сопротивления СПФ лишь в зоне фазового перехода, как прямого, так и обратного (гистерезис получается за счет различных зависимостей  от  для прямого и обратного превращений). Полностью температурные зависимости  от , соответствующие (4.4), выглядят следующим образом. Для прямого превращения:

(4.6)

Для обратного превращения

(4.7)

Подстановка выражений (4.6), (4.7) в формулу (3.5) позволяет выразить скорость притока тепла, связанную с пропусканием электрического тока  через температуру и параметр фазового состава. Полученное выражение подставляется в связное уравнение энергетического баланса (2.34). В результате разрешающее уравнение задачи имеет форму уравнения теплопроводности с теплоемкостью, являющейся сложной функцией температуры и источниками тепла, мощность которых также зависит от температуры. Данное уравнение решается численно с использованием конечно-разностной аппроксимации по пространственной координате. Получающаяся в результате система обыкновенных дифференциальных уравнений для узловых значений температуры решается методом Рунге-Кутта.

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

В качестве иллюстрации изложенного выше подхода была решена задача о фазовом, температурном и деформированном состоянии стержня цилиндрической формы и единичной длины из никелида титана. Стержень закреплен так, что продольные смещения одного из его торцов равны нулю. К другому торцу приложены равномерно распределенные продольные нормальные напряжения. Боковые поверхности стержня свободны от напряжений и теплоизолированы. Начальная температура всех точек равна  для всех рассмотренных значений приложенного напряжения. Таким образом, начальное состояние материала всегда является аустенитным. Температура обоих торцов одинакова для всех их точек, поддерживается постоянной во времени и равной  для всех рассмотренных значений приложенного напряжения, так что с течением времени в отсутствии воздействия электрического тока охлаждение материала через торцы стержня должно привести к полному прямому превращению. Электрический ток включался через  сек. после начала процесса охлаждения. Плотность тока считается постоянной как по сечению стержня, так и по его длине. Таким образом, задача является одномерной по пространственным координатам.

Считается, что микронапряжения имеют нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и квадратичным уклонением . В этом случае [6]

,

где  - функция Лапласа. При расчетах используются следующие значения параметров материала, соответствующие равноатомному никелиду титана:

,

,	,

На рис.1 изображены графики зависимости изменения со временем температуры в средней точке стержня при его охлаждении через торцы и нагреве путем пропускания электрического тока. По оси абсцисс отложено время в единицах, равных 104 сек., по оси ординат – температура в градусах Кельвина. При  происходит охлаждение, вызывающее прямое превращение, которому соответствуют участки замедленного уменьшения температуры со временем, расположенные между двумя точками перегиба на ниспадающей кривой каждого графика. В момент времени t1 включается электрический ток, сила которого равна 0.1А для кривой №2, 0.2А для кривой №3, 0.3А для кривой №4, 0.4А для кривой №5, 0.45А для кривой №6, 0.5А для кривой №7, 0.6А для кривой №8 и 0.7А для кривой №9. Кривая 1 соответствует отсутствию электрического тока. Как видно, участок обратного превращения (замедленное увеличение температуры) наблюдается не на всех восходящих кривых, а лишь на тех, которые соответствуют достаточной величине электрического тока (большей или равной 0.4А). Ток меньшей величины не достаточен, чтобы в обозримое время вызвать обратное превращение. Связано это не только с необходимостью противодействия охлаждению стержня через торцы, но и с поглощением материалом стержня латентного тепла фазового перехода. Что касается величины действующих механических напряжений, то она влияет, в основном, на расположение участков прямого и обратного превращения, сдвигая эти участки в сторону более высоких температур. Как видно, увеличивая силу тока можно существенно ускорить процесс обратного превращения.

На рис.2 изображены графики распределения температуры по длине образца, претерпевающего обратное превращение под действием электрического тока. Два верхних графика соответствуют небольшим значениям тока . Для двух нижних графиков сила тока больше: . Левые графики соответствуют небольшим напряжениям , правые – высоким напряжениям .

| σ=0.1σ0 | σ=σ0 |  |
| --- | --- | --- |
| σ=2σ0 | σ=3σ0 |  |

Рис.1.

Первые кривые на каждом графике соответствуют моменту времени t=40000 сек., в который был включен электрический ток, а образец находился в полностью мартенситном состоянии. Наибольшая температура наблюдается в каждый момент времени в центральной точке стержня. Интересной особенностью обладают кривые 3,4 на левом и 4,5 на правом нижних графиках, соответствующих высоким значениям силы тока. Эти кривые соответствуют температурным зонам интенсивного обратного перехода, происходящего в большей части объема материала. Следуя этим графикам, распределение температуры по длине стержня в данных зонах становится существенно более равномерным, что связано с поглощением латентного тепла фазового перехода, которое происходит достаточно быстро в зонах интенсивного фазового превращения. Для высоких напряжений (правый нижний график) пологие участки кривых 4,5 соответствуют более высоким температурам, чем пологие участки аналогичных кривых 4,3 левого нижнего рисунка, соответствующего низким напряжениям. Связано это с тем, что с ростом напряжений, действующих при обратном превращении, характерные температуры обратного превращения повышаются, при условии, что направление действия этих напряжений такое же, какое было при предшествующем прямом превращении.

| 5−60000, 6−70000 | 5−60000, 6−70000 |  |
| --- | --- | --- |
| 5−42000 | 5−42500, 6−43000, 7−43500 |  |

Рис.2.

На рис.3 изображены посчитанные для той же задачи зависимости от времени величины объемной доли мартенситной фазы. Значения силы тока и приложенного напряжения приведены под каждым рисунком. Кривые 1 соответствуют сечению стержня, отстоящему на одну восьмую длины от его торца, кривые 2 – на одну четвертую, кривые три – среднему сечению стержня.

Следуя двум нижним рисункам, при достаточно большой силе пропускаемого тока распределение параметра фазового состава по длине стержня является гораздо более равномерным, чем на этапе прямого превращения, разница в графиках изменения  со временем при обратном превращении не слишком существенна. Действительно, на нижних графиках рис.3, соответствующих силе тока 1А, кривые № 2 и № 3 для обратного превращения практически сливаются в одну линию, хотя и относятся к существенно различным сечениям. Дело в том, что ток прогревает все сечения стержня, приводя к обратному превращению, тогда как охлаждение происходит через торцы, и поэтому более близкие к торцам сечения раньше претерпевают прямое превращение.

Рис.3.

Кроме того, при больших значениях силы тока кривые, соответствующие обратному превращению мало зависят от величины действующих напряжений, что следует из сравнения левого и правого нижних графиков на рис.3. В то же время при небольших токах это не так. При  (верхние графики рис.3) кривые обратного превращения, соответствующие различным сечениям, различаются существенно. Следуя графику при напряжении  обратное превращение завершается за 60000 сек. даже в сечениях, отстоящих от торцов на 1/8 длины стержня. В то же время для напряжения  обратный переход в этих сечениях только начинается при  сек. Таким образом, при небольших значениях силы тока влияние напряжений на ход кривых обратного превращения становится более существенным.

На рис.4 изображены графики распределения величины объемной доли мартенситной фазы  по длине образца найденные для различных моментов времени, соответствующих этапу обратного превращения, происходящего под воздействием электрического тока. Два верхних графика соответствуют достаточно большой силе тока, , два нижних графика получены для силы тока .

| , 1-t=40800, 2-t=41000, 3-t=41200, 4-t=41500, 5-t=41800, 6-t=42000, 7-t=45000 | 1-t=41800, 2-t=42000, 3-t=42300, 4-t=42500, 5-t=42700, 6-t=43000, 7-t=44000, 8-t=46000, 9-t=60000 |
| --- | --- |
| 1-t=18000 сек., 2-t=70000, 3-t=60000, 4-t=50000, 5-t=45000 | 1-t=180000 сек., 2-t=70000, 3-t=60000 |

Рис.4.

Правые графики соответствуют фазовым переходам, происходящим под действием небольших напряжений, равных , левые – высоким напряжениям . Следуя приведенным графикам, обратное превращение начинается с центрального сечения стержня и в том же сечении в первую очередь завершается. До тех пор, пока в центральном сечении обратное превращение не завершилось, зона фазового перехода односвязна, симметрична относительно центрального сечения и достаточно широка. После завершения фазового перехода в центральном сечении зона обратного превращения делится на две симметричные части, которые с течением времени расходятся от центрального сечения и становятся все более узкими. Для достаточно больших времен зоны фазовых переходов (т.е. участки стержня, между границами которых параметр фазового состава меняется от единицы до нуля) становятся чрезвычайно узкими, так что в первом приближении их можно считать фронтами фазовых превращений, двигающимися к торцам стержня. Чем ближе фронт фазового перехода к торцевому сечению, тем меньше его скорость. Сами торцевые сечения всегда будут находиться в мартенситном состоянии в силу заданных температурных граничных условий. Сравнивая верхние и нижние графики рис.4 можно прийти к естественному выводу о том, что при увеличении силы тока обратное фазовое превращение ускоряется. Сравнение правых и левых графиков рис.4 свидетельствуют о том, что для больших приложенных напряжений обратное превращение происходит медленнее, чем для малых, что связано с возрастанием характерных температур обратного перехода с ростом приложенных напряжений, в случае, если на предшествующем этапе прямого превращения были приложены напряжения того же знака.

На рис.5 изображены графики зависимости относительного смещения свободного торца стержня от времени при его охлаждении через торцы и соответствующем прямом превращении (левая кривая на каждом графике) и его нагреве путем пропускания электрического тока различной интенсивности (правые кривые каждого графика).

Рис.5.

Каждый график соответствует своему значению действующего напряжения, которые приведены на рис.5. Смещение отнесено к соответствующему упругому значению, вычисленному для того же напряжения, и аустенитного состояния материала. Правые кривые построены для следующих значений силы электрического тока:

Согласно приведенным графикам, с ростом приложенного напряжения относительное значение максимального смещения падает, что является следствием использования нелинейной модели деформирования СПФ. Горизонтальная площадка, соответствующая изменению температуры в отсутствии фазового перехода с ростом приложенных напряжений расширяется, поскольку из-за роста характерных температур фазовых переходов с увеличением напряжений прямое превращение заканчивается раньше, а обратное начинается позже. С ростом силы тока процесс обратного превращения существенно интенсифицируется. Если при  за время 105 сек. снимается лишь около половины приобретенного при предшествующем прямом превращении смещения, то при  почти все ранее приобретенное смещение снимается за очень короткое время.

ЛИТЕРАТУРА

- Kravchenko Yu.D., Likhachev V.A., Rasov A.I., Trusov S.N., Cherniavsky A.G. The use of shape memory alloys in space building. Материалы с эффектом памяти формы. Труды XXXI семинара «Актуальные проблемы прочности», Сб. докладов, Изд.-во СПбГУ, Часть 1, с.58-61.

- Разов А.И., Чернявский А.Г. Применение сплавов с памятью формы в космической технике: прошлое и будущее. Механизмы деформации и разрушения перспективных материалов. Труды XXXV семинара «Актуальные проблемы прочности», Часть 1, Псков, 1999, с.254-259.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Одномерная микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при прямом и обратном термоупругих превращениях. Механика композиционных материалов и конструкций, 2007, т.13, №3, с.297-322.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы в активных процессах прямого превращения и структурного перехода. Механика композиционных материалов и конструкций, 2008, т.14, №1, с.75-87.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамический анализ механического поведения сплавов с памятью формы. «Упругость и неупругость» Сборник трудов Международного симпозиума по проблемам механики деформируемых тел, 2006, с.195-203.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамическое описание нелинейного деформирования сплавов с памятью формы. Журнал функциональных материалов, 2007, т.1, №6, с.221-226.

- Мовчан А.А., Ньюнт Со. Термодинамическое описание поведения сплавов с памятью формы с помощью аддитивного потенциала Гиббса. Журнал прикладной механики и технической физики, 2006, т.47, №4, с.98-103.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Анализ неаддитивных добавок к потенциалу Гиббса сплава с памятью формы. Известия РАН, Серия Физическая, 2006, т.70, №9, с.1388-1395.

- Uhil J., Mahesh K.K., Kumura K.J. Electrical resistivity and strain recovery studies on the effect of thermal cycling under constant stress on R-phase in TiNi shape memory alloy. Physics, B, 2002, v.324, pp.419-428.

Поступила в редакцию 19 августа 2008 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 08-01-00535.

Сведения об авторах:

Мовчан Андрей Александрович, д.ф-м.н, г.н.с., Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия, movchan47@mail.ru

Чжо Ту Я, аспирант, Московский авиационный институт, г. Москва, Россия