УДК 620.1

УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ

СТЕРЖНЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Савин В.Ф., Киселев Н.М., Блазнов А.Н.*, Верещагин А.Л.*, Быстрова О.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск, Россия

*Бийский технологический институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,
г. Бийск, Россия

РЕЗЮМЕ

Приведены результаты исследования зависимости усталостной прочности и выносливости стержней из волокнистых композиционных материалов (стеклопластиков и базальтопластиков) от режимов нагружения. Результаты испытаний проанализированы с позиций современных представлений о механизмах накопления повреждений при изменяющихся нагрузках. Показано, что традиционное объяснение особенностей поведения полимерных материалов при циклическом изменении нагрузок не позволяет удовлетворительно объяснить усталостное поведение композитных стержней. Более приемлемым является объяснение полученных результатов с позиций гипотезы о механофлуктуационном механизме накопления повреждений. Гипотеза основана на признании того факта, что процесс накопления повреждений и число циклов до разрушения при длительных периодически изменяющихся нагрузках в основном определяются работой, совершенной над материалом образца в полуцикле нагружения. В статье рассмотрен знакопостоянный регулярный (близкий к гармоническому) режим изменения нагрузки.

Ключевые слова: усталостная прочность; выносливость; стержни; композиционные материалы

FATIGUE STRENGTH AND THE ENDURANCE OF RODS
FROM THE COMPOSITE MATERIALS

Savin V.F., Kiselev N.M., Blaznov A.N.*, Vereshchagin A.L.*, Bystrova O.V.

Society with the limited responsibility “Biysk plant of glass-fiber-reinforced plastics”, Biysk, Russia

*Biysk technological institute (branch) of Altai state technical university named after
I.I. Polzunov, Biysk, Russia

SUMMARY

The results of investigation of the dependence of fatigue strength and endurance of rods from the fibrous composite materials (glass-fiber-reinforced plastics and bazaltoplastics) on the regimes of load are given. The results of tests are analyzed from the positions of contemporary concepts about the mechanisms of the accumulation of damages with the changing loads. It is shown that the traditional explanation of the special features of the behavior of polymeric materials with a cyclic variation in the loads does not make it possible to satisfactorily explain the fatigue behavior of composite rods. The explanation of the obtained results from the positions of hypothesis about the mechano-fluctuation mechanism of the accumulation of damages is more acceptable. Hypothesis is based on the acknowledgement of that fact that the process of the accumulation of damages and the number of cycles before the destruction with the prolonged periodically changing loads in essence are determined by the work, perfected on the material of model in the half cycle of load. In the article the fixed regular (close to the harmonic) regime of load change is examined.

The keywords: fatigue strength; endurance; the composite materials; rods

1. ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что история исследования выносливости материалов при периодически изменяющихся нагрузках насчитывает уже около 150 лет, единой теории, необходимой для исчерпывающего объяснения наблюдаемых явлений при этих видах нагружения еще не создано [1,2].

По этой причине, в частности, в настоящее время существует известное множество вариантов интерпретации результатов испытаний, приведенное, например, в известной монографии В.Вейбулла [3]. Это объясняется тем, что даже простейшую знакопостоянную периодически изменяющуюся (по гармоническому закону) нагрузку можно характеризовать несколькими силовыми параметрами. Это максимальное значение напряжения в цикле σmax; минимальное значение напряжения в цикле σmin; среднее значение напряжения в цикле σm; амплитудное значение напряжения σа коэффициент асимметрии цикла r. Так, если при построении силовых зависимостей выносливости σ–N, в качестве основной силовой характеристики использовать σа, тогда остальные силовые характеристики: – должны быть в пределах эксперимента стабилизированы. Значения их должны быть оговорены отдельно, а область применения полученных в ходе исследования результатов ограничена значениями этих вспомогательных силовых характеристик. Вообще говоря, любая из перечисленных силовых характеристик режима испытаний может быть принята в качестве основной. Если у автора исследований нет специальных ограничений на выбор, то он вправе выбрать любую, ориентируясь на основную цель своего эксперимента. Тогда все оставшиеся характеристики становятся вспомогательными. В лучшем случае вариант интерпретации оговаривается в каком-либо нормативном документе – стандарте или в техническом задании на проводимое исследование.

Построением диаграммы σ–N, однако, не может исчерпываться законченное исследование зависимости выносливости от силовых характеристик режима испытаний. На следующем этапе исследований должны быть построены зависимости типа σ–σ. При этом, автором или в техническом задании для этих диаграмм указываются фиксированные значения выносливости N. В [3] в качестве наиболее употребляемых названы пары: (σа–σm); (σmax–σmin); (σmax–r). Этот список не исчерпывает возможностей варьирования.

В.Вейбуллом в [3] описано, по крайней мере, четыре наиболее употребляемых варианта построения диаграмм типа σ–N. Это диаграммы
(σ–lg(N)); (lg(σ–σr)–lg(N)); (lg(σ–σr)–lg(N+B)); (σ–N-α). Еще одна группа аналогичных диаграмм может быть построена, если силовая характеристика представлена в относительных единицах (например, как отношение силовой характеристики цикла к пределу прочности).

Не меньшее количество, но более сложных диаграмм, может быть построено для демонстрации зависимостей типа σ–σ (при постоянном значении N). Перечислим только их наименования, приведенные в [3]. Это диаграмма Гербера, диаграмма Хея-Зодербергера, диаграмма Штюсси; диаграмма Пирсона; диаграмма Смита; диаграмма Поля; четыре варианта диаграммы Гудмана; трехмерная диаграмма Штюсси.

Указанное выше распространяется и на те случаи, когда в качестве «силовой» характеристики в исследованиях выносливости используют не напряжения, а деформации.

Все это говорит о том, что не только необходимость знания сути явлений, происходящих при работе изделий в режиме усталости, но и потребность в сокращении вариантов интерпретации результатов испытаний, делает задачу разработки и совершенствования теории утомления материалов при переменных нагрузках весьма актуальной и полезной для исследования и прогнозирования прочности.

В последние 50-60 лет в основном советскими (российскими) учеными: Журковым С.Н., Бартеневым Г.М., Ратнером С.Б., Регелем В.Р., Степановым В.А., Ивановой И.Н., Петровым М.Г. и др. предпринимались и предпринимаются попытки создания различных вариантов такой теории на базе термофлуктуационного механизма накопления повреждений в нагруженных изделиях (далее по тесту в образцах).

Согласно современной кинетической концепции разрушения материалов, обобщение которой содержится, например, в монографиях [4-17] и статье [18], накопление повреждений является термофлуктуационным процессом. Оно вызывается флуктуациями теплового движения атомов, молекул или других микроструктур, а приложенные внешние механические нагрузки являются фактором, снижающим величины энергетических барьеров, препятствующих разрушению. Эта теория была разработана на базе результатов исследований температурно-временной зависимости прочности твердых тел, проведенных С.Н.Журковым с сотрудниками и Ф.Ж.Буше [11,19-28]. Основным постулатом, лежащим в основе этой теории, является (не бесспорное, впрочем) утверждение о том, что нет никакой принципиальной разницы между накоплением повреждений при статически действующей нагрузке и накоплением повреждений при длительном многократном изменении нагрузки. В случае воздействия на образец нагрузок, изменяющихся во времени, долговечность (время до разрушения), по мнению сторонников этой теории, может быть определена исходя из принципа суперпозиции, базирующегося на гипотезе о необратимости процесса разрушения. В соответствии с этим принципом, накопленные при заданной нагрузке повреждения в образце (изделии) отождествляют с относительным временем пребывания образца под воздействием этой нагрузки, и оценивают, например, по выражению

pд=0tdtτсσt,										(1)

где τс[σ(t)] – функциональная зависимость статической долговечности от приложенного напряжения.

Согласно критерию Бейли условием разрушения является равенство

pд=0tdtτсσt=1.									(2)

В настоящее время известно и применяется множество выражений
[4-18,29,30-32] для описания функции τс[σ(t)]. Наиболее часто используют экспоненциальную зависимость, которая (с учетом влияния температуры) имеет вид, известный, как формула Журкова

,										(3)

где τ0, U0, γ, k – физические константы.

Впрочем, в выражении (2) можно использовать любую зависимость типа (3), которая соответствует испытуемому материалу по результатам специально проведенных исследований.

Сформулируем выводы, которые вытекают из выражений (2) и (3), но не согласуются или плохо согласуются с результатами опубликованных в литературе или специально проведенных для этой цели экспериментальных исследований. Результаты сравнения приведены в табл.1.

Табл.1.

Тестирование выводов, вытекающих из выражений (2) и (3).

| Выводы, вытекающие из теории. | Результаты тестирования. |
| --- | --- |
| 1. При знакопостоянных гармонически изменяющихся нагрузках с постоянным (фиксированным) значением σmax циклическая долговечность τц(σ(t)) должна уменьшаться с уменьшением амплитуды σа. | 1. При знакопостоянных гармонически изменяющихся нагрузках с постоянным значением σmax циклическая долговечность τц(σ(t)) увеличивается с уменьшением амплитуды σа Тестирование проведено в настоящей работе. |
| 2. При знакопостоянных гармонически изменяющихся нагрузках или при пульсирующих нагрузках циклическая долговечность τц(σ(t)) не должна изменяться при изменении частоты колебаний нагрузки (не должна зависеть от частоты) [8,14,28,29,33-35]. | 2. При знакопостоянных гармонически изменяющихся нагрузках или при пульсирующих нагрузках циклическая долговечность τц(σ(t)) уменьшается пропорционально увеличению частоты [2,8,14,33-36]. |
| 3. При знакопостоянных гармонически изменяющихся нагрузках или при пульсирующих нагрузках циклическая долговечность τц(σ(t)) должна быть приблизительно в 10 раз больше статической долговечности, получаемой при значении напряжения, равном максимальному напряжению в цикле τс(σmax) [8,15,37]. | 3. При длительных знакопостоянных гармонически изменяющихся нагрузках или при пульсирующих нагрузках τц(σ(t))<<τс(σmax) [8,10,12,15,33-55]. |
| 4. Исходя из выражений (2) и (3) указанное в п.3 таблицы соотношение между циклической и статической долговечностью должно соблюдаться при любых значениях циклической долговечности [8,15,37]. | 4. Соотношение выполняется или почти выполняется при малых значениях циклической долговечности и, как правило, не выполняется при больших значениях циклической долговечности. Циклическая долговечность при длительном циклическом нагружении значительно ниже статической [8,10-12,15,40,41,37,44,45,53]. |
| 5. При знакопостоянных гармонически изменяющихся нагрузках со значением σmax≤σс0 циклическая долговечность τц(σ(t))→∞ при любых значениях σа. Здесь σс0 – предел длительной прочности (предел статической усталости). | 5. При знакопостоянных гармонически изменяющихся нагрузках со значением σц0≤σmax≤σс0 циклическая долговечность τц(σ(t)) имеет конечные значения. При увеличении σа. уменьшаются значения τц(σ(t)). Здесь σц0 – предел усталостной прочности (предел выносливости) [вывод сделан по результатам исследований, выполненных в настоящей работе]. |

Рассмотрим, как в научно-технической литературе объясняют причины возникновения перечисленных выше противоречий.

В [4–17,33-55], например, рассмотрено несколько гипотез, учитывающих наличие релаксационных процессов, происходящих в полимерных материалах при деформировании.

1.1. Гипотеза о саморазогреве.

В [2,4,7,8,10-12,15,33,36,37,43,46,47] теоретическими выкладками показано, каким образом отклонения от принципа суперпозиции могут быть объяснены с помощью гипотезы о саморазогреве. Согласно этой гипотезе «преждевременное» разрушение образцов при циклическом изменении нагрузок может быть вызвано общим или локальным саморазогревом (нагревом всего образца или его локальных зон вследствие диссипации механической работы, подводимой к образцу при циклическом изменении нагрузки). Предполагается что, если в выражении (3) полностью учесть повышение температуры во всем образце или в зоне накопления повреждений, то (2) будет выполняться, или расхождение теории с экспериментом будет существенно снижено.

Для того чтобы исследования закономерностей усталостного накопления повреждений не осложнялись общим нагревом образца, обычно предпринимают специальные меры по интенсификации отвода тепла от образца. Кроме того, влияние общего (ограниченного) саморазогрева можно учесть измерением температуры во время испытаний и подстановкой фактических значений температуры в выражение (3).

Однако в большинстве перечисленных выше работ отмечается, что принятие мер по недопущению общего саморазогрева и учету повышения температуры при саморазогреве все таки не ведут к достаточному согласованию расчетных значений циклической долговечности с результатами эксперимента. Различия остаются существенными.

Для объяснения этого факта Бартеневым с сотрудниками была предложена гипотеза о существовании локального саморазогрева образцов, то есть местного разогрева образца в зонах растущих дефектов (трещин). В работах [37,43] предпринята попытка создания методики для количественной оценки долговечности при циклическом режиме нагружения с учетом локального  саморазогрева. К недостаткам созданной в результате этих работ методики можно отнести то, что она требует знания и учета значений очень большого количества параметров, характеризующих образец и условия нагружения. Это делает ее громоздкой и ненадежной из-за возможных погрешностей вносимых значений параметров. Кроме того, для части этих параметров значения подбираются (подгоняются) исходя из условия согласования рассчитываемых значений циклической долговечности с экспериментальными значениями. По-видимому, это одна из причин того, что в последующем эта методика в практике проектирования изделий не нашла применения.

1.2. Гипотеза о структурных изменениях.

В ряде работ [8,12,15,33,40,42,44] отклонения экспериментальных данных от критерия Бейли связывают со структурными изменениями в полимерах (например, с изменениями структурно-чувствительного коэффициента γ в уравнении (3)).

Предполагается, что при приложении к образцу статической внешней нагрузки в образце в целом или в вершинах трещин (дефектов) происходит постепенное растянутое во времени упорядочение структуры. Это приводит к постепенному, растянутому во времени снижению коэффициента γ и соответствующему повышению статической долговечности. Тогда в выражении (3) мы имеем дело не с реальным, а некоторым эффективным (γэф) значением константы.

При циклическом же изменении нагрузки из-за недостаточности времени для релаксации напряжений за время повышения нагрузки структура не успевает в достаточной степени упорядочиться, а на стадии разгрузки (так называемого отдыха) происходит частичное восстановление первоначальной неупорядоченной структуры. Поэтому при циклических испытаниях γ имеет более высокие значения по сравнению со значениями γэф, получаемыми при испытаниях на длительную прочность. В соответствии с гипотезой именно по этой причине происходит «преждевременное» разрушение образца.

Надо сказать, что в целом, обсуждаемая гипотеза носит умозрительный характер и не может быть использована в конкретных практических целях. Методы прямого измерения γ отсутствуют. Существуют (в принципе, а не в оформленном виде) только методы определения γэф по результатам испытаний образцов на долговечность. В литературных источниках не удалось обнаружить математических моделей, позволяющих произвести количественную (с учетом релаксационных явлений и изменений γ) оценку значений выносливости, рассчитанных в соответствии с обсуждаемой гипотезой

Следует отметить, что, как правило, эксперименты, которые ставились в подтверждение гипотезы о возможном влиянии на снижение циклической долговечности структурных изменений, проводились в области малых (до 104 циклов) значений выносливости.

До тех пор, пока отсутствуют расчетные выражения и методики определения мгновенных, а не эффективных, значений структурно чувствительного коэффициента γ и учета этих значений при расчете циклической долговечности, гипотезу о структурных изменениях будет трудно проверять и применять на практике для прогнозирования прочности изделий.

1.3. Гипотеза о термомеханической деструкции.

В [42], а также в [8] отмечается, что для полимеров в высокоэластическом состоянии несоблюдение принципа аддитивности может быть обусловлено химическими процессами – термомеханической деструкцией и различными реакциями образующихся при этом свободных радикалов.

В качестве комментария к этой гипотезе можно отметить, что она, с одной стороны, перекликается с гипотезой о саморазогреве, (деструкция сопровождается (или вызывается) разогревом). Явления механодеструкции происходят при значительных (близких к разрушающим) нагрузках. Циклическое нагружение образцов при умеренных частотах и пониженных напряжениях (существенно ниже разрушающих) не может быть отнесено к воздействиям подобного типа. Кроме того, снижение длины молекулярных цепей под действием циклических нагрузок логичнее оценивать как один из этапов в накоплении повреждений, а не как причину ускорения процесса накопления повреждений.

1.4. Гипотеза о деградации прочности образцов.

В [35] для объяснения явления понижения долговечности при циклическом изменении нагрузок предложена гипотеза об изменении (снижении) механических свойств полимерного материала вследствие циклического изменения нагрузки. Согласно этой гипотезе (назовем ее гипотезой о деградации прочности) за каждый цикл изменения нагрузки механические потери на внутреннее трение ослабляют образец, снижая величину разрушающего напряжения до тех пор, пока она не достигнет значения, равного максимальному напряжению в цикле.

Если буквально следовать этой гипотезе, то для тестирования ее достаточно исследовать зависимость, так называемой, остаточной временной прочности образцов от количества циклов предварительного нагружения во всем диапазоне изменения количества циклов от n=0 до n=N. При снижении остаточной прочности прямо пропорционально значениям n гипотеза может быть принята. Однако испытания показывают, что, как правило, в начальный период нагружения (вплоть до значений n≤0,9·N) не наблюдается заметного снижения временной прочности образцов. И это противоречит гипотезе.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ И УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ СТЕРЖНЕЙ. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ

2.1. Методика проведения испытаний и обработки результатов.

В настоящей работе исследовано усталостное поведение однонаправлено ориентированных волокнистых композиционных материалов в виде стержней. Основу стержней составляли ровинги из стеклянных (алюмоборосиликатных) и базальтовых волокон. В качестве матрицы использованы компаунды на основе эпоксидных смол, содержание связующего (полимерной матрицы) в композите варьировалось от 18 до 23% по массе.

Стержни из полимерных композиционных материалов (ПКМ) относятся к числу наиболее подходящих объектов, с помощью которых можно тестировать выводы, вытекающие из теорий накопления повреждений. Стержни из ПКМ при нагружении их вдоль волокон обладают практически идеальной линейной упругостью вплоть до проявления признаков макроразрушений [29,56-58]. Тем более, они линейно упруги при относительно низких нагрузках, применяющихся при усталостных испытаниях. Стержни деформируются, как идеально упругие (без заметных гистерезисных потерь). Поэтому, при циклических нагрузках они не нагреваются. Следовательно, нагрев не может усложнить картину накопления повреждений. Полимерная матрица стержней и армирующие волокна в них находятся в стеклообразном состоянии. Поэтому, при нагружении их не происходит существенных изменений структуры материала, а, следовательно, и коэффициент γ в уравнении долговечности не должен существенно меняться с изменением значений нагрузки. Стержни из ПКМ (например, стеклопластиковые стержни) при комнатной температуре и температурах до +50ºC имеют относительно высокое значение предела длительной прочности σ0≈0,6·σв [30,31,56]. По этой причине не представляет труда провести исследования усталостной прочности при нагрузках ниже предела длительной прочности.

Для испытаний использовали стеклопластиковые и базальтопластиковые стержни диаметром от 5,5 до 6,0 мм. Длина образцов от 300 до 400 мм. Характеристики стержней (в том числе и геометрические) приведены при описании каждого вида испытаний. Все испытания проводили при комнатной температуре.

При испытаниях на прочность однонаправленных стержней из композиционных материалов возникают проблемы скрепления образцов с захватами нагружающих устройств. Даже для случая растяжения, как правило, не удается создать такой узел соединения стержня с захватом испытательной машины, прочность которого была бы сопоставима с прочностью композита в направлении вдоль армирования [59]. Проблема многократно усложняется для случая сжатия. Можно с уверенностью сказать, что для этого вида нагружения она далека от решения. Задачи еще более усложняются при испытании стержней круглого сечения.

В работах [58,60-62] показано, что проблему корректного испытания для определения прочностных характеристик композитных стержней можно решить, если применить метод продольного изгиба.

В настоящей работе использована основанная на продольном изгибе методика испытаний на усталостную прочность стеклопластиковых стержней [63].

Сущность метода испытаний заключается в периодически изменяющемся по заданному закону сближении концов  шарнирно опертого гибкого образца, измерении усилия, возникающего в результате сопротивления образца продольному изгибу, определении момента, показывающего начало разрушения образца и измерении количества циклов, прошедших с момента начала испытаний до момента, когда образец начал разрушаться.

Для проведения испытаний применяется установка, принцип действия которой основан на использовании привода с кривошипно-шатунным механизмом [63].

При циклически изменяющемся расстоянии между концами продольно изогнутого стержня в нем возникают переменные напряжения, которые зависят от величины сближения концов стержня, геометрических характеристик стержня и модуля упругости материала стержня. На растянутых волокнах возникают растягивающие напряжения, а на сжатых волокнах - сжимающие. Таким образом, имеется возможность оценить «снизу» усталостную прочность материала, как для случая продольного растяжения, так и для продольного сжатия стержня. Возникающие в образце напряжения рассчитывают по соответствующим формулам, приведенным, например, в работе [58].

Испытания образца продолжают до тех пор, пока показания силоизмерительного датчика, фиксирующего сопротивление образца продольному изгибу, не снизятся более чем на 10%. По данным измерения нагрузки строят график зависимости сопротивления образца продольному изгибу от количества циклов колебания изгибающих напряжений.

Типичный график изменения нагрузки в полулогарифмических координатах показан на рис.1.

Рис.1.	Зависимость сопротивления образца продольному изгибу от количества циклов колебания напряжений.

Зависимость Рi от N аппроксимируют «сигмоидом» (функцией типа):

(4)

На сигмоиде (4) для значения lg(N)=1 находят значение Pi, которому присваивают обозначение Pнач. За начало разрушения в представляемых в настоящей работе результатах испытания для простоты обработки принимают значение Р, равное 0,975·Pнач. На аппроксимирующем результаты испытаний сигмоиде (4) находят значение N, соответствующее значению Р (точку пересечения сигмоида с прямой Р=0,975·Pнач), и принимают его за выносливость образца при реализованном режиме циклического изменения нагрузки.

2.2. Исследование саморазогрева стеклопластиковых стержней при циклическом нагружении.

Испытания проводили на образцах из базальтопластика диаметром 6 мм длиной 300 мм. Саморазогрев образца оценивали по разности температур поверхности испытуемого образца и контрольного (не нагружаемого) образца, расположенного рядом с испытуемым. Температуру измеряли пирометром марки Raytek с ценой деления 0,1ºC. Необходимо подчеркнуть, что при продольном изгибе наибольшие напряжения возникают в плоскости изгиба на поверхности средней части образца (в крайних волокнах растянутой или сжатой зон). Именно в этих зонах и измеряли температуру поверхности образцов.

Влияние частоты изменения нагрузки на величину саморазогрева образца исследовали при следующих значениях параметров нагружения: значения минимального и максимального напряжения в полуцикле составляли
σmin=251 МПа и σmax=736 МПа, соответственно.

Частоту изменяли в пределах от 0,11 до 9,48 с-1. Результаты испытаний при различных значениях частоты представлены на рис.2а.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.2.	Результаты измерений температуры в процессе циклических испытаний:
а) при частоте циклов нагружения, с-1: 1 – 0,11; 2 – 0,46; 3 – 2,28; 4 – 3,85;
5 – 7,59; 6 – 9,48; б) при амплитуде напряжения, МПа: 1 – 176; 2 – 420;
3 – 622; 4 – 733; 5 – 826.

Влияние амплитуды изменения нагрузки на температуру образца определяли с помощью испытаний при частоте изменения нагрузки 9,48 с-1 и значении минимального напряжения σmin=251 МПа. Результаты испытаний  при различных значениях амплитуды приведены на рис.2б.

Анализ приведенных на рис.2 данных свидетельствует о том, что примененным при испытании методом не обнаружено заметного и закономерного увеличения температуры образцов. Приращение температуры образца носит случайный характер и колеблется около 0ºC.

Это говорит о том, что заметного саморазогрева образцов не происходит. Этого следовало ожидать, вследствие малых гистерезисных потерь. Испытания проведены при максимуме напряжений менее 0,6 от σв. А при таких напряжениях стержни из ПКМ близки к линейно-упругим, деформирующимся без запаздывания.

2.3. Исследование влияния частоты изменения нагрузки на выносливость образцов.

При исследовании влияния частоты на выносливость было испытано шесть групп образцов из стеклопластика и шесть групп образцов из базальтопластика. Характеристики образцов:

- из стеклопластика: длина L0 – 400 мм; диаметр d – 5,5 мм; модуль упругости Е – 62374 МПа; предел прочности σв – 1809 МПа; предельная деформация εв – 3,05%; плотность упругой энергии при разрушении Wв – 27,6 МДж/м3;

- из базальтопластика: L0 – 300 мм; d – 6,0 мм; Е – 48532 МПа; σв – 1679 МПа; εв – 3,53%; Wв – 29,7 МДж/м3.

Зависимости выносливости от частоты изменения нагрузки (в логарифмической системе координат) приведены на рис.3.

Из рис.3 видно, что экспериментальные данные значительно ближе соответствуют гипотезе о независимости количества циклов до разрушения от частоты нагружения, а не гипотезе о независимости времени до разрушения от частоты. Отклонения экспериментальных данных при малых частотах от прямой 2 возможно связаны тем, что испытания проводились в области малоцикловой усталости, когда возможно совместное проявление двух механизмов накопления повреждений: механофлуктуационного и термофлуктуационного.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.3.	Зависимость циклической долговечности от частоты колебания нагрузки для стеклопластиковых (а) и базальтопластиковых (б) стержней: 1 – аппроксимация экспериментальных данных; 2 – расчетные прямые при гипотезе о независимости количества циклов до разрушения от частоты нагружения; 3 – расчетные прямые при гипотезе о независимости времени до разрушения от частоты (по термофлуктуационному механизму накопления повреждений).

Таким образом, зависимость циклической долговечности образцов исследованных стержней из ПКМ не согласуется с результатами расчетов, которые следуют из системы выражений (2) и (3). Из приведенных выше результатов исследования саморазогрева образцов, эти результаты не могут быть объяснены общим повышением температуры образцов с повышением частоты нагружения. Могут ли они быть (в принципе) объяснены с позиций существования локального саморазогрева?

Для косвенной оценки возможности объяснить отклонения за счет существования локального саморазогрева:

- определим зависимость циклической долговечности образцов от частоты изменения нагрузки;

- определим зависимость статической долговечности от температуры;

- сопоставим эти зависимости и оценим то, как должна измениться температура в ту или иную сторону, чтобы изменения циклической долговечности при разных частотах соответствовали изменениям температуры.

Из приведенных экспериментальных данных, показанных на рис.3 следует, что (при прочих равных условиях) зависимость циклической долговечности от частоты можно описать выражением типа:

,									(5)

Зависимость статистической долговечности от температуры согласно [30] описывается выражением

.								(6)

Примем (как это говорилось выше – в первом подразделе), что τс≈0,1·τц (или τц≈10·τс) и решив совместно выражения (5) и (6), определим, насколько должна измениться температура, чтобы циклическая долговечность изменилась на один порядок (в десять раз). Если расчетные значения приращения температуры для локальных точек правдоподобны, то явление снижения циклической долговечности при увеличении частоты (полностью или частично) можно объяснить саморазогревом. Если расчетные значения температуры не правдоподобно велики, то возможный саморазогрев можно рассматривать как сопутствующий, но не решающий фактор снижения долговечности. Результаты решения системы выражений (5) и (6) дали правдоподобное значение приращения температуры, составляющее ≈13ºК (или ºС) при изменении частоты в 10 раз. Таким образом, в данном случае гипотезу о локальном саморазогреве можно не отвергать.

2.4. Влияние на циклическую долговечность и выносливость образцов амплитуды изменения нагрузки при стабилизированном значении максимальной нагрузки.

Для испытания использованы образцы, характеристики которых приведены в предыдущем пункте.

Испытания проводили при следующих значениях неизменяемых параметров: частота колебания нагрузки – 9,49 с-1; значение максимального напряжения для стеклопластиковых стержней σmax=902 МПа, для базальтопластиковых σmax=1127 МПа. Расчетное значение для десятичного логарифма статической долговечности при напряжениях, равных σmax, составляют для стеклопластиковых стержней lg(τс)≈35,5, для базальтопластиковых lg(τс)≈9,4 (здесь и далее время τ – в секундах).

Расчеты статической долговечности проводились по взятому из работы [31] параметрическому выражению

(7)

На рис.4 показан характер зависимости циклической долговечности от амплитуды колебания напряжений при постоянном значении максимального напряжения.

Из рис.4 видно, что снижение амплитуды при постоянном максимуме ведет к резкому повышению циклической долговечности, а не наоборот, как это следовало бы из расчетов по выражениям (2) и (3).

Рис.4.	Зависимость циклической долговечности стержней из ПКМ от амплитуды колебания напряжений при постоянном значении максимального напряжения: 1 – стержни из стеклопластика; 2 – стержни из базальтопластика; точки - эксперимент, линии - аппроксимация экспериментальных данных

Расчетное значение для десятичного логарифма циклической долговечности при максимальном значении амплитуды составляет для стеклопластиковых стержней lg(τц)≈36,5, для базальтопластиковых lg(τц)≈10,4, а фактические значения составили для стеклопластиковых стержней lg(τц)=2,5, для базальтопластиковых lg(τц)=3,4. Расчетные значения циклической долговечности определяли по выражению τц≈10·τс. Из результатов исследований, приведенных в предыдущем пункте, установлено, что при изменении амплитуды колебания напряжений не происходит заметного изменения температуры образца. Используя выражение (6), оценили, можно ли объяснить снижение циклической долговечности локальным саморазогревом образца. Расчеты показали, что для полученных в эксперименте значений циклической долговечности локальные значения температуры должны были бы составлять для стеклопластиковых стержней 1223ºK (950ºC), для базальтопластиковых 374ºK (101ºC), что нереально. Таким образом, полученное снижение циклической долговечности не может быть объяснено исходя из гипотезы о саморазогреве образцов.

Поскольку композиционные стержни являются структурно устойчивыми материалами, то столь значительное снижение долговечности не может быть объяснено и изменением коэффициента γ в уравнении долговечности (3). Необходимы иные объяснения. Один из возможных вариантов объяснения получаемых при циклических испытаниях результатов будет приведен ниже.

2.5. Исследование зависимости между выносливостью стеклопластиковых стержней и прикладываемыми нагрузками.

В начале настоящей статьи было показано, насколько многообразны, сложны и неоднозначны современные приемы обработки и интерпретации результатов исследования усталостной прочности или выносливости образцов. Количество возможных вариантов обработки результатов может быть значительно сокращено, а сама обработка может быть значительно упрощена.

Это можно сделать, если принять гипотезу о механофлуктуационном накоплении повреждений, гипотезу о том, что количество повреждений, накапливаемых в процессе усталостных испытаний образцов, растет пропорционально взятому по абсолютной величине количеству работы, совершенной над материалом образца. Необходимость суммирования абсолютных значений работы (а не взятых со знаком значений) обуславливается тем фактом, что на этапе снижения нагрузки, также как и на этапе повышения нагрузки, повреждения в образце продолжают накапливаться, а не «залечиваются». Изменение знака работы не сопровождается изменением знака в процессе накопления повреждений. В качестве рабочей гипотезы примем, что этап повышения нагрузки и этап снижения ее (при условии совпадения максимума и минимума) эквивалентны с точки зрения количества накапливаемых повреждений. Таким образом, говоря о работе циклического нагружения  образцов, здесь и далее мы будем иметь в виду абсолютные по величине значения работы.

Для того чтобы не усложнять математическую модель, поясняющую суть и следствия выдвинутого предложения, рассмотрим пример одноосного знакопостоянного циклического нагружения образца из идеального линейно упругого материала. Для этой же цели в математической модели не будем учитывать изменение сечения образца при его продольном одноосном деформировании (растяжении или сжатии). Образцы из однонаправленного стеклопластика, достаточно хорошо соответствуют рассматриваемой математической модели. В изотермическом процессе абсолютное по величине значение удельной работы (обозначим его символом А) для одного полуцикла изменения напряженно-деформированного состояния можно определить по разности плотности механической энергии в крайних заданных положениях. Под удельной работой здесь принято количество работы, приходящейся на единицу объема образца.

Плотность механической энергии одноосно нагруженного образца W при простом напряженно деформированном состоянии может быть оценена по выражению W≈0,5·σ·ε или для линейно упругого материала W≈0,5·σ2/Е. Здесь σ – абсолютное значение напряжения в рассматриваемой точке образца; ε – абсолютное значение упругой деформации в той же точке образца; Е – модуль упругости материала образца (модуль Юнга). Тогда значение А можно вычислить по выражению:

,   (8)

где σmax, σmin – максимальное и минимальное по абсолютной величине значение напряжения на рассматриваемом знакопостоянном участке монотонного изменения нагрузки; σа и σm согласно [3] – амплитуда и среднее напряжение рассматриваемого знакопостоянного участка с монотонным (убывающим или возрастающим) изменением нагрузки.

Выражение (8) не только полностью согласуется с общеизвестными фактами о зависимости долговечности материалов (или изделий) при усталостных испытаниях, как от амплитуды цикла, так и от среднего напряжения регулярно повторяющегося цикла, но и дает возможность понять, почему это происходит.

В тех случаях, когда известно, что испытываемые образцы близки к линейно упругим образцам, но нет возможности определить значения модуля упругости их, то может быть использовано следующее решение проблемы аппроксимации результатов испытаний. Плотность механической работы можно заменить условной (пропорциональной ей) характеристикой, представляющей собой разность квадратов максимального и минимального значения нагрузки.

С целью проверки приведенной выше гипотезы о решающей роли работы в процессе накопления повреждений и получения эмпирической зависимости выносливости стеклопластиковых стержней от А полуцикла были проведены испытания стержней диаметром 5,5 мм. В качестве матрицы в стержнях содержался эпоксидный компаунд с условным наименованием ЭТАЛ. Образцы длиной 400 мм (группами по шесть параллельных образцов) испытывали при частоте изменения нагрузки 9,49 с-1.  Значения σmax варьировались в пределах от 354 до 904 МПа, а значения σmin – в пределах от 202 до 842 МПа. Полученные значения выносливости образцов lg(N) находились в пределах от 3,6 до 6,3. Осредненные результаты испытаний показаны на рис.5.

Рис.5.	Аппроксимация результатов испытаний: 1,2 – экспериментальные значения для многоцикловой и малоцикловой усталости, соответственно; 3,4 – аппроксимация по выражениям (9), (10); 5,6 – нижняя граница 95% доверительного интервала по выражениям (11).

Механическую удельную работу вычисляли по выражению (8).

Из рис.5 видно, что зависимость lg(N) от lg(А) можно аппроксимировать кусочно (двумя линейными участками и соответствующими двумя степенными зависимостями N от А). В многоцикловой части (1) экспериментальных данных (диапазон изменения для lg(А) от 2,9 до 3,8) может быть использована линейная аппроксимация вида:

lg(N)=16,08-3,20·lg(А),								(9)

при значении параметра «достоверность аппроксимации» R2=0,98.

В малоцикловой части (2) экспериментальных данных (диапазон изменения lg (А) от 3,8 до 4,1) аппроксимирующая функция имеет вид

lg(N) =9,06-1,36·lg (А). 								(10)

Для уровня вероятности 0,025 (нижняя граница 95% доверительного интервала) аппроксимирующие выражения имеют вид

lg(N)=15,82-3,20·lg(А),	 для lg(А) от 3,8 до 4,1;

lg(N)=8,80-1,36·lg(А), 		 для lg(А) от 2,9 до 3,8.			(11)

Выше было отмечено, что по проверяемой гипотезе удельная работа полуцикла полностью объединяет в себе все факторы режима силового воздействия на образец и выносливость зависит только от нее. Чтобы убедиться в этом проанализируем приведенные выше результаты. Особенность этих данных состоит в том, что они были получены по схеме многофакторного эксперимента. Поэтому при анализе воспользуемся методом, известным, как метод Брандо. [66]. Представим зависимость lg(N) от остальных исследованных параметров (lg (А); σmin; σmax; σm; 2σа) в виде произведения функций lg(N)=F1(lg(А))∙F2(σmin)∙F3(σmax)∙F4(σm)∙F5(2σа). Тогда, если проверяемая гипотеза верна, то произведение функций F2(σmin)∙F3(σmax)∙F4(σm)∙F5(2σа) и каждая из приведенных функций в отдельности должны быть близки к 1,0. То есть, lg(N)/F1(lg(А))=lg(N)пр≈1,0. При этом в соответствии с результатами эксперимента функцию F1(lg(А)) будем воспринимать как кусочную, состоящую из двух участков. Результаты произведенного преобразования данных, полученных в эксперименте, представлены на рис.6.

Рис.6.	Уровень корреляции между приведенной работоспособностью стеклопластика и силовыми параметрами циклического нагружения: 1 - σmax; 2 - σmin; 3 - σm; 4 - 2σа.

Из рис.6 видно, что значения lg(N)пр близки к единице и не зависят от всех других силовых параметров режима нагружения (σmin, σmax, σm, и 2σа). Из этого следует, что аппроксимация результатов испытаний выражениями (9) и (10) является исчерпывающей и что работа полуцикла исчерпывающим образом характеризует силовое воздействие на образец. Одновременно, это свидетельствует о справедливости тезиса о том, что (при условии испытания образцов, принадлежащих к одной выборке) равным значениям работы цикла должны соответствовать равные значения выносливости.

Как уже говорилось выше, один из способов, с помощью которого можно оценить степень правдоподобия приводимых в литературе и обсуждавшихся в предыдущем разделе гипотез о локальном саморазогреве образцов при циклических изменениях нагрузки, заключается в том, чтобы сопоставить зависимость усталостной прочности от параметров нагрузки и оценить, как должна изменяться локальная температура для того, чтобы объяснить соответствующие эксперименту значения усталостной прочности. Согласно экспериментальным данным, приведенным в работе [31], статическая долговечность стеклопластиковых стержней при низких значениях нагрузок (при 0<στ/σв<0,63) может быть оценена по выражению (7).

Если исходить из того, что τц≈10·τс, выражение (7) можно представить в виде

при 0<σmax/σв<0,63									(12)

Соответственно, по нему можно оценить, каковы должны быть расчетные значения циклической долговечности, исходя из принципа линейного суммирования повреждений без учета общего и локального разогрева. Далее сравним расчетные значения  с экспериментальными . Преобразованное к форме, пригодной для сравнения, выражение (9) зависимости экспериментальных значений от относительного напряжения имеет вид

(13)

На рис.7 показано соотношение между расчетными (по выражению (12)) и фактическими (по выражению (13)) значениями циклической долговечности для испытанных стеклопластиковых стержней. На рис.8 показана диаграмма расчетных компенсирующих значений температуры, которые необходимо было бы подставить в выражение (12), чтобы из него получить экспериментальные значения циклической долговечности.

| Рис.7. Силовые зависимости циклической долговечности: 1 - расчет по выражению (12) 2 - аппроксимация экспериментальных значений выражением (13). | Рис.8. Расчетные значения компенсирующих температур для приведения расчетных значений циклической долговечности к экспериментальным значениям. |
| --- | --- |

Из рис.7 видно, насколько существенно расчетные значения циклической долговечности стеклопластиковых стержней отличаются от экспериментальных. Из рис.8 видно, что те значения локальных температур, которые необходимо подставить в выражение (12), для того, чтобы расчетные значения циклической долговечности соответствовали экспериментальным значениям, неправдоподобно велики. При этом следует отметить, что никакого заметного общего саморазогрева образцов не происходит. Трудно представить, каким образом мог бы произойти столь существенный локальный разогрев в образце без заметного изменения общей температуры образца. Этот факт ставит под сомнение правдоподобность гипотезы о том, что пониженные значения долговечности стеклопластиковых образцов при циклическом нагружении связаны с локальным саморазогревом.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. 3-е изд., Рига, Зинатне, 1980, 572 с.

2.	Грушецкий И.В., Дмитриенко И.П., Ермоленко А.Ф. и др. Разрушение конструкций из композитных материалов. Под ред. Тамужа В. П., Протасова В.Д., Рига, Зинатне, 1986, 264 с.

3.	Вейбулл В. Усталостные испытания и анализ их результатов. Пер. с англ. под ред. С.В. Серенсена., М., Машиностроение, 1964, 275 с.

4.	Бартенев Г.М., Зуев Ю.С. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, М.-Л., Химия, 1964, 350 с.

5.	Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. М., Химия, 1971, 344 с.

6.	Разрушение твердых полимеров, Пер. с англ. под ред. Рузен Б., М., Химия, 1971, 527 с.

7.	Регель В.Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М., Наука, 1974, 560 с.

8.	Ратнер С.Б., Агамелян С.Г. Усталостное разрушение пластмасс. М., НИИТЭХИМ, Обзоры химической промышленности, 1974, вып. 6 (56), 43 с.

9.	Тамуж В.П., Куксенко В.С. Микромеханика разрушения полимерных материалов. Рига, Зинатне, 1978, 294 с.

10.	Ратнер С.Б., Ярцев В.П. Работоспособность пластмассы под нагрузкой и пути ее прогноза и повышения. М., НИИТЭХИМ, 1979, вып. 3 (153), 65 с.

11.	Кауш Г. Разрушение полимеров. М., Мир, 1981, 440 с.

12.	Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров. М., Химия, 1984, 280 с.

13.	Степанов В.А., Песчанская Н.Н., Шпейзман В.В. Прочность и релаксационные явления в твёрдых телах. Л., Наука, 1984, 250 с.

14.	Регель В.Р. Перспективы исследований в области физики прочности композиционных материалов. Проблемы современной физики. Л., Наука, Лен. отд., 1980, с.407-420.

15.	Бугало С.Т., Ратнер С.Б. Усталостная прочность и выносливость пластмасс. Обз. Инф. Сер. Производство и переработка пластических масс и синтетических смол. М., НИИТЭХИМ, 1989, 84 с.

16.	Петров В.А., Башкарев А.Я., Веттегрень В.И. Физические основы прогнозирования долговечности конструкционных материалов. СПб., Политехника, 1993, 475 с.

17.	Петров М.Г. Прочность и долговечность материалов и элементов конструкций летательных аппаратов с позиций кинетической концепции разрушения. Дисс. докт. техн. наук, рукопись, Новосибирск., 2003, 332 с.

18.	Ратнер С.Б. Физические закономерности прогнозирования работоспособности конструкционных пластических масс. Пластические массы, 1990, №6, с.35-48.

19.	Журков С.Н., Назрулаев В.Н. Временная зависимость прочности твердых тел. ЖТФ, 1953, т.23, №10, с.1677-1689.

20.	Журков С.Н. Кинетическая концепция прочности твердых тел. (Термофлуктуационный механизм разрушения). Вестник АН СССР, 1968, №3, с.46-52.

21.	Журков С.Н., Аббасов С.А. Роль химических и межмолекулярных связей при разрыве полимеров. Высокомолекулярные соединения, 1961, т.3, №3, с.450-456.

22.	Журков С.Н., Аббасов С.А. Температура и временная зависимость прочности полимерных волокон. Высокомолекулярные соединения, 1961, т.3, №3, с.441-449.

23.	Журков С.Н., Корсуков В.Е. Атомный механизм разрушения полимеров под нагрузкой. Физика твердого тела, 1973, т.15, вып.7, с.2071-2080.

24.	Журков С.Н., Куксенко В.С. Микромеханика разрушения полимеров. Механика полимеров, 1974, №5, с.792-801.

25.	Журков С.Н., Закревский В.А., Томашевский Э.Е. Образование свободных радикалов при разрушении и деформировании полимеров, содержащих сульфидные связи. Физика твердого тела, 1964, т.6, вып.6, с.1912-1914.

26.	Журков С.Н., Куксенко В.С., Слуцкер А.И. Образование субмикроскопических трещин в полимерах под нагрузкой. Физика твердого тела, 1969, т.11, вып.2, с.296-307.

27.	Журков С.Н., Куксенко В.С., Слуцкер А.И. Микромеханика разрушения полимеров. Проблемы прочности, 1971, №2, с.45-50.

28.	Журков С.Н., Куксенко В.С., Фролов Д.И. Роль поверхности в разрушении полимеров. Физика твердого тела, 1974, т.16, вып.8, с.2201-2205.

29.	Тарнопольский Ю.М., Скудра А.М. Конструкционная прочность и деформативность стеклопластиков. Рига, Зинатне, 1966, 260 с.

30.	Берг О.Я., Нагевич Ю.М. Механические свойства стеклопластиковой арматуры больших сечений. Бетон и железобетон, 1964, №12, с.532-535.

31.	Блазнов А.Н., Волков Ю.П., Луговой А.Н., Савин В.Ф. Прогнозирование длительной прочности стеклопластиковой арматуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №4, с.579-592.

32.	Лавров А.В. Прогнозирование длительной прочности стеклопластиковой арматуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №4, с.532-544.

33.	Энциклопедия полимеров. В 3-х т. т.3 под ред. Кабанова В.А., М., Советская энциклопедия, 1977, с.699-701.

34.	Степанов В.А., Никонов Ю.А., Беляева Л.А., Власов А.С. О причинах снижения долговечности полимеров при циклическом нагружении. Механика полимеров, 1976, №3, с.279-283.

35.	Гуль В.Е., Щукин В.М. О критерии разрушения полимеров в процессе циклического нагружения. ДАН СССР, 1970, т.193, №5, с.1025-1027.

36.	Ратнер С.Б., Агамелян С.Г. Пластические массы, 1967, №12, с.66.

37.	Бартенев Г.М., Паншин Б.И., Разумовская И.В., Буянов Г.И. Расчет циклической долговечности пластмасс с учетом локальных перегревов материала. Механика полимеров, 1968, №1, с.102-108.

38.	Регель В.Р., Лексовский А.М., Слуцкер А.И., Тамуж В.П. Разрушение и усталость полимеров. Механика полимеров, 1972, №4, с.597-611.

39.	Регель В.Р., Лексовский А,М., Болибеков У. Кинетика роста трещин в полимерах при повторных нагружениях с небольшим числом циклов. Механика полимеров, 1972, №2, с.247-251.

40.	Регель В.Р., Лексовский А.М. Временная зависимость прочности при статическом и циклическом нагружении. Физика твердого тела, 1962, т.4, №4, с.949-955.

41.	Регель В.Р., Лексовский А.М., Болибеков У., Исанов У.Н. Сопоставление долговечности полимеров под нагрузкой при одноосном знакопеременном и пульсирующем нагружении. Механика полимеров, 1972, №3, с.483-488.

42.	Регель В.Р., Лексовский А.М. Изучение циклической усталости полимеров на основе кинетической концепции разрушения. Механика полимеров, 1969, №1, с.70-95.

43.	Бартенев Г.М., Разумовская И.В., Карташов Э.М. Долговечность хрупких твердых тел при циклическом нагружении с учетом локальных перегревов материала. Физико-химическая механика материалов, 1968, т.4, №2, с.178-188.

44.	Разумовская И.В., Корабельников Ю.Г., Бартенев Г.М., Панферов К.В. Долговечность и релаксационные процессы в твердых полимерах. Механика полимеров, 1969, №3, с.629-635.

45.	Паншин Б.И., Бартенев Г.М., Финогенов Г.Н. Прочность пластмасс при повторных нагрузках. Пластические массы, 1960, №11, с.47-54.

46.	Ратнер С.Б., Бугало С.Т. Влияние режима нагружения на разогрев пластмасс при циклическом деформировании. Механика полимеров, 1969, №3, с.465-469.

47.	Бугало С.Т., Ратнер С.Б. Влияние релаксационных явлений на выносливость пластмасс при гармоническом и ударном нагружении. Механика полимеров, 1972, № 1, с. 165-168.

48.	Иванова И.Н., Степанов В.А. Влияние асимметрии цикла на циклическую прочность полимеров. Механика полимеров, 1968, №5, с.948-951.

49.	Сгуреева И.Н., Степанов В.А. Сравнение статической и циклической долговечности при нагружении неориентированных полимеров. Техническа мисъл, 1971, №3, с.69-74.

50.	Корабельников Ю.Г. Релаксационные эффекты и характер накопления повреждений в полиметилметакрилате при статических нагрузках. Механика полимеров, 1971, №4, с.663-669.

51.	Johnson T.A. Fatique in polimethilmetacrilate. J. Appl. Phys., 1972, N9, pp.1311-1313.

52.	Felner C.E. Cycle-Dependent Fracture of PMMA. J. Appl. Phys., 1967, N9, pp.3576-3584.

53.	Лексовский А.М., Гафаров Б.И., Веттегрень В.И. Изучение перенапряжений на химических связях в полимере при циклическом нагружении. Механика полимеров, 1977, №5, с.786-790.

54.	Стреляев В.С., Сачковская Л.Л., Байков В.М., Румянцев А.Ф. Закономерности усталостного разрушения углепластиков. Механика композитных материалов, 1984, №5, с.860-865.

55.	Тамуж В.П. Поведение жестких полимерных материалов при циклическом нагружении. Механика полимеров, 1969, №1, с.97-107.

56.	Скудра А.М., Булавс Ф.Я., Роценс К.А. Ползучесть и статическая усталость армированных пластиков. Рига, Зинатне, 1971, 238 с.

57.	Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. 3-е изд., перераб. и доп., М., Химия, 1981, 272 с.

58.	Савин В.Ф., Луговой А.Н, Блазнов А.Н., Волков Ю.П., Хе А.И. Исследование механических свойств стеклопластиковых стержней методом продольного изгиба. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №4, с.499-516.

59.	Кулаков В.Л., Тарнопольский Ю.М., Арнаутов А.К., Рюттер Я. Напряженное состояние в зоне передачи нагрузки в композитном образце при одноосном растяжении. Механика композитных материалов, 2004, т.40, №2, с.145-160.

60.	Волков Ю.П., Луговой А.Н., Савин В.Ф., Хе А.И., Блазнов А.Н. Метод определения механических характеристик стержней по результатам испытаний на продольный изгиб. Заводская лаборатория, 2004, т.70, №9, с.58-62.

61.	Савин В.Ф., Луговой А.Н., Волков Ю.П., Блазнов А.Н. Продольный изгиб как метод определения механических характеристик материалов. Заводская лаборатория, 2006, т.72, №1, с.55-58.

62.	Луговой А.Н. Исследование механических характеристик однонаправленно армированного стеклопластика методом продольного изгиба. Дисс… канд.техн. наук. Бийск, 2005, 154 с.

63.	Савин В.Ф., Блазнов А.Н., Киселев Н.М. Методика определения сопротивления усталости стеклопластиковых стержней круглого сечения. Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 2007, т.73, №7, с.48-52.

64.	Олдырев П.П. Диаграмма предельных напряжений при многоцикловом асимметричном изгибе армированных пластиков. Механика композитных материалов, 1985, №1, с.70-72.

65.	Машиностроение. Энциклопедия. т.1-3, в 2-х кн., Кн. 1. Динамика и прочность машин. Теория механизмов и машин, М., Машиностроение, 1994, 533 с.

66.	Кафаров В.В., Ветахин В.Н. Бояринов А.И. Программирование и вычислительные методы в химии и химической технологии. М., Наука, 1972, 487 с.

Поступила в редакцию 16 февраля 2008 года.

Сведения об авторах:

Савин Владимир Федорович, начальник лаборатории, Общество с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск, Россия, blaznov@bzs.ru

Киселев Н.М., инженер, Общество с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск, Россия,

Блазнов Алексей Николаевич, к.т.н., Бийский технологический институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия, blaznov@bzs.ru

Верещагин А.Л., Бийский технологический институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия

Быстрова О.В., инженер-технолог, Общество с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск, Россия,