Геометрические и деформационные особенности

цельномотанных оболочек баллонов давления

Сисаури В.И.

ОАО Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения, г. Хотьково, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассмотрено, с учетом распределения толщин, расположение непрерывных нитей в цельномотанной оболочке, содержащей днища переменного радиуса с центральными полюсными отверстиями. Показано существование трех характерных зон, определяющих геометрические и деформационные параметры оболочки. Проанализировано деформированное состояние цельномотанной оболочки в зависимости от расположения армирующего материала.

Ключевые слова: цельномотанные оболочки из композиционных материалов, баллоны давления, траектория нити, намотка нитью и лентой, деформированное состояние цельномотанной оболочки баллона давления

GEOMETRIC AND DEFORMATION FEATURES OF ALL-WOUND WIND SHELLS OF PRESSURE VESSELS

Sisauri V.I.

Open Joint Company “The Central Scientific-Research Institute of Special Machine Building”, Hot’kovo, Russia

SUMMARY

The arrangement of continuous threads in an all-wound shell having the variable radius bottoms with the central polar holes is considered with regards to the thickness of distribution. The presence of three zones, defining the geometrical and deformation parameters of the shells, is discussed. The deformed state of the all-wound shell is analysed depending on the location (orientation) of a reinforcing material.

Key words: all-wound composite shells, pressure vessels, trajectory of a thread, thread and tape winding, deformed state of an all-wound pressure vessel shell

ВВЕДЕНИЕ

Широко распространяющиеся конструкции из композиционных материалов в виде цельномотанных оболочек, работающих при действии внутреннего давления, традиционно проектируются с использованием методики [1], согласно которой, из условия обеспечения равнопрочности, определяется образующая оболочки и траектория нити на ней. Толщины оболочки определяются из условия намотки единичной нитью, располагающейся на расчетной траектории.

При практической реализации, в силу конструкторских и технологических особенностей, действительные траектории расположения нитей отличаются от теоретических, что сказывается на геометрических и деформационных характеристиках цельномотанных оболочек. В [2-4] рассматриваются параметры цельномотанной оболочки при намотке лентой.

Во всех случаях, исходя из условия безмоментности цельномотанной оболочки [1], не учитывается расположение армирующего материала относительно расчетной поверхности.

Такая постановка, приемлемая для тонких оболочек, может приводить к существенным расхождениям с реальными конструкциями по мере увеличения расчетных толщин, определяемых высокими действующими рабочими давлениями или малыми значениями относительных полюсных отверстий. Особенно сильно это проявляется в зонах резких изменений толщин, одной из которых является зона полюсного отверстия. В этом случает расположение нитей, по мере удаления от расчетной поверхности, все больше отличается от расчетных, что сказывается на конечной геометрии оболочки, а расположение всего пакета слоев относительно расчетной поверхности определяет характер деформированного состояния.

В работе рассматриваются вопросы расчета геометрических и жесткостных параметров оболочки, а также анализируется деформированное состояние цельномотанной оболочки.

1. Геометрические и жесткостные параметры цельномотанной оболочки

По характеру расположения нитей поверхность цельномотанной оболочки переменного радиуса можно разделить на три области: основную, включающую большую часть оболочки, начиная от экватора; кольцевое утолщение у полюсного отверстия и расположенную между первыми двумя переходную зону.

Анализ расположения нитей в каждой зоне требует своего подхода, которые рассматриваются ниже.

1.1. Основная часть цельномотанной оболочки.

Профиль цельномотанной оболочки, для случая геодезической намотки, описывается дифференциальным уравнением второго порядка, составленным из условия равнопрочности уложенных на поверхности нитей при действии внутреннего давления [1]

=					(1)

где y и r – осевая и радиальная координаты оболочки; r0 – радиус полюсного отверстия композиционной оболочки;  – параметр, определяющий конструктивное исполнение крышки.

При этом считается, что все нити располагаются на идентичных расчетных траекториях, проходящих по касательной к полюсному отверстию, что эквивалентно намотке одной нитью. В таком случае угол намотки в каждом сечении, определяется известной теоремой Клеро rsin()=const. С учетом этой зависимости приращение текущей угловой координаты нити d определяется из геометрии оболочки как

d=									(2)

Совместное решение уравнений (1) и (2) определяет геометрию оболочки и расчетную траекторию нити на поверхности, касающуюся полюсного отверстия в точке. Теоретическое значение текущей толщины в этом случае определяется как

h=rahacos(a)/(rcos(r))								(3)

где: ra, ha, a, r, r – радиус, толщина и угол намотки на экваторе оболочки и в текущем сечении соответственно.

При намотке лентой, составленной из нескольких нитей и имеющей определенную ширину, каждая нить в ленте располагается по собственной траектории и только одна из них, находящаяся на внутренней кромке ленты, проходит по касательной к полюсному отверстию.

Для определения параметров оболочки при намотке лентой будем считать, что крайняя нить на внутренней кромке ленты располагается на расчетной траектории, проходящей по касательной к полюсному отверстию. Расположение ленты шириной  на фрагменте оболочки показано на рис.1, где точкой A обозначена точка пересечения расчетной траектории с окружностью радиусом r текущего сечения, а точкой B пересечение с окружностью текущего сечения крайней внешней нити ленты. При постоянной ширине ленты можно считать, что углы намотки для всех нитей в поперечном сечении ленты равны и угол намотки в точке B равен углу намотки в точке C. Тогда задача определения угла намотки в точке B сводится к определению координат точки C на расчетной кривой, расстояние по поверхности от которой до точки B равно ширине ленты. Используя геометрические зависимости между малыми приращениями длины меридиана ds и ширины ленты d, можно записать

ds=d sin(*).

Здесь * - угол наклона траектории нити к меридиану – угол намотки в точке C.

Рис.1. Расположение ленты на поверхности оболочки.

Исходя из геометрии оболочки, ds выражается как

ds=

В результате для d можно записать

d=									(4)

Для определения угла намотки в крайней правой нити ленты присоединим полученное уравнение (4) к дифференциальным уравнениям (1) и (2). Понижая порядок уравнения (1) и решая полученную систему дифференциальных уравнений с использованием оптимизационных методов, получим координаты точки C, для которой отрезок перпендикулярной кривой от точки C до точки B равен ширине ленты . Очевидно, что распределение углов намотки для отдельных внутренних нитей ленты на текущем радиусе будет соответствовать распределению углов намотки по расчетной траектории от точки A до точки C.

На рис.2а показаны распределения по радиусу оболочки углов намотки для отдельных нитей ленты, полученные с использованием приведенных зависимостей. Одинаковые углы намотки для всех нитей ленты на экваторе сильно отличаются при приближении к полюсному отверстию, что сказывается на геометрических и жесткостных характеристиках оболочки.

Рис.2. Распределение углов армирования по нитям ленты и толщин оболочки.

Представляя ленту состоящей из k продольных нитей, каждый слой оболочки можно рассматривать состоящим из k подслоев со своими углами намотки. Толщина каждого такого подслоя определится как

hi=

где hа, ra, а – толщина слоя, радиус и угол расположения нити на экваторе оболочки, те же параметры с индексом i – значения на текущем радиусе r для i-ой нити.

Углы намотки для i-ой нити в ленте определяется при решении системы дифференциальных уравнений (1,2,4) с использованием расстояния i от внутренней кромки ленты до рассматриваемой нити. Суммарная толщина слоя оболочки определится как

hсл=

Общая толщина оболочки на текущем радиусе содержащей n слоев будет

hоб=n=			(5)

где hаоб – общая толщина спиральных слоев оболочки на экваторе.

С учетом полученных зависимостей для толщин подслоев, известные выражения для обобщенных жесткостей [1] примут вид

В11=(cos4i+2sin2icos2i+sin4i+sin22i);

B12=B21=((+)sin2icos2i+(sin4i+cos4i)–sin22i);

В22=(sin4i+2sin2icos2i+cos4i+sin22i);			(6)

B66=((+–2)sin2icos2i+cos2i)

=,

где , ,  – модули упругости вдоль и поперек нити и коэффициенты Пуассона.

Характер распределения толщин в оболочке показан на рис.2б, на рис.2в распределение у полюсного отверстия. Кривой 1 показано распределение расчетных толщин с учетом расположения нитей по ширине ленты. Кривая 3 отображает распределение теоретической толщины при намотке единичной нитью. Заметное отличие толщин по кривым 1 и 3 наблюдается при приближении к зоне фланца, начинающегося с сечения .

Рассмотренные зависимости определяют плавное нарастание толщин на большей части оболочки начиная от экватора, что позволяет, с допустимой во многих случаях точностью, считать наружную и внутреннюю поверхности оболочки эквидистантными. Протяженность этой части оболочки будет определена ниже, но предварительно будем считать, как обычно принимается в расчетной практике, что границей является кольцевое утолщение у полюсного отверстия.

1.2. Кольцевое утолщение оболочки у полюсного отверстия.

У полюсного отверстия все нити слоя, расположенные по своим траекториям в составе своих лент, образуют полюсное кольцо, толщину которого невозможно определить рассмотренными выше зависимостями, так как при приближении к полюсному отверстию угол намотки  приближается к 90 и определенное по ним значение толщины стремится к бесконечности. Это в равной мере относится и к теоретическому случаю при намотке одной нитью и для случая намотки лентой.

Для определения толщины у полюсного отверстия рассмотрим сечение оболочки, отстоящее от полюсного отверстия  на ширину ленты  по образующей оболочки (рис.3.). Через это сечение проходят все армирующие нити, причем крайние, с наружной стороны ленты, здесь направлены под углом 900 к образующей. Выберем произвольную точку А на окружности этого сечения.

Рис.3. Расположение лент у полюсного отверстия.

Толщина в этой точке определяется суммой толщин расположенных здесь лент. Если расположить произвольную ленту так, чтобы внутренняя кромка проходила через точку A, то количество лент в точке A определится количеством витков, приводящих к развороту ленты на угол , который определяется расчетной траекторией витка. Обозначив угол разворота ленты при переходе к соседнему витку как , получим количество лент, проходящих через точку A

m=

Угол  определяется шагом расположения лент на экваторе днища и при намотке в стык будет равен

=

Здесь как и раннее , rа, а – ширина ленты, радиус и угол намотки на экваторе оболочки.

В результате толщина слоя в точке A, равная сумме толщин лент, проходящих через эту точку, определится следующей зависимостью

hсл=									(7)

где hсп.сл. – толщина одного двойного спирального слоя на экваторе дна.

Для n спиральных слоев общая толщина в точке A определится суммой толщин слоев

Hсум=n=

где hаоб – общая толщина спиральных слоев на экваторе дна.

Толщины в сечениях от радиуса  до + определяются с использованием угла r для этих сечений. Расчетное значение толщины слоя в этой зоне, из условия плотного расположения нитей, изменяется от значения в сечении +, определенного по зависимости (7), до толщины одной ленты у полюса. Такое распределение образовывает «воронкообразную» поверхность, на которую невозможно уложить наматываемую под натяжением ленту следующего слоя. Для суммарных толщин оболочки подобное расчетное распределение показано кривой 2 (рис.2в). На практике нити ленты, укладываемые с натяжением, располагаются от гребня до гребня максимальной толщины на радиусе +. В результате образуются слои постоянной толщины, но с переменным содержанием армирующего материала, уменьшающимся от радиуса + до радиуса . В таком случае наружная поверхность полюсного кольца будет иметь вид, как показано кривой 5 (рис.2в). Пунктирный участок 4 кривой 3 показывает расчетное возрастание толщины при приближении к полюсному отверстию в случае использования зависимости (3) для намотки единичной нитью.

Приведенная методика позволяет анализировать влияние различных конструкторских и технологических параметров на толщину оболочки в зоне полюсного отверстия. Используемый при определении толщины угол  изменяется при любых отклонениях расположения нитей у полюсного отверстия, например, за счет жгутования ленты, сползания ленты с траектории, не прилегание или проворот у полюсного отверстия, наличие у фланца конической ограничивающей поверхности.

Жгутование ленты приводит к уменьшению радиуса расположения точки A и уменьшению угла , но здесь необходимо учитывать увеличивающееся соотношение толщин лент у полюса и на экваторе.

При использовании конической ограничивающей поверхности у полюсного отверстия, ленты от слоя к слою сдвигаются от оси оболочки, что приводит к уменьшению угла  для каждого последующего слоя и, соответственно, толщины композиционного материала в этой зоне. Например, при угле наклона ограничивающей поверхности фланца к оси равном 15, уменьшение толщины может достигать более 10%. Но так будет при корректировке траектории намотки в соответствии с изменяющимся полюсным отверстием для каждого слоя. В противном случае, наряду с увеличением полюсного отверстия, будет происходить проворот и жгутование ленты у полюсного отверстия, что приводит к увеличению угла .

Соответственно сползание и не прилегание ленты к полюсному отверстию приводит к уменьшению угла , а проворот к увеличению этого угла.

Во многом расположение нитей у полюсного отверстия, в том числе и с учетом перечисленных факторов, зависит от траектории расположения нитей на днище и, главное, при подходе к полюсному кольцу.

1.3. Переходная зона между основной частью и кольцевым утолщением.

Анализируя полученный характер распределения толщин (кривые 1 и 5, рис.2б,2в), можно заметить, что рассматриваемая оболочка состоит из трех ярко выраженных частей: основной, с плавно нарастающей толщиной, сравнительно толстого кольца у полюсного отверстия и расположенной между ними переходной области с резким возрастанием толщины. Видно, что выпуклая на всем протяжении от экватора наружная поверхность, в переходной зоне, становится вогнутой.

Подобный вид расчетной образующей, с характерной вогнутой частью у полюсного кольца, представлен во многих работах по анализу цельномотанных оболочек, например в [2,3,5].

Очевидно, что при обычных методах намотки такая геометрия не реализуема, а укладываемые под натяжением нити располагаются по прямой между двумя выступающими точками, одна из которых (точка A) расположена на границе полюсного кольца в сечении с радиусом (+), а вторая – на поверхности основной части в некоторой точке B. Расположение этих точек для нитей одной ленты и для лент в разных слоях будет разным, поэтому первоначально рассмотрим расположение однотипных нитей в лентах одного слоя. Эти нити, в виде двух систем с симметричными углами намотки, располагаются по линейчатой поверхности – поверхности однополостного гиперболоида, образующейся вращением вокруг оси оболочки отрезка прямой, не лежащего с осью оболочки в одной плоскости.

Для анализа такого расположения нитей, рассмотрим геометрию линейчатой поверхности, определяемой вращением отрезка AB, не лежащего в осевой плоскости оболочки и расположенного концами на окружностях с радиусами ra и rb, с осевыми координатами za и zb (рис.4).

Рис.4. Параметры нити в переходной зоне.

Спроецировав отрезок AB на плоскость с осевой координатой zb и соединив концы проекции с центром окружности rb, получим треугольник ObAB, в котором: ra – радиальная координата точки A, rb – радиальная координата точки B, s – проекция отрезка AB.

Длина проекции отрезка AB определяется как

,

где  – центральный угол с радиальными координатами ra и rb.

Радиальная координата произвольной точки i с осевой координатой zi указанного отрезка определяется выражением

где: si= - проекция части отрезка АВ, от точки A до точки i; zi – осевая координата текущей точки «i»; = – угол между проекцией s и меридиональной плоскостью в точке B;

Угол намотки i в текущей точке i – угол отклонения отрезка AB от меридиональной плоскости в точке i, определится как

i=arcsin(sin(i)cos())

где: i=arccos – угол между проекцией s и меридиональной плоскостью в точке i; =arctg((za–zb)/s) – угол между отрезком AB и поперечной плоскостью.

Для рассматриваемой оболочки, отрезок AB располагается в плоскости, касательной к поверхности оболочки в точке B и пересекающей в точке A окружность сечения радиуса (+). При таком расположении радиальные координаты  любой внутренней точки отрезка АВ должны быть больше радиальных координат  поверхности оболочки в тех же поперечных сечениях оболочки, что можно записать следующим образом

<.											(8)

Это условие является критерием существования гиперболической поверхности в рассматриваемой зоне и может использоваться при определении её параметров, например, расположение граничной точки B.

Определение расположения точки B для конкретной оболочки осуществляется численными методами в процессе расчета параметров оболочки. Расчетный метод сводится к перемещению точки B от точки A по траектории расположения нити, с проверкой для каждого положения выполнения условия (8) для всех внутренних точек отрезка AB. Искомым является такое предельное положение точки B, за которым нарушается условие (8).

При использовании такого подхода необходимо использовать параметры траектории нити на наружной поверхности предыдущего слоя. Под термином «наружная поверхность» слоя или оболочки будем понимать поверхность, отображаемой кривой 1 (рис.2в), определяемую толщинами (5).

Использование параметров траектории на расчетной внутренней поверхности может привести, в зависимости от конкретной геометрии, к существенным погрешностям, сводящимся к получению заниженного значения осевой протяженности гиперболической поверхности и, соответственно, к излому образующей в точке B. Эти расхождения будут тем больше, чем больше изменение толщины в переходной зоне.

Координаты наружной поверхности и траектория нити на ней, считая толщину одного слоя достаточно малой по сравнению с геометрией оболочки, определяются путем восстановления перпендикуляров в текущей точке траектории намотки на внутренней поверхности оболочки и откладыванием на них значений текущих толщин. В результате, можно последовательно, начиная с первого, определить координаты траектории намотки на наружной поверхности любого слоя. Чем меньше толщины слоев, тем точнее получаемая траектория на наружной поверхности очередного слоя. Критерием допустимой точности может являться отсутствие излома образующей в точке B.

На рис.3 пунктирной линией A’B’ показано расположение нити в переходной зоне, на рисунке 2в кривой 6 показана образующая оболочки с учетом расположения нитей по гиперболической поверхности.

На рис.5 приведены расчетные кривые образующей оболочки с относительным полюсным отверстием /a=0,16, полученные с учетом (кривая 3) и без учета (кривая 4) расположения нитей по гиперболической поверхности. Кривой 1 показана образующая промышленно изготавливаемой оболочки. Нарастающее выступание наружной поверхности оболочки у полюсного отверстия (кривая 1) объясняется конфигурацией внутренней поверхности в этой зоне (кривая 2).

Рис.5. Распределение толщин в расчетной и натурной оболочках.

Как уже отмечалось выше, каждая нить в ленте располагается на собственной траектории, что сводится к условному существованию отдельных подслоев однотипных нитей в пределах каждого слоя.

В случае оболочки слабо меняющейся толщины, с допустимой для инженерных расчетов точностью, считается, что все слои располагаются на эквидистантных поверхностях. При такой постановке упругие характеристики слоя и всего пакета слоев определяются расположением каждой нити или отдельных подслоев (6) в плоскости.

В рассматриваемой переходной зоне, нити в пределах одной ленты имеют разную длину между граничными точками (AB, A’B’, A’’B’’, …) и условно располагаются, если не учитывать переплетения лент, по различным гиперболическим поверхностям, протяженность и наклон к расчетной поверхности которых увеличивается по мере нарастания толщины. Например, в ранее анализируемой оболочке, отклонение образующей (кривая 3, рис.5) от расчетной поверхности приближается к 30, по мере приближения к кольцевому утолщению.

В этом случае при определении жескостных характеристик КМ необходимо учитывать пространственное расположение нитей, что для выражений (6) определится следующими дополнительными зависимостями

=B11cos4;   ==B12cos2;   =B22;   =B66cos2

где:  – угол в меридиональной плоскости между проекцией нити и касательной к координатной поверхности в текущем сечении.

Кроме того, необходимо учитывать изменение приведенного модуля упругости за счет изменения доли армирующего материала в КМ оболочки в этой зоне.

Протяженность обсуждаемых гиперболических поверхностей, зависит от конфигурации оболочки и относительной толщины полюсного кольца – чем больше толщина, что может определяться уменьшением ширины ленты, тем больше протяженность и угол отклонения образующих.

Расположение нитей может измениться в процессе намотки за счет слабой устойчивости положения при существовании зон провисания. Как видно на рис.3 (пунктирная прямая A’B’), при расположении нитей по гиперболическим поверхностям, образуются изломы в точках A и B, что может явиться причиной смещения нитей с расчетной траектории, под действием усилий натяжения. Использование не геодезических траекторий намотки повышает возможность смещения нитей со своих расчетных траекторий.

Устойчивость положения нити в точке В определяется суммарным вектором от натяжения в переходной зоне и сил трения на основной поверхности оболочки.

Для оценки устойчивости расположения в точке A рассмотрим равновесие нити под натяжением намотки на торце цилиндра с радиусом +, в виде которого представим наружную поверхность полюсного кольца (рис.4, отрезок CD – симметричный отрезку AB). Будем считать, что нить под усилием натяжения Т одной ветвью лежит в плоскости торца цилиндра, а вторая ветвь, под натяжением Т=Т, после перегиба на торцевом ребре в точке C, направлена вдоль отрезка линейчатой поверхности CD. Устойчивость расположения нити будет определяться направлением суммарного вектора проекций всех действующих сил на прямую G, лежащую в торцевой плоскости и касательную к цилиндру в точке С перегиба нити. Этот вектор будет равен

F=Tt+Fтр–Tt

где: Tt, Tt – проекции сил натяжения T и T двух ветвей нити на касательную G к окружности в точке C; Fтр – сила трения нити в точке C при ее смещении вдоль касательной.

Из геометрических построений составляющие суммарного вектора будут равны:

Tt=Тcos(/2);

Tt=Tcos()cos();

где: /2 – половина угла охвата, определяемого расчетной траекторией;  – угол между вектором T и его проекцией на плоскость торцевой поверхности;  – угол между проекцией вектора T на плоскость торцевой поверхности и касательной G.

Результирующая сила давления N в меридиональной плоскости в точке C от усилий натяжения лент, при условии, что T=T определится как

N==,

где: Tr – проекция натяжения T на направление радиуса в точке C; Tr – проекция натяжения T на продолжение радиуса в точке C; Tz – проекция натяжения T на осевое направление точке «E».

Сила противодействия сползанию – сила трения, будет

Fтр=kN=kT

где: k – коэффициент трения нити на поверхности.

Условие не сползания нити с торца оболочки определится как

Tt+kNTt

откуда вытекает следующее ограничение на коэффициент трения в зависимости от пространственного расположения нити

kcos(α2)−cosψcosξsin2ψ+(sin(α2)−cosψsinξ)2

Совместное использование изложенных методов, особенно в сопрягаемых областях, позволяет определять расположение армирующего материала и, соответственно, геометрические и жесткостные параметры оболочек, с учетом значительного изменения толщин.

2. Деформированное состояние оболочки

Напряду с уточнением траекторий расположения нитей важным фактором, определяющим деформированное состояние оболочки, является расположение всего пакета слоев относительно расчетной поверхности. В работе [1], рассматривая вопросы армирования безмоментных оболочек, при определении распределения толщин по образующей не анализируется их расположение относительно расчетной поверхности, необходимое для обеспечения безмоментного состояния. В результате обычной практикой создания таких оболочек является использование расчетной поверхности в качестве внутренней поверхности оболочки. При этом считается, что оболочка является безмоментной.

Такое конструктивное исполнение, приемлемое в случае тонкостенных оболочек, становится причиной возникновения значительных изгибных деформаций по мере увеличения толщины или наличия зон с резким их изменением.

Особенность цельномотанных оболочек заключается в том, что, изготовленные с соблюдением всех теоретических основ проектирования подобных конструкций [1], они разрушаются, как правило, по спиральным слоям в зоне полюсных отверстий.

2.1. Влияние расположения пакета слоев относительно расчетной поверхности.

Рассмотрим деформированное состояние цельномотанной оболочки, спроектированной по [1] и имеющей в качестве расчетной поверхности внутреннюю поверхность оболочки. Для анализа влияния расположения слоев на деформированное состояние оболочки используем расчетную модель, состоящую только из композитной оболочки, при действии равномерно распределенного внутреннего давления Р. Присутствие фланца заменим действием теоретического расчетного постоянного давления 3Р, что соответствует полностью закрытой крышке. Ширину ленты при всех расчетах будем принимать равной одной трети ширины контактной поверхности фланца, которая, в свою очередь, принимается равной () .

Для определения деформированного состояния воспользуемся методикой расчета, базирующейся на решении системы дифференциальных уравнений общей теории анизотропных оболочек [6], согласно которой оболочка двоякой кривизны представляется состоящей из произвольного числа слоев с произвольным распределением толщины и жесткости по образующей. Разрешающая система уравнений для такой оболочки в случае статической осесимметричной задачи имеет вид [7]

=Aij+F										(9)

где: {Tr,Tz,Ms,ur,uz,s} – вектор функций состояния оболочки; Tr, Tz, – радиальное и осевое усилия; Ms – меридиональный изгибающий момент; ur, uz, – радиальное и осевое перемещения; s – угол поворота нормали в меридиональной плоскости; s – криволинейная координата по образующей оболочки; Аij – коэффициенты влияния, которые являются функциями геометрических параметров оболочки – ri, i и мембранных, смешанных и изгибных жесткостей текущих сечений, определяемых физико-механическими характеристиками слоев, значениями их толщин и характером их расположения в пакете оболочки;  – вектор функций нагрузки.

Такая методика позволяет учесть особенности поведения слоистых оболочек, хорошо зарекомендовала себя в расчетной практике и широко используется при анализе оболочечных конструкций [8,9].

В качестве примера рассмотрим оболочку из композиционного материала на основе органического жгута с отношением диаметра полюсного отверстия к диаметру цилиндрической части равным 0,5. Соотношение суммарных толщин спиральных и кольцевых слоев соответствует теоретическому hкол/hспир=3cos2–1 для сетевой модели. Действующее давление примем равным 0,008 от максимального растягивающего напряжения в ленте. Согласно теоретической модели деформирование должно быть безмоментным, что определяется равенством напряжений на внутренней и наружной поверхностях.

Рис.6.	Распределение напряжений и перемещений в оболочке с внутренней поверхностью в качестве расчетной.

Полученные результаты расчета приведены на рис.6а в виде распределения напряжений вдоль ленты в кольцевых слоях (кривая 1) и в спиральных слоях на наружной (кривая 2) и внутренней (кривая 3) поверхностях оболочки. Все напряжения показаны в безразмерном виде по отношению к действующим в кольцевых слоях. Близкое к равному друг другу распределение напряжений по спиральной ленте на внутренней и внешней поверхностях цилиндрической части и средней части дна свидетельствует о почти безмоментном состоянии оболочки в этих зонах. Но такое состояние изменяется в зоне резкого перепада толщины – у экватора дна и по мере приближения к полюсному отверстию. Вблизи полюсного отверстия, и даже вблизи зоны фланца rфл=, напряжения на внешней и внутренней стороне значительно отличаются друг от друга и превосходят напряжения на цилиндрической части оболочки. У полюсного отверстия величины относительных напряжений вдоль ленты составляют 1,56 на внутренней поверхности и 0,13 на наружной. Такое различие в напряжениях на граничных поверхностях свидетельствует об изгибном деформировании оболочки, характер которого отображен кривой перемещений внутренней поверхности оболочки (кривая 4). Как видно на рис.2б характер деформирования оболочки у полюсного отверстия подобен внецентренному изгибу профиля переменной толщины, при котором фактическая средняя линия сечения стремится выпрямиться в линию минимальной длины, что приводит к развороту кольцевого утолщения.

Из приведенного расчета видно, что для оболочки переменной толщины использование внутренней поверхности в качестве расчетной приводит к возникновению внутренних изгибающих моментов и, как следствие, к большим изгибным деформациям, которые распространяются на значительную часть оболочки.

Присутствие жесткого фланца в полюсном отверстии оболочки изменяет деформационную картину этой зоны, но не устраняет причин возникновения внутренних изгибающих моментов, которые и в этом случае приводят к неравномерным распределениям действующих усилий и деформаций.

Одним из таких проявлений является неравномерное поле контактного давления между металлическим фланцем и оболочкой. Неравномерность возникает, как результат взаимодействия стремящейся изогнуться под действием внутренних изгибающих моментов, оболочки со сравнительно жестким фланцем.

Не останавливаясь на решении контактной задачи, рассмотрим качественно картину взаимодействия оболочки и фланца.

Из характера свободного деформирования оболочки у полюсного отверстия (рис.6б) можно заключить, что контактное давление будет иметь максимум у полюсного отверстия и, в некоторых случаях, второй у периферии фланца. Уровни этих максимумов, в каждом конкретном случае, зависят от соотношения текущих жесткостей оболочки и фланца и, как следствие, величины и распределения возникающих изгибающих моментов.

При чрезмерном увеличении относительной толщины кольцевого утолщения, увеличиваются величины внутренних изгибающих моментов, что приводит к возрастанию максимума у полюсного отверстия и, соответственно, уменьшению минимума контактного давления в средней части фланца. При дальнейшем увеличении изгибающих моментов контактное давление в средней части может снизиться до ноля и далее до отрицательных значений, что опасно отходом оболочки от фланца и разрушением герметизирующих покрытий. В частном случае такое состояние может дать положительный эффект, так как позволяет использовать фланец меньшего диаметра, в виду того, что оболочка опирается не по всей поверхности фланца, а по узкой кольцевой области у полюсного отверстия.

При всех возможных частных положительных качествах понятно, что конструкция с использованием внутренней поверхности оболочки в качестве расчетной энергетически менее эффективна, в виду действующих на значительных участках оболочки изгибающих моментов. При использовании такой конструктивной схемы неравномерность распределений деформаций и контактного давления будет неуклонно увеличиваться с ростом расчетных давлений, что определяется увеличивающимся перепадом толщин в зоне полюсного отверстия.

Исключить или существенно снизить рассмотренные неравномерные распределения в цельномотанной оболочке можно приближая конструкцию к теоретическому безмоментному состоянию. Известным путем такого приближения является совмещение нейтральных сечений толщин с расчетной поверхностью. Для однородных оболочек, каковыми обычно являются цельномотанные оболочки баллонов давления, такое условие сводится к расположению расчетной поверхности по средней линии сечений толщин.

Для оценки эффективности такой конструкции повторим расчет рассмотренной ранее оболочки с относительным полюсным отверстием равным 0,5, в которой, при сохранении всех параметров конструкции, расположим текущие толщины симметрично относительно расчетной поверхности. Указанное отличие выразится в изменении текущих значений смешанных и изгибных жесткостей сечений, входящих в коэффициенты влияния Aij системы дифференциальных уравнений (9). Давление в зоне фланца, как и в предыдущем случае, примем постоянным, равным теоретическому 3Р. На рис.7 кривыми 2, 3 показано распределение напряжений вдоль нити ленты на внутренней и наружной поверхности, которые близки к напряжениям в кольцевых слоях (кривая 1) и практически равны между собой, что свидетельствует о безмоментном деформировании.

Рис.7.	Распределение напряжений и перемещений в оболочке со срединной поверхностью в качестве расчетной.

Увеличение относительного напряжения у полюсного отверстия, в данном случае равное 1,17, объясняется недостаточной кольцевой жесткостью, в виду расположения арматуры в виде ленты, в которой не все нити доходят до полюсного сечения. В зависимости от характера распределения жесткости при подходе к полюсному отверстию, будет изменяться распределение напряжений. Например, при уменьшении ширины ленты в рассматриваемой оболочке в два раза, величина расчетных напряжений у полюсного отверстия уменьшаются с 1,17 до 1,07.

Необходимо отметить, что подобное снижение напряжений возможно при безмоментном деформировании. Близкое к пропорциональному снижению напряжений, при использовании расчетной поверхности в качестве внутренней не соблюдается т.к. в этом случае преобладающими являются изгибные напряжения, которые возрастают с увеличением толщины.

Кривой 4 на рисунке показано перемещение расчетной поверхности оболочки при деформировании. Видно, что перемещение носит эквидистантный характер, что должно обеспечить постоянное контактное давление между оболочкой и фланцем.

Приведенные результаты с точностью используемой расчетной модели отображают общие тенденции деформирования оболочки, которые могут измениться для оболочки с конкретными геометрическими и жесткостными характеристиками.

2.2. Влияние кривизны фланца.

Как показывает практика, спроектированная из условий равнопрочности спиральных и кольцевых слоев [1], цельномотанная оболочка с спрофилированным фланцем, как правило, разрушается у полюсного отверстия от кольцевых напряжений в наружных лентах, которые у полюсного отверстия располагаются по касательной к полюсному отверстию. Причем, в случае различных диаметров полюсных отверстий на двух днищах, разрушение происходит на днище с большим полюсным отверстием. Наиболее напряженной оказывается кольцевая зона на наружной поверхности оболочки в сечении полюсного отверстия.

Можно предположить, что присутствие металлического фланца, препятствующего рассмотренному выше изгибу оболочки у полюсного отверстия, способствует сведению к нулю изгибных составляющих деформаций. Но при использовании расчетной поверхности [1] в качестве внутренней поверхности оболочки в зоне фланца, как обычно и происходит, уже фланец становится причиной возникновения дополнительных изгибных деформаций. Для определения возникающих в этом случае процессов рассмотрим картину деформирования оболочки у полюсного отверстия при условии полного прилегания к фланцу (рис.8).

Под действием внутреннего давления оболочка деформируется и как бы сползает по перу фланца и из положения «1,2,3» переходит в положение «1,2,3». При этом сечения оболочки, оставаясь нормальными к внутренней поверхности, разворачиваются относительно своего исходного положения, в соответствии с разворотом нормалей к поверхности фланца по образующей фланца.

Меридиональные перемещения по толщине оболочки (uh) с учетом разворотов определяются следующей зависимостью

uh=uо+h

где: uо – меридиональное перемещение координатной поверхности;  - угол отклонения нормали от исходного состояния при деформировании; h – расстояние по толщине от координатной поверхности.

Рис.8. Характер деформирования оболочки у полюсного отверстия.

Считая, что в деформированном состоянии нормали к внутренней поверхности оболочки совпадают с нормалями к поверхности фланца, углы разворота сечений оболочки определим из значений углов нормалей к поверхности фланца в текущих точках.

Для определения угла наклона нормали к поверхности фланца () в произвольной точке воспользуемся зависимостью [1]

=			(10)

где: b – радиус пера фланца;  – параметр нагрузки; a – радиус экватора оболочки; r – текущий радиус.

Выражение (10) является первым интегралом от (1), определяющей координатную поверхность оболочки, в том числе и на участке расположения фланца. Принимая обычные для баллона давления значения для b=r01,5 и = можно получить углы расположения нормалей по образующей фланца.

Оценим величину изгибных деформаций, возникающей на наружной поверхности оболочки за счет разворота сечений и, в частности, в сечении полюсного отверстия на примере рассматриваемой ранее оболочки с величиной относительного полюсного отверстия равного /a=0,5 и величиной относительной толщины оболочки у полюсного отверстия h/a=0,0375.

Положим, что расчетная величина деформации равна 2%. Тогда за счет деформации растяжения величина относительного меридионального перемещения в полюсном отверстии составит

uо/а=0,02/а=0,01

Считая, что в этом случае растяжением определяется деформирование срединной поверхности, что правомочно для однородной оболочки, путем итерационного процесса находим точку «1», нормаль из которой проходит через точку «2», определяющей деформирование срединной поверхности на 2%. Определяя по (10) угол отклонения найденной нормали находим перемещение в точке «3», которое в данном случае будет

uh/а=uо/а+h/2/=0,020,5+0,0560,01875=0,01105

Отсюда получаем величину кольцевой деформации оболочки в верхней точке «3»

=(uh/а)/(/а)=0,01105/0,5=0,0221,

что более чем на 10% превышает деформацию срединной поверхности
((0,0221-0,02)/0,02=0,105=10,5%).

Таким образом, использование фланца с криволинейной контактной поверхностью приводит к возникновению изгибных деформаций за счет разворота сечений при сползании оболочки по перу фланца. Очевидно, что угол разворота будет тем больше, чем больше величина относительного полюсного отверстия, так как в этом случае увеличивается кривизна образующей расчетной поверхности оболочки в зоне фланца. Следовательно, изгибные составляющие деформаций являются причиной того, что разнополюсные оболочки, выполненные без дополнительных усилений по сравнению с теоретическими, всегда разрушаются у бóльшего полюсного отверстия.

В таблице приведены результаты расчета для трех оболочек с различными величинами относительных полюсных отверстий и одинаковой толщиной кольцевого утолщения.

Таблица 1.

| Варианты оболочки Параметры | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Геодезические углы намотки на экваторе, град | 15 | 30 | 45 |
| Относительный диаметр полюсного отверстия (/a), мм | 0,2588 | 0,5 | 0,707 |
| Угол наклона нормали на полюсном отверстии при 2-х% деформации растяжения, град | 0,8 | 3,2 | 7,3 |
| Относительная толщина оболочки у полюсного отверстия (h/), мм | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Деформация растяжения срединной поверхности, ср,% | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Деформация в верхней точке, в (3),% | 2,05 | 2,21 | 2,48 |
| Относительное превышение деформаций (в–ср)/ср,% | 2,5 | 10,5 | 24 |

Необходимо отметить, что указанные результаты получены без учета деформаций фланца, который под нагрузкой изгибается и разворачивается в меридиональной плоскости, что приводит к дополнительному развороту нормалей и сечений оболочки у полюсного отверстия и, соответственно, к увеличению величин максимальных деформаций на наружной поверхности оболочки.

Присутствие рассмотренных изгибных составляющих, пропорциональных толщине оболочки, не позволяет при увеличении толщины получать пропорциональное увеличение действующего давления, как следует из безмоментного состояния.

Изменение расположения пакета слоев относительно расчетной поверхности приводит к изменению конфигурации внутренней поверхности и, соответственно, контактной поверхности фланца, что отражается на механизме деформирования в этой зоне. Эти два фактора - геометрия контактной поверхности и расположение расчетной поверхности - являясь взаимосвязанными, инициируют разные механизмы деформирования оболочки, поэтому только их согласованный по вызываемым деформациям выбор может обеспечить получение высокоэффективных оболочек с минимальными изгибными деформациями.

Литература

- Образцов И.Ф., Васильев В.В., Бунаков В.А. Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. М., 1977, 144 с.

- Медведев А.А., Протасов В.Д. Уточнение жесткостных и упругих характеристик днищ спиральной намотки в зоне полярных отверстий. Механика композитных материалов, 1990, №3, с.485-488.

- Никитюк В.А., Федоров В.В. Определение механических и геометрических характеристик слоистой оболочки, образованной перекрестной намоткой. Прикладная механика, 1992, т.28, №2, с.28-32.

- Криканов А.А. Расчет напряжений в композитной оболочке вращения, образованной намоткой ленты конечной ширины. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №2, с.151-160.

- Криканов А.А. Равновесный контур фланца композитного баллона давления. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №2, с.143-156.

- Амбарцумян С.А. Общая теория анизотропных оболочек. М., Наука, 1974, 448с.

- Васильев В.В., Сисаури В.И. Исследование динамического поведения композитных оболочек вращения, нагруженных внутренним давлением. Механика композитных материалов, 1985, №1, с.73-78.

- Мяченков В.И., Григорьев И.В. Расчет составных оболочечных конструкций на ЭВМ. Справочник, М., Машиностроение, 1981, 216с.

- Григоренко Я.М. Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения переменной жесткости. Киев, Наукова думка, 1973, 228с.

Поступила в редакцию 25 января 2008 года.

Сведения об авторах:

Сисаури Виталий Ираклиевич, к.т.н., начальник сектора, ОАО «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (ОАО ЦНИИСМ), viscon@mail.ru