УДК 539.21:678.046

ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВ
И ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ.

СООБЩЕНИЕ II. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ К ОПИСАНИЮ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ СКОРОСТЯМИ ДЕФОРМАЦИИ

Анцупов Ю.А., Голованчиков А.Б., Комарова Е.С., Лукасик В.А.

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматривается возможность описания диаграмм одноосного растяжения кристаллических полимеров типа полиэтилена и сополимеров этилена с пропиленом, отвечающих различным скоростям деформации, в рамках классической линейной теории вязкоупругости с применением метода редуцированных переменных и с использованием эффективной длины образцов.

Ключевые слова: полиэтилен; сополимер; деформация; вязкоупругость; редуцирование; эффективная длина

the viscoelasticity property polyethylene’s
And ethylenpropylen copolymers.
Report II. Analysis possibility application of classics theory to description monoaxial tension with different speeds of deformation

Antsupov Yu.A., Golovanchikov A.B., Komarova E.S., Lukasik V.A.

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

SUMMARY

Consider possibility of description diagrams tension polyethylene and ethylenpropylen copolymers with different speeds of deformation in limits classics theory of viscoelasticity with utilization of the effective length.

Key words: polyethylene; copolymer; deformation; viscoelasticity; effective length

Ранее [1] на основании проведенного анализа скоростных зависимостей диаграмм одноосного однородного растяжения полиэтиленов и этиленпропиленовых сополимеров в рамках линейной теории вязкоупругости с использованием уравнения обобщенной модели Максвелла были определены эффективные длины растягиваемых образцов, учитывающие долевое содержание аморфной фазы (степень кристалличности) и специфическое влияние межфазных слоев.

Учитывая наличие высокоэластичной аморфной фазы в исследуемых полимерах, нами была изучена возможность применения классической теории к описанию их механического поведения при одноосном растяжении с различными скоростями деформации без учета и с учетом эффективной длины образцов.

Анализу подвергались диаграммы одноосного однофазного растяжения, полученные при различных скоростях растяжения согласно методики, описанной в [2].

Из литературы известно [3,4], что упомянутое выше уравнение в виде зависимости истинного напряжения (σ) от относительной деформации (ε) при относительной скорости деформации (v)

σ=v−∞+∞τH(lnτ)(1−e−ευτ)d(lnτ),							(1)

где τ – время релаксации и Н(lnτ) – спектр времен релаксации, успешно применялось для описания скоростных зависимостей диаграмм растяжения каучукоподобных материалов. При этом, в предположении неизменности спектра времен релаксации при растяжении, уравнение (1) представлялось как

σv=f(t),											(2)

где t=εv – время растяжения. Таким образом, диаграммы растяжения, отвечающие различным скоростям деформации, построенные в координатах
σv – t, должны укладываться на единую обобщенную кривую, что и было показано для полиизобутилена [3].

В настоящей работе приведены результаты выполненного нами аналогичного анализа диаграмм растяжения полиэтиленов высокой и низкой плотности (ПЭВП и ПЭНП) и этиленпропиленовых сополимеров (СЭП-2 и
СЭП-7).

Диаграммы растяжения исследуемых полимерных материалов, отвечающие различным скоростям деформации, перестраивались в логарифмических координатах lg(σv) – lgt с тем, чтобы применимость уравнения (2) могла быть оценена с одинаковым успехом на всех участках растяжения. Полученные обобщенные зависимости приведены на рис.1 для ПЭНП и на рис.2 для СЭП-2.

Аналогичные обобщенные зависимости диаграмм растяжения были получены для ПЭВП и СЭП-7.

Как видно из рис.1 и 2 «семейства» диаграмм растяжения при различных скоростях деформации не образуют единые обобщенные зависимости. Однако начальные участки диаграмм растяжения с достаточной точностью укладываются на единую, близкую к Гуковской, линейную зависимость, что не удивительно, т.к. начальные участки исходных диаграмм растяжения имеют одну и ту же касательную. Во всех без исключения случаях при увеличении степени растяжения наблюдаются отклонения от теоретической схемы. Последние, очевидно, обусловлены непостоянством спектра времен релаксации и модуля упругости при растяжении в результате ориентационных эффектов в аморфных областях и разрушений МФС и кристаллитов.

Рис.1.	Обобщенная зависимость диаграмм растяжения ПЭНП со скоростями деформации: 1 – 0,007; 2 – 0,014; 3 – 0,063; 4 – 0,14; 5 – 0,28; 6 – 0,88; 7 – 2,5 мин-1.

Рис.2.	Обобщенная зависимость диаграмм растяжения СЭП-2 со скоростями деформации: 1 – 0,007; 2 – 0,014; 3 – 0,063; 4 – 0,14; 5 – 0,28; 6 – 0,77; 7 – 1,23; 8 – 2,4 мин-1.

По аналогии с температурно-временной суперпозицией Вильямса-Ландела-Ферри [5] специфическое влияние скорости деформации на указанные эффекты может быть учтено методом редуцирования диаграмм растяжения посредством их сдвига вдоль осей времени (абсцисс) и напряжения (ординат). Такое смещение основывается на предположении об одинаковом влиянии скорости деформации на величину всех времен релаксации в спектре и модуль упругости материала.

В нашем случае, поскольку начальные участки диаграмм растяжения укладываются на единые обобщенные теоретические прямые, редуцирование необходимо проводить путем смещения диаграмм растяжения, отвечающих различным скоростям деформации, вдоль этих прямых (на рис.1 и 2 указанных пунктирными линиями). За диаграмму приведения выбрана таковая, отвечающая минимальной скорости деформации (ν=0,007 мин-1). Величину смещения исходной диаграммы растяжения до совмещения с реперной, отсчитывали по логарифмической шкале времени (по оси абсцисс, что практически то же самое, что и по оси ординат).

Полученные редуцированные (обобщенные) зависимости исследованных ПЭ и СЭП приведены на рис.3, из которого видно, что для всех полимерных материалов диаграммы растяжения при различных скоростях деформации хорошо укладываются на единые зависимости.

Рис.3.	Редуцированные диаграммы растяжения: 1 – ПЭВП; 2 – СЭП-2; 3 – СЭП-7; 4 – ПЭНП.

Характерно, что эти зависимости в достаточной мере подобны и располагаются друг над другом по оси ординат в соответствии с возрастанием степени кристалличности.

Зависимость величины смещения (фактора сдвига) av до совмещения с реперной диаграммой растяжения от скорости деформации в логарифмических координатах представлена на рис.4.

Рис.4.	Зависимость фактора сдвига от скорости относительной деформации ПЭВП, СЭП-2, СЭП-7, ПЭНП.

Из рисунка видно, что эта зависимость имеет линейный характер и универсальна для данных типов полимерных (композиционных) материалов, что не удивительно, т.к. последние относятся к одному классу полимеров.

Представленные выше результаты свидетельствуют о том, что классическая линейная теория вязкоупругости может быть применима к описанию механического поведения кристаллических полимерных материалов, аморфная фаза которых находится в высокоэластическом состоянии, с учетом особенностей их композитной структуры и ее изменения в процессе деформирования путем редуцирования диаграмм растяжения.

С другой стороны, в [1] было показано, что особенности строения и происходящие изменения при растяжении ПЭов и СЭПов косвенно отражаются величиной эффективной длины образцов. Следовательно, имело смысл провести аналогичный вышеописанному анализ скоростных зависимостей диаграмм растяжения исследуемых полимеров с заменой натуральной начальной длины образцов на их эффективную длину.

Полученная обобщенная зависимость в координатах lg(σэvэ) – lgt (где σэ и νэ – истинное напряжение и относительная скорость деформации с учетом эффективной длины образцов) представлена на рис.5.

Рис.5.	Обобщенная зависимость диаграмм растяжения:  - ПЭВП; – СЭП-2;
 - СЭП-7;     - ПЭНП.

Из рисунка видно, что с учетом эффективной длины образцов все диаграммы растяжения исследуемых полимеров образуют единую обобщенную зависимость. Последнее констатирует возможность применения классической теории вязкоупругости к данным композитным полимерным материалам при использовании эффективной длины образцов вместо начальной действительной.

ЛИТЕРАТУРА

- Анцупов Ю.А., Лукасик В.А., Комарова Е.С. Вязкоупругие свойства полиэтиленов и этиленпропиленовых сополимеров. I. Степень кристалличности и эффективная длина образцов при одноосном растяжении. Механика композитных материалов и конструкций, 2006, т.12, №3, с.385-390.

- Анцупов Ю.А., Володин В.П., Кувшинский Е.В. Однородное одноосное растяжение полиэтиленов. Влияние скорости деформирования. Механика полимеров, 1972, №6, с.1987-1991.

- Ферри Дж. Вязкоупругие свойства полимеров: Пер. с англ. М., Химия, 1963, 536 с.

- Тобольский А. Структура и свойства полимеров. М., Химия, 1964, 436 с.

- Williams, Landel, Ferry. J. Am. Chem. Soc., 1955, v.77, pp.3701.

Поступила в редакцию 18 февраля 2008 года.

Сведения об авторах:

Анцупов Юрий Абрамович, к.ф.-м.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, pebg@vstu.ru

Голованчиков Александр Борисович, д.т.н., профессор, зав.кафедрой, Волгоградский государственный технический университет; г. Волгоград, Россия, pebg@vstu.ru

Комарова Евгения Сергеевна, аспирант, Волгоградский государственный технический университет; г. Волгоград, Россия, pebg@vstu.ru

Лукасик Владислав Антонович, к.т.н., доцент, и.о. зав.кафедрой, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, rubber@vstu.ru