УДК 544.77.022.82:678.74.339:544.722. 54:539.411.5

АДГЕЗИЯ И УДАРОПРОЧНОСТЬ ТВЕРДЫХ ДОДЕЛОЧНЫХ МАСС НА ПОЛИАКРИЛАТНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИЗ КАМНЯ

Емельянов Д.Н., Волкова Н.В., Торбин П.А., Смирнова О.В.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Россия

РЕЗЮМЕ

Изучены адгезионные и ударопрочностные свойства твердых доделочных масс из цементно-песчаных смесей, гипса или мела, содержащих в качестве связующего органо- или водорастворимый метакриловый полимер. Адгезия и прочность на удар твердых доделочных масс для камня изменяются симбатно в зависимости от состава масс и от условий температурно-влажностного хранения памятников. Адгезия к пористым субстратам и прочность на удар твердых масс повышаются с увеличением в них содержания полимера либо с использованием полимера, являющегося поверхностно-активным веществом. Наблюдается резкое снижение прочности твердых доделочных масс, подвергнутых прогреву при высоких температурах или при замораживании образцов, особенно во влажном состоянии.

Ключевые слова: твердые доделочные массы, полиакрилатное связующее, прочность на удар, адгезия к камню

ADHESION AND IMPACT RESISTANCE OF HARD FINISHING MASSES BASED ON POLYACRYLATE BINDER FOR RESTORATION OF OBJECTS FROM STONE

Emelyanov D.N., Volkova N.V., Torbin P.A., Smirnova O.V.

N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod, Russia

SUMMARY

Adhesion and impact resistance properties of hard finishing masses prepared from cement – sand mixtures, gypsum or chalk containing, as a binder organo – or water – soluble methacrylic polymer have been studied. The adhesion and impact resistance of hard finishing masses for stone change equally dependent on the mass composition and conditions of temperature-moisture storage of monuments. The adhesion to porous substrates and the impact resistance of the hard masses increase with them or with using a polymer that is a surface- active substance. A sharp decrease in the strength of the hard finishing masses exposed to heating at high temperatures or on freezing the samples, especially in a humid state, is observed.

Key words: finishing masses; polyacrylate binder; impact resistance; adhesion to stone

ВВЕДЕНИЕ

Для придания памятникам, в том числе и из камня, экспозиционного вида, их консервации и реставрации путем заделки различных дефектов применяют доделочные массы на основе вязко-пластичных высоконаполненных растворов полимеров. Массы после испарения растворителя превращаются в твердые композиты. Эти композиты должны прочно сцепляться с материалом памятника и иметь достаточно высокую прочность.

Целью работы явилось исследование адгезионных и ударопрочностных свойств твердых доделочных масс из цементно-песчаных смесей, гипса или мела, содержащих в качестве связующего сополимер бутилметакрилата с 5 мол.% метакриловой кислоты (БМК-5) и натриевую соль полиметакриловой кислоты (NaПМАК).

1.ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использовали как промышленные суспензионные (со)полимеры, так и синтезируемые в лабораторных условиях методом радикальной растворной полимеризации. Синтез БМК-5 проводили при 80С в среде изопропилового спирта в присутствии инициатора - азодинитрила изомасляной кислоты в количестве 0,5–2% к массе мономеров. Условия полимеризации позволили получить низкомолекулярные сополимеры бутилметакрилата с метакриловой кислотой. Молекулярные массы (со)полимеров оценивали, сравнивая значения характеристических вязкостей () сополимеров с  и рассчитанной средневязкостной молекулярной массой полибутилметакрилата (ПБМА), измеренных в одинаковых условиях (при 25ºС в ацетоне). Для сравнения были измерены молекулярные массы (М) ПБМА с =0,07, для которого М=1,5104, и для ПБМА с =1,28 - М=1,6106. Синтез NaПМАК осуществляли методом радикальной полимеризации 20 мас.% растворов МАК в воде. Для того чтобы полученный раствор полимера имел нейтральную реакцию, в смесь вводили необходимое количество 10% раствора едкого натра, доводя pH до 77,5.

В качестве наполнителей доделочных масс использовали: цементно-песчаную смесь, содержащую 90 мас.% речного песка с размером частиц 0,5 мм и 10 мас.% портландцемента марки М 400 по ГОСТ 10178-85 (ЦПС-90), гипс строительный марки Г – 7 А-1 по ГОСТ 125-79, а также мел строительный марки PC(RC) по ТУ 5743-001-22242270-2002. Содержание наполнителя в жидкой доделочной массе составляло 60% от объема раствора полимера. Растворителями полимеров служили ацетон для БМК-5 и вода для NaПМАК. Концентрацию сополимеров в растворе (С) варьировали от 10 до 30 мас.%. Для испытания на удар твердые композиты из доделочных масс получали в полиэтиленовых формах с диаметром 25 и высотой 15 мм путем испарения растворителя при комнатной температуре, доводя их до постоянного веса. Склеивание монолитных мраморных и цементных образцов доделочными массами и растворами сополимеров - клеевыми композициями осуществляли при комнатной температуре. Для этого высоконаполненную клеевую массу с помощью шпателя равномерно, а полимерный раствор кистью трёхкратно наносили на поверхность площадью 1010 мм твердого образца. Затем сверху поперёк первому образцу накладывали второй каменный образец. Излишек клеящей массы, который выдавливался под весом второго образца, удаляли и оставляли образцы для просушки.

Прочность на удар твердых композитов доделочных масс определяли с помощью копра по методике, приведенной в 1, рассчитывая работу (А), затраченную на их разрушение по формуле (1):

А=P(1+2+3...n)V									(1)

где P – вес гири; n – порядковый номер удара, разрушившего образец; V – объем образца.

Показателем сопротивления образца удару служит порядковый номер удара, предшествующий разрушению (когда появилась первая трещина).

Адгезию доделочных масс к пористым субстратам из цемента и мрамора монолита контролировали методом статического сдвига на приборе
МР – 1 /AS – 102 / МЕТЕФЕМ 2.

Прочностные характеристики композитов из доделочных масс оценивали как до, так и после температурного на них воздействия. Воздействие проводили как при повышенных температурах 75, 150 и 200С, выдерживая образцы в термошкафу в течение 10 суток, так и при низкой (-20С) температуре в режиме замораживание (12 часов) – оттаивание (12 часов), проходившее в течение 9 суток (9 циклов). Причем, композиты замораживали как в сухом, так и в насыщенном водой виде.

Смачивание поверхности растворами полимеров оценивали по краевому углу () капли жидкости, которую наносили на поверхность камня с помощью шприца. Чтобы не происходило испарения растворителя, и образования на поверхности капли полимерной пленки, измерения краевого угла смачивания проводили в равновесных условиях в атмосфере насыщенного пара растворителей. Для этого каплю раствора накрывали кюветой, плотно прилегающей к плоской поверхности образца камня. Под кювету помещали открытый сосуд с растворителем. Краевой угол смачивания измеряли отсчетным микроскопом и рассчитывали по формуле (2):

=2arctg(2h/l)										(2)

где h – высота, l – диаметр (хорда профиля) капли 3.

Далее было установлено, что в течение 40 секунд после нанесения капли жидкости на поверхность камня происходит ее растекание по поверхности, что характеризуется резким снижением краевого угла смачивания. Затем в течение довольно длительного времени  остается постоянным. То есть достигается «условно равновесное» состояние, которое в конечном итоге сопровождается полным исчезновением капли в результате ее впитывания в поры камня. В дальнейшем, говоря о краевом угле смачивания, будет иметься в виду его значения измеряемые в «условно равновесном» состоянии (за время смачивания 60 секунд).

2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования адгезии цементно-песчаных доделочных масс к своей цементной, а с мелом – к мраморной основе показали повышение адгезионной прочности клеевых композиций к камню с увеличением концентрации (С) полимера в растворе (табл.1).

Повышение адгезии закономерно, так как в наполненных композициях часть контактов полимера с поверхностью камня заменяется контактами с ней твердых частиц наполнителя. Адгезия доделочных масс к пористым субстратам возрастала также при использовании низкомолекулярного связующего за счет, очевидно, более глубокого его проникновения в поверхностные поры склеиваемых образцов камня. Прослеживается также увеличение прочности адгезива на основе концентрированного водного раствора NaПМАК (=0,79) по сравнению с композицией, содержащей в качестве связующего БМК-5 с =0,48 в ацетоне. Это связано, по всей вероятности, с улучшением смачивания поверхности камня раствором высокомолекулярного поверхностно-активного вещества, каковым является NaПМАК, по сравнению с БМК-5 4 (рис.1).

Табл.1.

Влияние состава клеевых композиций на адгезию (Ас) их к камню, измеренную при сдвиге.

| Камень- монолит | Состав жидких клеевых композиций |  |  |  |  | Ас10-4, Н/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наполнитель | Связующее |  |  |  |  |
|  | вид | полимер | , дл/г | Раствори-тель | С, мас.% |  |
| мрамор | - | БМК-5 | 0,07 | ацетон | 10 | 48 |
|  |  |  |  |  | 20 | 70 |
|  |  |  |  |  | 30 | 100 |
|  | - | БМК-5 | 1,37 | ацетон | 10 | 28 |
|  |  |  |  |  | 20 | 31 |
|  |  |  |  |  | 30 | 56 |
| мрамор | мел | БМК-5 | 0,07 | ацетон | 10 | 40 |
|  |  |  |  |  | 20 | 63 |
|  |  |  |  |  | 30 | 90 |
|  | мел | БМК-5 | 1,37 | ацетон | 10 | 20 |
|  |  |  |  |  | 20 | 24 |
|  |  |  |  |  | 30 | 42 |
| цемент | ЦПС-90 | БМК-5 | 0,07 | ацетон | 20 | 252 |
| цемент | ЦПС-90 | БМК-5 | 0,48 | ацетон | 10 | 159 |
|  |  |  |  |  | 15 | 164 |
|  |  |  |  |  | 20 | 172 |
|  |  |  |  |  | 25 | 595 |
| цемент | ЦПС-90 | NaПМАК | 0,79 | вода | 20 | 205 |

Доделочные массы должны не только прочно склеиваться с материалами памятников, но и сами должны обладать достаточно высокой механической прочностью 5. Кроме того, доделочные массы должны сохранять высокие прочностные свойства довольно длительное время при действии на них неблагоприятных атмосферных воздействий (влаги, перепада температур). Чтобы повысить прочностные свойства доделочных масс на удар необходимо, как это видно из данных таблицы 2, ввести в композицию полимер. Причем, чем выше его содержание в массе, тем выше прочность наполненной композиции, что вполне закономерно, так как контакты между твердыми частицами наполнителя усиливаются за счет полимерной прослойки между ними.

Использование в доделочных массах в качестве полимерного связующего более высокомолекулярного (с большей ) полимера также приводит к повышению прочности массы при ударе. Процесс разрушения твердого тела при ударе – это зарождение под действием приложенной нагрузки микротрещин, которые в дальнейшем, сливаясь, перерастают в макротрещины, приводящие к разрушению образца. Очевидно, что более крупные макромолекулярные образования будут лучше, нежели мелкие предотвращать микротрещины, препятствуя их дальнейшему росту, связывая частицы наполнителя.

Рис.1.	Зависимость краевого угла смачивания () поверхности мрамора- монолита от концентрации (С) растворов полиметакрилатов: 1 – NaПМАК в воде; 2 – БМК-5 в ацетоне.

Табл.2.

Влияние условий старения на прочность при ударе (А) твердых композитов доделочных масс, полученных из растворов сополимера БМК-5 и содержащих
60 об.% мелкодисперсного наполнителя.

| Состав жидкой доделочной массы |  |  |  | А, кгсм/см3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напол-нитель | Раство-ритель | СПЛ в ацетоне, дл/г | Ср-ра, мас.% | До старения | Тепловое старение, (10 суток) |  | Замораживание при -20С – оттаивание при 23С (9 циклов) |  |
|  |  |  |  |  | при 75С | при 150С | сухое | влажное |
| мел | ацетон | 0,07 | 10 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
|  |  |  | 20 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,5 |
|  |  |  | 30 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| мел | ацетон | 1,37 | 10 | 4,1 | 2,9 | 0,7 | 3,4 | 1,2 |
|  |  |  | 20 | 5,6 | 4,9 | 4,0 | 5,1 | 4,6 |
|  |  |  | 30 | 7,2 | 6,1 | 5,6 | 6,6 | 6,0 |
| гипс | вода | 0,48 | 0 | 5,0 | 3,6 | 2,2 | 3,5 | - |
|  | ацетон |  | 10 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 1,3 |
| ЦПС-90 | вода | 0,48 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
|  | ацетон |  | 10 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 |

Прочностные свойства доделочных масс зависят, вероятно, от того, образуется ли структура твердого тела за счет кристаллизации твердых частиц наполнителя или же происходит лишь склеивание этих частиц полимером. Это отчетливо можно проследить на примере доделочных масс из гипса. Известно 6, в водной среде интенсивно протекает процесс кристаллизации полуводного гипса с образованием кристаллов двуводного гипса. По мере выделения двуводного гипса кристаллики его растут, переплетаются, срастаются, обуславливая схватывание и твердение исходной массы. Образующаяся кристаллическая структура приобретает высокую прочность (табл.2). В композициях, где кристаллическая структура отсутствует, а происходит, по-видимому, только склеивание твердых частиц наполнителя полимером (это полимерные композиции с мелом и с гипсом, полученные из ацетоновых растворов) прочность твердой доделочной массы значительно ниже.

К снижению прочности при ударе твердых доделочных масс приводят как повышение температуры, так и ее снижение до минусовых значений. Причем, чем выше температура, при которой стареют образцы, тем меньше становится их прочность на удар. Влажное замораживание также приводит к большему снижению прочностных характеристик доделочных масс по сравнению с замораживанием образцов в сухом состоянии. Причиной снижения физико-механических показателей твердых доделочных масс при тепловом старении является, очевидно, ослабление адгезионного взаимодействия между частицами наполнителя и полимером 4. При высоких температурах в режиме нагрев – остывание это ослабление взаимодействия происходит, по-видимому, в результате возникновения вокруг частиц наполнителя зоны концентрации напряжений за счет разницы в тепловом расширении полимера и твердых частиц наполнителя. Разрушение твердых образцов доделочных масс при переменном замораживании и оттаивании в присутствии воды происходит в результате накопления повреждений, возникающих в каждом цикле за счет образования в порах льда. Под воздействием тепла прочностные характеристики твердых доделочных масс снижаются тем сильнее, чем меньше молекулярная масса и содержание в них полимера. На прочностные характеристики твердых доделочных масс оказывает влияние, как видно из данных рис.2, не только температура, но и длительность теплового воздействия. Наиболее резкое снижение прочности образцов при всех температурах происходит в течение первых 10-15 часов теплового воздействия.

ВЫВОДЫ

- Адгезия доделочных масс к камню возрастает с ростом содержания в массах полимерного связующего, при использовании более низкомолекулярного полимера и полимера, обеспечивающего лучшее смачивание поверхности камня его раствором.

- Прочность доделочных масс при ударе возрастает с увеличением молекулярной массы и содержания полимера, а также с образованием при твердении доделочной массы кристаллического каркаса из частиц наполнителя.

- Высоко- и низкотемпературное воздействие на твердые доделочные массы приводит к значительному снижению их прочности на удар. Однако увеличение содержания полимера и его молекулярной массы способствует сохранению высокой прочности доделочных масс при температурно-влажностном на них воздействии.

Рис.2.	Изменение прочности при ударе (А) твердых композитов доделочных масс из ЦПС-90 (1,3,5) и гипса (2,4,6), полученных из 10 мас.% растворов
БМК-5 в ацетоне, со временем (t) теплового воздействия. Температура старения, С: 1,2 –100; 3,4 – 150 и 5,6 – 200.

ЛИТЕРАТУРА

- Воробьев В.А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов. М., Высшая школа, 1972, 263 с.

- Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических свойств полимеров. М., Химия, 1978, 336 с.

- Сумм Б.Д., Горюнов Ю.В. Физико-химические основы смачивания и растекания. М., Химия, 1976, 231с.

- Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. М., Химия, 1969, 320 с.

    - Емельянов Д.Н., Волкова Н.В., Жегалов Д.В., Баженова Н.Н., Тараканова И.А. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №2,
с.231-239.

- Волженский А.В., Ферронская А.В. Гипсовые вяжущие и изделия. М., Стройиздат, 1974, 328 с.

Поступила в редакцию 02 июля 2008 года.

Сведения об авторах:

Емельянов Даниил Николаевич, д.х.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия, yemelyanov@inbox.ru

Волкова Наталья Викторовна, к.х.н., с.н.с., Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия, yemelyanov@inbox.ru

Торбин Павел Алексеевич, магистр, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия