УДК 541.64: 542.938: 547.245

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАНОНАПОЛНЕННЫХ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ
В РАМКАХ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Козлов Г.В., Афашагова З.Х., Яновский Ю.Г.*, Карнет Ю.Н.*

Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия

*Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия

Резюме

Проанализированы известные из литературы экспериментальные данные об особенностях механического поведения полимерных термопластичных композитов, наполненных наноразмерными частицами (в частности, карбонатом кальция). Теоретический количественный прогноз, выполненный в рамках кластерной модели структуры аморфного состояния полимеров и фрактального анализа, показал, что наблюдаемые экспериментально особенности изменения механических свойств подобных материалов обусловлены вариациями структуры полимерной матрицы, вызванными введением наноразмерных частиц

Ключевые слова: термопластичные полимерные матрицы; наночастицы; композиты; модуль эластичности; межфазная адгезия; предел текучести; пластичность; фрактальный анализ

PECULIARITIES OF MECHANICAL BEHAVIOR
OF THERMOPLASTIC COMPOSITES FILLED WITH NANOPARTICLES ACCORDING TO FRACTAL ANALYSIS

Kozlov G.V., Aphashagova Z.Kh., Yanovsky Yu.G.*, Karnet Yu.N.*

Kabardino-Balkarian State University, Nal’chik, Russia

*Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

The most typical behaviour features of polymer nanocomposites filled with disperse calcium carbonate were considered. The quantitative analysis was carried out within the frameworks of structural models: the cluster model of polymers amorphous state structure and fractal analysis. It has been shown that all the considered nanocomposites properties changes were defined by polymeric matrix structure variations, which are due to nanofiller introduction.

Key words: thermoplastic polymer matrixes, nanoparticles, composites, elasticity modulus, interfacial adhesion, yielding point, plasticity, fractal analysis

1. Введение

Согласно литературным данным в настоящее время большое внимание исследователей в области механики композитов привлекают дисперсно-наполненные наноразмерными частицами термопластичные полимерные композиты. Как показывает эксперимент, введение наноразмерных частиц в полимерную матрицу резко меняет механическое поведение такого рода композитов. В частности, в работах [1-13] были исследованы композиты на основе полиэтилена [1-8], полипропилена [9,10], поливинилхлорида [11,12], бутадиенового каучука [13], наполненные наноразмерным карбонатом кальция. Полученные на системах «термопластичный полимер/карбонат кальция» результаты показывают ряд специфических особенностей механического поведения указанных материалов, резко отличающихся от поведения микронаполненных полимерных композитов. Обнаруженные эффекты нуждаются в соответствующем научном обосновании. Отметим некоторые из них.

Повышение модуля упругости при введении наноразмерного карбоната кальция (СаСО3) в указанные термопластичные матрицы обычно невелико даже при использовании связующих агентов [9] и для полипропилена составляет не более 50% при содержании СаСО3 порядка 40 масс. %.

Известно также, что использование минеральных микроразмерных наполнителей позволяет увеличить модуль упругости эпоксидного полимера на 300-400% при таком же содержании наполнителя [14]. В то же время, рост содержания наноразмерного СаСО3 практически не увеличивает предел текучести композитов, а иногда даже снижает его [5,6].

Наиболее интересной особенностью поведения обсуждаемых нанонаполненных композитов является увеличение их пластичности, характеризуемой либо предельной деформацией при разрушении р [12], либо ударной вязкостью Ар [5,6,9,13], по мере роста содержания СаСО3. Как известно, типичным наблюдаемым на практике фактом является охрупчивание полимеров при введении в них разного рода наполнителей (в том числе и нанонаполнителей [11]). Подобное явление - один из наиболее существенных недостатков полимерных композитов в целом [14].

И, наконец, расплавы термопластичных композитов, наполненных наноразмерным СаСО3, часто обнаруживают аномальное вязкоупругое поведение [15]. В литературе интерпретация особенностей поведения подобных композитов [см.1-13,15], дается, в основном, на качественном уровне, поскольку анализируются характеристики вторичных структур, полученных при разрушении образцов, но не описывается взаимосвязь с исходной структурой композитов.

В настоящей работе сделана попытка объяснить перечисленные выше основные особенности механического поведения и свойств термопластичных композитов с позиций фрактальной концепции. При этом анализируются известные экспериментальные данные, представленные в работах [1-13].

2. ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ и обсуждение РезультатОВ

Как показали данные работы [9], увеличение содержания СаСО3 Wн в интервале 0-40 масс. % приводит к росту модуля упругости Ен нанокомпозитов от 1387 до 2086 МПа, т.е. примерно в 1,5 раза. Фрактальная концепция усиления полимерных композитов [16] предполагает, что увеличение этого параметра связано с видоизменением («возмущением») структуры полимерной матрицы при введении наполнителя. Величина указанного возмущения может быть охарактеризована параметром областей локализации избыточной энергии Df, связанным с фрактальной (хаусдорфовой) размерностью структуры композитов df уравнением [17]:

Df=1+13−df.										(1)

В свою очередь, величина df определяется согласно следующему соотношению [17]:

df=d−11+ν,									(2)

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал (очевидно, в нашем случае d=3),  - коэффициент Пуассона, оцениваемый по результатам механических испытаний с помощью следующего выражения [18]:

σТЕ=1−2ν61+ν,										(3)

где Т – предел текучести, Е – модуль упругости.

На рис.1 приведены зависимости Ен(Df) для четырех композитов: ПП/СаСО3, поливинилхлорид (ПВХ)/СаСО3 с размером частиц СаСО3 44 нм, полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)/СаСО3 с размером частиц 50 и 1200 нм.

Ен, ГПа

3

1

4

8

Df

2

0

- 1

- 3

- 2

- 4

Рис.1.	Зависимости модуля упругости Ен от фрактальной размерности Df для композитов на основе ПП (диаметр наночастиц СаСО3 Dч=70 нм) (1), ПЭВП (Dч=50 нм) (2), ПЭВП (Dч=1200 нм) (3) и ПВХ (Dч=44 нм) (4).

Видно, что указанные зависимости описываются прямыми с разным углом наклона. Построить обобщенную для всех обсуждаемых полимерных материалов зависимость можно, пронормировав представленные на рис.1 данные в координатах Епол/ЕПП от (Df–1), где Епол и ЕПП – модули упругости соответствующего матричного полимера и ПП. В этом случае приведенный модуль упругости композита Енпр будет описываться следующей обобщенной формулой:

Енпр=0,32ЕполЕППDf−1.								(4)

На рис.2 представлена зависимость Енпр(Df–1), соответствующая выражению (4). Отметим, что (4) позволяет вычислить верхнее предельное значение модуля упругости подобного композита, когда известны величины Епол и ЕПП. Очевидно, что в качестве базового может быть использован не только ПП, но и любой другой полимер.

Как известно [17], для реальных физических объектов максимальная величина df=2,95. Из уравнения (1) следует, что соответствующая ей максимальная величина Df=21. Например, если для ПВХ Епол=1150 МПа [12], то согласно (4) максимально достижимое для композитов ПВХ/СаСО3 значение Ен будет равно ~5300 МПа, что находится в соответствии с полученным ранее значением для дисперсно-наполненных микрокомпозитов.

, ГПа

3

1

4

8

Df -1

2

0

- 1

- 3

- 2

- 4

Рис.2.	Зависимость приведенного модуля упругости Енпр композитов, рассчитанного согласно уравнению (4), от фрактальной размерности Df. Обозначения те же, что и на рис.1.

Согласно [19] выражение, характеризующее величину усиления Ен/Ем дисперсно-наполненных наночастицами композитов имеет вид:

ЕнЕм=1+0,19WнlстDч12,									(5)

где Ем – модуль упругости матричного полимера, Wн – массовое содержание нанонаполнителя, lст – длина статистического сегмента полимерной матрицы, Dч – диаметр частиц нанонаполнителя. Значение lст можно вычислить согласно [20] как:

lст=С∞l0,											(6)

где С – характеристическое отношение, l0 – длина скелетной связи основной цепи. Для ПП следует принять: С=6, l0=1,54 Å [21].

В табл.1 приведено сравнение экспериментально полученных в [10] данных (Ен/Ем) и рассчитанных согласно выражению (5) (Ен/Ем)Т значений величины усиления для композитов ПП/СаСО3. Видно достаточно хорошее соответствие теоретических оценок и эксперимента (среднее расхождение (Ен/Ем) и (Ен/Ем)Т составляет ~8,4%), однако для всех проанализированных композиционных материалов выполняется условие (Ен/Ем)<(Ен/Ем)Т. Согласно (5) такой эффект может давать агрегация наночастиц, т.е. увеличение Dч.

Таблица 1.

Структурные и механические характеристики композитов ПП/СаСО3.

| Wн, масс.% | Ен/Ем | (Ен/Ем)Т | df | кл | G, МПа | Т, МПа | σТТ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 2,787 | 0,194 | 498 | 35,4 | 36,8 |
| 2 | 1,025 | 1,040 | 2,792 | 0,189 | 509 | 35,4 | 37,1 |
| 4 | 1,047 | 1,060 | 2,795 | 0,183 | 519 | 35,6 | 37,3 |
| 6 | 1,060 | 1,120 | 2,796 | 0,181 | 525 | 35,8 | 37,5 |
| 8 | 1,071 | 1,160 | 2,796 | 0,181 | 531 | 36,1 | 37,3 |
| 10 | 1,108 | 1,200 | 2,800 | 0,174 | 549 | 36,4 | 38,0 |
| 20 | 1,243 | 1,400 | 2,816 | 0,148 | 612 | 37,5 | 39,2 |
| 30 | 1,347 | 1,600 | 2,826 | 0,132 | 661 | 38,2 | 39,2 |
| 40 | 1,504 | 1,800 | 2,840 | 0,112 | 735 | 39,2 | 39,4 |

Используя экспериментальные оценки величины усиления, можно рассчитать реальные размеры агрегатов частиц нанонаполнителя Dчагр. Подобные данные в зависимости от массовой степени наполнения Wн приведены на рис.3, который демонстрирует достаточно сильную агрегацию частиц нанонаполнителя при малых Wн (10 масс. %) и невысокую ее степень при Wн20 масс. %.

,нм

400

200

20

40

Wн, масс.%

300

0

100

Рис.3.	Зависимость диаметра агрегатов частиц нанонаполнителя Dчагр от массового содержания СаСО3 Wн для композитов ПП/СаСО3.

Зависимость, представленная на рис.3, представляется весьма нестандартной ввиду наличия максимума вблизи Wн~10%. Такой достаточно неожиданный эффект (обычно считается, что агрегация тем сильнее, чем выше содержание наполнителя [16]) может быть объяснен изменением вязкости расплава композитов . Очевидно, что только в расплаве возможна агрегация частиц нанонаполнителя.

На рис.4 приведена зависимость относительной вязкости расплава композитов ПП/СаСО3 /0 (0 – вязкость расплава исходного матричного полимера), рассчитанная согласно формуле Эйнштейна [22] от содержания СаСО3:

/0

2,5

1,5

20

40

Wн, масс.%

2,0

0

1,0

ηη0=1+2,5Wн1−Wн,										(7)

Рис.4.	Зависимость относительной вязкости расплава /0, рассчитанной согласно уравнению (7), от массового содержания СаСО3 Wн для композитов ПП/СаСО3.

Из рис.4 видно, что, начиная с Wн10 масс. %, значения относительной вязкости среды существенно (примерно в два раза) возрастают сильнее с увеличением содержания СаСО3. Таким образом, очевидно, что относительно низкая вязкость расплава композитов ПП/СаСО3 при малых Wн и достаточно высокая вследствие этого подвижность частиц нанонаполнителя в расплаве облегчает агрегацию последних. Как известно, наночастицы по своей природе имеют высокую удельную поверхность, что способствуюет их сильной агломерации [10,23]. Повышение вязкости расплава при Wн>10 масс. % снижает подвижность частиц нанонаполнителя в расплаве, затрудняя их агрегацию (сравните рис.3 и 4). Подобный аномальный эффект изменения вязкости расплава как функции Wн для композитов ПП/СаСО3 наблюдали и в работе [15]. Отметим, что степень агрегации частиц нанонаполнителя должна оказывать влияние и на величину модуля упругости Ен композита.

Действительно, на рис.5 приведена зависимость Ен(Wн), которая полностью согласуется с данными рис.3 и 4. Видно, что в интервале Wн=0-10 масс. %, где агрегация частиц нанонаполнителя относительно высока (рис.3), а относительная вязкость расплава мала (рис.4), рост Ен по мере увеличения Wн происходит гораздо медленнее, чем в интервале Wн>10 масс. %.

Далее проанализируем возможные причины относительно небольшого роста предела текучести Т дисперсно-наполненных композитов по сравнению с их модулем упругости Ен. Согласно [9] для композитов ПП/СаСО3 при увеличении Ен на 50% повышение Т происходит всего на 10%, а для композитов ПЭВП/СаСО3 рост Wн до 20 масс. % приводит к снижению значений Т [5,6]. Аналогичную картину наблюдали и для композитов ПВХ/СаСО3 [12].

Ен, ГПа

2,1

20

40

Wн, масс. %

1,7

0

1,3

Рис.5.	Зависимость модуля упругости Ен от массового содержания СаСО3 Wн для композитов ПП/СаСО3.

Попытаемся объяснить этот факт в рамках кластерной модели структуры аморфного состояния полимеров. Согласно [16,24] предел текучести Т вычисляется как:

σТ=Gbρd122π,										(8)

где G – модуль сдвига, b – вектор Бюргерса, d – плотность линейных дефектов структуры (аналог дислокаций для кристаллических решеток).

Рассмотрим способы оценки параметров, входящих в уравнение (8). Величина G согласно [17] определяется как:

G=Енdf,											(9)

а вектор Бюргерса b – согласно эмпирическому уравнению [16,24]:

b=62,5С∞12, Å.										(10)

В соответствии с литературой в качестве линейных дефектов структуры полимеров принимаются сегменты макромолекул, входящие в плотноупакованные области среды. Для композитов с аморфно-кристаллической матрицей это – кристаллиты, области локального порядка (кластеры) и межфазные области [23]. Относительную долю последних мф можно оценить с помощью выражения [23]:

ЕнЕм=1+11Wн+ϕмф1,7.								(11)

Проведенные согласно уравнению (11) оценки показали практическое отсутствие межфазных областей в композитах ПП/СаСО3. Этот вывод экспериментально подтверждают и данные атомно-силовой микроскопии для композитов ПЭВП/СаСО3 [5]. Сам факт практического отсутствия межфазных областей в композитах ПП/СаСО3 говорит о достаточно низком уровне межфазной адгезии нанонаполнитель-полимерная матрица, даже несмотря на применение связующего агента [23].

В [25] было показано, что в случае идеальной адгезии между наполнителем и полимерной матрицей зависимость Ен/Ем(Wн) описывается уравнением Кернера и может быть аппроксимирована следующим соотношением:

ЕнЕм=1+11,6Wн−44,4Wн2+96,3Wн3.						(12)

Другое аналогичное соотношение (уравнение Гута), используемое для оценки величины усиления композитов в случае идеальной адгезии, имеет вид [12]:

ЕнЕм=1+2,5Wн+14,1Wн2.								(13)

Расчеты по уравнениям (12) и (13) дают близкие значения величин Ен/Ем при Wн=40 масс. % для композитов ПП/СаСО3, а именно 4,70 и 4,46, соответственно. Это отвечает значением модулей упругости Ен=6,52 и 6,18 ГПа. Экспериментально же измеренная величина Ен при указанном содержании СаСО3 равна 2,09 ГПа [9], что подтверждает вывод (см. выше) о невысоком уровне межфазной адгезии для этих композитов.

Итак, для исследуемых композитов в качестве линейных дефектов структуры следует принять сегменты, входящие в кристаллиты и кластеры с относительными долями К (степень кристалличности) и кл. Величина К для ПП равна 0,50 [9], а значение кл можно оценить с помощью выражения [24]:

df=3−6ϕклС∞S12,									(14)

где S – площадь поперечного сечения макромолекулы, равная для ПП 34,3 Å2 [26].

Далее величина d может быть рассчитана согласно следующей формуле [16]:

ρd=К+ϕклS.										(15)

В табл.1 приведено сравнение экспериментальных Т и рассчитанных согласно уравнению (8) σTT значений предела текучести для композитов ПП/СаСО3, а также даны необходимые для такого расчета величины df, кл и G. Видно хорошее соответствие теории и эксперимента (среднее расхождение Т и σTT составляет 3,6%). Отметим небольшое изменение структуры полимерной матрицы, характеризуемой размерностью df, при введении СаСО3 в области значений Wн=40 масс. %. Оно составляет по дробной части df (которая несет основную информацию о структуре) всего 6,7%. Для сравнения, в случае композитов полигидроксиэфир/графит при таком же содержании наполнителя изменение df равно 32,8%, т.е. примерно в 5 раз больше [16]. Характерно также антибатное изменение параметров G и кл, определяющих величину Т в выражении (8). Таким образом, можно сделать вывод о том, что слабое увеличение Т по мере роста Wн для композитов ПП/СаСО3 обусловлено компенсирующим эффектом антибатного изменения параметров G и кл (или d).

В заключение с фрактальных позиций проанализируем экспериментально наблюдаемый эффект увеличения пластичности композитов ПП/СаСО3 по мере роста Wн. Для этого рассмотрим изменение такого параметра как ударная вязкость Ар, которая при Wн=40 масс. % повышается в 2,4 раза по сравнению с исходным ПП. Как было показано в [27], увеличение молекулярной подвижности в полимерной матрице всегда сопровождается ростом пластичности (ударной вязкости) материала. В рамках фрактального анализа уровень молекулярной подвижности можно оценить с помощью фрактальной размерности Dц участка цепи между точками ее фиксации (узлами сшивок, физическими зацеплениями, кластерами и т.д.) [28]. Величина Dц может быть рассчитана с помощью выражения [28]:

2ϕкл=С∞Dц.											(16)

На рис.6 приведена зависимость Ар(Dц), которая имеет вид прямой. Видно, что повышение уровня молекулярной подвижности, характеризуемого размерностью Dц, приводит к росту пластичности композитов, характеризуемой их ударной вязкостью Ар. Отметим, что увеличение Dц и, следовательно, Ар, полностью обусловлено снижением уровня локального порядка в аморфной фазе полимерной матрицы, т.е. уменьшением кл по мере роста Wн (табл.1), иначе говоря, «возмущением» структуры полимерной матрицы как следствия введения нанонаполнителя.

Ар, кДж/м2

6

2

1,4

1,8

Dц

4

1,0

0

Рис.6.	Зависимость ударной вязкости Ар от фрактальной размерности Dц участка цепи между кластерами для нанокомпозитов ПП/СаСО3.

Использование метода фрактального анализа позволяет оценить максимально достижимую величину Ар. Так, из зависимости, приведенной на рис.6, следует, что для композитов ПП/СаСО3 при максимальной величине Dц=2 предельное значение ударной вязкости равно: Ар10,4 кДж/м2.

Выводы

Проведенный в настоящей работе количественный анализ изменения основных физико-механических параметров и особенностей поведения дисперсно-наполненных наноразмерными частицами термопластичных композитов позволил объяснить физическую природу некоторых наблюдаемых экспериментально особенностей с позиций фрактального описания и кластерной модели структуры полимеров в аморфном состоянии:

- Относительно невысокая степень усиления полимерных композитов при введении наноразмерных частиц карбоната кальция обусловлена низким уровнем межфазной адгезии полимер-СаСО3 (причем применение связующего агента не меняет ситуацию). Низкая эффективность наночастиц связана с их агрегацией.

- Слабое повышение значений предела текучести композитов по мере роста содержания СаСО3 обусловлено компенсирующим эффектом антибатного изменения модуля сдвига и относительной доли областей локального порядка полимерной матрицы.

- Аномальное поведение вязкости расплавов композитов, наполненных наночастицами СаСО3, обусловлено тенденцией к агрегации этих частиц в силу их высокой удельной поверхности при малых содержаниях нанонаполнителя и, как следствие, проявлением высокой подвижности наночастиц. Увеличение содержания СаСО3 существенно повышает вязкость расплава, снижает подвижность частиц нанонаполнителя и уменьшает степень их агрегации.

- Увеличение пластичности композитов ПП/СаСО3, характеризуемой их ударной вязкостью, обусловлено «возмущением» структуры полимерной матрицы при введении нанонаполнителя и, как следствие, ростом уровня молекулярной подвижности.

Литература

- Suwanprateeb J. Calcium carbonate filled polyethylene: correlation of hardness and yield stress. Composites, Part A, Appl. Sci. and Manufact., 2000, v.31A, №3, pp.353-359.

- Osman A.M., Atallah A., Suter U.W. Influence of excessive filler coating on the tensile properties of LDPE – calcium carbonate composites. Polymer, 2004, v.43, №3, pp.1177-1183.

- Misra R.D.K., Nerikar P., Bertrand K., Murphy D. Some aspects of surface deformation and fracture of 5-20% calcium carbonate – reinforced polyethylene composites. Mater. Sci. Engng., 2004, v.384A, №2, pp.284-298.

- Parsons E.M., Boyce M.C., Parks D.M., Weinberg M. Three-dimensional large-strain tensile deformation of neat and calcium carbonate – filled high-density polyethylene. Polymer, 2005, v.46, №6, pp.2257-2265.

- Tanniru M., Misra R.D.K. On enhanced impact strength of calcium carbonate – reinforced high-density polyethylene composites. Mater. Sci. Engng., 2005, v.405A, №2, pp.178-193.

- Tanniru M., Misra R.D.K. Reduced susceptibility to stress whitening during tensile deformation of calcium carbonate – reinforced high density polyethylene composites. Mater. Sci. Engng., 2007, v.424A, №1, pp.53-70.

- Deshmane C., Yuan Q., Misra R.D.K. On the fracture characteristics of impact trsted high density polyethylene – calcium carbonate nanocomposites. Mater. Sci. Engng., 2007, v.452-453A, №3, pp.592-601.

- Zebarjad S.M., Sajjadi S.A. On the strain rate sensitivity of HDPE/CaCO3 nanocomposites. Mater. Sci. Engng., 2008, v.475A, №2, pp.365-367.

- Yang K., Yang Q., Li G., Sun Y.S., Feng D. Morphology and mechanical properties of polyethylene/calcium carbonate nanocomposites. Mater. Lett., 2006, v.60, №7, pp.805-809.

- Ma C.G., Mai Y.L., Rong M.Z., Ruan W.H., Zhang M.Q. Phase structure and mechanical properties of ternary polypropylene/elastomer/nano-CaCO3 composites. Composites Sci. Techn., 2007, v.67, №9, pp.2997-3005.

- Chen N., Wan C., Zhang Yo, Zhang Yi. Effect of nano-CaCO3 on mechanical properties of PVC and PVC/Blendex blend. Polymer Test., 2004, v.23, №2,
pp.169-174.

- Xie X.-L., Liu Q.-X., Li R.K.-Y., Zhou X.-P., Zhang Q.-X., Yu Z.-Z., Mai Y.-W. Pheological and mechanical properties of PVC/CaCO3 nanocomposites prepared by in situ polymerization. Polymer, 2004, v.45, №19, pp.6665-6673.

- Jin F.-L., Park S.-J. Thermo-mechanical behaviours of butadiene rubber reinforced with nano-sized calcium carbonate. Mater. Sci. Engng., 2008, v.478A, №3,
pp.406-408.

- Филипс Д., Харрис Б. Прочность, вязкость разрушения и усталостная выносливость полимерных композиционных материалов. В кн.: Промышленные полимерные композиционные материалы, Ред. Ричардсон М.О.В., М., Химия, 1980, с.50-146.

- Султонов Н.Ж., Джангуразов Б.Ж., Микитаев А.К. Влияние наноразмерных частиц мела на физико-механические свойства композита на основе полиэтилена. В сборн. докл. Междунар. форума по нанотехнологиям «Rusnanotech-08», М., 3-5 декабря 2008, с.527-528.

- Микитаев А.К., Козлов Г.В. Фрактальная механика полимерных материалов. Нальчик, Изд-во КБГУ, 2008, 312 с.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. М., Изд-во Министерства Обороны СССР, 1991, 404 с.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С. Ангармонические эффекты и физико-механические свойства полимеров. Новосибирск, Наука, 1994, 261 с.

- Афашагова З.Х., Козлов Г.В., Буря А.И., Микитаев А.К. Прогнозирование степени усиления дисперсно-наполненных полимерных нанокомпозитов. Материаловедение, 2007, №9, с.10-13.

- Wu S. Chain structure and entanglement. J. Polymer Sci., Part B, Polymer Phys., 1989, v.27, №4, pp.723-741.

- Aharoni S.M. On entanglements of flexible and rodlike polymers. Macromolecules, 1983, v.16, №9, pp.1722-1728.

- Mills N.J. The rheology of filled polymers. J. Appl. Polymer Sci., 1971, v.15, №11, pp.2791-2805.

- Маламатов А.Х., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Механизмы упрочнения полимерных нанокомпозитов. М., Изд-во РХТУ им. Менделеева, 2006, 240 с.

- Козлов Г.В., Новиков В.У. Кластерная модель аморфного состояния полимеров. Успехи физических наук, 2001, т.171, №7, с.717-764.

- Тугов И.И., Шаулов А.Ю. Модуль упругости дисперсно-наполненных композитов. Высокомолек. соед., Б, 1990, т.32, №7, с.527-529.

- Aharoni S.M. Correlations between chain parameters and failure characteristics of polymers below their glass transition temperature. Macromolecules, 1985, v.18, №12, pp.2624-2630.

- Кауш Г. Разрушение полимеров. М., Мир, 1981, 440 с.

- Kozlov G.V., Zaikov G.E. Structure of the Polymer Amorphous State. Utrecht-Boston, Brill Academic Publishers, 2004, 465 p.

Поступила в редакцию 20 мая 2008 года.

Сведения об авторах:

Козлов Георгий Владимирович, с.н.с., УНИИД Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, КБР, г. Нальчик, Россия, e-mail: i_dolbin@mail.ru

Афашагова Зарема Хусеновна, ассистент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

Яновский Юрий Григорьевич, д.т.н., проф., директор, Учреждение Российской академии наук Института прикладной механики РАН, г.Москва, Россия, e-mail: iam@ipsun.ras.ru

Карнет Юлия Николаевна, к.ф.-м.н., с.н.с., Учреждение Российской академии наук Института прикладной механики РАН, г.Москва, Россия, e-mail: b2042003@yandex.ru