УДК 539.376

УСТАНОВИВШАЯСЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫХ ПЛАСТИН СО СЛОЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ АРМИРОВАНИЯ ПРИ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ

Немировский Ю.В., Янковский А.П.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск,

Россия

РЕЗЮМЕ

Сформулирована задача продольно-поперечного изгиба кирхгофовских слоистых пластин переменной толщины, армированных волокнами постоянного поперечного сечения и работающих в условиях установившейся ползучести всех фаз композиции. Проанализирована система разрешающих уравнений и соответствующие ей граничные условия. Разработан метод решения поставленной задачи. Указан путь приближенного решения таких задач в условиях неустановившейся ползучести. Проведены конкретные расчеты, показавшие, что скорость прогиба установившейся ползучести пластин существенно зависит от структуры армирования, разнесения несущих слоев, а также от вида и уровня нагружения конструкции.

Ключевые слова: металлокомпозиты; армирование; слоистые пластины; установившаяся ползучесть; изгиб поперечный; изгиб продольно-поперечный

THE STEADY CREEPING COMPOUND REINFORCED METAL-COMPOSITES LAYER-PLATES AT THE TRANSVERSE-LONGITUDINAL BENDING

Nemirovskii Yu.V., Yankovskii A.P.

Khristianovich Institute of theoretical and applied mechanics the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Novosibirsk, Russia

SUMMARY

The problem of a transverse-longitudinal bending the Kirkhoff layer-plates of the variable thickness reinforced by fibres of a constant cross-section and working in conditions of steady creeping of all phases of a composition is formulated. The system of the resolving equations and boundary conditions matching her is analysed. The method of the solution of a task in view is developed. The way of an approximate solution of such problems to conditions of unsteady creeping is specified. The concrete calculations which have shown are lead, that speed of a bending flexure of the steady creeping of plates essentially depends on structure of reinforcement, from extent of a distance of carrying layers, and also from an type and a level of a loading of a design.

Key words: metal-composites; reinforcement; the layer-plates; the steady creep; transverse bending; transverse-longitudinal bending

ВВЕДЕНИЕ

Существующая на сегодняшний день многочисленная литература, касающаяся вопросов деформирования тонкостенных композитных конструкций [1-7 и др.], посвящена, как правило, исследованию вопросов кратковременной прочности анизотропных пластин и оболочек или их деформированию при вязкоупругом поведении материалов фаз композиции. В настоящее же время на практике все чаще используются металлокомпозитные изделия, которые, как известно [8], при длительной эксплуатации в случае статического нагружения подавляющую часть времени работают в условиях установившейся ползучести. Поэтому актуальной является проблема расчета таких тонкостенных конструкций при установившейся ползучести всех фаз композиции. Изучению этого вопроса применительно к слоистым пластинам со сложными структурами армирования при их (пластин) продольно-поперечном изгибе посвящено настоящее исследование.

1. ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Рассмотрим продольно-поперечный изгиб кирхгофовской металлокомпозитной пластины, состоящей из армированных и изотропных слоев переменной толщины. (Допустимость гипотез Кирхгофа при расчете установившейся ползучести тонких изгибаемых пластин обоснована в [8].) Предполагается: к рассматриваемому моменту времени деформации ползучести получили настолько значительное развитие, что по сравнению с ними можно пренебречь начальными упругими и пластическим деформациями [8]; по толщине каждый слой имеет регулярную и квазиоднородную структуру; на границах между слоями выполняются условия идеального механического контакта; перемещения считаются малыми; температура T конструкции однородна по ее толщине и известна из решения соответствующей задачи теплопроводности [9].

С пластиной связана прямоугольная декартова система координат ; плоскость  () – отсчетная, ось z перпендикулярна этой плоскости. Конструкция состоит из M слоев, которые пронумеруем последовательно, начиная от нижней лицевой поверхности. Лицевые поверхности пластины и границы между слоями задаются равенствами  (), причем функции  определяют нижнюю и верхнюю лицевые поверхности соответственно, а  – поверхность контакта m-го и ()-го слоев (). Выполняются неравенства .

Каждый m-й слой армирован  семействами волокон (металлических проволок, возможно, различной физической природы), которые уложены в плоскостях, параллельных отсчетной плоскости  (плоское армирование), или на поверхностях, расстояния между которыми по оси z изменяются пропорционально изменению толщины слоя  (пространственное армирование).

Для формулировки задачи продольно-поперечного изгиба слоистых армированных пластин, работающих в условиях установившейся ползучести, определим в первую очередь связь между скоростями мембранных деформаций , скоростями параметров искривления отсчетной плоскости пластины  и параметрами армирования, с одной стороны, и внутренними силовыми факторами (моментами  и мембранными усилиями ), с другой стороны. Указанные силовые факторы определяются через осредненные напряжения  в композиции следующими равенствами [1-3]:

(1.1)

где  связаны с напряжениями  в матрице и напряжениями  в арматуре k-го семейства m-го слоя соотношениями (используется модель армированного слоя, предложенная в [10])

(1.2)

Здесь  – интенсивность и угол (отсчитываемый от направления ) армирования волокнами k-го семейства, причем должны выполняться физические ограничения

(1.3)

– предельно допустимая суммарная интенсивность армирования m-го слоя (на практике ); суммирование осуществляется по указанному индексу от 1 до , если не проставлены пределы.

Подставим напряжения  из (1.2) в соотношения (1.1), тогда получим следующие выражения для мембранных усилий и моментов:

(1.4)

где

(1.5)

Будем предполагать, что для всех фазовых материалов диаграммы  (где ξ – скорость деформации ползучести) при растяжении и сжатии совпадают и эти диаграммы с заданной точностью можно аппроксимировать многозвенными ломаными (кусочно-линейными функциями). Тогда связь между напряжением  и скоростью деформации ползучести  арматуры k-го семейства m-го слоя в силу одномерного напряженного состояния в волокнах [10] при аппроксимации ()-звенной ломаной имеет вид

(1.6)

где, согласно [10]:

(1.7)

(1.8)

– скорости деформации ползучести кирхгофовской пластины, определяемые равенствами [8]

(1.9)

– скорости прогиба и перемещений точек отсчетной плоскости пластины в направлении  соответственно; , ,  – заданные величины, характеризующие кусочно-линейную функцию, аппроксимирующую зависимость , и в общем случае зависящие от температуры  конструкции;  – оператор частного дифференцирования по переменной  ().

Поверхности, на которых скорость деформации ползучести в арматуре k-го семейства m-го слоя по модулю достигает значения , определяются равенством , из которого с учетом (1.7) получим уравнение

(1.10)

задающее аппликаты этих поверхностей. Дискриминант квадратного (относительно z) уравнения (1.10) имеет вид

(1.11)

причем в случае  равенство  выполняется лишь при  (отсутствие скорости изгибной деформации арматуры k-го семейства m-го слоя), так как . Но при  левая часть последнего равенства (1.10) вообще не зависит от z, поэтому вдоль всей оси z, проходящей через точку  (где G – область, занимаемая пластиной в плане), в арматуре k-го семейства m-го слоя имеет место однородное напряженное состояние (). Если же  (неоднородное по z напряженное состояние в арматуре k-го семейства m-го слоя), то ,  и аппликаты указанных выше поверхностей определяются равенствами

(1.12)

где

(1.13)

Так как  при  и  (см. (1.6)), то из (1.12), (1.13) следует

(1.14)

Однако вычисленные по формулам (1.12), (1.13) значения ,  могут лежать за пределами m-го слоя (), поэтому окончательно аппликаты рассматриваемых поверхностей задаются соотношениями

(1.15)

Используя (1.6), (1.7), (1.14), (1.15), в предположении об однородном по толщине конструкции температурном поле вычислим интегралы  в (1.5):

Таким образом, соотношения (1.16) с учетом (1.11)-(1.15), (1.8) определяют функции  через скорости мембранных деформаций , скорости параметров искривления отсчетной плоскости пластины  () и углы армирования  (, ).

Для вычисления оставшихся в (1.5) интегралов  нужно определить напряжения в связующем . Зависимости между напряжениями  и скоростями деформаций  установившейся ползучести в рамках гипотез Кирхгофа имеют вид [8,11]

(1.17)

где  – интенсивности напряжений и скоростей деформаций ползучести в матрице m-го слоя, связанные кусочно-линейной зависимостью (диаграмма  аппроксимирована ()-звенной ломаной):

(1.18)

(1.19)

где , ,  – заданные величины, характеризующие кусочно-линейную функцию, аппроксимирующую зависимость , и в общем случае зависящие от температуры  пластины.

Согласно (1.19), поверхности, на которых интенсивность скоростей деформаций ползучести в связующем достигает значения , с учетом (1.9) определяются уравнением

(1.20)

откуда имеем

(1.21)

где

(1.22)

Дискриминант квадратного (относительно z) уравнения (1.21) имеет выражение

(1.23)

Так как функция  (см. (1.22)) пропорциональна квадрату интенсивности скоростей изгибных деформаций, то  лишь при  (при отсутствии изгибных составляющих в скоростях деформаций ползучести ); если же в точке () хоть одна из функций  отлична от нуля, то . При  из (1.22) следует  и левая часть равенства (1.20) или (1.21) вообще не зависит от z, поэтому в каждом слое вдоль оси z, проходящей через эту точку (), в связующем реализуется однородное напряженное состояние (). Если же , то при  аппликаты указанных поверхностей определяются равенствами

(1.24)

где следует учесть (1.23), (1.22). Однако вычисленные по формулам (1.24) значения ,  могут лежать за пределами m-го слоя (), поэтому окончательно аппликаты рассматриваемых поверхностей имеют вид

(1.25)

Если , то вместо (1.25) следует использовать равенства

(1.26)

если же  и ,  (), то

(1.27)

остальные аппликаты  в силу  () определяются из равенств (1.24), (1.25).

Таким образом, соотношения (1.17) с учетом (1.18), (1.25)-(1.27) можно представить так:

(1.28)

где  имеет выражение (1.19), которое с учетом (1.9) можно привести к виду

(1.29)

(1.30)

– квадрат интенсивности скоростей мембранных деформаций ползучести;  – квадрат интенсивности скоростей изгибных деформаций, поэтому  и  лишь при  и  соответственно. При  из (1.30) получаем , и из (1.29) следует, что интенсивность скоростей деформаций  в (1.28) не зависит от z; при  также  и из (1.29) вытекает  (), что соответствует случаю поперечного изгиба пластины в условиях установившейся ползучести. Так как при  и  (продольно-поперечный изгиб при установившейся ползучести) интенсивность скоростей деформаций  всегда больше нуля ( лишь при ), то из (1.29) следует, что выражение, стоящее под радикалом, также больше нуля, а значит:

(1.31)

Из соотношений (1.28) с учетом (1.29), (1.9) получим окончательные выражения для напряжений в связующем

(1.32)

Используя соотношения (1.32), вычислим интегралы  в (1.5):

где использованы обозначения

(1.34)

Если в точке  реализуется продольно-поперечный изгиб (, ), то в силу выполнения неравенства (1.31) интегралы (1.34) имеют значения [12]

(1.35)

если же в точке  реализуется случай , , , то  (см. (1.21)-(1.25)) и в выражениях (1.33) присутствуют сомножители (см. (1.34))

(1.36)

если же в точке  реализуется обобщенное плоское напряженное состояние (, , ), то, согласно (1.26), имеем

(1.37)

Таким образом, соотношения (1.33) определяют функции  через скорости мембранных деформаций  ползучести и скорости параметров искривления отсчетной плоскости пластины  ().

Подставим функции  из (1.16), (1.33) в равенства (1.4) и определим с учетом (1.8) внутренние силовые факторы , возникающие в слоистой армированной пластине при установившейся ползучести:

(1.38)

где

(1.39)

(1.40)

Равенства, аналогичные (1.40), справедливы и для коэффициентов , , .

Таким образом, соотношения (1.38) с учетом (1.39), (1.40), (1.35)-(1.37), (1.30), (1.22)-(1.27), (1.8), (1.12)-(1.15) определяют внутренние силовые факторы  через скорости мембранных деформаций  ползучести, скорости параметров искривления отсчетной плоскости пластины  () и параметры армирования  (). Эти соотношения справедливы не только в прямоугольной декартовой, но и в любой криволинейной ортогональной системе координат, в которой направление z является прямолинейным.

Указанные равенства были получены в предположении об однородности по z температурного поля в конструкции (), поэтому если стационарная задача теплопроводности для слоистой армированной пластины предварительно решена [9], механические характеристики установившейся ползучести всех фаз композиции (, , , , , , см. (1.6), (1.18)) зависят от , т.е. являются известными функциями переменных .

Для завершения формулировки задачи продольно-поперечного изгиба слоистых сложно армированных пластин, работающих в условиях установившейся ползучести, помимо соотношений (1.9), (1.38), (1.39) необходимо использовать общеизвестные уравнения равновесия [1,2]

(1.41)

где  – перерезывающие силы; ,  – приведенные внешние распределенные нагрузки в направлениях , z соответственно, зависящие от  при учете массовых нагрузок;  – приведенные внешние распределенные изгибающие моменты.

В случае пространственного армирования тонкого m-го слоя непрерывными волокнами постоянного поперечного сечения между параметрами армирования существует связь, приближенно определяемая равенством [13]

(1.42)

которое при плоском армировании редуцируется в точное равенство, получающееся из (1.42) формальным заданием .

Пусть область G, занимаемая пластиной в плане, ограничена контуром Г, тогда на одной части этого контура (обозначим ее ) могут быть заданы статические граничные условия по изгибающему моменту [1,2]

(1.43)

приведенной поперечной силе Кирхгофа

(1.44)

и мембранным усилиям

(1.45)

а на другой части (обозначим ее ) – кинематические условия

(1.46)

где  – изгибающий момент и приведенная поперечная сила Кирхгофа, заданные на ;  – мембранные усилия, соответственно нормальное и касательное к контуру ;  – скорости прогиба и тангенциальных перемещений точек отсчетной плоскости пластины по направлениям  на контуре ;  – скорость угла поворота поперечного сечения пластины в направлении внешней нормали к контуру, задаваемой углом ;  – производная вдоль контура. (На контуре Г могут быть заданы и смешанные из (1.43)-(1.46) граничные условия, например условия свободного опирания.)

На той части контура Г (обозначим ее ), на которой волокна k-го семейства m-го слоя, имеющие постоянные поперечные сечения, входят в область , необходимо задать краевые условия для интенсивностей армирования [13]:

(1.47)

где  – заданные на  функции.

2. СИСТЕМА РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ

Для получения системы разрешающих уравнений продольно-поперечного изгиба слоистых армированных пластин, работающих в условиях установившейся ползучести, и соответствующих ей (системе) статических граничных условий в скоростях прогиба и тангенциальных перемещений точек отсчетной плоскости необходимо выражения для  из (1.9) подставить в соотношения (1.38), а последние в уравнения равновесия (1.41) и граничные условия (1.43)-(1.45) и исключить из рассмотрения поперечные силы . Тогда уравнения равновесия примут вид

(2.1)

а статические граничные условия преобразуются к виду: по изгибающему моменту

(2.2)

по приведенной силе Кирхгофа

(2.3)

по мембранным усилиям

(2.4)

Кинематические граничные условия (1.46) остаются без изменения.

Если аппликаты границ  и траектории армирования (т.е. углы ) слоев заданы, то краевая задача (1.42), (1.47) определяет интенсивность  армирования m-го слоя волокнами k-го семейства. (Краевые задачи для линейных уравнений в частных производных первого порядка (1.42) хорошо изучены [14], поэтому не будем останавливаться на этом вопросе более подробно; отметим лишь, что уравнение (1.42) имеет действительные характеристики, совпадающие с траекториями армирования k-го семейства m-го слоя.) Если функции , ,  известны (заданы) и удовлетворяют физическим ограничениям (1.3), то три уравнения равновесия (2.1) замкнуты относительно трех функций , , . Этой системе квазилинейных (так как коэффициенты , , ,  нелинейно зависят от производных , , см. (1.39)) дифференциальных уравнений эллиптического типа соответствуют нелинейные (2.2)-(2.4) и линейные (1.46) граничные условия.

Для линеаризации рассматриваемой граничной задачи (2.1)-(2.4), (1.46) можно использовать следующий итерационный процесс, базирующийся на применении идеи метода секущего модуля, предложенного в [8] для линеаризации уравнений установившейся ползучести. Предположим, что коэффициенты , , ,  в (2.1)-(2.4) известны из решения на предыдущей итерации, тогда для определения приближений скоростей прогиба и тангенциальных перемещений точек отсчетной плоскости имеем линейную граничную задачу с переменными коэффициентами, качественно совпадающую с задачей упругого продольно-поперечного изгиба неоднородных анизотропных пластин [1,3,4] (методы решения таких задач хорошо разработаны: МКЭ, МКР, вариационные методы и др.). При известных приближениях скоростей ползучести , ,  по формулам (1.8), (1.12)-(1.15), (1.22)-(1.27), (1.30), (1.35)-(1.40) определяем новые приближения коэффициентов , , ,  и т.д., пока итерационный процесс не сойдется. (Сходимость метода секущего модуля доказана [8].)

Используя общеизвестные формулы [1] перехода от прямоугольной декартовой системы координат к цилиндрической, можно записать уравнения (1.42), (2.1), а также граничные (1.46), (2.2)-(2.4) и краевые (1.47) условия в полярной системе координат. При этом углы армирования  отсчитываются от направления полярного радиуса r, а внутренние силовые факторы по-прежнему определяются равенствами (1.38)-(1.40), в которых и в (1.12)-(1.15), (1.22)-(1.27), (1.30), (1.35)-(1.37) в случае осевой симметрии следует учесть, что

где ,  – скорости тангенциальных перемещений точек отсчетной плоскости пластины в радиальном и окружном направлениях соответственно.

З а м е ч а н и е. Зная из граничной задачи (1.46), (2.1)-(2.4) скорости прогиба и тангенциальных перемещений точек отсчетной плоскости , , , по формулам (1.38)-(1.40) можно определить внутренние силовые факторы ,  в пластине (а по формулам (1.6)-(1.9), (1.32) – напряженное состояние во всех фазовых материалах), работающей в условиях установившейся ползучести. Если известно помимо этого и начальное состояние для внутренних силовых факторов ,  (порождаемое напряжениями , см. (1.1)) в конструкции (его можно определить, например, методами, изложенными в [1,3,4,7]), то решение о неустановившейся ползучести на первой ее стадии можно получить приближенно, используя методику, предложенную в [8]. Для этого представим текущее состояние для внутренних силовых факторов в пластине в виде:

а соответствующее ему текущее напряженное состояние в m-м слое:

где  – монотонная функция времени t, возрастающая от значения  в начальный момент времени  до  при . Функцию  можно определить, исходя из экстремальных принципов теории ползучести (см. §34 в [8]). В случае изотропных пластин реализация такого подхода не вызывает особых трудностей, а в случае сложно армированных и слоистых пластин требует дополнительного более тщательного исследования, выходящего за рамки настоящей работы.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

В качестве примера исследуем установившуюся ползучесть изгибаемых однослойных и трехслойных кольцевых пластин постоянной толщины  (, ), ограниченных кромками радиусов , . На пластины действует равномерно распределенная поперечная нагрузка  (, ). Внутренние кромки  пластин жестко защемлены (, , ), внешние кромки  либо свободны от нагружения (, ) – поперечный изгиб в условиях установившейся ползучести, либо к ним приложены радиальные мембранные усилия () – продольно-поперечный изгиб в условиях установившейся ползучести.

Рассматриваются пластины двух типов: 1) однослойные пластины () с регулярной и квазиоднородной по толщине структурой, изготовленные из меди (Cu) и осесимметрично армированные по логарифмическим спиралям (, ) двумя () семействами стальной проволоки У8А; 2) трехслойные пластины (), внутренний слой которых является изотропным и изготовлен из меди, а внешние слои постоянной толщины изготовлены также из меди и осесимметрично армированы по логарифмическим спиралям (, ) двумя (, ) семействами проволоки У8А. Параметры, характеризующие степенной закон установившейся ползучести  () при температуре , для этих фазовых материалов имеют значения [15,16]

(3.1)

В качестве критерия сопоставимости пластин с разными структурами армирования используется условие равенства в них общего расхода арматуры

(3.2)

Так как предполагается, что армированные слои имеют постоянную толщину, а проволока не обрываются внутри пластин и имеет постоянное поперечное сечение, то плотность армирования для рассматриваемых структур изменяется по закону [13]

(3.3)

Для однослойных пластин в расчетах примем , а для армированных слоев трехслойных пластин  (), что на практике соответствует плотности армирования, близкой к предельно допустимой. Чтобы общий расход арматуры (3.2) в трехслойных пластинах с учетом (3.3) был такой же, как в однослойных пластинах, толщину 2h внутреннего слоя в трехслойных конструкциях нужно задать так:  ().

Аппроксимируем степенные законы установившейся ползучести рассматриваемых фазовых материалов с параметрами (3.1) двухзвенными кусочно-линейными функциями (, ). На рис.1 кривые 1, 2 характеризуют степенные зависимости  () с параметрами (3.1) для меди и проволоки У8А соответственно.

Рис.1.

Двухзвенные ломаные 1’, 2’ аппроксимируют линии 1, 2 и определяются параметрами (см. (1.6)):

(3.4)

(Параметры (3.4) определены методом наименьших квадратов на интервале , при этом варьировались величины . Значения (3.4) можно несколько уточнить, если варьировать параметры , . Используя значения  из (3.4), на основе общеизвестных формул пересчета [11] (не будем их здесь приводить) можно определить параметры  диаграммы , см. (1.18).)

На рис.2 изображены зависимости максимального значения скорости прогиба установившейся ползучести () рассматриваемых пластин от угла армирования ψ.

Рис.2.

(Расчеты здесь и далее проводились с использованием значений параметров (3.4) диаграмм , ). Конструкции нагружены поперечной нагрузкой . Кривые 1–3 соответствуют поперечному изгибу () в условиях установившейся ползучести, а линии 1’–3’ – продольно-поперечному изгибу (). Кривые 1, 1’ характеризуют однослойные пластины, линии 2, 2’ – трехслойные, а горизонтальные прямые 3, 3’ – изотропные () медные пластины той же геометрии. (При рассматриваемых здесь уровнях нагружения конструкций в случае изотропной пластины наличие или отсутствие радиальной контурной нагрузки  практически не сказывается на величине , поэтому линии 3, 3’ на рис.2 визуально не отличаются.)

Кривая 2 на рис.2 всюду лежит ниже линии 1, которая, в свою очередь, лежит ниже примой 3; аналогичное поведение характерно и для линий 2’, 1’, 3’. Следовательно, при заданных уровнях нагружения тонкостенных конструкций замена изотропной медной пластины (прямые 3, 3’) на однослойные металлокомпозитные конструкции (кривые 1, 1’) приводит к резкому (почти вдвое) уменьшению их скорости прогиба. Кроме того, при определенных углах армирования (см. левые участки кривых 1, 1’ и 2, 2’) разнесение армированных слоев позволяет дополнительно уменьшить скорость прогиба установившейся ползучести.

Поведение кривых 1, 2 указывает на то, что при рассматриваемых размерах конструкций и уровнях их нагружения наименьшая скорость прогиба установившейся ползучести в случае поперечного изгиба () развивается в радиально армированных () пластинах. (С точки зрения минимизации скорости прогиба установившейся ползучести такие структуры армирования можно считать рациональными.) Однако поведение линий 1’, 2’ показывает, что при продольно-поперечном изгибе () наименьшая скорость прогиба развивается в пластинах, армированных в окружном () направлении. Следовательно, при разных видах и уровнях нагружения и размерах пластин рациональными с точки зрения минимизации величины  будут разные структуры армирования.

На рис.3 изображены зависимости  для тех же конструкций, но при других уровнях нагружения (нумерация кривых на рис.3 такая же, как и на рис.2): поперечная нагрузка , радиальная контурная нагрузка .

Рис.3.

Поведение кривых на рис.3 существенно отличается от поведения соответствующих линий на рис.2. Если на рис.2 кривые 1, 1’, 2, 2’ ведут себя немонотонно, то на рис.3 эти кривые монотонно убывают, т.е. в последнем случае рациональными с точки зрения минимизации величины  являются структуры с окружным армированием. (При определенных уровнях нагружения, например однослойной пластины при , , наблюдается монотонное возрастание зависимости .) Следовательно, уровень нагружения конструкции, а также и ее геометрия влияют на зависимость  не только количественно, но и качественно.

Кривая 1 на рис.3 лежит ниже горизонтальной прямой 3, т.е. при поперечном изгибе в условиях установившейся ползучести при рассматриваемых уровнях нагружения армирование пластины приводит к некоторому, хотя и незначительному, уменьшению скорости прогиба по сравнению с изотропной конструкцией той же геометрии. Линия же 2 при  лежит выше прямой 3, и лишь правый участок кривой 2 лежит ниже линии 1. Следовательно, при поперечном изгибе в этом случае разнесение армированных слоев дает дополнительный эффект по уменьшению скорости прогиба установившейся ползучести лишь при структурах армирования, близких к окружным (); при структурах армирования, близких к радиальным (), разнесение армированных слоев приводит к обратному эффекту, так как в этом случае скорость прогиба трехслойной армированной пластины больше аналогичной величины не только однослойной металлокомпозитной, но и изотропной медной пластины (ср. поведение линий 1–3 на их левых участках при ).

Кривая же 2’ на рис.3 лежит выше линии 1’, которая, в свою очередь, лежит выше горизонтальной прямой 3’, т.е. при продольно-поперечном изгибе в условиях установившейся ползучести при рассматриваемых уровнях нагружения и фазовых материалах композиции армирование пластины приводит к эффекту, обратному по сравнению с рис.2, а именно: к увеличению скорости прогиба по сравнению с изотропной пластиной той же геометрии; разнесение же армированных слоев с сохранением общего расхода арматуры приводит к еще большему (причем, возможно, значительному, см. линии 2’, 3’) увеличению скорости прогиба. Следовательно, не при всех видах нагружения, закрепления, геометрии конструкции и не при любых сочетаниях материалов фаз композиции армирование тонкостенной конструкции и разнесение несущих слоев позволяет добиться уменьшения скорости прогиба установившейся ползучести.

Отметим, что расчеты, проведенные по методике, изложенной в [7], показали: для рассматриваемой композиции (Cu–У8А) при , ,  замена изотропной пластины армированной, а тем более разнесение несущих слоев приводит к существенному увеличению несущей способности конструкции в рамках проблемы кратковременной прочности. Как показано выше, в рамках проблемы установившейся ползучести замена изотропной тонкостенной конструкции армированной пластиной и разнесение несущих слоев в ней может оказаться неэффективным. Таким образом, эффективные с точки зрения кратковременной прочности проекты армирования могут оказаться неэффективными с точки зрения установившейся ползучести слоистой армированной тонкостенной конструкции.

На рис.4 изображены зависимости минимального значения скоростей радиальных смещений () точек срединных плоскостей рассматриваемых пластин в условиях установившейся ползучести от угла армирования ψ. Кривые 1–3 на рис.4 рассчитаны при тех же условиях, что и линии 1’–3’ на рис.3 соответственно. Кривые 1, 2 на рис.4 монотонно убывают (аналогичное качественное поведение зависимостей  наблюдается и при других уровнях нагружения пластин). Линия 1 лежит выше горизонтальной прямой 3, что свидетельствует об уменьшении по модулю скоростей радиальных смещений в условиях установившейся ползучести при замене изотропной пластины армированными однослойными конструкциями. Однако кривая 2 лежит ниже как линии 1, так и прямой 3, т.е. при заданном уровне нагружения разнесение несущих слоев приводит к увеличению по модулю скоростей радиальных смещений не только по сравнению с однослойной металлокомпозитной пластиной (кривая 1), но и с изотропной конструкцией (прямая 3). При других уровнях нагружения, например при , , зависимость  для трехслойной армированной пластины, в отличие от рис.4, лежит выше зависимости  для изотропной конструкции, т.е. при определенных условиях скорости радиальных смещений трехслойных пластин по модулю могут быть меньше аналогичных величин изотропной конструкции.

Рис.4.

4. ВЫВОДЫ

Проведенный анализ поперечного и продольно-поперечного изгиба однослойных и трехслойных металлокомпозитных пластин, работающих в условиях установившейся ползучести, показывает, что не всегда армирование тонкостенной конструкции и разнесение несущих слоев позволяет уменьшить скорости перемещений точек отсчетной поверхности по сравнению с изотропными пластинами той же геометрии. При разных видах и уровнях нагружения конструкций и их размерах рациональными с точки зрения минимизации скоростей установившейся ползучести являются разные структуры армирования. Эффективные с точки зрения кратковременной прочности проекты армирования могут оказаться неэффективными с точки зрения поведения конструкции в условиях установившейся ползучести.

ЛИТЕРАТУРА

- Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки. М., ГТТИ, 1957, 436 с.

- Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин. М., Наука, 1967, 268 с.

- Григоренко Я.М. Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения переменной жесткости. Киев, Наук. думка, 1973, 228 с.

- Немировский Ю.В., Резников Б.С. Прочность элементов конструкций из композитных материалов. Новосибирск, Наука, 1986, 168 с.

- Андреев А.Н., Немировский Ю.В. Многослойные анизотропные оболочки и пластины. Изгиб, устойчивость и колебания. Новосибирск, Наука, 2001, 287 с.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. Рига, Зинатне, 1980, 572 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Термоупругопластический изгиб слоисто-волокнистых пластин. Механика композиционных материалов и конструкций, 2005, т.11, №4, с.467-493.

- Качанов Л.М. Теория ползучести. М., Физматгиз, 1960, 456 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Теплопроводность волокнистых оболочек. Теплофизика и аэромеханика, 1998, т.5, №2, 215-235.

- Немировский Ю.В. Ползучесть однородных и композитных оболочек. Актуальные проблемы механики оболочек, Тр. междунар. конф., посвященной 100-летию проф. Х.М.Муштари, 90-летию проф. К.З.Галимова и 80-летию проф. М.С.Корнишина, Казань, Новое знание, 2000, с.42-49.

- Радченко В.П., Саушкин М.Н. Ползучесть и релаксация остаточных напряжений в упрочненных конструкциях. М., Машиностроение, 2005, 226 с.

- Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды. М., Наука, 1981, 800 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. О некоторых особенностях уравнений оболочек, армированных волокнами постоянного поперечного сечения. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №2, с.20-40.

- Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка. М., Наука, 1966, 260 с.

- Композиционные материалы. Справочник, Под ред. Д.М.Карпиноса, Киев, Наукова думка, 1985, 592 с.

- Писаренко Г.С., Можаровский Н.С. Уравнения и краевые задачи теории пластичности и ползучести. Справочное пособие, Киев, Наук. думка, 1981,
496 с.

Поступила в редакцию 19 января 2009 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 08–01–00046–а).

Сведения об авторах:

Немировский Юрий Владимирович, д.ф.-м.н., проф., г.н.с., Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия,
e-mail: nemirov@itam.nsc.ru

Янковский Андрей Петрович, д.ф.-м.н., проф., в.н.с., Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия,
е-mail: shulgin@itam.nsc.ru