УДК 539.3

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООБРАТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПЬЕЗОАКТИВНЫХ ФАЗ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТА PZT-4/PVF

Паньков А.А.

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Представлено сингулярное приближение метода периодических составляющих для расчета тензоров эффективных электроупругих свойств пьезокомпозитов с нерегулярными структурами. Дан анализ влияния взаимообратной поляризации пьезоактивных фаз: матрицы из пьезоэлектрокерамики PZT-4 и ориентированных эллипсоидальных включений из полимерного пьезоэлектрика PVF на эффективные трансверсально-изотропные электроупругие свойства композита со случайным расположением включений; главные оси эллипсоидальных включений ориентированы вдоль соответствующих координатных осей ri (i=1,3), r3 - направление поляризации матрицы и ось симметрии электроупругих свойств фаз и композита. Приведены результаты расчетов эффективных постоянных композита для двух случаев направления (±r3) поляризации включений, например: модуля Юнга E3 по оси r3 и пьезомеханических постоянных e311, e333 и e113, для которых обнаружены новые эффекты, обусловленные вариацией направления поляризации включений, - значительное увеличение модуля Юнга E3 и абсолютной величины пьезомодуля e311 композита. Определены значения объемной доли и формы ориентированных эллипсоидальных включений при которых эти эффекты проявляются наиболее ярко.

Ключевые слова: пьезокомпозит; случайная структура; взаимообратная поляризация фаз; краевая задача электроупругости; метод периодических составляющих; прогнозирование эффективных свойств.

INFLUENCE OF INVERSION OF POLARIZATION OF PIEZOACTIVITY PHASES AT THE EFFECTIVE PROPERTIES OF COMPOSITE PZT-4/PVF

Pan’kov A.A.

Perm State Technical University, Perm, Russia

SUMMARY

It is presented singular approximation of the method of periodic components for calculation tensors of effective elastic and electric properties of piezocomposites with irregular structures. Analysis of influence of inversion of polarization in the piezoactivity piezoelectric phases: matrixes from ceramic PZT-4 and oriented inclusions from polymeric PVF at the effective transversal-isotropic elastic and electric properties of composite with random structure is given. The new effects are determinates, which are conditioned by inversion of polarization in the inclusions.

Key words: piezocomposite; random structure; inversion of polarization in phases; boundary-value problem of the electric elasticity; the method of the periodic components; predicting the effective properties.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из новых классов пьезоэлектриков являются композиты с пьезоактивными элементами структуры. Поведение и свойства пьезокомпозитов обуславливаются сложным взаимодействием посредством взаимосвязанных деформационных и электрических полей большого числа образующих структуру материала элементов. Возможность оптимизации и управления структурой композитов открывает путь создания новых пьезоматериалов с наперед заданными свойствами; в результате взаимодействия на микроуровне пьезоактивных элементов структуры на макроуровне композита могут возникать качественно новые эффекты по сравнению с однородными пьезоматериалами. Научной базой для расчета композитных пьезоэлементов является теория электроупругости структурно-неоднородных сред, одна из центральных задач которой – построение адекватных математических моделей и разработка методов решения связанных краевых задач электроупругости композитов с учетом связности электрических и деформационных полей, неоднородности этих полей, анизотропии и особенностей взаимодействия элементов структуры. Нерегулярный характер реальных структур пьезокомпозитов обуславливает необходимость решения этой задачи в вероятностной постановке.

1. СИНГУЛЯРНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ МЕТОДА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Пусть в представительной микронеоднородной области композита V случайная структура из пьезоактивных фаз и электродеформационные поля обладают свойствами статистической однородности и эргодичности, в пределах каждой фазы электроупругие свойства детерминированы и однородны и выполняются условия идеального контакта на межфазных поверхностях. Связанная стохастическая краевая задача электроупругости в области V с границей Γ имеет вид [1-4]

Cijmn(r)um,n(r),j+enij(r)φ,n(r),j=0,

λjn(r)φ,n(r),j−ejmn(r)um,n(r),j=0,						(1)

ui|Γ=εijrj,       φ|Γ=−Ejrj

при однородной деформации ε и напряженности E электрического поля на макроуровне области V, где u(r) и φ(r)- искомые поля перемещений и потенциала электрического поля. Рассматриваем двухфазные матричные композиты, когда дискретная фаза (включения, f=1) случайным образом распределена в непрерывной фазе (матрице, f=2) и поля электроупругих свойств в (1) представим разложениями

C(r)=f=12ωf(r)C(f),   λ(r)=f=12ωf(r)λ(f),   e(r)=f=12ωf(r)e(f)		(2)

через материальные константы: тензоры упругих C(f), диэлектрических λ(f), пьезомеханических e(f) свойств и индикаторные функции

ωf(r)=1,r∈Vf0,r∉Vf

фаз, где Vf - область f-й фазы в представительной области V=2f=1Vf. Случайные поля ωf(r) (f=1,2) обладают свойством статистической однородности и эргодичности, поэтому вероятность появления в произвольной точке r области V f-й фазы равна величине относительного объемного содержания vf этой фазы в композите; f=12vf=1, vf=<ωf>, где <…> - оператор объемного осреднения по области V.

Известные методы решения [5,6] краевой задачи (1) основаны на разложении коэффициентов C(r), λ(r), e(r) и искомых полей перемещений u(r) и потенциала электрического поля φ(r) на осредненные и пульсационные составляющие; нулевым приближением для полей u(r) и φ(r) являются осредненные решения.

Корреляционные функции случайных структур матричных композитов имеют область отрицательных значений [3], что указывает на наличие периодических составляющих в структурах. Метод периодических составляющих [3] основан на выделении из коэффициентов C(r), λ(r), e(r) и из искомых полей u(r) и φ(r) соответственно периодических коэффициентов Cp(r), λp(r), ep(r) и считающихся известными решений up(r), φp(r) краевой задачи для пьезокомпозита с периодической структурой

Cijmnp(r)um,np(r),j+enijp(r)φ,np(r),j=0,

λjnp(r)φ,np(r),j−ejmnp(r)um,np(r),j=0,						(3)

uip|Γ=εijrj,        φ|Γp=−Enrn.

В результате решения стохастической краевой задачи (1) в сингулярном приближении (второй производной функции Грина для однородной среды с зерном неоднородности – эллипсоид [6]) искомые тензоры эффективных упругих C, диэлектрических λ, пьезомеханических e свойств композита в определяющих соотношениях на макроуровне

σij=Cijmnεmn−enijEn,   Dj=λjnEn+ejmnεmn

представлены в виде [3]

C=pCp∗+(1−p)Cs∗,

λ=pλp∗+(1−p)λs∗,									(4)

e=pep∗+(1−p)es∗,

где коэффициент периодичности

p≡v11−v12v1(1−v1),	p∈0;1								(5)

рассчитывается через v11 - относительное объемное содержание областей пересечения квазипериодической и периодической структур при их мысленном наложении друг на друга, v1 - относительное объемное содержание включений, одинаковое для квазипериодической и периодической структур. Индексами “p” и “s” обозначены тензоры эффективных свойств композитов с периодической структурой и со структурой «статистическая смесь», у которой полностью отсутствует корреляция физико-механических свойств в различных точках среды [5,6], соответственно. Отметим, что коэффициент периодичности p вошел в решение (4) на основе доказанной автором Леммы [3]: отношение центральных моментов при различных значениях n=2,3,...

ω1(ω1p)n−1>(ω1)n>=p

равно выражению (5), обозначенному через p, где пульсации ω1=ω1−v1, ω1p=ω1p−v1. Коэффициент периодичности p при фиксированном значении относительного объемного содержания включений v1 является функцией от значений смешанного момента

v11=<ω1ω1p>

и в предельных случаях имеем: p=1 и v11=v1, когда квазипериодическая структура тождественна периодической, и p=0 и v11=v12, когда квазипериодическая структура вырождается в статистическую смесь.

2. КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Структуру матричного квазипериодического композита с ориентированными эллипсоидальными включениями (рис.1) представим совокупностью ячеек в форме параллелепипеда, вероятность присутствия в ячейке включения равна p∘, а вероятность отсутствия включения - 1−p∘.

Рис.1. Фрагмент реализации квазипериодической структуры.

В предельном случае, когда p∘=1 - структура вырождается в периодическую. Наличие включения в ячейке не коррелирует с наличием или отсутствием включений в соседних ячейках. В ячейках, в которых включения отсутствуют, весь объем ячейки занимает матрица, а во все оставшиеся ячейки вписаны с небольшими прослойками матрицы δi2 по оси ri эллипсоидальные включения, центры которых совпадают с центрами своих ячеек. Главные полуоси ai (i=1,3) эллипсоидов ориентированы вдоль соответствующих ребер Ti ячейки и координатных осей ri; выполняется равенство Ti=2ai+δi.

Вероятность присутствия в ячейке включения p∘ или относительное число ячеек с включениями рассчитываем

p∘=v1/vmax										(6)

через заданное значение относительного объемного содержания включений в композите v1 и, в общем, различные вдоль каждой оси ri заданные минимальные гарантированные относительные δi/ai прослойки δi матрицы между включениями; v1∈0;vmax, vmax - максимально допустимое значение относительного объемного содержания включений в композите

vmax=π/6(1+g1)(1+g2)(1+g3),							(7)

где gi≡0,5δi/ai. Считаем, что T1=T2, a1=a2, относительные минимальные прослойки δi/ai=0,02, для всех i=1,3, vmax≈0,508 (7); варьируемые параметры: q=a3/a1(2) - параметр формы включений и v1 - относительное объемное содержание включений. При q=1 имеем шаровые, при q>1 - вытянутые или «игольчатые», при q∈0;1 - сплюснутые или «дисковые» включения.

Отметим, что размеры главных полуосей aip включений в периодической структуре связаны aip=βai с размерами ai включений в соответствующей квазипериодической структуре через детерминированный коэффициент подобия β=3p∘ или β=3v1/vmax (6) из условия равенства относительного объемного содержания включений и размеров ячеек в обеих структурах, β∈0;1. Таким образом, в квазипериодической структуре размер включений несколько больше, а минимальные прослойки между включениями – меньше, чем в соответствующей периодической структуре, в которой включения есть в каждой ячейке без исключений. При мысленном наложении этих двух структур: периодической и квазипериодической друг на друга границы их ячеек совпадают и относительное объемное содержание областей пересечений включений v11 в (5) v11=v1p∘ или с учетом (6) v11=v12vmax. Таким образом, решение для коэффициента периодичности p (5) рассматриваемой квазипериодической структуры имеет вид

p=v11−v11vmax−1,

результаты расчета коэффициента p в табл.1.

Таблица 1.

Коэффициент периодичности.

| v1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,65 | 0,97 |

Независимые компоненты трансверсально-изотропных тензоров упругих, диэлектрических и пьезомеханических свойств с осью симметрии r3 пьезоэлектрокерамики PZT-4 и полимерного пьезоэлектрика PVF приведены в табл.2 [1,2]; для PVF значения компонент тензора e даны для двух случаев направления поляризации: по и против направления поляризации PZT-4, λ08,85⋅10−12 Ф/м - диэлектрическая проницаемость вакуума.

Таблица 2.

Электроупругие свойства пьезоэлектриков.

| Упругие постоянные, 1010 Па |  |  |  |  | Относительные диэлектрические постоянные |  | Пьезомеханические постоянные, Кл/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1111 | C1122 | C1133 | C3333 | C1313 | λ11/λ0 | λ33/λ0 | e311 | e333 | e113 |
| PZT-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,9 | 7,78 | 7,43 | 11,5 | 2,56 | 730 | 635 | -5,2 | 15,1 | 12,7 |
| PVF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,86 | 0,56 | 0,54 | 0,71 | 0,1 | 14,7 | 12,4 | ∓1,1 | ±2,9 | ±2,3 |

3. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ

Проведем анализ влияния взаимообратной поляризации фаз при различной величине относительного объемного содержания v1 и параметра формы q эллипсоидальных ориентированных включений на значения эффективных технических характеристик квазипериодического пьезокомпозита PZT-4/PVF: матрица – PZT-4, включения – PVF с вариацией направления поляризации.

Известно [5,6], что значения эффективных упругих свойств многих матричных композитов с периодическими структурами близки к решению обобщенного сингулярного приближения, в котором свойства среды сравнения приравнены свойствам матрицы. Поэтому воспользуемся этим приближенным решением и рассчитываем тензоры Cp∗, λp∗ и ep∗ в (4) по формулам обобщенного сингулярного приближения [3] при значениях тензоров упругих Cc=C(2) и диэлектрических λc=λ(2) свойств пьезопассивной среды сравнения. Тензоры эффективных электроупругих свойств статистической смеси Cs∗, λs∗ и es∗ в решении (4) рассчитываем в сингулярном приближении с учетом равенств тензоров упругих и диэлектрических свойств среды сравнения соответствующим осредненным по представительному объему композита V значениям: Cc=<C>, λc=<λ>.

Относительные эффективные постоянные композита: E1, E3 и λ11, λ33 - модули Юнга и диэлектрические проницаемости в направлениях осей r1 и r3; G12 и G13 - модули сдвига в плоскостях r1r2 и r1r3; K - объемный модуль, k12 - объемный модуль плоской (r1r2) деформации; ν12 и ν13 - коэффициенты Пуассона, характеризующие поперечные деформации по оси r1 при растяжениях по направлениям r2 и r3соответственно; e311, e333 и e113 - пьезомеханические компоненты в зависимости от относительного объемного содержания включений v1 приведены на рис.2–рис.7 для различных форм включений: □ – слои (q→0); диски:  - (q=0,2), ○ - (q=0,5); × - шары (q=1); иглы: + - (q=1,5),  - (q=2); ◊ - волокна (q→∞). На рис.2–рис.7 нижним индексом (2) обозначены величины относящиеся ко 2-й фазе или матрице - пьезокерамике PZT-4, например: e311(2), e333(2), e113(2) - пьезомеханические константы PZT-4 (табл.2).

E*1/E1(2)

E*3/E3(2)

v1

v1

а                                                              б

E*1/E1(2)

v1

E*3/E3(2)

v1

в                                                             г

Рис.2.	Эффективные модули Юнга композита PZT-4/PVF с взаимообратной (а, б) и однонаправленной (в, г) поляризацией фаз.

v1

G*13/G13(2)

G*12/G12(2)

v1

а                                                               б

G*12/G12(2)

G*13/G13(2)

v1

v1

в                                                               г

Рис.3.	Эффективные модули сдвига композита PZT-4/PVF с взаимообратной (а, б) и однонаправленной (в, г) поляризацией фаз.

v1

k*12/k12(2)

K*/K(2)

v1

а                                                               б

K*/K(2)

k*12/k12(2)

v1

v1

в                                                                г

Рис.4.	Эффективные объемные модули (а, в)  и объемные модули плоской деформации (б, г) композита PZT-4/PVF с взаимообратной (а, б) и однонаправленной (в, г) поляризацией фаз.

ν*12

v1

ν*13

v1

а                                                                б

ν*12

ν*13

v1

v1

в                                                                г

Рис.5.	Эффективные коэффициенты Пуассона композита PZT-4/PVF с взаимообратной (а, б) и однонаправленной (в, г) поляризацией фаз.

v1

e*311/e311(2)

e*311/e311(2)

v1

а                                                               б

v1

e*333/e333(2)

e*333/e333(2)

v1

в                                                                г

e*113/e113(2)

v1

e*113/e113(2)

v1

д                                                                е

Рис.6.	Эффективные пьезомодули композита PZT-4/PVF с взаимообратной (а,в,д) и однонаправленной (б,г,е) поляризацией фаз.

Немонотонный характер изменения эффективных электроупругих характеристик композита (рис.2–рис.7) от величины наполнения включениями v1 обуславливается структурной неоднородностью материала и эта неоднородность структуры и, как следствие, неоднородность электроупругих полей в объеме композита усиливается в случае инверсии направления поляризации включений. В результате у композита с взаимообратной поляризацией фаз на макроуровне возникают качественно новые эффекты по сравнению с однородными пьезоэлектриками: PZT-4, PVF и композитом с однонаправленной поляризацией фаз.

λ*11/λ11(2)

v1

v1

λ*33/λ33(2)

а                                                                б

λ*11/λ11(2)

λ*33/λ33(2)

v1

v1

в                                                                 г

Рис.7.	Эффективные диэлектрические проницаемости композита PZT-4/PVF с взаимообратной (а, б) и однонаправленной (в, г) поляризацией фаз.

Например, эффект увеличения абсолютного значения компоненты e311 эффективных пьезомеханических свойств композита PZT-4/PVF при v1=0,1 и q=0,2 (рис.6,а) обуславливается значениями осредненных по фазам композита деформационных и электрического полей в табл.3, где представлены результаты расчета для случая заданной на макроуровне одноосной деформации ε11=10−2 (остальные компоненты εij=0 и напряженность электрического поля E=0) композита PZT-4/PVF с взаимообратной и однонаправленной (*) поляризацией фаз. Для рассматриваемого случая нагружения композита величина пьезомеханической компоненты e311 может быть рассчитана по формуле

e311=D3ε11

через значение индукции на макроуровне

D3≡D3>=v1D(1)3+1−v1D(2)3≈−9,55 10-2 Кл/м2,

где D(1)3 и D(2)3 - осредненные индукции во включениях и матрице композита (табл.3); в результате имеем значение e311=−9,55 Кл/м2.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Численный расчет выявил уникальные свойства пьезоактивных структур с взаимообратной поляризацией ориентированных эллипсоидальных включений и матрицы, слоистых структур с взаимообратной поляризацией слоев: значительное увеличение модуля Юнга E3 и абсолютной величины пьезомодуля e311 и определил значение объемной доли и формы включений при которых эти эффекты проявляются наиболее ярко.

Таблица 3.

Осредненные электроупругие компоненты деформационных и электрического полей в фазах композита.

| Электроупругие компоненты | в матрице | во включениях |
| --- | --- | --- |
| деформации |  |  |
| ε11, 10-2 | 0,999 (0,998) | 1,008 (1,018) |
| ε22, 10-2 | 0,000 (-0,001) | -0,003 (0,008) |
| ε33, 10-2 | -0,391 (-0,109) | 3,521 (0,982) |
| напряжения |  |  |
| σ11, 108 Па | 11,126 (13,663) | 3,038 (0,251) |
| σ22, 108 Па | 5,013 (7,550) | 2,735 (-0,052) |
| σ33, 108 Па | 2,513 (4,384) | 2,328 (4,309) |
| напряженность и индукция |  |  |
| E3, 107 В/м | 0,274 (1,172) | -2,465 (-10,544) |
| D3, 10-2 Кл/м2 | -9,566 (-0,248) | -9,377 (0,561) |

###### ЛИТЕРАТУРА

- Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применения в ультраакустике. М.: Изд-во иностр. литер., 1952, 448 с.

- Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. М.: Наука, 1988, 472 с.

- Соколкин Ю.В., Паньков А.А. Электроупругость пьезокомпозитов с нерегулярными структурами. М., Наука, 2003, 176 c.

- Паньков А.А. Свойства и электроупругие поля композита с взаимообратной поляризацией пьезоактивных фаз. Физическая мезомеханика, 2008, т.11, №4, с.101-105

- Ломакин В.А. Статистические задачи механики твердых деформируемых тел. М., Наука, 1970, 175 с.

- Шеpмеpгоp Т.Д. Теоpия упpугости микpонеодноpодных сpед. М., Наука, 1976, 400 с.

Поступила в редакцию 19 августа 2008 года.

Сведения об авторах:

Паньков Андрей Анатольевич, д.ф.-м.н., проф., кафедра механики композиционных материалов и конструкций Пермского государственного технического университета, г. Пермь, Россия, e-mail: pankov@mkmk.pstu.ac.ru