УДК 539.214; 539.374

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ТОРОИДАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ

Анохин В.Д., Головешкин В.А., Калугин И.А., Пономарев А.В.

Московский государственный университет приборостроения и информатики,

г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

Рассматривается задача прессования тороидальной оболочки из порошкового материала. Приведено качественное решение задачи при условии, что порошковый материал рассматривается как пластически сжимаемый газ, а поведение капсул описывается в рамках классической теории упругих оболочек. Так же данная задача рассматривается в полной постановке. Для порошкового материала принимается условие текучести Грина. Относительно материала капсулы принято условие идеальной пластичности и условие несжимаемости. Для полной постановки решение получено в первом приближении. В обеих постановках задача решается путем разложения по малому параметру равному отношению радиуса сечения тора к большому радиусу.

Ключевые слова: тороидальная оболочка; порошковый материал; условие текучести Грина

MATHEMATICAL MODELING OF HOT ISOSTATIC PRESSING THE TOROIDAL SHELL PROCESS

Anohin V.D., Goloveshkin V.A., Kalugin I.A., Ponomarev A.V.

Moscow State University of Instrumental Making and Information Sciences

## SUMMARY

The problem of pressing the toroidal powder shell is under consideration. A qualitative solution is presented given that the powdered material is treated as plastically compressible gas, while capsules’ behavior is described in the frame of classical elastic shell theory. This problem is considered in complete set up as well. Green’s yield condition is assumed for the powdered material. The perfect plasticity and incompressibility conditions are assumed for the capsule material. In case of complete set up the solution is obtained to a first approximation. In both settings the problem is solved through expansion by small parameter equal to torus sectional radius – big radius ratio.

Key words: toroidal shell; powdered material; Green’s yield condition

1. ВВЕДЕНИЕ

Изготовление тороидальной оболочки методом порошковой металлургии имеет ряд особенностей. В ходе процесса горячего изостатического прессования (ГИП) тороидальной оболочки наблюдается значительное искажение круглой формы сечения. Кроме того, центры внутренней и внешней капсул смещаются друг относительно друга, в результате чего конечное изделие имеет разную толщину стенок (рис.1).

Рис.1. Сегмент готового изделия с не удаленными капсулами.

Для объяснения причин наблюдаемых явлений в данной работе проведено аналитическое исследование задачи ГИП тороидальной оболочки.

2. КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ

Порошковый материал рассматриваем как пластически сжимаемый газ. Поведение капсул рассматриваем в рамках классической теории упругих оболочек.[1].

Используя [1] получим уравнения равновесия тороидальной оболочки, поперечное сечение которой имеет форму эллипса. При этом считается, что эллипс незначительно отличается от круга. Используем следующее параметрическое задание поверхности  (рис.2)

# Рис.2.

(1)

где .

В дальнейшем все выкладки проводим в полном соответствии с классической теорией упругих оболочек [1], пренебрегая членами порядка .

Коэффициенты первой квадратичной формы соответственно равны [2]:

(2)

Коэффициенты второй квадратичной формы:

(3)

Кривизны главных нормальных сечений поверхности:

(4)

Рассматривается осесимметричный процесс деформации. Тогда для соответствующих перемещений имеем:

(5)

С учетом осевой симметрии выражения для деформаций имеют вид:

(6)

Преобразуя эти соотношения с учетом (1-5) путем разложения по параметру ε, получаем:

(7)

Изменения кривизны выражаются соотношениями:

(8)

которые могут быть представлены в следующем виде:

(9)

Обозначим  соответствующие усилия,  перерезывающие усилия,  - изгибающие моменты.

- В силу осевой симметрии , .

Рассмотрим поведение упругой тороидальной оболочки под действием постоянного давления, действующего на его поверхность. Перемещения поверхности предполагаем малыми. Тогда уравнения равновесия могут быть записаны в виде [1]:

(10)

Связь усилий с деформациями определяется соотношениями:

(11)

где Е - модуль Юнга, v - коэффициент Пуассона, 2h - толщина оболочки.

Для изгибающих моментов имеем:

(12)

где

Обозначим . В дальнейшем полагаем, что ε~, , где m - ограниченная величина.

Решение ищем в виде разложения по параметру :

Аналогичные разложения предполагаются и для остальных неизвестных функций.

Для слагаемых порядка  уравнения равновесия запишутся в виде:

(13)

Его решение имеет вид:

(14)

Для слагаемых порядка уравнения равновесия примут вид:

(15)

Имеем следующее решение:

(16)

Для слагаемых порядка  уравнения равновесия запишутся в виде:

(17)

Решая их, получаем:

(18)

Для слагаемых порядка  имеем:

Решая их, получаем:

(19)

Рассмотрим совместную деформацию вложенных друг в друга тороидальных оболочек, между которыми находится порошковый материал, который рассматривается как пластически сжимаемый газ, под действием приложенного снаружи и изнутри давления.

Анализ полученного решения [3] показывает, что под действием перепада давления величина параметра  (), характеризующего искажение контура внутренней оболочки, изменяется по закону:

(20)

Для внешней оболочки соответственно имеем:

(21)

где  и  - текущие значения радиусов внутренней и внешней оболочек.

- Полагая  при  где  и - начальные значения радиусов, получим следующее решение:

(22)

Поскольку  то  Из этого следует, что начальная круглая форма сечения искажается в форму близкую к эллипсу, малая ось которого параллельна оси z. С развитием процесса деформации искажение усиливается.

Для внутреннего контура характерно также искажение в форму близкую к эллипсу, большая ось которого параллельна оси z. Однако с развитием процесса деформации скорость роста искажения замедляется. Поэтому при прессовании тороидальной порошковой оболочки могут возникать значительные искажения круглой формы. Форма сечения после деформации близка к эллиптической. Искажения подобного рода более выражены на внешнем контуре. Еще одну особенность изготовления тороидальных оболочек необходимо учитывать, если коэффициент Пуассона значительно отличается от 0.5. В этом случае главное слагаемое для перемещений  имеет вид:

Фактически это означает движение контура как жесткого перпендикулярно оси симметрии. При этом внутренний контур перемещается в направлении возрастания радиуса (p>0), наружный в направлении его уменьшения (p<0).

Тогда в процессе деформации центры внешнего и внутренних контуров смещаются друг относительно друга. Следовательно, конечное порошковое изделие может иметь различную толщину стенок.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. При прессовании тороидальной оболочки возможно значительное сжатие относительно оси z внешней оболочки, что приводит к искажению круглой формы сечения

2. Возможно смещение центров внутренней и внешней оболочек друг относительно друга, что может привести к разной толщине стенок конечного изделия.

Приведенный выше подход позволил дать лишь качественное объяснение наблюдаемым явлениям. Дальнейшей целью является решение задачи прессования тороидальной оболочки в более точной постановке.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ В ПОЛНОЙ ПОСТАНОВКЕ

Описывать поведение будем в специальной криволинейной системе координат () (рис.3), связанной с декартовой () соотношениями.

Рис.3.

.

В выбранной системе координат уравнения равновесия в общем случае имеют вид

(23)

Для тензора скоростей деформации имеем следующие соотношения

(24)

где ,, - соответствующие скорости перемещений.

Связь тензора напряжений  с тензором скоростей деформаций  определяется ассоциированным законом течения

.

Для капсулы уравнение поверхности текучести запишется в виде

,

где S - второй инвариант тензора напряжений, T1 - предел текучести монолита капсулы.

Поведение порошка описываем с помощью условия Грина [4]

,

где σ - среднее напряжение,S второй инвариант тензора напряжений;  и  - известные экспериментальные функции относительной плотности;  - предел текучести монолита порошкового материала.

Рассматриваемая задача является осесимметричной. Тогда соотношения (24) перепишутся в виде

,

,

,									(25)

,

.

Уравнения равновесия (23) примут вид

(26)

Пусть , , где  - радиус сечения тора. Предполагаем, что .

Разлагая решение по параметру α, и учитывая главные слагаемые, в первом приближении имеем двухмерную осесимметричную задачу, которая фактически совпадает с задачей прессования трубы при некоторых специальный граничных условиях. Решение данной задачи изложено в [5]

Уравнения равновесия (26) примут вид

.

А для скоростей деформаций из (25) имеем следующие соотношения

Для капсул, используя дополнительно условие несжимаемости, получаем следующее решение

,

,

где , при r=rg, c=ci - постоянные, принимающие различные значения при и  (рис.4), определяемые из граничных условий.

Для порошкового слоя имеем следующее представления решения в параметрическом виде, где роль параметра играет величина , интервал изменения которой определяется из граничных условий.

где , , H=9f22−2f122(9f22+f12), H3=1189f22+4f12, R0, ψ0 - произвольные постоянные.

Граничные условия при условии непрерывности поля скоростей перемещений имеют вид.

Рис.4.	R1<r<R2 - внутренняя капсула, R2<r<R2 - порошковый материал, R3<r<R4 - внешняя капсула

при .

при .

, при .

, при .

, при .

, при ,

где P – нормальное давление.

Условие равновесия по z удовлетворяем интегрально

.

Исследование полученного решения аналогично проведенному в [5] и позволяет сделать выводы, что процесс ГИП тороидальной оболочки в зависимости от параметров может проходить в одном из следующих режимов:

1) непрерывное поле скоростей,

2) разрыв нормальной скорости при ,

3) деформация .

### 4. ВЫВОДЫ

Показано, что в процессе прессования тороидальной оболочки возможно появление следующих дефектов:

1. Центр окружности внешнего контура смещается по направлению к оси симметрии, а внутреннего контура в направлении от оси симметрии. Это приводит к различной толщине стенок в готовом изделии.

2. Под влиянием внешнего давления наружный, в начале процесса круглый контур, принимает форму близкую к эллиптической и с развитием процесса деформации это искажение усиливается.

В точной постановке показано, что в первом приближении задача прессования тороидальной оболочки аналогична задаче прессования трубы и получено ее аналитическое решение

ЛИТЕРАТУРА

- Ляв А. Математическая теория упругости. ОНТИ НКТП, СССР, 1935, 735 с.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М., Наука, 1973, 832 с.

- Флакс М.Я., Головешкин В.А., Понамарев А.В., Калугин И.А. Особенности процесса горячего изостатического прессования тороидальной оболочки. Труды пятой международной научно-технической конференции Авиакосмические технологии «АКТ-2004», Воронеж, ч. I, с.248-255.

4.	Друянов Б.А. Прикладная теория пластичности пористых тел. М., Машиностроение, 1989, 168с.

5.	Анохина А.В., Головешкин В.А., Пирумов А.Р., Флакс М.Я. Исследование начального процесса прессования труб из порошковых материалов с учетом вертикальной усадки. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №2, с.123-132.

Поступила в редакцию 14 апреля 2009 года.

Сведения об авторах:

Анохин Владимир Дмитриевич, к.т.н., доц., Московский государственный университет приборостроения и информатики, г. Москва, Россия, e-mail: nikshevolog@yandex.ru

Головешкин Василий Адамович, д.т.н., проф., Московский государственный университет приборостроения и информатики, г. Москва, Россия, e-mail: nikshevolog@yandex.ru

Калугин Илья Анатольевич, асп., Московский государственный университет приборостроения и информатики, г. Москва, Россия, e-mail: ilja-kalugin@rambler.ru

Пономарев Антон Васильевич, к.ф.-м.н., преподаватель, Московский государственный университет приборостроения и информатики, г. Москва, Россия, e-mail: AVPon@yandex.ru