УДК 539.3

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ В КОМПОЗИТНОЙ ЭЛЛИПСОИДАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ С РАДИАЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ

Скопинский В.Н., Семененко А.Н.*

Московский государственный индустриальный университет, г. Москва, Россия

*Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана,
г. Москва, Россия

- РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются вопросы моделирования и расчётного анализа композитного эллиптического днища сосуда давления с патрубком. Конструктивное соединение представляется как пересекающиеся композитные эллипсоидальная и цилиндрическая оболочки. Расчётный анализ проводится с применением метода конечных элементов и теории многослойных композитных оболочек. Обсуждаются особенности напряжённого состояния и распределения компонент напряжений в оболочках при нагружении внутренним давлением для радиальных соединений – с центральным и нецентральным положением патрубка. Приведены результаты параметрического анализа, показывающие влияние упругих характеристик многослойных композитных оболочек и относительных геометрических параметров соединения.

Ключевые слова: пересекающиеся оболочки; композиционный материал; эллипсоидальная и цилиндрическая оболочки; анализ напряжений; метод конечных элементов

STRESS ANALYSIS IN COMPOSITE ELLIPSOIDAL SHELL WITH RADIAL NOZZLE

Skopinsky V.N., Semenenko A.N.*

Moscow State Industrial University, Moscow, Russia

*Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

SUMMARY

In this paper, the structural modeling and numerical analysis of the composite ellipsoidal pressure vessel head with nozzle are presented. A structural joint is considered as intersecting composite ellipsoidal and cylindrical shells. The finite element method and two-dimensional laminated shell theory are used. The features of the stress state and distribution of stress components in shells for ellipsoidal shell with radial central and noncentral nozzle under internal pressure loading are discussed. The results presented of parametric study show the effects of elastic properties of multilayered composite shells and nondimensional geometric parameters of shell intersection.

Key words: shell intersection; composite material; ellipsoidal and cylindrical shells; stress analysis; finite element method

ВВЕДЕНИЕ

Волокнистые композиционные материалы часто используются для изготовления резервуаров и сосудов, работающих под внутренним давлением. Сосуды изготавливаются из органопластиков, углепластиков, стеклопластиков с применением различных технологий, часто имеют цилиндрическую форму и сферические, эллиптические или плоские днища, на которых расположены патрубки. Основной нагрузкой для таких конструктивных узлов является внутреннее избыточное давление со стороны рабочей среды, определяющее напряжённое состояние оболочек, выбор толщин стенок оболочек (при заданных диаметрах). Дополнительные аспекты проектирования таких сосудов вносит структура используемого композиционного материала.

Эффективность применения композиционных материалов в оболочечных конструкциях в определённой степени зависит от выбора не только технологии, но и от типа композиционного материала, а также схемы армирования, обеспечивающей желаемое распределение жесткостных и прочностных свойств материала в конструкции [1].

В работе [2] приведены результаты исследования соединений пересекающихся оболочек, выполненных из металлических сплавов. Соединения пересекающихся композитных оболочек являются более сложными структурными объектами для расчётного анализа. Поэтому необходимо совершенствование модельных представлений и развитие методического и программного обеспечения для анализа пересекающихся композитных оболочек, а также проведение расширенного параметрического анализа, так как напряжения в оболочках зависят не только от геометрических параметров соединения, но и от структуры и анизотропии упругих свойств композиционного материала.

В статье представлены результаты дальнейших исследований конструктивных объектов типа пересекающихся оболочек: рассматриваются вопросы моделирования и анализа напряжений в композитном эллипсоидальном днище с патрубком при нагружении внутренним давлением.

1. МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЛИПСОИДАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПАТРУБКОМ

Эллипсоидальная оболочка с патрубком относится к классу пересекающихся оболочек, для которых общая классификация типовых соединений приведена в [2]. Чаще всего применяются радиальные соединения, для которого ось патрубка перпендикулярна поверхности эллипсоидальной оболочки (основной оболочки). При этом возможно как центральное, так и нецентральное положение патрубка относительно оси эллипсоида (рис.1).

При заданном нагружении на напряженное состояние пересекающихся композитных оболочек оказывают влияние, как геометрические параметры соединения, так и структурные параметры и упругие характеристики композиционного материала. Для реальных соединений композитных патрубка и эллиптического днища, как правило, весьма трудно определить свойства композиционного материала (углы армирования, толщины слоёв) непосредственно вблизи стыка патрубка и отверстия днища вследствие конструктивных и технологических особенностей изготовления таких соединений. Поэтому, отвлекаясь от особенностей технологии изготовления соединений пересекающихся оболочек, рассмотрим некоторые модельные задачи, условно полагая, что упругие и прочностные свойства композиционного материала в оболочках сохраняются для всей конструкции, в том числе и в области сопряжения основной оболочки и патрубка. В работе акцент делается на параметрическом анализе соединений.

a								б

Рис.1.	Радиальные соединения эллипсоидальной оболочки с центральным (а)
и нецентральным (б) патрубком.

Для соединения эллипсоидальной оболочки с радиальным патрубком комплекс основных относительных геометрических параметров имеет вид:

d/D,  b=2bD,  D/H,  h/H, x0,							(1)

где d, h – диаметр срединной поверхности и толщина патрубка; D, H – наибольший диаметр срединной поверхности и толщина эллипсоидальной оболочки; b – высота подъёма эллипсоидальной оболочки; x0=2x0D - относительное смещение патрубка от оси эллипсоида (рис.1,б).

Параметр b характеризует степень эллипсоидальности основной оболочки (отношение значений малой и большой полуосей оболочки). (Металлические эллиптические днища сосудов давления обычно выполняют с отношением b=0,5 – так называемые равнопрочные или стандартные днища.) Традиционные в теории оболочек параметры D/H (для днища) и d/h (для патрубка) характеризуют тонкостенность оболочек и свойственны отдельным оболочкам. В то же время параметры d/D и h/H свойственны соединению в целом. Параметр d/D определяет геометрию пересечения оболочек и характеризует степень ослабления основной оболочки вырезом. Параметр h/H характеризует относительную жесткость оболочек и во многом определяет характер напряженно-деформированного состояния оболочек в области пересечения.

Для расчётного анализа модельного соединения пересекающихся композитных оболочек применяется метод конечных элементов (МКЭ). Общая прикладная методика расчётного анализа пересекающихся оболочек и особенности её реализации в разработанной вычислительной программе SAIS приведены в [2]. Для расчёта композитных многослойных оболочек применяется двухмерная модель четырёхузлового оболочечного криволинейного элемента с 20 степенями свободы [3], разработанная на основе модифицированной смешанной вариационной формулировки и при использовании теории композитных оболочек [4] с учетом деформаций поперечных сдвигов. Для описания геометрии пересекающихся оболочек и напряжённого состояния в оболочках используются ортогональные системы криволинейных координат (s,,z), связанные со срединной поверхностью каждой оболочки (s,  меридиональная и окружная координаты; z – нормальная координата). Компоненты напряженного состояния оболочек определяются в этих системах координат: s,   меридиональные и окружные нормальные напряжения; s  касательные напряжения в плоскости армирования; sz, z  касательные напряжения поперечного сдвига.

2. ОСОБЕННОСТИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧЕК

Для исследования особенностей напряжённого состояния рассмотрим радиальное соединение пересекающихся эллипсоидальной и цилиндрической многослойных композитных оболочек с такими основными геометрическими параметрами:

b=0,5, d/D=0,2, D/H=100, h/H=1, x0=0.					(3)

Материал оболочек – стеклотекстолит с характеристиками упругости [5]:

Es= 29,3 ГПа, E = 35,9 ГПа, Gs = 7,62 ГПа,  s = 0,144,		(4)

Gsz = 6,64 ГПа, Gz = 6,29 ГПа,

где Es, Eϕ – модули упругости в направлении координатных осей; Gsϕ – модуль сдвига в плоскости армирования; μsϕ – коэффициент Пуассона; Gsz,Gϕz – модули поперечного сдвига.

На рис.2 показано распределение меридиональных (s) и окружных () напряжений в оболочках в главной плоскости соединения (меридиональном сечении, проходящем через оси обеих оболочек). Напряжения, а также меридиональные координаты приведены в относительном виде:

σs=σsσ0,  σϕ=σϕσ0,   σ0=pD28bH;			(5)

s=2sD,  ξ'=2s1d,

где 0 – номинальное напряжение для соединения (меридиональные и окружные напряжения в эллипсоидальной оболочке в полюсе); s, s1, – меридиональные координаты эллипсоидальной оболочки и патрубка (цилиндрической оболочки), отсчитываемые от линии пересечения наружных поверхностей оболочек.

Отметим некоторые общие закономерности напряжённого состояния в оболочках соединения. Возмущенное напряженное состояние носит ярко выраженный локальный характер, в области пересечения наблюдается заметная концентрация напряжений. Наибольший интерес представляют напряжения в оболочках на линии пересечения, достигающие здесь максимальных значений. В патрубке меридиональные напряжения s являются преимущественно изгибными, имеют наибольшие градиенты. Для окружных напряжений  основной вклад дают мембранные растягивающие составляющие. Эллипсоидальная оболочка является более жёсткой, чем цилиндрическая, для неё значительную роль играет тангенциальная деформация срединной поверхности. Поэтому, например, увеличивается вклад мембранных составляющих в меридиональные напряжения по сравнению с цилиндрической оболочкой.

Определяющая роль меридиональных или окружных напряжений для оболочек радиальных соединений с центральным патрубком во многом зависит от параметра h/H: для оболочки меньшей толщины преобладающими являются меридиональные напряжения, для оболочки большей толщины – окружные напряжения.

а

б

Рис.2.	Распределение напряжений в соединении эллипсоидальной оболочки
с радиальным патрубком: а – эллипсоидальная оболочка; б – патрубок;
НП – наружная поверхность; ВП – внутренняя поверхность.

Следует учитывать и разный тип напряжённого состояния в опасных точках наружной и внутренней поверхностей оболочек. Для точек наружной поверхности имеет место двухосное растяжение, для точек внутренней поверхности – смешанное напряжённое состояние, при котором главные напряжения разного знака.

В оболочках соединений с нецентральным патрубком (см.рис.1,б) в области пересечения наблюдается неоднородное напряжённое состояние, для которого компоненты напряжений существенно изменяются по линии пересечения оболочек. Для таких пересекающихся композитных оболочек из материала с характеристиками (4) и параметрами соединения

b=0,5, d/D=0,1, D/H=100, h/H=1, x0=0,7					(6)

на рис.3 показано изменение компонент напряжений в оболочках в точках линий пересечения наружных и внутренних поверхностей.

| а | б |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.3.	Изменение напряжений по линии пересечения оболочек:
а – эллипсоидальная оболочка; б – патрубок; 1 – σs, 2 – σϕ (НП); 3 – σs, 4 – σϕ (ВП); 5 – τsϕ.

Напряжения приведены в относительной форме (5), окружная координата патрубка  изменяется по линии пересечения AB (см.рис.1,б) в диапазоне 0180. Для соединения с нецентральным патрубком максимальные напряжения в эллипсоидальной оболочке локализуются в зоне 70<<110, в патрубке – при =90. Причём для эллипсоидальной оболочки наибольшими являются меридиональные напряжения, которые в отмеченной зоне являются преимущественно мембранными растягивающими напряжениями, а окружные напряжения становятся преимущественно изгибными. Для патрубка в этой зоне преобладают окружные напряжения, которые являются практически мембранными. Кроме того, для соединений с нецентральным патрубком следует отметить возникновение значительных по величине касательных напряжений – на внутренней поверхности эллипсоидальной оболочки и наружной поверхности патрубка (распределение этих напряжений приведено на рис.3). Однако области максимумов касательных напряжений и нормальных напряжений в оболочках не совпадают.

Определённый интерес для прочностного анализа представляют наибольшие мембранные напряжения в области пересечения оболочек и вблизи неё, которые при действии внутреннего давления являются растягивающими. Их изменение (в относительном виде σm=σmσ0) в оболочках по линии пересечения срединных поверхностей показано на рис.4.

Относительно высокий уровень максимальных мембранных напряжений и их направление следует учитывать в сочетании со структурой и прочностными свойствами применяемого композиционного материала.

Рис.4.	Изменение мембранных напряжений в оболочках соединения (6):
1 – эллипсоидальная оболочка; 2 – патрубок.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

На максимальные напряжения в оболочках рассматриваемых соединений оказывают влияние как основные геометрические параметры (1), так и структурные параметры композиционного материала, получаемого при изготовлении оболочечного соединения.

Для композитных радиальных соединений с центральным патрубком, изготовленных из тканных композиционных материалов с ортогональным армированием, основное влияние оказывают модули упругости Ex, Ey (x, y – оси армирования), поскольку при нагружении внутренним давлением напряжённое состояние в оболочках является осесимметричным. При этом важным свойством является ориентация структуры композита по отношению к системе координат оболочки.

Для композитных соединений с геометрическими параметрами (3) в предположении совпадения осей армирования тканого композита (4) с координатными осями оболочек на рис.5 приведены некоторые результаты параметрического анализа, показывающие влияние отношения Ex/Ey на максимальные значения компонент напряжений в оболочках на линии пересечения. Напряжения приведены в относительной форме (5).

Можно отметить разные тенденции изменения значений компонент напряжения при возрастании отношения Ex/Ey. (Характерно, что максимальные мембранные напряжения в оболочках практически не изменяются.) Поэтому расчётный анализ может служить основой для выбора рационального соотношения модулей упругости для обеспечения минимального (или приемлемого) уровня напряжений в композиционном материале.

Для соединений с нецентральным патрубком напряжённое состояние в оболочках является неосесимметричным, поэтому проявляется более сложное влияние упругих характеристик тканого композита. В частности, как показывает расчётный анализ, заметное влияние оказывает модуль сдвига Gs. На рис.6 приведены результаты расчёта для соединения (6), выполненного из тканого композита со свойствами (4), но при варьировании модуля сдвига Gs.

| а | б |
| --- | --- |

Рис.5.	Влияние упругих характеристик композита на напряжения для эллипсоидальной оболочки с радиальным центральным патрубком:
а – эллипсоидальная оболочка; б – патрубок; 1 – σs, 2 – σϕ (НП); 3 – σs, 4 – σϕ (ВП); 5 – τsϕ

| а | б |
| --- | --- |

Рис.6.	Влияние модуля сдвига на максимальные напряжения в соединении
с радиальным нецентральным патрубком: а – эллипсоидальная оболочка;
б – патрубок; 1 – σs, 2 – σϕ (НП); 3 – σs, 4 – σϕ (ВП); 5 – τsϕ.

Показано влияние отношения Gs/Es (Es=const, E=const) на максимальные нормальные напряжения и касательные напряжения в эллипсоидальной оболочке и патрубке. (Окружные напряжения в эллипсоидальной оболочке и меридиональные напряжения в патрубке практически не изменяются.) Видно, что уменьшение в оболочках тангенциальной жёсткости на сдвиг приводит к возрастанию наибольших нормальных напряжений. Наблюдается и закономерная тенденция возрастания касательных напряжений с увеличением модуля сдвига. Конечно, более полный анализ влияния упругих характеристик тканого композита на напряжённое состояние в оболочках таких соединений требует подробных сведений о реализуемых свойствах в таких композитах с учётом структуры армирования и материалов компонентов.

Некоторые результаты параметрического анализа для радиальных соединений с центральным патрубком приведены на рис.7,8, которые показывают влияние относительных геометрических параметров соединения d/D, h/H.

Напряжения на рис.7 приведены в относительной форме (5). Расчётные данные получены для соединения с параметрами (3), кроме параметра d/D, и характеристиками материала (4). С увеличением отношения диаметров пересекающихся оболочек максимальные значения компонент напряжений заметно возрастают, причины увеличения напряжений в отдельных оболочках разные, но взаимосвязанные.

| а | б |
| --- | --- |

Рис.7.	Влияние параметра d/D на компоненты напряжений в оболочках соединения (3): а – эллипсоидальная оболочка; б – патрубок; 1 – σs,
2 – σϕ (НП); 4 – σϕ (ВП).

Для эллипсоидальной оболочки увеличение отношения d/D, характеризующее ослабление основной оболочки вырезом, приводит к интенсивному и в равной степени увеличению как окружных, так и меридиональных напряжений. Для соединений при d/D  0,3 наибольшими являются окружные напряжения, которые являются преимущественно мембранными. Но при d/D > 0,3 вследствие интенсификации меридиональных изгибных эффектов в обеих оболочках наибольшими становятся меридиональные напряжения. С увеличением d/D уменьшается укрепляющий эффект патрубка на основную оболочку и всё больше проявляются особенности взаимодействия пересекающихся оболочек. В патрубке возрастают изгибные эффекты: в наибольшей степени – для меридиональных напряжений (вблизи области пересечения они являются преимущественно изгибными), в меньшей степени – для окружных напряжений. На внутренней поверхности оболочек окружные напряжения возрастают в меньшей степени, чем на наружной поверхности. Но нужно принимать во внимание, что сжимающие меридиональные напряжения возрастают по величине так же интенсивно, как и меридиональные напряжения на наружной поверхности.

Влияние параметра h/H на компоненты напряжений в оболочках показано на рис.8. Результаты приведены для соединения с параметрами (3), кроме параметра h/H, и характеристиками материала (4). Варьирование параметра h/H осуществлялось за счет изменения толщины патрубка.

| а | б |  |
| --- | --- | --- |

Рис.8.	Влияние параметра h/H на компоненты напряжений в оболочках соединения (3): а – эллипсоидальная оболочка; б – патрубок; 1 – σs,
2 – σϕ (НП); 4 – σϕ (ВП).

Для соединений h/H < 1 в патрубке преобладающими являются меридиональные напряжения за счет интенсификации изгибных эффектов. Уменьшение толщины патрубка приводит к ослаблению его подкрепляющего эффекта относительно основной оболочки, что вызывает увеличение окружных напряжений в обеих оболочках. Причём для окружных напряжений увеличиваются изгибные компоненты. C увеличением толщины патрубка в целом наблюдается уменьшение напряжений в обеих оболочках, но для соединений при h/H > 0,8 это снижение не носит интенсивного характера. Причиной являются взаимосвязанные эффекты, характерные для пересекающихся оболочек. Для эллипсоидальной оболочки, как оболочки меньшей толщины, увеличиваются изгибные эффекты в меридиональном направлении, меридиональные напряжения становятся наибольшими, но и вызывают увеличение мембранных окружных напряжений вследствие искривлённости оболочки. А малая изгибная жёсткость оболочки и относительная податливость краёв оболочки по линии пересечения усиливают эти эффекты. Для патрубка, напротив, при h/H > 1 существенно уменьшаются меридиональные напряжения, преобладающими являются окружные напряжения на наружной поверхности, а при h/H > 1,5 – на внутренней поверхности.

Таким образом, параметр h/H оказывает заметное влияние на напряжения в пересекающихся оболочках, причём нежелательно существенное различие в толщинах патрубка и основной оболочек в области пересечения. Эффективным способом снижения напряжений является применение локального укрепления переменной толщины для обеих оболочек вблизи области пересечения (рис.9). Выбирая параметры локального укрепления (h0, H0, lм, Lм) надлежащим образом, можно получить необходимый уровень максимальных напряжений в оболочках.

Рис.9. Локальное укрепление пересечения оболочек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение различных композиционных материалов для изготовления сосудов давления с патрубками требует не только разработки специальных технологий, но и анализа напряжённого состояния в области концентрации напряжений. Напряжённое состояние в оболочках является локальным и существенно неоднородным. Максимальные напряжения в области пересечения зависят как от геометрических параметров конструктивного соединения, так и от структуры композиционного материала и его свойств. Поэтому вопросы адекватного моделирования и параметрического анализа таких соединений, представляющих собой пересекающиеся оболочки, имеют практическое значение при проектировании подобных композитных изделий различного назначения.

ЛИТЕРАТУРА

- Васильев В.В., Протасов В.Д., Болотин В.В. и др. Композиционные материалы. Справочник, Под общ ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского, М., Машиностроение, 1990, 512 с.

- Скопинский В.Н. Напряжения в пересекающихся оболочках. М., ФИЗМАТЛИТ, 2008, 400 с.

- Skopinsky V.N. Theoretical analysis of composite shell intersections. Journal of strain analysis, 1999, v.34, N2, pp.107-116.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1988, 272 с.

- Ашкенази Е.К., Ганов Э.В. Анизотропия конструкционных материалов. Справочник, Л., Машиностроение, Ленингр. отд., 1980, 247 с.

Поступила в редакцию 26 февраля 2009 года.

Сведения об авторах:

Скопинский Вадим Николаевич, д.т.н., проф., заведующий кафедрой «Сопротивление материалов», Московский государственный индустриальный университет, г. Москва, Россия, e-mail: skopin-j@mail.msiu.ru

Семененко Александр Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители», Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана,
г. Москва, Россия