УДК 531/534:[57+61]

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАДИУСА ГАВЕРСОВА КАНАЛА
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УПРУГОСТИ КОРТИКАЛЬНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Акулич Ю.В., Ермаков Н.А., Плотников А.С., Сотин А.В.

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

В данной работе изучается влияние величины среднего радиуса гаверсовых каналов плотной костной ткани бедра и большеберцовой кости на её технические параметры упругости. Костная ткань предполагается линейно упругой средой с ортотропной симметрией свойств. Представлены методика и результаты численных экспериментов. Девять функций от средней величины радиуса гаверсовых каналов таких, как модули упругости, коэффициенты Пуассона и модули сдвига находятся приближением данных численных экспериментов. Полученные результаты являются новыми, отражающими влияние структурных параметров плотной костной ткани как биокомпозита на её характеристики упругости. Показана функциональная целесообразность расположения гаверсовых каналов. Установленные зависимости позволяют вычислить неизвестные постоянные в определяющих соотношениях адаптивной пороупругости кортикальной костной ткани.

- Ключевые слова: кортикальная костная ткань; бедренная кость; большеберцовая кость; упругие свойства; компьютерное моделирование

THE EFFECT OF THE MAGNITUDE OF HAVERSIAN CANALS’ RADIUS ON THE TECHNICAL ELASTIC PARAMETERS OF THE CORTICAL BONE TISSUE OF THE MAN LOWER EXTREMITY

Akulich Yu.V., Ermakov N.A., Plotnikov A.S., Sotin A.V.

Perm State Technical University, Perm, Russia

SUMMARY

Influence of the mean magnitude of the Haversian canals' radii on the values of the technical elastic parameters of hip and tibia cortical bone tissue is studied in this article. Cortical bone tissue is assumed elastic media with orthotropic symmetry of properties. The method and the numerical experiments' results are presented. The ten functions such as Young's modules, Poison's ratios, shear modules and volumetric strain’s module of the Haversian canals' radius are search out determined by fitting the numerical experiments' dates. The received results are new, reflecting the effect of the structural parameters to the technical parameters of elasticity of the cortical bone tissue. The functional advisability of the Haversian canals' location is confirmed. The fined functions allow to calculate the unknown constants of the constitutive equations of the cortical bone tissue adaptive poroelastisity.

- Key words: cortical bone tissue; femur; tibia; elastic properties; computer’s simulation

ВВЕДЕНИЕ

Проблема влияния структуры на механические свойства костной ткани является актуальной в связи с необходимостью более глубокого понимания механизма поведения кости при физиологической нагрузке, с одной стороны, и моделирования протекающих в костной ткани различных процессов (сращение, питание, адаптация и др.), с другой стороны.

Поскольку характерные размеры структур костной ткани имеют микроскопический порядок величин, прогресс в решении этой проблемы был достигнут с появлением компьютеров большой мощности и разрядности, позволивших строить конечноэлементные модели структур с последующим решением обратных задач теории упругости на их основе. Применительно к трабекулярной костной ткани такой подход впервые использовался в 80 − 90-х годах прошлого столетия [1−3]. Для кортикальной костной ткани такого рода исследования авторам не известны и впервые публикуются в настоящей работе.

Предложенные ранее [4] определяющие соотношения адаптивной пороупругости содержат тензор четвёртого ранга R чувствительности костной ткани к деформационному стимулу адаптации. Для вычисления компонент этого тензора необходимо экспериментальное определение зависимостей технических модулей упругости и коэффициентов Пуассона костной ткани от размеров пор структуры.

Трудности физического эксперимента, направленного на решение этой задачи, очевидны и связаны с необходимостью иметь образцы с одинаковыми анизотропными свойствами матрикса при различных значениях характерных размеров пор, а также с невозможностью создания условий деформирования чистого сдвига. Поэтому в данной работе используется численный эксперимент, в котором моделируются статические испытания упругости пространственной конечно-элементной модели образцов костной ткани. Для моделирования структуры костной ткани образец представляется в сильно увеличенном масштабе.

Численный эксперимент состоял из двух серий опытов, как для костной ткани бедра, так и для костной ткани большеберцовой кости. В первой серии опытов определялись неизвестные технические параметры упругости матрикса по известным из физического эксперимента характеристикам упругости костной ткани. Во второй серии опытов устанавливались искомые зависимости характеристик упругости костной ткани от величины среднего радиуса гаверсова канала. Далее подробно излагается методика обеих серий опытов применительно к кортикальной костной ткани бедра, а для костной ткани большеберцовой кости приводятся конечные результаты.

1. определение технических параметров упругости матрикса

Принятая в работе модель структуры костной ткани включала полые гаверсовы каналы и матрикс. Гаверсовы каналы принимались однонаправленными, цилиндрическими и равномерно распределёнными по объёму образца (рис.1). Матрикс образца полагался однородным, ортотропным материалом с неизвестными техническими параметрами упругости, определяемыми по известным характеристикам упругости костной ткани как структуры. Средние физиологические значения радиуса и плотности гаверсовых каналов принимались равными 0,03 мм и 13 мм-2, соответственно [5]. Величины технических параметров упругости костной ткани бедра представлены в табл.1.

Гаверсовы каналы

а

б

в

Рис.1.	Вычленение образца кортикальной костной ткани (в) из диафиза (б) бедренной кости (а). Xi, xi, i=1, 2, 3 анатомическая и локальная системы координат, соответственно.

Таблица 1.

Значения технических параметров упругости кортикальной
костной ткани бедра [6].

| Модули упругости, ГПа |  |  |  |  |  | Коэффициенты Пуассона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | E2 | E3 | G12 | G23 | G13 | υ12 | υ23 | υ13 |
| 16,0 | 6,9 | 6,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 0,3 | 0,45 | 0,3 |

В каждом опыте первой серии с помощью пакета Solid Works статически испытывались три 3-х мерные МКЭ модели образцов в форме одинаковых прямоугольных параллелепипедов размером 1,385×1,385×3,047 мм (рис.2).

x1 а б в x3 x2

Рис.2.	Виртуальные образцы костной ткани как сплошной среды (а), композита
с регулярным распределением каналов (б), композита со случайным распределением каналов (в).

Первый образец (а)  сплошная среда со свойствами из табл.1, второй (б)  костная ткань (структура) с неизвестными свойствами матрикса и регулярным расположением пор, третий (в) − костная ткань (структура) с неизвестными свойствами матрикса и случайным расположением пор. Исследование образца со случайным распределением каналов было необходимо для оценки влияния характера распределения пор на характеристики упругости костной ткани. При этом плотность пор в обоих случаях их распределения принималась одинаковой, равной 13 мм-2.

г

Технические параметры упругости матрикса второго и третьего образцов подбирались из условия равенства их деформаций деформации первого образца при одинаковых нагрузках и видах испытаний. Полученные в результате такого подбора значения модулей упругости и коэффициентов Пуассона матрикса приведены в табл.2.

Таблица 2.

Технические параметры упругости матрикса.

| Модули упругости, ГПа |  |  |  |  |  | Коэффициенты Пуассона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | E2 | E3 | G12 | G23 | G13 | υ12 | υ23 | υ13 |
| Образец 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,604 | 7,495 | 6,848 | 3,42 | 3,99 | 3,53 | 0,3 | 0,46 | 0,3 |
| Образец 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,604 | 7,494 | 6,852 | 3,43 | 4,01 | 3,54 | 0,3 | 0,46 | 0,3 |

Сравнение данных таблиц 1 и 2 показывает, что технические модули упругости матрикса выше, чем у костной ткани, что физически объяснимо наличием в костной ткани пор, уменьшающих её упругие свойства. В табл.3 представлены количественные характеристики снижения жёсткости костной ткани по сравнению с жёсткостью матрикса.

Таблица 3.

Уменьшение модулей упругости и сдвига костной ткани (%) по сравнению
с модулями упругости и сдвига матрикса.

| E1 | E2 | E3 | G12 | G23 | G13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,7 | 8,7 | 7,9 | 6,2 | 11,0 | 6,0 |

По данным табл.3 видно, что наиболее сильно уменьшается жёсткость в направлениях перпендикулярных оси остеона (модули упругости Е1, Е2): на 8,7% и 7,9%, соответственно. В направлении оси остеона уменьшение жёсткости существенно ниже и составляет 3,7%. Аналогичные соотношения наблюдаются между величинами уменьшения модулей сдвига. Уменьшение жёсткости костной ткани в плоскостях, проходящих через ось остеона, где имеют место наибольшие деформации сдвига от функциональной нагрузки, почти в два раза ниже, чем в плоскости перпендикулярной силовой оси кости (6,2 и 6,0% против 11%, соответственно). Учитывая, что оси остеонов ориентированы в направлении физиологической нагрузки, эти данные говорят о механической и функциональной целесообразности ориентации гаверсовых каналов в кости.

Сравнение значений коэффициентов Пуассона, приведённых в табл.1 и 2, показывает, что деформационные характеристики у костной ткани и матрикса практически одинаковы.

Поскольку максимальные различия значений технических параметров упругости образцов 2 и 3 наблюдаются лишь во втором знаке после запятой (см. табл.2), можно утверждать, что характер распределения гаверсовых каналов не влияет на значения вычисляемых параметров упругости матрикса костной ткани (при одинаковой плотности гаверсовых каналов).

2. влияние изменения радиуса гаверсового канала
на технические параметры упругости

Во второй серии экспериментов исследовалось влияние величины среднего радиуса гаверсовых каналов на технические параметры упругости костной ткани как структуры, состоящей из матрикса с приведёнными в табл.2 свойствами и пор в виде гаверсовых каналов цилиндрической формы. Величина среднего радиуса гаверсовых каналов варьировалась в интервале от 0,015 мм до 0,045 мм с шагом 0,005 мм.

Результаты исследований показали, что искомые зависимости технических параметров упругости (модулей упругости, сдвига и объёмной деформации) от величины среднего радиуса гаверсовых каналов имеют нелинейный характер (рис.3-7). С достоверностью не ниже R2=0,995 данные зависимости аппроксимируются полиномами второго порядка. Однако достаточно точными оказываются и линейные приближения (R20,98) как при равномерном (рис.2б), так и случайном (рис.2в) распределениях гаверсовых каналов.

Рис.3.	Зависимость продольного (вдоль оси остеона) модуля упругости плотной костной ткани бедра от величины радиуса гаверсова канала.

Рис.4.	Зависимость модулей упругости плотной костной ткани бедра в трансверсальном (Е2) и радиальном (Е3) направлениях от величины радиуса гаверсова канала.

Как следует из графиков зависимостей, представленных на рис.3 и 4, с расширением просвета гаверсовых каналов (радиус каналов растёт) уменьшается жёсткость костной ткани в направлении всех трёх осей. Причём наблюдается одинаковая средняя на интервале  интенсивность уменьшения жёсткости в направлении оси остеона и направлении оси x1: . По направлению оси x2 интенсивность уменьшения жёсткости несколько ниже (по модулю) и равна .

Рис.5.	Зависимость модулей сдвига плотной костной ткани бедра от величины радиуса гаверсова канала.

Жёсткость костной ткани при сдвиговых деформациях также уменьшается с ростом радиуса гаверсова канала (рис.5). При этом модули сдвига G12 и G13 в координатных плоскостях, проходящих через продольную ось x1, уменьшаются одинаково со средней интенсивностью значительно меньшей (более, чем в два раза) по сравнению с интенсивностью уменьшения модулей упругости (рис. 3, 4) и равной 15 ГПа/мм. В то же время интенсивность уменьшения модуля сдвига в координатной плоскости x2x3 практически такая же, как и интенсивность уменьшения модулей упругости и равна 29,8 ГПа/мм.

На рис.6 представлены зависимости коэффициентов поперечной деформации 12 и 13 от радиуса гаверсова канала. Из приведённых данных следует, что с большой точностью эти величины не зависят от величины радиуса гаверсовых каналов и равны 0,3.

Рис.6.	Зависимость коэффициентов Пуассона от величины среднего радиуса гаверсова канала (D-в продольно-трансверсальной плоскости (12), ÿ - в продольно-радиальной плоскости (13)).

Коэффициент Пуассона 23 (рис.7) уменьшается с ростом радиуса гаверсова канала линейно. Однако его изменения невелики и составляют 0,02 в исследуемом интервале радиуса гаверсова канала.

Рис.7. Зависимость коэффициента Пуассона n23 от радиуса гаверсова канала.

Важной характеристикой сжимаемости костной ткани является модуль объёмной деформации, который в линейно-упругой области работы материала выражается через модули упругости и коэффициенты Пуассона в виде [7]

K=1−2υ12E1+1−2υ23E2+1−2υ31E3−1.						(1)

Используя приведённые выше данные, по формуле (1) рассчитывались зависимости модуля объёмной деформации от величины среднего радиуса гаверсовых каналов при их регулярном и случайном распределениях (рис.8).

Рис.8.	Зависимость модуля объёмной деформации от величины среднего радиуса гаверсовых каналов при их регулярном (сплошная линия) и случайном (ромбики) распределениях.

Полученные данные практически совпадают (различия величин наблюдаются во втором разряде дробной части) и, следовательно, характер расположения гаверсовых каналов не влияет на объёмную жёсткость костной ткани. Хорошее приближение данных (достоверность аппроксимации R2=0,997) даётся функцией

K=-814r2-17,5r+10,96.									(2)

Интервал изменения модуля объёмной деформации по отношению к его среднему значению (при r=0,03 мм) лежит в пределах от +8,2% до –12,4%.

Аналогичные исследования выполнены и для плотной костной ткани большеберцовой кости. Результаты исследований представлены ниже.

3. влияние радиуса гаверсового канала на технические параметры упругости кортикальной костной ткани большеберцовой кости

Средние физиологические значения радиуса и плотности гаверсовых каналов, как и в бедренной кости, принимались равными 0,03 мм и 13 мм-2, соответственно. Экспериментальные значения технических параметров упругости костной ткани представлены в табл.4.

Таблица 4.

Технические параметры упругости плотной костной ткани
большеберцовой кости [7].

| Модули упругости, ГПа |  |  |  |  |  | Коэффициенты Пуассона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | E2 | E3 | G12 | G23 | G31 | υ12 | υ23 | υ31 |
| 18,72 | 8,67 | 7,04 | 5,01 | 3,71 | 3,63 | 0,307 | 0,622 | 0,119 |

Сравнение результатов виртуальных испытаний образцов с регулярным и случайным распределением гаверсовых каналов (рис.2б и 2в) показали, что характер распределения гаверсовых каналов, как и в случае с бедренной костью, практически не влияет на технические параметры упругости костной ткани. Различия в уровне характеристик упругости обоих видов распределения пор не выходят за границы интервала 0,5–1,5%.

В табл.5 и на рис.9-13 представлены зависимости модулей объёмной деформации, упругости, сдвига и коэффициентов Пуассона плотной костной ткани от величины среднего радиуса гаверсовых каналов, вычисленные для образцов с равномерным распределением гаверсовых каналов (рис.2б).

Как и для костной ткани бедра, зависимости модулей объёмной деформации, упругости и сдвига от величины среднего радиуса гаверсового канала имеют нелинейный характер (рис.9-11) и аппроксимируются с достоверностью близкой к единице полиномами второй степени. Причем нелинейность имеет более ярко выраженный характер, чем у костной ткани бедра. Поэтому линейные приближения этих данных имеют меньшую достоверность, но не ниже 0,95, достаточную для оценки средней на интервале  величины интенсивности уменьшения жёсткости, как при линейных, так и сдвиговых деформациях. В силу нелинейности и в соответствии с данными табл.5 модули упругости Еi, i=1,2,3 по направлениям осей упругой симметрии с ростом величины среднего радиуса гаверсовых каналов уменьшаются по отношению к их физиологическим значениям (значения при r=0,03 мм) в диапазонах: от +1,6% до
-3,7%, от +5% до -10% и от +4,7% до -8,5%, соответственно.

Таблица 5.

Зависимости технических параметров упругости от величины среднего радиуса гаверсовых каналов плотной костной ткани большеберцовой кости.

| r, мм | Модули упругости, ГПа |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты Пуассона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | E1 | E2 | E3 | G12 | G23 | G31 | υ12 | υ23 | υ31 |
| 0,015 | 9,14 | 19,08 | 9,16 | 7,37 | 5,32 | 4,00 | 3,74 | 0,3071 | 0,6393 | 0,1185 |
| 0,02 | 8,98 | 18,98 | 9,04 | 7,28 | 5,24 | 3,93 | 3,72 | 0,3073 | 0,635 | 0,1188 |
| 0,025 | 8,76 | 18,87 | 8,90 | 7,18 | 5,14 | 3,83 | 3,67 | 0,3073 | 0,6295 | 0,1189 |
| 0,03 | 8,51 | 18,72 | 8,72 | 7,04 | 5,02 | 3,71 | 3,63 | 0,3073 | 0,6226 | 0,119 |
| 0,035 | 8,21 | 18,56 | 8,50 | 6,89 | 4,75 | 3,57 | 3,54 | 0,3072 | 0,6143 | 0,1193 |
| 0,04 | 7,82 | 18,32 | 8,23 | 6,68 | 4,71 | 3,40 | 3,47 | 0,3073 | 0,6038 | 0,1191 |
| 0,045 | 7,36 | 17,98 | 7,85 | 6,44 | 4,53 | 3,21 | 3,39 | 0,3073 | 0,5884 | 0,119 |

Рис.9.	Зависимость модуля упругости Е1 плотной костной ткани большеберцовой кости от величины среднего радиуса гаверсова канала.

Рис.10.	Зависимость модулей упругости E2, E3 плотной костной ткани большеберцовой кости от величины среднего радиуса гаверсова канала
(  Е2,   Е3).

Зависимости модулей сдвига и их линейные приближения представлены на рис.11. Из приведённых данных видно, что модуль сдвига G12 более чувствителен к изменениям величины радиуса гаверсова канала, чем модули G31 и G23, поскольку  и . Однако, наибольшие относительные отклонения модуля G12 от его средней величины 5,02 ГПа равны (+6%, -9,7%), тогда как для модулей G31 и G23 аналогичные отклонения имеют более низкие значения, равные (+3%, -6,6%) и (+7,8%, -13,4%), соответственно. Следовательно, изменение величины радиуса гаверсова канала в большей степени влияет на жёсткость костной ткани при сдвиговых деформациях в плоскости перпендикулярной силовой оси большеберцовой кости (ось x1).

G12=5,3-26,7 r

G31=G23=3,87-19,0 r

Рис.11.	Зависимость модулей сдвига плотной костной ткани большеберцовой кости от величины радиуса гаверсова канала (  G12,  G23,  G13).

Как следует из приведенных на рис.12 кривых, коэффициенты Пуассона 12 и 31 не зависят от величины радиуса гаверсова канала в исследуемом интервале его значений. Изменения коэффициента 23 лежат в интервале от +2,7% до –5,5% (по отношению к его величине 23=0,6226 при r=0,03 мм, см. табл.5).

Рис.12.	Зависимость коэффициентов Пуассона плотной костной ткани большеберцовой кости от величины радиуса гаверсова канала (D - 12,
ÿ - 31,  - 23).

На рис.13 представлена зависимость модуля объёмной деформации от величины среднего радиуса гаверсовых каналов при их регулярном и случайном распределениях. Как и для плотной кости бедра, характер распределения гаверсовых каналов не влияет на объёмную жёсткость костной ткани большеберцовой кости. Вычисленные точки, изображённые на рис.13 квадратиками, с достоверностью R2=0,99 приближаются квадратичной функцией вида

(3)

Рис.13.	Зависимость модуля объёмной деформации от величины среднего радиуса гаверсовых каналов при их регулярном и случайном распределениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные выше исследования показали, что влияние изменения радиуса гаверсовых каналов в интервале 0,015-0,045 мм при их случайном или регулярном расположении в поперечном сечении диафизов бедра и большеберцовой кости на изменения технических параметров упругости различно. В табл.6 даны интервалы изменений технических параметров упругости костной ткани бедра и большеберцовой кости в процентах от соответствующих средних значений из табл.1 и 5.

Таблица 6.

Интервалы изменений технических параметров упругости костной ткани бедра
и большеберцовой кости (% от средних значений) при изменении радиуса гаверсовых каналов в интервале 0,03 ± 0,015 мм.

| Параметр | E1 | E2 | E3 | G12 | G23 | G31 | υ12 | υ23 | υ31 | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бедренная кость. | +2,8- -5,0 | +7,0- -10,0 | +7,2- -10,1 | +5,0- -6,0 | +9,7- -15,2 | 5,0- -6,0 | 0 | ±2,2 | 0 | +8,2- -12,4 |
| Больше-берцовая кость | +1,6- -3,7 | +5,0- -10,0 | +4,7- -8,5 | +6,0- -9,7 | +7,8- -13,4 | +3,0- -6,6 | 0 | +3,2- -4,8 | 0 | +8,2- -14,1 |

Данные табл.6 показывают, что в силу нелинейности приведенных выше зависимостей при увеличении радиуса гаверсовых каналов от среднего значения на 50% уменьшение всех технических параметров упругости обеих костей, кроме ν12 и ν31, в 1,5-2,0 раза превышает их возрастание, которое наблюдается при уменьшении среднего радиуса гаверсовых каналов от среднего значения также на 50%. Наибольшее уменьшение испытывают модули сдвига G23 и модули объёмной деформации К обеих костей. Модуль сдвига G23 большеберцовой кости уменьшается на 13,4%, а бедренной  на 15,2%. Уменьшение модуля объёмной деформации большеберцовой кости несколько больше (14,1%), чем у бедренной (12,4). Важно отметить, что для обеих костей модуль упругости Е1 в направлении оси остеонов (совпадает с силовой осью кости х1) менее чувствителен к изменениям среднего радиуса гаверсовых каналов, чем модули Е2 и Е3. Для бедренной кости величина его изменений меньше в 2,0-2,5 раза, а для большеберцовой кости – в 2,3-2,8 раза. Этот факт можно рассматривать как количественное обоснование функциональной целесообразности остеонной структуры плотной костной ткани.

ЛИТЕРАТУРА

- Beaupre G.S. and Hayes W.C. Finite element analysis of a three-dimensional open-celled model for trabecular bone // J. Biomech. Eng. – 1985. – Vol.107. – P.249.

- Van Rietbergen В., Weinans H., Huiskes R. and Odgaard A. A new method to determine trabecular bone elastic properties and loading using micromechanical finite-element models // J. Biomech. – 1995. – Vol.28. – P.69.

- Van Rietbergen В., Odgaard A., Kabel J. and Huiskes R. Direct mechanics assessment of elastic symmetries and properties of trabecular bone architecture // J. Biomech. – 1996. – Vol.29. – P.1653.

- Акулич Ю.В. Математическая модель процесса внутренней адаптационной перестройки спонгиозной и кортикальной костных тканей человека // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2005. – Т.11. – №2. – C.157-168.

- Martin R.B., Burr D.B., Sharkey N.A. Skeletal Tissue Mechanics. New York Berlin Heidelberg: SpringerVerlag. – 1998.

- Krone R, Schuster P. An Investigation on the Importance of Material Anisotropy in Finite-Element Modeling of the Human Femur. – In Transactions of science conference “Biomechanics 2006”. – Biomechanics 2006 (SAE Internation), April 2008. – 191 p.

- Кнетс И.В., Пфафрод Г.О., Саулгозис Ю.Ж. Деформирование и разрушение твердых биологичесих тканей. – Рига: Зинатне, 1989.

Поступила в редакцию 17 ноября 2008 года.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 07-01-00787).

Значение, полученное в опытах на изгиб образцов костной ткани в форме пластин.

Сведения об авторах:

Акулич Юрий Владимирович, к.т.н., доцент Кафедры теоретической механики Пермского государственного технического университета, г. Пермь, Россия, e-mail: auv@cpl.pstu.ac.ru

Ермаков Николай Александрович, Пермский государственный технический университет,
г. Пермь, Россия

Плотников Анатолий Сергеевич, Пермский государственный технический университет,
г. Пермь, Россия

Сотин Александр Валерьевич, Пермский государственный технический университет,
г. Пермь, Россия, e-mail: sotin@mail.ru