УДК 539.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОНАПРАВЛЕНО АРМИРОВАННОГО ГИБРИДНОГО КОМПОЗИТА В РАМКАХ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Немировский Ю. В., Янковский А. П.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича

СО РАН, г. Новосибирск, Россия

# РЕЗЮМЕ

В рамках несимметричной теории упругости построена модель волокнистого гибридного композита, все фазы которого являются изотропными материалами. Определены эффективные термоупругие характеристики композиции. Показано, что на основе полученных уравнений можно определить напряженно-деформированные состояния во всех фазах композиции, используя известные осредненные компоненты тензоров напряжений, моментных напряжений, деформаций и изгиба-кручения в волокнистом материале, что имеет принципиальное значение при расчетах композитных конструкций с использованием структурных теорий прочности.

Ключевые слова: моментная теория упругости; армированные композиты; эффективные термомеханические характеристики; структурная теория

DEFINITION OF EFFECTIVE THERMOMECHANICAL CHARACTERISTICS IS UNIDIRECTIONAL THE REINFORCED HYBRID COMPOSITE WITHIN THE BOUNDS OF ASYMMETRICAL THEORY OF ELASTICITY

Nemirovskii Yu.V., Yankovskii A.P.

Khristianovich Institute of theoretical and applied mechanics the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Novosibirsk, Russia

# SUMMARY

Within the bounds of asymmetrical theory of elasticity the model of a fibrous hybrid composite is builted, for which all phases are isotropic materials. Сalculate effective thermo-elastic characteristics of a composition. It is shown, that on the basis of the gained equations it is possible to define the is intense-deformed conditions in all phases of a composition, using known averaged components of tensors of stress, moment stress, deformations and a bending-torsion in a fibrous material that has basic value at calculations of composit designs with use of structural theories of strength.

Key words: the moment theory of elasticity; reinforced composites; effective thermomechanical characteristics; structural theory

1. ВВЕДЕНИЕ

При изучении напряженно-деформированного состояния (НДС) ориентированно армированных материалов чаще всего их рассматривают как макроскопически однородную среду, состоящую из множества волокон малого диаметра, имеющих равномерное распределение. Поэтому возникает необходимость установления соотношения всех независимых термоупругих характеристик армированных композитов в зависимости от аналогичных характеристик составляющих материалов и от их объемного содержания, обычно выражаемого через интенсивность (коэффициент, плотность) армирования .

Существуют два пути определения эффективных характеристик композитов. Первое направление является чисто феноменологическим, причем физико-механические постоянные определяются на основе лабораторных испытаний образцов из армированных материалов. Второй подход базируется на элементах структурного анализа и предполагает выражение физико-механических характеристик армированной среды через физико-механические характеристики связующего и армирующих материалов, через интенсивности армирования, размеры армирующих элементов и другие макроскопические параметры. Второй путь предпочтительнее как с теоретической, так и практической точек зрения. Он позволяет предсказывать физико-механические свойства композитов по физико-механическим характеристикам их компонентов, решать вопросы рационального и оптимального проектирования армированных материалов.

В силу актуальности проблемы определения эффективных термомеханических характеристик волокнистых композитов за последние четыре десятилетия было предложено множество структурных моделей однонаправлено армированных материалов [1–9 и др.]. Основная особенность всех этих теорий заключается в том, что они базируются на соотношениях и уравнениях симметричной теории упругости. Однако известно [10,11 и др.], что в армированных материалах и конструкциях из них (в силу существенного – иногда в разы и даже на порядки – отличия термомеханических характеристик материалов фаз композиции) могут возникнуть большие градиенты напряжений. В случаях же концентраций и больших градиентов напряжений наблюдается значительное различие между экспериментами и расчетами по уравнениям симметричной теории упругости [12]. Поэтому особое значение приобретает вопрос об определении эффективных термомеханических характеристик армированных композитов в рамках несимметричной теории упругости среды Коссера [12], изучению которого и посвящено настоящее исследование.

2. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ВОЛОКНИСТОГО ГИБРИДНОГО КОМПОЗИТА

Рассмотрим гибридный композит, армированный N семействами изотропных волокон в направлении  прямоугольной декартовой системы координат  с интенсивностями  (). Удельное объемное содержание изотропного связующего обозначим через , тогда имеет место условие нормировки

(1)

(Здесь и далее суммирование осуществляется по индексу k от 0 до N, если не указаны пределы.)

Для изотропного материала k-й фазы композиции имеем следующие определяющие уравнения для среды Коссера [12]

(2)

где

(3)

– компоненты несимметричного () тензора напряжений в материале k-й фазы композиции;  – компоненты тензора моментных напряжений в этом же материале;  – компоненты несимметричного тензора деформаций;  – компоненты тензора изгиба-кручения; ,  – компоненты векторов перемещений и вращений, соответственно, по направлениям ;  – постоянные Ламе и коэффициент температурной жесткости материала k-й фазы; ,  – дополнительные упругие постоянные материала k-й фазы, соответствующие среде Коссера;  – отклонение температуры k-й фазы композиции от температуры естественного состояния (при  – в связующем, при  – в арматуре k-го семейства); нижний индекс после запятой означает частное дифференцирование по переменной .

Соотношения, обратные (2), имеют вид:

(4)

где , , , , ,  – известные характеристики (коэффициенты податливости) материала k-й фазы композиции;  – коэффициенты линейного теплового расширения материала k-й фазы.

Так как установить фактическое распределение НДС в композитной среде, где основной материал (связующее) имеет многочисленные более жесткие включения, весьма затруднительно [10], то при нахождении практически пригодных зависимостей для определения всех независимых термоупругих постоянных однонаправлено армированного материала необходимо сделать некоторые допущения в виде исходных предпосылок, аналогичных тем, что были использованы авторами в [9] для вывода формул, определяющих эффективные термомеханические характеристики армированной среды в рамках симметричной теории упругости и которые хорошо согласуются с экспериментом [13].

- Волокна всех семейств строго параллельны и пересекают ортогональные им плоскости достаточно хаотично (что, как правило, и имеет место на практике [14]), поэтому однонаправлено армированный материал представляет собой сплошное макроскопически квазиоднородное монотропное (трансверсально-изотропное) тело, плоскость изотропии которого () ортогональна направлению армирования . (При достаточно густом равномерном насыщении связующего арматурными стержнями или волокнами это предположение вполне допустимо. К этому выводу приходят все исследователи, изучающие механические свойства дисперсно-армированных сред [10].)

- На границах между связующим и арматурой реализуется идеальный термомеханический контакт (непрерывность полей температур, перемещений и векторов вращений, нормальных и касательных составляющих напряжений и моментных напряжений, нормальных составляющих векторов тепловых потоков).

- В пределах представительного элемента, выделенного из композита на миниуровне, компоненты тензоров деформации, изгиба-кручения, напряжений, моментных напряжений и температуры во всех фазах и в композиции кусочно-постоянны. (Такое предположение соответствует разбиению представительного элемента на конечные элементы простейшей структуры.) Эффектами высших порядков, связанными с изменением полей деформаций, напряжений, температур и т. п. на микроуровне в малых окрестностях границ контакта связующего и волокон, пренебрегаем.

- Осредненные поля напряжений, моментных напряжений, деформаций, тензора изгиба-кручения и температуры в композиции определяются по правилу простой смеси (пропорционально удельному объемному содержанию  каждого составляющего).

- Все фазовые материалы линейно упруги, изотропны и однородны; определяющие соотношения для них задаются равенствами (2)–(4).

В силу первого и пятого допущений определяющие уравнения для рассматриваемого композита можно записать в тензорной форме

(5)

где

(6)

– компоненты осредненных векторов перемещений и вращений точек композиции; , , ,  – осредненные компоненты тензоров напряжений, моментных напряжений, деформаций и изгиба-кручения соответственно; T – осредненная температура композиции.

Согласно первой гипотезе, в (5) ненулевыми являются следующие коэффициенты:

(7)

Построим структурные формулы для нахождения коэффициентов (7) через соответствующие термоупругие характеристики фазовых материалов и параметры армирования .

В силу второго и третьего допущений и условий сопряжения полей напряжений, моментных напряжений, перемещений, вращений и температур на границах контакта волокон со связующим получим

(8)

(9)

(10)

(Кроме того, из тех же допущений помимо равенств (8) в пределах представительного элемента с учетом закона теплопроводности Фурье тождественно выполняются и условия сопряжения по тепловым потокам на границах контакта связующего и волокон.)

Согласно четвертому допущению, осредненные поля тензоров напряжений, моментных напряжений, деформаций, изгиба-кручения и температуры в композиции определяются так:

(11)

(12)

(13)

Из равенства (13) с учетом (8), (1) следует

(14)

т.е. средняя температура композиции в пределах представительного элемента равна температуре каждого фазового материала; из (12) с учетом (9), (1) вытекает

(15)

из (11) с учетом (10), (1) получаем

(16)

Для определения связи между эффективными термоупругими характеристиками композиции и характеристиками фазовых материалов рассмотрим сначала следующий случай напряженного состояния

(17)

При этом из равенств (15) имеем

(18)

Определяющие уравнения (4) с учетом (14), (15), (17), (18) примут вид

(19)

(20)

(21)

Из равенств (19) следует

(22)

После подстановки соотношений (22) в равенства (11) получим

отсюда

(23)

Из сравнения равенств (23) с соотношениями (5) имеем

(24)

Подставим в (20), (21) выражения для ,  () из (22), тогда получим

(25)

После подстановки соотношений (24) в (12) будем иметь

(26)

Равенства (26) с учетом (23), (24) примут вид

(27)

Из сравнения соотношений (27) и (5) следует

(28)

Таким образом, согласно (7), соотношения (24), (28) определяют все эффективные коэффициенты линейного теплового расширения однонаправлено армированного гибридного композита.

Рассмотрим теперь другой случай напряженного состояния без учета теплового воздействия:

(29)

Из соотношений (4) с учетом (14), (16), (29) получаем

(30)

Из равенств (12) с учетом (30) имеем

(31)

а из равенств (9) при  с учетом (4), (14), (16), (29) получаем

отсюда

(32)

где, напомним, ,  – продольное напряжение и моментное напряжение в связующем.

Подставим соотношения (32) в (31), тогда с учетом (28):

(33)

(34)

Из (11) при  с учетом (32), (24) следует

отсюда

(35)

После подстановки (35) в (33), (34) и приведения подобных слагаемых с учетом (28) получим

(36)

Если вместо (29) рассмотреть напряженное состояние

то, рассуждая аналогично (30)–(35), получим соотношения, формально совпадающие с (36), в которых следует лишь заменить нижние индексы . Поэтому из сравнения (36) с (5) вытекает

(37)

Пусть теперь напряженное состояние в композите имеет вид

тогда из (4) с учетом (15), (16) получаем

(38)

(39)

Из равенств (38) следует

(40)

Подставим (40) в (11), тогда с учетом (24), (28) будем иметь

отсюда

(41)

Из сравнения (41) с (5) следует

(42)

После подстановки соотношений (40) в (39) получим

(43)

Из равенств (12) с учетом (28), (43) следует

Подставим сюда выражения (41), тогда после приведения подобных слагаемых будем иметь

(44)

Из сопоставления соотношений (44) и (5) с учетом (24), (28) получаем

(45)

Рассмотрим последний вид напряженного состояния в композиции

тогда из (12) с учетом (4), (16) получим

(46)

Из сравнения равенств (46) и (5) следует

(47)

т.е. коэффициенты податливости (47) определяются по правилу простой смеси (как и в случае симметричной теории упругости, см. формулу (43) в [9]).

Таким образом, структурные соотношения (24), (28), (37), (42), (45), (47) определяют все ненулевые (7) эффективные термоупругие характеристики однонаправлено армированного гибридного композита в рамках несимметричной теории упругости.

Важной особенностью предложенной модели композита является возможность определения напряжений и моментных напряжений во всех фазах композиции по осредненным компонентам тензоров напряжений, деформаций, моментных напряжений, изгиба-кручения и осредненного поля температур. Действительно, пусть из решения соответствующих задач для эквивалентной анизотропной среды волокнистого строения известны поля осредненных векторов перемещений, вращений и температура, тогда из соотношений (6) и равенств, обратных (5), последовательно определяем компоненты осредненных тензоров ,  (). Зная в каждой точке тела эти тензоры, из (16), (40) можно определить  (),  () во всех субструктурных элементах композиции. Для вычисления оставшихся неизвестных напряжений ,  используем равенства (4) при , тогда с учетом (14)–(16) получим

отсюда

(48)

Таким образом, соотношения (16), (40), (48) позволяют определить напряжения и моментные напряжения во всех фазовых материалах через осредненные характеристики НДС композиции, что имеет принципиальное значение при использовании в дальнейшем структурных теорий прочности. (В качестве отправных для построения таких теорий могут служить структурные теории прочности, предложенные в рамках симметричной теории упругости, например, в работах [11, 15 и др.].)

Если в равенствах (2), (3) принять ,  (), то вместо (2), (4) получим соотношения Дюамеля – Неймана для каждого фазового изотропного материала композиции. Тогда с учетом принятых равенств определяющие уравнения (5) редуцируются в соотношения Дюамеля – Неймана для эквивалентного монотропного волокнистого материала, эффективные термомеханические характеристики которого по-прежнему определяются структурными формулами (24), (28), (37), (42), (45), (47) (где ), полностью совпадающими (при соответствующих переобозначениях) с полученными ранее в рамках симметричной теории упругости [3,6,9,11] и хорошо согласующимися с экспериментальными данными [13].

3. ВЫВОДЫ

На основании структурных формул предложенной модели волокнистой среды можно определить все термоупругие эффективные характеристики композиции в рамках моментной теории упругости, которые в предельном случае редуцируются в известные структурные формулы теории армированных сред, полученные в рамках симметричной теории упругости и хорошо согласующиеся с экспериментом.

ЛИТЕРАТУРА

- Hill R. Theory of mechanical properties of fiber-strength thened materials. 1. Elastic behavior // J. of the Mech. and Phys. of Solids. – 1964. – Vol.12. – No4. – P.199-212.

- Hashin Z., Rosen B.W. The elastic module of fiber-reinforced materials // ASME
J. of Appl. Mech. – 1964. – Vol.31. – P.223-232.

- Болотин В.В. Основные уравнения теории армированных сред // Механика полимеров. – 1965. – №2. – С.27-37.

- Аболиньш Д.С. Тензор податливости однонаправлено армированного упругого композита // Механика полимеров. – 1965. – №4.

- Савин Г.Н., Хорошун Л.П. К вопросу об упругих постоянных стохастически армированных материалов // Механика слоистой среды и родственные проблемы анализа. – М.: Наука, 1972. – С.435-444.

- Немировский Ю.В. К теории термоупругого изгиба армированных оболочек и пластин // Механика полимеров. – 1972. – № 5. – С.65-73.

- Скудра А.М., Булавс Ф.Я. Структурная теория армированных пластиков. – Рига: Зинатне, 1978. – 192 с.

- Ванин Г.А. Микромеханика композитных материалов. – Киев: Наукова думка, 1985. – 304 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Эффективные физико-механические характеристики композитов, однонаправлено армированных монотропными волокнами. Сообщение 1. Модель армированной среды // Изв. вузов. Строительство. – 2006. – №5. – С.16–24.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. – Рига: Зинатне, 1980. – 572 с.

- Андреев А.Н., Немировский Ю.В. Многослойные анизотропные оболочки и пластины. Изгиб, устойчивость и колебания. – Новосибирск: Наука, 2001. – 287 с.

- Новацкий В. Теория упругости. – М.: Мир, 1975. – 872 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Эффективные физико-механические характеристики композитов, однонаправлено армированных монотропными волокнами. Сообщение 2. Сопоставление расчетных характеристик с экспериментальными данными // Изв. вузов. Строительство. – 2006. – №6. – С.10-19.

- Баничук Н.В., Кобелев В.В., Рикардс Р.Б. Оптимизация элементов конструкций из композиционных материалов. – М.: Машиностроение, 1988. – 224 с.

- Хорошун Л.П., Шикула Е.Н. Кратковременная микроповреждаемость физически нелинейного слоистого материала при совместном нормальном и касательном нагружении // Прикл. механика. – 2007. – Т.43, №4. – С.62-72.

Поступила в редакцию 03 февраля 2009 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 08–01–90403–Укр_а).

Сведения об авторах:

Немировский Юрий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с. лаборатории «Физики быстропротекающих процессов» Института теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия, nemirov@itam.nsc.ru

Янковский Андрей Петрович, д.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории «Физики быстропротекающих процессов» Института теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича
СО РАН, г.Новосибирск, Россия, shulgin@itam.nsc.ru