УДК 539.3

КОНТИНУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ АДГЕЗИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПОВРЕЖДЕННЫХ СРЕД

Белов П.А., Лурье С.А.*

ООО «НИК», г. Москва, Россия

*Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Целью настоящей работы является формулировка модели среды с полями сохраняющихся дислокаций, позволяющей в рамках единой модели описать как адгезионные всзаимодействия, свойственные непрерывной сплошной среде без дислокаций, названной адгезией идеальной поверхности, так и адгезионные взаимодействия, существование которых обусловлено наличием полей дислокаций, названной адгезией поврежденной дислокациями поверхности.

В работе использован «кинематический» вариационный подход к построению моделей сплошных сред с обобщенной кинематикой. Осуществлен последовательный учет кинематических связей в 3D, 2D и 1D, отражающих требование непрерывности перемещений, существование полей дислокаций соответственно в 3D, 2D и 1D. Приведена вариационная постановка, получены уравнения Эйлера и соответствующий спектр краевых задач. Последовательный учет кинематических связей позволил получить одинаковые структуры плотностей потенциальной энергии в объеме и на поверхности. Дальнейшее их исследование привело к определению понятий супермодулей, «поврежденности» и «разрыхления» как в 3D, так и в 2D. Доказана теорема Клапейрона для дефектной среды. Доказана теорема, обобщающая критерий Гриффитса устойчивости трещины.

Ключевые слова: адгезия; континуальная теория; сохраняющиеся дислокации; поврежденность; разрыхление; упругие характеристики; интегральные теоремы;
теорема Гриффитса

CONTINUAL THEORY OF ADHESION INTERACTIONS
OF DAMAGED MEDIA

Belov P.A., Lurie S.A.*

Company «NIK», Moscow, Russia

*Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

In the paper a rigorous continuous media theory with conserved dislocations is developed and the variant of continuous theory of the adhesion interactions is proposed. The adhesion interactions for the defectless media, for the media with dislocation field in the volume and on the surface are introduced.

We used "kinematic" variational approach to constructing models of continuous media with a generalized kinematics. . The important feature of the newly developed classification is a new kinematic interpretation of dislocations, which reflects the connection of dislocations with free rotation, free change of volume (porosity) and free forming for  a 3D, 2D and 1D considerations.

On the basis of the variational kinematic principle the set of constitutive relations is derived and the corresponding consistent boundary-value problems are formulated.  The potential energy in the volume and on the surfaces are considered and definitions for the supermodules, "damage" and "loosening" states are` given in 3D and 2D. The integral Clapeyron type’s theorems for the media with conserved dislocations and the Griffith’s theorem for the stability of the cracks are established.

Key words: adhesion; continuum theory; conserved dislocations; damage; loosening; the elastic characteristics; integral theorems; Griffith’s theorem

1. ВВЕДЕНИЕ

«Кинематический» вариационный метод использовался в работах [1-5] для построения замкнутых моделей сред по выбранной кинематической модели. Кинематической моделью среды по определению является фиксированный набор кинематических связей для исследуемой среды. После выбора кинематической модели в соответствии с методом неопределенных множителей Лагранжа записывается возможная работа внутренних сил δU как возможная работа реактивных силовых факторов на этих связях. Затем возможная работа внутренних сил представляется в виде линейной формы вариаций своих аргументов. Эта форма может быть проинтегрирована для сред без диссипации. В результате определяется потенциальная энергия. Для линейных сред потенциальная энергия является квадратичной формой своих аргументов. Таким образом, для каждой кинематической модели среды, «кинематический» вариационный принцип дает возможность построить единственную обратимую физически линейную модель.

1. Так, постулируя непрерывность среды – отсутствие дислокаций в 3D [6], следует ввести в качестве кинематических связей между двенадцатью зависимыми кинематическими переменными: деформациями, поворотами и перемещениями, девять несимметричных соотношений Коши [1,2]:

δU=σijδ(dij0−∂Ri∂xj)dV

где dij0=εij−ωkЭijk - тензор стеснённой дисторсии, εij - тензор деформаций, ωk - псевдовектор поворотов, Эijk - псевдотензор Леви-Чивиты, σij неопределенные множители Лагранжа. Для обратимых физически линейных процессов выбор такой кинематической модели приводит к лагранжиану простейшей_несимметричной теории упругости, а при гипотезе парности касательных напряжений – к классической теории упругости [1].

2. Полагая, что среда непрерывна и в ней отсутствуют дислокации и в объеме и на поверхности, в [6] в качестве кинематических связей вводятся девять несимметричных соотношений Коши в 3D и шесть несимметричных соотношений Коши, не содержащих нормальных производных от перемещений, в 2D [3]:

δU=σijδ(dij0−∂Ri∂xj)dV+aikδ(dij0−∂Ri∂xj)(δjk−njnk)dF

Для обратимых физически линейных процессов выбор такой кинематической модели приводит к лагранжиану простейшей несимметричной классической теории упругости сред с адгезионными свойствами идеальной поверхности [3]. Как следствие, из теории следует существование четырех типов адгезионных взаимодействий поверхностей идеальных (без дислокаций) сред.

3. Аналогично, постулируя в 3D наличие полей сохраняющихся дислокаций [6], в качестве кинематических связей следует ввести девять несимметричных соотношений Коши для стесненной дисторсии и девять неоднородных уравнений Папковича для свободной дисторсии в объёме среды [4]:

δU=[σijδ(dij0−∂Ri∂xj)+mijδ(Ξij−∂dinΞ∂xmЭnmj)]dV

Для обратимых физически линейных процессов выбор такой кинематической модели приводит к лагранжиану простейшей теории сред с сохраняющимися дислокациями [1,2]. Как следствие, из теории следует существование четырех типов адгезионных взаимодействий поверхностей сред с сохраняющимися дислокациями, т.е. при Ξij≠0. Однако при Ξij=0 эти адгезионные взаимодействия исчезают. С другой стороны (см.п.2), существует как раз четыре типа адгезионных взаимодействий поверхностей идеальной среды. Т.е. модель, описанная в п.2 должна являться предельным случаем модели сред с сохраняющимися дислокациями, а модель, описанная в п.3 этим свойством не обладает. Это противоречие привело к более тщательному анализу постановок этих теорий и пониманию необходимости последовательного учета кинематических связей в 3D, 2D и 1D областях исследуемых сред.

4. В данной работе в дополнение к [3] и [4] осуществлен учет связей между стесненной дисторсией и перемещениями не только в объеме среды и на поверхности, но и в 1D, а также осуществлен учет связей между свободной дисторсией и тензором-источником дислокаций в 2D. В результате кинематической моделью исследуемой среды в данной работе является следующий фиксированный набор кинематических связей:

- в объёме среды: девять неоднородных уравнений Папковича для свободной дисторсии и девять несимметричных соотношений Коши для стесненной дисторсии;

- на поверхности, ограничивающей объём тела: шесть соотношений Коши, не содержащих нормальных производных к поверхности, а также три неоднородных уравнения Папковича, также не содержащих нормальных производных к поверхности;

- на рёбрах, ограничивающих кусочно-гладкие поверхности тела: три несимметричных соотношения Коши, содержащих производные только вдоль ребра. Неоднородных уравнений Папковича, содержащих производные только в одном направлении, не существует, поэтому на ребре нельзя сформулировать ни одной такой связи.

Таким образом, в соответствии с "кинематическим" вариационным принципом возможную работу внутренних сил следует представить в виде:

δU=[σijδ(dij0−∂Ri∂xj)+mijδ(Ξij−∂dinΞ∂xmЭnmj)]dV++[aikδ(dij0−∂Ri∂xj)(δjk−njnk)+miδ(Ξij−∂dinΞ∂xmЭnmj)nj]dF++aiδ(dij0−∂Ri∂xj)sjds		(1)

Здесь δU - возможная работа, в общем случае - линейная форма вариаций своих аргументов; σij, mij, aik, mi и ai - тензоры множителей Лагранжа, которые имеют физический смысл реактивных силовых факторов, обеспечивающих выполнение соответствующих кинематических связей.

Заметим также, что формулировка возможной работы внутренних сил (1) является обобщением всех перечисленных выше формулировок и содержит последние как частные случаи.

2. ВАРИАЦИОННАЯ ПОСТАНОВКА

Представим δU в (1) как линейную форму вариаций своих аргументов. Используя интегрирование по частям в слагаемых, содержащих производные, получим:

δU=σijδdij0+∂σij∂xjδRi+mijδΞij+∂mij∂xmЭnmjδdinΞdV++miδΞijnj+(∂mi∂xm+mim)nkЭjmkδdijΞ++aik(δjk−njnk)δdij0+[∂aik∂xj(δjk−njnk)−σijnj]δRidF++[aiδ(dij0sj)+(∂ai∂xjsj−aikvk)δRi−miδ(dijΞsj)]ds−aiδRi

Докажем, что выражение работы реактивных сил на вариациях δdij0 и δdijΞ в поверхностной плотности возможной работы не содержит слагаемых с множителями δ(dik0nk) и δ(dikΞnk). Для этого представим вариации дисторсий в виде разложения на номальную и касательные составляющие:

dij0=dik0δkj=dik0[(δkj−nknj)+nknj]=dik0(δkj−nknj)+(dik0nk)njdijΞ=dikΞδkj=dikΞ[(δkj−nknj)+nknj]=dikΞ(δkj−nknj)+(dikΞnk)nj

Подставим эти разложения в выражение поверхностной плотности возможной работы соответствующих результирующих силовых факторов. Второе слагаемое поверхностной плотности возможной работы приобретает вид:

(∂mi∂xm+mim)nkЭjmkδdijΞ=(∂mi∂xm+mim)nkЭjmkδdiqΞ(δqj−nqnj)++(∂mi∂xm+mim)[njnkЭjmk]δ(diqΞnq)

Вынося единичный вектор нормали nj из кинематического в силовой множитель, убедимся, что nknjЭjmk≡0, как свертка симметричного по индексам «k», «j» тензора nknj и антисимметричного по этим же индексам псевдотензора Эjmk. Третье слагаемое поверхностной плотности возможной работы приобретает вид:

aik(δjk−njnk)δdij0=aik(δjk−njnk)δdiq0(δqj−nqnj)+aik[(δjk−njnk)nj]δ(diq0nq)

Вынося единичный вектор нормали nj из кинематического в силовой множитель, убедимся, что (δjk−njnk)nj=njδjk−njnjnk=nk−nk≡0. Из приведенных выше доказательств следует, что для сред, определенных кинематическими связями (1), аргументами плотности возможной работы внутренних сил на поверхности тела являются не Ξijnj;dijΞ;dij0;Ri, а только Ξijnj;dikΞ(δkn−nknn);dik0(δkn−nknn);Ri.

В результате выражение для вариации потенциальной энергии можно записать в следующем виде:

δU=σijδdij0+∂σij∂xjδRi+mijδΞij+∂mij∂xmЭnmjδdinΞdV++miδΞijnj+(∂mi∂xm+mim)nkЭjmkδdiqΞ(δqj−nqnj)++aik0(δjk−njnk)δdiq0(δqj−nqnj)+[∂aik∂xj(δjk−njnk)−σijnj]δRidF++[aiδ(dij0sj)+(∂ai∂xjsj−aikvk)δRi−miδ(dijΞsj)]ds−aiδRi	(2)

Если линейная вариационная форма (2) интегрируема, то существует такой потенциал U (потенциальная энергия), что возможная работа δU в (2) является вариацией этого потенциала δU=δU, причем:

U=UVdV+UFdF+USds+UP,

UV=UV(dij0;dijΞ;Ξij;Ri),

UF=UF(dik0(δkn−nknn);dikΞ(δkn−nknn);Ξijnj;Ri)

US=US(dij0sj;dijΞsj;Ri),  UP=UP(Ri).

Чтобы рассматриваемая модель среды не противоречила в частном случае классической теории, исключим в дальнейшем из списков аргументов для плотностей потенциальной энергии вектор перемещений. В результате получим:

U=UVdV+UFdF+USds+UP,

UV=UV(dij0;dijΞ;Ξij),

UF=UF(dik0(δkn−nknn);dikΞ(δkn−nknn);Ξijnj)

US=US(dij0sj;dijΞsj),UP=0.							(3)

Записывая необходимые условия существования потенциала U получим:

σij=∂UV∂dij0, σijΞ=∂UV∂dijΞ, mij=∂UV∂Ξij

aij0=∂UF∂dik0(δkj−nknj), aijΞ=∂UF∂dikΞ(δkj−nknj), mi=∂UF∂(Ξijnj)

fi0=∂US∂(dij0sj) fiΞ=∂US∂(dijΞsj)							(4)

Формулы (4) являются обобщенными формулами Грина для определенных в 3D, 2D и 1D силовых факторов. Эти соотношения позволяют записать вариацию лагранжиана и найти соответствующие уравнения Эйлера:

δL=[(∂σij∂xj+PiV)δRi−(∂min∂xmЭnmj+σijΞ)δdijΞ]dV++[PiF−σijnj+∂aij0∂xk(δjk−njnk)]δRi++[(∂mi∂xn+min)nmЭnmj−aijΞ]δdikΞ(δjk−njnk)dF++[(∂fi0∂xjsj−aij0vj)δRi−(fiΞ+mi)δ(dinΞsn)]ds−−fi0δRi=0			(5)

Здесь L=A−U - лагранжиан, A=PiVRidV+PiFRidF- работа внешних объемных PiV и поверхностных PiF сил.

Отметим, что уравнения Эйлера сформулированной теории совпадают с уравнениями Эйлера теории сред с сохраняющимися дислокациями [4]. Краевая задача содержит такое же количество естественных граничных условий, что и в [4], но с дополнительными слагаемыми, учитывающими новые адгезионные свойства поверхностей.

3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ И УРАВНЕНИЯ ЗАКОНА ГУКА В 3D

Рассмотрим плотность потенциальной энергии в объеме.

2UV=2UV(dij0;dijΞ;Ξij)=Cijnm11dij0dnm0−2Cijnm12dij0dnmΞ+Cijnm22dijΞdnmΞ+Cijnm33ΞijΞnm    (6)

Структура тензоров модулей упругости Сijnmpq в (6) определяется общим разложением тензора четвертого ранга по базовым изотропным тензорам четвертого ранга, построенным как произведение пары тензоров Кронекера, со всеми возможными перестановками индексов:

Cijnmpq=λpqδijδnm+(μpq+χpq)δinδjm+(μpq−χpq)δimδjn			(7)

Определим и тензор податливостей как обратный тензор модулей Сijnm−pq:

Сijab−pqСabnmpq=δinδjmCijab−pq=−λpq2μpq(2μpq+3λpq)δijδab+(14μpq+14χpq)δiaδjb+(14μpq−14χpq)δibδjaНапомним, что суммирование по верхним индексам не проводится.

Окончательно, можем записать следующее выражение для объёмной плотности потенциальной энергии UV:

2UV=2[μ11(γnm0γnm0)−2μ12(γnm0γnmΞ)+μ22(γnmΞγnmΞ)]++13[(2μ11+3λ11)θ0θ0−2(2μ12+3λ12)θ0θΞ+(2μ11+3λ11)θΞθΞ]++2[χ11ωnm0ωnm0−2χ12ωnm0ωnmΞ+χ22ωnmΞωnmΞ]++Cijnm33(∂diaΞ∂xbЭabj)(∂dncΞ∂xdЭcdm)	(8)

Обобщенные уравнения закона Гука (4) для объёмных силовых факторов запишем в виде:

σij=Cijnm11∂Rn∂xm−Cijnm12dnmΞ, σijΞ=−Cijnm21∂Rn∂xm+Cijnm22dnmΞ, mij=Cijnm33Ξnm	(9)

Введем понятие разрыхления среды в объеме. Для этого отметим, что свободные дисторсии dnmΞ=dnmΞ(x,y,z) не подчиняются соотношениям совместности деформации и поэтому не позволяют обеспечить «плотную упаковку», деформируемого тела, в отличие от стесненной дисторсии dnm0=dnm0(x,y,z). Очевидно, что при отсутствии дислокаций dnmΞ=0 «упаковка» деформированных элементов максимально компактная, а при их наличии – менее компактная. В соответствии с выявленным физическим смыслом обсуждаемого эффекта будем называть его разрыхлением, определяемым свободными деформациями dnmΞ=dnmΞ(x,y,z). На основании приведенного выше мысленного эксперимента можно трактовать разрыхление как образование нового объема при нагружении тела с дислокациями. Определения скалярных мер разрыхления будет дано немного позже, после приведения потенциальной энергии к каноническому виду.

Особенно наглядным является определение разрыхления при наличии только θ-дислокаций. В этом случае полная дисторсия имеет вид:

dij=dij0+dijΞ=∂Ri∂xj+13θΞδij

Полное изменение объема тела ΔV можно вычислить следующим образом:

ΔV=dijδijdV=(∂Rk∂xk+θΞ)dV=∂Rk∂xkdV+θΞdV

Здесь первое слагаемое является изменением объема деформированного тела без дислокаций, а второе слагаемое - разрыхление (образование нового объема при нагружении тела с θ-дислокациями), причем ∂Rk∂xk можно трактовать как плотность изменения объема идеальной (бездефектной) среды, а θΞ - как плотность разрыхления (образования нового объема).

Введенное понятие разрыхления дает возможность трактовать составляющие объемной плотности потенциальной энергии, преобразованной к канонической форме. Для того, чтобы осуществить это преобразование, введем определение эффективной свободной дисторсии (эффективного разрыхления):

dije(3D)=dijΞ−Cijpq−22Cpqnm12∂Rn∂xm								(10)

В результате получим:

UV=12[(Cijnm11−Cijpq12Cpqrs−22Crsnm12)∂Rn∂xm∂Ri∂xj+Cijnm22dnme(3D)dije(3D)+Cijnm33ΞnmΞij]

Первое слагаемое похоже на потенциальную энергию непрерывной среды без дислокаций UV=12Cijnm11∂Rn∂xm∂Ri∂xj, но с другим – «поврежденным» тензором модулей:

Сijnm=(Cijnm11−Cijpq12Cpqrs−22Crsnm12)=λδijδnm+(μ+χ)δinδjm+(μ−χ)δimδjn	(11)

Напомним, что тензор Cijnm11 трактуется в [1,2,4] как тензор модулей идеальной (без дислокаций) среды – тензор супермодулей. Поправка Cijpq12Cpqrs−22Crsnm12 определяет степень «поврежденности» супермодулей разрыхлением, а тензор Cijnm12 - трактуется как тензор модулей «поврежденности».

Второе слагаемое в объемной плотности потенциальной энергии является квадратичной канонической формой трех типов эффективных дислокаций. В соответствии с введенным понятием разрыхления, эту часть потенциальной энергии можно назвать потенциальной энергией разрыхления, или энергией обратимого образования нового объема. Соответственно, тензор Cijnm22 можно назвать тензором модулей разрыхления.

Третье слагаемое в объемной плотности потенциальной энергии является потенциальной энергией дислокаций.

Понятия разрыхления и поврежденности приводят к единой энергетической трактовке слагаемых в потенциальной энергии (8) и модулей при них. Дадим определения скалярным мерам типов обратимого образования нового объема – с индексом D, и типов деформации напрерывной среды – с индексом R:

ΘD=θeθeΘR=θRθR		ΩD=ωieωieΩR=ωiRωiR		ΓD=γijeγijeΓR=γijRγijR

Выражение для UV, записанное в скалярных мерах, приобретет вид:

2UV(ΘR,ΓR,ΩR,ΘD,ΓD,ΩD,Ξij)=13(2μ+3λ)ΘRΘR+2μΓRΓR+2χΩRΩR++13(2μ22+3λ22)ΘDΘD+2μ22ΓDΓD+2χ22ΩDΩD++Cijnm33ΞnmΞij

Такая форма записи потенциальной энергии позволяет дать единую энергетическую трактовку модулей как удвоенной потенциальной энергии, накопленной дефектной средой при соответствующией единичной скалярной мере.

Так, к примеру, лагаемое 13(2μ+3λ)ΘRΘR есть удвоенная потенциальная энергия деформации изменения объема непрерывной среды с эффективным (поврежденным) модулем (2μ3+λ). Модуль (2μ3+λ) есть удвоенная потенциальная энергия деформации изменения «старого» объема, накопленная средой при единичной скалярной мере изменения объема непрерывной среды:

(2μ3+3λ)=2UVsl(1,0,0,0,0,0)

Аналогично, слагаемое 13(2μ22+3λ22)ΘDΘD есть удвоенная потенциальная энергия разрыхления среды эффективными θ-дислокациями, а модуль (2μ223+λ22) - удвоенная потенциальная энергия обратимого образования нового объема, накопленная средой при единичной скалярной мере эффективных θ-дислокаций:

(2μ223+λ22)=2UVsl(0,0,0,1,0,0).

Аналогичные трактовки можно дать и остальным модулям.

Суммируя итоги анализа физического содержания части объемной плотности потенциальной энергии, связанной с дисторсиями, можно констатировать, что дана энергетическая трактовка всех девяти модулей упругости, входящих в состав тензоров модулей Сijnm11, Сijnm12 и Сijnm22.

Модули тензора супермодулей Сijnm11 трактуются как удвоенные потенциальные энергии трех типов деформации «старого» объема - объема идеальной среды.

Модули тензора «разрыхления» Сijnm22 трактуются как удвоенные потенциальные энергии обратимого образования трех типов «нового» объема в среде.

Модули тензора «поврежденности» Сijnm12 трактуются как удвоенные потенциальные энергии трех типов взаимодействия «нового» и «старого» объема в среде.

4. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ И УРАВНЕНИЯ ЗАКОНА ГУКА В 2D

На основании постулата о физической линейности теории, соотношений (3) и (4) поверхностная плотность потенциальной энергии имеет вид:

UF=12aijnm11dnp0(δpm−npnm)diq0(δqj−nqnj)−aijnm12dnp0(δpm−npnm)diqΞ(δqj−nqnj)++12aijnm22dnpΞ(δpm−npnm)diqΞ(δqj−nqnj)++12aij33(Ξinnn)(Ξjmnm)−aij13(Ξiknk)(dnm0Эnmj)−aij23(Ξiknk)(dnmΞЭnmj)(12)

Здесь следует отметить, что в (12) тензоры модулей трансверсально изотропны, так как на гладкой поверхности всегда существует естественно выделенное направление - направление нормали к поверхности. Появление последних трех слагаемых в (12) связано именно с трансверсальной изотропностью, так как помимо двух псевдовекторов (dnm0Эnmj) и (dnmΞЭnmj), образованных сверткой тензоров второго ранга с псевдотензором Леви-Чивиты третьего ранга, появляется еще один (Ξiknk) – свертка псевдотензора дислокаций второго ранга с вектором нормали к поверности. Поэтому поверхностная плотность потенциальной энергии деформации отличается от объёмной плотности потенциальной энергии в 2D-постановке из-за трансверсальной изотропности физических свойств поверхности. Можно, однако, сохранить одинаковый вид плотности потенциальных энергий на поверхности тела и в объёме, «внося» всю информацию о физических свойствах в структуру тензоров модулей:

12aijnmPQdnpP(δpm−npnm)diqQ(δqj−nqnj)=12aijnmPQ(δpm−npnm)(δqj−nqnj)dnpPdiqQ=12AijnmPQdnmPdijQAijnmPQ=aiqnpPQ(δqj−nqnj)(δpm−npnm)=AnmijPQ

В этом случае следует иметь в виду, что тогда тензоры адгезионных модулей AijnmPQ в соответствии с их определениями через произвольные трансверсально-изотропные тензоры aijnmPQ должны удовлетворять условиям:

AiqnpPQnp=aijnmPQ(δpmnp−npnpnm)(δqj−nqnj)≡0AiqnpPQnq=aijnmPQ(δpm−npnm)(δqjnq−nqnqnj)≡0					(13)

Из (12) и (13) следует, что в рассматриваемой теории появились уже шесть видов поверхностной плотности потенциальной энергии деформации.

UF=12Aijnm11dnm0dij0−Aijnm12dnm0dijΞ+12Aijnm22dnmΞdijΞ++12Aij33(Ξinnn)(Ξjmnm)−Aij13(Ξiknk)(dnm0Эnmj)−Aij23(Ξiknk)(dnmΞЭnmj)

Соответственно, и уравнения закона Гука на поверхности становятся более сложными, чем в более частных моделях [3,4]:

aij0=∂UF∂dij0=Aijnm11dnm0−Aijnm12dnmΞ−Apq13(Ξpknk)ЭijqaijΞ=∂UF∂dijΞ=−Aijnm12dnm0+Aijnm22dnmΞ−Apq23(Ξpknk)Эijq

mi=∂UF∂(Ξinnn)=−Aij13(dnm0Эnmj)−Aij23(dnmΞЭnmj)+Aij33(Ξjmnm)

1). Слагаемое 12Aijnm11dnm0dij0 определено учетом кинематических связей в виде шести соотношений Коши на поверхности. Оно трактуется в [2] как потенциальная энергия идеальных адгезионных взаимодействий «старой» поверхности.

2). Слагаемое 12Aijnm22dnmΞdijΞ определено учетом существования дислокаций в 3D, что соответствует кинематическим связям в объеме среды в виде девяти неоднородных соотношений Папковича. Оно трактуется в [3] как потенциальная энергия адгезионных взаимодействий «новой» поверхности, образованной «выходом» дислокаций на поверхность тела, например, обратимым раскрытием пор.

3). Различие адгезионных свойств «старой» и «новой» поверхности в моделях, изложенных ранее[1-3] и [4] естественно приводит к предположению о существовании адгезионного взаимодействия «старой» и «новой» поверхности. Слагаемое 12Aijnm12dnm0dijΞ рассматриваемой здесь модели отражает такое взаимодействие.

4). Слагаемое 12Aij33(Ξinnn)(Ξjmnm) определено учетом существования дислокаций в 2D, что соответствует кинематическим связям на поверхности среды в виде трех неоднородных соотношений Папковича. Оно может трактоваться как потенциальная энергия поверхностных дислокаций. Действительно, используя известную форму представления вектора Бюргерса:

bi=ΞinnndF

Трактуя ρi2D=Ξinnn как 2D-плотность вектора Бюргерса, можно обнаружить, что исследуемое слагаемое является канонической квадратичной формой, составленной из компонентов 2D-плотности вектора Бюргерса 12Aij33ρi2Dρj2D.

5). Слагаемое −Aij13(Ξiknk)(dnm0Эnmj) учитывает существование дислокаций в 2D и взаимодействие между свойствами поврежденной поверхности и свойствами неповрежденной поверхности. Существование дислокаций учитывается кинематическими связями на поверхности среды в виде трех неоднородных соотношений Папковича. Идеальная адгезия определяется кинематическими связями на поверхности среды в виде шести несимметричных соотношений Коши. Рассмативаемое слагаемое можно представить в виде энергии взаимодействия 2D-плотности вектора Бюргерса и псевдовектора вихрей перемещений на поверхности Aij13(ρi2Dωj0+ρj2Dωi0).

6). Аналогично слагаемое −Aij23(Ξiknk)(dnmΞЭnmj) учитывает взаимодействие поля дислокаций в 2D с полем разрыхления («новая» поверхность) в 2D, которая является следствием разрыхления в объеме 3D, примыкающем к поверхности. Исследуемое слагаемое можно представить в виде энергии взаимодействия 2D-плотности вектора Бюргерса и псевдовектора спинов на поверхности Aij13(ρi2DωjΞ+ρj2DωiΞ).  Таким образом, дан предварительный анализ физического содержания шести составляющих поверхностной плотности потенциальной энергии.

Перейдем теперь к выяснению структуры и физического смысла тензоров модулей. Структура тензоров модулей адгезии AijnmPQ определяется их разложениями по тензорам четвертого ранга, построенным как все возможные произведения пар "плоских" тензоров Кронекера вида (δij−ninj) и тензоров, образованных произведением векторов единичной нормали вида ninj, со всеми возможными перестановками индексов. Учтем, кроме того, условие (13). Можно убедиться, что в таком случае общая структура тензоров модулей адгезии имеет вид

AijnmPQ=[λ(PQ)F(δij−ninj)(δnm−nnnm)+δ(PQ)Fninn(δjm−njnm)++(μ(PQ)F+χ(PQ)F)(δin−ninn)(δjm−njnm)++(μ(PQ)F−χ(PQ)F)(δim−ninm)(δjn−njnn)]	(14)

здесь μ(PQ)F,λ(PQ)F,χ(PQ)F и δ(PQ)F - адгезионные модули.

Тензор адгезионных податливостей Apqij−22, опреден как решение линейной системы:

Apqij−22Aijnm22=δpn(δqm−nqnm)Apqij−22=[−λ22F4μ22F(μ22F+λ22F)(δpq−npnq)(δij−ninj)+1δ22Fnpni(δqj−nqnj)++(14μ22F+14χ22F)(δpi−npni)(δqj−nqnj)+(14μ22F−14χ22F)(δpj−npnj)(δqi−nqni)]

При рассмотрении простейшей теории сред с идеальными адгезионными свойствами [3] была дана трактовка адгезионным модулям, имеющим индексы P=Q=1. Назовем их по аналогии с 3D адгезионными супермодулями, а тензор Aijnm11 - тензором адгезионных супермодулей.

Структура тензоров модулей Aijpq, появившихся в последних трех слагаемых поверхностной плотности потенциальной энергии в (12), имеет вид:

Aij13=A13ninj Aij23=A23ninj Aij33=A33ninj+B33(δij−ninj)

Тензор адгезионных податливостей Aij−33, определен следующим образом:

Aij−33=1A33ninj+1B33(δij−ninj)

Повторяя дословно те же рассуждения, которые в 3D привели к понятиям «поврежденность» и «разрыхление», в 2D можно получить аналогичные трактовки слагаемых в поверхностной плотности потенциальной энергии. Для этого приведем поверхностную плотность потенциальной энергии к каноническому виду в два шага.

Первый шаг сводится к такому преобразованию потенциальной энергии, при котором пропадают билинейные слагаемые, содержащие 2D-плотность вектора Бюргерса:

UF=12(Aijnm11−Aab13Abc−33Acd13ЭijaЭnmd)dij0dnm0−−[Aijnm12+14Aab23Abc−33Acd13(ЭijaЭnmd+ЭnmaЭijd)++14Aab13Abc−33Acd23(ЭijaЭnmd+ЭnmaЭijd)]dnm0dijΞ++12(Aijnm22−Aab23Abc−33Acd23ЭijaЭnmd)dnmΞdijΞ++12Aij33(ρi2D−Aik−33Aka13dpq0Эpqa−Aik−33Aka23dpqΞЭpqa)(ρj2D−Ajl−33Alb13dnm0Эnmb−Ajl−33Alb23drsΞЭrsb)

Введем определения поврежденных поверхностными дислокациями модулей и эффективную 2D-плотность вектора Бюргерса Ξi:

Aijnm11=Aijnm11−Aab13Abc−33Acd13ЭijaЭnmdAijnm12=Aijnm12+14Aab23Abc−33Acd13(ЭijaЭnmd+ЭnmaЭijd)++14Aab13Abc−33Acd23(ЭijaЭnmd+ЭnmaЭijd)				(15)

Ξi=ρi2D−Aik−33Aka13dpq0Эpqa−Aik−33Aka23dpqΞЭpqa

Получим промежуточный вид поверхностной плотности потенциальной энергии:

UF=12Aijnm11dij0dnm0−Aijnm12dijΞdnm0+12Aijnm22dijΞdnmΞ+12Aij33ΞiΞj

Как видно из (15), тензоры Aijnm11,Aijnm12,Aijnm22 уже являются поврежденными тензорами Aijnm11,Aijnm12,Aijnm22, хотя процедура приведения к каноническому виду еще не завершена. Поэтому приходится разделять поврежденность на «дислокационную поврежденность» и «поврежденность разрыхлением». На данном этапе имеет место «дислокационная поврежденность». Соответственно, тензоры Aij13 и Aij23 можно трактовать по аналогии с 3D как «дислокационные поврежденности» «старой» и «новой» поверхностей соответственно.

Рассмотрим второй шаг. Введем определение эффективной свободной дисторсии на поверхности тела:

dike(2D)=dikΞ−Aikpq−22Apqab12∂Ra∂xb								(16)

и тензора эффективных адгезионных модулей:

Aijnm=Aijnm11−Aijab12Aabcd−22Acdnm12=λF(δij−ninj)(δnm−nnnm)+δFninn(δjm−njnm)++(μF+χF)(δin−ninn)(δjm−njnm)+(μF−χF)(δim−ninm)(δjn−njnn)(17)

Получим окончательное выражение поверхностной плотности потенциальной энергии в каноническом виде:

UF=12Aijnmdij0dnm0+12Aijnm22dije(2D)dnme(2D)+12Aij33ΞiΞj				(18)

По аналогии с определениями в 3D, первое слагаемое назовем плотностью потенциальной энергии адгезии «старой» поверхности тела, второе слагаемое - назовем плотностью потенциальной энергии обратимого образования «новой» поверхности и третье слагаемое – плотностью потенциальной энергии дислокаций на поверхности тела.

Так же, как и в 3D дадим определения геометрических скалярных мер.

Определение геометрических скалярных мер четырех типов деформации «старой» поверхности:

ΘRF=∂Ri∂xj∂Rn∂xmηij ηnm  , ΓRF=12∂Ri∂xj∂Rn∂xm[ηin ηjm+ηim ηjn−ηij ηnm ]ΩRF=12∂Ri∂xj∂Rn∂xm [ ηin ηjm−ηim ηjn] , αRF=12∂Rk∂xi∂Rk∂xj ηij,

где ηij = (δij−ninj)

Определение геометрических скалярных мер четырех типов образования «новой» поверхности:

ΘDF=dije(2D)dnme(2D)ηij ηnm , ΓDF=12dije(2D)dnme(2D)[ηin ηjm+ηim ηjn−ηij ηnm]ΩDF=12dije(2D)dnme(2D)[ ηin ηjm−ηim ηjn] , αDF=12dije(2D)dnme(2D)ηij

Определение геометрических скалярных мер двух типов дислокаций на поверхности:

N=ΞiΞjninj , T=ΞiΞjηij

Введенные скалярные меры позволяют представить поверхностную плотность потенциальной энергии в виде канонической квадратичной формы десяти мер, удобном для энергетических трактовок модулей:

2UF(ΘRF,ΓRF,ΩRF,αRF,ΘDF,ΓDF,ΩDF,αDF,N,T)=(μF+λF)ΘRFΘRF+2μFΓRFΓRF+2χFΩRFΩRF+δFαRFαRF++(μ22F+λ22F)ΘDFΘDF+2μ22FΓDFΓDF+2χ22FΩDFΩDF+δ22FαDFαDF++A33NN+B33TT

Четыре комбинировано поврежденных адгезионных модуля идеальной поверхности трактуются как потенциальные энергии, накопленные идеальной поверхностью при единичной скалярной мере соответствующего типа деформирования поверхности:

(μF+λF)=2UF(1,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

2μF=2UF(0,1,0,0,0,0,0,0,0,0)

2χF=2UF(0,0,1,0,0,0,0,0,0,0)

δF=2UF(0,0,0,1,0,0,0,0,0,0)

Четыре поврежденных модуля «разрыхления» поверхности трактуются как потенциальные энергии, накопленные при образовании «новой» поверхности при единичной скалярной мере соответствующего типа «новой» поверхности:

(μ22F+λ22F)=2UF(0,0,0,0,1,0,0,0,0,0)

2μ22F=2UF(0,0,0,0,0,1,0,0,0,0)

2χ22F=2UF(0,0,0,0,0,0,1,0,0,0)

δ22F=2UF(0,0,0,0,0,0,0,1,0,0)

Два дислокационных модуля поверхности трактуются как потенциальные энергии, накопленные всей поверхностью при единичной скалярной мере соответствующего типа поверхностных дислокаций:

A33=2UF(0,0,0,0,0,0,0,0,1,0)

B33=2UF(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)

Суммируя итоги анализа физического содержания поверхностной плотности потенциальной энергии, можно констатировать, что дана энергетическая трактовка всех шестнадцати адгезионных модулей, входящих в состав тензоров Aijnm11, Aijnm12, Aijnm22, Aij13, Aij23 и Aij33.

5. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ И УРАВНЕНИЯ ЗАКОНА ГУКА В 1D.

Здесь все выкладки осуществляются аналогично выкладкам в 3D. Потенциальная энергия ребер имеет вид:

US=12[(Bin11sjsm)∂Rn∂xm∂Ri∂xj−2(Bin12sjsm)∂Rn∂xmdijΞ+(Bin22sjsm)dnmΞdijΞ]ds	(19)

Из формул Грина легко получаются уравнения закона Гука:

fi0=∂US∂(dij0sj)=Bin11∂Rn∂xmsm−Bin12dnmΞsmfiΞ=∂US∂(dijΞsj)=−Bin12∂Rn∂xmsm+Bin22dnmΞsmBij11=e11sisj+g11(δij−sisj), Bij12=e12sisj+g12(δij−sisj)

Далее вводится определение эффективного разрыхления dnme(1D) в 1D:

Bij22=e22sisj+g22(δij−sisj)			(20)

и дается определение поврежденных модулей:

Bij=Bij11−Bip12Bpq−22Bqj12=esisj+g(δij−sisj) e=e11−e12e12e22 g=g11−g12g12g22

В результате можно записать потенциальную энергию ребер:

U1D=12(Binsjsm)∂Rn∂xm∂Ri∂xj+(Bin22sjsm)dnme(1D)dije(1D)ds

6. ОБЩИЙ ВИД ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

В результате можем сформулировать корректную модель сред с сохраняющимися дислокациями. Ее общий вид  определяется потенциальной энергией (3), состоящей из объёмной (6) и поверхностной (12) частей, и суммарной потенциальной энергии ребер (19). Используя определения эффективной свободной дисторсии в 3D (10), в 2D (16) и в 1D (20), а также эффективной 2D-плотности вектора Бюргерса Ξi (15), лагранжиан можно представить в следующем компактном виде:

L=A−12Cijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xj+Cijnm22dnme(3D)dije(3D)+Cijnm33ΞnmΞijdV−−12Aijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xj+Aijnm22dnme(2D)dije(2D)+Aij33ΞiΞjdF−−12Binsjsm∂Rn∂xm∂Ri∂xj+Bin22sjsmdnme(1D)dije(1D)ds	(21)

Вариационное уравнение в кинематических переменных будет иметь вид:

[∂∂xj(Cijnm11∂Rn∂xm−Cijnm12dnmΞ)+PiV]δRi++[Cijnm12∂Rn∂xm−Cijnm22dnmΞ+Cakip33ЭnmkЭpjb∂2danΞ∂xb∂xm]δdijΞdV++[PiF−(Cijnm11∂Rn∂xm−Cijnm12dnmΞ)nj++∂∂xj(Aijnm11∂Rn∂xm−Aijnm12dnmΞ−Aak13ЭijkЭnmbnb∂danΞ∂xm)]δRi++[Aijnm12∂Rn∂xm−Aijnm22dnmΞ−(Cakip33ЭnmkЭpjb−Aak23ЭijkЭnmb)nb∂danΞ∂xm+−Эjdknk∂∂xd(Aib13Эpqb∂Rp∂xq+Aib23ЭpqbdpqΞ−Api33Эabqnq∂dpaΞ∂xb)]δdijΞdF+(22)

+

+[(Bin12sm+Aib13Эnmb)∂Rn∂xm+(−Bin22sm+Aib23Эnmb)dnmΞ−

−Api33Эabqnq∂dpaΞ∂xb]δ(dijΞsj)ds−(Bin11sm∂Rn∂xm−Bin12smdnmΞ)δRi=0

Таким образом, вариационное уравнение дает те же уравнения Эйлера, что и простейшая теория сред с сохраняющимися дислокациями [1,2,4]. Количество естественных граничных условий - три «классических» и шесть неклассических - так же сохраняется.

7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРЕМЫ

Первая теорема. Пусть Ri и dijΞ удовлетворяют краевой задаче в форме (5) или (22). Домножим уравнения равновесия сил на компоненты вектора перемещений и проинтегрируем по объёму среды.

(∂σij∂xj+PiV)RidV=0

Преобразуем это выражение с учетом того, что Ri и dijΞ - равновесное кинематическое состояние:

[(∂σij∂xj+PiV)RidV=A−σij∂Ri∂xjdV−aij0∂Ri∂xk(δjk−njnk)dF−−fi∂Ri∂xjsjds=0

С помощью уравнений закона Гука заменим силовые факторы в полученном соотношении соответствующими кинематическими факторами:

A+Сijnm12dnmΞ∂Ri∂xjdV+[Aijnm12dnmΞ+Apq13(Ξpknk)Эijq]∂Ri∂xjdF=Сijnm11∂Rn∂xm∂Ri∂xjdV+Aijnm11∂Rn∂xm∂Ri∂xjdF+(Bij11snsm)∂Ri∂xn∂Rj∂xmds	(23)

По условию, силовые факторы Сijnm12dnmΞ в 3D, Aijnm12dnmΞ и Apq13(Ξpknk)Эijq в 2D, определяющие поврежденность идеальной среды, известны из решения краевой задачи (5). Можно трактовать их произведения с ∂Ri∂xj как работу повреждения соответственно в 3D и в 2D, т.е. как работу дополнительных внешних силовых факторов. В то же время слагаемые правой части (23) можно трактовать как потенциальную энергию деформации идеальной (без дислокаций) среды, с учетом её поверхностных и «рёберных» свойств. Поэтому соотношению (23) можно придать вид теоремы Клапейрона - «В состоянии равновесия работа внешних сил AR(над идеальной средой) равна удвоенной потенциальной энергии UR среды (идеальной среды)»:

AR=2UR,		(AR=A+AΞ)							(24)

AΞ=Сijnm12dnmΞ∂Ri∂xjdV+[Aijnm12dnmΞ+Apq13(Ξpknk)Эijq]∂Ri∂xjdF

UR=12Сijnm11∂Rn∂xm∂Ri∂xjdV+12Aijnm11∂Rn∂xm∂Ri∂xjdF+12(Bij11snsm)∂Ri∂xn∂Rj∂xmds

Вторая теорема. Пусть Ri и dijΞ удовлетворяют краевой задаче теории в форме (5) или (22). Домножим уравнения равновесия моментов на тензор свободной дисторсии и проинтегрируем по объёму среды.

(∂min∂xmЭnmj+σijΞ)dijΞdV=0

Преобразуем это выражение с учетом того, что Ri и dijΞ - равновесное кинематическое состояние, аналогично тому, как это было сделано при доказательстве первой теоремы. В результате получим:

Сijnm12dnmΞ∂Ri∂xjdV+[Aijnm12dnmΞ+Apq13(Ξpknk)Эijq]∂Ri∂xjdF=Cijnm22dnmΞdijΞ+Cijnm33ΞijΞnmdV++Aijnm22dnmΞdijΞ−Aij23ЭpqjdpqΞ(Ξiknk)+Ain33(Ξijnj)(Ξnmnm)dF		(25)

В левой части полученного соотношения стоит выражение, совпадающее с AΞ. Однако, толкование этого выражения в соотношении (25) иное, чем в (23). Действительно, рассмотрим среду с сохраняющимися дислокациями как мелкодисперсный композит, в которой роль матрицы играет идеальная среда, а роль включений играют дислокации – среда дефектов. Тогда в (23) AΞ отражает воздействие среды дефектов на идеальную среду посредством силовых факторов Сijnm12dnmΞ в 3D, Aijnm12dnmΞ и Apq13(Ξpknk)Эijq в 2D. В то же время в (25) AΞ отражает воздействие идеальной среды на среду дефектов посредством силовых факторов Сijnm12∂Ri∂xj в 3D, Aijnm12∂Ri∂xj и Apq13∂Ri∂xjЭijq в 2D. Равенство работ перечисленных силовых факторов на соответствующих обобщенных перемещениях определяется справедливостью третьего закона Ньютона в формулировке: «Работа сил действия равна работе сил противодействия», поэтому соотношению (25) можно так же придать вид теоремы Клапейрона - «В состоянии равновесия работа всех внешних сил AΞ (над средой дефектов) равна удвоенной потенциальной энергии UΞ среды дефектов»:

AΞ=2UΞ											(26)

UΞ=12Cijnm22dnmΞdijΞ+Cijnm33ΞijΞnmdV++12Aijnm22dnmΞdijΞ−Aij23ЭpqjdpqΞ(Ξiknk)+Ain33(Ξijnj)(Ξnmnm)dF

Теорема Клапейрона. Трактовка дефектной среды как мелкодисперсного композита, в котором роль матрицы играет идеальная среда, а роль включений играет среда дефектов – полей трех типов дислокаций, позволила дать определения потенциальных энергий UR, UΞ для каждой фазы такого композита. Одновременно билинейные слагаемые AΞ трактуются как работа силовых факторов одной среды на обобщенных перемещениях другой среды. Билинейные слагаемые можно также трактовать и как удвоенную потенциальную энергию взаимодействия фаз такого композита AΞ=2URΞ. Согласно такой трактовке в соответствии с (22) потенциальная энергия дефектной среды приобретает тогда следующую структуру:

U=UR−2URΞ+UΞ,

а сумма доказанных утверждений первой и второй теорем приводит к доказательству теоремы Клапейрона для дефектной среды:

A=2U											(27)

Таким образом, доказана теорема Клапейрона для дефектной среды.

Теорема «Гриффитса». Утверждение, связывающее потенциальную энергию деформации среды и энергию образования новой поверхности в равновесном состоянии, постулировано Гриффитсом [7] в виде критерия устойчивости трещины. «Теоремой Гриффитса» будем называть доказательство аналогичного утверждения, связывающего потенциальные энергии фаз дефектной среды в равновесном состоянии:

A=2(UR−UΞ)										(28)

Утверждение (28) является разностью утверждений первой (22) и второй (26) доказанных выше теорем, что приводит к доказательству «теоремы Гриффитса» для дефектной среды.

Согласно представлениям механики хрупкого разрушения [7], величина

UR−12A=Э										(29)

является источником высвобождающейся потенциальной энергии (с учетом работы раскрытия трещины). Величина UΞ является стоком этой потенциальной энергии. Обычно, в соответствии с гипотезой Гриффитса, ее связывают только с образованием новой поверхности, постулируя UΞ=γ2DΣ, где γ2D - физическая постоянная поверхности дефектной среды, равная 2D-плотности потенциальной энергии образования единицы «новой» поверхности, Σ - площадь «новой» поверхности. В данном случае имеется возможность естественного определения «новой геометрии» в соответствии с (26):

UΞ=γ3DΩ+γ2DΣ									(30)

Σ=12γ2D(Aijnm22−14Aab23Abc−33Acd23ЭijaЭnmd)dnmΞdijΞ++Ain33(Ξijnj−12Aik−33Akj23ЭpqjdpqΞ)(Ξnmnm−12Anl−33Alf23ЭrsfdrsΞ)dF		(31)

Ω=12γ3DCijnm22dnmΞdijΞ+Cijnm33ΞijΞnmdV					(32)

где γ3D - физическая постоянная дефектной среды, равная 3D-плотности потенциальной энергии образования единицы «нового» объёма, Ω - «новый» объём. Так как размерности γ2D и Aijnm22=(Aijnm22−14Aab23Abc−33Acd23ЭijaЭnmd) одинаковые, без ущерба для общности можно положить:

γ2D=Aijnm22Aijnm22										(33)

То же самое можно сделать и для γ3D и Cijnm22:

γ3D=Cijnm22Cijnm22										(34)

Таким образом, утверждение (28), доказанное с помощью первой и второй теорем, с учетом определений (29)-(34) по существу является доказательством «теоремы Гриффитса» для дефектной среды:

Э=ΩCijnm22Cijnm22+ΣAijnm22Aijnm22

«Высвобождающаяся при повреждении идеальной среды потенциальная энергия деформации Э расходуется на образование новой геометрии: нового объема Ω и новой поверхности Σ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно же, «теорема Гриффитса» будет иметь иное содержание при ином определении или толковании слагаемых потенциальной энергии среды с сохраняющимися дислокациями. В частности, излагаемая здесь теория допускает и такую формулировку:

Э=[ΩCijnm22Cijnm22+12Cijnm33ΞijΞnmdV]++[ΣAijnm22Aijnm22+12Ain33(Ξijnj−12Aik−33Akj23ЭpqjdpqΞ)(Ξnmnm−12Anl−33Alf23ЭrsfdrsΞ)dF]

Ω=12γ3DCijnm22dnmΞdijΞdV,    Σ=12γ2DAijnm22dnmΞdijΞdF

«Высвобождающаяся при повреждении идеальной среды потенциальная энергия деформации Э расходуется не только на образование новой геометрии: нового объема Ω и новой поверхности Σ, но и на увеличение потенциальных энергий дислокаций в объеме и на поверхности». Полагаем, что полученные энергетические соотношения (29),(30) весьма  интересны. По структуре они аналогичны критерию Гриффитца и указывают  на перспективность объединения механики сплошной среды и механики хрупкого разрушения в рамках механики дефектной среды.

ЛИТЕРАТУРА

- Лурье С.А. Белов П.А. Теория сред с сохраняющимися дислокациями. Частные случаи: среды Коссера и Аэро-Кувшинского, пористые среды, среды с "двойникованием" // Сборник трудов конференции "Современные проблемы механики гетерогенных сред". – М: Изд. ИПРРИМ РАН, 2005. – С.235-268.

- Лурье С.А., Белов П.А. Вариационная формулировка математических моделей сред с микроструктурами // Сб. Математическое моделирование систем и процессов. – 2006. – Т.14. – С.114-132.

- Белов П.А, Лурье С.А. Теория идеальных адгезионных взаимодействий // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2007. – Т.13. – №4. – С.545-561.

- Белов П.А., Лурье С.А. Континуальная модель микрогетерогенных сред // ПММ. – 2007. – Т.73. – Вып.5. – С.833-848 .

- Лурье С.А., Белов П.А. Математические модели механики сплошной среды и физических полей. – M.: ВЦ РАН, 2000. – 151 с.

- Белов П.А., Лурье С.А. К общей теории дефектных сред // Физ. Мезомеханика. – 2007. – Т.10. – №6. – C.49-61.

- Качанов Л.М. Основы механики разрушения. – М.: Наука, 1974. – 210 с.

Поступила в редакцию 23 июня 2009 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-01-00060).

Сведения об авторах:

Белов Петр Анатольевич, к.ф.-м.н., ООО «НИК», г. Москва, Россия, e-mail: Pet.A.Belov@boeing.com

Лурье Сергей Альбертович, д.т.н., проф., зав. лаб., Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: lurie@ccas.ru