УДК 539.3

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СИЛЬНОГО НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ЭЙЛЕРОВЫХ КООРДИНАТАХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРУ

Данилин А.Н.,  Шалашилин В.И.

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Процесс деформирования трактуется как процесс продолжения решения по параметру, в качестве которого может быть выбран параметр нагрузки или характерные смещения в статических задачах, время в динамических задачах, или наилучший параметр продолжения решения [1-3] в тех и других случаях. Это позволяет избежать ряд проблем, возникающих в традиционных алгоритмах с использованием лагранжевых координат и связанных с существенными искажениями разностных или конечно-элементных сеток вплоть до их вырождения.

В работе получены общие уравнения продолжения в переменных Эйлера для задач нелинейного деформирования твердых тел и конструкций, в том числе со сложной реологией. Использование эйлеровых координат позволяет строить решения этих уравнений с использованием простейших декартовых или полярных координатных сеток.

Ключевые слова: нелинейное деформирование; координаты Эйлера; метод продолжения решения по параметру; простейшие координатные сетки

MATHEMATICAL MODELLING OF THE STRONG NONLINEAR DEFORMATION PROCESSES IN EULER COORDINATES ON THE BASIS OF CONTINUATION METHOD

Danilin A.N.,  Shalashilin V.I.

Institute of applied mechanics of Russian Academy of Science, Moscow, Russia

SUMMARY

The process of deformation is interpreted as a process of continuing the solution to the parameter, as which can be set to load or also true shift in the static problems, time in dynamic problems, or the best continuation parameter [ ] in those and other cases. This avoids several problems in traditional algorithms using Lagrangian coordinates and associated with substantial distortions of difference or finite-element meshes up to their degeneration.

We obtain the general equations of the continuation using Euler coordinates to problems of nonlinear deformation of solids and structures, including those with complex rheology. Using the Euler coordinates allows us to construct solutions of these equations using simple Cartesian or polar grids.

Key words: nonlinear deformation; Euler coordinates; method of continuing the solution to the parameter; simple grids

1. ВВЕДЕНИЕ

Традиционно при описании деформаций твердого тела используются лагранжевы (материальные или «вмороженные») координаты. Но в случае больших деформаций «вмороженная» в тело координатная или конечно-элементная сетка может настолько исказиться, что возникает плохая обусловленность линеаризованных в окрестности такого состояния систем уравнений. Вследствие этого появляется вычислительная неустойчивость [4].

Использование эйлеровых (пространственных) координат в гидромеханике обусловлено тем, что искомыми величинами в ней являются не перемещения частиц, а их скорости. В скоростях формулируются также и граничные условия.

Традиционный лагранжев подход ставит своей целью определение конечного напряженно-деформированного состояния тела. Однако известно, что конечное состояние во многих случаях определяется процессом, в результате которого оно было достигнуто. Для того чтобы восстановить процесс деформирования, достаточно знать начальное состояние тела и поле скоростей его точек в каждый момент времени. Такую возможность предоставляет рассмотрение процесса деформирования как процесса продолжения решения по параметру, в качестве которого может быть выбран параметр нагрузки или характерное смещение в статических задачах, время в динамических задачах или наилучший параметр продолжения решения в тех и других случаях.

2. ГЕОМЕТРИЯ ДЕФОРМАЦИЙ

Пусть положение тела в пространстве описывается декартовой системой координат. И пусть положение точки  в недеформированном состоянии определиться радиус-вектором . А в деформированном состоянии точка  займет положение , заданное радиус-вектором .

Перемещение точки  определится вектором , который является функцией координат .

Рис.1. Геометрия деформирования твердого тела.

Таким образом,  или в координатной форме

.			(2.1)

Подсчитаем удлинение элемента  длиной , который в результате деформации перейдет в положение  и длина которого станет равной .

Ясно, что  и .

Учитывая (2.1) и используя разложения в ряд Тейлора, получим

(2.2)

Тогда удлинение элемента  можно представить в виде

(2.3)

где

(2.4)

Вычислим относительное удлинение элемента

Отсюда

(2.5)

поэтому

(2.6)

Поделим (2.3) и (2.6) на  и приравняем друг к другу. Получим

(2.7)

Здесь , ,  – направляющие косинусы элемента .

Рассмотрим элемент, который в результате деформации окажется параллельным оси , т.е. положим , . Его удлинение обозначим через . Тогда из (2.7) следует

Отсюда получим для  квадратное уравнение

Его решение имеет вид

Для сравнения, в лагранжевых координатах удлинение элемента  в результате деформации равно

,

где

Таким образом, удлинения вдоль ребер связаны с компонентами тензора деформаций соотношениями

Очевидно, что при малых деформациях

Таким образом, использование лагранжевых и эйлеровых координат приводит к одинаковому результату.

3. УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ

Рассмотрим равновесие элементарного прямоугольного параллелепипеда, выделенного из деформированного тела так, чтобы его грани были параллельны координатным плоскостям, а ребра равны , ,  (рис.2). На рисунке обозначены только те напряжения на видимых гранях, которые входят в уравнения равновесия в проекции на ось .

Рис.2. Равновесие элементарного прямоугольного параллелепипеда.

В результате получим уравнения равновесия точно так же, как и в линейной теории упругости

(3.1)

(3.2)

Здесь  – вектор интенсивности объемных сил в деформированном теле, т.е. отнесённых к деформированному объему элемента.

Уравнения (3.1), (3.2) линейны и просты в сравнении с уравнениями равновесия в лагранжевых координатах. Их вместе с граничными условиями можно также получить из начала возможных перемещений.

Применим этот принцип к элементарному параллелепипеду. Обозначим вектора полных напряжений, действующих по граням, как показано на рис.3.

Рис.3. Векторы полных напряжений.

Сообщим точкам параллелепипеда дополнительные перемещения  и вычислим работу, которую затрачивают силы, действующие на грани параллелепипеда. Для граней, нормальных к оси , получим

Здесь точками обозначены скалярные произведения векторов.

Суммируя работы сил, действующих на все грани параллелепипеда, получаем

,

где  – элемент объема  деформированного тела.

Кроме того, на элементарный объем действуют объемные силы, которые также совершают работу на возможных перемещениях. Эта работа равна

.

Работа напряжений и объемных сил, действующих на элементарный параллелепипед, затратится на его деформацию, поэтому изменение потенциальной энергии деформации параллелепипеда будет равно

Отсюда, учитывая уравнения (3.1) и то, что

,

получаем

Для всего тела начало возможных перемещений предполагает, что вариация работ объемных сил  и поверхностных сил , приложенных к телу, равна вариации потенциальной энергии его деформации , т.е.

,										(3.3)

где

При подсчёте  будем считать, что поверхность  деформированного тела разбита на две части  и . Пусть на части  заданы только перемещения. Следовательно, их вариация на этой части поверхности равна нулю. Считаем, что на части  задана поверхностная нагрузка , отнесённая к единице деформированной поверхности. Тогда

.

Таким образом, соотношение (3.3) принимает вид

После интегрирования по частям интеграла в левой части этого равенства и простых преобразований получаем

(3.4)

Отсюда следует векторная форма уравнений равновесия (3.1)

.

Второй интеграл в левой части (3.4) преобразуем по формуле Остроградского-Гаусса

.

Здесь  – нормаль к поверхности .

В результате получим равенство

Учитывая, что  на  и  на , получим для  граничное условие на

.					(3.5)

4. ФИЗИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Сначала рассмотрим закон Гука при одноосном растяжении. Он записывается на основе известного эксперимента в форме

Здесь:  – удлинение базы  образца;  – растягивающее усилие;  – начальная площадь сечения образца;  – модуль упругости.

Если ось  направить вдоль оси стержня и начало координат закрепить в начале базы, то

Тогда закон Гука приобретает форму

(4.1)

По закону Пуассона для образца , где  – коэффициент Пуассона. Учитывая это, закон Гука можно записать в форме

Отсюда видно, что соотношения закона Гука, записанные для истинных напряжений, нелинейны.

Задача, соответствующая растяжению образца, имеет точное решение. Возникающие в образце напряжения  удовлетворяют уравнения равновесия (3.1).

Из закона Гука следует, что . Если использовать лагранжевы координаты, то

(4.2)

Так как для образца , , то

.									(4.3)

Следовательно, из (4.2) имеем  и, учитывая (4.3), приходим к равенству

Отсюда видно, что .

Учитывая закрепление образца в начале координат, получаем, что . Так как , отсюда следует, что  при .

Рассмотрим эту же задачу в эйлеровых координатах. Для них

откуда следует равенство

(4.4)

но так как согласно (2.4) при

(4.5)

то из (4.4) и (4.5) следует , поэтому

Таким образом, для , получим

Этот пример показал совпадение точных решений в лагранжевых и эйлеровых координатах.

Трехмерный закон Гука записывается аналогично (4.1) в форме

или как

Рассмотрим чистый сдвиг. При этом будем считать, что линейные размеры граней не изменяются, поэтому закон Гука имеет ту же форму, что и в линейной теории упругости:

Для плоской задачи в плоскости  имеем следующие выражения для деформированных координат точки с начальными координатами  (см.рис.4)

.							(4.6)

тогда

.					(4.7)

Здесь  – лагранжевы координаты точки.

Выражения для перемещений в эйлеровых координатах получаем, также используя рис.4

.		(4.8)

Рис.4. Плоская задача чистого сдвига.

Рассмотрим решение в лагранжевых координатах. Из (4.7) следует

тогда

.

Отсюда видно, что .

Таким образом, выражения (4.7) дают в лагранжевых координатах точное решение задачи чистого сдвига. Связь между лагранжевыми и эйлеровыми координатами при чистом сдвиге следует из (4.6)

.

С помощью этих выражений перейдем в (4.7) от лагранжевых к эйлеровым координатам

,

что совпадает с (4.8).

Рассмотрим изменение направления линейного элемента в эйлеровых координатах. Его начальные направляющие косинусы

.

В деформированном состоянии направляющие косинусы элемента  равны

.

Учитывая разложения (2.4) и выражение (2.5) получаем для  выражения

(4.9)

Рассмотрим два произвольных волокна (I и II), проходящих через точку  тела. Пусть их угловые коэффициенты до деформации равны  и . Косинус угла между волокнами до деформации равен

,						         (4.10)

а после деформации он равен

.

Найдем  угла между волокнами, который после деформации равен . Тогда из (4.9), (4.10) с учетом (2.4) и (2.5) следует

(4.11)

В этом случае для волокон, лежащих после деформации вдоль координатных осей, имеем их углы до деформации в виде

Для чистого сдвига в плоскости  перемещения определяются выражениями (4.8). Для них из (2.4) следует

.

Для косинусов после деформации имеем (см.рис.5)

Тогда по (4.11) получим косинус угла между волокнами до деформации

Рис.5. К вычислению углов между волокнами.

Таким образом, при чистом сдвиге волокна в плоскости , между которыми образовался угол , до деформации были ортогональны.

Для дальнейшего удобно задавать физические соотношения в дифференциальной форме

.									         (4.12)

Здесь  – векторы, а – матрица, коэффициенты которой зависят от достигнутого на данный момент напряженно-деформированного состояния, от механических свойств материала и, в общем случае, от истории нагружения. На эту матрицу накладывается требование, чтобы она однозначно определяла вектор  по заданному вектору .

5. УРАВНЕНИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Обозначим производные от неизвестных, входящих в уравнения равновесия (3.1), геометрические соотношения (2.4) и физические соотношения (4.12) по некоторому параметру  следующим образом:

.								(5.1)

Смысл параметра  определим позже.

Чтобы получить уравнения, определяющие поле скоростей изменения неизвестных по параметру , продифференцируем уравнения равновесия (3.1), соотношения Коши (2.4) по , а физические соотношения (4.12) разделим на . В результате получим следующую систему уравнений:

(5.2)

(5.3)

. (5.4)

Обратимся теперь к граничным условиям (3.5). Обозначим через  углы между нормалью к поверхности тела . Тогда граничные условия запишутся в виде

После дифференцирования по параметру  получим

(5.5)

Выберем параметр  так, чтобы при  было известно напряженно-деформированное состояние тела . Обычно это недеформированное состояние . Тогда обозначения (5.1), дополненные начальными условиями, можно рассматривать как задачу Коши по параметру

Входящие в правые части этих уравнений величины «скоростей» по параметру  определяются из решения линейной краевой задачи для уравнений (5.2), (5.3), (5.4) при граничных условиях (5.5) а деформированной поверхности тела. Эти уравнения должны быть дополнены условиями на выбор параметра . Так как система уравнений (5.2)-(5.4) линейна относительно , то ее удобно свести к уравнениям для «скоростей» изменения перемещений . Эти уравнения примут вид

.									(5.6)

Граничные условия также линейны относительно  и могут быть представлены в виде

.									(5.7)

В (5.6), (5.7)  – линейный оператор, определенный в деформированном теле, а  – линейный оператор, определенный на деформированной поверхности тела.

Тогда параметр  можно определить формулой

или .

Этот функционал можно понимать как обобщение на гильбертово пространство наилучшего параметра продолжения в евклидовом пространстве [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый подход характерен тем, что в каждый момент продолжения требуется определить поле производных от неизвестных величин по параметру, которые можно понимать как скорости изменения этих величин по параметру. Задача определения таких скоростей линейна и по существу ничем принципиально не отличается от задачи определения скоростей в гидромеханике. Её удобно решать в эйлеровых координатах, т.е. с использованием простейших пространственных сеток, которые не изменяются в процессе продолжения решения (в процессе деформирования). Изменяются же положение частиц тела и его границы по отношению к выбранной сетке.

Работа нацелена на решение задач о сильном нелинейном деформировании материалов, в том числе со сложными реологическими свойствами, численное решение которых предполагает использование дискретизации по пространственным координатам (метод конечных разностей, метод конечных элементов). Предлагаемый подход позволяет дать принципиально новую формулировку этих задач и сформулировать эффективные алгоритмы их решения [5,6].

ЛИТЕРАТУРА

- Григолюк Э.И., Шалашилин В.И. Проблемы нелинейного деформирования. – М.: Наука, 1988. – 197 с.

- Шалашилин В.И., Кузнецов Е.Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 156 с.

- Данилин А.Н., Шалашилин В.И. О параметризации нелинейных уравнений деформирования твердого тела // Изв. РАН. МТТ. – 2000. – №1. – С.82-92.

- Данилин А.Н., Зуев Н.Н., Костриченко А.Б., Шалашилин В.И. О различных вариантах геометрически нелинейных соотношений при больших деформациях // Изв. РАН. МТТ. – 2004. – №3. – С.53-63.

- Данилин А.Н., Кузнецов Е.Б., Шалашилин В.И. Об использовании неявных алгоритмов метода продолжения решения при численном интегрировании динамических систем // Изв. вузов. Математика. – 2005. – №8. – С.14-26.

- Данилин А.Н., Кузнецов Е.Б., Шалашилин В.И. О неявных алгоритмах интегрирования задачи Коши для параметризованных уравнений, описывающих динамическое поведение механических систем // ПММ. – 2003. – Т.67. – Вып.6. – С.1053-1069.

Поступила в редакцию 8 сентября 2009 года.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 07-01-00665-а.

Сведения об авторах:

Данилин Александр Николаевич, д.ф.-м.н., в.н.с. Учреждения Российской академии наук Института прикладной механики РАН; г. Москва, Россия, e-mail: andanilin@yandex.ru

Шалашилин Владимир Иванович, д.ф.-м.н., профессор, Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН; г. Москва, Россия