УДК 541(14+64):542.952

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО КОСМОСА

Кондюрин А.В., Комар Л.А., Свистков А.Л.

Учреждение Российской академии наук Институт механики сплошных сред
УрО РАН, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Один из критических факторов открытого космоса является высокий вакуум и вызываемое в вакууме испарение активных компонентов материала. Моделирование процесса отверждения жидкого связующего в условиях вакуума показало, что испарение активных компонентов является критическим фактором для реакции отверждения. Экспериментальное исследование показало, что эпоксидная матрица композиционного материала способна отверждаться в условиях высокого вакуума. Получены зависимости испарения компонентов в зависимости от давления и температуры, изменение композиции в процессе испарения, изменение механических свойств. Показано, что регулирование процесса отверждения может быть за счет оптимальной степени предварительного отверждения композита, обеспечивающего как достаточные деформационные свойства композита в надуваемой конструкции, так и полноту отверждения матрицы.

Ключевые слова: композитный материал; кинетические изменения структуры; вакуум; испарение; эксперимент; эпоксидная смола; вязкость

MODELING OF CURING OF COMPOSITE MATERIALS FOR
THE INFLATABLE STRUCTURE OF A LUNAR SPACE BASE

Kondyurin A.V., Komar L.A., Svistkov A.L.

Institute of continuous mechanics of Russian academy of sciences Ural branch,
Perm, Russia

SUMMARY

One of the factors that characterize open space is high vacuum and vacuum evaporation of active components of materials. Numerical simulations of a liquid binder cured under vacuum conditions show that the evaporation of active components is the critical parameter of the curing process. The obtained experimental results indicate that the epoxy matrix of a composite material is able to cure in high vacuum. Curves illustrating variations in the evaporation of components with pressure and time as well as changes in the composition and mechanical properties of components subjected to evaporation are presented. It is shown that the curing process can be controlled by an optimal degree of composite pre-curing which provides both the adequate deformation properties of the composite in the inflatable structure and complete curing of the matrix.

Key words: сomposite material; kinetical changes of structure; vacuum; evaporation; experiment; epoxy; amine hardener; viscosity

1. ВВЕДЕНИЕ

Будущее космических полетов и промышленное освоение космоса связано с построением больших космических конструкций, станций, поселений, которое невозможно представить себе без космического конструкционного материаловедения. В настоящее время реально существует только одна технология создания больших космических конструкций – технология надувных конструкций, с помощью которой можно создавать большие (от десятков и сотен метров до километровых размеров) антенны, защитные экраны, обитаемые и необитаемые космические модули, значительно большие, чем технология сборки отдельных готовых модулей, транспортируемых с Земли.

Основу технологии надуваемых конструкций составляет тонкая мягкая оболочка, которая может быть компактно свернута при транспортировке, развернута в космосе и отверждена до образования жесткого и прочного корпуса космической конструкции. Коэффициент упаковки (отношение объема развернутой конструкции к объему в сложенном состоянии) может достигать десятки и сотни раз в зависимости от функциональности и требованиям к конструкции.

История создания больших надуваемых конструкций началась на заре космонавтики [1], когда был запущен первый надуваемый спутник Эхо (НАСА) и космонавт Леонов использовал надуваемый переходной отсек корабля Восход для первого выхода в открытый космос. Позднее были реализованы различного вида демонстрационные эксперименты надувных конструкций различного размера и назначения (Российское космическое агентство; американские компании ILC Dover и L'Carde Inc. при поддержке НАСА; швейцарская компания Contraves и французские компании Alcatel, Astrium, EADS, итальянская компания Alenia Spazio при поддержке Европейского Космического агентства) [2-11]. Вместе с успехами развития технологии разворота надуваемых конструкций следует отметить, что такие конструкции практически не нашли применения в космосе для создания реально работающих модулей станции, антенн, экранов, поскольку после разворота оболочка надувной конструкции в данных экспериментах оставалась мягкой и не способной обеспечивать необходимую прочность конструкции, тем более при длительной эксплуатации в условиях космоса. Поэтому, в разное время разными исследователями и компаниями предлагались методы упрочнения оболочки конструкции в космосе после разворота. Такие методы, как механическое закрепление предварительно напряженных металлических элементов конструкции, формирование жесткой полимерной пены между слоями оболочки конструкции, использование материалов с температурой стеклования ниже температуры развертывания конструкции, испарение низкомолекулярного пластификатора в вакуум при развороте конструкции, а так же химическая реакция отверждения материала, которая может быть инициирована после разворота конструкции нагревом, ультрафиолетовым излучением или напуском химически активного газа [12-22]. Некоторые из данных методов были испытаны в лабораторных условиях, но только один метод был опробован в реальном космическом полете – метод напряженных металлических элементов [23-25].

В то же время проводились исследования воздействия факторов космического пространства на отвержденные полимерные материалы различной природы и функциональности [26-28]. Известен рад экспериментов с полимерными материалами, проводимыми на космических станциях, кораблях и спутниках такие, как SETAS, LDEF, MEEP, SARE, AORP, DSPSE, ESEM, EuReCa, HST, MDIM, MIS и MPID миссии НАСА и ЕКА, а так же эксперименты Российского космического агентства. Были определены основные факторы открытого космоса, которые оказывают наиболее существенное влияние на структуру и деформационно-прочностные свойства полимерных материалов: высокий вакуум, поток набегающего атомарного кислорода на околоземной орбите (300-400 км), жесткое и среднее ультрафиолетовое излучение, поток протонов, электронов, тяжелых ионов высокой энергии, рентгеновское и гамма излучения, вариации температуры от +100 до –100С. Все вместе эти факторы открытого космоса вызывают деструкционные процессы в полимерных материалах, снижение прочности материалов, увеличение хрупкости, изменение температуры фазовых переходов, изменение морфологии и оптических свойств поверхности. Деструкционные процессы в полимерных композиционных материалах определяют время жизни конструкций из них при различных условиях эксплуатации в космосе.

Несмотря на проблемы деструкции полимерных материалов в космосе, наиболее реальным методом отверждения надуваемой оболочки для будущих космических конструкций признается обычный путь получения композиционного материала по пути реакции отверждения полимерного связующего. Такие материалы имеют максимально подходящие параметры для применения в космическом пространстве, такие как соотношение прочность/масса, модуль Юнга, стойкость к воздействию факторов открытого космоса. Данные материалы были опробованы в открытом космосе в течение длительного времени для космических конструкций и сертифицированы рядом космических агентств. Поэтому, наиболее вероятно, что именно такие материалы будут использованы в ближайшее время в реальных космических надувных конструкциях. Однако необходимые исследования процессов полимеризации и свойств получаемых материалов в реальном космическом пространстве до сих пор проведены не были. Известно несколько экспериментов по полимеризации эпоксидных смол при орбитальных полетах на МКС и Шаттлах при поддержке НАСА. В ряде экспериментов получена нерегулярная пенистая структура эпоксидной смолы, вызванная интенсивным испарением низкомолекулярных компонентов смолы в вакуум космоса. В другом эксперименте не удалось достичь необходимой температуры отверждения смолы, и композиция вернулась на Землю в неотвержденном состоянии.

Процессы полимеризации акриламидного геля во время орбитальных полетов были изучены наиболее полно. Полимеризация геля проводилась внутри станции Мир и Салют, а так же на Шаттлах [29]. Поскольку, реакция проводилась внутри космических аппаратов, то поэтому только один фактор космоса играл при этом существенную роль – микрогравитация. Как было показано [29], в условиях микрогравитации удалось получить более регулярную структуру геля вследствие исключения конвективных и седиментационных процессов во время гелеобразования. Данный эффект наблюдался при достаточно низкой вязкости реакционно-способной смеси, какой является акриламидный водный раствор. В случае высоковязких составов, таких, как частично заполимеризованные эпоксидные смолы и в присутствии волокнистого наполнителя до 40-50% объема, эффект конвекции и седиментации в гравитационном поле не сказывается на свойствах получаемого материала, поэтому эффектом микрогравитации в этом случае можно пренебречь.

Исследования процессов полимеризации в модельных условиях открытого космоса были проведены с композиционными материалами на основе ряда эпоксидных смол в лабораторных условиях [30-39]. Для моделирования факторов открытого космоса использовался высокий вакуум до 10−3 Па, что соответствует вакууму на околоземной орбите вблизи космического корабля, циклические изменения температуры от -40 до +100oС соответствующие изменениям температуры при вращении конструкции на околоземной орбите, кислородная плазма с плотностями энергии близкими к энергиям потока атомарного кислорода на орбитах 300-400 км, ионный пучок частично моделирующий поток высокоэнергетических космических частиц.

В данной работе мы продолжаем исследование процессов полимеризации в модельных космических условиях композиционного материала с эпоксидным связующим, которое предполагается использовать в открытом космосе для будущих космических конструкций и, в частности, для создания лунной космической базы.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ

2.1. Материалы.

В эксперименте были использованы композиции на основе эпоксидных смол Бисфенола А и глицидилового эфира (ММ=374, вязкость при 25C равна 1Пас, Aldrich, Швейцария) отверждаемые триэтилентетраамином (Aldrich). Так же использовалась коммерческая композиция на основе эпоксидной смолы с Бисфенолом Ф (UPPC AG, Германия). В экспериментах по определению механических свойств матрица армировалась стекловолокном.

2.2. Моделирование условий открытого космоса.

Изменения температуры и вакуума во время отверждения эпоксидной матрицы соответствующие условиям отверждения материала в космическом полете моделировалось в вакуумном термошкафу Binder VD23 (Binder GmbH, Германия). Давление воздуха регулировалось клапаном в пределах 105-30 Па, температура задавалась в пределах 25-1540C с точностью установки ±10C. Процесс испарения матрицы наблюдался по изменению массы образцов и по спектрам ИК-Фурье. Измерение массы проводилось на аналитических весах Sartorius (точность взвешивания ±0.1 мг).

Для экспериментов в условиях высокого вакуума использовался вакуумный реактор оснащенный турбомолекулярным насосом, который обеспечивал вакуум 10−3 Pa. Такое давление наблюдается около борта космического корабля на околоземной орбите при вынесении за борт предварительно неотожженных в вакууме механизмов и материалов. Такое же давление ожидается около развернутой конструкции на Луне. Данные эксперименты в высоком вакууме проводились при температуре 250C.

2.3. Методы анализа материалов.

Для регистрации спектров ИК-Фурье использовался спектрометр Bruker IFS-66 оснащенный DTGS детектором, число сканирований спектра выбиралось из достаточного соотношения сигнал/шум, спектральное разрешение составляло 2см−1. Для регистрации спектров тонкий слой смолы наносился на стекла KBr. Анализ спектров проводился с использованием программного обеспечения OPUS.

Динамический механический анализатор ARES (Rheometric Scientific, Inc., USA) использовался для измерения вязкости композиции, для измерения модулей упругости композита в процессе отверждения и для измерения термомеханических свойств композита после отверждения. Для ДМА измерений использовались образцы размером 50x10x0.3мм, скорость подъема температуры 50C/мин; нагрузка 0.05 радиан с частотой 1 Гц. Все измерения проводились в потоке сухого азота термостабилизированного перед подачей в камеру. Температура в камере ДМА устанавливалась в пределах от 50 до +1500C. В процессе ДМА измерений регистрировались величины G´, G´´ и тангенс угла механических потерь. Для анализа данные использовалось программное обеспечение Orchestrator.

Измерения кинетики отверждения проводились на ИК-Фурье спектрометре. Для измерений периодически регистрировались спектры ИК-Фурье реакционной смеси. Для измерения вязкости смеси в процессе реакции реакционная смесь помещалась в 2.5 мм щель между двумя параллельными металлическими дисками диаметром 25 мм и периодически деформировалась поворотом одного диска с частотой 1 Гц. Измерение кинетики методом ДМА проводилось на анализаторе ARES с образцами размером 50x10x0.3мм состоящими из эпоксидной неотвержденной матрицы армированной стекловолокном.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Испарение компонентов в вакуум.

Испарение компонентов в вакуум открытого космоса начинается сразу же после открытия контейнера. Испарение происходит вследствие значительной разницы давления паров компонентов матрицы и давления остаточной атмосферы. Давление паров эпоксидной смолы с ММ=375 составляет 100 Па, тогда как давление остаточной атмосферы на орбите МКС составляет 10−3-10−5Па. Такое же давление ожидается около разворачиваемой конструкции на поверхности Луны. Скорость испарения компонентов в вакууме может быть описана формулой Ленгмюра:

,

где M – молекулярная масса компонента, T - температура (К), P – давление паров компонента [40]. Следуя этой формуле, скорость испарения зависит от молекулярной массы и давления паров компонента, которое в свою очередь так же зависит от температуры. Экспериментальные кривые зависимости скорости испарения эпоксидной смолы (ММ=374) от давления остаточной атмосферы и температуры приведены на рис.1. При давлении атмосферы выше давления паров эпоксидной смолы скорость испарения незначительна. При уменьшении давления атмосферы ниже давления паров эпоксидной смолы, скорость испарения возрастает. С повышением температуры давление паров эпоксидной смолы возрастает и при том же атмосферном давлении скорость испарения растет с ростом температуры. При температуре 160С скорость испарения значительна даже при высоком атмосферном давлении. При 80С скорость испарения остается низкая даже при низких атмосферных давлениях.

Рис.1.	Испарение эпоксидной смолы в вакууме при 1600C (кружки), 1200C (квадраты) и 800C (треугольники).

3.3. Кинетика отверждения.

Кинетика отверждения эпоксидных смол с аминными отвердителями в общем случае подчиняется формуле:

,							(1)

где k – константа скорости реакции, α0 – константа автоускорения, ζ − константа замедления реакции и β − степень конверсии реакции, определяемая как

,

где С0 − концентрация активных групп до начала реакции, C − концентрация активных групп в некоторое время t в течение реакции.

Концентрация эпоксидных групп определялась по интенсивности линии колебаний эпоксидной группы 915 см−1 в спектре ИК-Фурье реакционной смеси. Спектр регистрировался периодически во время реакции отверждения смеси. Полученная степень конверсии реакции приведена на рис.2. Данная реакция описывается уравнением (1) с параметрами k=0.001 мин−1, α0=23, ζ=2.

Вязкость реакционной композиции возрастает со степенью конверсии реакции до момента, когда композиция не переходит в упругое состояние и масса композиции отрывается от диска при измерении. Модуль упругости G' композиционного материала наполненного стекловолокном возрастает со степенью конверсии реакции. В точке перехода композиции в упругое состояние модуль композита перестает расти и стабилизируется.

3.3. Отверждение в вакууме.

Измерение испарения смолы и отвердителя показало, что скорость испарения отвердителя выше, чем скорость испарения эпоксидной смолы (рис.3). В данном случае, скорость испарения отвердителя превышает скорость испарения смолы в 102 раз, что наблюдалось при давлении остаточной атмосферы ниже давления паров обоих компонентов и различных температурах (рис.3). При данной разнице в скоростях испарения композиция со временем может обедняться отвердителем, и стехиометрическое соотношение компонентов может нарушаться.

Рис.2.	Степень конверсии реакции по данным ИК-Фурье спектров, вязкость эпоксидной композиции (квадраты) и модуль упругости наполненного композита (G’) в процессе реакции отверждения.

Рис.3.	Скорость испарения эпоксидной смолы и отвердителя в вакуум при остаточном атмосферном давлении 35 Па.

Соответственно, реакция отверждения не может полностью завершиться использованием всех реакционноспособных групп эпоксидной смолы, тогда как все реакционноспособные группы оставшегося отвердителя будут полностью задействованы в реакции. Для анализа данной ситуации была использована модель кинетики реакции отверждения основанная на фрагментарном анализе формирования полимерной структуры, описанная ниже уравнениями (2)-(4).

Система уравнений, определяющая кинетику изменения состава триэтилентетраамина (ТЕТА) в условиях испарения имеет следующий вид

,

(2)

,

где ksam − скорость испарения ТЕТА. Значение величины ik характеризует функциональность ТЕТА (ik=5; 3 и 1, соответственно, для 6-ти; 4-х и 2-х функционального ТЕТА).

Система уравнений, определяющая кинетику изменения состава эпоксида в условиях возможного испарения, имеет вид

,

,						(3)

,

где  − скорость испарения эпоксида.

Функции  – определяют скорость реакции формирования химических связей в единице объема между триэтилентетрааминовыми молекулами i-го типа (к данному моменту времени уже имеющими связи с i эпоксидными молекулами) и эпоксидными молекулами j-го типа (к данному моменту времени уже имеющими связи с j-триэтилентетрааминовыми молекулами) и представлена в следующем виде

,								(4)

– количество молей триэтилентетрааминовых молекул i-го типа в единице объема, каждая из которых к данному моменту времени соединена химическими связями с i эпоксидными молекулами,  – количество молей эпоксидных молекул j-го типа в единице объема, каждая из которых к данному моменту времени соединена химическими связями с j молекулами триэтилентетраамина, αij – параметры скорости реакции, t – время. Параметры αij соответствуют торможению реакции и зависят от числа сшивок i и j данной молекулы.

Полученные в эксперименте константы испарения были использованы для построения модели отверждения композиции в условиях испарения отвердителя. Параметры реакции отверждения по данной модели были рассчитаны по экспериментальным данным ИК спектров (рис.2). Результаты расчета реакции представлены на рис.4 и 5. В случае отсутствия испарения отвердителя реакция отверждения проходит с образованием связанных эпоксидных и аминных молекул в одну полимерную сеть через формирование промежуточных продуктов.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.4.	Расчетные концентрации молекул амина (а) и эпоксида (б) с различными связями в процессе реакции отверждения. Испарения отвердителя нет.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.5.	Расчетные концентрации молекул амина (а) и эпоксида (б) с различными связями в процессе реакции отверждения. Испарение отвердителя интенсивное, относительная разность сворости испарения эпоксидной смолы и отвердителя равна 0.1.

В конце реакции все молекулы оказываются связанными как минимум одной или более связями с соседними молекулами (рис.4). При свободном испарении отвердителя из неотвержденной композиции реакция замедляется при полном расходе аминных групп. Эпоксидные группы остаются не израсходованными. Кроме того, часть молекул эпоксидной смолы остаются свободные и не связанные с полимерной сеткой. Концентрация таких групп может достигать 30-50% от начальной концентрации эпоксидной смолы. Все такие несвязанные молекулы способны испариться полностью из композиции. Таким образом, не только недоотвержденная матрица композита формируется в результате отверждения, но и большой объем матрицы теряется в результате испарения. Это приводит к нарушению оптимального соотношения наполнителя и полимерной матрицы и к падению прочностных свойств композита.

Расчет вязкости смеси во время отверждения в зависимости от соотношения скоростей испарения эпоксидной смолы и отвердителя к скорости реакции отверждения, сделанный по этой же модели, представлен на рис.6. При отсутствии испарения смесь в результате реакции достигает состояния твердого тела в гель-точке. При относительно слабом испарении смесь может достичь этого состояния через более длинный промежуток времени. Однако при соотношении скоростей испарения и отверждения только в 10 раз, реакционная смесь не достигает гель-точки, а остается в состоянии вязкой жидкости. При таком режиме отверждения полимерная матрица остается вязкой и не обеспечивает механических свойств композита.

Рис.6.	Расчетная вязкость эпоксидной композиции при различной скорости испарения отвердителя в вакуум.

Кроме нарушений стехиометрии компонентов полимерной матрицы и нарушения соотношения полимерная матрица/наполнитель, при больших объемах интенсивно испаряемых компонентов и затрудненном уходе испаряемых компонентов в открытый космос в полимерной матрице могут образовываться пузыри вследствие вскипания испаряемых компонентов, если условия испарения не позволяют легколетучим компонентам свободно покидать жидкую композицию. Такое образование пенистой структуры полимерной матрицы было обнаружено в экспериментах НАСА по отверждению эпоксидной смолы между алюминиевыми пластинами в космическом полете на борту Шаттла. Данный эффект не рассматривается в этой работе, поскольку все эксперименты по испарению сделаны на тонких образцах композита, со свободным испарением компонентов в вакуум.

Термомеханические свойства отвержденного композиционного материала были измерены с помощью ДМА анализатора. На рис.7 приведены кривые поведения модулей упругости G' и G'' материала отвержденного в условиях вакуума 10−3Па. При низкой температуре поведение композита соответствует упругому материалу с высоким модулем упругости и низкими диссипативными потерями. При повышении температуры в определенном диапазоне модуль упругости понижается, а модуль диссипативных потерь растет. При дальнейшем повышении температуры модуль упругости стабилизируется, а модуль диссипативных потерь падает.

Такое изменение модулей упругости соответствует переходу материала через температуру стеклования, при которой материал из упругого состояния переходит в вязкоупругое. Температура стеклования Tg при которой происходит такой переход, определяется возможностью макромолекул сохранять мобильность в полимерной сетке. Увеличение числа связей макромолекул соответствует увеличению плотности сетки и увеличению температуры стеклования материала. При испарении отвердителя и нарушении стехиометрии состава недоотверждение композиции ведет к уменьшению числа связей и понижению температуры стеклования, что наблюдается в эксперименте. При помещении неотвержденного композиционного материала в вакуум отвердитель успевает испариться быстрее, чем реакция отверждения успеет связать макромолекулы отвердителя хотя бы одной связью с макромолекулами эпоксида. Температура стеклования такого материала ниже комнатной.

Рис.7.	Термомеханические кривые композиционного материала отвержденного в вакууме 10-3 Па с предотверждением при атмосферном давлении до 0.27 степени конверсии. Стрелка показывает точку температуры стеклования композита.

Частично решить проблему с испарением реакционноспособных компонентов в вакууме можно, используя режимы предварительного отверждения. Для этого композиционный материал предварительно отверждается до некоторой степени отверждения, а затем может быть использован для дальнейшего отверждения в условиях вакуума. В этом случае, испарение, кинетика отверждения и термомеханические свойства материала зависят от степени предварительного отверждения.

Термомеханические кривые композита предварительно отвержденного при атмосферном давлении приведены на рис.8. Температура стеклования композиционного материала полностью отвержденного при атмосферном давлении составляет 62С. Температура стеклования композита отвержденного в вакууме предварительно отвержденного до степени конверсии 0.1 и 0.27 составляет 39С и 46С соответственно. Данный композиционный материал обладает пониженными термомеханическими параметрами по сравнению с материалом, отвержденным при атмосферном давлении, однако параметры такого материала достаточны для использования его как конструкционного. Вместе с тем, предотвержденный материал со степенями конверсии 0.1 и 0.27 имеет модуль упругости 0.66 и 0.96 Гпа, тогда как неотвержденный материал имеет модуль упругости 0.64 ГПа, а полностью отвержденный материал имеет модуль упругости 2.5 ГПа.

Рис.8.	Динамический  модуль  потерь  (G’’)  композита отвержденного в  вакууме
10-3 Pa предварительно отвержденного при атмосферном давлении до степени конверсии 0.10 (кубики), 0.27 (треугольники) и 0.53 (крестики).

Такие низкие модули упругости предотвержденного материала достаточны для разворачивания материала при надувании конструкции в космосе под действием внутреннего давления напускаемого газа. Таким образом, предотверждение композиционного материала при атмосферном давлении способно частично уменьшить испарение активных компонентов полимерной матрицы и снизить нежелательный эффект остановки реакции отверждения.

ВЫВОДЫ

Приведены экспериментальные и теоретические исследования процесса отверждения композиционного материала на основе эпоксидной матрицы с аминным отвердителем в условиях, частично моделирующих условия поверхности Луны (вакуум). Исследованы закономерности испарения компонентов в вакуум при различных давлениях и температурах. Исследована кинетика отверждения по данным ИК-Фурье спектроскопии, вискозиметрии и динамического механического анализа. Построена модель отверждения композиционного материала в условиях высокого вакуума. Получены термомеханические кривые для композиционного материала отвержденного в условиях высокого вакуума. Показано, что данный материал может отверждаться в условиях высокого вакуума и обеспечивать достаточные термомеханические параметры.

ЛИТЕРАТУРА

- Wilson A. A history of balloon satellites // J. of the British Interplanetary Society. – 1981. – Vol.34.– P.10-22.

- Kondyurin A., Lauke B. Space Environmental Effects on the Polymerisation of Composite Structures // ESA report 17083/03/NL/SFe.

- Cadogan D., Stein J., Grahne M. Inflatable composite habitat structures for Lunar and Mars exploration. // 49th International Astronautical Congress (Sept. 28-Oct 2, 1998). – Melbourne. Australia, 1998. IAA-98-IAA.13.2.04.

- Grahne M.S., Cadogan D.P. Inflatable solar arrays: revolutionary technology // ILC Dover. Inc. – Paper 1999-01-2551.

- Sasakawa I. / International Center for Space Architecture. SICSA outreach. – Special Design Project Issue. – 1988.– Vol.1. – No.7.

- Allred R., Hoyt A.E., McElroy P.M., Scarborozgh S., Cadogan D.P. UV rigidizable carbon-reinforced isogrid inflatable booms // AIAA-2002-1202.

- Bar-Cohen Y. Transition of EAP material from novelty to practical applications – are we there yet // SPIE’s 8th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials (5-8 March 2001). – Newport. USA, 2001. – Paper 4329-02.

- Cadogan D.P., Scarborough S.E., Lin J.K., Sapna G.H. Shape memory composite development for use in Gossamer space inflatable structures // AIAA 2002-1372.

- Darooka D.K., Jensen D.W. Advanced space structure concepts and their development // AIAA-2001-1257.

- Darooka D.K., Scarborough S.E., Cadogan D.P. An evaluation of inflatable truss frame for space applications // AIAA 2001-1614.

- Grossman G., Williams G. Inflatable concentrators for solar propulsion and dynamic space power // J. of Solar Energy Engineering. – 1990.– Vol.112. – No.299.

- Veldman S.L., Vermeeren C.A.J.R. Inflatable structures in aerospace engineering - an overview // ESA paper. – 2002.

- Cadogan D., Grahne M., Mikulas M. Inflatable space structures: a new paradigm for space structure design // 49th International Astronautical Congress (Sept 28-Oct 2, 1998). – Melbourne. Australia. – IAF-98-I.1.02.

- Cadogan D.P., Lin J.K., Grahne M.S. Inflatable solar array technology // AIAA-99-1075.

- Cassapakis C., Thomas M. Inflatable structures technology development overview // AIAA-95-3738.

- Derbes B. Case studies in inflatable rigidizable structural concepts for space power. // AIAA-99-1089.

- Grahne M.S., Cadogan D.P. Inflatable solar arrays: revolutionary technology. // ILC Dover. Inc. – 1999-01-2551.

- Guidanean K., Williams G.T. An inflatable rigidizable truss structure with complex joints. // AIAA-98-2105.

- Kato S., Takeshita Y., Sakai Y., Muragishi O., Shibayama Y., Natori M. Concept of inflatable elements supported by truss structure for reflector application // Acta Astronautica. – 1989. – Vol.19, – No.6/7. – P.539-553.

- Sandy C.R. Next generation space telescope inflatable sunshield development. // ILC Dover. Inc., 2000.

- Simburger E.J., Matsumoto J., Lin J., Knoll C., Rawal S., Perry A., Barnett D., Peterson T., Kerslake T., Curtis H. Development of a multifunctional inflatable structure for the powersphere concept // AIAA 2002-1707.

- Willey C.E., Schulze R.C., Bokulic R.S., Skullney W.E., Lin J.K.H., Cadogan D.P., Knoll C.F. A Hybrid Inflatable Dish Antenna System for Spacecraft // AIAA 2001-1258.

- Cadogan D.P., Scarborough S.E. Rigidizable materials for use in Gossamer Space Inflatable structures // AIAA-2001-1417.

- Freeland R.E., Veal G.R. Significance of the inflatable antenna experiment technology // AIAA-98-2104.

- Semenov Yu., Efremov I., Blagov V., Cherniavskiy A., Kravchenko Yu., Tziganko O., Medzmariahvili E., Kinteraya G., Bedukadze G., Datashvili L., Djanikashvili M., Khatiashvili N. Space Experiment REFLECTOR on Orbital Station MIR // European Conference on Spacecraft Structures. Materials and Mechanical Testing. ESTEC. – Noordwijk. The Netherlands, 2000.

- Banks B.A., Demko R. Atomic Oxygen Protection of Materials in Low Earth Orbit // NASA report TM 211360. – 2002.

- Старцев О.В., Руднев В.П., Ивонин Ю.Н., Никишин Е.Ф., Барбашев Е.А., Богатов В.А., Перов Б.В. // Высокомолек. соед. А. – 1987. – Т.29. – №12. – С.2577.

- Старцев О.В., Никишин Е.Ф. // Мех. композ. матер. – 1993. – Т.29. – №4. – С.457.

- Briskman V.A., Yudina T.M., Kostarev K.G., Kondyurin A.V., Leontyev V.B., Levkovich M.G., Mashinsky A.L., Nechitailo G.S. Polymerization in microgravity as a new process in space technology // 48th International Astronautical Congress (October 6-10. 1997, Turin, Italy.). – Acta Astronautica. – 2001. – Vol.48, – No.2-3. – P.169-180.

- Kondyurin A. High-size space laboratory for biological orbit experiments // Advanced space research. – 2001. – Vol.28. – No.4. – P.665-671.

- Кондюрин А.В. Создание корпусов крупногабаритных космических станций путем полимеризации эпоксидных композиционных материалов в открытом космосе // Пластические массы. – 1997. – С.25-26.

- Kondyurin A., Mesyats G., Klyachkin Yu. Creation of High-Size Space Station by Polymerization of Composite Materials in Free Space // J. of the Japan Soc. of Microgravity Appl. – 1998. – Vol.15. – Suppl.II. – P.61-65.

- Kondyurin A., Lauke B. Curing of liquid epoxy resin in plasma discharge // European Polymer Journal. – 2004. – Vol.40. – No.8. – P.1915-1923.

- Kondyurin A., Lauke B., Richter E. Polymerization Process of Epoxy Matrix Composites under Simulated Free Space Conditions // High Performance Polymers. – 2004. – Vol.16. – P.163-175.

- Kondyurina I., Kondyurin A., Lauke B., Figiel L., Vogel R., Reuter U. Polymerisation of composite materials in space environment for development of a Moon base // Advances in space research. – Vol.37. – 2006. – P.109-115.

- Kondyurin A., Lauke B., Kondyurina I., Orba E. Creation of biological module for self-regulating ecological system by the way of polymerization of composite materials in free space // Advances in Space Research. – 2004. – Vol.34, – N.7. – P.1585-1591.

- Kondyurin A., Lauke B., Vogel R. Photopolymerisation of composite material in simulated free space environment at low Earth orbital flight // European Polymer Journal. – 2006. – Vol.42. – P.2703-2714.

- Kondyurin A., Bilek M. Ion Beam Treatment of Polymers. Application aspects from medicine to space. – Elsevier. Oxford, 2008.

- Кондюрин А.В., Лауке Б., Фогель Р., Нечитайло Г.С. Кинетика фотоотверждения связующего композиционного материала в модельных условиях открытого космоса // Пластические массы. – 2007. – №11. – С.50-55.

- Крошкин М.Г. Физико-химические основы космических исследований. – М: Машиностроение, 1969.

Поступила в редакцию 15 сентября 2009 года.

Исследования проводились при поддержке фонда Гумбольдта.

Сведения об авторах:

Кондюрин Алексей Викторович, к.т.н., с.н.с., Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия, e-mail: kondyurin@bk.ru

Комар Людмила Андреевна, к.ф.-м.н., с.н.с., Институт механики сплошных сред УрО РАН,
г. Пермь, Россия, e-mail: komar@icmm.ru

Свистков Александр Львович, д.ф.-м.н., проф., зав.лаб., Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия, e-mail: svistkov@icmm.ru