УДК: 539.4

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРУЖИН ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ В РАМКАХ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ

Мовчан А.А., Тант Зин Аунг*

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН
г. Москва, Россия

*Московский авиационный институт (Технический университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В рамках нелинейной модели деформирования сплавов с памятью формы (СПФ) при фазовых и структурных превращениях получено решение несвязной задачи о кручении цилиндрических стержней из СПФ в активных процессах прямого мартенситного превращения, мартенситной неупругости или сверхупругости. Решение применено для анализа процесса деформирования цилиндрических или конических пружин смещения, выполненных из СПФ. Показано, что в рамках используемой модели крутящий момент для стержня и осевая сила для пружин смещения из СПФ имеют предельные значения, для которых найдены явные выражения в квадратурах. Получены графики зависимостей крутки от крутящего момента для круглого стержня из СПФ, а также осевого смещения от действующей осевой силы для цилиндрических или конических пружин из СПФ.

Ключевые слова: сплавы с памятью формы, кручение, нелинейное деформирование, фазовые превращения, структурные переходы, цилиндрические пружины, конические пружины

ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF SPRINGS FROM SHAPE MEMORY ALLOY IN FRAMEWORK OF NON-LINEAR STRAINING MODEL FOR THESE MATERIALS

Movchan A.A., Thant Zin Aung*

Institute of applied mechanics of Russian Academy of Science, Moscow, Russia

*Moscow Aviation Institute (State Technical University), Moscow, Russia

SUMMARY

In framework of non-linear model of straining of shape memory alloys (SMA) in phase and structure transition the solution of non-coupled problems of twisting in active processes of direct martensite transformation, martensite inelasticity and superelasticity is derived. This solution is applied for analysis of the behavior of cylindrical and conical spiral spring from SMA. It is shown that the twisting moment for circular rod and axial load for spring from SMA have some limit values, for witch the analytical expressions are derived. The solutions for twist versus twisting moment and axial displacement versus axial load for cylindrical and conical spring from SMA are derived.

Key words: shape memory alloys; twisting; non-linear straining; phase transformation; structure transition; cylindrical spring; conical spring

ВВЕДЕНИЕ

Пружины смещения, выполненные из сплавов с памятью формы, обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогичными изделиями, изготовленными из обычных материалов. Так, в случае охлаждения под действием постоянного усилия они могут претерпевать деформацию, нарастающую с уменьшающейся температурой (за счет явления прямого превращения). При последующем нагреве возможно возвращение к исходной форме (явление монотонной памяти формы), причем уменьшающиеся деформации опять являются функциями температуры. При изотермическом монотонном нагружении такой пружины в случае низкой температуры, она меняет свою форму за счет структурного превращения (явление мартенситной неупругости). Последующий нагрев опять возвращает пружину в исходное состояние. При монотонном изотермическом нагружении и последующей разгрузке пружина из СПФ, материл которой в отсутствии напряжений находится в аустенитном состоянии, может деформироваться в соответствии с явлением сверхупругости (накопление деформаций прямого превращения, вызванного ростом напряжений и возврат к исходной форме за счет обратного превращения, вызванного разгрузкой). Во всех перечисленных выше случаях возвращаемая деформация пружины из СПФ многократно (в 20 раз и более) превышает допустимую деформацию упругой пружины, причем смещение пружины из СПФ значительно слабее зависит от приложенного усилия, чем для упругой пружины.

Задачи кручения для призматических стержней из СПФ решались в [1] в рамках линейной модели деформирования этих материалов при термоупругих фазовых превращениях [2-5]. Поведение пружин смещения из СПФ в рамках той же модели анализировалось в [6], результаты экспериментальных исследований механического поведения пружин из никелида титана при мартенситных и ромбоэдрических фазовых превращениях изложены в [7]. Известно, однако, что линейные модели поведения СПФ дают адекватные результаты лишь в случае небольших напряжений и не описывают замедление роста деформаций с ростом напряжений, вызванное тем обстоятельством, что фазовые и структурные деформации СПФ не могут превышать величины кристаллографических деформаций соответствующего перехода. Поэтому в рамках линейных моделей не удается получить предельные значения нагрузок для элементов из СПФ, превышение которых ведет к существенному ухудшению функциональных свойств этих материалов. Кроме того, линейные модели [2-5] описывают лишь термоупругие фазовые превращения в СПФ, не учитывая возможность структурных превращений.

В [8,9] предложена модель нелинейного деформирования СПФ, свободная от описанных выше недостатков линейных моделей. В данной работе задачи о кручении стержней круглого поперечного сечения из СПФ, а также о деформировании цилиндрических и конических витых пружин смещения из СПФ решаются в рамах именно этих нелинейных моделей. В целях получения аналитических решений в квадратурах, задачи рассматриваются в простейшей несвязной постановке, не учитывающей влияние действующих напряжений на диаграмму фазового перехода. В [1] показано, что хотя и для промежуточных значений деформаций фазового перехода решения задач кручения, полученные в связной и несвязной постановках, могут существенно различаться, максимальные достигаемые значения неупругих деформаций весьма близки. Поэтому для определения предельных значений нагрузок и деформаций решения, полученные в данной работе в несвязной постановке, дают достаточно точные результаты.

1. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНТЕНСИВНОСТЯМИ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ

В данной работе рассматриваются только активные процессы монотонного пропорционального нагружения и (или) прямого мартенситного превращения в элементах из СПФ. В [9] показано, что для таких процессов общие дифференциальные соотношения нелинейной модели деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях [8,9] могут быть сведены к конечным алгебраическим соотношениям между девиаторами напряжений, неупругих деформаций и параметром фазового состава типа

εij'=32δ0σij'σiFσiσ0 q								(1.1)

Умножая соотношение (1.1) само на себя и сворачивая по обоим индексам, можно получить

εi=δ0qF(σiσ0)									(1.2)

или обращая эту зависимость

σi=σ0F−1εi(qδ0)									(1.3)

В (1.1)-(1.3) εij', εi - девиатор и интенсивность неупругих деформаций, δ0 - параметр материала, коррелирующий с предельным значением интенсивности неупругих деформаций при прямом фазовом или (и) структурном превращениях, q - объемная доля мартенситной фазы, σij', σi - девиатор и интенсивность напряжений, σ0 - некоторое характерное напряжение.

В рамках модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях [8,9] функция Fσiσ0 интерпретируется как интегральная функция распределения интенсивности микронапряжений в представительном объеме материала. Поэтому она неотрицательна, монотонно возрастает и ограничена сверху значением 1. Следовательно, область определения обратной функции F−1(x) есть 0≤x≤1. Уравнения (1.1)-(1.3) включают в себя только фазовые и структурные деформации, упругими и температурными деформациями пренебрегаем ввиду их малости.

В данной работе конкретные расчеты проводились для экспоненциального распределения микронапряжений

F(x)=1−exp(−x), F−1(y)=−ln(1−y)						(1.4)

для распределения Вейбулла

F(x)=1−exp(−xα), F−1(y)=−ln(1−y)1α				(1.5)

или для Гауссова распределения

F(x)=erfx2=2π0xexp−t22 dt						(1.6)

В последнем случае используется приближенное численное обращение функции F [10]:

F−1(y)≈2−2πb−ln(1−y2)2+2πb+ln(1−y2)22−ln(1−y2)b0.5,

b=0.147

2. ЗАДАЧА О КРУЧЕНИИ СТЕРЖНЯ КРУГОВОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СПФ

Для решения задачи о кручении стержня из СПФ кругового поперечного сечения радиусом a принимаются обычные кинематические гипотезы [11] (в том числе – предположение об отсутствие депланации):

γxz=−ωy, γyz=ωx									(2.1)

(остальные деформации равны нулю). В (2.1) ω - угол закручивания на единицу длины:

ω=dθds

В этом случае в полярной системе координат отлична от нуля лишь деформация сдвига γϕz=ωr=3εi, и соответствующие касательные напряжения

τϕz=σi3										(2.2)

Для крутящего момента M из (2.2) получается

M=2π0aτϕzr2dr=2πσ030aF−1ωr(q3δ0) r2dr				(2.3)

или после введения безразмерного момента μ и крутки β, и замены переменных r=aη

μ=2π301F−1βηη2dη, μ=Mσ0a3, β=ωa3δ0q					(2.4)

В силу ограничений, связанных с областью определения функции F−1(x), относительная крутка ограничена сверху: β≤1. Следуя (2.4), крутящий момент монотонно возрастает с ростом β. Максимально возможное значение момента μ получается из (2.4) при β=1 и равно

μ=2π301F−1ηη2dη									(2.5)

Необходимо отметить, что интеграл (2.5) в окрестности верхнего предела является несобственным, однако для используемых в данной работе функций распределения (1.4)-(1.6) он сходится. На рис.1 изображены графики зависимости безразмерного крутящего момента μ от безразмерной крутки β для распределения Вейбулла (1.5) при α=10 (кривая 1), α=5 (кривая 2), α=3 (кривая 3), α=2 (кривая 4), экспоненциального распределения (1.4) (кривая 5) и нормального распределения микронапряжений (1.6) (кривая 6).

Рис.1. Зависимость относительной крутки от безразмерного крутящего момента.

В таблице 1 приведены предельные значения безразмерного крутящего момента для различных функций распределения микронапряжений.

Таблица 1.

| Распре-деление | Нормаль-ное | Экспоненци-альное | Вейбулла при α= |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| μ | 1.6034 | 2.2169 | 1.5603 | 1.3560 | 1.3013 | 1.2762 | 1.2618 |

На рис.2 приведен график зависимости предельного значения крутящего момента μ от параметра распределения Вейбулла α (значение α=1 соответствует экспоненциальному распределению). Горизонтальная линия на том же рисунке соответствует предельному значению безразмерного момента для нормального распределения.

Рис.2. Предельные значения безразмерного крутящего момента.

Размерное предельное значение крутящего момента M определяется по формуле

M=2πσ0a3301F−1ηη2dη								(2.6)

Нетривиальное следствие (2.6) состоит в том, что предельное значение крутящего момента пропорционально параметру материала σ0, являющемуся в случае нормального распределения квадратичным уклонением величины микронапряжений.

Пусть β=β(μ) есть решение алгебраического уравнения (2.4). В этом случае формула

ω=q3δ0aβM(a3σ0)								(2.7)

дает решение задачи о мартенситной неупругости, т.е. об изотермическом закручивании стержня, находящегося в мартенситном состоянии под действием монотонно возрастающего крутящего момента (q=1). Та же формула (2.7) дает решение задачи о деформировании стержня при его охлаждении и соответствующем прямом мартенситном превращении из аустенитного состояния под действием постоянного или монотонно возрастающего крутящего момента (q монотонно возрастает, M постоянно или монотонно возрастает).

3. ДЕФОРМАЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ СМЕЩЕНИЯ

Далее рассматривается цилиндрическая пружина смещения, выполненная из проволоки круглого поперечного сечения и содержащая n витков одинакового радиуса R. Пружина нагружена силой P, действующей вдоль ее оси. Пренебрегая, как это обычно делается при анализе работы упругих пружин, эффектами изгиба по сравнению с эффектами кручения, можно считать, что каждое сечение подвержено крутящему моменту

M=PR											(3.1)

Подставляя (3.1) в (2.3) можно получить связь между безразмерным значением осевой силы p и безразмерной круткой β (2.4) :

p=2π301F−1βηη2dη, p=PRσ0a3							(3.2)

которая численно идентична связи между круткой и моментом в задаче кручения (2.4). Отсюда следует, что безразмерная нагрузка p (3.2) ограничена сверху предельным значением p, численно равным предельному значению безразмерного крутящего момента μ (2.5), см. рис.2. Таким образом, предельное значение размерной осевой силы для цилиндрической пружины из СПФ определяется по формуле

P=2πσ0a33R01F−1ηη2dη								(3.3)

Интегрируя известное соотношение для осевого смещения U пружины dU=Rdθ=Rωds с учетом независимости величин R и ω от координаты s, отсчитываемой по винтовой линии пружины, для полного смещения получаем U=2πnR2ω. Для связи безразмерного смещения u=aUnR2=2πωa и безразмерной нагрузки p выполняется соотношение

p=2π301F−1ηu(2πqδ03)η2dη							(3.4)

Выражение (3.4) справедливо для случая мартенситной неупругости (изотермического нагружения пружины, материал которой находится в мартенситном состоянии, осевой силой, при котором q=1 а P монотонно возрастает). То же соотношение описывает явление прямого мартенситного превращения в материале пружины, находящейся под действием постоянной или монотонно возрастающей осевой силы P. При этом величина q также должна монотонно возрастать. Наконец, та же формула (3.4) справедлива для случая изотермического монотонного нагружения пружины при достаточно высокой температуре, для которой характерно аустенитное состояние ненагруженного материала. С ростом силы P в материале пружины происходит вызванное напряжениями прямое мартенситное превращение, сопровождающееся накоплением соответствующих фазовых деформаций. Поскольку для диаграммы сверхупругости при сдвиговом нагружении характерно существенное упрочнение [12], то процесс будет сопровождаться структурным превращением (переориентацией образовавшегося при меньшем напряжении мартенсита), в результате чего к деформации прямого превращения добавится еще и структурная деформация. Однако, несмотря на чрезвычайную сложность описанного выше процесса, он будет адекватно (в рамках модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях [8,9]) описываться зависимостью (3.4), в которую, разумеется, необходимо подставить выражение величины q через температуру и напряжения.

4. ДЕФОРМАЦИЯ КОНИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ СМЕЩЕНИЯ

Поведение упругих конических пружин смещения рассмотрено в [13]. Пусть проволоке из СПФ придана форма плоской спирали, так что радиус кривизны определяется по формуле

R=R1+R2−R12πnα									(4.1)

Здесь угол поворота вокруг оси пружины α отсчитывается от точки с наименьшим радиусом R1 и равен 2πn в точке с наибольшим радиусом R2, n- количество витков пружины. Виток с наименьшим радиусом закреплен, к центру витка с наибольшим радиусом приложена осевая сила. В процессе прямого превращения под действием постоянной или монотонно возрастающей осевой силы или при изотермическом нагружении пружины, материал которой находится в мартенситном состоянии, монотонно возрастающей осевой силой, витки пружины выходят из плоскости и располагаются по поверхности усеченного конуса. Последующий нагрев за счет явления памяти формы возвращает витки пружины в исходную плоскость. В данной работе рассматривается процесс прямого превращения и (или) структурного перехода. Определяется зависимость смещения точки приложения осевой силы от параметра фазового состава и величины этой силы.

Крутящий момент, действующий в сечениях пружины, будет зависеть от угла α по формуле

M=PR=PR1+R2−R12πnα							(4.2)

В результате уравнение равновесия (2.3) дает

PR1+R2−R12πnα=2πσ030aF−1ωr(q3δ0) r2dr				(4.3)

Переходя к безразмерной нагрузке и относительной крутке из (4.3) можно получить

p 1+θ−12πnα=2π301F−1(βη)η2							(4.4)

Здесь θ=R2R1, p=PR1σ0a3. Относительная безразмерная крутка β (2.4) в (4.4) является функцией безразмерной нагрузки p, и угла α: β=β (p,α), которую и следует найти из алгебраического уравнения (4.4).

Следуя (4.2) при фиксированной нагрузке P крутящий момент будет максимален при α=2πn, т.е. при R=R2. Поэтому предельное значение параметра нагружения p конической пружины может быть найдено из (4.4) при β=1, α=2πn и равно

p=2π3θ01F−1(η)η2dη								(4.5)

Предельное значение размерной осевой силы для конической пружины может быть найдено по формуле (3.3) в которой необходимо заменить величину R на R2.

Осевое смещение конической пружины определяется по формуле

U=0LRωds=02πnR2ωdα								(4.6)

где ds, L- элемент длины проволоки, из которой выполнена пружина и ее полная длина. Подстановка (4.1) в (4.6) дает

U=02πnR1+(R2−R1) α(2πn)2ω(α,P)dα

или в безразмерных переменных

u1=UanR12qδ03=1n02πn1+θ−12πnα2β (p,α)dα				(4.7)

Система алгебраических уравнений (4.4), (4.7) позволяет определить безразмерное смещение пружины u1 как функцию безразмерной нагрузки p в процессах прямого фазового превращения СПФ под действием постоянной или монотонно возрастающей осевой силы и (или) структурного превращения при изотермическом монотонном нагружении. В качестве иллюстрации на рис.3 приведены графики зависимости u1 от p, посчитанные для значений p, изменяющихся от 0 до максимальной величины p, определяемой по формуле (4.5) для каждого из соответствующих распределений. Расчеты проведены для θ=1.5. Кривая 1 соответствует экспоненциальному распределению микронапряжений, кривая 2 – нормальному распределению, кривые 3,4,5,6 – распределению Вейбулла со значением параметра α соответственно равным 2, 4, 6 и 10. Как следует из рис.3, наибольшие значения предельной нагрузки и смещения пружины соответствуют экспоненциальному распределению. Предельная нагрузка для нормального распределения существенно ниже, чем для экспоненциального, хотя максимальные значения смещений отличаются незначительно. С ростом параметра α распределения Вейбулла уменьшаются как предельное значение осевой силы, так и предельное значение смещений, однако если для падения предельных значений осевой силы наблюдается насыщение для больших значений α, то уменьшение величин смещений происходит без насыщения.

Рис.3.

На рис.4 приведены аналогичные графики, построенные для распределения Вейбулла интенсивности микронапряжений при значении параметра α=2 для различных значениях параметра конусности пружины. Кривая 1 соответствует цилиндрической пружине (θ=1), кривая 2 – случаю θ=1.5, кривая 3 - θ=2, кривая 4 - θ=3. Как видно из графика, несмотря на то, что с ростом значения θ предельная величина осевой силы падает, тем не менее, относительная величина смещения резко возрастает.

Рис.4.

ЛИТЕРАТУРА

- Мовчан А.А. Кручение призматических стержней из сплавов с памятью формы // Известия РАН. Механика твердого тела. – 2000. – №6. – С.143-154.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию процессов деформирования и накопления повреждений при сложном напряженном состоянии. // IV Международный симпозиум "Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии". Тезисы докладов. – Киев, 1992. – С.45-46.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 1994. – №6. – С.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 1995. – №1. – С.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации диаграммы перехода и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы // Журнал прикладной механики и технической физики. – 1995. – Т.36. – №2. – С.173-181.

- Мовчан А.А., Мозафари А., Казарина С.А. Анализ работы активатора с пружиной из сплава с памятью формы // Известия Вузов. Авиационная техника. – 1999. – №4. – С.20-23.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Исследование двухступенчатого фазового превращения в витых пружинах смещения из никелида титана // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2001. – №1. – C.52-60.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Одномерная микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при прямом и обратном термоупругих превращениях // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2007. – Т.13. – №3. – С.297-322.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы в активных процессах прямого превращения и структурного перехода. Механика композиционных материалов и конструкций. – 2008. – Т.14. – №1. – С.75-87.

- Winitzki S. Uniform approximations for transcendental functions // Proc.ICCSA. – 2003. – LNCS 2667/2003. – P.962.

- Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. Кручение упругих тел. – М.: Физматгиз, 1963. – 686 с.

- Liu Y., Favier D. Stabilization of martensite due to shear deformation via variant reorientation in polycrystalline NiTi // Acta materialia. – 2000. – Vol.48. – P.3489-3499.

- Беляев Н.М. Сопротивление материалов. – Гос. изд.-во технико-теоретической литературы, 1953. – 856 с.

Поступила в редакцию 9 ноября 2009 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 08-01-00535.

Сведения об авторах:

Мовчан Андрей Александрович, д.ф.-м.н., проф., зав. отд., Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail:  movchan47@mail.ru

Тант Зин Аунг, асп., Московский авиационный институт (Технический университет),
г. Москва, Россия