УДК: 539.371; 621.7.014.2

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРУЖИН С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Абдрахманов С.А., Кожошов Т.Т., Джаналиев Н.Р., Доталиева Ж.Ж.

Кыргызский Государственный технический университет им. И. Раззакова, Республика Кыргызстан, г. Бишкек

РЕЗЮМЕ

В работе в нелинейной постановке произведён расчет цилиндрической пружины, изготовленной из материала, обладающего эффектом памяти формы. Определяются предельная нагрузка, после которой появляются неупругие деформации, а после разгрузки остаточные деформации. Кроме этого дана методика определения реактивных усилий в пружинах растяжения (сжатия) в зависимости от остаточных деформаций.

Ключевые слова: цилиндрические пружины; память формы; неупругая область

ANALYTICAL INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS OF CYLINDRICAL SPRINGS WITH SHAPE MEMORY

Abdrahmanov S.A., Kozhoshov T.T., Zhanaliev N.R., Dotalieva Zh.Zh.

The Kyrgyz State Technical University named after I.Razzakov,
Bishkek, Republic Kyrgyzstan

SUMMARY

Calculation of the cylindrical spring in nonlinear statement is the problem of the given article. Cylindrical spring is made from shape memory alloy. Residual deformations after unloading are identified. The technique of determination of jet forces in the stretching springs depending on residual deformations is also given.

Key-words: cylindrical springs; shape memory; non-elastic area

Обычные пружины по своей сути, в основном, проектируются и изготавливаются для работы в упругой области деформирования [1]. Но с появлением материалов, обладающих нетрадиционными свойствами, в частности, обладающих эффектом памяти формы, появилась возможность их работы и за пределами упругости [2-6]. Причем, как раз наличие неупругих деформаций в элементах из таких материалов обеспечивает феномен работы пружин за пределом упругости.

В данной работе теоретически исследуются характеристики цилиндрических пружин растяжения, обладающего эффектом памяти формы. Они при деформировании, в большинстве случаев, получают большие осевые перемещения, в связи с этим данная задача рассматривается в нелинейной постановке. Здесь при термосиловом воздействии на пружину предполагается, что:

а) остаточная неупругая (фазовая) деформация в процессе формовосстановления исчезает полностью;

б) характеристические температуры фазовых превращений не зависят от напряжений;

Пусть цилиндрическая пружина диаметром D0, изготовлена из проволки с памятью формы, диаметром d, и имеет n витков. Для материала пружины диаграмму зависимости между касательным напряжением  и сдвиговой деформацией  аппроксимируем двухзвенной ломаной линией. При этом упрочнение в упругой области определяется модулем сдвига G, а в неупругой – модулем nG. Здесь коэффициент n меняется от нуля до единицы и определяет на диаграмме  -  наклон прямой в неупругой области деформирования материала.

Считаем, что переход материала из упругого в неупругое состояние происходит при достижении касательного напряжения величины τфТ, называемого пределом фазовой текучести.

Пусть цилиндрическая винтовая пружина нагружена продольной осевой (растяжение или сжатие) нагрузкой Р. Основные параметры пружины определим тремя независимыми величинами: диаметром – D, углом подъема оси винтового бруса – α, и длиной оси рабочей части винтового бруса l. При изотермическом нагружении пружины будем считать l=соnst.

Через указанные параметры определяются следующие характеристики пружины:

число рабочих витков:

,											(1)

высота рабочей части пружины:

.										(2)

максимальное значение полярного угла, отсчитываемого от некоторой оси, перпендикулярной оси пружины:

,										(3)

кривизна (χ) и кручение (ω) винтовой линии:

,		.						(4)

При расчете пружины, нагруженной осевой продольной силой Р, из внутренних усилий будем учитывать только крутящий и изгибающий моменты в поперечном сечении витка. Очевидно, что они будут равны

,		.					(5)

Здесь рассматривается свободное крепление концов пружины, при этом торцы пружины могут свободно поворачиваться вокруг её оси.

Известно, что при деформировании пружины, её осадка λ равна изменению высоты пружины ΔH, а угол поворота одного торца относительно другого θ равен изменению центрального угла Δψ. На основании формул (2) и (3) можно записать:

, 							(6)

,							(7)

Здесь , ,  - начальные значения этих величин.

На основании формул (4) изменение кривизны и кручения равны

,						(8)

.							(9)

1. УПРУГАЯ СТАДИЯ РАБОТЫ ПРУЖИНЫ

В этом случае, на основании закона Гука, изменения кручения и кривизны витка пружины связаны с усилиями следующими формулами

,		.							(10)

Здесь ,  - жесткости проволоки на кручение и изгиб;  - полярный момент инерции,  - осевой момент инерции относительно бинормали b; Е и G - соответственно модуль продольной упругости и модуль сдвига.

Из формул (8), (9) и (10) с учетом равенств (5) получаем следующие уравнения

(11)

Решив последние уравнения относительно Р и D, с учетом формул (1), (6) и (7), получаем характеристики пружины в следующей параметрической форме [7]:

,			(12)

,						(13)

,								(14)

.							(15)

В последних формулах параметром, характеризующим систему, выступает угол подъёма пружины α. Задавши угол подъёма , можно определить необходимые параметры пружины и действующие на него нагрузки в пределах упругих деформаций.

2. НЕУПРУГАЯ СТАДИЯ РАБОТЫ ПРУЖИНЫ

Пусть при некоторой осевой нагрузке  максимальные касательные напряжения достигнут величины предела фазовой текучести материала , тогда при нагрузках  пружина будет работать в неупругой области деформирования. Считаем, что материал в неупругой области деформируется с линейным упрочнением, причем модуль упрочнения равен nG (0<n<1).

В этом случае изменение кручения витка пружины определяется по формуле [3]:

,	,					(16)

где - коэффициент уменьшения жёсткости на кручение;  - безразмерный параметр, характеризующий глубину зоны неупругих деформаций в сечении прутка;  - радиус прутка, где касательные напряжения равны по величине .

Для коэффициента  получено следующее выражение [3]

.							(17)

Очевидно, что если безразмерный параметр ρ меняется от нуля до единицы, коэффициент  меняется от n до единицы. Причем, значение коэффициента  соответствует случаю перехода работы пружины из упругого в неупругое состояние. При этом из формулы (16) получаем:

,									(18)

Здесь ,  - значения изменения кручения и крутящего момента в момент перехода материала из упругого в неупругое состояние.

С другой стороны

.									(19)

Кроме этого на границе упругой и неупругой зоны имеем

.										(20)

Приравнивая последние равенства, получаем

.										(21)

Формулы (16) и (18) дают

(22)

Сравнивая равенства (21) и (22) запишем

.									(23)

Здесь, очевидно, что значение крутящего момент соответствующее моменту перехода материала из упругого в неупругое состояние будет равно

.									(24)

Теперь определим значение параметра , при котором заканчивается упругая работа пружины. Для этого приравняем величину крутящего момента значению . С учетом (5) получим следующее уравнение

, 								(25)

где значения Р и D определятся выражениями (12) и (13).

Корень уравнения (25) , определяет граничное значение угла подъёма пружины, после которого она начинает получать неупругие деформации.

Установим связь между параметрами  и  при неупругой работе пружины. В этом случае нагрузка Р и диаметр D определяются формулами (12) и (13), где надо жёсткость на кручение С заменить на величину С1, т.е.

,		(26)

.					(27)

Кроме этого должно выполняться условие (23). Следовательно, с учетом формулы (24) получим следующее уравнение

.						(28)

Определив корни этого уравнения при заданном , получим зависимость

.											(29)

Таким образом, для определения характеристики пружины при её деформировании в неупругую область, можно предложить следующий алгоритм вычислений. Задавшись величиной ρ, по формуле (17) вычисляем коэффициент , затем по формуле (23) определяем величину . После этого, решая уравнение (27) определяем величину угла подъема αпружины, соответствующую данному . Далее, по формулам (26) и (27) определяются значения  и . После этих вычислений линейные и угловые перемещения пружины находятся по формулам (14) и (15). Таким образом, алгоритм вычислений выглядит следующим образом:

ρ⇒⇒⇒⇒.

Отметим, что все вычисления проводятся для заданного коэффициента n, характеризующего линейное упрочнение материала в неупругой области.

В данной работе принято, что нормальные напряжения по сравнению с касательными малы и не оказывают существенного влияния на переход материала в неупругую область деформирования.

3. РАЗГРУЗКА

Пусть разгрузка происходит при достижении безразмерного параметра ρ, характеризующего глубину зоны неупругих деформаций, величины ρр. При этом угол подъема пружины . Характеристики пружины соответствующие данному параметру обозначим через , , . Отметим, что  при заданном  находится из решения уравнения (29). Усилие  и диаметр пружины  определятся по формулам (26) и (27):

и 						(30)

По формуле (14), находим . Приравнивая  и используя формулы (26) и (27) находим значение угла , соответствующее упругому деформированию пружины. Таким образом, получаем уравнение:

.										(31)

Подставляя значение  в формулу (14), получим значение . Отнимая от полного удлинения  перед разгрузкой ее упругую составляющую , получим величину остаточного удлинения

.							(32)

Таким образом, получена формула для определения остаточных перемещений , зависящих от параметра неупругих деформаций . Здесь  находится из решения уравнения (28), а  из решения (31).

В данном случае для вычисления характеристик пружины использовался следующий алгоритм:

⇒⇒⇒( и )⇒⇒⇒~.

Расчет основных параметров пружины, изготовленной из TiNi сплава с модулями упругости [3,4] Е=8,5·1010Па, G=1,4·1010Па и с коэффициентом Пуассона µ=0,35, произведён при следующих данных: первоначальный диаметр D0=0,009м, диаметр прутка d=0,001м, число витков i0=10, начальный угол подъёма α0=1,5 градуса. По полученным данным построены графики зависимости ~ для значений коэффициента упрочнения n=0,10, 0.15, 0.2, изображенные на рис.1, и найдены значения остаточных перемещений пружины.

4. РЕАКТИВНЫЕ УСИЛИЯ

Анализ диаграмм деформирования рассматриваемой цилиндрической пружины в координатах Р показывает, что до силы РТ данная кривая незначительно отличается от прямой (рис.2).

Рис.1.	Кривые: 1 - упругий случай, 2, 3 и 4 - неупругий случай для n равных соответственно: 0,20; 0.15; 0.10; 5 – разгрузка.

PT



P

T

Упругая стадия работы



Неупругая стадия работы

Рис.2.

Следовательно, на данном этапе работы при изотермическом нагружении жёсткость пружины можно считать постоянной. Таким образом, до значения силы РТ можно записать

Р=С0,											(33)

где С0 – жесткость пружины. Очевидно, она равна (рис.2)

С0=tg.											(34)

Если известна диаграмма Р её можно определить из равенства

,											(35)

где  ,			(36)

,									(37)

Здесь  является корнем следующего уравнения:

.								(38)

С точки зрения приложения центральным является изучение деформационно-силового поведения пружины в процессе нагрева при ограничении смещения её свободного конца. Описанный выше этап должен рассматриваться как взвод пружины в мартенситном состоянии. Отметим, что при нагреве материала наведённая при взводе неупругая (фазовая) деформация исчезает. Причём, в каждый момент она будет распределяться в неупругой зоне вдоль радиуса по линейному закону [3].

Для определения реактивной силы, развиваемой в пружине с памятью формы при её нагреве из мартенситной зоны, запишем условие совместности деформаций в виде.

(39)

Здесь - осадка пружины, вызванная реактивной силой и изменением её жесткости; - осадка пружины от температурного воздействия;  - осадка пружины, обусловленная памятью формы.

Будем считать, что в процессе нагрева пружина работает в пределах упругости, а сам нагрев происходит от температуры  до температуры . В этом случае заменяя в формуле (33) силу Р на реактивную силу R, можем записать

(40)

Здесь  - определяется формулой (35) с учетом (36) и (37).

Температурную осадку пружины можно определить по формуле

,									(41)

где  - высота пружин после разгрузки;  - разность температур;  - коэффициент теплового расширения материала пружины.

Примем коэффициент теплового расширения в области превращений линейной функцией от Т, т.е.

,										(42)

где  и  - постоянные материала.

С учетом последнего выражения найдем осадку пружины при изменении температуры на величину .

.						(43)

Осадка пружины за счет эффекта памяти формы будет равна [3]:

(44)

Расписывая условие (39) с учетом формул (40), (43) и(44) получаем следующее уравнение для определения реактивной силы R развиваемой пружиной при её нагреве:

(45)

Интегрируя последнее выражение, находим

(46)

Очевидно, максимальное значение реактивной силы будет при температуре , т.е.

(47)

ЛИТЕРАТУРА

- Пономарев С.Д. и др. Расчет на прочность в машиностроении. Т.1. – М.: Машгиз, 1956. – 881 с.

- Материалы с эффектом памяти формы. Т.4 / Справочное издание под общей ред. Лихачева В.А. – Санкт-Петербург, 1998. – 268 с.

- Абдрахманов С.А. Деформация материалов с памятью формы при термосиловом воздействии. – Бишкек: Илим, 1991. – 116 с.

- Лихачев В.А. и др. Эффект памяти формы. – Л.: Из-во ЛГУ, 1987. – 216 с.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы в активных процессах прямого превращения и структурного перехода // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2008. – Т.14. – №1. – С.75-87.

- Ооцука К., Симудзу К., Судзуки Ю. Сплавы с эффектом памяти формы /Под ред. Фунакуба Х. Пер. с японск. – М.: Металлургия, 1990. – 224 с.

- Чернышев Н.А. Напряженное состояние и деформация цилиндрических пружин, свитых из круглого прутка / В кн. Динамика и прочность машин. – М.: АН СССР, 1950. – С.7-78.

Поступила в редакцию 14 декабря 2009 года.

Сведения об авторах:

Абдрахманов Сарбагыш Абдрахманович, д.ф.-м.н., профессор кафедры Механики, заведующий лабораторией «Память металлов» Кыргызского Государственного технического университета им. И.Раззакова, г. Бишкек, Республика Кыргызстан, e-mail: Abdrahmanov7@rambler.ru

Кожошов Талантбек Тынымсеитович, старший преподаватель кафедры Механики Кыргызского Государственного технического университета им. И.Раззакова, г. Бишкек, Республика Кыргызстан, e-mail: talant71965@mail.ru

Джаналиев Нурлан Рахманкулович, к.ф.-м.н., доцент кафедры Прикладной математики Кыргызского Государственного технического университета им. И.Раззакова, г. Бишкек, Республика Кыргызстан

Доталиева Жаныгуль Жолдошбаевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры Механики Кыргызского Государственного технического университета им. И.Раззакова, г. Бишкек, Республика Кыргызстан