УДК 539.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, АРМИРОВАННОГО КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ

Гордеев А.В.

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе предлагается алгоритм оценки свойств волокнистого композита при растяжении, основанный на процедуре В.З.Власова; дается оценка эффективных свойств эквивалентного гомогенного материала; приводится сравнение результатов расчета эффективного модуля Юнга с результатами других авторов.

Ключевые слова: модуль Юнга; нанокомпозиты; механические свойства нанокомпозитов; микромеханика; углеродные нанотрубки

MODELING OF PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIAL REINFORCED WITH SHOT FIBERS.

Gordeev A.V.

Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

In this study, a technique is presented for estimation of properties of composite material reinforced with shot fibers under strain, founded on Vlasov’s procedure; and estimation of effective properties of equivalent homogeneous materials; results of modeling for effective Young’s modulus make comparison with results of different authors.

Keywords: Young’s modulus; nanocomposite; mechanical properties of nanocomposite; micromechanics; carbon nanotubes

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в связи с развитием новых технологий производства наноразмерных включений и технологий получения композитов на основе таких включений возникла потребность в адекватном моделировании свойств композиционных материалов, модифицированных нановолокнами. Методы молекулярно-динамического моделирования [1] представляются достаточно адекватными для описания поведения таких композитов, однако к их недостаткам следует отнести многообразие сценариев моделирования, которые определяются субъективными пристрастиями исследователя, потребность в значительных вычислительных ресурсах, а также сложность применения подобных методов для инженерных вычислений. В этой связи возникла потребность в методиках, основанных на методах механики сплошной среды. В данной работе предложена модель деформирования композита, допускающая приближенные, аналитические оценки механических параметров. Такие решения представляют интерес с точки зрения анализа и проектирования. Проведено сравнение с результатами, найденными путем применения конечно-элементного подхода с привлечением информации, полученной методами молекулярной динамики. Одна из целей данного исследования связана с оценкой применимости классических моделей для расчетов параметров композита и объяснения эффектов усиления, при армировании короткими нановолокнами.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, АРМИРОВАННОГО КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ

Для построения математической модели композиционного материала рассмотрим фрагмент композита из работы [1], который представляет собой цилиндрическое волокно, окруженное цилиндрической матрицей. Рассматривается композит с малой объёмной долей включений, когда можно не  учитывать взаимное влияние включений.

1.1. Постановка задачи.

Рассмотрим фрагмент композиционного материала с одинаково ориентированными волокнами, показанный на рис.1. Для получения приближенных оценок рассматривается двумерная постановка (плоская деформация). Считается, что фрагмент нагружается в направлении ориентации включений, как показано на рис.2. Будем использовать также следующие упрощения. Полагаем, что вектор перемещений  (i=1,2) имеет отличную от нуля только проекцию R на ось волокна. Такую постановку задачи будем называть биплоской постановкой.

x

y

x

| Рис.1. Фрагмент композита с продольным расположением волокон. | Рис.2. Схема нагружения. |
| --- | --- |

Можно использовать следующую трактовку такой расчетной схемы. Полагается, что материал матрицы является ортотропным и не деформируется в направлении поперечной координаты y. Иначе говоря, модуль упругости в направлении оси y весьма велик (равен бесконечности) и соответствующий коэффициент Пуассона равен нулю. Подобная расчетная модель достаточно широко распространена при построении приближенных решений механики композитов. Считается при этом, что нагружение композита в направлении армирования передается исключительно за счет продольных сдвигов. Возможность применимости такой модели будет обсуждаться ниже.

Решение задачи в рамках предложенной расчетной схемы строится методом В.З.Власова. Индексом M обозначены параметры, относящиеся к матрице, а индексом D  параметры, относящиеся к волокну (дефекту).

Введены обозначения: l  длина включения, EM,D, GM,G,  модуль Юнга и модуль сдвига, hM,D  толщина слоя матрицы вокруг волокна и радиус волокна.

Лагранжиан классической теории упругости имеет вид:

L=A−12Eijnm∂Rn∂xm∂Ri∂xjdV,    i,j,n,m=1,2,3				(1)

Здесь Eijnm  тензор модулей упругости, A  работа внешних сил, Ri  компоненты вектора перемещений. Как принято в тензорной алгебре, по повторяющимся индексам проводится суммирование. Для биплоской постановки выражение для лагранжиана (1) принимает вид:

L=A−12[E∂R∂x∂R∂x+G∂R∂y∂R∂y]dxdy					(2)

При реализации метода В.З.Власова, распределение перемещений вдоль оси волокна задается в виде линейной функции от x: R(x,y)=xR1(y). Тогда из (2) получим

L=A−120hD+hM.						(3)

Здесь A=0hD+hMPlR1dy, где P  кусочно-постоянная нагрузка, показанная на рис.2.

Имея в виду равенство (3), легко записать условие стационарности лагранжиана:

δL=δA−0hD+hM				(4)

Соответственно, краевая задача следует непосредственно из вариационного уравнения (4). Учитываем, что касательные напряжения на оси симметрии волокна равны нулю в силу симметрии задачи. Касательные напряжения также равны нулю на краю фрагмента из-за предположения о периодичности рассматриваемой структуры в направлении оси . В результате уравнение равновесия и краевые условия имеют вид

GM,Dl212R1M,D''−EM,DR1M,D+PM,D=0

(5)

Введем обозначения:

bM,D=1l12EM,DGM,D  показатели затухания классического краевого эффекта; βM,D=th(bM,DhM,D)(bM,DhM,D)  относительная объемная доля однородного состояния, (1−βM,D) – относительная объемная доля краевых эффектов.

Для ячейки с длинным волокном liml→∞βM,D=1. В то же время liml→0βM,D=0. Общее решение краевой задачи (5) для перемещений представляется в виде:

R(x,y)=xR1(y)=xalignlPDED+(PMEM−PDED)CDbchbDychbDhD		(6)

Для сдвиговых деформаций получим соответственно:

γ(x,y)=xR1′(y)=(PMEM−PDED)xalignlCDbbDshbDychbDhD		(7)

Легко вычисляются нормальные и касательные напряжения:

σ(x,y)=ER1(y)=PD+(PMEM−PDED)CDbEDchbDychbDhD

τ(x,y)=GxR1′(y)=(PMEM−PDED)xalignlCDbGDbDshbDychbDhD	(8)

Подставляем полученные выражения (6)-(8) в граничные условия, вытекающие из вариационного уравнения. Математическая формулировка граничных условий в задаче (5) будет выглядеть следующим образом:

τD(x,0)≡0CDb−CMb=1CDbEDβDhD+CMbEMβMhM=0τM(x,(hM+hD))≡0

Решение записанной выше системы алгебраических уравнений относительно постоянных интегрирования в выражениях (6)-(8) имеет вид:

CDb=EMβMhM[EMβMhM+EDβDhD]=EMβM(1−f)[EMβM(1−f)+EDβDf]CMb=−EDβDhD[EMβMhM+EDβDhD]=−EDβDf[EMβM(1−f)+EDβDf]		(9)

Здесь: f=hD(hD+hM)  относительная объемная доля включений.

Можно найти и значения основных переменных на линии контакта волокна и матрицы:

R1(hD)=[PDβDhD+PMβMhM][EDβDhD+EMβMhM]R1′(hD)=12l21GD(PMED−PDEM)βDhDβMhM[EMβMhM+EDβDhD]				(10)

Как и следовало ожидать, перемещения и касательные напряжения непрерывны при переходе через поверхность контакта, а сдвиги и нормальные напряжения терпят разрыв (см. (10)).

1.2. Определение модуля Юнга эквивалентного материала.

Для полученного решения (6)-(9) можно подсчитать потенциальную энергию составного фрагмента. Используя  теорему Клапейрона, найдем:

U=12l0hD+hMPR1(y)dy==12lPDhD[PDED+(PMEM−PDED)CDbβD]+12lPMhM[PMEM+(PMEM−PDED)CMbβM]

Пусть PD=PM=P, тогда потенциальная энергия составного фрагмента приобретает следующий вид:

U=12lP2[hMEM+hDED+(1EM−1ED)(CDbβDhD+CMbβMhM)]=12lP2[hM+(CDbβDhD+CMbβMhM)EM+hD−(CDbβDhD+CMbβMhM)ED]	(11)

С другой стороны, потенциальная энергия эквивалентного гомогенного фрагмента с модулем E, имеет вид:

U0=12l(hD+hM)P21E. 								(12)

Из равенства потенциальных энергий для композита (11) и эквивалентной однородной среды (12) следует:

hM+hDE=hM−hfEM+hD+hfED							(13)

Здесь введено определение «обменной доли» композита hf:

hf=−(CDbβDhD+CMbβMhM)=(ED−EM)βDhDβMhM[EMβMhM+EDβDhD]			(14)

Физический смысл обменной доли hf состоит в том, что матрица «отдает» включению часть своей объемной доли.

1.3. Возможные трактовки соотношений для эффективных характеристик.

Гипотеза эквивалентного континуума:

Формулу для эффективного модуля эквивалентной гомогенной среды (13) можно представить в виде:

1E=1−f−hf(hM+hD)EM+f+hf(hM+hD)ED.					(15)

Учитывая соотношение для hf (14) можно дать определение относительной объемной доли f для эквивалентного континуума:

f=f+hf(hM+hD).									(16)

С учетом (16) формула для эффективного модуля (15) принимает вид «классической» формулы Рейса [2]:

1E=1−fEM+fED.

Заметим, что эквивалентный континуум имеет относительную объемную долю тех же фаз, отличную от .

Гипотеза эквивалентного включения:

Учитывая соотношение (14) для hf, можно дать определение модуля эквивалентного включения ED:

ED=ED11−(ED−EM)EMhfhD								(17)

Формула для эффективного модуля (13) принимает вид «классической» формулы Рейсса, с той же относительной объемной долей фаз, с тем же модулем матрицы, но с другими свойствами включений, имеющими более модуль высокий модуль ED чем ED.

1E=1−fEM+fED

Гипотеза эквивалентной матрицы:

Аналогично можно ввести определение модуля эквивалентной матрицы EM:

EM=EM11−(ED−EM)EDhfhM								(18)

Формула для эффективного модуля принимает вид «классической» формулы Рейсса, с той же относительной объемной долей фаз, с теми же включениями, но с другой матрицей, имеющей модуль не EM, а более высокий модуль EM.

1E=(1−f)EM+fED

Гипотеза третьей фазы (межфазного слоя):

Формула для эффективного модуля (13) может быть переписана в виде классической формулы Рейсса для трехфазного композита:

hM+hDE=hM+(CDbβDhD+CMbβMhM)EM+hD−(CDbβDhD+CMbβMhM)ED=

=hM−(ED−EM)βMhMβDhD[EMβMhM+EDβDhD]EM+hD+(ED−EM)βMhMβDhD[EMβMhM+EDβDhD]ED=

=hM−EDβMhMβDhD[EMβMhM+EDβDhD]EM+hD−EMβMhMβDhD[EMβMhM+EDβDhD]ED++2βMhMβDhD[EMβMhM+EDβDhD]= 		(19)

=hM−1EM1[1EDβDhD+1EMβMhM]EM+hD−1ED1[1EDβDhD+1EMβMhM]ED++2βMhMβDhD[EMβMhM+EDβDhD]

Благодаря такой форме представления построенного решения можно выяснить структуру межфазного слоя. Межфазный слой должен занимать часть объема матрицы hMf и часть объема включения hDf. Поэтому отрицательные члены в числителях первых двух слагаемых в (19) логично трактовать как соответствующие части объемов фаз, отводимые под межфазный слой:

hDf=1ED1[1EDβDhD+1EMβMhM]						(20)

Представленные трактовки (20) приводят к следующему, качественному выводу: геометрический вклад фаз в межфазный слой обратно пропорционален модулям фаз, т.е. очень жесткие включения «выталкивают» межфазный слой в матрицу.

Числитель третьего слагаемого в (19) можно выразить в терминах геометрических вкладов матрицы hMf и включения hDf в толщину межфазного слоя:

(hDf+hMf)=(1EM+1ED)1[1EDβDhD+1EMβMhM]=

=(1EM+1ED)EMβMhMEDβDhD[EMβMhM+EDβDhD]=(ED+EM)βMhMβDhD[EMβMhM+EDβDhD]		(21)

Формула для эффективного модуля (13) с учетом (21) приобретает вид:

hM+hDE=hM−hMfEM+hD−hDfED+2(hDf+hMf)(ED+EM)				(22)

Естественно трактовать знаменатель третьего слагаемого в (22) как модуль межфазного слоя:

(23)

Здесь величина hf связана с суммарной толщиной межфазного слоя (hDf+hMf) следующим соотношением .

Полученный результат (23) соответствует классическому осреднению Рейсса трехфазного композита с модулями фаз EM, ED и Ef, и соответствующими абсолютными объемными долями (hM−hMf), (hD−hDf) и (hDf+hMf).

Рассмотрим более подробно полученное решение в форме «эквивалентного континуума» с относительной объемной долей включений f (16). Если пренебречь краевыми эффектами и в матрице, и во включении, положив liml→∞βM,D=1 (длинноволокнистый композит), получим классическое осреднение по Фойхту [2]:

liml→∞f=EDf[EDf+EM(1−f)]liml→∞E=EDf+EM(1−f)=EV							(24)

Таким образом, соотношения (24) дают асимптотику на бесконечности. С другой стороны, если формально положить liml→0βM,D=0, то получим классическое осреднение по Рейссу:

liml→0f=fliml→0E=1[fED+(1−f)EM]=ER								(25)

Таким образом, соотношения (24),(25) указывают на существование асимптотики в нуле и на бесконечности. При конечной длине армирующих волокон эффективный модуль Юнга композита лежит между этими предельными значениями, которые в совокупности определяют вилку Фойхта-Рейсса [2]:

1[fED+(1−f)EM]<E<[EDf+EM(1−f)]

f<f<EDf[EDf+EM(1−f)]<1

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Адекватность предложенной постановки, и соответствие построенного решения экспериментальным данным, сравниваются на примере композиционного материала SWNT/LaRC-SI (углеродная нанотрубка/полимер [1].

2.1. Определение параметров модели.

В работе [1], проводится моделирование композита, армированного нановолокном, однако непосредственно параметры нановолокна, такие как модуль упругости, коэффициент Пуассона, отсутствуют. Используются параметры эффективного волокна, то есть структуры, состоящей из нановолокна и окружающего слоя полимерной матрицы с изменённой морфологией. Параметры эффективного волокна рассчитывались [1] путем сравнения энергии взаимодействия атомов в молекулярной модели для составной структуры с потенциальной энергией деформации сплошного фрагмента материала.

Для того чтобы получить параметры непосредственно нанотрубки, была использована формула осреднения по Фойхту. Эффективные характеристики фрагмента композита, рассмотренные в этой работе, и в работе [1], рассчитанные по формуле Фойхта [2], должны совпадать:

EDf+EM(1−f)=EDEFfEF+EM(1−fEF),

где EDEF  модуль Юнга эффективного волокна, fEF  относительная объёмная доля эффективного волокна [1].

Отсюда может быть вычислена величина модуля упругости нанотрубки при следующих данных взятых из работы [1]:f=0.01, fEF=f0.34=0.0294 и EM=3.8ГПа, EDEF=450.4ГПа. Имеем

ED=(EDEF−EM)fEFf+EM=(450.4−3.8)0.02940.01+3.8=1317ГПа

Значения коэффициента Пуассона нанотрубки в работе [1] не приводились, однако, модуль сдвига на полученное решение влияет несущественно, поэтому было принято одно из возможных значений коэффициента Пуассона нанотрубкиμ=0,45 [3].

Диаметр эффективного волокна D=1.8 нм, а диаметр нановолокна d=0.34∙D=0.612нм, согласно [1].

2.2. Анализ полученных результатов.

Кривые на рис.3,4 демонстрируют зависимости осредненного модуля Юнга композита от длины включения в рассмотренной классической постановке и данные группы Одегарда [1]. Будем считать, что результаты, представленные в [1] соответствуют экспериментальным данным.

Рис.3. Длины до 250 нм.

Рис.4. Длины до 1000 нм.

Как видно из приведенных графиков, использование классической постановки приводит к результатам, значительно отличающимся от экспериментальных данных [1]. Имеет место «неклассический» эффект в достаточно большом диапазоне длин волокон. Нужно обратить внимание на тот факт, что рассмотрение задачи в плоской постановке приводит к завышению эффективного модуля, так как фактически плоская задача сводится к моделированию слоистой структуры. Решение рассматриваемой задачи в трёхмерной постановке даст меньшие значения эффективного модуля композита.

3. ВЫВОДЫ

Если считать результаты исследований группы Одегарда соответствующими эксперименту, то результат, полученный в настоящей работе не позволяет объяснить эффект усиления, описанный в работе [1]. Рассмотренная здесь приближенная плоская постановка не меняет суть данных выводов. Действительно, плоская постановка позволяет получить решение для структуры с большей жесткостью, чем у волокнистого композита, т.е. дает некоторую оценку сверху.

Известно, что в окрестности волокна наблюдается изменение структуры матрицы, которое в предложенной теории не учитывается. В композиционном материале, в окрестности границы фаз, вероятно, реализуется особое локальное напряжённо-деформированное состояние, которое можно связать с проявлением масштабных эффектов. Для описания такого напряжённо-деформированного состояния следует использовать теорию межфазного слоя [4,5], так как в ней свойства материала описываются дополнительной физической константой. Предложенную расчётную схему предлагается использовать в рамках градиентной модели.

ЛИТЕРАТУРА

- Odegard G.M., Gates T.S., Wise K.E., Park C., Siochi E.J. Constitutive modeling of nanotube-reinforced polymer composites // Composites Science and Technology. – 2003. – Vol.63. – No.11. – P.1671-1687.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. Учебное пособие. – М.: Издательство МГУ, 1984. – 336 с.

- Глухова О.Е., Терентьев О.А. Теоретическое изучение зависимостей модулей Юнга и кручения тонких однослойных нанотрубок типа zigzag и armchair от геометрических параметров // Физика твёрдого тела. – 2006. – Т.48. – Вып.7. – C.1329-1335.

- Лурье, С.А. Белов П.А. Вариационная формулировка математических моделей сред с микроструктурами / В Сб. Математическое моделирование систем и процессов. – 2006. – Т.14. – С.114-132.

- Белов П.А., Лурье С.А. Континуальная модель микрогетерогенных сред // ПММ. – 2009. – Т.73. – Вып.5. – С.833-848.

Поступила в редакцию 24 сентября 2009 года.

Сведения об авторах:

Гордеев Андрей Владимирович, м.н.с., Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: angordeev@rambler.ru