УДК 539.2:3

ПОДХОДЫ К ОБОБЩЕНИЮ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ НА ОБЛАСТЬ КОНЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Шуткин А.С.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
механико-математический факультет, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Проводится обобщение на область конечных деформаций некоторых известных моделей с использованием параметрического класса голономных энергетически сопряженных тензорных мер.

На примере задачи о простом сдвиге показаны существенные различия решений, полученных с использованием разных мер конечных деформаций и напряжений из предложенного класса, что предоставляет возможность более качественного описания механического поведения того или иного материала посредством выбора наиболее подходящей модели.

Ключевые слова: объективные тензоры; конечные деформации; обобщение определяющих соотношений; материалы с памятью формы

APPROACHES TO A GENERALIZATION OF CONSTITUTIVE EQUATIONS OF SOLID BODIES ON THE REGION OF FINITE DEFORMATIONS

Shutkin A.S.

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics, Moscow, Russia

SUMMARY

Several known mechanical models are generalized to the large deformation theory using a parametric class of stress and strain measures.

Constitutive equations are constructed from different generalizations. Differences between solutions of direct shear problem based on these constitutive equations are shown. It helps us to describe mechanical behavior of some material most exactly by choosing appropriate model.

Key words: large deformations theory, objective tensors, generalization of constitutive equations, shape memory alloys

ВВЕДЕНИЕ

Многие механические процессы, в которых различные материалы могут подвергаться существенному деформированию, в литературе описываются определяющими соотношениями в терминах малых деформаций. К примерам таких соотношений можно отнести модели упругости [1-3], вязкоупругих сред [4,5], различные теории пластичности, в том числе теорию малых упруго-пластических деформаций [6]. Кроме того, существуют сплавы с памятью формы [7], для которых в некотором диапазоне температур проявляется так называемый эффект запоминания формы, что делает их механическое поведение сильно отличающимся от поведения других сплавов и металлов, у которых этот эффект не проявляется. Для таких сплавов также существуют модели, основанные на теории малых деформаций [8].

Фактически, в ряде случаев величины деформаций в перечисленных процессах выходят за рамки теории малых деформаций, и актуальной является проблема построения определяющих соотношений с учетом конечных деформаций [9]. Примеры конечнодеформационного подхода можно найти во всех областях механики сплошных сред: упругости [10,11], пластичности (в том числе сверхпластичности [12]), вязкоупругости [13]. Применяют теорию конечных деформаций и для описания поведения материалов с памятью формы [14].

В настоящей работе излагаются некоторые подходы к обобщению определяющих соотношений на область конечных деформаций [15]. Предлагаются варианты выбора мер деформаций и напряжений из класса голономных энергетически сопряженных тензорных мер, описанного в работе [16]. Для обобщения рассматриваются модели линейной упругости, вязкоупругости (Максвелла), малых упруго-пластических деформаций [6] и модель Мовчана А.А. [8] для материалов с памятью формы.

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ТЕНЗОРЫ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

1.1. Типы объективных тензоров.

Пусть есть некоторая система отсчета φ. При переходе (x,t)→(x,t) к новой системе отсчета φ, уравнения преобразования имеют вид:

x=x0*(t)+Q(t)(x−x0)t=t+a

где  - ортогональный тензор над трансляционным векторным пространством, a,x0- константы, x0∗(t) - заданная функция.

Правыми (материального типа) тензорами будем называть такие тензоры U, которые преобразуются при переходе к новой системе отсчета к тензорам U по закону:

(1)

Левыми (пространственного типа) тензорами назовем тензоры Z, преобразующиеся к тензорам  по закону:

(2)

К примеру, правыми тензорами являются:  - правый симметричный тензор растяжений из полярного разложения аффинора деформаций  (, где  - ортогональный тензор поворота),  - мера деформаций Коши,  - тензор деформаций Коши-Грина.

Примеры левых тензоров:  - левый тензор растяжений из полярного разложения аффинора деформаций ,  - тензор скоростей деформаций (или тензор деформации скорости),  - тензор истинных напряжений Коши,  - тензор напряжений Пиолы-Кирхгоффа второго рода.

Правые  и левые  тензоры, описывающие один и тот же механический процесс, могут быть связаны соотношениями эквивалентности вида [15]:

(3)

где A и B - невырожденные тензоры 2-го ранга, зависящие от движения частицы среды и преобразующиеся при замене системы отсчета по формулам:

A=Q⋅A,B=Q⋅B,

Тензоры A и B называют объективными тензорами смешанного типа.

1.2. Объективные производные.

Для описания скорости изменения правых тензоров используются обычные материальные производные по времени. Полная производная по времени от правого тензора также является правым тензором и это согласуется с принципом независимости определяющих соотношений от системы отсчета.

В случае же с левыми тензорами, если использовать те же материальные производные, то полученные определяющие соотношения изменятся при переходе к новой системе отсчета, так как простая материальная производная от левого тензора не преобразуется по закону (2). Действительно,

В связи с этим, для описания скорости изменения левых тензоров в определяющих соотношениях используют так называемые объективные производные, которые задаются на основании формулы (3) следующим образом:

(4)

Заданная таким образом объективная производная преобразуется по закону (2) при переходе к новой системе отсчета и не нарушает корректности определяющих соотношений.

Примерами объективных производных являются [17]:

- производная Коттер-Ривлина при ,

- производная Олдройда при ,

- нейтральная производная Динса при ,

- производная Яумана,

где  - тензор скоростей вращений,  - тензор скоростей дисторсий, ,  - ортогональный тензор поворота из полярного разложения аффинора деформаций.

1.3. Тензорные меры напряжений и конечных деформаций.

В настоящей работе предлагается рассматривать меры конечных деформаций и напряжений из класса голономных симметричных тензорных мер введенных в [16]. Под голономностью тензорных мер деформаций понимается однозначность определения деформированного состояния в окрестности точки среды по значению тензора деформаций в любой момент времени. Если деформированное состояние зависит не только от значения тензора деформаций, но еще и от его предыстории, то такая мера деформации будет неголономной.

Правые меры конечных деформаций  из введенного в работе [16] класса задаются следующим образом:

где c∈[−1,1] - параметр,  - симметричный тензор растяжений из правого полярного разложения аффинора деформаций,  - мера деформаций Коши.

Соответсвующие им правые меры напряжений задаются формулой:

где  - ортогональный тензор поворота из полярного разложения аффинора деформаций,  - тензор истинных напряжений Коши,  и  - известные материальные энергетические тензоры напряжений.

Левые меры деформаций выражаются формулой:

(5)

где  - симметричный тензор растяжений из полярного разложения аффинора деформаций,  - мера Фингера. Соотношение (5) построено согласно формуле , где  - тензор скоростей деформации, через  обозначена объективная производная, задающаяся формулой (4) при значениях .

Представленные меры конечных деформаций и напряжений энергетически согласованы между собой в выражениях для удельной мощности внутренних сил:

(6)

Кроме того, описанные правые и левые меры деформаций (при любом c) на начальном участке деформирования совпадают между собой, а также с классической мерой малых деформаций.

2. ОБОБЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ НА ОБЛАСТЬ КОНЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

2.1. Основные подходы к обобщению определяющих сооношений.

В работе рассматривается два формальных подхода к обобщению определяющих соотношений на область конечных деформаций. Оба способа корректны относительно принципа материальной независимости от системы отсчета. Согласно этому принципу, определяющие соотношения не должны меняться при переходе от одной системы отсчета к другой.

Первый способ - материальноориентированный. Для обобщения определяющих соотношений на область конечных деформаций мы должны заменить в исходных соотношениях тензоры деформаций и напряжений на правые тензоры деформаций и напряжений, а в качестве скоростей изменения тензоров - выбрать материальные производные. В построенных таким образом определяющих соотношениях можно перейти к левым тензорам используя формулы вида (3).

Второй вариант формального обобщения - замена тензоров деформаций и напряжений в исходных соотношениях на левые тензоры деформаций и напряжений. В этом случае скорости изменения тензоров будут характеризоваться объективными производными (4).

В настоящей работе для сравнения используются оба подхода к обобщению определяющих соотношений.

2.2. Движение простого сдвига.

Рассмотрим движение простого сдвига в качестве примера задачи для определения влияния на свойства модели выбора различных тензорных мер конечных деформаций и напряжений.

Пусть есть прямоугольная призма (см. рис.1).

Рис.1. Простой сдвиг.

Движение простого сдвига и соответсвующий этому движению аффинор деформаций задаются следующим образом:

x1=x1x2=x2+κ(t)x3x3=x3; .						(7)

Соответсвующие множители из полярного разложения аффинора деформаций:

, ,

(8)

Правый и левый тензоры деформаций примут вид:

, 	(9)

Из (9) видно, что при пространственном подходе компонента тензора деформаций Ec23 не зависит от c, а при материальном - от знака c. Это будет также подтверждено численными расчетами.

В настоящей работе численные расчеты проведены с помощью программы Maple для четырех моделей: модели упругости, модели вязкоупругости Максвелла, модели малых упруго-пластических деформаций и модели [8].

Для обобщения использовались материальный и пространственный формальные подходы со значениями параметра c=0, c=±14, c=±12, c=±1.

На базе (8), (9) и полученных обобщенных определяющих соотношений построены выражения значимых компонент тензора истинных напряжений Коши и приведены графики зависимости этих компонент от сдвига κ.

2.3. Обобщение модели линейной упругости.

Для закона Гука

построим правое и левое формальные обобщения:

Обобщение закона Гука также используются в работе [18] для построения решения задач простого сдвига, объемного расширения и одноосного растяжения/сжатия в области конечных деформаций. В работе [18] рассматриваются тензорные меры напряжений и деформаций соответсвующих значениям c=0 и c=±1 из рассматриваемого в настоящей работе класса голономных тензорных мер.

На рис.2 изображены зависимости компонент S11, S33, τ=S23 тензора истинных напряжений Коши от сдвига κ для случаев материального и пространственного формальных обощений закона Гука на область конечных деформаций при  и различных значениях параметра c. Вид компоненты S22 имеет такой же характер, как S11 и S33.

Рис.2.	Простой сдвиг. Формальное обобщение закона Гука на левые (слева) и правые (справа) меры (c=0, , , c=±1). .

Из рис.2 видно, что зависимость сдвигового напряжения от сдвига при материальном обобщении при  имеет разупрочняющийся характер. Значение сдвиговой компоненты тензора напряжений в некоторый момент начинает падать, а затем (на графике это не отражено) ассимптотически стремится к постоянному напряжению с ростом сдвига.

Заметное отличие поведения компонент напряжений от такового, вычесленного по линейной теории, проявляется начиная с величины деформации 20-30% и с увеличением κ это расхождение увеличивается.

Рис.2 показывает, что почти при всех c (кроме c=0) модели проявляют эффект Кельвина (S11≠0), степень проявления этого эффекта монотонно зависит от c. Эффект Пойнтинга (S33≠0) также проявляется во всех моделях и монотонно зависит от c. Меньше всего он проявляется при значениях c=0.51 для пространственного подхода и c=−0.27 для материального. Проявление эффектов Пойнтинга и Кельвина в той же мере присуще остальным рассматриваемым в работе моделям.

2.4. Обобщение определяющих соотношений малых упруго-пластических деформаций.

Рассмотрим соотношения малых упруго-пластических деформаций.

Эти соотношения также исследуются на предмет обобщения на область конечных деформаций в работе [19], но с использованием других тензорных мер деформаций и напряжений.

В работе [20] подобное соотношение обобщается на область конечных деформаций с использованием материального подхода и мер из рассматриваемого в настоящей работе класса при c=0, c=±1, а также проводится сравнение с теориями Трелоара и Муни.

Графики значимых компонент тензора истинных напряжений Коши от сдвига κ для правого и левого формальных обобщений

приведены на рис.3. Для вычислений использовалось значение , функция Φ(⋅) задавалась в виде двузвенной ломаной.

Мы опять видим разупрочнение материала (график зависимости сдвиговой компоненты тензора напряжений от сдвига) с ассимптотическим стремлением напряжения к постоянному значению при использовании материального подхода при значениях . Эффекты Кельвина и Пойнтинга также как и в случае закона Гука проявляются и их степень монотонно зависит от c.

Необходимо заметить, что формальное обобщение определяющих соотношений пластичности (а также рассматриваемой ниже модели материалов с памятью формы) на область конечных деформаций может привести к неожиданным результатам.

Рис.3.	Простой сдвиг. Формальное обобщение определяющих соотношений малых упруго-пластических деформаций на левые (слева) и правые (справа) меры (c=0, , , c=±1). , Φ(⋅) задается в виде двузвенной ломаной.

Это связано с принципиальной разницей между зависимостями объемных деформаций от шаровой части напряжений и формоизменения от девиатора напряжений. В случае малых деформаций, за объемный эффект отвечает шаровая часть тензора деформаций, а за формоизменение – его девиатор. Для большинства мер конечных деформаций это не так, в том числе для рассматриваемых в работе мер. Тем не менее, формально соотношения записаны и производить по ним расчеты можно, но полученные зависимости могут не соответсвовать изначальному смыслу модели. Для сохранения деления на объемную часть и формоизменение возможен выбор меры деформаций, согласующейся с подобным делением, как, например, это делается в работе [14]. Кроме того, есть возможность обобщения с использованием более сложных неформальных подходов.

2.5. Вязкоупругость. Обобщение модели Максвелла.

Далее для формального обобщения используем определяющие соотношения вязкоупругого материала. Рассмотрим простой случай модели Максвелла [4]:

где τM=const - время релаксации напряжений.

Правое и левое формальные обобщения имеют вид:

На рис.4 приведены графики зависимости компонент напряжений от сдвига κ для вязкоупругого материала Максвелла вычисленных с использованием следующих значений: , τM=10с, κ=10−4с−1, κ(0)=0.

Для этой модели и материальное и пространственное формальные обобщения показывают разупрочняющийся характер зависимости сдвигового напряжения от сдвига при различных значениях c.

Эффекты Пойнтинга и Кельвина имеют место как для пространственного, так и для материального подходов и их степень проявления монотонно зависит от параметра c.

2.6. Одна из моделей, описывающих поведение материалов с памятью формы.

Рассмотрим конкретный пример определяющих соотношений, общий вид которых был предложен в работе [8] для описания поведения материалов с памятью формы. Полная деформация представляется в виде суммы упругой, температурной и фазовой компонент:

(10)

Рис.4.	Простой сдвиг. Формальное обобщение определяющих соотношений Максвелла на левые (слева) и правые (справа) меры (c=0, , , c=±1). Использованные для вычислений значения: , τM=10с, κ=10−4с−1, κ(0)=0

Упругая, температурная и фазовая компоненты деформации изменяются согласно законам:

(11)

где a0 - константа материала, T0 - температура начала эксперимента, принимаемая за отсчетную, 0≤q≤1 - объемная доля мартенсита в текущий момент времени. K и G - упругие модули, которые вообще говоря для материалов с памятью формы существенно зависят от доли мартенсита, но в данной работе принимаются за константы материала, так как влияние этой зависимости незаметно на фоне больших фазовых деформаций. α - коэфициент температурного расширения, который также зависит от доли мартенсита, но в работе принимается за константу. Тензор  на этапе прямого мартенситного превращения (dq>0) имеет следующий вид:

(12)

где β, c0 - константы материала. На этапе обратного превращения тензор  имеет другой характер, обеспечивающий возврат деформаций при полном превращении, но в данной работе мы рассматривать процесс обратного превращения не будем.

Зависимость объемной доли мартенсита от температуры и напряжений при прямом превращении задается в виде:

q=f1(T,σu)										(13)

Здесь f1 - некоторая материальная функция, σu - текущее значение интенсивности напряжений. Стоит отметить, что зависимость доли мартенсита от температуры и напряжений будет более сложного вида при неполных циклах превращения, то есть, когда, например, обратное превращение было начато до завершения прямого. В работе рассматриваются только завершенные циклы превращения, поэтому справедлива формула (13).

Хорошо согласуется с экспериментальными данными следующая гипотеза:

f1(T,σu)=f1(T−kσu),

где k - константа материала, а f1 - монотонно убывающая материальная функция.

Обобщение определяющих соотношений (10)-(12) этой модели на область конечных деформаций в подходе на основе, соответственно, правых и левых тензорных мер имеет вид:

На рис.5 приведены графики зависимости компонент тензора напряжений от сдвига κ, полученные с использованием материального и пространственного обобщений определяющих соотношений (10)-(12) для следующего набора констант: ν=0.3, G=3⋅104МПа,Ms=40∘C, Mf=20∘C, T0=50∘C,k=0.2∘C/МПа, β=1.17⋅10−4, α=10−5, a0=0.718, c0=0.284⋅10−3МПа−1, функция f1 аппроксимируется косинусом. В расчетном процессе деформирование происходит при постоянной температуре, при которой материал полностью находится в аустенитном состоянии.

Рис.5.	Простой сдвиг. Материал с памятью формы. Пространственный (слева) и материальный (справа) подходы (c=0, , c=±1).

Наибольший интерес представляет график зависимости сдвиговой компоненты тензора напряжений от сдвига κ. На этом графике сначала идет почти вертикальный участок упругого деформирования, затем существенная по величине фазовая деформация, соответсвующая прямому мартенситному превращению под действием растущего напряжения. Затем фазовое превращение заканчивается и снова следует участок упругой деформации. Дальнейшее деформирование в некоторый момент приведет к необратимому пластическому течению. Из рисунка видно, что степень проявления эффекта фазовой текучести монотонно зависит от модуля параметра c (для левых мер эта зависимоть мало заметна).

Эта модель также учитывает эффекты Пойнтинга и Кельвина, степень проявления которых монотонно зависит от c. Из графиков нормальных компонент напряжений видно, что на этапе мартенситного превращения, эти напряжения растут быстрее чем касательные и к концу превращения перерастают их. Такая особенность может быть связана с жестко заданным движением простого сдвига, не допускающим вертикальные и поперечные перемещения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изложены основные положения подхода к обобщению определяющих соотношений на область конечных деформаций. Дается описание параметрического класса голономных энергетически сопряженных тензорных мер деформаций и напряжений.

Для обобщения на случай конечных деформаций рассматриваются модели упругого и вязкоупругого (Максвелл) тел, модель малых упруго-пластических деформаций и модель [8], описывающая деформирование материалов с памятью формы.

На примере задачи о простом сдвиге для всех четырех моделей показаны различия решений с использованием разных мер конечных деформаций и напряжений из предложенного класса. Отмечено проявление эффектов Пойнтинга и Кельвина для большинства полученных обобщений.

Существенные различия в зависимостях компонент терзора напряжений от сдвига при разных значениях параметра c предоставляют возможность более качественного описания механического поведения того или иного материала посредством выбора наиболее подходящей модели.

ЛИТЕРАТУРА

- Ляв А. Математическая теория упругости. – М., 1935. – 676 с.

- Новацкий В. Теория упругости. – М.: Мир, 1975. – 872 с.

- Ильюшин А.А. Механика сплошной среды. – М.: Изд. МГУ, 1990. – 310 с.

- Фрейденталь А., Гейрингер Х. Математические теории неупругой сплошной среды. – М.: Физматгиз, 1962. – 432 с.

- Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории термовязкоупругости. – М.: Наука, 1970. – 280 с.

- Ильюшин А.А. Пластичность. Часть 1. Упруго-пластические деформации. – М.: Государственное изд-во технико-теоретической литературы, 1948. – 377 с.

- Лихачев В.А., Кузьмин С.Л., Каменцева З.П. Эффект памяти формы. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. – 218 с.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Одномерная микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при прямом и обратном термоупругих превращениях. // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2007. – Т.13. – №3. – С.297-322.

- Трусделл К. Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред. – М.: Мир, 1975. – 592 с.

- Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. – М.: Наука. Главная редакция физ.-мат. литературы, 1980. – 512 с.

- Сьярле Ф. Математическая теория упругости. – М.: Мир, 1992. – 472 с.

- Васин Р.А., Еникеев Ф.У. Введение в механику сверхпластичности. Часть 1. – Уфа: Гилем, 1998. – 279 с.

- Быков Д.Л., Коновалов Д.Н. Эндохронная модель механического поведения стареющих вязкоупругих материалов при конечых деформациях // Известия РАН. – 2006. – №6. – С.136-149.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Описание конечных фазовых деформаций при термоупругих мартенситных превращениях // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1998. – Т.4. – №2. – С.29-39.

- Бровко Г.Л. Материальные и пространственные представления определяющих соотношений деформируемых сред // ПММ. – 1990. – Т.54. – Вып.5. – С.814-824.

- Бровко Г.Л. Об одном семействе голономных тензорных мер деформаций и напряжений // Вестн. Моск. ун-та. Матем., механ. – 1992. – №4. – C.86-91.

- Бровко Г.Л. Некоторые подходы к построению определяющих соотношений пластичности при больших деформациях // Упругость и неупругость. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С.68-81.

- Бровко Г.Л., Абышко Л.А., Ткаченко Л.В. К моделированию свойств нелинейной упругости с помощью различных мер деформаций и напряжений // Упругость и неупругость. Часть 1. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – С.138-155.

- Финошкина А.С. Модели пластичности при конечных деформациях. – Автореф. дисс. канд. физ.-мат. наук. – М., 2003. – 32 с.

- Бровко Г.Л., Ткаченко Л.В. Некоторые определяющие эксперименты для моделей нелинейно упругих тел при конечных деформациях // Вестник московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. – 1993. – №4. – С.45-49.

Поступила в редакцию 07 мая 2010 года.

Сведения об авторах:

Шуткин Андрей Сергеевич, аспирант Механико-математического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия, e-mail: andrey.shutkin@gmail.com