УДК 539.3

О ГИПОТЕЗЕ ОДНОРОДНОСТИ, МАСШТАБНЫХ ПАРАМЕТРАХ ДЛИНЫ И КРАЕВОМ ЭФФЕКТЕ ДЛЯ ИЗОТРОПНОГО КОНТИНУУМА КОССЕРА

Адамов А.А.

Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассмотрены проблемы идентификации констант упругого изотропного однородного и центрально-симметричного континуума Коссера с использованием решений различных статических и динамических краевых задач. Обсуждены вопросы использования метода гомогенизации для моделей гетерогенных материалов и связанные с ним ограничения на использование гипотезы однородности при рассмотрении краевых эффектов. Выполнен сравнительный анализ масштабных параметров длины для комбинаций констант модели, полученных в экспериментальных работах и комбинаций констант, используемых в теоретических работах. Показано, что значимые эффекты учета моментных напряжений в основном демонстрируются в погранслоях, толщина которых соизмерима с масштабными параметрами длины для конкретного континуума Коссера.

Ключевые слова: упругость; континуум Коссера; определение констант; масштабные параметры длины; метод гомогенизации; краевой эффект; гипотеза однородности

HOMOGENEITY HYPOTHESIS, SCALE LENGTH PARAMETERS AND EDGE EFFECT FOR AN ISOTROPIC COSSERAT CONTINUUM

Adamov A.A.

Institute of Continuous Media Mechanics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Perm, Russia

SUMMARY

This paper focuses on the identification of constants of a centrosymmetric isotropic elastic homogeneous Cosserat continuum using the solutions of different static and dynamic boundary-value problems. Application of the homogenization method to the models of heterogeneous materials and the related limitations on the use of the homogeneity hypothesis in the study of edge effects are discussed. A comparative analysis of scale length parameters is made for combinations of model constants obtained experimentally and those used in theoretical studies. It is shown that essential couple-stresses effects are displayed mainly in the boundary layers whose thickness is comparable with the scale length parameters of a particular material modeled by the Cosserat continuum.

Key words: elasticity; Cosserat continuum; constant identification; scale length parameters; homogenization method; edge effect; homogeneity hypothesis

1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из направлений развития механики деформируемого твердого тела является построение неклассических моделей сплошной среды, позволяющим выявить взаимосвязи её разномасштабных структурных элементов. Это направление иногда называют механикой обобщенных сплошных сред. Бурный интерес к проблемам учета структурных особенностей изучаемой среды в 50-70-е годы прошлого века был обусловлен широким внедрением композиционных материалов. В последнее время новая волна публикаций стимулирована нанотехнологиями и качественно возросшим уровнем компьютерного моделирования термомеханических процессов в аналитическом и численном представлении. Литература по неклассическим моделям сплошных сред необозрима, хороший исторический и сравнительный обзор ряда моделей содержится в [1,2], обзор некоторых экспериментальных работ по определению констант – в [3], представление о текущем состоянии развития дают работы [3-6].

Плодотворна использованная в [1] классификация обобщенных сред по показателю нелокальности. Он определяется масштабными параметрами, имеющими размерность длины: размер частиц наполнителя, зерен, радиус сил дальнодействия или корреляции и т.п.

Теория является нелокальной или сильно нелокальной, если «разрешаюшая способность» модели имеет порядок масштабного фактора l. В рамках такой теории физически допустимо рассматривать напряженно-деформированное состояние фрагментов тела с характерным размером масштабного фактора, распространение волн с длиной, соизмеримой с масштабным фактором.

К слабо нелокальным отнесены все моментные теории, для них масштабный параметр мал по сравнению с рассматриваемыми длинами волн и характерными геометрическими размерами элементов конструкций.

Предельным случаем являются локальные теории, для которых соотношение масштабного фактора l с длиной рассматриваемых объектов, длиной волн является пренебрежимо малым (например, классическая теория упругости).

Популярный представитель моментных теорий – континуум Коссера обязан своим названием братьям Э. и Ф. Коссера [7], которые последовательно использовали вращательные степени свободы при рассмотрении изменяемой кривой линии, деформируемой поверхности и деформируемой среды трёх измерений. Несмотря на столетний юбилей основной работы Э. и Ф. Коссера, до сих пор особо актуальна практическая проблема идентификации этой модели для множества реальных неоднородных (гетерогенных) материалов, пригодных для её приложения. Несоизмеримо малое (к числу теоретических работ) количество надежных и подтвержденных разными исследователями результатов по определению параметров модели даже в простейшем случае упругого изотропного тела вызывает желание выяснить причины сложившейся ситуации.

2. МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ГИПОТЕЗА ОДНОРОДНОСТИ МАТЕРИАЛА

Носителями моментных напряжений потенциально обладают многие реальные материалы с микроструктурными неоднородностями: поликристаллические материалы, композиты, суспензии, бетоны и т.п. Для моделирования их механического поведения на различных масштабных уровнях в основном используется двухуровневый подход [11].

При макроскопическом моделировании механического поведения таких гетерогенных материалов в рамках классической сплошной среды широко используются методы осреднения (гомогенизации) [8-14], позволяющие формулировать определяющие соотношения в виде осредненных уравнений связи между осредненными компонентами тензоров напряжений и деформаций с помощью эффективных характеристик, вычисляемых различными методами. Такая замена неоднородной среды эквивалентной однородной средой чаще всего вводится на уровне принимаемой гипотезы эквивалентной гомогенности или как результат математического осреднения всех быстро осциллирующих величин и функций для периодических структур (приближение нулевого порядка) [12-13]. Осреднение производится по представительному объёму гетерогенного материала, с характерным размером, существенно превышающим характерный размер принимаемой во внимание структурной неоднородности [8-14].

Существуют численные методы осреднения, например [15], позволяющие вычислять характеристики представительного объёма и в окрестности поверхностных слоев гетерогенного материала, но при этом неизбежно возникает изменение класса симметрии материала с вычисляемыми эффективными характеристиками. Порождаемое этим обстоятельством нарушение гипотезы однородности влечет необходимость решения краевых задач с непрерывной зависимостью эффективных свойств материала от расстояния до его поверхности.

Например, гетерогенный материал, содержащий равномерно распределенные шаровые частицы наполнителя, в результате применения метода гомогенизации может быть изотропным внутри объёма, при приближении по нормали к плоской свободной поверхности или к поверхности с однородными нулевыми кинематическими условиями материал может приобретать свойства трансверсально изотропного тела с показателями анизотропии, зависящими от расстояния до границы материала и типа граничных условий. В окрестности более сложных участков границ, где происходит существенное изменение геометрии (с угловыми точками) или смена типа граничных условий, тип анизотропии в приповерхностном слое материала с эффективными свойствами будет более сложным. Причем для теории микрополярных сред используется обобщенная теория материальной симметрии [16-17] из-за разного типа тензоров (полярных и аксиальных), входящих в определяющие уравнения.

Гипотезы и определения метода усреднения ограничивают размеры испытываемых гетерогенных образцов, длины волн в рассматриваемых материалах, размеры анализируемых объёмов тела. Следствием этих ограничений является невозможность анализа напряжений и деформаций в микрообъёмах гетерогенного материала, в частности на межфазных границах, на поверхностях контакта разных материалов и в тонких приповерхностных слоях (толщиной порядка характерного линейного размера представительного объёма) в рамках модели гомогенизированного однородного тела с эффективными усредненными характеристиками.

Поэтому решения краевых задач в приповерхностных слоях, получаемые в рамках гипотезы однородного материала с эффективными характеристиками, трактуются для периодических структур как приближение нулевого порядка [12]. Для рассмотрения следующего приближения ставятся новые краевые задачи с определяющими уравнениями и граничными условиями, соответствующими известной периодической структуре материала.

Проблемы, связанные с указанными краевыми эффектами для гетерогенных материалов произвольной структуры рассматриваются в рамках микромеханического подхода [11,18-21] или с использованием сильно нелокальных теорий [1,4] (см. также гл. 9 в [12] “Математические вопросы теории пограничного слоя в композиционных материалах”), позволяющих анализировать напряженно-деформированное состояние (НДС) фрагментов конструкций с размерами порядка масштабного фактора l. Промежуточным вариантом для исследования краевых эффектов могло бы стать использование модели неоднородного материала с эффективными свойствами, идентифицируемыми с помощью методов осреднения [15].

Однородный континуум Коссера является типичным примером гомогенизированной сплошной среды, состоящей из одинаковых элементарных материальных жестких тетраэдров и наделенной в каждой точке одинаковой способностью к восприятию моментных воздействий от окружающих соседних точек. Но моментные взаимодействия соседних элементарных объёмов материала могут проявляться лишь при наличии конечного линейного структурного параметра длины – «плеча» l, опираясь на которое распределенные внутренние силы создают момент.

Информация о таких масштабных факторах, имеющих размерность длины, содержится в любой полной комбинации констант континуума Коссера. Ниже освещены проблемы, экспериментальные методики и достижения по определению констант этой модели для реальных материалов.

3. КОНСТАНТЫ ИЗОТРОПНОГО КОНТИНУУМА КОССЕРА

Идентификацию констант рассмотрим для простейшего континуума Коссера – упругого изотропного однородного и центрально-симметричного тела при малых деформациях в изотермических условиях и в окрестности естественного состояния [22-23], характеризуемого 6 независимыми постоянными (общий случай анизотропии требует определения 271 константы [24]).

Главное затруднение [25] при определении констант состоит в невозможности наблюдения эффектов проявления моментных составляющих при однородных видах НДС, т.к. вследствие уравновешенности моментных составляющих направляющий триэдр в точке является «скрытым». Поэтому основные результаты, демонстрирующие важность учета вращательных степеней свободы элементарного объёма сплошной среды, получены в задачах определения коэффициентов концентрации напряжений и деформаций, в окрестности особых точек, в тонких приповерхностных слоях при решении смешанных краевых задач.

Это обстоятельство требует использования соответствующей экспериментальной техники для количественной регистрации компонент тензоров деформаций и вращений в локальных областях с высокими градиентами измеряемых величин. Компоненты двух несимметричных тензоров напряжений чаще всего не поддаются раздельному измерению и оцениваются только по их измеряемым интегральным эффектам – параметрам нагружения (приложенные силы, крутящие моменты, давление на поверхности образца и т.п.).

Поэтому очень сложным является вопрос об адекватности моделирования наблюдаемых эффектов механического поведения с точки зрения их физической природы. Разнообразие механизмов сопротивления деформации, механизмов диссипации механической энергии и связанных с ними механизмов нелинейного поведения реальных гетерогенных материалов при ограниченных экспериментальных данных, измеренных на многообразиях не более трех (как правило) измерений пространства компонент тензора деформации и пространства компонент тензора вращений, могут служить подтверждением не одного, а разных представлений закона состояния.

Также существенным осложняющим обстоятельством для идентификации детерминированных моделей несимметричной теории упругости является статистическая вариативность свойств гетерогенных материалов.

Для рассматриваемого континуума Коссера первые публикации об экспериментальном определении упругих констант появились в последней трети ХХ века [3,26-35]. Основные результаты получены для пористых материалов: костной ткани и пенопластов разной плотности на основе различных полимеров. Их характерной чертой является существенно неоднородное распределение массы материала по объёму тела, причем соседние сгущения массы связаны друг с другом податливыми тонкостенными оболочками переменной толщины. Исключениями являются монолитный композит – отвержденная эпоксидная смола, наполненная на 60 % алюминиевой дробью [27-28] и графит Н237 [29].

Методы, используемые при идентификации констант континуума Коссера, можно разделить на 4 следующие группы [36]:

- Методы размерных эффектов, основанные на предсказываемой теорией Коссера зависимости жесткости образцов от их размеров в опытах с изгибом и кручением стержней и пластинок. Численный анализ аналитических решений краевых задач для изгиба и кручения в рамках рассматриваемой модели приведен в [37]. Так как наружные слои образцов вносят максимальный вклад в жесткость образцов на изгиб и кручение, в работах [20,34] предложены поправки для учета поверхностного поврежденного слоя пористого материала при механической обработке образцов. Рекомендуется вводить поверхностный слой изотропного материала с более низким модулем Юнга (в частности, с нулевым), толщина этого слоя – порядка 0.5 диаметра характерного элемента структуры.

- Полевые методы, базирующиеся на сравнительном анализе полей перемещений и деформаций в окрестности различных концентраторов напряжений, где классическая теория и теория Коссера дают отличающиеся результаты [22-25,38-47].

- Методы, основанные на явлении дисперсии сдвиговых волн (зависимости их скорости от частоты). Трудность данного подхода состоит в том, что указанная дисперсия может быть обусловлена также рядом других диссипативных механизмов, присущих гетерогенным материалам [2]. Пример определения констант континуума Коссера для эпоксидного композита с алюминиевой дробью в опытах с прохождением ударных импульсов [28] при отсутствии проявлений размерных эффектов в квазистатических опытах на изгиб и кручение [27] свидетельствует о неоднозначности этих процедур определения констант. Также велики демонстрируемые в [33] статистические вариации результатов измерений по соотношению модулей и по тангенсу угла потерь. Поэтому уместна объективная осторожность авторов [48] по трактовке полученной ими немонотонной зависимости фазовой скорости от частоты для рыхлого грунта. В работах [49-53] предлагается использовать для целей идентификации констант современные датчики перемещений и углов поворота при регистрации и последующей обработке поверхностных волн Рэлея и Лэмба.

- Расчетные методы определения констант континуума Коссера, основанные на применении процедур осреднения для гетерогенных материалов с известной внутренней структурой, чаще всего, периодической [12,54-56]. При этом на уровне структурных элементов (микроуровне) обычно используются модели простых классических материалов, для перехода на макроуровень к модели Коссера стандартно применяется осреднение по представительному объёму.

В 2009 г. автор отмечает десятилетний юбилей знакомства с проблемой определения констант моментной теории упругости, инициированного И.Н.Шардаковым после получения им c соавторами первых аналитических решений ряда задач для упругого изотропного однородного континуума Коссера [42-43].

В качестве модели двумерного континуума Коссера была выбрана игдантиновая (игдантин – оптически активный низкомодульный материал с модулем Юнга ~0.1÷0.2 МПа на основе желатина [57]) пластина с полыми жесткими цилиндрическими частицами наполнителя (рис.1), снабженными индикаторами перемещения и поворота в виде нониусных сеток.

Рис.1.	Схема наполненной игдантиновой пластины, частицы наполнителя и двух фрагментов пластины.

Частицы наполнителя – с внешним диаметром ~5 мм и внутренними крестообразными каналами для реализации задания на них локальных (на конкретных частицах) крутящих моментов. Пластина шириной 100 мм и длиной от 460 до 500 мм по длинной стороне через промежуточный слой крупноворсистой ткани приклеена к текстолитовому основанию. Нагружение пластины – действием собственного веса вдоль длинной стороны при её перемещении с горизонтальной подложки в вертикальное положение. Предполагалось, что НДС в средней части пластины в силу принципа Сен-Венана будет мало отличаться от соответствующего одномерного решения для бесконечно длинной пластины.

Решение последней задачи в рамках классической теории позволяет определить только модуль сдвига, а планировавшееся решение по моментной теории упругости дополнительно содержит две константы этой теории.

В ходе изготовления экспериментальной модели и анализа аналитического решения задачи для аналогичной бесконечно длинной пластины, приклеенной к обеим боковым поверхностям, возникли сомнения в адекватности изготавливаемой модели и предполагаемого решения задачи для неё в рамках однородного упругого изотропного континуума Коссера. Изображенные на рис.1 фрагменты материала с носителями моментных напряжений дают очевидное представление о различии вращательных степеней свободы частиц наполнителя в окрестности свободной поверхности и в окрестности поверхности наполненного полимера, приклеенной к текстолиту.

Поэтому было сформулировано предположение: наиболее вероятным препятствием для конструктивного использования в практике идентификации полученных аналитических, полуаналитических и численных решений краевых задач в рамках континуума Коссера является противоречие между наличием приграничной зоны краевого эффекта, обусловленной наличием носителей моментных напряжений, и явной или неявной гипотезой об однородности континуума во всех постановках решенных краевых задач, предлагаемых в качестве основы для реализации экспериментальных процедур.

Другими словами, существует противоречие – разность решений краевых задач в рамках классической теории и соответствующей ей модели однородного континуума Коссера носит характер погранслоя [1], значимого лишь внутри приграничной зоны краевого эффекта, где гипотеза об однородности континуума Коссера из-за наличия носителей моментных напряжений не справедлива.

4. АНАЛИЗ МАСШТАБНЫХ ФАКТОРОВ ДЛИНЫ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ
И ГИПОТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Основное отличие континуума Коссера от классической теории состоит в принципиальном различии понятий элементарного материального объёма сплошной среды.

Классическая теория оперирует с элементарным объёмом сплошной среды, стягиваемом при предельном переходе в материальную точку, диаметр которой может быть как угодно малым и параметры определяющих уравнений не зависят от степени этой малости. Но физическое содержание материальной точки такого континуума определяется понятием представительного объёма, осреднением по его объёму и его поверхностям определяются все удельные эффективные характеристики материала. Силовое взаимодействие двух соседних материальных элементарных объёмов, разделенных элементарной ориентированной площадкой , характеризуется только главным вектором  распределенных усилий на этой площадке. Инерционные характеристики материальной точки с радиус-вектором  задаются постоянной плотностью среды . Для задания движения во времени  материальной точки такой среды достаточно определения вектора перемещений .

Рассматриваемый континуум Коссера базируется на элементарном объёме в виде конечного ориентированного тетраэдра, наделенного не только массовой плотностью , но и плотностью момента инерции . От характерного размера этого тетраэдра зависят параметры моделей и его нельзя сделать произвольно малым для конкретного моделируемого материала. Представительный объём этого континуума должен иметь характерный линейный размер, на порядок превышающий характерный линейный размер тетраэдра. Силовое взаимодействие двух соседних материальных объёмов континуума Коссера с эффективными осредненными характеристиками и общей элементарной площадкой , характеризуется главным вектором  и главным моментом  распределенных усилий на этой площадке. Движение материального тетраэдра требует задания векторов перемещения его центра масс  и вращения  относительно этого центра масс.

Уравнения движения при заданном векторе удельной (на единицу объёма) плотности объёмных сил  и заданном векторе удельной плотности объёмных моментов  имеют вид

(1)

где  – набла-оператор,  – несимметричный тензор напряжений,  – несимметричный тензор моментных напряжений,  – тензор Леви-Чивита (альтернирующий тензор) третьего ранга.

В [1] отмечается, что уравнения движения (1) для рассматриваемого континуума Коссера несколько не согласованы по степени приближения по масштабному параметру длины l: первое имеет нулевой порядок, а второе – второй. Для обеспечения согласованной точности предлагается в соответствующем лагранжиане удерживать производные смещения на один порядок выше, чем для производных микровращения. Эта несогласованность в конечно-элементной реализации краевых задач моментной теории упругости приводит к эффективному использованию более высокой степени аппроксимирующих полиномов для компонент вектора перемещений, чем для компонент вектора вращений [40,46].

Для рассматриваемого континуума определяющие соотношения в работах различных авторов отличаются обозначениями констант. Так, для ортонормированной системы координат в интерпретации В.Новацкого [22] выражения для компонент тензоров напряжений имеют вид

(2)

а в интерпретации А. Эрингена [38]

(3)

где  – компоненты несимметричного тензора деформаций ,  – компоненты тензора изгиба-кручения ,  – константы в интерпретации В.Новацкого,  – константы в интерпретации А.Эрингена.

Из сравнения этих представлений имеем связь

(4)

В работах Р.Лейкса [3,30-32,35] приведены экспериментально измеренные значения констант, связанные с представленными выше константами моментной теории:

инженерные константы – модули сдвига, Юнга, коэффициент Пуассона

(5)

масштабные параметры кручения  и изгиба , имеющие размерность длины и коррелирующие с характерными размерами структурных элементов в исследованных материалах

;   ;	(6)

безразмерные параметры

;   .	(7)

Из этих формул легко получить значения констант в представлении В.Новацкого для экспериментально исследованных материалов

(8)

Теория размерностей позволяет выделить другие комбинации констант определяющих соотношений, имеющих размерность длины. В [22] введены масштабные параметры (далее без указания индекса будут использоваться константы в представлении В. Новацкого и масштабные параметры длины  Р.Лейкса)

;    ;    .				(9)

В [2] при рассмотрении плоской задачи используется параметр

.										(10)

При учете инерционных эффектов появляется ещё один характерный размер – радиус инерции элементарного объёма однородного и центрально симметричного континуума Коссера

.											(11)

Используя приведенные выше формулы, вычислим масштабные параметры длины и константы рассматриваемого континуума Коссера в представлениях
(2-11) для различных материалов, исследованных разными экспериментальными методами. Названия материалов, метод их испытания и ссылки на источник информации приведены в табл.1.

Табл.1.

| № | Материал | Метод испытаний | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syntactic foam (полые стеклянные сферы в эпоксидной матрице) | Изгиб, кручение стержней круглого сечения | [3,31,32] |
| 2 | Dense polyuretane foam (пенополиуретан высокой плотности) | Изгиб, кручение стержней круглого сечения | [3,31,32] |
| 3 | Human bone (человеческая кость) | Кручение квадратной пластинки | [3,32] |
| 4 | Low density foams (foam PC – полистирольный пенопласт низкой плотности) | Кручение стержня квадратного сечения | [3,32] |
| 5 | Эпоксидный композит, 60% по объёму алюминиевой дроби | Прохождение волновых возмущений | [28] |
| 6 | Graphite H237 (графит) | Изгиб пластинки | [29] |
| 7 | WF300 (вспененный полиметакрилимид) | Кручение стержня квадратного сечения | [34] |
| 8 | WF300 | Изгиб стержня квадратного сечения | [34] |
| 9 | WF300 | Кручение стержня круглого сечения | [34] |
| 10 | WF300 | Изгиб стержня круглого сечения | [34] |
| 11 | WF110 | Кручение стержня круглого сечения | [34] |
| 12 | WF110 | Изгиб стержня круглого сечения | [34] |
| 13 | WF51 | Изгиб, кручение стержней | [34] |

В табл.2 приведены исходные и рассчитанные по (4-11) характеристики (исходное значение d – размер структурного элемента неоднородности) для материалов, представленных в табл.1.

Табл.2.

Исходные и расчетные значения констант для материалов табл.1.

| Параметр | Материал и метод испытания согласно табл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| , МПа | 1033 | 104 | 4000 | 0.60 |  |  | 285 | 282 |  |  | 80 |  | 30 |
| , МПа | 2758 | 300 | 12000 |  |  | 4500 |  | 637 |  |  |  | 216 | 65 |
|  | 0.34 | 0.44 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| , мм | 0.065 | 0.62 | 0.22 | 3.8 |  | 1.6 | 0.8 |  | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.36 | 0.54 |
| , мм | 0.032 | 0.327 | 0.45 | 5.0 | 0.59 | 2.8 | 0.77 | 0.78 |  | 0.48 | 0.36 | 0.49 | 0.55 |
|  | 0.1 | 0.04 | >=0.5 | 0.09 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.16 |  |
|  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , МПа | 2096 | 763 | ∞ | 0.098 | 7590 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| , МПа | 1033 | 104 | 4000 | 0.60 | 1890 |  | 285 | 282 |  |  | 80 |  | 30 |
| , МПа | 115 | 4.33 | >=400 | 0.059 | 7.45 |  | 2.88 | 2.85 |  |  | 3.33 |  |  |
| , Н | -2.73 | -26.6 | -12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , Н | 4.1 | 40 | 19.4 | 5.69 |  |  | 182 |  |  |  | 20.8 |  | 8.46 |
| , Н | 0.13 | 4.5 | 305 | 54.3 |  |  | 494 |  |  |  | 20.6 |  | 26.6 |
| +, Н | 4.23 | 44.5 | 324.4 | 59.99 | 2640 |  | 676 |  |  |  | 41.4 |  | 35.06 |
| , мм | 0.101 | 1.64 | 0.64 | 16.7 | 16.7 |  | 7.7 |  |  |  | 1.8 |  |  |
| , мм | 0.11 | 1.75 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , мм | 0.136 | 2.26 | 0.64 | 22.5 | 22.5 |  | 10.8 |  |  |  | 2.5 |  |  |
| , мм | 0.045 | 0.46 | 0.64 | 7.7 | 0.84 |  | 1.09 | 1.10 |  | 0.68 | 0.51 | 0.69 | 0.78 |
| , мм |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/см3 | 0.585 | 0.34 | 2.0 |  | 2.19 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
| J, г/см |  |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d, мм | 0.07÷ 0.18 | 0.05÷0.15 | 0.2 |  | 1.4 |  | 0.6÷0.7 |  |  |  | 0.45÷0.55 |  | 0.62÷0.72 |

Анализ масштабных факторов длины , , – для конкретных материалов свидетельствует об их существенной вариации и корреляции с характерным размером структурного элемента d, приведенным в последней строке табл.2. В табл.3 приведены коэффициенты корреляции величин , , – со средним значением dср, на рис.2 приведены диаграммы попарного рассеяния для  - dср и  - dср с построенными уравнениями линейной регрессии.

Табл.3.

Коэффициенты линейной корреляции.

| Пара случайных величин | - dср | - dср | - dср | - dср | - dср | - dср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент корреляции r | 0.46 | 0.59 | 0.97 | -0.69 | 0.96 | 0.59 |
| Число попарных наблюдений | 9 | 10 | 6 | 3 | 6 | 10 |

И.А. Кунин отмечает [1], что в моментная теория упругости «… вводится чисто феноменологически по аналогии с классической теорией упругости, и параметр l не предполагается малым. В результате характерными задачами, которые часто решаются в рамках моментных теорий, являются расчеты концентрации напряжений на неоднородностях порядка или даже меньше l. Естественно, значения концентрации могут при этом заметно расходиться со значениями, полученными на основе классической теории упругости, что создает некоторую иллюзию существенного уточнения теории».

Автору удалось найти только один случай [2] использования экспериментально найденных констант модели Коссера [28] (материал 5 в табл.1,2) при анализе волновых задач. При демонстрации эффектов рассматриваемого континуума Коссера в основном используются комбинации констант моментной теории, соответствующие гипотетическим материалам.

Для оценки демонстрируемых при этом вычислительных эффектов («некоторых иллюзий» по [1]) сравним количественные значения различных масштабных факторов длины, представленных в табл.2 для реальных материалов, с масштабными факторами длины в табл.4, подсчитанными по формулам (6,9-11) для используемых комбинаций констант гипотетических материалов в работах [6,42-47,52,53,58,59] (исходные данные в [42-43] приведены в безразмерном виде, поэтому все коэффициенты, помеченные знаком (*) являются безразмерными величинами).

Рис.2. Диаграммы попарного рассеяния для  - dср и  - dср.

Сравнение дополнительных констант моментной теории  и масштабных факторов длины , , –,  для реальных (табл.2) и гипотетических материалов (табл.4) свидетельствует о значительном превышении сравниваемых величин для гипотетических материалов (исключая комбинацию констант 8 табл.4). Кроме этого, не имеют физического содержания принятые в [52-53] значения массовой плотности  и плотности момента инерции .

Сравним масштабные факторы длины , , –,  гипотетических материалов (табл.4) с характерными линейными размерами поликристаллов, концентраторов напряжений, длин волн при демонстрации эффектов учета моментных составляющих тензора напряжения в работах [6,42-47,52,53,58,59].

Табл.4.

Константы гипотетических материалов и соответствующие
им масштабные параметры длины.

| Параметр | Источник данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [6] | [6] | [42-43] | [43] | [44-47] | [52] | [53] | [58] | [58] | [59] |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| , МПа | 115390 | 54330 | 1.5* |  | 2096 | 28000 | 28000 | 3000 | 3000 | 3230 |
| , МПа | 76920 | 27700 | 1* | 1* | 1033 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2150 |
| , МПа | 100000 | 2770 | 0.5* | 0.2* | 114.8 | 4000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1.5 |
| , МН |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 0.002 | 2 |  |
| , МН |  |  | 0.01* | 0.01* | 4.1 | 193.6 | 193.6 | 0.001 | 1 | 225 |
| , МН |  |  | 0.01* | 0.01* | 0.1312 | 3046 | 3046.4 | 0.001 | 1 | 225 |
| , МН | 7.692 | 10 | 0.02* | 0.02* | 4.2312 | 3239.6 | 3240 | 0.002 | 2 | 450 |
| , г/см3 | 7.8 | 2.7 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| J, г/см |  |  |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  |
| , мм |  |  | 0.1* | 0.1* | 63 | 220 | 220 | 0.71 | 22 | 323 |
| , мм | 5 | 9.5 | 0.071* | 0.071* | 32 | 450 | 450 | 0.5 | 16 | 229 |
| , мм | 6.6 | 32 | 0.122* | 0.173* | 101 | 636 | 779 | 0.75 | 24 | 8663 |
| , мм |  |  |  |  |  | 174 | 247 | 0.79 | 25 |  |
| , мм | 6.2 | 42 | 0.141* | 0.224* | 136 | 636 | 900 | 0.79 | 25 | 12247 |
| , мм | 7.1 | 13 | 0.1* | 0.1* | 45 | 636 | 636 | 0.71 | 22 | 323 |
| , мм |  |  |  |  |  | 316 | 316 |  |  |  |

Комбинация констант (её номер в табл.4 соответствует номеру нижеприведенного списка) с масштабными факторами длины:

- от 5 мм до 7 мм использована для анализа НДС в окрестности отверстия диаметром ~2 мм;

- от 9.5 мм до 42 мм – построение расчетной, существенно отличающейся от классической, диаграммы растяжения образца из упругопластического континуума Коссера, классические константы упругости соответствуют высокопрочному алюминиевому сплаву 6061-Т6;

- от 0.071 до 0.141 в безразмерных величинах – анализ НДС в окрестности отверстия и включения с радиусом 0.1, отличия от классического решения до 50%;

- от 0.071 до 0.224 в безразмерных величинах – анализ НДС при кручении плоского кольца за внутренний контур с радиусом 0.1, отличия от классического решения до ~260%;

- от 32 мм до 136 мм – анализ НДС для шести краевых задач, константы ,  этой комбинации на 6 десятичных порядков увеличены по сравнению с данными [32] для человеческой кости (материал 3 табл.1-2); по данным [44-47] не удается перейти от приведенных безразмерных геометрических параметров конструкций к размерным величинам; максимальные отличия от классического решения получены для системы 5 симметрично расположенных отверстий радиусом R0=0.1 и длиной перемычки между отверстиями D=0.25 R0;

- от 174 мм до 636 мм – анализ волны Лэмба в тонкой пластине из материала с плотностью =100 г/см3 и плотностью момента инерции =100000 г/см; константы , ,  этой комбинации также примерно на 6 десятичных порядков увеличены по сравнению с аналогичными константами табл.2; по представленным безразмерным данным [52] не удается определить толщину пластины и длину волны в числовом примере; показано наличие качественно новой волновой моды, не имеющей аналогов в классической теории;

- от 220 мм до 900 мм – анализ поперечных объёмных волн в пространстве из материала с константами комбинации 6 за исключением уменьшенной в 2 раза константы ; минимальная анализируемая длина волн ~209 мм;

- от 0.5 мм до 0.79 мм – анализ НДС балок толщиной от 0.005 мм, для этой толщины получено уменьшение максимального прогиба от классического решения в 339 раз;

- от 16 мм до 25 мм – анализ НДС балок толщиной от 0.15 мм, здесь получено уменьшение максимального прогиба от классического решения в 52 раза; на основании полученных результатов в [58] высказаны сомнения в применимости классической теории изгиба балок для тонких балок;

- от 229 мм до 12247 мм – анализ НДС тонких пластин толщиной 0.0125 мм, уменьшение максимального прогиба от классического решения для квадратной пластинки в 148 раз, указывается на неприменимость классической теории для малых толщин пластинок.

Представленные в работах [6,42-47,52,53,58,59] вычислительные эффекты демонстрируют преувеличенную значимость учета моментных составляющих за счет назначения значений констант, не соответствующих реальным материалам, а также за счет пренебрежения ограниченной областью применимости гипотезы однородности континуума Коссера с известными масштабными параметрами длины для конкретных материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модель континуума Коссера обладает, несомненно, более высокой общностью по сравнению с классической моделью сплошной среды, что позволяет получать качественно новые теоретические результаты при решении краевых задач статики и динамики.

Практическая значимость учета моментных составляющих в реакции материала на внешнее воздействие остается неясной из-за малости экспериментально измеренных и статистически значимых эффектов такого учета для реальных материалов.

Задачи экспериментального обеспечения и идентификации констант однородного континуума Коссера для реальных материалов не доведены уровня стандартных методик из-за различных проблем, затронутых в данной работе.

При корректной (по физическому содержанию) постановке краевых задач наряду с термодинамическими ограничениями на константы континуума Коссера [22,46] необходимо контролировать выполнение геометрического условия по масштабному фактору длины для конкретного материала

,

где  – характерный линейный структурный размер материала, который определяется по известной структуре материала или выбирается из характерных масштабных параметров длины (, , –), вычисляемых по известным константам континуума Коссера;  – характерный минимальный линейный размер или минимальная анализируемая длина волны в рассматриваемой конструкции.

ЛИТЕРАТУРА

- Кунин И.А. Теория упругих сред с микроструктурой: Нелокальная теория упругости. – М.: Наука, 1975. – 416 с.

- Ерофеев В.И. Волновые процессы в твердых телах с микроструктурой. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1999. – 328 с.

- Lakes R.S. Experimental methods for study of Cosserat elastic solids and other generalized continua. Continuum models for materials with micro-structure. 
– N.Y.: J.Wiley, 1995. – Ch.1. – P.1-22.

- Лурье С.А., Белов П.А. Математические модели механики сплошной среды и физических полей. – М.: Изд-во ВЦ РАН, 2000. – 151 с.

- Кривцов А.М. Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой. – М.: Физматлит, 2007. – 304 с.

- Смолин И.Ю. Моделирование деформации и разрушения материалов с явным и неявным учётом их структуры. / Дисс... докт. физ.-мат. наук. – Томск, 2008. – 310 с.

- Cosserat E. et Cosserat F. Théorie des corps deformables. – 1909. – 226 p. (Appendix. P.953-1173 of Chwolson's Traite de Physicue. 2nd ed. Paris).

- Шермергор Т.Д. Теория упругости неоднородных сред. – М.: Наука, 1977. – 400 с.

- Christensen R.M. Theory of Viscoelastisity. – N.Y.: Academic Press, 1971. (Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: Мир, 1974. – 334 с.)

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 336 с.

- Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. – М.: Наука, 1987. – Ч.1. –
464 с.

- Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. Математические задачи механики композиционных материалов. – М.: Наука, 1984. – 352 с.

- Санчес-Паленсия Э. Неоднородные среды и теория колебаний. – М.: Мир, 1984. – 472 с.

- Левин В.М., Николаевский В.Н. Осреднение по объему и континуальная теория упругих сред с микроструктурой. Современные проблемы механики и авиации. – М.: Машиностроение, 1982. – C.182-193.

- Свистков А.Л., Евлампиева С.Е. Использование сглаживающего оператора осреднения для вычисления значений макроскопических параметров в структурно-неоднородных материалах // ПМТФ. – 2003. – Т.44. – №5. – С.151-161.

- Жилин П.А. Векторы и тензоры второго ранга в трехмерном пространстве. – СПб.: Нестор, 2001. – 275 с.

- Еремеев В.А. О локальной группе материальной симметрии в механике микрополярных сред. / Межвуз. сб. науч. трудов “Матем. моделир. систем и процессов”. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2006. – №14. – C.62-73.

- Геракович К. Кромочные эффекты в слоистых композитах. Прикладная механика композитов. / Сб. статей 1986-1988 гг. “Механика. Новое в зарубежной науке”. – М.: Мир, 1989. – Вып.44. – С.295-341.

- Гузь А.Н., Коханенко Ю.В. Краевые эффекты в композитах. // Прикладная механика. – 1995. – Т.31. – №3. – С.3-23.

- Поляков В.А., Перов Ю.Ю. Экспериментальные методы оценки кромочного эффекта. Обзор. // Механика композитных материалов. – 1989. – №2. – С.318-331.

- Brezny R., Green D.J. Characterization of edge effects in cellular materials. // J. of Material Science. – 1990. – Vol.25. – P.4571-4578.

- Новацкий В. Теория упругости. – М.: Мир, 1975. – 872 с.

- Nowacki W. Theory of asymmetric elasticity. – Warszawa: Polish Scientific Publishers. – 1986. – 383 p.

- Neuber H. On the general solution of linear-elastic problems in isotropic and anisotropic Cosserat continua. / Proc. 11th Int. Congr. Appl. Mech. – Springer. – 1965. – P.153-158.

- Савин Г.Н. Основные задачи плоской моментной теории упругости. Савин Г.Н. Механика деформируемых тел. / Избранные труды. – Киев: Наукова думка, 1979. – C.222-237.

- Adomeit G. Ausbreitung elastischer Wellen und Bestimmung von Materialkonstanten im Cosserat-Kontinuum. – Aachen: Techn. Hochschule, 1967. – 78 s.

- Gauthier R.D., Jahsman W.E. A quest for micropolar elastic constants. Part 1 // Trans ASME. Ser. E. – J. Appl. Mech. – 1975. – Vol.42. – №2. – P.369-374.

- Gauthier R.D., Jahsman W.E. A quest for micropolar elastic constants. Part 2 // Arch. Mech. – 1981. – Vol.33. – №5. – P.717-737.

- Tang P.Y. Interpretation of bend strength increase of graphite by the couple stress theory // Comp. and Structures. – 1983. Vol.16. – Is.1-4. – P.45-49.

- Lakes R.S. Size effects and micromechanics of a porous solid // J. Mat. Sci. – 1983. Vol.18. – P.2572-2580.

- Lakes R.S. Experimental microelasticity of two porous solids // Int. J. Solids and Structures. – 1986. – Vol.22. – №1. – P.55-63.

- Lakes R. Cosserat micromechanics of structured media: Experimental methods. / Proc. Amer. Soc. for Composites. – 3rd Technical Conference. – Seatle. – Sept. 25-29, 1988. – P.505-516.

- Chen C.P., Lakes R. Dynamic wave dispersion and loss properties of conventional and negative Poisson’s ratio polymeric cellular materials // Cellular Polymers. – 1989. – Vol.8. – P.343-369.

- Anderson W.B., Lakes R.S. Size effects due to Cosserat elasticity and surface damage inclosed-cell polymethacrylimide foam // J. Mat. Sci. – 1994. – Vol.29. – P.6413-6419.

- Lakes R.S. Elastic freedom in cellular solids and composite materials. Mathematics of Multiscale Materials. Ed. K. Golden, G. Grimmert, R. James, G. Milton, P. Sen. // IMA – NY, Berlin: Springer, 1998. – Vol.99. – P.129-153.

- Смолин И.Ю. Использование микрополярных моделей для описания пластического деформирования на мезоуровне / Межвуз. сб. науч. трудов “Матем. моделир. систем и процессов”. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2006. – №14. – C.189-204.

- Neff P., Jeong J., Fischle A. Stable identification of linear isotropic Cosserat parameters: bounded stiffness in bending and torsion implies conformal invariance of curvature. – Preprint 2574. – http://www3. mathematik. tudarmstadt.de/ fb/ mathe/bibliothek/preprints.html. submitted 2/2009. – 13 p. (дата обращения: 01.06.2009)

- Миндлин Р.Д., Тирстен Г.Ф. Эффекты моментных напряжений в линейной теории упругости // Механика. – Сб. перев. – 1964. – Т.85 – №4. – C.80-114.

- Миндлин Р.Д. Влияние моментных напряжений на концентрацию напряжений // Механика. – Сб. перев. – 1964. – Т.85 – №4. – C.115-128.

- Эринген А.К. Теория микрополярной упругости. Разрушение. / Под ред. Г.Либовица. – Т.2. Математические основы теории разрушения. – М.: Мир, 1975. – C.646-751.

- Nakamura S., Lakes R.S. Finite element analysis of stress concentration around a blunt crack in a Cosserat elastic solid // Comp. Meth. in Appl. Mech. and Eng. – 1988. – Vol.66. – №3. – P.257-266.

- Шардаков И.Н., Кулеш М.А. Построение и анализ некоторых точных аналитических решений двумерных упругих задач в рамках континуума Коссера / Межвуз. сб. науч. трудов “Матем. моделир. систем и процессов”. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2001. – №9. – C.187-201.

- Кулеш М.А., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. Построение аналитических решений некоторых двумерных задач моментной теории упругости // Известия РАН. МТТ. – 2002. – №5. – C.69-82.

- Kulesh M.A., Matveenko V.P., Shardakov I.N. Parametric analysis of analytical solutions to one - and two-dimensional problems in couple-stress theory of elasticity. // Math. Mech. – 2003. – Vol.83. – №4. – P.238-248.

- Korepanov V.V., Kulesh M.A., Matveenko V.P., Shardakov I.N. Analytical and numerical solutions of two-dimensional problems of asymmetric elasticity theory. / European Congress on Comput. Meth. in App. Sci. and Eng. “ECCOMAS 2004”. – Jyväskylä, Finland. –July 24-28, 2004. – P.1-19.

- Корепанов В.В., Кулеш М.А., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. Аналитические и численные решения статических и динамических задач несимметричной теории упругости // Физ. мезомеханика. – 2007. – Т.10. – №5. – C.77-90.

- Корепанов В.В., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. Численное исследование двумерных задач несимметричной теории упругости // Известия РАН. МТТ. – 2008. – №2. – C.63-70.

- Гущин В.В., Потапов А.И., Рубцов С.Н. Измерение скорости ротационной компоненты импульса, распространяющегося в рыхлом грунте. / Труды Нижегородской акустической научной сессии. – ННГУ. – 2002. – C.366-368.

- Кулеш М.А., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. Построение и анализ аналитического решения для поверхностной волны Рэлея в рамках континуума Коссера // ПМТФ. – 2005. – Т.46. – №4. – С.116-124.

- Кулеш М.А., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. О распространении упругих поверхностных волн в среде Коссера // Акустический журнал. – 2006. – Т.52. – №2. – С.227-235.

- Кулеш М.А., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. Дисперсия и поляризация поверхностных волн Рэлея для среды Коссера // Известия РАН. МТТ. – 2007. – №4. – C.100-113.

- Кулеш М.А., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. Построение аналитического решения волны Лэмба в рамках в рамках континуума Коссера // ПМТФ. – 2007. – Т.48. – №1. – С.143-150.

- Кулеш М.А., Матвеенко В.П., Улитин М.В., Шардаков И.Н. Анализ волнового решения уравнений эластокинетики среды Коссера в случае плоских объёмных волн // ПМТФ. – 2008. – Т.49. – №2. – С.196-203.

- Павлов И.С. Гранулированная среда с вращением частиц. Двумерная модель // Проблемы прочности и пластичности. – 2003. – Вып.65. – С.53-64.

- Победря Б.Е. Элементы структурной механики деформируемого твердого тела. / Межвуз. сб. науч. трудов “Матем. моделир. систем и процессов”. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 1996. – №4. – С.66-74.

- Победря Б.Е., Омаров С.Е. Определение материальных функций линейной моментной теории вязкоупругости // Вестник МГУ. Сер. Математика и механика. – 2007. – №5. – С.36-41.

- Осокина Д.Н. Пластические и упругие низкомодульные оптически активные материалы для исследования напряжений в земной коре методом моделирования. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 196 с.

- Саркисян С.О. Прикладные одномерные теории балок на основе несимметричной теории упругости упругости // Физ. мезомеханика. – 2008. – Т.11. – №5. – С.41-54.

- Саркисян С.О. Особенности напряженно-деформированного состояния тонких пластин в рамках теории микрополярной упругости // Вычислительная механика сплошных сред. – 2009. – Т.2. – №1. – С.81-95.

Поступила в редакцию 1 сентября 2009 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН «Трибологические и прочностные свойства структурированных материалов
и поверхностных слоев» и в рамках Программы поддержки ведущих научных школ
(НШ-3717.2008.1).

Сведения об авторах:

Адамов Анатолий Арсангалеевич, ведущий научный сотрудник Института механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия, e-mail: adamov@icmm.ru