УДК 532.135:536.242:678.065

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ СРЕД В УСЛОВИЯХ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

Баранов А.В.

Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М.Губкина,

г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Жидкости с особыми свойствами очень широко используются в различных процессах современной промышленности, поэтому исследованию течения неньютоновских жидкостей уделяется большое внимание. Проведен анализ работ, посвященных неизотермическому течению как химически инертных, так и реагирующих неньютоновских сред в каналах. Отмечены все важные факторы, которые необходимо учитывать при разработке математических моделей процессов течения таких сред. Отражен прогресс в развитии работ данного направления.

Отдельно подробно рассмотрена модель течения резиновых смесей в каналах с учетом диссипации энергии, тепловых эффектов от сжимаемости смеси, эффекта пристенного скольжения, тепловых граничных условий третьего рода, а также зависимости вязкости и всех теплофизических свойств от температуры, давления и степени химического превращения.

Ключевые слова: теплообмен; неньютоновские жидкости; неизотермическое течение; полимеры; резиновые смеси; математическое моделирование

NON-ISOTHERMAL FLOW OF RHEOLOGICAL COMPLEX MEDIA TAKING INTO ACCOUNT OF CHEMICAL CONVERSIONS

Baranov A.V.

Gubkin’s Russian State University for Oil and Gas, Moscow, Russia

SUMMARY

Fluids with specific properties are very wide used in different processes of modern industry therefore the investigations of non-Newtonian fluids are very much popular. Some articles, dedicated to non-isothermal flow into channels as chemical inert so chemical active non-Newtonian media have been analyzed. Important factors which are necessary to take into account for a developing of mathematical models of flow of media under consideration have also been underlined. Some progress in above scientific direction has been analyzed. A model of flow for rubber mixtures into channels taking into consideration of dissipative energy, thermal effects and effect of stick-slip, thermal border conditions of third kind and dependencies of viscosity and thermophysical properties versus temperature, pressure and chemical conversion has separate been discussed.

Key words: heat-interchange; non-Newtonian fluids; non-isothermal flow; polymers; rubber mixtures; mathematical modeling

1. ТЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ ИНЕРТНЫХ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

На первом этапе рассматривались задачи установившегося изотермического (то есть с постоянной вязкостью) течения без учета диссипации. Сравнительно полный анализ проблемы по теплообмену при течении неньютоновских жидкостей с постоянными физическими свойствами дан в монографиях [1,2].

Исследования, выполненные при указанных допущениях, можно рассматривать только в качестве первой попытки решения сложной проблемы, т. к. процесс течения материалов с высокой вязкостью обычно осуществляется со значительным перепадом температур и давлений при значительном диссипативном выделении тепла.

В отечественной и зарубежной литературе имеется большое количество работ, посвященных изучению диссипативных тепловыделений при течении как ньютоновских, так и различных неньютоновских жидкостей с постоянными физическими свойствами [3-8].

Особое место в этом ряду принадлежит работам Тура [3], который показал, что при ламинарном течении высоковязкой жидкости через каналы малых диаметров заметно проявляются тепловые эффекты, связанные с рассеиванием энергии и сжимаемостью. Величины этих эффектов имеют один порядок, поэтому сжимаемостью жидкости во внутренних течениях пренебрегать нельзя. При этом учитывалось значительное влияние сжимаемости на распределение температуры и опускалось менее существенное воздействие на скорость и диссипацию. Это предположение впоследствии применялось практически во всех работах, учитывающих охлаждение жидкости при расширении [9-10]. Кроме этого, в [3] Тур показал, что безразмерная температура в любой точке потока может быть представлена в виде суммы двух безразмерных температур, одна из которых соответствует течению с внутренними источниками тепла при условии равенства температуры жидкости на входе и температуры стенки, а другая - течению без учета диссипации. Этот факт также впоследствии использовался многими исследователями [4,6,8].

Однако в работах Тура [3] область теплообмена, близкая ко входу, практически не исследовалась, поскольку точное решение в этой области связано с нахождением большого числа собственных функций.

Исследования течения в круглом канале при граничных условиях первого рода “степенной” жидкости посвящена работа Фройштетера [5]. Расчеты профиля температуры и локального числа Нуссельта в произвольном сечении канала привели к важному выводу: степень влияния диссипации на теплообмен возрастает по мере увеличения приведенной длины, т.е. вблизи входа (при больших числах Гретца) возмущения температурного поля будут находиться только в пристеночной области. Это вытекает также из работы Тябина [7], выполненной вариационным методом Бубнова-Галеркина, а также работ, расчеты в которых производились численным методом конечных разностей.

Все вышеприведенные работы были посвящены исследованию теплообмена при постоянных физических свойствах. Такой подход позволяет выявить некоторые важные закономерности, однако результаты, полученные в этих работах, справедливы только при незначительных градиентах температуры и давления в канале. Более точные решения должны учитывать зависимость физических свойств от температуры и давления. Первым шагом на этом пути является введение в математическую модель температурной зависимости вязкости как наиболее существенный фактор из всех остальных. Это требует совместного рассмотрения дифференциальных уравнений движения и энергии, что вызывает известные математические трудности. Поэтому в ряде работ Фройштетер [11] предложил различные эмпирические уравнения, полученные на основании обобщения обширных экспериментальных данных и позволяющих рассчитывать средние значения коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления. Например, он предложил формулу для определения критерия Нуссельта при неизотермическом течении различных неньютоновских жидкостей с учетом диссипации энергии как при нагревании, так и при охлаждении. Достаточно подробный обзор работ этого характера осуществлен Фройштетером [12]. Полученные формулы удобны для инженерных расчетов, но в настоящее время необходимо определять поля скорости и температуры в потоке для более реального отражения физической сущности процесса.

Кристиансен [13] исследовал неизотермическое течение “степенной” жидкости в круглых трубах без учета диссипации. Расчеты проводились численными методами. Доказана корректность допущения о пренебрежении радиальной составляющей скорости по сравнению с аксиальной при выполнении условия Кw/K0<10. Из анализа работ Кристиансена вытекает, что зависимость вязкости cреды от температуры оказывает существенное влияние на параметры теплообмена как при нагревании жидкостей, так и при охлаждении. Это влияние уменьшается при увеличении индекса течения и приведенной длины.

Решение задачи, аналогичной работам Кристиансена, осуществлено в [14].

Работы [13-14] выполнены без учета диссипации энергии. Однако при течении высоковязких сред в каналах небольших сечений диссипация достигает значительной величины и пренебрежение ею может существенно исказить физическую сущность процесса.

Совместному рассмотрению влияния диссипации и температурной зависимости вязкости на течение “степенной” жидкости в круглом канале при граничных условиях первого рода посвящены работы Форреста и Уилкинсона [15]. Вид функции K(T) устанавливается следующей зависимостью:

K(T)=K01+b(T−T0)n								(1.1)

В результате решения, выполненного численным методом, найдены профили температуры и скорости, а также распределение числа Нуссельта.

В аналогичной постановке выполнены исследования течения резиновых смесей при литье под давлением в работе [16]. Результаты численных расчетов сравнивались с большим количеством экспериментальных данных, отмечается их хорошее соответствие.

Целый ряд работ [9,10,17-21], решение в которых учитывает диссипацию энергии и неизотермичность, выполнены практически при одинаковых допущениях с работами [14,15]: стационарность и одномерность течения, пренебрежение аксиальной теплопроводностью и инерционными членами. В [17] показано, что упрощение dp/dx=const (по всей длине трубы) приводит к заметному искажению температуры у стенки, что объясняется неправильным учетом диссипативного фактора.

Достаточно полный учет всех факторов, определяющих теплообмен при течении вязких неньютоновских жидкостей, содержится в работах [9,10,20]. В [20] решение получено для граничных условий третьего рода при условии линейной зависимости плотности от температуры и давления. Вычисления показали значительный разогрев (до 700С) расплава полимера при прохождении канала при одновременном существовании в потоке значительных градиентов температуры. В аналогичной постановке эта же задача была решена приближенным аналитическим методом в [9,10]. Однако при этом использовался громоздкий метод малого параметра, основанный на последовательно вычисляемых функциях возмущения.

В [22] сделана попытка получить решение с учетом зависимости вязкости, температуропроводности и теплоемкости от температуры. В уравнение энергии включены члены, определяющие диссипацию энергии и охлаждение из-за расширения при течении. Решение проведено численным методом для граничных условий первого рода. При этом применяется уравнение объемного состояния Спенсера-Джилмора. Авторы данной работы подчеркивают, что для расплавов полимеров следовало бы учитывать нормальные напряжения, а также энергию эластичных деформаций. Кроме этого, на основании численных расчетов установлено, что профиль скорости приближается к параболическому для “степенной” жидкости уже на расстоянии X/L=0,05, т.е. входной участок захватывает очень небольшую часть по длине трубы.

В [21] предложено приближенное аналитическое решение задачи на основе интегрального метода с привлечением теории теплового пограничного слоя. Используются тепловые граничные условия третьего рода для течения “степенной” жидкости в плоском и круглом каналах.

Исследования, содержащиеся в рассмотренных выше работах, выполнены при допущении о незначительном влиянии гидростатического давления на реологические и теплофизические свойства жидкостей. Однако в некоторых процессах, связанных с течением высоковязких сред при высоких скоростях через каналы небольших сечений, градиенты давлений могут достигать значительной величины. В настоящее время при литьевом формовании давление впрыска может достигать 200-300 МПа, что необходимо учитывать при моделировании таких процессов. В целом ряде работ [23-26] авторы с помощью интегральных методов исследовали течение неньютоновской жидкости с вязкостью, зависящей от температуры и давления. Рассматривалось течение в плоском канале при различных тепловых граничных условиях. Показано заметное влияние зависимости вязкости от давления на тепловые и гидродинамические характеристики потока.

Зависимость вязкости от температуры, давления и скорости сдвига при учете диссипации использовалась также для моделирования процесса заполнения пресс-форм при литье поликарбоната [27]. В работе [28] учитываются все вышеназванные факторы при рассмотрении литьевого формования усиленных стекловолокном термопластов. Используется реологическая модель Карро с вязкостью, зависящей от температуры, давления и концентрации наполнителя. Анализируется движение не только в зоне развитого течения, но и в области фронта потока. Численные расчеты методом конечных разностей сравнивались с экспериментальными данными.

2. ТЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ РЕАГИРУЮЩИХ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Выше были рассмотрены работы, в которых текущая жидкость являлась реологически стабильной, т.е. ее реологические свойства могут зависеть от температуры, давления и скорости деформации, но не изменялись во времени. Однако в различных процессах химической технологии и переработки полимеров часто реализуются ситуации, когда течение и теплообмен неньютоновских сред сопровождаются непрерывно протекающей химической реакцией. В первую очередь здесь имеются ввиду: полимеризация (поликонденсация) в процессе синтеза полимеров, отверждение реактопластов и различных композиций на их основе, а также вулканизация олигомерных и резиновых смесей. Изменяющиеся по мере протекания химической реакции свойства вещества (и главным образом реологические) могут стать доминирующим фактором в технологическом процессе. В отличие от таких протекающих во времени явлений, как релаксационные процессы и тиксотропия, рассматриваемые здесь изменения реологических свойств связаны с изменениями химической структуры или состава среды и поэтому носят необратимый характер.

При моделировании процессов течения химически реагирующих сред в каналах к проблемам, изложенным выше, добавляются еще две. Это определение кинетических закономерностей химических процессов образования или превращения полимеров, а также установление зависимости реологических свойств материала от степени превращения. Характер зависимости β(t) определяется феноменологическим уравнением кинетики конкретного процесса и для моделирования процессов течения его удобно представлять в следующем виде [29]:

dβdt=k0f(β)exp−URT								(2.1)

При использовании (2.1) предполагается, что несмотря на чрезвычайное разнообразие реакций, общий ход их определяется единственным параметром - степенью превращения, которая характеризует состояние материала в процессе реакции. Очевидно, что вид функции f(β) и значения констант k0, U зависят от механизма реакции и участвующих в ней реагентов.

При установлении зависимости реологических свойств, и в первую очередь вязкости, от степени превращения необходимо различать две принципиально различные ситуации [30]. Первая: в результате реакции полимеризации (поликонденсации) вязкость хотя и возрастает в десятки или сотни раз, но текучесть полимера сохраняется вплоть до окончания процесса. Вторая: в процессе отверждения связующего реактопластов или вулканизации каучуков в резиновых смесях при некоторой степени превращения β=β полимерная композиция теряет текучесть, т. е. m→¥.

Большинство публикаций, относящихся к первой ситуации, посвящено исследованию работы трубчатых полимеризационных реакторов вытеснения. Для этих процессов каждый микрообъем текущей массы имеет характерную только для него температурно-временную предысторию пребывания в канале и соответственно скорость полимеризации. Поэтому учет важнейшей макрокинетической особенности полимеризации - роста вязкости среды в десятки раз - приводит к тому, что попытка корректного описания теплового и гидродинамического режима работы трубчатого реактора требует описания распределения по объему локальных значений скорости, температуры, концентрации, вязкости и времени пребывания [30].

В первых работах [31,32], посвященных течению полимеризующихся сред, рассматривалась задача с осреднением локальных характеристик по сечению трубы. В этих работах было показано, что напорно-расходная характеристика является немонотонной с наличием максимума. Это связано с тем, что возрастание расхода приводит к снижению времени пребывания в канале реагирующей среды и, как следствие, к уменьшению степени превращения. Таким образом, реакция не успевает пройти полностью, и вещество остается в маловязком состоянии вплоть до выхода из реактора. На напорно-расходной характеристике эта область работы трубчатого реактора проявляется на ниспадающей ветви, когда увеличение расхода приводит к снижению перепада давления. Данный режим работы реактора является неустойчивым, если задаваемым параметром становится перепад давления, и возможны скачкообразные переходы из одного состояния реактора в другой.

Следующим этапом в развитии моделирования процессов течения полимеризующихся сред явился учет радиальных распределений степени превращения и скорости. Простейшая “ступенчатая” модель изменения вязкости с ростом степени превращения использована в [33]. Полученное аналитическое решение позволило рассчитать линии тока и положение фронта реакции. В [34,35] использовались уже реальные зависимости m(β), однако все основные закономерности, полученные в [33], были подтверждены. В самой общей постановке данная задача решена в [36] применительно к полимеризации стирола в проточном трубчатом реакторе непрерывного действия. Здесь рассматривались два уравнения движения, уравнение энергии, уравнение конвективной диффузии для концентрации мономера и “степенной” реологический закон. Вязкость, а также коэффициенты теплопроводности и диффузии являются функциями степени полимеризации.

В [37] экспериментально была подтверждена интересная особенность, характерная для задач подобного типа и теоретически описанная в вышеприведенных работах - вытягивание профиля скорости вблизи оси трубы, когда в осевой зоне трубы маловязкая струя с низкойстепенью превращения имеет гораздо более высокую скорость, чем полностью прореагировавший полимер вблизи стенки.

В отличие от процессов течения полимеризующихся сред (без перехода в твердое состояние) в отечественной литературе мало публикаций, посвященных течению отверждаемых сред. Первой из работ такого рода является [38], в которой рассматривается случай “ступенчатого” изменения вязкости: при любых степенях превращения вязкость остается неизменной вплоть до достижения некоторого критического значения, при котором вязкость скачком устремляется в бесконечность. Кроме этого, но опять-таки для изотермического течения ньютоновской жидкости, рассмотрен и более общий случай произвольной зависимости вязкости от степени превращения. Автор этой работы рассчитал скорость нарастания неподвижного слоя продуктов реакции и показал, что в условиях прилипания материала к стенкам стационарное течение в канале невозможно. В связи с этим в [39] было рассмотрено стационарное течение отверждающихся олигомеров в изотермических условиях при наличии пристенного скольжения. Недостатком этой работы является то, что пропорциональная зависимость между скоростью скольжения и касательным напряжением на стенке распространяется на область канала, где образовался твердый скользящий слой.

В [40] проанализирована литература по исследованию макрокинетики отверждения и ее влияния на реологические свойства реакционноспособных олигомеров. Описаны основные процессы, связанные с переработкой термореактивных полимеров. Сведены воедино все существующие модели, отражающие кинетику реакции отверждения, приведены функциональные зависимости вязкости от времени (степени превращения, молекулярного веса), систематизированы известные модели, описывающие аномалию вязкости.

Разработка теории неизотермического течения отверждаемых сред имеет важное значение в связи с интенсивным развитием в промышленности методов литьевого формования реакционноспособных полимеров и олигомеров. Поэтому многие работы рассматривают эти задачи применительно к течению в соплах и литниковых каналах [41-43], либо в профилирующих головках [44]. Во всех этих публикациях решение получено численными методами. Только в [41] для полиуретанов наряду с численным было получено и аналитическое решение в предположении, что течение прекращается после десятикратного увеличения вязкости.

В [43] рассматривается стационарное неизотермическое течение “степенной” жидкости при тепловых граничных условиях второго рода (адиабатический процесс) в системе соединенных каналов разного диаметра. В работе учитывается диссипация энергии и тепловые эффекты химической реакции, а вязкость считается зависящей от температуры, давления и степени превращения. Приводятся профили скорости, температуры и степени превращения. Однако в статье отсутствуют результаты расчетов и анализ этих профилей для тех ситуаций, когда продукты реакции занимают сколько-нибудь значительную часть канала. В [44] рассматривается неизотермическое течение реактопласта внутри щелевой экструзионной головки в процессах получения листов или нанесения покрытий. Химическая реакция может быть любого порядка, а вязкость возрастает со степенью превращения по степенному закону. Нарастание отвердевшего материала на стенках головки приводит к уменьшению толщины и ширины листа.

Довольно подробный и интересный обзор существующих математических моделей, а также анализ важнейших параметров, влияющих на процесс инжекционного формования реакционноспособных полимеров, приводится в [45].

Анализ заполнения формы при литьевом формовании должен учитывать наличие движущейся свободной поверхности с так называемым фонтанным течением. Предпринимались различные попытки решения такой задачи [46,47]. При этом выделяют зону основного течения и зону фронта, где существует четко выраженное двумерное течение. В области основного течения рассматривается уже известная одномерная задача с общепринятыми допущениями, а в зоне фронта две компоненты скорости задаются аналитическими зависимостями, приближенно соответствующими фонтанному течению. Именно в такой постановке была решена эта задача применительно к заполнению плоской формы для ньютоновской жидкости в [46] и для аномально-вязкой жидкости в [47]. Было показано, что в области фронта не может быть реализована высокая степень конверсии. Опасность преждевременного отверждения (подвулканизации) обычно возникает непосредственно возле стенки литника или полости.

Более общее решение задачи с меньшим количеством допущений методом конечных разностей осуществлено в [48]. Рассматривалось нестационарное заполнение полостей прямоугольной, цилиндрической и дискообразной формы. В области фронта потока используются свои переменные: функция тока и завихренность. Показано хорошее соответствие теоретических расчетов с экспериментальными данными для полостей прямоугольной формы.

Также следует отметить работу [49], где численными методами исследуется формование сложных изделий из высоконаполненных реактопластов. Для низких степеней превращения (менее 1%) использовалась реологическая модель Карро, а для более высокой степени конверсии применялась обычная “степенная“ модель. Вязкость, плотность и теплоемкость зависели от температуры, давления и степени превращения. Скорость химической реакции описывалась кинетическим уравнением n - ого порядка. Показано хорошее соответствие теории и эксперимента.

Реакционное формование смол, модифицированных низкомолекулярным жидким эластомером, рассмотрено в [50]. Зависимость вязкости от температуры и степени превращения принималась в виде :

m=m0expERT0.7650.765−β5.2β+1.0						(2.2)

Кинетика реакции отверждения описывалась следующим образом :

dβdt=(k1+k2β0.55)(1−β)1.45							(2.3)

Теплопроводность в данной работе считалась зависящей от температуры, а теплоемкость - от температуры и степени превращения.

Для того, чтобы не рассматривать граничные условия на границе жидкий полимер - твердый слой и не искать границу раздела фаз в [51] в уравнении энергии вместо температуры используется энтальпия. Решение методом конечных разностей проведено для течения “степенной” среды при тепловых граничных условиях третьего рода и учитывает диссипацию, температурную зависимость вязкости, аксиальную теплопроводность и инерционные члены в уравнениях движения.

3. НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ
В УСЛОВИЯХ РЕАКЦИИ ВУЛКАНИЗАЦИИ

Таким образом, анализ вышеприведенных работ позволяет утверждать, что влияние диссипации энергии и переменных физических свойств на течение и теплообмен весьма существенно даже при умеренных перепадах температур и давлений. Исключение этих факторов из рассмотрения может привести к значительным ошибкам. Однако были решены далеко не все проблемы, связанные с одновременным учетом диссипации, пристенного скольжения, зависимости вязкости от скорости сдвига, температуры, давления и степени химического превращения. До конца не отражена роль поперечной компоненты скорости при решении уравнения энергии и не учтена комплексная зависимость всех теплофизических свойств от температуры, давления и степени протекания химической реакции. Попытке учета всех вышеперечисленных факторов посвящены работы [52-54]. Предлагаемая в этих работах математическая модель использовалась в первую очередь для переработки резиновых смесей. Резиновые смеси относятся к высоковязким средам и их течение в рабочих зонах оборудования осуществляется в условиях больших перепадов давления, значительной неизотермичности и сопровождается протеканием химической реакции вулканизации. Поэтому при моделировании процессов литьевого формования резиновых смесей необходимо одновременно учитывать зависимость вязкости от скорости сдвига, температуры, давления и степени протекания реакции вулканизации. Кроме этого, необходимо учитывать тепловые эффекты от сжимаемости и диссипации, а также переменные теплофизические свойства. При этом, если зависимость вязкости или теплофизических свойств от температуры и давления отражается на характеристиках течения количественно, то возрастающая во времени вязкость (вплоть до полной потери текучести) может качественно изменить всю гидродинамическую и тепловую ситуацию в канале.

Влияние давления на вязкость различных сред относится к числу важнейших теоретических и практических вопросов. На практике в различных процессах переработки резиновых смесей имеют дело с давлениями порядка сотен (при экструзии) и тысяч (при литье под давлением) атмосфер, что оказывает существенное влияние на вязкость. Так при повышении давления 150 МПа вязкость различных смесей может возрастать в 2-3 раза. Анализ целого ряда экспериментальных работ [55] показывает экспоненциальную зависимость эффективной вязкости от давления.

Как уже отмечалось, введение в рассмотрение химической реакции с сильной зависимостью реологических свойств среды от глубины превращения может принципиально изменить наблюдаемую картину и привести к появлению своеобразных профилей скоростей. Еще более серьезные изменения можно ожидать, если в результате химической реакции композиция полностью теряет текучесть. Это происходит, например, в технологии переработки резиновых смесей, когда образование трехмерной структуры приводит к преждевременной подвулканизации. При этом существенным обстоятельством является то, что вязкость смеси монотонно возрастает, стремясь к бесконечности при β→β*, поэтому нельзя четко выразить границу раздела между твердой и текучей фазами. Принципиальная особенность ситуации, возникающей при гидродинамическом анализе, состоит здесь в следующем: необходимо ввести кинетическое уравнение для степени превращения β и установить взаимосвязь реологических свойств смеси с β. Кроме того, необходимо дать новую формулировку граничных условий, отказавшись от традиционной гипотезы прилипания. Это связано с тем, что существование непрерывных стационарных процессов переработки композиций возможно только при наличии пристенного скольжения. Особенно характерным пристенное скольжение является для резиновых смесей с высоким содержанием сажи. При этом принимается степенная зависимость напряжения сдвига на стенке от скорости пристенного скольжения, представленная в [56].

На практике течение резиновых смесей по литниковым каналам осуществляется при нагреве от стенок формы, что в совокупности с диссипативным разогревом и охлаждением при расширении не позволяет обеспечить однородность температурного поля. Вследствие этого процесс химической реакции происходит неравномерно. Кроме этого, необходимо учесть, что частицы с разной скоростью в потоке имеют разное время пребывания в канале. В результате подвулканизации массы вблизи стенок канала резко возрастает вязкость пристеночных слоев, что при общем постоянном расходе приводит к ускорению течения в осевой зоне. Все это влияет на температурно-временной режим и времена пребывания отдельных микрообъемов среды в канале и соответственно на их конечную степень вулканизации.

Попытка математического моделирования вышеизложенного процесса приводит к необходимости рассмотрения системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, что значительно усложняет решение поставленной задачи. Таким образом, в работах [52-54] была представлена попытка разработать математическую модель неизотермического течения неньютоновской среды со “степенным” реологическим законом в плоском канале с учетом диссипации энергии, теплового эффекта сжимаемости, пристенного скольжения, а также зависимости вязкости и теплофизических свойств от температуры, давления и степени превращения. Рассматривались тепловые граничные условия третьего рода. Учитывая целый ряд существенных особенностей процесса течения резиновых смесей, был сформулирован целый ряд известных допущений. Многие из этих допущений были сделаны на основании того, что течение осуществляется при низких значениях критерия Рейнольдса (менее 0,01) и высоком значении критерия Пекле (много больше 100).

Дивергенция, обусловленная сжимаемостью, вызывает относительное отклонение осевой компоненты скорости потока обычно на несколько процентов. Поэтому общепринятым считается допущение о значительном влиянии тепловых эффектов сжимаемости на распределение температуры и о пренебрежимо малом воздействии дивергенции на профиль скорости и диссипацию энергии [3,9,10].

Предполагалось, что кинетика химической реакции вулканизации каучуков в резиновых смесях может быть описана через изменение одного параметра – степени превращения. Под ней может пониматься, например, относительная концентрация вступившего в реакцию сшивающего агента. Экспериментально установлено, что реакция вулканизации может быть отнесена к реакциям, проходящим в одну стадию, скорость которых зависит только от относительной концентрации сшивающего агента и температуры :

dβdt=k0(1−β)rexp−URT							(3.1)

Известно, например, что более 50 % резиновых смесей имеют порядок r от 1,0 до 1,6 [54].

Таким образом, с учетом вышеизложенного математическая модель неизотермического течения химически реагирующих полимерных композиций представляется следующей системой уравнений:

уравнение движения

¶¶yK¶vx¶yn−1¶vx¶y=dpdx								(3.2)

уравнение энергии

ρcp(vx¶T¶x+vy¶T¶y)=¶¶yλ¶T¶y+eTvxdpdx+K¶vx¶yn−1¶vx¶y2

(3.3)

уравнение неразрывности

¶vx¶x+¶vy¶y=0									(3.4)

уравнение кинетики химической реакции

vx¶β¶x+vy¶β¶y=k0(1−β)rexp−URT					(3.5)

зависимость физических свойств от температуры, давления  и степени протекания химической реакции

K(T,p,β)=Kw0expb1(Tw−T)+b2pexpb3ββ−β		(3.6)

ρ(T,p,β)=ρ0+g1(T−T0)+x1p+z1β				(3.7)

cp(T,p,β)=cp0+g2(T−T0)+x2p+z2β				(3.8)

λ(T,p,β)=λ0+g3(T−T0)+x3p+z3β				(3.9)

Уравнение объемного состояния в математической модели не используется, так как дивергенция скорости не учитывается, а в уравнении энергии принимается

eT=e=const.

Кроме того, необходимо заметить, что известные уравнения объемного состояния получены в равновесных условиях и не учитывают наличие объемной вязкости. Поэтому до настоящего времени остается открытым вопрос о допустимости использования таких уравнений для быстрых течений с высокими градиентами давления.

Систему (3.2)-(3.9) необходимо дополнить граничными условиями:

x³0,y=0,¶vx¶y=0,¶T¶y=0,vy=0		        (3.10)

x≥0, y =h, −λ∂T∂y =α( Tw−Tb), vc= Aτws, vy = 0		        (3.11)

x=0,T=T0=const						        (3.12)

Таким образом, в результате совместного решения системы (3.2)-(3.9) при заданных граничных условиях (3.10)-(3.12) можно рассчитать поля температуры, давления и скорости и найти сложную нелинейную обратную связь между тепловыми, реологическими и кинетическими факторами.

Решение поставленной задачи проводилось по итерационной схеме, на каждом шаге которой применяется метод Галеркина-Канторовича. Согласно этому методу температурный профиль в безразмерном виде для полувысоты канала h задавался следующим образом:

θ =  θwY2+ (1 − Y) k=0NGk (X) Yk						        (3.13)

где температура внутренней поверхности стенки канала выражается с помощью теплового граничного условия (3.11).

θw =  k=0NGkBi+2									        (3.14)

Условие симметрии профиля температуры (3.10) требует выполнения условия G0=G1.

На основании полученного решения для профилей температуры и скорости, а также перепада давления и критерия Нуссельта были произведены расчеты с целью оценки влияния различных факторов на основные закономерности течения и теплообмена в реологически сложных реагирующих средах. Для анализа были приняты значения физических свойств материала, характерные для литьевых марок резиновых смесей:

Kw0=5⋅104Паcn; n=0,27; а=1,16510−7м2/с; ρ0=1150 кг/м3;

λ0=0, 26 Вт/мК; b1=0,008 град.−1; b2=0,610−8Па−1; b3=1;

s=3,7; U=50 kДж/моль; I=0,11710−3c; ν=0,015;

g1= -0,15 kг/м3⋅К; g2=4 Дж/кгК2; g3= - 0,3510−3 Вт/мК2;

x1=19010−8кг/м3Па; x2=24010−8Дж/кгПа; x3=0,2210−3 Вт/мK2.

Значения теплофизических параметров λ0,ρ0,a отнесены к температуре 293 K. Температура стенки канала Тw=1800C, а температура резиновой смеси на входе в канал Т0=1000С. Таким образом, рассматривается случай, когда температура стенок канала значительно выше температуры втекающего в него полимера. В этом случае процессы теплопроводности, также как и диссипативные тепловыделения, способствуют нагреву смеси в канале.

Как известно, пристеночные слои материала находятся в канале значительно дольше, чем жидкость вблизи оси канала. Они же в первую очередь испытывают разогрев от горячих стенок канала и от диссипации энергии. Поэтому смесь в этих слоях реагирует быстрее и на большую глубину. Вследствие сильной зависимости вязкости от степени превращения (после истечения индукционного периода) пристеночные слои еще более затормаживаются. Из-за торможения материала у стенок значительно увеличивается скорость течения в приосевой части канала. Профиль скорости течения становится резко вытянутым, с перегибами [52-54]. При этом, вид полей скорости при прочих равных условиях существенно зависит от величины расхода Q. По мере увеличения расхода вследствие уменьшения времени пребывания частиц полимера в канале падает степень протекания реакции и уменьшается пристеночный слой прореагировавшего материала.

Толщина затвердевшего заторможенного слоя нарастает по мере продвижения к выходу из канала. При этом необходимо иметь ввиду то, что вместе со смещением максимальных градиентов скорости ближе к оси канала туда же смещается и область максимальных диссипативных тепловыделений, что может дополнительно ускорять протекание реакции на границе твердеющая корка - текущий полимер.

Граница раздела представляет собой в общем случае кривую с перегибом, у которой вторая производная меняет знак. Если канал короткий, то точка перегиба может не наблюдаться и поверхность затвердевшего слоя только вогнутая. Следует отметить, что рассматриваемый случай качественно отличается от задачи, когда вязкость в результате реакции растет, но текучесть сохраняется. Так, например, при полимеризации граница раздела мономер - полимер всегда выпуклая.

В связи с тем, что материал не прилипает, а скользит по стенкам канала, то образование затвердевшего (подвулканизованного) пристеночного слоя материала возникает на некотором расстоянии от входа в канал. Причем, чем больше расход Q и чем больше индукционный период (при заданном температурно-временном режиме), тем дальше от входа образуется эта корка.

Вязкость смеси по мере протекания реакции вулканизации растет достаточно монотонно, поэтому четко выделить границу раздела трудно. В рассматриваемой задаче за границу затвердевшего слоя принималось геометрическое место точек, в которых скорость сдвига в результате возросшей вязкости составляет менее 0,001 от средней скорости сдвига в данном сечении. В соответствии с этим переход на профиле скорости от затвердевшего слоя к вязко-текучему полимеру осуществляется плавно. Этот результат представляется более физичным по сравнению с теми математическими моделями, в которых профиль скорости претерпевал резкий излом на границе раздела фаз.

Как известно, при неизотермическом течении в канале инертной жидкости профиль давления будет вогнутый при нагревании и выпуклый при охлаждении материала. В рассматриваемом случае кривая распределения давления тоже выпуклая несмотря на то, что течение сопровождается разогревом смеси. Это объясняется тем, что на некотором расстоянии от входа в канал вязкость материала не уменьшается, а начинает возрастать, что ведет к росту напряжений сдвига и градиента давления по мере продвижения в выходу из канала.

Осуществлена оценка влияния диссипации энергии, эффекта охлаждения при расширении, а также зависимости вязкости от температуры, давления и глубины превращения на распределение среднемассовой температуры. Было показано, что игнорирование диссипации и зависимости К(β) приводит к ошибке, возрастающей по мере увеличения длины канала. Влияние же температурной зависимости вязкости сильнее вблизи входа.

Большой интерес при протекании химической реакции вулканизации в канале представляет напорно-расходная характеристика. Кривая Dp=f(Q) в этом случае имеет максимум и минимум и сильно отличается от аналогичной кривой для инертной “степенной“ жидкости. При этом, в отличие от [39] в данной работе неустойчивости в режиме с заданным расходом обнаружено не было. Если же задаваемым параметром является перепад давления, то нисходящая промежуточная ветвь напорно-расходной характеристики является абсолютно неустойчивой.

Проведенные исследования важно учитывать при правильном проведении процесса формования резиновых изделий. Необходимо обеспечивать такие технологические условия, когда в оформляющую полость не будут попадать из канала подвулканизованные частицы смеси. Даже когда подвулканизованный слой очень мал, он коренным образом меняет всю гидродинамическую и тепловую картину в канале. Поэтому можно сделать вывод о важности учета зависимости вязкости от степени протекания реакции даже в том случае, когда подавляющая часть материала проходит канал в пределах индукционного периода.

ЛИТЕРАТУРА

- Шульман З.П. Конвективный тепломассоперенос реологически сложных жидкостей. – М.: Энергия, 1975. – 352 с.

- Хабахпашева Е.М. Конвективный теплообмен в реологических средах. / В кн.: Реодинамика и тепломассообмен. – Новосибирск: ИТФ СО СССР, 1979. – C.5-46.

- Toor H.L. Heat transfer in forced Convection with internal heat generation // AIChE Journal. – 1958. – Vol.4. – №3. – P.319-323.

- Sparrow E.M., Novotny J.L. Laminar Flow of a Heat-Generation Fluid in a Parallel-Plate Channel // AIChE Journal. – 1963. – Vol.9. – №6. – P.797-804.

- Фройштетер Г.Б., Смородинский Э.Л. Влияние диссипации энергии движения на теплообмен при ламинарном течении неньютоновских жидкостей в круглых трубах // ИФЖ. – 1970. – Т.18. – №1. – С.68-76.

- Шульман З.П., Гориславец В.М., Рожков В.А. Конвективный теплообмен нелинейновязкопластичных сред в круглых трубах с учетом диссипации // ИФЖ. – 1970. – Т.19. – №5. – С.850-860.

- Тябин Н.В., Шишлянников В.В., Дахин О.Х., Торнер Р.В. Теплообмен при течении расплавов полимеров в круглом канале. / В кн.: Теплообмен, 1974. Советские исследования. М.: Наука, 1975. – C.195-198.

- Wichterle K., Dakhin O.Kh. Viscous dissipation during heat transfer in a pipe // Coll.Czech.Chem.Commun. – 1975. – Vol.40. – P.3804-3814.

- Plichta C., Holzig M., Lobeck W. Nichtisotherme Stromung nicht-Newtonscher Flussigkeiten mit temperaturabhangiger Zahigkeiten in Durchstrombunteilen // Zeitschrift fur angewandete Math. und Mech. – 1976. – Vol.56. – №10. – S.461-467.

- Holzig M., Lobeck W., Plichta C. Nichtisotherme Stromung hochviscoser nicht-Newtonscher Flussigkeiten in Rohren und Kanalen. Wissenschaft // Zeitschrift der Techn. Hochschule Karl-Marx-Stadt. – 1978. – Vol.20. – №3. – S.403-420.

- Фройштетер Г.Б. Влияние переменных реологических свойств на теплообмен при ламинарном течении неньютоновских жидкостей в трубах // ИФЖ. – 1976. – Т.29. – №4. – С.734.

- Фройштетер Г.Б., Радионова Н.В. Ламинарное неизотермическое течение неньютоновских жидкостей в трубах // Теоретические основы химической технологии. – 1979. – Т.13. – №2. – С.226-241.

- Christiansen E.B., Jensen G.E. Laminar non-isothermal flow of fluids in tubes on circular cross section // AIChE Journal. – 1969. – Vol.8. – №4. – P.504-507.

- Kwant P.B., Zwaneveld A. Non-isothermal laminar pipe flow // Chem. Eng. Sci. – 1973. – Vol.28. – №6. – P.1303-1330.

- Forrest G., Wilkinson W.L. Laminar heat transfer to power law fluids in tubes with constant wall heat flux // Trans. Inst. Chem. Eng., – 1974. – Vol.52. – №1. – P.10-16.

- Horve L.A. Theoretical study of the flow of highly viscous materials // J. of Elastomers and Plastics. – 1974. – Vol.6. – №3. – P.160-212.

- Mennig G. Zur Berechnung der Temperaturverteilung bei der Dussenstromung Hochviskoser Massen // Kunststoffe. – 1975. – Vol.65. – №10. – S.693-695.

- Shah Y.T., Pearson J.R. Stability of non-isothermal flow in Channels Temperature-dependent power-law Fluids with Heat Generation // Chem. Eng. Sci. – 1974. – Vol.29. – №6. – P.1485-1493.

- Pearson J.R. Polymer Flows Dominated by High Heat-Generation and low Heat Transfer // Polym. Eng. Sci. – 1978. – Vol.18. – №3. – P.222-229.

- Cox H.W., Macosko C.W. Viscous Dissipation in die flows // AIChE Journal. – 1974. – Vol.20. – №4. – P.785-795.

- Дахин О.Х., Герасименко В.А., Тябин Н.В., Баранов А.В. Теплообмен и сопротивление при неизотермическом течении в трубах неньютоновских жидкостей. / Труды 6-ой международной конференции по тепломассобмену. – Минск. – 1980. – Т.6. – Ч.2. – С.39-48.

- Forsyth T.H., Murphy N.F. Temperature profiles of molten flowing polymers in a heat exchangers // AIChE Journal. – 1969. – Vol.15. – №5. – P.758-763.

- Тябин Н.В., Дахин О.Х., Герасименко В.А., Баранов А.В. Закономерности неизотермического течения композитных материалов в каналах // Механика композитных материалов. – 1981. – №6. – С.1061-1067.

- Тябин Н.В., Дахин О.Х., Баранов А.В. Влияние температуры и давления на течение реологически сложных сред в плоском канале // Теплофизика высоких температур. – 1982. – Т.20. – №1. – С.81-87.

- Тябин Н.В., Дахин О.Х., Баранов А.В. Сопряженный теплообмен при течении в плоском канале неньютоновской жидкости с переменными свойствами // ИФЖ. – 1983. – Т.45. – №3. – С.380-386.

- Дахин О.Х., Баранов А.В., Тябин Н.В. Теплообмен при течении неньютоновской жидкости с переменными физическими свойствами // Теплофизика высоких температур. – 1983. – Т.21. – №4. – С.740-744.

- Lord Herbert Flow of Polymers with Pressure-dependent viscosity in Injection Molding Dies // Polym. Eng. Sci. – 1979. – Vol.19. – №7. – P.469-473.

- Greene J.P., Wilkes J.O. Numerical Analysis of Injection Molding of Glass Fiber Reinforced Thermoplastics // Polym. Eng. Sci. – 1997. – Vol.37. – №3. – P.590-602.

- Малкин А.Я. Изменение реологических свойств в процессах образования и превращения полимеров // Успехи химии. – 1981. – Т.50. – №1. – С.137-160.

- Малкин А.Я., Жирков П.В. Течение полимеризующейся жидкости // Теоретические основы химической технологии. – 1986. – Т.20. – №6. – С.784-797.

- Жирков П.В., Боярченко В.И., Бостанджиян С.А. Тепловой взрыв движущихся реагирующих жидкостей с переменной вязкостью // Физика горения и взрыва. – 1976. – №4. – C.511-519.

- Жирков П.В., Бостанджиян С.А., Боярченко В.И. Влияние продольной теплопередачи на процесс радикальной полимеризации в реакторе вытеснения // Теоретические основы химической технологии. – 1980. – Т.14. – №5. – C.702-708.

- Ваганов Д.А. Некоторые двумерные эффекты при течении реагирующей жидкости со свойствами, меняющимися с глубиной превращения // ПМТФ. – 1977. – №1. – C.114-122.

- Ваганов Д.А. Стационарное течение реагирующей жидкости с меняющимися с глубиной превращения свойствами // ПМТФ. – 1984. – №1. – C.96-103.

- Бостанджиян С.А., Боярченко В.И., Жирков П.В. Низкотемпературные режимы полимеризации в проточном реакторе // ПМТФ. – 1979. – №1. – C.130-137.

- Agarwal S.S., Kleinstreuer C. Analysis of styrene polymerization in a continuous flow tubular reactor // Chem. Eng. Sci. – 1986. – Vol.41. – №12. – P.3101-3110.

- Малкин А.Я., Эненштейн Г.А., Березовский А.В., Жирков П.В. Течение полимеризующейся жидкости в трубчатом реакторе // Теоретические основы химической технологии. – 1986. – Т.20. – №3. – C.344-351.

- Ваганов Д.А. Квазистационарное течение реагирующей жидкости, теряющей текучесть при глубоких степенях превращения // ПМТФ. – 1982. – №3. C.47-53.

- Ваганов Д.А., Жирков П.В., Малкин А.Я. Реология отверждающихся олигомеров. Роль пристенного скольжения // ВМС. – 1987. – Т.29А. – №2. – C.412-417.

- Halley P.J., Mackay M.E. Chemorheology of Thermosets - An Overview // Polym. Eng. Sci. – 1996. – Vol.36. – №5. – P.593-609.

- Castro J.M., Lipshitz S.D., Macosco C.W. Laminar Tube Flow with a Thermosetting Polimerization // AIChE Journal. – 1982. – Vol.28. – №6. – P.973-980.

- Nunn R.E., Fenner R.T. Flow and Heat Transfer in the Nozzle of a Injection Molding Machine // Polym. Eng. Sci. – 1977. – Vol.17. – №1. – P.811-818.

- Rojas A.I., Adabbo H.E., Williams R.J. The Flow of Thermosets through the Nozzle of a Injection Molding Machine // Polym. Eng. Sci. – 1981. – Vol.21. – №10. – P.634-640.

- Debry H.G., Charbonneaux T.G., Macosko C.W. Laminar flow of a thermosetting polymer through a coat-hanger die // Polym. Process. Eng. – 1986. – Vol.4. – №2. – P.151-171.

- Grmela M. Common Structure, Compatibility and Complementarity of Mathematical Models of Injection Molding // Polym. Eng. Sci. – 1984. – Vol.24. – №9. – P.673-684.

- Castro J.M., Macosko C.W. Studies of Mold Filling and Curing in the Reaction Injection Molding Process // AIChE Journal. – 1982. – Vol.28. – №2. – P.250-260.

- Domine J.D. Simulation of Reactive Injection Molding // Polym. Eng. Sci. – 1980. – Vol.20. – №13. – P.847-857.

- Lekakou C.N., Richardson S.M. Simulation of reaction flow during filling in injection molding // Polym. Eng. Sci. – 1986. – Vol.26. – №18. – P.1264-1275.

- Haagh G.A.A., Peters G.W.M., Meijer H.E.H. Reaction Injection Molding: Analyzing the Filling Stage of a Complex Product with a Highly Viscous Thermoset // Polym. Eng. Sci. – 1996. – Vol.36. – №20. – P.2579-2588.

- Kim D.S., Kim S.C. Rubber Modified Epoxy Resin. Reaction Injection Molding Process // Polym. Eng. Sci. – 1995. – Vol.35. – №7. – P.564-575.

- Lin P., Jaluria Y. Heat Transfer and Solidification of Polymer Melt Flow in a Channel // Polym. Eng. Sci. – 1997. – Vol.37. – №7. – P.1247-1258.

- Малкин А.Я., Баранов А.В., Тябин Н.В. Течение отвердеваемой неньютоновской жидкости в канале при наличии пристенного скольжения // Теоретические основы химической технологии. – 1991. – Т.25. – №1. – C.72-79.

- Malkin A.Y., Baranov A.V. Flow a non-Newtonian Liquid Through a Channel when Solidification of a Liquid Leads to Wall Slip // J. Non-Newton. Fluid Mech. – 1991. – Vol.39. – №1. – P.55-66.

- Балинов А.И., Баранов А.В. К исследованию неизотермического течения реологически сложных сред // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1998. – Т.4. – №2. – C.69-82.

- Баранов А.В., Анисимова Н.А. Реологические особенности полимерных композиций в процессах переработки // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2008. – Т.14. – №2. – C.188-206.

- Malkin A.Y., Baranov A.V., Vickulenkova M.E. Experimental estimation of wall slip for filled rubber compounds // Rheol. Acta. – 1993. – Vol.32. – №2. – P.150-155.

Поступила в редакцию 10 июня 2010 года.

Сведения об авторах:

Баранов Александр Викторович, д.ф.-м.н., профессор кафедры Высшей математики Российского Государственного Университета нефти и газа им. И.М.Губкина, г. Москва, Россия, e-mail: alexvbaranov@yahoo.co.uk