УДК 539.3

Механические характеристики тонких покрытий

в системе «покрытие - полимерная пленка»

Якупов С.Н.

Учреждение Российской академии наук Институт механики и машиностроения

Казанского научного центра РАН, г. Казань, Россия

РЕЗЮМЕ

Получают широкое распространение пленки и покрытия, включая нанопленки и нанопокрытия, а также их композиции, обладающие, в частности, высокими механическими характеристиками и позволяющие решать различные проблемы. Помимо запланированной сложной структуры пленки и покрытия в процессе эксплуатации приобретают дефекты на нано, микро и макро уровнях.

При создании новых покрытий важна разработка инструментов, позволяющих исследовать их свойства. Отмечаются, ограничения нестандартного подхода одноосного растяжения, а также вопросы, возникающие при применении метод «индентора» и вычислительного моделирования.

Излагается двумерный подход исследования характеристик тонких покрытий в системе «подложка-покрытие», базируясь на экспериментально - теоретическом методе определения интегральных свойств пленок со сложной структурой. Приводится пример определения модуль упругости и условного модуля упругости нанопокрытия из оксида титана, нанесенного ионно-плазменным методом на полимерную пленку. Отмечается простота подхода, отсутствие необходимости работать непосредственно с тонким нанопокрытием и не требуется дорогостоящее оборудование. Сочетание экспериментальных параметров с применением достаточно точных соотношений нелинейной теории оболочек позволяет получать достоверные результаты.

Подход должен найти свое место как при исследовании механические характеристики вновь создаваемых покрытий, а также для исследования изменений свойств покрытий в процессе эксплуатации.

Ключевые слова: пленки; тонкие пленки; покрытия; нанопокрытия; механические характеристики; система «покрытие - подложка»; модуль упругости; эксперимент

MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THIN COVERINGS

IN SYSTEM «THE COVERING - THE POLYMERIC FILM»

Yakupov S.N.

Institute of Mechanics and Engineering, Kazan Science Center, Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia

SUMMARY

Films and coverings are find wide application, including nanofilms and nanocoverings, and also their compositions possessing, in particular, high mechanical characteristics and allowing to solve various problems. Besides the planned difficult structure of a film and a covering while in service get defects on nano, micro and macro levels.

At creation of new coverings working out of the tools, allowing to investigate their property is important. Are marked, restrictions of the non-standard approach one-demention stretchings, and also the questions arising at application a method «indentor» and computing modelling.

The two-dimensional approach of research of characteristics of thin coverings in system "substrate-covering" is stated, being based on experimentally - a theoretical method of definition of integrated properties of films with difficult structure. The example of definition the module of elasticity and the conditional module of elasticity nanocovering from titan oxide put by an ionic-plasma method on a polymeric film is resulted. Simplicity of the approach is marked, absence of necessity to work directly with thin nanocovering and is not required the expensive equipment. The combination of experimental parametres to application enough exact parities of the nonlinear theory of covers allows to receive authentic results.

The approach should find the place as at research mechanical characteristics of again created coverings, and also for research of changes of properties of coverings while in service.

Key words: films; thin films; coverings; nanocoverings; mechanical characteristics; system «a covering - a substrate»; the elasticity module; experiment

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время получают широкое распространение тонкие пленки и покрытия, включая нанопленки и нанопокрытия, а также их композиции [1-8]. Пленки и покрытия, обладая, в частности, высокими механическими характеристиками, позволяют решать множество различных проблем. По данным, приведенным в работе Гольдштейна Р.В., Ченцова А.В. [9], сопротивление материала упругой деформации (модуль Юнга) для углеродных нанотрубок составляет: 1.02 ТПа (Робертсон), 1.07 ТПа (Якобсон), 1.5 ТПа (Оверни). При этом при определении используется одноосный подход. Приходится изобретать различные способы закрепления и нагружения тонких наноструктур. В работе [10], используя вычислительное моделирование, установлено влияние диаметра углеродных нанотрубок на модуль Юнга – с увеличением диаметра модуль упругости растет до Е=1,2 ТПа.

Пленки и покрытия в процессе эксплуатации приобретают поверхностные механические дефекты в виде царапин и трещин или дефекты от взаимодействия со средой или физического поля, которые являясь концентраторами напряжений, снижают их несущую способность. Неоднородность структуры возникает и вследствие наличия на нано, микро и макро уровнях сквозных и несквозных распределенных отверстий, наличия инородных включений и пор.

Разработаны способы и подходы получения тонких покрытий на поверхность подложки, в частности, ионно-плазменные, магнетронное напыление; лазерное плакирование и другие [2,4-8]. Один из эффективных способов получения покрытий [1-8] – способ напыления на подложку. Покрытия, получаемые при этом на поверхности подложки, имеют сложный рельеф поверхности и относительно большой разброс по толщине вследствие неоднородности, напыления.

Важной составляющей при создании новых покрытий, включая наноструктуры, в системе «покрытие-подложка», является разработка инструментов, позволяющих исследовать свойства этих систем. Инструментарии для определения механических характеристик тонких пленок и покрытий разработаны не достаточно. Патентный поиск показал, что имеются несколько патентов на изобретение отечественных, в том числе патенты РФ [11-13] и зарубежных: США (US 5764068 A, 09.06.1998) и Японии (JP 8313422 A, 29.11.1996), посвященные определению прочности пленок.

Традиционно, например, как и в работе [14], для определения модуля упругости композитов – полипропилен / многослойные углеродные трубки – используется одноосное растяжение образца. Однако, как отмечаются, в работах [1,3,15,16], стандартный подход одноосного растяжения неприменим для пленок со сложной структурой и с дефектами.

Находят широкое применение физические методы, в частности метод «индентора» [17] или модификация этого метода [18]. Идентирование и наноидентирование является мощным инструментом исследования механических характеристик материала. Так, например, исследуя механические свойства наноструктурных сверхпроводниковых материалов толщиной 10 – 500 нм [19], Карпов М.И. получил, что зависимость твердости от толщины слоев описывается выражением Холла – Петча

, ГПа

и получил, в частности, соответствующие выражения для условного предела текучести

, МПа

и для предела прочности

, МПа

В [20] методом наноиндентированием описан масштабный эффект при переходе к наномасштабам. При переходе к новым исследуемым масштабам, как отмечается в [21], изменение структуры материала может отражаться и на изменение их механических свойств.

Благодаря появлению мощных компьютеров, получают распространение вычислительное моделирование. Так, например, моделирование слоистых наноматериалов и систем с покрытиями рассмотрено в работе [22], виртуальные исследования механических характеристик определенных кластеров выполнены в [23-25], модель адгезионной прочности нанокомпозитов с нановолокнами представлена в работе [26]. Однако и здесь возникают свои трудности. В частности, трудно, а порой и невозможно, описать сложную структуру и сложные формы дефектов. Возникают трудности и при задании информации о механических характеристик отдельных составных элементов композитов. Сложная проблема возникает при моделировании взаимодействия составных элементов, например, как в работе [26].

Диалектика развития общая: необходимо развивать как существующие, так и разрабатывать новые подходы. Ниже изложен двумерный подход исследования характеристик тонких покрытий в системе «подложка-покрытие», базируясь на экспериментально - теоретическом методе определения интегральных свойств пленок со сложной структурой. При этом нет необходимости разъединения покрытия от подложки (пленки), что представляет достаточно сложную задачу.

ПОДХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРЫТИЯ В СИСТЕМЕ «ПОКРЫТИЕ - ПОДЛОЖКА»

Возникает задача определения механических характеристик покрытий, включая нанопокрытий, полученных в системе «покрытие-подложка». Для решения задачи используется следующий подход: раздельно исследуются свойства подложки и пакета «подложка-покрытие», далее определяются механические характеристики покрытия [27].

Для раздельного исследования свойств подложки и пакета «подложка-покрытие» используется эффективный экспериментально-теоретический метод [28-30] и экспериментальная установка «ДМ-1», разработанная автором. Установка «ДМ-1», помимо непосредственных экспериментальных исследований образцов, позволяет производить исследования изменения механических характеристик образцов, в процессе взаимодействия со средой.

Способ осуществляется в следующей последовательности [11-13]. Подготавливают установку «ДМ-1», образцы из испытуемого материала и рабочую среду. Закрепляют исследуемый образец на фланцах нагрузочного резервуара. Создают поверхностную нагрузку на нижнюю поверхность исследуемого образца. Производят мониторинг за формой деформирования образца, в частности, определяют зависимость «прогиб Н – давление р».

Далее на базе экспериментальных данных, используя соотношения, полученные из нелинейной теории оболочек, в зависимости от характера деформирования, определяют механические характеристики материала образца: модуль Ес или условный модуль упругости Еуслс, картина деформирования и т.д.

На этапе теоретической обработки экспериментальных результатов используются соотношения для тонких пластин, гибких упругих мембран, гибких упругих мембран при больших изменениях кривизны, гибких мембран при пластических деформациях, в частности, [28-30]. Так, например, для упругой тонкой пластины толщиной h в случае среднего изгиба модуль упругости Е можно определять по формуле, полученной из соотношений Тимошенко [31]:

,

где  – коэффициент Пуассона, а – радиус рабочей части образца.

Для гибких образцов при пластических деформациях используются соотношения, приведенные в работе [28]. В случае износа материала в процессе эксперимента предполагается, что в каждый момент времени образец имеет конкретные свойства и физическая модель Ильюшина [32], в отличие от работы [28], берется в форме:

где  и  – интенсивности напряжений и деформаций соответственно, А и k – характерные переменные величины, определяемые для материала в каждый конкретный момент износа. Тогда условный модуль упругости Еусл для гибких образцов при пластических деформациях вычисляются по формуле:

Общий алгоритм вычисления сохраняется по [28], за исключением процедуры усреднения Аср. Причем величина k подбирается таким образом, чтобы давления pанал, вычисляемый для прогиба Н по аналитическим формулам максимально приближался к экспериментальным значениям pэксп.

Первый цикл работы: На экспериментальном этапе вырезают из системы «покрытие-подложка» (пленка с покрытием) круглый образец. Размещают его в матрице и зажимают пуансоном установки ДМ-1. Нагружают образец односторонним поверхностным давлением. Производят мониторинг за формой деформирования образца, в частности, определяют зависимость «прогиб Н – давление р». Далее определяют механические характеристики материала образца: модуль Ес или условный модуль упругости Еуслс, картину деформирования и т.д.

Второй цикл работы: Все работы, выполненные на первом цикле, повторяют отдельно только для подложки (пленки без покрытия) и определяют, в частности, модуль упругости Еподл или условный модуль упругости Еуслподл.

Третий цикл работы: В зависимости от характера деформирования, вычисляют модуль упругости Епокр или условный модуль упругости Еуслпокр покрытия:

или

В формулах hпокр, hподл – толщины покрытия и подложки, соответственно.

ПРИМЕР

В качестве примера, иллюстрирующего предложенный способ, была рассмотрена полимерная пленка толщиной t = 0,1 мм, на которую были нанесены ионно-плазменным методом покрытия из оксида титана TiO2 (покрытие было нанесено специалистами Казанского технологического университета)

Используя экспериментально-теоретический метод, были построены раздельно для «подложки с покрытием» и для «подложки» кривые деформирования: «прогиб H – давление p» (рис.1) и «интенсивность напряжений σi - интенсивность деформаций ei» (рис.2).

Рис.1. Зависимость «H - p».

Рис.2. Зависимость «σi - ei»

Далее, используя подход, описанный выше, были определены модули упругости покрытия Еупр при упругой деформации образца и условные модули упругости покрытия Епластика в зависимости от интенсивности деформаций (рис.3).

Развитый экспериментально-теоретический подход является эффективным, простым и дешевым инструментом исследования механических характеристик различных тонких покрытий, включая нанопокрытия, получаемых в системе «покрытие-подложка».

Рис.3. Зависимость «Е - ei».

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Разработанный подход наглядный и простой. Нет необходимости работать непосредственно с тонким нанопокрытием, не требуется дорогостоящее оборудование. Используемые соотношения на теоретическом этапе обработки результатов, с высокой точностью описывают механику деформирования рассматриваемых систем «покрытие-подложка» (пленка с покрытием). Разработанный экспериментально-теоретический подход позволяет получать достоверные результаты.

ЛИТЕРАТУРА

- Якупов Н.М., Якупов С.Н. Методы расчета пленочных элементов конструкций / Учебное пособие. – Казань: КГАСУ, 2007. – 117 с.

- Международный форум по нанотехнологиям / Сборник тезисов докладов научно-технологических секций. – М.: РОСНАНО, 2008. – Т.1. – 848 с.

- Якупов Н.М., Якупов С.Н. Пленки неоднородной структуры // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – 2009. – №1.– С.60-70.

- The second Nanotechnology International Forum. / Abstracts. – M.: Rusnanotech, 2009. – 596 р.

- The second International Competition of Scientific Papers in Nanotechnology for Young Researchers / Abstracts. – M.: Rusnanotech, 2009. 880 р.

- Пленки и покрытия – 2009 / Труды 9-й Межд. Конференции. 26-29 мая 2009 / Под ред. д.т.н. В.Кузнецова. – СПб: Изд-во Политехнического университета, 2009. – 346 с.

- Сборник тезисов докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям / М.: РОСНАНО, 2009. – 724 с.

- Сборник тезисов докладов участников Второго Международного конкурса научных работ молодых ученых в области нанотехнологий / М.: РОСНАНО, 2009. – 989 с.

- Гольдштейн Р.В., Ченцов А.В. Дискретно-континуальная модель деформирования нанотрубок // М.: ИПМ РАН. – 2003. – Препринт №739.– 67с.

- Попова Н.А., Сибгатуллина Л.Х., Шека Е.Ф., Никитина Е.А. Квантово – химическое исследование механизма деформации углеродных нанотрубок / Сборник тез. докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям. – М.: РОСНАНО, 2009. – С.193-195.

- Якупов Н.М., Нуруллин Р.Г., Галимов Н.К., Галявиев Ш.Ш. Способ определения прочностных свойств пленочных материалов // Патент РФ на изобретение № 2184361. – 2002.

- Якупов Н.М., Нуруллин Р.Г., Нургалиев А.Р., Якупов С.Н. Способ определения прочностных свойств тонкослойных материалов // Патент РФ №2310184. – 2007.

- Якупов Н.М., Куприянов В.Н., Нуруллин Р.Г., Якупов С.Н. Способ определения прочностных свойств тончайших пленок и нанопленок и устройство для его осуществления // Патент РФ №2387973. – 2010.

- Чуков Н.А., Джангуразов Б.Ж., Данилова-Волковская Г.М., Микитаев А.К. Некоторые механические свойства композитов – полипропилен/многослойные углеродные трубки / Сборник тез. докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям. – М.: РОСНАНО, 2009. – С.461-462.

- Якупов Н.М., Куприянов В.Н., Нуруллин Р.Г., Якупов С.Н. К исследованию механических характеристик тонких пленок и нанопленок / Сборник докладов научно-технологических секций Межд. форума по нанотехнологиям. – М.: Роснано, 2008. – Т.1. – С.543-545.

- Yakupov N.M., Yakupov S.N. Definition of mechanical characteristics of films with the pores, nanoinclusions and nanocoatings // Abstracts. The second Nanotechnology International Forum. – M.: Rusnanotech, 2009. – P.344-346.

- Oliver W., Pharr G. // J. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. – 1997. – Vol.57. – P.473.

- Шугуров А.Р., Панин А.В., Оскомов К.В. Особенности определения механических характеристик тонких пленок методом наноиндентирования // Физика твердого тела. – 2008. – Т.50. Вып.6. – С.1007-1012.

- Карпов М.И. Механические свойства наноструктурных сверхпроводниковых материалов / Сборник тез. докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям. – М.: РОСНАНО, 2009. – С.116.

- Gao H., Huang Y., Nix W.D. // Naturwissenshaften. – 1999. – Vol.86. – P.507.

- Гольдштейн Р.В., Городцов В.А., Морозов Н.Ф. Масштабный эффект в механике нанообразований / Сборник тез. докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям. – М.: РОСНАНО, 2009. – С.111-113.

- Устинов К.Б., Ченцов А.В. Конинуальное и дискретно-континуальное моделирование слоистых наноматериалов и систем с покрытиями / Сборник тез. докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям. – М.: РОСНАНО, 2009. – С.208-209.

- Никитина Е.А., Яновский Ю.Г., Карнет Ю.Н., Никитин С.М. Квантово-механические исследования строения и механических свойств межфазных слоев нанокомпозитов / Сборник тез. докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям. – М.: РОСНАНО, 2009. – С.188-190.

- Яновский Ю.Г., Никитина Е.А., Никитин С.М., Карнет Ю.Н. Квантово-механические исследования механизма деформации углеродных нанотрубок // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2009. – Т.15. – №3. – С.345-368.

- Яновский Ю.Г., Никитина Е.А., Карнет Ю.Н., Никитин С.М. Квантово-механическое исследование механизма деформации и разрушения графена // Физическая мезомеханика. – 2009. – Т.12. – №4. – С.61-70.

- Перельмутер М.Н. Адгезионная прочность соединений наноструктур и матрицы в нанокомпозитах / Сборник тез. докладов участников Второго Международного форума по нанотехнологиям. – М.: РОСНАНО, 2009. – С.204-206.

- Yakupov S.N. Way of definition of mechanical characteristics of thin coverings in system «the covering – the substrate» / Abstracts. The second International Competition of Scientific Papers in Nanotechnology for Young Researchers. – M.: Rusnanotech, 2009. – P.439-440.

- Якупов Н.М., Галимов Н.К., А.А. Леонтьев А.А. Экспериментально-теоретический метод исследования прочности полимерных пленок // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2000. – Т.6, – №2. – С.238-243.

- Якупов Н.М., Нургалиев А.Р., Якупов С.Н. Методика испытаний пленок и мембран в условиях равномерно распределенного поверхностного давления // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2008. – Т.74. – №11. – С.54-56.

- Якупов Н.М., Нуруллин Р.Г., Якупов С.Н. Методология исследования механических характеристик тонких пленок и нанопленок // Вестник машиностроения. – 2009. – №6. – С.44-47.

- Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. – М.: Физматгиз, 1963. – 636 с.

- Ильюшин А.А. Пластичность. – М.: Гостехиздат, 1948. – 376 с.

Поступила в редакцию 12 января 2010 года.

Сведения об авторах:

Якупов Самат Нухович, аспирант Учреждения Российской академии наук Института механики и машиностроения Казанского научного центра РАН, г. Казань, Россия, e-mail: tamas_86@mail.ru