УДК 539.376

УСТАНОВИВШАЯСЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК СО СЛОЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ АРМИРОВАНИЯ

Янковский А.П.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича
СО РАН, г. Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ

Сформулирована задача деформирования слоистых оболочек переменной толщины, армированных волокнами постоянного поперечного сечения и работающих в условиях установившейся ползучести всех компонент металлокомпозиции. Проанализирована система разрешающих уравнений и соответствующие ей граничные условия. Разработан метод решения поставленной задачи. Указан путь приближенного решения таких задач в условиях неустановившейся ползучести. Проведены конкретные расчеты, показавшие, что податливость тонкостенных конструкций в условиях установившейся ползучести существенно зависит от структуры армирования, а разнесение несущих слоев в оболочках большой кривизны не всегда дает значительный положительный эффект.

Ключевые слова: металлокомпозиты; армирование; оболочки; слоисто-волокнистые структуры; установившаяся ползучесть

THE STEADY CREEP LAYERED METAL-COMPOSITED SHELLS WITH COMPLEX STRUCTURES OF REINFORCEMENT

Yankovskii A.P.

Khristianovich Institute of theoretical and applied mechanics the Siberian Branch
of Russian Academy of Science, Novosibirsk, Russia

SUMMARY

The problem of a straining of layered shells of the variable thickness reinforced by fibres of a constant cross-section and working in conditions of steady creep of all a component metal-composition is formulated. The system of the resolving equations and boundary conditions matching it is analysed. The method of the solution of a problem in view is developed. The way of an approximate solution of such problems to conditions of unsteady creeping is specified. The concrete calculations which have shown are lead, that compliance of thin-walled constructions in conditions of the steady creeping essentially depends on structure of reinforcement, and the separation of base layers in shells of the big curvature not always gives a significant positive effect.

Key words: metal-composites; reinforcement; shells; layer-fibrous structures; the steady creeping

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа продолжает исследования, опубликованные автором в [1], где рассматривалась проблема расчета металлокомпозитных изгибаемых пластин слоисто-волокнистой структуры, работающих в условиях установившейся ползучести. В инженерной практике помимо пластин в качестве тонкостенных элементов конструкций широко используются оболочки. Поэтому актуальной является проблема расчета металлокомпозитных оболочечных элементов при установившейся ползучести всех компонент композиции. Изучению этого вопроса применительно к слоистым металлокомпозитным оболочкам со сложными структурами армирования посвящено настоящее исследование.

1. ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Рассмотрим деформирование тонкой оболочки, подчиняющейся гипотезам Кирхгофа–Лява и состоящей из армированных и изотропных слоев переменной толщины. (Допустимость гипотез Кирхгофа–Лява при расчете установившейся ползучести тонкостенных элементов конструкций обоснована в [2].) Предполагается: к рассматриваемому моменту времени деформации ползучести получили настолько значительное развитие, что по сравнению с ними можно пренебречь начальными упругими и пластическими деформациями [2]; по толщине каждый слой имеет регулярную и квазиоднородную структуру; на границах между слоями выполняются условия идеального механического контакта; перемещения считаются малыми, т.е. принимается геометрически линейная теория оболочек; температура T конструкции однородна по ее толщине и известна из решения соответствующей стационарной задачи теплопроводности [3].

С оболочкой связана ортогональная система координат ; поверхность  () – отсчетная, причем координатные линии  совпадают с линиями главной кривизны этой поверхности, а ось z перпендикулярна отсчетной поверхности. Конструкция состоит из M слоев, которые пронумеруем последовательно, начиная от внутренней лицевой поверхности. Лицевые поверхности оболочки и границы между слоями задаются равенствами  (), причем функции  определяют внутреннюю и внешнюю лицевые поверхности соответственно, а  – поверхность контакта m-го и ()-го слоев (). Выполняются неравенства .

Каждый m-й слой армирован  семействами волокон (металлических проволок, возможно, различной физической природы), которые уложены по поверхностям, эквидистантным отсчетной поверхности (эквидистантное армирование), или по поверхностям, расстояния между которыми по оси z изменяются пропорционально изменению толщины слоя  (неэквидистантное армирование).

Для формулировки задачи деформирования в условиях установившейся ползучести металлокомпозитных оболочек слоисто-волокнистой структуры используем общеизвестные [2,4]: уравнения равновесия

(1.1)

соотношения, связывающие скорости мембранных деформаций  и параметров искривления  отсчетной поверхности оболочки со скоростями перемещений  точек этой поверхности:

(1.2)

определяющие соотношения, связывающие мембранные усилия  и моменты  в оболочке со скоростями деформаций  и параметров :

(1.3)

где коэффициенты  в рамках теории течения установившейся ползучести [2], используемой в настоящем исследовании, нелинейно зависят от  и , параметров армирования, температуры , толщины слоев и механических характеристик установившейся ползучести материалов компонент композиции.

Так как тонкая оболочка подчиняется гипотезам Кирхгофа–Лява, то для определения  можно использовать соотношения, полученные в [1] (не будем их здесь приводить в силу их громоздкости), при этом последнее уравнение (1.1) выполняется приближенно.

В случае неэквидистантного армирования тонкого m-го слоя непрерывными волокнами постоянного поперечного сечения между параметрами армирования существует связь, приближенно определяемая равенством [5]

(1.4)

которое при эквидистантном армировании редуцируется в точное равенство, получающееся из (1.4) формальным заданием .

К уравнениям и соотношениям (1.1)-(1.3) необходимо добавить общеизвестные граничные условия на кромках оболочки [4] (не будем их здесь приводить, так как они весьма разнообразны).

На той части кромки (обозначим ее ), на которой волокна k-го семейства m-го слоя, имеющие постоянные поперечные сечения, входят в конструкцию, необходимо задать краевые условия [5]:

(1.5)

В уравнениях и соотношениях (1.1)-(1.5) приняты обозначения:  – параметры Ламе и главные радиусы кривизны отсчетной поверхности оболочки соответственно;  – перерезывающие усилия;  – приведенные распределенные нагрузки в направлениях  соответственно;  – приведенные распределенные изгибающие моменты, вызванные внешними нагрузками;  – скорость прогиба и скорости перемещений точек отсчетной поверхности оболочки соответственно в направлениях  () в условиях установившейся ползучести;  – интенсивность и угол (отсчитываемый от направления координатной линии ) армирования m-го слоя волокнами k-го семейства;  – заданная на кромке  функция; нижний индекс после запятой означает частное дифференцирование по соответствующей переменной ; точка над функцией означает частную производную от этой функции по времени.

2. СИСТЕМА РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ

Для получения системы разрешающих уравнений деформирования слоистых армированных оболочек, работающих в условиях установившейся ползучести, и соответствующих ей (системе) статических граничных условий в скоростях прогиба  и тангенциальных перемещений  необходимо выражения для  из (1.2) подставить в соотношения (1.3), а последние – в уравнения равновесия (1.1) и граничные условия и исключить из рассмотрения поперечные силы . Тогда три уравнения равновесия примут разрешающий вид

(2.1)

В теории установившейся ползучести тонких слоистых оболочек статические граничные условия на кромке  могут быть заданы с помощью линейных комбинаций следующих величин [2,4]

(2.2)

где  – заданные на кромке  силовые факторы ( – приведенная сила Кирхгофа).

Кинематические же граничные условия на кромке  могут быть заданы с помощью линейных комбинаций величин [2, 4]

(2.3)

где  – заданные на кромке функции (скорости перемещений и углов поворотов).

Кроме того, граничные условия могут быть заданы также в смешанном из (2.2), (2.3) виде.

В случае, когда контур, ограничивающий отсчетную поверхность оболочки, не совпадает с одной из координатных линий , статические и кинематические граничные условия, записанные в скоростях перемещений, существенно усложняются [4] по сравнению с (2.2), (2.3), поэтому не будем этот случай рассматривать более подробно (в рамках настоящего исследования это не принципиально).

Если аппликаты границ  и траектории армирования (т. е. углы ) слоев заданы, то краевая задача (1.4), (1.5) определяет интенсивность  армирования m-го слоя волокнами k-го семейства. (Краевые задачи для линейных уравнений в частных производных первого порядка (1.4) хорошо изучены [6], поэтому не будем останавливаться на обсуждении этого вопроса более подробно; отметим лишь, что уравнение (1.4) имеет действительные характеристики, совпадающие с траекториями армирования k-го семейства m-го слоя.) Если функции , ,  известны (заданы), то в оболочке можно определить стационарное температурное поле  (соответствующие граничные задачи сформулированы и проанализированы, например, в [3]), после чего три разрешающих уравнения равновесия (2.1) будут замкнуты относительно трех функций , , . Этой системе квазилинейных дифференциальных уравнений эллиптического типа соответствуют нелинейные (2.2) и линейные (2.3) граничные условия (или их комбинации).

Основная трудность, возникающая при решении сформулированной граничной задачи деформирования слоисто-волокнистых оболочек в условиях установившейся ползучести, заключается в ее существенной нелинейности. Для линеаризации этой задачи можно использовать итерационный процесс, основанный на применении метода секущего модуля [2], адаптация которого к расчету тонкостенных металлокомпозитных элементов конструкций подробно изложена в [1]. (Сходимость метода секущего модуля доказана [2].) Так как на каждой итерации такого процесса приходится решать линейную граничную задачу, формально схожую [2] с задачей упругого деформирования слоистых анизотропных и неоднородных оболочек со слоями переменной толщины [4, 7], то для интегрирования такой граничной задачи можно использовать уже известные и хорошо разработанные конечно-разностные схемы, методы конечных элементов или другие приближенные вариационные методы. Не будем останавливаться на обсуждении этого вопроса более подробно.

З а м е ч а н и е  1.  Зная из сформулированной граничной задачи скорости прогиба  и тангенциальных перемещений точек отсчетной поверхности , , по формулам (1.2), (1.3) можно определить внутренние силовые факторы ,  в оболочке (а по формулам (1.2), (1.6)–(1.9), (1.17)–(1.19) из [1] – напряженное состояние во всех фазовых материалах и в композиции каждого слоя в целом), работающей в условиях установившейся ползучести. Если известно помимо этого и начальное состояние для внутренних силовых факторов ,  (порождаемое усредненными напряжениями  в каждом m-м слое, см. (1.2), (1.3) в [8]) в конструкции (его можно определить, например, методами, изложенными в [4, 7]), то решение о неустановившейся ползучести на первой ее стадии можно получить приближенно, используя методику, предложенную в [2]. Для этого представим текущее состояние для внутренних силовых факторов в оболочке в виде:

а соответствующее ему текущее усредненное напряженное состояние в m-м слое:

где  – монотонная функция времени t, возрастающая от значения  в начальный момент времени  до  при . Функцию  можно определить, исходя из экстремальных принципов теории ползучести (см. §34 в [2]). В случае изотропных оболочек реализация такого подхода не вызывает особых трудностей, а в случае слоистых конструкций со сложными структурами армирования требует проведения дополнительного, более тщательного исследования, выходящего за рамки настоящей работы.

3. МОДЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

В качестве модельной задачи рассмотрим осесимметричное деформирование тонкой цилиндрической круговой замкнутой оболочки длины L и радиуса R, работающей в условиях установившейся ползучести. Конструкция осесимметрично нагрета () и нагружена внутренним или внешним давлением . Нагрузки в окружном направлении  отсутствуют. Армирование каждого m-го слоя осуществляется четным количеством семейств волокон () по меридионально-симметричным траекториям (, , , ).

В силу осесимметричного термосилового нагружения такой оболочки, отсутствия нагрузок в окружном направлении и меридионально-симметричного ее армирования тождественно равны нулю функции , поэтому уравнения равновесия (1.1) редуцируются в систему

(3.1)

где остальные уравнения выполняются тождественно; штрих означает обычную производную по продольной координате .

Из первого уравнения (3.1) следует

(3.2)

где  – заданное осевое усилие на одной из кромок оболочки.

Используя соотношения (1.2), (1.3), второе уравнение (3.1) можно преобразовать к виду

(3.3)

К этому уравнению добавим выражение для  из (1.3) с учетом (1.2), которое перепишем так:

(3.4)

Здесь:

(3.5)

При шарнирном опирании кромок цилиндрической оболочки

(3.6)

в случае же жесткого защемления кромок имеем

(3.7)

где  – осевая координата левой и правой кромок оболочки соответственно. (Граничные условия (3.2), (3.6), (3.7) соответствуют случаю, когда одна из кромок оболочки не допускает смещения в осевом направлении , а другая кромка может свободно смещаться в этом направлении.) Если оболочка нагрета, нагружена и армирована симметрично относительно центрального поперечного сечения , то в этом сечении выполняются равенства

(3.8)

Линеаризовав систему (3.3), (3.4) с учетом (3.5) по указанному выше методу и заменив в (3.3), (3.4), (3.7), (3.8) производные их конечно-разностными аналогами, можно сформулированную двухточечную граничную задачу на каждой итерации численно проинтегрировать методом матричной прогонки [9].

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

В качестве примера исследуем установившуюся ползучесть однослойных и трехслойных замкнутых круговых цилиндрических оболочек радиуса , постоянной толщины  и длины L. На кромках  оболочки могут быть шарнирно оперты или жестко защемлены (в осевом направлении  кромки смещаются свободно, т.е. ; см. (3.2)). Конструкции нагружены внутренним давлением интенсивности  ().

Рассматриваются металлокомпозитные оболочки двух типов: 1) однослойные оболочки () с регулярной и квазиоднородной по толщине структурой, изготовленные из твердой меди (Cu) или алюминиевого сплава АМг3 и меридионально-симметрично армированные (, ) двумя () семействами стальной проволоки У8А; 2) трехслойные оболочки (), внутренний слой которых является изотропным и изготовлен из меди или сплава АМг3, а внешние слои постоянной толщины изготовлены из тех же материалов и меридионально-симметрично армированы (, ) двумя (, ) семействами проволоки У8А. Кроме того, несущие слои могут быть армированы проволокой У8А в продольно-окружном направлении (, , ,  при  и  при ).

При температуре  законы установившейся ползучести для указанных материалов подчиняются соотношениям:

(4.1)

Согласно [1] аппроксимируем эти зависимости двухзвенными кусочно-линейными функциями

(4.2)

с характеристиками для выбранных материалов компонент композиции

(4.3)

Параметры (4.3) определены на основании зависимостей (4.1) методом наименьших квадратов на интервале , при этом варьировались величины , . Значения (4.3) можно несколько уточнить, если в (4.2) варьировать параметры , , . На рис.1 сплошные кривые 1, 2, 3 характеризуют зависимости (4.1) для материалов Cu, У8А, АМг3 соответственно; двухзвенные же штриховые ломаные 1’, 2’, 3’ характеризуют аппроксимации (4.2), (4.3) соответственно для тех же материалов. (В силу выбранного на рис.1 масштаба по оси ординат линия 3’ визуально практически не отличается от кривой 3.)

Рис.1.	Кривые установившейся ползучести фазовых материалов и их аппроксимация двухзвенными ломаными.

Сравнение кривых 1, 2, 3 с линиями 1’, 2’, 3’ соответственно показывает, что зависимость (4.2) с параметрами (4.3) удовлетворительно аппроксимирует законы установившейся ползучести (4.1), поэтому при решении рассматриваемой задачи для вычисления коэффициентов  в определяющих уравнениях (1.3) (и в (3.5)) можно обоснованно использовать методику, разработанную в [1].

В качестве критерия сопоставимости цилиндрических оболочек с разными структурами армирования используем условие равенства в них общего расхода арматуры

(4.4)

Так как предполагается, что несущие слои имеют постоянную толщину () и однородное армирование (, ), то для цилиндрической оболочки условие постоянства поперечных сечений волокон (1.4) выполняется тождественно (случай эквидистантного армирования). Для однослойных оболочек в расчетах примем , а для армированных слоев трехслойных конструкций  (), т.е.  (), что на практике соответствует удельной суммарной плотности армирования, близкой к предельно допустимой. Чтобы общий расход арматуры (4.4) в трехслойных цилиндрических оболочках (при однородных структурах армирования) был такой же, как в однослойных оболочках той же длины L, толщину 2h внутреннего (неармированного) слоя в трехслойных конструкциях нужно задать так:  ().

Будем рассматривать длинные () и короткие () цилиндрические оболочки.

В таблице приведены значения  для некоторых структур армирования оболочек разной длины при разных типах опирания их кромок и при использовании разных материалов компонент композиции.

Максимальные скорости прогиба (, мкм/ч) установившейся ползучести для некоторых структур армирования цилиндрических оболочек.

| Тип структуры | Длинные оболочки, |  | Короткие оболочки, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| армирования | однослойная | трехслойная | однослойная | трехслойная |
| АМг3–У8А-композиция, шарнирное опирание кромок оболочки |  |  |  |  |
| Нет армирования | 259,47 | 259,47 | 268,99 | 268,99 |
| Продольно-окружное | 0,2064 | 0,2067 | 0,2082 | 0,2141 |
| Окружное | 0,1023 (1) | 0,1024 (3) | 0,1034 (2) | 0,1034 (4) |
| АМг3–У8А-композиция, жесткое защемление кромок оболочки |  |  |  |  |
| Нет армирования | 252,66 | 252,66 | 261,78 | 261,78 |
| Продольно-окружное | 0,2018 | 0,2021 | 0,2099 | 0,2095 |
| Окружное | 0,1005 (5) | 0,1002 (7) | 0,1011 (6) | 0,1011 (8) |
| Cu–У8А-композиция, шарнирное опирание кромок оболочки |  |  |  |  |
| Нет армирования | 1,4024 | 1,4024 | 1,4371 | 1,4371 |
| Продольно-окружное | 0,1856 | 0,1956 | 0,1872 | 0,2023 |
| Окружное | 0,0989 (1) | 0,1011 (3) | 0,0991 (2) | 0,1012 (4) |
| Cu–У8А-композиция, жесткое защемление кромок оболочки |  |  |  |  |
| Нет армирования | 1,3712 | 1,3712 | 1,4273 | 1,4273 |
| Продольно-окружное | 0,1815 | 0,1912 | 0,1887 | 0,1983 |
| Окружное | 0,0968 (5) | 0,0988 (7) | 0,0969 (6) | 0,0989 (8) |

На рис.2 изображены зависимости  для АМг3–У8А-композиции (рис.2,а) и Cu–У8А-композиции (рис.2,б) спирально армированных (под углами ) оболочек. Штриховые линии 1, 2, 5, 6 рассчитаны для однослойных, а сплошные кривые 3, 4, 7, 8 для трехслойных оболочек. Линии 1–4 получены для шарнирно закрепленных на кромках оболочек (см. (3.6)), а кривые 5–8 определены для конструкций с жестко защемленными кромками (см. (3.7)). Линии 1, 5 и 3, 7 на рис.2,а визуально не отличаются, кривые же 1, 2, 5 и 3, 7 на рис.2,б различаются незначительно. Линии 1, 3, 5, 7 соответствуют длинным оболочкам (), кривые же 2, 4, 6, 8 – коротким оболочкам ().

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.2.	Зависимости максимальных скоростей прогибов цилиндрических оболочек в условиях установившейся ползучести от угла спирального армирования: а) – для конструкций из АМг3–У8А-композиции, б) – из Cu–У8А-композиции.

Кривые на рис.2 характеризуют податливость рассматриваемых металлокомпозитных тонкостенных конструкций в условиях установившейся ползучести в зависимости от угла спирального армирования ψ и разнесения несущих армированных слоев. Поведение кривых на рис.2 свидетельствует о существенной и немонотонной зависимости этой податливости от структуры армирования. Анализ поведения кривых на рис.2 позволяет выбрать такие структуры армирования (из рассматриваемого класса), которые при заданном нагружении обеспечивают наибольшую или наименьшую податливость соответствующей конструкции в условиях установившейся ползучести; в частности, при рассматриваемых характерных размерах конструкций и уровне их нагружения наименьшие скорости прогиба при установившейся ползучести развиваются в оболочках, армированных в окружном направлении (), и имеют порядок  (см. правые участки кривых на рис.2 при ; точные значения  при  приведены в таблице, где в скобках указаны номера кривых на рис.2, которым соответствуют эти значения ).

С точки зрения минимизации податливости в условиях установившейся ползучести окружные структуры армирования можно считать рациональными не только на множестве спирально армированных структур, но и на множестве структур продольно-окружного армирования (ср. значения  для структур окружного и продольно-окружного армирования, приведенных в таблице, и со значениями ординат левых точек соответствующих кривых на рис.2 при  – продольное армирование).

Дополнительные расчеты, проведенные автором, показали, что при других условиях нагружения или при других характерных размерах оболочек наименьшие по модулю скорости прогиба развиваются в конструкциях, армированных по другим направлениям. Так, для весьма коротких трехслойных цилиндрических оболочек из Cu–У8А-композиции, длина которых  () и которые можно рассматривать как пологие, рациональной в указанном смысле является структура с продольным армированием (). При учете же влияния днища (, см. (3.2)) рациональными могут быть и спиральные структуры армирования (), отличные от меридиональных () и окружных () структур. Следовательно, при разных видах и уровнях нагружения и при разных габаритах конструкций рациональными с точки зрения минимизации величин  будут разные структуры армирования, которые в общем случае могут и не совпадать с рациональными структурами, определенными на основе критериев кратковременной прочности [7].

Сопоставление значений , приведенных в таблице для армированных оболочек, с соответствующими значениями для неармированных (изотропных) оболочек, а также сравнение последних с ординатами точек на кривых рис.2 при углах армирования  показывает, что замена изотропных металлических оболочек из сплава АМг3 или меди на соответствующие армированные металлокомпозитные изделия позволяет резко (в разы и даже на порядки) уменьшению их податливости в условиях установившейся ползучести.

Линии 5–8 на рис.2 всюду лежат ниже линий 1–4 соответственно, что означает: замена шарнирного опирания кромок цилиндрической оболочки на жесткое защемление позволяет уменьшить податливость таких конструкций при установившейся ползучести. Однако, как видно из поведения линий 1, 5 и 3, 7, для длинных металлокомпозитных оболочек и для изотропных металлических оболочек (как длинных, так и коротких; см. таблицу) такая замена типа опирания кромок приводит к незначительному уменьшению податливости в условиях ползучести.

Сопоставление кривых с одинаковыми номерами на рис.2 показывает, что ординаты точек кривых на рис.2,б имеют значения на два порядка меньше, чем ординаты точек соответствующих кривых на рис.2,а. Следовательно, скорость прогиба при установившейся ползучести в конструкциях из АМг3–У8А-композиции много больше, чем в соответствующих изделиях из Cu–У8А-композиции, что вполне согласуется с поведением кривых установившейся ползучести 1, 3 на рис.1. Это означает, что замена связующего из сплава АМг3 на связующее из твердой меди также позволяет существенно уменьшить податливость металлокомпозитных оболочек в условиях установившейся ползучести. Здесь уместно подчеркнуть, что при рациональных структурах армирования (см. значения  в таблице для случая окружного армирования) максимальные скорости прогибов в условиях ползучести в рассматриваемых конструкциях, выполненных из обеих металлокомпозиций, примерно одинаковы и лежат в диапазоне , т.е. различаются менее чем на 7%.

Кривые 1, 2, 5 на рис. 2 лежат всюду ниже линий 3, 4, 7 соответственно. Следовательно, в этих случаях разнесение несущих слоев с увеличением плотности их армирования не приводит к уменьшению податливости соответствующих конструкций в условиях установившейся ползучести. Напротив, левые участки кривых 6 на рис. 2 лежат выше линий 8, т. е. в случае коротких, защемленных на кромках оболочек при определенных углах спирального армирования () разнесение армированных слоев дает эффект снижения скорости прогибов установившейся ползучести. Дополнительные расчеты показали, что чем короче оболочка (чем больше она приближается к пологой), тем ярче проявляется указанный эффект от разнесения несущих слоев. (Это непосредственно показано в [13] на примере изгиба пологих оболочек.) Таким образом, для оболочек большой кривизны разнесение армированных слоев не всегда позволяет уменьшить податливость конструкции в условиях ползучести (в отличие от изгибаемых пластин и пологих оболочек [1, 13]).

Изменение структуры армирования приводит не только к количественному, но и к качественному изменению поведения функции  в исследуемых оболочках. Так, на рис.3 изображены зависимости  от безразмерной продольной координаты  для трех структур армирования трехслойных цилиндрических оболочек из Cu–У8А-композиции при жестком защемлении кромок. На рис.3,а приведены результаты расчетов для длинных (), а на рис.3,б – для коротких () оболочек. Кривые 1 рассчитаны при , линии 2 – при , а кривые 3 – при . Поведение кривых 3 на рис.3 свидетельствует о том, что при рациональных структурах армирования в рассматриваемых оболочках доминирует основное безмоментное напряженное состояние (центральные участки кривых 3 горизонтальны), поэтому-то разнесение армированных слоев при таких направлениях армирования почти не сказывается на изменении податливости рассматриваемых конструкций в условиях установившейся ползучести (см. таблицу).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.3.	Зависимости скоростей прогибов установившейся ползучести от безразмерной продольной координаты при трех структурах армирования: а) – для длинных, б) – для коротких трехслойных цилиндрических оболочек из Cu–У8А-композиции.

Варьирование структуры армирования влияет не только на эпюры скоростей прогиба  установившейся ползучести, но и на картину распределения полей напряжений и скоростей деформаций в материалах компонент композиции оболочек. Так, на рис.4 изображены поперечные сечения в продольном направлении и характерные зоны распределения в них напряженного состояния в компонентах АМг3–У8А-композиции трехслойной короткой оболочки с жестко защемленными кромками при двух углах спирального армирования:  (рис.4,а) и  (рис.4,б). Жирной ломаной 1 изображен контур поперечного сечения оболочки в продольном направлении; жирными горизонтальными прямыми 1’, 1” – следы границ между слоями (выше линии 1’ лежит верхний армированный слой, ниже линии 1” – нижний несущий слой, между прямыми 1’, 1” армирование отсутствует; отсчетная поверхность на рис.4 совмещена со срединной поверхностью оболочки). Тонкие сплошные кривые определяют следы поверхностей, в точках которых в арматуре напряжения по модулю достигают значения , а скорости деформаций – значения  (см. (4.2), (4.3)). Штриховые же линии характеризуют следы поверхностей, в точках которых интенсивность напряжений в связующем (сплав АМг3) равна значению , а интенсивность скоростей деформаций – значению  (см. (4.2), (4.3)).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.4.	Характерные зоны вязко-ползучего течения в продольном сечении трехслойной короткой, жестко защемленной цилиндрической оболочки из АМг3–У8А-композиции при двух углах спирального армирования:  (а) и  (б).

На рис.4,а левее кривых 2’, 2”, правее линий 5’, 5” и между кривыми 3’, 4’ и 3”, 4” напряжения в арматуре по модулю превосходят значение . Согласно поведению штриховой ломаной 2’ на рис.1, при напряжениях, больших по модулю , в арматуре происходит «катастрофическое» нарастание по модулю скоростей деформаций установившейся ползучести. Поэтому в указанных зонах в арматуре развивается активное вязко-ползучее течение. Вне малых областей, ограниченных замкнутыми штриховыми линиями 6 и 7, интенсивность напряжений в связующем превосходит значение . Следовательно, в связующем при  почти всюду (за исключением указанных малых зон) также активно развивается вязко-ползучее течение. В силу этого, величина  при такой структуре армирования имеет весьма большое значение (, см. ординату точки на кривой 8 рис.2, а при ).

На рис.4,б левее кривых 2’, 2”, правее линий 3’, 3” и выше кривой 2 напряжения в арматуре по модулю также превосходят значение . Левее же штриховых линий 4’, 4”, правее штриховых кривых 5’, 5” и между штриховыми линиями 6, 7 интенсивность напряжений в связующем превосходит значение . Сравнение рис.4,а и 4,б показывает, что во втором случае зоны активного вязко-ползучего течения в компонентах композиции существенно меньше, чем в первом случае, поэтому и значение , соответствующее рис.4,б, много меньше предыдущего значения (, см. ординату точки на кривой 8 рис.2,а при ).

Расчеты показали, что при рациональных структурах армирования (в окружном направлении: ) напряжения в компонентах композиции не достигают соответствующих значений  (см. (4.2), (4.3)). В силу этого, при таком армировании в оболочках отсутствуют зоны активного вязко-ползучего течения материалов компонент композиции, следствием чего являются малые скорости прогибов установившейся ползучести (имеющие порядок 0,1 мкм/ч, см. таблицу).

З а м е ч а н и е  2. Точки на некоторых участках кривых рис.2 (например, в окрестности точек максимумов на кривых 1, 5, 3, 7 и др.) имеют ординаты, существенно превосходящие значения , приведенные в таблице для соответствующих неармированных (изотропных) оболочек, т.е. при определенных структурах армирования металлокомпозитные оболочки могут обладать большей податливостью в условиях ползучести, чем аналогичные изотропные оболочки, изготовленные из материала связующего. Это обстоятельство объясняется тем, что согласно [1] в расчетах используется структурная модель армированного слоя Ю.В.Немировского с одномерным напряженным состоянием в волокнах, в рамках которой поперечные напряжения (как нормальные, так и касательные) в арматуре не учитываются. Эта особенность как бы моделирует неидеальный механический контакт между арматурой и связующим (разрушенный контактный слой), что нередко наблюдается на практике при перекрестном армировании [14]. Поэтому при определенных структурах армирования волокна как бы не участвуют в работе композита при его деформировании, что и приводит при этих структурах к большей податливости металлокомпозитных оболочек в условиях ползучести по сравнению с аналогичными изотропными конструкциями, выполненными из материала связующей матрицы. Следовательно, все результаты, полученные в настоящем исследовании, можно трактовать как соответствующие одному из неблагоприятных, но встречающихся на практике случаев, а именно, неидеальному механическому контакту компонент композиции. (Более сложные модели неупругого деформирования перекрестно армированных металлокомпозитов, учитывающих полный контакт волокон со связующим, автору не известны.)

5. ВЫВОДЫ

Проведенный анализ деформирования сложно армированных металлокомпозитных оболочек слоистого строения, работающих в условиях установившейся ползучести, показывает, что армирование тонкостенной конструкции при определенных структурах армирования (даже в случаях неидеального контакта компонент композиции) позволяет существенно уменьшить по модулю скорости перемещений точек срединной поверхности по сравнению с изотропными конструкциями той же геометрии, выполненными из материала связующей матрицы. При разных видах и уровнях нагружения тонкостенных конструкций и их размерах рациональными с точки зрения минимизации по модулю скоростей установившейся ползучести являются разные структуры армирования. В отличие от изгибаемых пластин и пологих оболочек, разнесение армированных слоев в оболочках большой кривизны не всегда приводит к значительному эффекту снижения податливости конструкции в условиях ползучести. Эффективные с точки зрения кратковременной прочности проекты армирования могут оказаться неэффективными с точки зрения поведения конструкции в условиях установившейся ползучести.

ЛИТЕРАТУРА

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Установившаяся ползучесть слоистых металлокомпозитных пластин со сложными структурами армирования при продольно-поперечном изгибе // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2009. – Т.15. – №1. – С.59-82.

- Качанов Л.М. Теория ползучести. – М.: Физматгиз, 1960. – 456 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Теплопроводность волокнистых оболочек // Теплофизика и аэромеханика. – 1998. – Т.5. – №2. – С.215-235.

- Григоренко Я.М. Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения переменной жесткости. – Киев: Наукова думка, 1973. – 228 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. О некоторых особенностях уравнений оболочек, армированных волокнами постоянного поперечного сечения // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1997. – Т.3. – №2. – С.20-40.

- Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка. – М.: Наука, 1966. – 260 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Термоупругопластическое деформирование сложно армированных оболочек // Механика композитных материалов. – 2006. – Т.42. – №6. – С.707-728.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Термоупругопластический изгиб слоисто-волокнистых пластин // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2005. – Т.11. – №4. – С.467-493.

- Калиткин Н.Н. Численные методы. – М.: Наука, 1978. – 512 с.

- Писаренко Г.С., Можаровский Н.С. Уравнения и краевые задачи теории пластичности и ползучести. / Справочное пособие. – Киев: Наукова думка, 1981. – 496 с.

- Соснин О.В. О ползучести слабо упрочняющихся материалов при нестационарных температурно-силовых режимах // Проблемы прочности. – 1972. – №1. – С.74-77.

- Композиционные материалы: Справочник / Под ред. Д.М. Карпиноса. – Киев: Наукова думка, 1985. – 592 с.

- Янковский А.П. Расчет установившейся ползучести металлокомпозитных пологих оболочек слоисто-волокнистой структуры // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. – 2010. – Т.20. – №1. – С.71-83.

- Работнов Ю.Н. Введение в механику разрушения. – М.: Наука, 1987. – 80 с.

Поступила в редакцию 2 июля 2010 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 08–01–00046–а).

Сведения об авторах:

Янковский Андрей Петрович, д.ф.-м.н., проф., ведущий научный сотрудник лаборатории «Физики быстропротекающих процессов» Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия, e-mail: nemirov@itam.nsc.ru