УДК 541.64:539.3

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ ПРИ НАНОИНДЕНТИРОВАНИИ

Яновский Ю.Г., Козлов Г.В., Корнев Ю.В., Бойко О.В., Карнет Ю.Н.

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Возможные причины проявления масштабного эффекта при испытании наноструктурированных эластомерных композиционных материалов методом наноиндентирования обсуждаются в рамках физических концепций ангармонизма и флуктуаций плотности. Масштабный эффект анализируется по изменению зависимости модуля упругости от величины деформации. В частности показано, что переход от нано- к микродеформированию (или от нано- к микроиндентированию) наблюдается тогда, когда объем деформированного в процессе эксперимента материала превысит совокупный объем двух агрегатов нанонаполнителя в среде.

Ключевые слова: наноструктурированные материалы; композиты; нанонаполнитель; наноиндентирование; масштабные эффекты; механические свойства

PHYSICAL MODEL OF POLYMER NANOSTRUCTURAL COMPOSITES BEHAVIOR IN NANOINDENTATION EXPERIMENTS

Yanovsky Yu.G., Kozlov G.V., Kornev Yu.V., Boiko O.V., Karnet Yu.N.

Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

Some eventual aspects of scale effect manifestation in nanoindentation experiments for nanostructural elastomer composites are discussed in frame of physical conceptions of anharmonizm and density fluctuation. Scale effect is analyzed according to variation of dependencies of elastic modulus vs. deformation value. In particular, it was shown, a transition from nano- to microdeformation (or from nano- to microindentation) is observed, when a volume of strained material during experiment will exceed a cumulative volume of two aggregates of nanofiller, which locate into polymer media.

Key words: nanostructural materials; composites; nanofiller; nanoindentation; scale effect; mechanical properties

ВВЕДЕНИЕ

Метод наноиндентирования получил в последнее время широкое распространение при изучении поведения структурно-сложных композиционных сред. Однако интерпретация результатов, получаемых в ходе подобных экспериментов, часто нуждается в определенном физическом обосновании. Так, например, исследование механических свойств дисперсно-наполненных эластомерных композитов методом наноиндентирования показывает их сильную зависимость (например, модуля упругости Е) от глубины наноиндентирования h (или пластической деформации hпл), т.е., своего рода масштабный эффект [1,2]. Как известно из литературы (см., например, [3]), масштабные эффекты достаточно часто проявляются при исследовании механических свойств различных материалов. Примером тому может служить, в частности, зависимость напряжения разрушения от размера зерна для металлов (формула Холла-Петча) [4] или эффективной степени наполнения от размера частиц наполнителя в случае полимерных композитов [5]. Особенно ярко масштабный эффект проявляется при деформировании полимерных композитов, включающих наноразмерные наполнители. Последние образуют в полимерной матрице регулярную наноразмерную структуру [2], в силу чего их можно классифицировать как наноструктурированные объекты. Для подобных сред наблюдается сильная зависимость модуля упругости как от диаметра частиц нанонаполнителя [6], так и от величины приложенной деформации [2]. В настоящей работе рассматриваются возможные физические причины проявления масштабного эффекта в подобных материалах в процессе испытаний методом наноиндентирования. Это важно для корректной интерпретации получаемых результатов. В качестве гипотез привлекаются две модельные физические концепции – концепция ангармонизма и теория флуктуаций плотности.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Объектами анализа были выбраны эластомерные композиты на основе бутадиен-стирольного каучука (БСК), структура, свойства и поведение которых достаточно полно описаны авторами в [2]. В качестве наполнителей использовали технический углерод (ТУ) промышленного производства марки N220, нано- и микрошунгит (средний размер частиц наполнителя составлял 20, 40 и 200 нм., соответственно). Содержание этих наполнителей в каждом из объектов составляло 37 масс.%. Нано- и микроразмерные дисперсные частицы шунгита были получены обработкой промышленно добываемого материала по оригинальной технологии. Анализ размера и полидисперсности используемых нано- и микрочастиц контролировали с помощью аналитической дисковой центрифуги (CPS Instruments, Inc., США), позволяющей определять с высокой точностью размер частиц и их распределение по размерам в диапазоне от 2 нм до 50 мкм.

Наноструктурные исследования были проведены на атомно-силовых микроскопах Nano-DST (Pacific Nanotechnology, США) и Easy Scan DFM (Nanosurf, Швейцария) полуконтактным методом в режиме модуляции силы. Результаты микроскопии были обработаны с помощью специализированного программного пакета SPIP (Scanning Probe Image Processor, Дания), который является современным средством анализа изображений, полученных на зондовых микроскопах (SPM, AFM и STM), сканирующих и трансмиссионных электронных микроскопах и др. Пакет позволяет, в частности, получать трёхмерные картины отображаемых объектов, выравнивать искажения, включая устранение ошибок погрешности для отдельных элементов просмотра, проводить количественную оценку числа частиц, зёрен, пор и характер их распределения в матрице.

Исследования наномеханических свойств указанных выше композитов проводили методом наноиндентирования [1,2] на приборе NanoTest 600 (Micro Materials, Великобритания) в широком диапазоне изменения нагрузок от 0.01 мН до 2 мН. Индентирование образца проводилось в 10 точках с интервалов 30 мкм. Нагрузка увеличивалась с постоянной скоростью до достижения заданной максимальной величины (для скоростей 0.05 мН/с – 1 мН). В качестве рабочего зонда использовали «индентор Берковича» с углом при вершине 65.3° и радиусом закругления 200 нм. Индентирование проводили в режиме контролируемой нагрузки с преднагрузкой 0.001 мН. Для расчёта модулей упругости полученные в ходе эксперимента по наноиндентированию зависимости “нагрузка - глубина индентирования (деформация)” обрабатывали методом Оливера-Фарра [7]. Расчеты проводили по десяти измерениям для каждого образца при нагрузках 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 и 2.0 мН.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На рис.1 приведена гистограмма, показывающая изменение модуля упругости Е, полученного в испытаниях по наноиндентированию, как функцию нагрузки на индентор Р или глубины наноиндентирования h (в дальнейшем – пластическая деформация hпл). Поскольку для всех трех исследуемых объектов зависимости Е(Р) или Е(h) качественно идентичны, то ниже для детального анализа и обсуждения была выбрана зависимость Е(h) для композита БСК/ТУ, наиболее ярко отражающая количественную картину указанного масштабного эффекта.

На рис.2 приведена зависимость Е от hпл (схему процесса наноиндентирования см. на рис.3), которая аппроксимируется двумя линейными участками. Подобные зависимости “модуль упругости – деформация” типичны для полимерных материалов и обусловлены сильно выраженной нелинейностью зависимости сил межмолекулярного взаимодействия от величины деформации (ангармонизм межмолекулярных связей [8]).

Рис.1.	Зависимости приведенного модуля упругости от нагрузки на индентор для композитов на основе бутадиен-стирольного каучука, наполненных техническим углеродом (а), микро- (б) и наношунгитом (в).

Рис.2.	Зависимость приведенного модуля упругости Е, полученного в экспериментах по наноиндентированию, от пластической деформации hпл для композита БСК/ТУ.

Рис.3.	Схематические изображения индентора Берковича и процесса наноиндентирования.

Согласно [9] можно утверждать, что первый участок зависимости Е(hпл) при hпл≤500 нм объясняется чисто упругим поведением среды. Модуль упругости Е на этом участке изменяется пропорционально hпл как

,										(1)

где Е0 – «начальный» модуль, т.е. модуль экстраполированный к hпл=0, а коэффициент В0 является комбинацией упругих констант первого и второго рода. В рассматриваемом случае В0<0. Далее можно определить параметр Грюнайзена , характеризующий уровень ангармонизма межмолекулярных связей [9]

,								(2)

где  – коэффициент Пуассона, принимаемый для эластомерных материалов равным ~0,475 [10].

Расчет согласно уравнению (2) дал следующие величины : 13,6 для первого участка и 1,5 – для второго. Отметим, что первая из приведенных величин  типична для межмолекулярных связей полимеров, тогда как второе значение  гораздо ближе к соответствующей величине параметра Грюнайзена G для внутрицепных мод [8].

Согласно [11] величину коэффициента Пуассона полимерных композитов  можно оценить из соотношения

,										(3)

где  – объемная доля нанонаполнителя,  и  – коэффициент Пуассона нанонаполнителя (в данном случае технического углерода) и полимерной матрицы, соответственно. Величину  можно вычислить согласно [12,13] из выражения

,											(4)

где Wн – массовая доля нанонаполнителя,  – его плотность, вычисляемая как [13]

(5)

где Dагр – диаметр агрегата частиц нанонаполнителя, достаточно легко определяемый экспериментально (см. рис.4).

Рис.4.	Диаметры исходных частиц наполнителя (а), размеры их агрегатов в наноструктурированных композитах (б), расстояние между агрегатами частиц в композите (в) для образцов БСК, наполненных техническим углеродом, нано- и микрошунгитом (данные атомно-силовой микроскопии [2]).

Величину  примем равной 0,475 [10], т.е. как и для композита в целом, а значение  можно оценить следующим образом. Как известно, агрегаты частиц дисперсного нанонаполнителя формируются в основном механизмом “кластер-кластер”, что предопределяет низкую фрактальную размерность df их структуры. Значение df для агрегатов частиц ТУ ~2,3 [12,13], тогда  можно вычислить с помощью следующего выражения [10]

(6)

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал (очевидно, в нашем случае d=3).

Расчет согласно (6) дает значение ≈0,15, а по уравнению (3) – 0,224. Полученные расчетные величины , характеризующие агрегаты наночастиц, распределенных в эластомерной матрице, несколько отличаются от аналогичных для индивидуальных частиц технического углерода предположительно в силу особенностей фрактального строения последних – чем меньше размеры, тем больше фрактальная размерность поверхности наночастицы (т.е. шероховатость поверхности частиц). Кроме того, в нанометровом диапазоне частицы технического углерода, по-видимому, могут иметь не монолитную, а дефектную структуру.

Проведенный анализ данных рис.2 демонстрирует, что первый участок получаемой в ходе наноиндентирования зависимости Е(hпл) (при hпл<0,5 мкм) характеризует упругие свойства эластомерного композита, а на втором участке этой зависимости сказывается влияние локальной деформации “каркаса” наполнителя в месте внедрения индентора [14] (прослеживается аналогия с эффектом Пейна).

Далее рассмотрим снижение Е по мере роста hпл (рис.2) с позиций теории флуктуаций плотности, величина которой ψ может быть оценена следующим образом [15]

,											(7)

где ρ – плотность нанокомпозита, k – постоянная Больцмана, Т – температура испытаний, КТ – изотермический модуль всестороннего сжатия, связанный с Е соотношением

(8)

На рис.5 представлена зависимость ψ(Vдеф) в логарифмических координатах (схема расчета объема деформированного при наноиндентировании материала Vдеф в случае использования индентора Берковича показана на рис.3). Как следует из данных рис.5, наблюдается рост флуктуаций плотности по мере увеличения объема деформированного материала. Экстраполяция зависимости ψ(lnVдеф) к ψ=0 дает lnVдеф≈13 или =4,42×105 нм3. Вычислив первый “критический” линейный масштаб, отвечающий переходу к ψ=0 , получим  нм, что близко к верхней границе размерного интервала наносистем, который определен в литературе равным ~100 нм. Таким образом, полученные выше результаты свидетельствуют о том, что в наноразмерных системах отсутствуют флуктуации плотности, всегда наблюдаемые в микросистемах.

Рис.5.	Зависимость флуктуаций плотности ψ от объема деформированного в процессе наноиндентирования материала Vдеф в логарифмических координатах для композита БСК/ТУ.

Из данных рис.2 можно оценить параметры эксперимента, соответствующие переходу от нано- к микродеформированию (или от нано- к микроиндентированию) – вторые “критические” параметры. Видно, что этот переход происходит в интервале значений  нм. В качестве линейного масштаба длины , соответствующего этому переходу, можно выбрать указанные выше значения , а в дополнение и соответствующие им величины объема ≈814÷1440 нм3. Из сравнения значений  с расстоянием между агрегатами частиц нанонаполнителя Lагр (Lагр=219.2÷788.3 нм для исследуемых материалов, рис.4) следует, что для перехода от нано- к микромасштабным измерениям величина  или соответствующий ей объем деформируемого материала должны включать не менее двух агрегатов частиц нанонаполнителя и окружающих их слоев полимерной матрицы (межфазных слоев). Это является нижним линейным масштабом моделирования композита как микроструктурированной среды. Укажем, что такой прием, а именно, выделение частицы нанонаполнителя и окружающих ее межфазных слоев в качестве периодического или представительного элемента структуры среды, широко распространен при выводе соотношений для моделей гетерогенных сред с межфазными слоями [16].

В заключение отметим, что уравнение (7) неприменимо к наноструктурированным системам, поскольку условие ψ→0 предполагает КТ→ или Е→∞, что физически некорректно. Поэтому в качестве Е для наноструктурированных систем можно рекомендовать использовать величину Е0, получаемую экстраполяцией зависимости Е(hпл) (см. рис.2) к hпл=0.

ВЫВОДЫ

Проведенные в настоящей работе исследования показали, что наблюдаемые изменения модуля упругости в зависимости от величины деформации в экспериментах по наноиндентированию дисперсно-наполненных наноразмерными наполнителями эластомерных наноструктурированных композитов обусловлено рядом причин, которые можно описать с позиций физических концепций ангармонизма и теории флуктуаций плотности. В рамках первой из указанных концепций предполагается, что на наномасштабном уровне в процессе наноиндентирования композитной среды реализуется упругая линейная деформация (малые деформации, структура композитной среды не разрушена). При этом сохраняется высокий уровень межмолекулярных связей в полимерной матрице. Переход к микромасштабу (конечные деформации) предполагает деформирование подобного материала как геометрически нелинейной гетерогенной среды. В последнем случае нелинейность, по-видимому, обусловлена нарушением локальной упорядоченности наноструктуры нанонаполнителя в месте внедрения индентора. Деструкция макромолекулярных цепей при этом не происходит, о чем свидетельствуют соответствующие величины параметра Грюнайзена. В рамках второй концепции показано, что нано- и микросистемы различаются отсутствием флуктуаций плотности в первых и наличием таковых – во вторых. Флуктуации плотности объясняются различием плотности агрегатов нанонаполнителя и полимерной матрицы. Переход от нано- к микроиндентированию реализуется тогда, когда объем деформированного в процессе эксперимента материала превышает совокупный объем двух агрегатов частиц нанонаполнителя и окружающих их межфазных слоев.

ЛИТЕРАТУРА

- Корнев Ю.В., Юмашев О.Б., Жогин В.А., Карнет Ю.Н., Яновский Ю.Г., Гамлицкий Ю.А. Сравнительные оценки микро и макро физико-механических свойств эластомерных композитов в экспериментах по наноиндентированию и макропрочности // Каучук и резина. – 2008. – №6. – C.18-23.

- Яновский Ю.Г., Валиев Х.Х., Корнев Ю.В., Карнет Ю.Н., Бойко О.В.,
Косичкина К.П., Юмашев О.Б. Роль масштабного фактора при изучении механических свойств композиционных материалов с нанонаполнителями // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2010. – Т.16. – №2. – С.291-304.

- Микклинток Ф., Аргон А. Деформация и разрушение металлов. – М.: Мир, 1970. – 443 с.

- Хоникомб Р. Пластическая деформация металлов. – М.: Мир, 1972. – 408 с.

- Дикки Р. Механические свойства (малые деформации) многофазных полимерных смесей / В кн.: Полимерные смеси. – Ред. Пол Д., Ньюмен С. – Т.1. – М.: Мир, 1981. – С.397-437.

- Edwards D.C. Polymer-filler interaction in rubber reinforcement // J. Mater. Sci. – 1990. – Vol.25. – №12. – P.4175-4185.

- Oliver W.C., Pharr G.M. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments //
J. Mater. Res. – 1992. – Vol.7. – №6. – P.1564-1583.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С. Ангармонические эффекты и физико-механические свойства полимеров. – Новосибирск: Наука, 1994. – 261 с.

- Бессонов М.И., Рудаков А.П. Нелинейная упругость и силовые взаимодействия в изотропных полимерах // Высокомолек. соед., Б. – 1971. – Т.13. – №7. – C.509-514.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. – М.: Изд-во Министерства обороны СССР, 1991. 404 с.

- Kubat J., Rigdahl M., Welander M. Characterization of interfacial interaction in high density polyethylene filled with glass spheres using dynamic-mechanical analysis // J. Appl. Polymer Sci. – 1990. – Vol.39. – №5. – P.1527-1539.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Карнет Ю.Н. Структура и свойства дисперсно-наполненных полимерных композитов: фрактальный анализ. – М.: Альянстрансатом, 2008. – 357 с.

- Микитаев А.К., Козлов Г.В., Заиков Г.Е. Полимерные нанокомпозиты: многообразие структурных форм и предложений. – М.: Наука, 2009. – 278 с.

- Chow T.S. Predictition of stress-strain relation-ships in polymer composites // Polymer. – 1991. – Vol.32. – №1. – P.29-33.

- Козлов Г.В., Овчаренко Е.Н., Микитаев А.К. Структура аморфного состояния полимеров. – М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009. – 392 с.

- Яновский Ю.Г. Наномеханика и прочность композиционных материалов. – М.: Изд-во ИПРИМ РАН, 2008. – 180 с.

Поступила в редакцию 25 июня 2010 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (грант 08-01-00390а).

Сведения об авторах:

Яновский Юрий Григорьевич, д.т.н., проф., директор Учреждения Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: iam@ipsun.ras.ru

Козлов Георгий Владимирович, н.с. Учреждения Российской академии наук Института прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: i_dolbin@mail.ru

Корнев Юрий Витальевич, к.т.н., н.с. Учреждения Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: yurikornev@mail.ru

Бойко Олег Владимирович, ст.лаб. Учреждения Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: boikoo87@mail.ru

Карнет Юлия Николаевна, к.ф.-м.н., с.н.с. Учреждения Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: iam@ipsun.ras.ru