УДК 539.9

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В МНОГОСЛОЙНОМ ПОКРЫТИИ

Люкшин П.А., Люкшин Б.А., Матолыгина Н.Ю., Панин С.В.

Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности
и материаловедения Сибирского отделения РАН, Томск, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматривается подход, в котором на основе соотношений механики сплошной среды в плоской постановке моделируются задачи о распространении тепла в неоднородном по толщине покрытии и вычислении температурных напряжений.

Ключевые слова: математическое моделирование; температурные напряжения; теплофизические и деформационно-прочностные характеристики

CALCULATION OF TEMPERATURE  DISTRIBUTION
AND THERMAL STRESSES IN A MULTILAYER COATING

Ljukshin P.A., Ljukshin B.A., Matolygina N.Yu., Panin S.V.

Institute of Strength Physics and Materials Science of the Siberian Branch of RAS

SUMMARY

In this paper heat conduction and thermal stress distribution in a coating of non-uniform are calculated on the basis оf approach of continuum mechanics in terms of plane stress conditions.

Key words: mathematical modeling; thermal stress; thermal and strain strength properties

ВВЕДЕНИЕ

Разработка материалов нового поколения с высоким уровнем циклической термостойкости требует комплексного подхода к исследованию факторов, влияющих на эту характеристику. Известно, что одним из способов повышения термостойкости изделий является создание своего рода защитных покрытий, нанесение которых позволяет снизить температурные напряжения в каждом цикле термического нагружения. Эти покрытия, с одной стороны, позволяют изменить распределение температуры в наиболее нагруженном поверхностном слое детали за счет отличия теплофизических характеристик материалов наносимых слоев. С другой стороны, отличия деформационно-прочностных характеристик материалов в слоях наносимых покрытий позволяют распределить перепад температурных напряжений таким образом, что вместо их резкого скачка на контакте покрытие-подложка возникает несколько относительно небольших скачков.

Решение этой задачи – повышения циклической термостойкости материалов – требует сочетания экспериментальных методов и методов математического моделирования. Ниже рассматривается подход, в котором на основе соотношений механики сплошной среды в плоской постановке моделируются задачи о распространении тепла по расчетной области и вычислении температурных напряжений. Эта область представляет собой двумерную модель неоднородного по толщине покрытия, причем эта неоднородность задается как по теплофизическим, так и деформационно-прочностным характеристикам.

1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ

В научно-технической литературе к настоящему времени накоплен значительный опыт разработки термобарьерных покрытий (ТБП) [1]. При этом последние, как правило, являются трехслойными композициями с рабочим слоем из диоксида циркония ZrO2, стабилизированного оксидом иттрия Y2O3, адгезионного подслоя (как правило из NiCrAlY или PtAl) и подложки из никелевого суперсплава [2]. Указанные покрытия традиционно используются для защиты лопаток газовых турбин, и наиболее распространенным способом их формирования на сегодняшний день является метод электронно-лучевой наплавки. Одной из наиболее распространенных причин разрушения термобарьеров является рост адгезионных трещин, вызванных циклическим приложением термических нагрузок [3].

Следует отметить, что работы по моделированию поведения ТБП являются крайне актуальными, поскольку позволяют не только промоделировать экспериментально выявленные особенности деформирования и разрушения покрытий, но и путем проведения параметрических расчетов подобрать оптимальные характеристики слоев для обеспечения их максимальной надежности. В работе [4] в качестве эффективного метода моделирования поведения ТБП предлагается подход, использующий конечные элементы, способные менять свое состояние в процессе деградации реальной микроструктуры материала ТБП при приложении циклических термических нагрузок. В работах [5] и [6] рассматривались проблемы разрушения ТБП при зарождении трещин на границе раздела «покрытие-основа» и последующего роста вдоль интерфейса. В качестве причины зарождения трещины называют коробление (гофрирование) материала подложки, имеющего различный коэффициент температурного расширения (КТР) относительно материала покрытия.

В работе [7] вводился неплоский интерфейс «покрытие-подложка» для анализа влияния роли локальных неоднородностей на границе раздела на зарождение трещин. Кроме того, рассматривался вопрос возникновения скалывающих напряжений на интерфейсе «ТБП-подложка» на краю образца (лопатки), возникающих вследствие различия КТР сопрягаемых сред. Подобные вопросы рассматриваются и в работе [8], где также наглядно иллюстрируются постановка граничных условий, характер интерфейса и прочие определяющие условия для проведения расчетов поведения ТБП.

Помимо ТБП на лопатках турбин существует значительное количество объектов, также требующих тепловой защиты, которая реализуется, как правило, нанесением теплостойких керамических покрытий [9]. Одним из решающих требований при этом является обеспечение связи (взаимодействия) между защитным покрытием и водоохлаждаемой подложкой. Кроме того, традиционная проблема исключения растрескивания хрупкого керамического покрытия в течение длительного времени эксплуатации является основным фактором, лимитирующим выбор материалов и условий эксплуатации.

2. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ В МНОГОСЛОЙНОМ ПОКРЫТИИ

Поле температуры находится в результате решения нестационарной задачи теплопроводности.

Расчетная область представляет собой прямоугольник АВСD (рис.1). Схема приведена для случая, когда покрытие является однородным, и в расчетной области нет внутренних границ.

O Y X A D B C q

Рис.1. Расчетная область ABCD.

Линия CD – верхняя граница покрытия в целом, к которой подводится тепловой поток с интенсивностью q. Линия АВ – нижняя граница расчетной области, причем эта область захватывает основной материал детали (подложки). Когда покрытие является многослойным, в области ABCD вводятся внутренние границы, параллельные линиям AB и CD, отделяющие слои с разными свойствами.

Предлагается использовать вариационную формулировку задачи. В этом случае решение нестационарной двумерной задачи теплопроводности при задании на границе расчетной области потока тепла и конвективного теплообмена сводится к минимизации функционала [10]:

χ=V0.5Kxx∂T∂x2+Kyy∂T∂y2+2λ∂T∂tTdV+S1qTdS+S2h2(T−TGRN)2dsгде S1 – площадь поверхности, где задан поток тепла; S2 – площадь поверхности на которой происходит конвективный обмен тепла; Kxx, Kyy – коэффициенты теплопроводности, Т – температура, V – объем области, q – поток тепла, h – коэффициент теплообмена, TGRN – температура окружающей среды.

 = с,

где с – удельная теплоемкость,  – плотность.

При решении задач теплопроводности и термоупругости используется метод конечных элементов (МКЭ) [10]. При ее использовании дело сводится к неявной разностной схеме для решения уравнения теплопроводности [11].

Если в расчетной области известен вектор температуры  в момент времени tn, то температура в узлах конечно-элементной сетки в момент времени tn+t получается в результате решения системы линейных алгебраических уравнений, которая далее решается методом Гаусса [13]. В работе использовалась сетка конечных элементов, содержащая 28680 элементов и 14580 узлов. Система линейных алгебраических уравнений относительно значений температуры в узлах сетки также содержит 14580 уравнений.

При решении задачи ставились следующие граничные условия.

На стороне CD (рис.1) задается температура TGRN1

T|CD=TGRN1.

На AD и BC задаются условия теплоизоляции (естественные граничные условия [14]):

∂Т∂x|AD=0;	∂Т∂x|BC=0.

На АВ  задается постоянная температура ТGRN2 (условие Дирихле):

T|AB=TGRN2;

где ТGRN2 – температура окружающей среды.

Кроме того, задавалось поле температуры по всей области ABCD в момент времени

t=0:    T(x,y,0)=T0(x,y).

3. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ

Для расчета напряженно-деформированного состояния многослойного покрытия используется метод конечных элементов. Разрешающие уравнения МКЭ получаются из условия минимизации функционала энергии, что приводит к системе линейных алгебраических уравнений относительно компонент вектора перемещений.

Cетка конечных элементов содержит 28680 элементов, 14580 узлов. Система линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных значений перемещений в узлах сетки содержит 29160 уравнений и решается методом Гаусса.

В качестве теста выбрана задача, аналитически решенная Рэлеем [12]. Рассматривается медная пластинка, которая имеет начальную температуру 100С. Затем пластинка охлаждается таким образом, что на двух ее поверхностях (на плоскостях, параллельных xoz) устанавливается температура 00С. Решается задача теплопроводности и находится распределение температуры по толщине пластинки (плоскость хоу). Распределение температуры по толщине пластинки в различные моменты времени приведено на рис.2.

Столь малый временной интервал, приводящий к заметному перераспределению температуры, объясняется малыми размерами расчетной области, в этом примере вдоль оси y. Кривые 1,2,3,4,5 получены аналитически, когда температура представляется в виде бесконечного ряда [3,8]:

T=T1+4π(T0−T1)⋅(e−p1tcosπy2c−13e−p3tcos3πy2c+15ep5tcos5πy2c+...),	(2)

где

p1=π24aс2; a=Kyycмρм; p3=9π24aс2; p5=25π24aс2

Параметр а в формулах (2) есть коэффициент температуропроводности [16,17], с  половина толщины пластинки, см – удельная теплоемкость меди, м – плотность меди.

Рис.2.	Распределение температуры в медной пластинке в моменты времени t=0 (прямая 6) и t=0.0004 c (кривая 7).

Кривая 1 на рис.2 соответствует случаю, когда в ряду сохраняется один член, а практически совпадающие кривые 2,3,4,5 соответствуют случаям, когда в ряду сохраняются соответственно 2,3,4,5 членов.

Следует отметить, что через промежуток времени, равный 0.0004 с, распределение температуры в пластинке вдоль оси у имеет вид параболы.

Граничные условия при решении задачи теплопроводности ставились следующие. На сторонах AD и ВС (рис.3) ставятся условия теплоизоляции, на сторонах АВ и CD ставятся условия Дирихле, т.е температура приравнивается к постоянной величине, в данном примере к нулю.

В результате изменения температуры в пластинке возникают температурные напряжения. При решении задачи термоупругости в пластинке АВСD ставились условия симметрии. На линии О1О2 перемещение вдоль оси х приравнивалось к нулю, т.е., на линии О3О4 перемещение вдоль оси у приравнивалось нулю, т.е. V|O3O4=0.

Аналитическое решение для нормальной составляющей напряжения x получено в [12] и имеет вид:

σx=4αE(T0−T1)π(1−ν)e−p1t2π−cosπy2c+13e−p3t23π+cos3π2c+15e−p5t25π−cos5πy2c+...	(3)

где  – коэффициент температурного расширения,  – коэффициент Пуассона, 
Т0 – начальная температура, Т1 – температура, задаваемая на кромках пластинки, р1,р2,р3 – параметры, используемые в формуле (2).

В результате понижения температуры на кромках АВ и СD возникают растягивающие напряжения, а в середине пластинки (линия О3О4) возникают сжимающие напряжения, что хорошо видно из рис.3а. Кривая 1 на рис.4 соответствует аналитическому решению (20), когда в бесконечном ряду сохранялось 3 члена ряда, кривая два соответствует численному решению. Отличия в численном и аналитическом решении составляют не более 6.

Рис.3.	Распределение температурных напряженийх (а), изолинии температурных напряжений х (б).

Рис.4.	Распределение напряжений х по толщине пластинки вдоль линии О1О2. Кривая 1 – аналитическое решение, кривая 2 – численное решение.

Отличия между численным и аналитическим значением напряжения х вдоль линии О1О2 на рис.4 можно объяснить следующим. Аналитическое значение напряжения получено в предположении, что пластинка бесконечна в направлении осей х и z, численное же значение напряжения получено в предположении, что пластинка в направлении х имеет конечные размеры, а кромки пластинки AD и ВС свободны. При параллельном перемещении линии О1О2 к линии ВС напряжения х уменьшаются и на кромке ВС равны нулю, что легло видеть из рис.3а.

Линия с нулевыми напряжениями х параллельна сторонам АВ и СД и находится от них на расстоянии, равном примерно 0.25 толщины пластинки.

Половина толщины пластинки в тестовом примере равна с=0.45 мм, на расстоянии, равном 0.56 с от срединной поверхности пластинки, напряжения х=0. Как видно из рис.4 (кривая 1, численное решение), расстояние S1S2=0.44 c, расстояние S2S3=0.56 c, а распределения напряжений хорошо согласуются с аналитическими оценками (кривая 2), приведенными в [12].

Расчет распределения температуры в многослойном покрытии, проведенный с использованием описанного алгоритма, дает следующие результаты. Так, распределение температуры в двухслойном покрытии приведено на рис.5.

Рис.5. Поверхность температуры (а) и изотермы (б) в двухслойной пластинке.

Граничные условия, при которых получено вышеприведенное поле температуры, следующие. На кромке АВ задается температура Т=0С, на кромке грани DC задается температура Т=700oC. На кромках AD и BC ставятся условия теплоизоляции ∂T∂x=0.

Предполагалось, что на стыке двух различных материалов выполнялись условия идеального теплового контакта, т.е. на линии сопряжения равны температуры и тепловые потоки [16].

Кривые изменения температуры вдоль линии А1А2 в двухслойном и трехслойном покрытии приведены на рис.6. Из рисунка видно, что в двухслойном покрытии кривая изменения температуры вдоль оси у представляет двухзвенную ломаную, в трехслойной пластинке кривая изменения температуры по толщине пластинки представляет трехзвенную ломаную.

Рис.6.	Распределение температуры вдоль оси у в двухслойной (а) и трехслойной (б) пластинках.

Теплофизические характеристики слоев в трехслойном покрытии следующие. Для наружного слоя, к которому подводится поток тепла, выполненного из оксида алюминия (AL2O3), удельная  теплоемкость равна С=1106 Дж/(кгК), плотность равна ρ=3970 кг/м3, коэффициент теплопроводности равен Кхх=Куу=40 Вт/(мК). Для внутреннего слоя, выполненного из меди (Cu), удельная теплоемкость равна С = 380 дж/(кгК), плотность равна ρ=8900  кг/м3, коэффициент теплопроводности равен Кхх=Куу=385 Вт/(мК). Для промежуточного слоя из хрома (Cr) удельная теплоемкость равна С=460 Дж/(кгК), плотность равна ρ=7190  кг/м3, коэффициент теплопроводности равен Кхх=Куу=93,9 Вт/(мК).

Анализ напряженно-деформированного состояния многослойного покрытия при нагреве по описанному выше вычислительному алгоритму проводился следующим образом. Предполагается, что в начальном состоянии температура тела была равна нулю, и в этом состоянии в теле отсутствовали напряжения и деформации. После того, как многослойная пластинка была нагрета и температура в ней по толщине распределена так, как показано на рис.6, в ней возникают температурные напряжения. Поверхность напряжений 11 в трехслойной пластинке и изолинии поверхности напряжений приведены на рис.7.

При вычислении температурных напряжений в пластинке АВСD ставились следующие граничные условия. На линии О1О2 ставились условия симметрии:

U|О1О2=0,

т.е. перемещение вдоль оси х на линии О1О2 равно нулю. Кроме того, перемещение V вдоль оси у в точке Е на пересечении линий АВ и О1О2 приравнивалось к нулю, т.е. V|Е=0.

При анализе напряженно-деформированного состояния предполагается, что на линии контакта слоев из различных материалов выполняются условия идеальной адгезии, т.е. соответствующие компоненты векторов перемещений и напряжений по обе стороны контактной поверхности равны.

Рис.7.	Поверхность (а) и изолинии (б) напряжений 11 при нагреве трехслойного покрытия. Линия О1О2  – ось симметрии пластинки АВСD.

Для иллюстрации детального распределения напряжений на рис.8 выведены напряжения 11 вдоль линий 1,2,3,4. Физико-механические характеристики материалов, из которых состоит покрытие, следующие. Для оксида алюминия модуль упругости Е=3,821011 Па, коэффициент температурного расширения =710-6 К-1, коэффициент Пуассона =0,35, для хрома модуль упругости Е=31011 Па, коэффициент температурного расширения =110-7 К-1, коэффициент Пуассона =0.35, для меди модуль упругости равен Е=1,231011 Па, коэффициент температурного расширения =16,510-6 К-1, коэффициент Пуассона =0,35.

Из рис.8 видно, что напряжения 11 в двухслойном покрытии превышают напряжения в трехслойном покрытии примерно на 30% при одинаковом общем перепаде температур, который в приведенном примере составлял 7000С.

На рис.9 приведены кривые изменения напряжений 22 вдоль линий 1,2,3,4. Следует отметить, что напряжения 22 при приближении к центру (к оси симметрии О1О2) уменьшаются. Напряжения 22 вдоль прямой 1, находящейся ближе к кромке пластинки, отличны от нуля. Амплитуда напряжений 22 в двухслойном покрытии больше амплитуды напряжений в трехслойном покрытии примерно на 25% на линии 1, где наиболее ясно проявляется краевой эффект.

Рис.8.	Изменение температурных напряжений 11 в двухслойном (а) и в трехслойном (б) покрытии вдоль прямых 1,2,3,4.

Рис.9.	Изменение температурных напряжений 22 вдоль линий 1,2,3,4 в двухслойном (a) и трехслойном (б) покрытии.

Рис.10.	Температурные сдвиговые напряжения 12 в двухслойном (a) и в трехслойном (б) покрытии вдоль линий 1,2,3,4.

На рис.10 приведено изменение сдвиговых напряжений 12 вдоль линий 1,2,3,4. Следует отметить, что напряжения 12 уменьшаются при перемещении к оси симметрии. На краю расчетной области вдоль линии 1 напряжения максимальны, причем амплитуды сдвиговых напряжений в двухслойном и в трехслойном покрытии отличаются незначительно. Тот факт, что напряжения 22 и 12 имеют максимальные значения около края пластинки АD, очевидно, связан с наличием краевых эффектов.

ВЫВОДЫ

1. Трехслойные покрытия являются предпочтительными по сравнению с двухслойными по следующим соображениям.

Введение дополнительного слоя приводит к перераспределению напряжений и уменьшению их максимальных значений. Так, амплитуда температурных напряжений 11 в двухслойном покрытии в месте контакта слоев с различными физико-механическими характеристиками превышает амплитуды напряжений в трехслойном покрытии на 25-30, поскольку в последнем случае перепад напряжений “размазывается” (перераспределяется) по трем слоям. В двухслойном покрытии кривая напряжений 11 имеет один максимум, положение которого соответствует поверхности контакта слоев, в трехслойном покрытии кривая имеет два максимума, каждый из которых меньше, чем один максимум на контактной поверхности в двухслойном покрытии.

Амплитуды сдвиговых температурных напряжений 12 в двухслойном и трехслойном покрытиях примерно равны, но каждая из них по величине значительно меньше соответствующих значений нормальных напряжений. Напряжения 22 в двухслойном покрытии превышают напряжения в трехслойном покрытии на 10-15. Напряжения 22, 12 приближаются к нулю на оси симметрии расчетной области, напряжения 11 на оси симметрии максимальны. Напряжения 22, 12 на краю расчетной области максимальны, что связано с наличием краевых эффектов. Напряжения 11 на краю расчетной области минимальны и отличны от нуля в месте контакта слоев с различными физико-механическими характеристиками.

2. Полученные результаты качественно согласуются как с экспериментальными, так и расчетными результатами работ [1-9], что подтверждает работоспособность предложенной модели и реализующего ее вычислительного алгоритма. Авторы считают, что эта модель может быть использована в дальнейшем для проведения параметрических исследований и выработки рекомендаций практической направленности.

ЛИТЕРАТУРА

- Padture N.P., Gell M., Jordan E.H. Thermal Barrier Coatings for Gas-Turbine Engine Applications // Science. – 2002. – №296. – P.280-284.

- Dongming Zhu, Robert A. Miller Development of Advanced Low Conductivity Thermal Barrier Coatings. – NASA/TM–2004-212961 (http://gltrs.grc.nasa.gov).

- He M.Y., Hutchinson J.W., Evans A.G. Simulation of stresses and delamination in a plasma-sprayed thermal barrier system upon thermal cycling // Materials Science and Engineering A. – 2003. – Vol.345. – Iss.1-2. – P.172-178.

- Amol D. Jadhav, Nitin P. Padture, Eric H. Jordan, Maurice Gell, Pilar Miranzo etc. Low-thermal-conductivity plasma-sprayed thermal barrier coatings with engineered microstructures // Acta Materialia. – 2006. – №54. – P.3343-3349.

- Bhatnagar H., Walter M.E., Ghosh S. Parametric Domain Map for Top Coat Damage Initiation and Propagation // Int. Journal for Multiscale Computational Engineering. – 2007. – №5. – P.227.

- Bhatnagar H., Ghosh S., Walter M.E. Parametric Studies of Failure Mechanisms in Elastic EB-PVD Thermal Barrier Coatings Using FEM // Int. Journal of Solids and Structures. – 2006. – P.4384-4406.

- Koolloos, Martijn F.J. Behaviour of low porosity microcracked thermal barrier coatings under thermal loading. – Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2001. Proefschrift. – ISBN: 90-386-2712-2.

- Nissley D.M. Thermal Barrier Coating Life Modeling in Aircraft Gas Turbine Engines // Journal of Thermal Spray Technology. – 1997. – Vol.6(I). – P.91-98.

- Jeff Th.M. De Hosson and Bart J. Kooi Microstructure and Properties of Interfaces Between Dissimilar Materials. – In Handbook of Surfaces and Interfaces of Materials 2001, Elsevier. – P.1-113. ISBN: 978-0-12-513910-6.

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. Пер. с англ., – М.: Мир, 1979. – 392 с.

- Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. Пер. с англ., – М.: Мир, 1986. – 194 с.

- Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости: Пер. с англ. / Под ред. Г.С. Шапиро. – 2-е изд. – М.: Наука, 1979. – 560 с.

- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. – М.: Мир, 1975. – 541 с.

- Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов. – Пер. с англ. / Под ред. Г.И.Марчука. – М.: Мир, 1981. – 304 с.

- Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер с нем. – М.: Мир, 1982. – 520 с.

- Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Методы расчета теплового режима приборов. – М: Радио и связь, 1990. – 312 с.

- Плят Ш.Н. Расчеты температурных полей бетонных гидросооружений. –М.: Энергия, 1974. – 407 с.

Поступила в редакцию 21 апреля 2010 года.

Сведения об авторах:

Люкшин Петр Александрович, к.ф.-м.н., с.н.с., Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия, e-mail: petrljuk@ispms.tsc.ru

Люкшин Борис Александрович, д.т.н., проф., зав. кафедрой, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский Государственный Университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, Россия,
e-mail: lba2008@yandex.ru

Матолыгина Наталья Юрьевна, к.ф.-м.н., н.с., Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия, e-mail: ksa@ispms.tsc.ru

Панин Сергей Викторович, д.т.н., заведующий лабораторией, Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия,
e-mail: svp@ms.tsc.ru