УДК 621.726

ПРИЛОЖЕНИЕ МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ К РАСЧЕТУ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ ЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Федотов А.Ф.

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе предложен метод расчета эффективных упругих модулей зернистых композитов, основанный на модели упругого деформирования пористых материалов. Отличительная особенность метода заключается в осреднении микроскопических напряжений и деформаций не по полному, а по эффективному объему фаз. Получены расчетные зависимости эффективных объемов осреднения от упругих модулей и объемного содержания фаз. Проведено сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными при различном сочетании упругих модулей и произвольной объемной концентрации фаз.

Ключевые слова: зернистый композит; пористый материал; упругие модули; объем осреднения

APPENDIX TO MODEL OF POROUS MATERIALS DEFORMATION FOR CALCULATION OF GRANULAR COMPOSITE EFFECTIVE ELASTIC MODULUS

Fedotov A.F.

Samara State Technical University, Samara, Russia

SUMMARY

This paper presents a method for calculating the effective elastic modulus of granular composites based on the model of elastic deformation of porous materials. A distinctive feature of the method consists in averaging the microscopic stress and strain is not like the full volume, but as the effective volume of the phases. Calculated dependence of the averaging effective volume of elastic modulus and the volume content of phases was obtained. The comparison between calculation results and experimental data at different combinations of elastic modulus and arbitrary volume phase concentration was carried out.

Key words: granular composite; porous material; elastic modulus, volume averaging

ВВЕДЕНИЕ

При изучении свойств композитных материалов актуальной является проблема прогнозирования макроскопических упругих свойств по известным свойствам компонентов и их содержанию. Среди композиционных материалов большую группу образуют зернистые композиты, состоящие из непрерывной матрицы с изолированными включениями или взаимопроникающих компонентов. Для расчета эффективных упругих модулей зернистых композитов предложены и разработаны различные методы [1-5 и др.]. Вместе с тем во многом нерешенными остаются вопросы прогнозирования эффективных свойств композитов с произвольным объемным содержанием и сильным отличием упругих модулей компонентов.

Для описания механических свойств структурно-неоднородных материалов вводится гипотеза континуума. Эта гипотеза включает в себя процедуру статистического осреднения, посредством которой действительная структура материала идеализируется и материал считается континуумом [2]. В континуальной модели за материальную точку принимается представительная ячейка композитного материала, и эффективные макроскопические свойства определяются из решения соответствующей краевой задачи на ячейке. При контакте упругих тел с различными механическими характеристиками на межфазной границе возникает концентрация микроскопических напряжений и деформаций, возрастающая с ростом отношения модулей компонентов. Соответственно напряженно-деформированное состояние (НДС) на межфазной границе и в приграничных объемах оказывает существенное влияние на упругие свойства композита. После статистического осреднения в пределах выбранного объема вместо действительного неоднородного поля рассматривается однородное поле осредненных микроскопических напряжений и деформаций. В известных моделях осреднение выполняется по всему объему каждой фазы и осредненные напряжения и деформации существенно отличаются от действительных напряжений на межфазной границе. Это является основной причиной неадекватного описания известными методами упругих свойств композитов с сильно различающимися свойствами компонентов.

Точные значения эффективных упругих модулей могут быть определены при условии учета неоднородности НДС ячейки через коэффициенты концентрации средних деформаций фаз композита. Однако достоверные оценки коэффициентов концентрации и их зависимости от упругих модулей фаз пока не получены. Проблема прогнозирования упругих свойств характерна и для пористых материалов, которые представляют собой двухфазные композиты с нулевыми материальными константами одной из фаз. Пористые материалы имеют предельно возможное отличие фазовых характеристик, и концентрация напряжений на границах пор в наибольшей степени оказывает влияние на свойства материала. В настоящее время пористый материал рассматривается как частный случай двухфазного композита. Причем результаты расчета по известным методам не соответствуют экспериментальным данным [6]. В этой связи заслуживает внимание подход, когда при построении модели упругого деформирования зернистого композита заранее будет учтен случай нулевых материальных констант одной из фаз. В работе [7] предложена модель упругого деформирования пористых материалов, в которой неоднородность НДС учтена путем осреднения микроскопических напряжений и деформаций не по всему объему твердой фазы, а по его части. Модель показывает хорошее соответствие результатов расчета с экспериментальными данными для различных пористых материалов. В настоящей работе рассматривается метод расчета эффективных упругих модулей зернистых композитов с использованием модели упругого деформирования пористых материалов.

1. МЕТОД ОСРЕДНЕНИЯ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ ЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Согласно принципу эквивалентной гомогенности [2] неоднородной среде ставится в соответствие однородная среда с постоянными или эффективными свойствами. Рассматриваются две геометрически подобные представительные ячейки объемом V гетерогенного и эквивалентного ему гомогенного сплошного тела. В условиях однородного нагружения решаются краевые задачи упругого деформирования двух представительных ячеек. В гетерогенной ячейке формируется неоднородное поле микроскопических напряжений σij' и деформаций εij'. Принимается условие эргодичности и компоненты тензоров средних напряжений σij и деформаций εij находятся путем осреднения σij'и εij'по принятому объему осреднения. Следуя методике работы [8] получим основные соотношения для расчета эффективных модулей упругости двухфазного композита. При этом будем использовать приближение однородности и изотропности каждой из фаз и композита в целом.

Для эквивалентной гомогенной ячейки осреднение выполним по всему объему ячейки V, и макроскопические средние напряжения и деформации будут равны:

σijV=1VVσij'dV;	εijV=1VVεij'dV.					(1)

Средние напряжения в фазах 1 и 2 получим путем осреднения микроскопических напряжений по соответствующим объемам V1 и V2:

σijV1=1V1V1σij'dV;	σijV2=1V2V2σij'dV.					(2)

С учетом (2) первое из выражений (1) запишем в виде:

σijV=с1σijV1+c2σijV2,								(3)

где с1, с2 – объемные доли фаз композита. В каждой фазе компоненты тензоров микроскопических напряжений и деформаций связаны обобщенным законом Гука:

σij=Cijmnk εij,										(4)

где Cijmnk  – тензор упругих модулей k-ой фазы. Здесь и далее верхний индекс k у компонентов тензоров напряжений и деформаций, а также тензора упругих модулей Cijmnk , характеризует различные фазы (k=1,2). После операции осреднения уравнение (4) запишется следующим образом:

σijk=Cijmnk εijk.										(5)

Тензор эффективных модулей упругости Cijmn определяется из обобщенного закона Гука:

σijV=CijmnεmnV.									(6)

Допустим [8], что между средними деформациями в фазах и макроскопическими деформациями композита существует единственная зависимость:

εijk=aijnmkεnmV,									(7)

где aijnmk – постоянные, определяющие коэффициенты концентрации средней деформации k-ой фазы. После подстановки выражения (7) в уравнение (5), а результат в уравнение (3) с учетом (6) для двухфазного композита получим:

Cijnm=c1Cijkl1 aklnm1+c2Cijkl2 aklnm2.							(8)

Уравнение (8) представляет собой точное выражение для эффективных модулей двухфазного композита в зависимости от коэффициентов концентрации средних деформаций фаз, модулей упругости фаз и их объемной доли [8].

Упругие свойства изотропных материалов определяются двумя независимыми константами. В механике композитов наиболее часто в качестве базовых принимаются модуль сдвига μ и объемный модуль K.

В случае изотропного композита, состоящего также из изотропных матрицы и включений, эффективный модуль сдвига µ определится следующим образом:

μ=c1μ1a1+c2μ2a2,									(9)

где µ1, μ2 – модули сдвига фаз; а1, а2 – коэффициенты концентрации средних интенсивностей деформаций сдвига γ, которые согласно (7) будут равны:

аk=γkVkγV,										(10)

Здесь γkVk – средняя по объемам фаз Vk интенсивность деформаций сдвига; γV – средняя интенсивность деформаций сдвига в объеме композита V:

γkVk=1VkVkγ' dV;	γV=1VVγ' dV.						(11)

Коэффициенты концентрации удовлетворяют следующему соотношению [8]:

c1a1+c2a2=1.										(12)

Для оценки коэффициентов концентрации используются различные допущения. В простейшем варианте деформация композита считается однородной. Тогда коэффициенты аk равны единице и получается оценка Фойгта или правило механической смеси:

μ=c1μ1+c2μ2.										(13)

Такая модель является очень грубой и не соответствует экспериментальным данным, особенно при сильном отличии упругих модулей фаз.

Рассмотрим подход, в котором коэффициенты концентрации средних деформаций сдвига выражаются через объемы фаз и некоторые эффективные объемы осреднения.

При осреднении по объемам фаз Vk средняя деформация в мягкой фазе будет больше, чем средняя деформация в композите, в жесткой фазе – наоборот. Выделение средних флуктуаций позволяет связать между собой средние интенсивности деформаций сдвига в фазах и в композите [9]:

γkV=γV±δγkVk,								(14)

где δγkVk – средняя флуктуация интенсивности деформаций сдвига в k-ой фазе. Знак плюс относится к мягкой фазе, знак минус – к жесткой фазе. Неоднородное поле деформаций «размажем» по некоторым эффективным объемам фаз Vαk ≠ Vk и найдем средние интенсивности деформаций сдвига в объемах Vαk:

γkαk=1VαkVkγ' dV.									(15)

Величину эффективных объемов осреднения Vαk положим такой, чтобы выполнялось равенство средних интенсивностей деформаций сдвига в эффективных объемах γkαk и в объеме композита γV:

γkαkγV=VVαkVkγ' dVVγ' dV=1.								(16)

При таком выборе объемов осреднения Vαk средние флуктуации интенсивности деформаций сдвига δγkVkобращаются в нуль. Согласно (16) объемная доля эффективных объемов осреднения k определится следующим образом:

αk=VαkV=Vkγ' dVVγ' dV.									(17)

С учетом соотношений (11) и (17) из уравнения (10) для коэффициентов концентрации средних интенсивностей деформаций сдвига аk получим:

ak=αkck.											(18)

Зависимость (18) позволяет выполнить количественную оценку коэффициентов концентрации средних интенсивностей деформаций сдвига аk через отношение эффективных объемов осреднения к объемам фаз и затем по уравнению (9) рассчитать эффективный модуль сдвига. В более простом варианте после подстановки (18) в (9) получим:

μ=α1μ1+α2μ2,										(19)

и соотношение (12) примет вид:

α1+α2=1.										(20)

Таким образом, эффективный модуль сдвига может быть определен через объемную долю эффективных объемов осреднения, которые согласно (17) представляют собой отношение суммарной деформации сдвига в объеме соответствующего компонента к суммарной деформации сдвига в объеме композита.

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРУГИЕ МОДУЛИ ДВУХФАЗНЫХ ЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

2.1. Структурные модели двухфазных зернистых композитов.

Функциональные зависимости k от модулей упругости фаз и их содержания найдем из решения краевой задачи упругого деформирования представительной ячейки двухфазного композита. Будем рассматривать представительные ячейки двухфазных композитов, состоящих из эффективных объемов осреднения. Эффективные объемы осреднения Vαk геометрически подобны объемам Vk, которые занимают компоненты, но их размеры разные: для мягкой фазы Vαk > Vk, для жесткой фазы Vαk < Vk. Точные аналитические решения трехмерных задач, связанных с определением НДС и вычислением эффективных констант структурно-неоднородных материалов отсутствуют. Решение краевой задачи упругого деформирования представительной ячейки зернистого композита сводится к вычислению интегралов вида [10]:

I=dxa+f(x);	I=f(x)dxa+f(x),							(21)

где f(x) – функция, зависящая от формы межфазной границы. При криволинейной межфазной границе интегралы (21) не вычисляются в квадратурах [11]. В этой связи вместо криволинейной поверхности фаз будем рассматривать структурные модели с плоской поверхностью раздела фаз.

Представительную ячейку возьмем в виде куба, состоящего из эффективных объемов осреднения фазы 1 и фазы 2 (рис.1). При малой концентрации фазы 2 композит состоит из матрицы с изолированными включениями (рис.1а). При большой концентрации фаза 2 образует непрерывный каркас, и композит представляет собой двухкомпонентную смесь с взаимопроникающими компонентами (рис.1б).

| а | б |
| --- | --- |

Рис.1.	Представительные ячейки двухфазного композита с изолированными включениями (а) и взаимопроникающими компонентами (б).

2.2. Эффективный модуль сдвига композита с взаимопроникающими компонентами.

Расчетная схема представительной ячейки матричного композита с взаимопроникающими компонентами после принятых упрощений представлена на рис.2. Величина эффективных объемов осреднения фаз определяется размерами b1 и b2. Физический смысл этих размеров и их связь с объемным содержанием компонентов установим ниже.

Чистый сдвиг ячейки представим в виде комбинированного растяжения-сжатия в двух взаимно перпендикулярных направлениях [12]. На боковых гранях ячейки зададим напряжения σх=−σу=σ, которые приводят к соответствующим деформациям εx=−εy=ε. Вследствие неоднородности материала ячейки напряжения и деформации на ее гранях не будут однородными даже при однородной макродеформации [1]. Следуя [1] примем приближение однородности деформированного состояния на гранях ячейки, однако внутри ее НДС будет неоднородным. При однородном деформированном состоянии грани ячейки и её структурных элементов будут оставаться взаимно параллельными [13]. Тогда при принятых допущениях правомерно использовать гипотезу плоских сечений.

Рис.2.	Расчетная схема представительной ячейки композита с взаимопроникающими компонентами.

При условии однородности макроскопическая интенсивность деформаций сдвига ячейки γ будет равна:

γ=2(εij−13εkkδij)(εij−13εkkδij)=2ε,						(22)

где δij – символ Кронекера. Для суммарной интенсивности деформаций сдвига кубической ячейки объемом V = b3 получим:

γΣ=Vγ dV=2εb3.									(23)

В рамках гипотезы плоских сечений объемы компонентов с размерами V01=b×b×b1 и V02=b×b×b2 будут деформироваться однородно, и интенсивность деформаций сдвига в этих объемах будет равна:

γ10=2ε;	γ20=2ε.									(24)

Найдем суммарную интенсивность деформаций сдвига в однородно деформируемых объемах:

γ1Σ0=2εb2b1; 	γ2Σ0=2εb2b2.							(25)

Деформирование центральной области ячейки с основанием b12, включающей границу раздела фаз, происходит неоднородно. В пределах этой области выделим вертикальные и горизонтальные элементарные плоские ячейки бесконечно малой толщины dx и dy. Сопротивление деформации и деформация εх горизонтальных элементарных ячеек зависит от координаты у, вертикальных элементарных ячеек – от координаты х. Без учета малой поперечной деформации продольные деформации элементарных ячеек будут равны:

εx1(y)=σxE1;	εy1(x)=σyE1;	εx2(y)=σxE2;	εy2(x)=σyE2,	(26)

где Е1, Е2 – модули Юнга фаз 1 и 2 соответственно. Напряжения в элементарных ячейках определяются выражениями:

σх=Е(х)ε;	σу=Е(у)ε,							(27)

где Е(х), Е(у) – эффективные модули Юнга элементарных ячеек в направлении соответствующих деформаций. С учетом (27) зависимости (26) запишутся следующим образом:

εx1(y)=Е(у)εE1;	εу1(х)=−Е(х)εE1;

εx2(y)=Е(у)εE2;	εу2(х)=−Е(х)εE2.						(28)

Найдем суммарные деформации в объемах V12 и V21, занимаемых фазами в центральной области ячейки:

εх1Σ=V12εх1(у) dV1y;	εy1Σ=V12εy1(x) dV1x;

εх2Σ=V21εх2(у) dV2y;	εy2Σ=V21εy2(x) dV2x,					(29)

Величина объемов V12 и V21 будет равна V12=V21=b×b×b12.

Эффективные модули упругости Е(х), Е(у) элементарных ячеек, которые представляют собой последовательно соединенные двухфазные элементы, определяются по следующим зависимостям:

E(x)=E1E2bE1l2y+E2l1y;	E(y)=E1E2b12E1l2x+E2l1x.					(30)

Из геометрии представительной ячейки получим линейные меры концентрации фаз в элементарной ячейке:

l1x=b12by;    l1y=bb12x;    l2x=b121−yb;    l2y=b1−xb12.		(31)

Соответственно для дифференциалов объема в интегралах (29) будем иметь:

dV1x=bl1xdy;	dV1y=bl1ydx;

dV2x=bl2xdy;	dV2y=bl2ydx.							(32)

После интегрирования и преобразований получим следующие выражения для суммарных деформаций в центральной области для компонента 1:

εx1Σ=E2εb2b12E2−E11−E1E2−E1lnE2E1;    εy1Σ=−E2εb2b12E2−E11−E1E2−E1lnE2E1	(33)

и для компонента 2:

εx2Σ=E1εb2b12E2−E1E2E2−E1lnE2E1−1;    εу2Σ=−E1εb2b12E2−E1E2E2−E1lnE2E1−1.	(34)

Несложно убедиться, что суммарные деформации в неоднородно деформируемой области соотносятся между собой так же, как и деформации в однородно деформируемых зонах V01, V02 и композита в целом:

εx1Σ=−εy1Σ;	εx2Σ=−εy2Σ.							(35)

Суммарную интенсивность деформаций сдвига в компонентах неоднородно деформируемого объема найдем следующим образом. Выполним осреднение деформаций εx1Σ, εy1Σ по объему V12 и деформаций εx2Σ и εy2Σ по объему V21:

εx1V12=εx1ΣV12;	εy1V12=εy1ΣV12;	εx2V21=εx2ΣV21;	εy2V21=εy2ΣV21.	(36)

При этом осредненные компоненты деформаций соотносятся между собой так же, как и суммарные деформации:

εx1V12=−εy1V12;	εx2V21=−εy2V21.					(37)

Средние интенсивности деформаций сдвига в объемах V12 и V21 будут равны:

γ1V12=γ12ΣV12=2εx1V12;	γ2V21=γ21ΣV21=2εx2V21.			(38)

Из выражений (38) и (36) найдем суммарную интенсивность деформаций сдвига компонентов в объемах V12 и V21:

γ12Σ=2εx1Σ;	γ21Σ=2εx2Σ.							(39)

Суммируя (25) и (39) и используя зависимости (33) и (34), получим следующие выражения для интегральных сумм интенсивностей деформаций сдвига в компонентах представительной ячейки:

V1γ'dV= γ1Σ=2εb2b1+E2b2b12E2−E11−E1E2−E1lnE2E1;

V2γ'dV= γ2Σ=2εb2b21+E1b2b12E2−E1E2E2−E1lnE2E1−1.				(40)

Доли эффективных объемов осреднения k, определяемых выражением (17), с учетом (40), (23) и соотношения b12=b−b1−b2 будут равны:

α1=γ1ΣγΣ=b1b+(1−b1b−b2b)E2E2−E11−E1E2−E1lnE2E1;

α2=γ2ΣγΣ=b2b+(1−b1b−b2b)E1E2−E1E2E2−E1lnE2E1−1.			(41)

Зависимости (41) показывают, что величина эффективных объемов осреднения зависит от упругих свойств и, через геометрические характеристики ячейки b1 и b2, от содержания фаз. Функциональную зависимость эффективных объемов осреднения от объемной доли фаз найдем, привлекая модель упругого деформирования пористых материалов [7], когда осреднение микроскопических напряжений и деформаций выполняется не по всему объему твердой фазы, а по его части – эффективному объему осреднения. В этом случае эффективный модуль сдвига пористого материала μ связан с модулем сдвига вещества μ0 зависимостью:

μ=αμ0.											(42)

где 0 – доля объема твердой фазы, по которой выполняется осреднение микроскопических напряжений и деформаций. В работе [6] предложена эмпирическая зависимость объема осреднения 0 от относительной плотности ρ пористого материала:

α0=ρmρ,											(43)

где ρ – объемная доля твердой фазы или относительная плотность; m – эмпирическая константа. При m=2 зависимость (43) хорошо описывает экспериментальные данные и её можно принять в качестве базовой для количественной оценки объемов осреднения k беспористых композитов.

Поочередно принимая в зависимостях (41) в качестве пор фазу 1 (Е1=0) и фазу   2   (Е2=0),   выразим   геометрические   параметры   b1   и   b2   через   меры

эффективных объемов осреднения пористых материалов α0k:

b1b=α01;	b2b=α02.									(44)

Таким образом, характерные размеры b1 и b2 принятой представительной ячейки композита однозначно определяются эффективными объемами осреднения соответствующего пористого компонента.

После подстановки (44) в (41) получим следующее выражение для эффективных объемов осреднения беспористого композита:

α1=α01+(1−α01−α02)E2E2−E11−E1E2−E1lnE2E1;

α2=α02+(1−α01−α02)E1E2−E1E2E2−E1lnE2E1−1.				(45)

Функции 01 и 02 примем в виде зависимости (43), в которой при m=2 вместо относительной плотности ρ достаточно записать объемные концентрации фаз композита с1 или с2:

α01=c12c1;	α02=c22c2.									(46)

Соотношения (19), (45) и (46) позволяют рассчитать эффективный модуль сдвига двухфазного композита с взаимопроникающими компонентами.

2.3. Эффективный модуль сдвига композита с изолированными включениями.

Рассмотрим матричный двухфазный композит с изолированными включениями. Расчетная схема представительной ячейки такого материала после принятых упрощений показана на рис.3. С целью обеспечения изотропности композита сечение включение 2 имеет форму равнобедренного треугольника. На боковых гранях ячейки заданы напряжения σх=−σу=σ, которые приводят к соответствующим деформациям εx=−εy=ε.

Рассматриваемая задача отличается от предыдущей задачи лишь зависимостями для линейных мер концентраций фаз в элементарных стержневых ячейках:

l1x=у;	l1y=x;	l2x=b12−y;	l2y=b12−x.			(47)

Кроме того, в матрице 1 однородно деформируются два объема: с размерами b1×b12×b и b1×b×b.

После вычисления интегралов (29) и преобразований получим следующие выражения для объемных долей эффективных объемов осреднения:

α1=1−b122b2+b122b2E2E2−E11−E2E2−E1lnE2E1;

α2=b122b2E1E2−E1E2E2−E1lnE2E1−1.						(48)

Рассматривая включение 2 в качестве поры (Е2=0) выразим геометрический параметр представительной ячейки b12/b через меру эффективного объема осреднения твердой фазы пористого материала 01:

1−b122b2=α01.										(49)

Рис.3.	Расчетная схема представительной ячейки матричного композита с изолированными включениями.

После подстановки (49) в (48) получим расчетные зависимости для эффективных объемов осреднения беспористого двухфазного матричного композита:

α1=α01+(1−α01)E2E2−E11−E1E2−E1lnE2E1;

α2=(1−α01)E1E2−E1E2E2−E1lnE2E1−1.						(50)

Соотношения (19), (46) и (50) позволяют выполнить расчет эффективного модуля сдвига двухфазного композита с изолированными включениями. Несложно убедится, что для полученных зависимостей (45) и (50) выполняется уравнение связи (20).

2.4. Эффективный модуль объемного сжатия зернистых композитов.

Эффективный объемный модуль K двухфазного композита найдем из решения упругой задачи гидростатического сжатия представительной ячейки. В качестве ячейки возьмем классическую структурную модель в виде изотропного сферического включения, помещенного в изотропную матрицу. В известных моделях при осреднении по всему объему фаз объемы оболочки и включения полагают равными соответственно объемам матрицы и включения, и объемные доли компонентов ячейки связаны соотношением:

с1+с2=1.											(51)

В этом случае эффективный объемный модуль K для произвольного числа включений равен [2,4]:

K=K1+3c2(K2−K1)3K1+4μ1+3c1(K2−K1).							(52)

Здесь K1, K2 – объемные модули матрицы 1 и включения 2. В предлагаемой модели осреднение выполняется по эффективным объемам фаз. Соответственно в новой представительной ячейке примем объем сферической оболочки равным эффективному объему осреднения матрицы 1, а объем сферического включения – эффективному объему осреднения включения 2. При этом объемные доли эффективных объемов осреднения 1 и 2 связаны соотношением (20), которое количественно аналогично соотношению (51). Тогда обе представительные ячейки являются равновеликими и отличаются лишь соотношением объемов оболочки и включения. Зависимость для эффективного объемного модуля при осреднении по эффективным объемам получим из выражения (52) путем простой замены объемных концентраций фаз с1 и с2 на меры эффективных объемов осреднения 1 и 2:

K=K1+3α2(K2−K1)3K1+4μ1+3α1(K2−K1).						(53)

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Проверку адекватности предлагаемого метода выполняли по экспериментальным данным для упругих свойств двухфазных зернистых композитов и пористых материалов. Для сравнения также рассматривали известные методы расчета упругих свойств зернистых композитов, которые учитывают случаи сильного отличия упругих модулей фаз и произвольной доли компонентов: метод самосогласования Хилла [8] и метод интегральных сечений [14], который согласно результатам работы [14] сужает вилку решений вариационного метода Хашина-Штрикмана. Рассматривали двухфазные композиты с различным соотношением упругих модулей компонентов. В качестве мягкой фазы принимали компонент 1, жесткой фазы – компонент 2. При расчетах по методу самосогласования нелинейное уравнение четвертого порядка решали методом простых итераций. В методе интегральных сечений использовали расчетные формулы для структурной модели представительной ячейки в виде куба с включениями кубической формы. Модули Юнга и коэффициенты Пуассона ν компонентов композитов приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Упругие константы компонентов двухфазных композитов.

| Упругие константы компонентов | Композит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WC-Co | Полиэфирная матрица со стеклянными микросферами | Порошковая медь | Спеченное железо |
| Е1·10-4, МПа Е2·10-4, МПа Е2/Е1 ν1 ν2 | 21,1 72,1 3,4 0,31 0,31 | 1 40,8 40,8 0,45 0,21 | - 12,9 ∞ - 0,35 | - 21,1 ∞ - 0,28 |

Эффективный модуль Юнга композитов рассчитывали по зависимости

E=9Kμ3K+μ.										(54)

На рис.4 приведены расчетные и экспериментальные данные для модуля Юнга твердых сплавов WC-Co в зависимости от массового содержания кобальта. Результаты расчетов по методу самосогласования и предлагаемому методу с моделью взаимопроникающими компонентами находятся в хорошем соответствии с экспериментом. Вилка метода интегральных сечений достаточно широкая и различие между нижней и верхней границей значений эффективного модуля при содержании кобальта 50% составляет ~15%. Предлагаемый метод с моделью изолированных включений хорошо описывает экспериментальные данные только при определенном содержании включений: не более 40% (по массе) мягкой фазы (кобальта) и не более 50% жесткой фазы (карбида вольфрама WC). При более высокой концентрации того или иного включения расчетные кривые начинают отклоняться от экспериментальных точек и затем асимптотически приближаются к некоторым предельным значениям. В дальнейшем эта модель не рассматривалась. Расчеты показали, что метод самосогласования также имеет ограничение по содержанию мягкой фазы – при содержании кобальта свыше 20% по массе или 87,5% по объему происходит зацикливание при численном решении нелинейного уравнения.

Рис.4.	Изменение эффективного модуля Юнга композита WC-Co в зависимости от содержания кобальта: расчет: 1 – метод самосогласования; 2, 3 – метод интегральных сечений; 4 – осреднение по эффективным объемам (взаимопроникающие компоненты); 5 – осреднение по эффективным объемам (изолированные включения); ○, ● – эксперимент [15].

Результаты расчетов эффективного модуля Юнга для композита, состоящего из полиэфирной матрицы с включениями в виде стеклянных микросфер, представлены на рис.5. По сравнению с композитом WC-Co у полимерного композита соотношение упругих модулей компонентов Е2/Е1 возрастает с 3,4 до 40,8. В результате при большом содержании включений (с2 > 0,4) наблюдается заметное расхождение с экспериментом результатов расчета по известным методам. Так, расчетная кривая метода самосогласования проходит выше, а вилка метода интегральных сечений ниже экспериментальных точек. Для метода самосогласования происходит уменьшение области существования решения по содержанию мягкого компонента – зацикливание вычислений при численном решении происходит при объемной доле полиэфирной матрицы свыше 80%. Предлагаемая модель с взаимопроникающими компонентами хорошо описывает экспериментальные данные во всем исследованном диапазоне содержания включений.

Рис.5.	Зависимость эффективного модуля Юнга композита на основе полиэфирной матрицы от объемной доли сферических включений: расчет: 1 – метод самосогласования; 2, 3 – метод интегральных сечений; 4 – осреднение по эффективным объемам; ● – эксперимент [2].

Таким образом, несмотря на упрощенную структурную модель и приближенный метод решения задачи упругого деформирования представительной ячейки, полученные расчетные зависимости позволяют достаточно точно описать упругие свойства зернистых композитов.

Максимальное отличие упругих модулей компонентов реализуется в случае пористых материалов, когда одна из фаз (поры) имеет нулевые материальные константы. Рассматривали два вида пористых материалов: порошки, состоящие из несвязанных дисперсных частиц, и не полностью спеченные пористые материалы, имеющие связанную матричную структуру. На рис.6 показаны расчетные и экспериментальные зависимости от пористости =1–ρ отношения эффективного модуля Е к модулю твердой фазы Е0 для спрессованного медного порошка (а) и спеченного железа (б). Экспериментальные данные взяты из работ [6,16]. Метод интегральных сечений при высокой пористости (свыше 20%) показывает существенное завышение расчетных значений относительного модуля. Метод самосогласования предсказывает линейную зависимость Е/Е0 от пористости, что противоречит экспериментальным данным. Причем происходит дальнейшее уменьшение области существования решения, и расчетный эффективный модуль Юнга пористого материала становится равным нулю уже при объемной доле пор 50%. Некоторые необычные результаты, связанные с применением метода самосогласования к многофазной среде отмечаются и в работе [2]. В частности решение Будянского, полученное в рамках метода самосогласования, также прогнозирует нулевые значения модулей упругости при объемной доле пор 50% [2]. Результаты расчета по предлагаемой модели, которая изначально учитывает предельный случай нулевых материальных констант одной из фаз, находятся в достаточно хорошем соответствии с опытными данными.

а)

б)

Рис.6.	Зависимость относительного модуля Юнга порошковой меди (а) и спеченного железа (б) от пористости : расчет: 1 – метод самосогласования; 2, 3 – метод интегральных сечений; 4 – осреднение по эффективным объемам; ○ – эксперимент [16] ● – эксперимент [6].

ВЫВОДЫ

На основе модели упругого деформирования пористых материалов разработан метод расчета эффективных упругих модулей зернистых композитов с взаимопроникающими компонентами и изолированными включениями. Отличительная особенность метода заключается в осреднении микроскопических напряжений и деформаций не по полному, а по эффективному объему фаз. Из решения краевых задач упругого деформирования упрощенных структурных моделей двухфазного композита получены расчетные зависимости эффективных объемов осреднения от упругих модулей и объемного содержания фаз. Эффективные модули сдвига и объемного сжатия могут быть рассчитаны по известным зависимостям, в которых вместо объемной доли фаз используются объемные доли эффективных объемов осреднения. Результаты расчета эффективных упругих модулей Юнга по полученным зависимостям находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными при различном сочетании упругих модулей и произвольной объемной концентрации фаз.

ЛИТЕРАТУРА

- Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. – М.: Наука, 1977. – 400 с.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: Мир, 1982. – 334 с.

- Механика композитных материалов и конструкций. Т.1. Механика материалов / Ред. Хорошун Л.П. – Киев: Наукова думка, 1982. – 368 с.

- Ванин Г.А. Микромеханика композиционных материалов. – Киев: Наукова думка, 1985. – 304 с.

- Митюшов Е.А., Гельд П.В., Адамеску Р.А. Обобщенная проводимость и упругость макронеоднородных гетерогенных материалов. – М.: Металлургия, 1992. – 144 с.

- Ковальченко М.С. Механические свойства изотропных пористых материалов. 1. Упругие и реологические свойства // Порошковая металлургия. – 1993. – №3. – C.89-96.

- Федотов А.Ф. Упругие свойства изотропных порошковых материалов // Конструкции из композиционных материалов. – 2006. – Вып.4. – C.150-154.

- Сендецки Дж. Упругие свойства композитов. Композиционные материалы. Механика композиционных материалов. Т.2. – М.: Мир, 1978. – C.61-101.

- Бабушкин Г.А., Буланов В.Я., Синицкий И.А. Металлические композиты. – Свердловск, 1987. – 312 с.

- Фудзии Т., Дзако М. Механика разрушения композиционных материалов. – М.: Мир, 1982. – 232 с.

- Тучинский Л.И. Особенности уплотнения порошковых армированных материалов при горячем прессовании // Порошковая металлургия. – 1975. – №12. – C.12-22.

- Тимошенко С.П., Гудъер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1979. – 560 с.

- Власов А.Н. Определение прочностных характеристик структурно-неоднородных сред // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2007. – Т.13. – №2. – С.209-217.

- Дульнев Г.Н., Новиков В.В. Процессы переноса в неоднородных средах. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 248 с.

- Туманов В.И. Свойства сплавов системы карбид вольфрама-кобальт / Справочник. – М.: Металлургия, 1971. – 95 с.

- Бальшин М.Ю. Научные основы порошковой металлургии и металлургии волокна. – М.: Металлургия, 1972. – 336 с.

Поступила в редакцию 11 октября 2010 года.

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» (проект №2.1.2/1431).

Сведения об авторах:

Федотов Александр Федорович, д.т.н., профессор кафедры «Механика» Самарского государственного технического университета, г. Самара, Россия, e-mail: a.fedotov50@mail.ru