УДК: 539.219.2

Структурное моделирование упругих и упругопластических свойств полимер/силикатных нанокомпозитов в условиях конечных деформаций

Гаришин О.К., Лебедев С.Н.

Учреждение Российской академии наук Институт механики сплошных сред
УрО РАН, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе представлены результаты компьютерного моделирования механического поведения полимер/силикатных нанокомпозитов в условиях конечных деформаций. Частицы наполнителя представляли собой пачки из нескольких параллельных ультратонких силикатных пластинок, разделенных слоями полимера, матрица – нелинейно-упругий или упругопластический материал.

Исследовано напряженно-деформированное состояние вокруг отдельного включения в зависимости от его ориентации к направлению внешней нагрузки и свойств матрицы. Для этого была решена задача об однородном растяжении ячейки периодичности в виде прямоугольной области с включением в центре. Определены условия, при которых происходит потеря изгибной устойчивости частицы в процессе макрорастяжения.

На основе полученных решений проведена оценка эффективных механических характеристик нанокомпозита в зависимости от свойств матрицы, степени наполнения и ориентации частиц. Построены соответствующие зависимости.

Ключевые слова: нанокомпозит; полимер; слоистый силикатный нанонаполнитель; наноструктура; конечные деформации; упругость; пластичность

Structural simulation of elastic and elastoplastic properties OF polymer/silicate Nanocomposites under finite deformations

Garishin O.K., Lebedev S.N.

Institute of Continuos Media Mechanics UB RAS, Perm, Рussia

- SUMMARY

Outcomes of computer simulation of polymer/silicate nanocomposites mechanical behavior under finite deformation are presented. Nano-filler particles are represented as sheafs from the several parallel ultrathin silicate plates parted by beds of polymer (tactoids), a matrix – as a nonlinear-elastic or elastoplastic material.

The stress-strain state round separate inclusion in dependence on its orientation to an exterior load direction and properties of a matrix is researched. The problem of the macro-homogeneous elongation of a periodic cell in the form of the rectangular field with a tactoid at centre has been solved for this purpose. Conditions at which a filler particle loss of a bending stability happens in the course of macroelongation of material are defined.

On the basis of the gained solutions the estimate of effective nanocomposite mechanical characteristics depending on properties of a matrix, filler concentration and orientation of corpuscles is spent. Appropriate associations are built.

Key words: nanocomposite; polymer; laminose silicate nano-filler; nanostructure; finite strains; elasticity; plasticity

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время композиционные материалы с наноразмерным наполнителем являются объектом интенсивных фундаментальных и прикладных исследований. В отличие от обычных композитов, в которых частицы дисперсной фазы имеют микронные и субмикронные размеры, для наносистем характерна чрезвычайно высокая площадь межфазного контакта, в результате чего роль межфазных границ (т.е. наноструктуры) в формировании физических свойств материала становится определяющей. Это позволяет получить значительный выигрыш в улучшении тех или иных физических характеристик наноматериала при весьма незначительных концентрациях наполнителя (как правило, весьма дорогостоящего). Обычная для нанокомпозитов объемная степень наполнения составляет всего несколько процентов, тогда как в обычных композитах она на порядок выше [1].

Объектом данного исследования являются полимер/силикатные нанокомпозиты на основе полиолефинового связующего и наполнителя из слоистых глинистых минералов – смектитов. Идея создания таких материалов не нова. Еще 1974 году [2] было предложено использовать в качестве наполнителя слоистые силикатные наночастицы, обладающие очень малой толщиной, соизмеримой с длиной полимерной молекулы. Но только сейчас, в связи с неоспоримым прогрессом в области нанотехнологий, эти материалы получили широкое распространение в промышленности. Для таких систем удалось добиться существенного увеличения упругого модуля, прочности, огнестойкости, стойкости к тепловому короблению, улучшения барьерных свойств по отношению к диффундирующим веществам [3-6]. Однако анализ известных публикаций показывает, что эта отрасль материаловедения с точки зрения осмысления и объяснения наработанного фактического материала разработана еще явно недостаточно.

По своей структуре рассматриваемые системы представляют собой существенно гетерогенную по механическим свойствам среду, состоящую из полиолефиновой матрицы и внедренных в нее ультратонких силикатных чешуек. Характерные размеры включений составляют несколько нанометров по толщине и от 30 до 1000 нм в диаметре. Эти частицы могут хаотично распределяться по объему материала или образовывать отдельные пачки – тактоиды – из нескольких (порядка десятков) параллельно расположенных пластинок, между которыми располагаются одна или несколько молекул матричного полимера. В первом случае нанокомпозиты называются эксфолиированными, во втором – интеркалированными. При низкой термодинамической совместимости наполнителя и матрицы молекулы полимера не могут проникнуть в промежутки между слоями силиката. Получающийся в данном случае материал представляет собой просто механическую смесь полимера и минерала – это обычный дисперсно наполненный микрокомпозит (рис.1а). При формировании интеркалированного нанокомпозита молекулы полимера диффундируют в пространство между близко расположенными параллельными силикатными пластинками (рис.1б). В результате происходит разбухание тактоида, но без потери порядка в расположении его слоев. При образовании эксфолиированного нанокомпозита молекулы полимера не только проникают в зазоры между слоями тактоида, но и раздвигают их до такой степени, что происходит его разрушение, и ранее параллельные силикатные пластинки приобретают хаотичную ориентацию (рис.1в).

Рис.1.	Схематическое изображение различных типов структуры полимерных нанокомпозитов со слоистым силикатным наполнителем: а – обычный фазово разделенный композит; б – интеркалированный нанокомпозит;
в – эксфолиированный нанокомпозит.

В Институте нефтехимического синтеза (ИНХС) РАН (г. Москва) разработаны методики, основанные на применении поверхностно-активных веществ (ПАВ), позволяющие изменять в нужном направлении как степень интеркаляции, так и силу адгезии на межфазных поверхностях. Экспериментальные исследования показали, что свойства данных материалов существенно зависят от того, из каких частиц состоит наполнитель (интеркалированных тактоидов или отдельных чешуек) [7-11]. Именно это обстоятельство и послужило причиной для углубленного теоретического изучения процессов формирования механических свойств нанокомпозита на масштабе "матрица – отдельное включение".

Основная цель работы состояла в том, чтобы для нанокомпозитов типа полиолефин/глина провести на структурном уровне теоретическое исследование напряженного состояния в зависимости от ориентации частиц наполнителя относительно внешней нагрузки и механических свойств матрицы (которая может обладать нелинейно-упругими или пластическими свойствами).

На основе полученных решений (на ячейке периодичности) была проведена соответствующая оценка эффективных механических характеристик нанокомпозита.

1. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА

В прямоугольную область (ячейку периодичности), состоящую полимерного материала (матрица), помещали включение в виде пачки из нескольких параллельных пластинок. Считали, что включение прочно скреплено с матрицей и в процессе нагружения нарушений сплошности системы не происходит. Одноосное макрорастяжение системы с сохранением объема моделировали посредством раздвижения нижней и верхней границ ячейки по вертикали с одновременным сближением боковых сторон по горизонтали. При этом граница области в процессе оставалась прямоугольной (т.е. без искривления сторон). Задачу о нагружении ячейки, содержащей такое включение, решали в двухмерной постановке (плоская деформация) с использованием метода конечных элементов.

Угол между нормалью к главной плоскости тактоида (плоской поверхности силикатных пластинок) и направлением внешней нагрузки (β) задавали в диапазоне от 0˚ до 90˚. То есть β=0˚ соответствует случаю, когда тактоид перпендикулярен направлению внешней вытяжки, а β=90˚ – параллелен.

Для каждой конкретной геометрии ячейки краевую задачу решали по несколько раз с использованием сеток, различающихся как количеством узлов, так и типом конечных элементов. При расчетах использовали четырехугольный 8-узловой и треугольный 6-узловой изопараметрические конечные элементы. Сетка строилась со сгущением по направлению от внешней границы ячейки к включению в центре. При одном и том же количестве узлов точность решения, получаемая на обоих типах сеток, была примерно одинакова. Однако, использование треугольных элементов оказалось более выгодным с точки зрения устойчивости алгоритма (задача решалась в приращениях в рамках теории больших деформаций) и времени решения. В зависимости от степени наполнения φ и ориентации частицы в ячейке общее количество элементов изменялось в диапазоне примерно от 27000 до 36000.

Результат считали достоверным, если расхождение по напряжениям в контрольных точках не превышало 5%. В качестве контрольных точек брали элементы, расположенные вблизи углов тактоида на расстоянии примерно 2–3 толщины слоя полимера между пластинками тактоида δ в ненагруженном состоянии (см. следующий раздел).

2. механические свойства наполнителя и Матрицы

Упругопластические свойства матрицы определяли из реальной кривой растяжения чистого полиэтилена [12]. За основу были взяты свойства ПЭВП марки “РА” производства ОАО "Оргсинтез" (г. Казань). Он имеет средневесовую молекулярную массу Мw=300 000, плотность – 0.93∙103 кг/м3, широкий индекс полидисперсности (n=30) и содержит около 3%-мас. низкомолекулярной компоненты. Данные полимеры являются частично кристаллизующимися, т.е. в них можно наблюдать хорошо выраженную структурную неоднородность на нано- и микроуровне. При определенных условиях, они способны испытывать очень большие деформации (в опытах на растяжение они могут достигать десятков и даже сотен процентов).

Исходная опытная кривая нагружения приведена на рис.2. Начальный модуль упругости Em=480 МПа, предел текучести равен 9 МПа.

При решении упругопластической задачи использовали ассоциированный закон течения, задающий связь между приращениями пластической деформации  и пластическим потенциалом (условием пластичности)  в следующем виде [13]

,								(1)

где  – интенсивность приращений пластической деформации,  – компоненты девиатора приращений пластических деформаций. В качестве функции текучести f брали интенсивность напряжений, т.е. использовали критерий Хубера-Мизеса [14,15] (smn – компоненты девиатора тензора напряжений).

.								(2)

Рис.2.	Опытная базовая кривая нагружения для материала матрицы (σ0 — номинальные напряжения, ε – растягивающая деформация).

При решении нелинейно-упругой задачи механические свойства матрицы описывали через потенциал Трелоара (неогук):

,									(3)

где B – левый тензор Коши–Грина в полярном разложении деформационного градиента среды; Cm – константа, равная 1/6 начального модуля Юнга Em (для полиэтилена она составляет ~80 МПа). При расчетах задавали Cm=80 МПа, т.е. Em=480 МПа (такой же, как и для упругопластической матрицы).

В соответствии с опытными данными, полученными в ИНХС РАН [1-3] длина отдельной силикатной пластинки была принята равной 80 нм, толщина – 1 нм. Интеркалированный тактоид моделировали как пачку из 10 параллельных пластинок, расположенных (в ненагруженном состоянии) на расстоянии δ = 2 нм. В зазорах находился полимер с теми же свойствами что и матрица.

Известно, что модуль отдельных силикатных чешуек (Na+–монтмориллонит) близок к модулю стекла (49000–78000 МПа), что примерно на два порядка превышает модуль полиэтилена. При расчетах было принято, что жесткость частиц наполнителя в 150 раз больше жесткости матрицы, то есть модуль Юнга отдельной силикатной нанопластинки Ep=72000 МПа.

При решении задачи использовали аппарат нелинейной механики сплошных сред. Материал матрицы и включений считали несжимаемым.

3. Анализ напряженно-деформированного состояния вокруг включения

Рассматриваемые включения по сути своей являются весьма тонкими пластинками (даже в пачке) и при различии в жесткости на два порядка должны вести себя как достаточно гибкие конструкции, то есть вполне можно ожидать, что в процессе деформирования нанокомпозита будет наблюдаться заметное искажение формы частиц – потеря упругой устойчивости. Ниже представлены результаты численного моделирования этого явления в зависимости от ориентации тактоида к направлению приложения нагрузки и механических свойств матрицы.

На рис.3 показано, как изменяется форма пластинок в интеркалированном тактоиде (δ = 2 нм), при растяжении ячейки по вертикали (макродеформация ε = 25%). Степень наполнения φ = 10%. Представлены варианты, когда β = 0˚, 45˚ и 90˚. Рисунки 3а, 3б и 3в соответствуют упругой матрице, 3г, 3д и 3е – упругопластической.

Рис.3.	Искажение формы тактоида при 25%-ой макродеформации материала. φ = 10%. Упругая ячейка: а – β = 0˚, б – β = 45˚, в – β = 90˚. Упругопластическая ячейка: г – β = 0˚, д – β = 45˚, е – β = 90˚.

Наибольшее искажение формы включения наблюдали при его перпендикулярном положении к направлению вытяжки (β=0˚). На рис.3а (упругая ячейка) пластинки изгибаются "волной", а концы их расходятся. В случае упругопластической матрицы (рис.3г) "волны" не возникает, происходит только расхождение концов пластинок.

При расположении тактоида под углом β=45° к направлению растяжения (рис.3б и 3д) возникает сдвиг пластинок относительно друг друга, и конфигурация тактоида из прямоугольной переходит в косоугольную, причем для упругопластического случая это искажение проявляется слабее.

На рис.3в и 3г показаны включения, ориентированные вдоль направления растягивающей макродеформации (β=90˚). При данном расположении форма тактоида практически не меняется, однако, наблюдается загибание внутрь краев внешних пластинок. Вследствие этого возможно "защемление" концов полимерных молекул, попавших в межплоскостные слои тактоида, и, соответственно, определенное улучшение адгезии между матрицей и наполнителем. В упругой ячейке этот эффект более выражен (рис.3в).

В таблице 1 представлены расчетные значения максимальных главных деформаций ε1 для упругих и упругопластических ячеек с включениями различной ориентации (φ = 10%, ε = 25%).

Табл.1.

Максимальные главные деформации в ячейке.

| β˚ | 0˚ | 30˚ | 45˚ | 60˚ | 90˚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max(ε1) (упругость) % | 237 | 95 | 57 | 151 | 178 |
| max(ε1) (пластичность) % | 343 | 140 | 133 | 242 | 306 |

Во всех случаях максимальные локальные растяжения матрицы наблюдали вблизи краев внешних пластинок – в областях, где материал матрицы переходит в межпластиночный слой. Из данной таблицы видно, что локальные микродеформации могут во много превышать макроскопические (в данном случае более чем на порядок). В упругопластической матрице (за счет течения материала) максимальные главные деформации были примерно в полтора-два раза больше, чем в чисто упругой.

Установлено, что изгибные деформации пластинок наполнителя в упругих ячейках существенно больше, чем в упругопластических. Дело в том, что возникновение и развитие локальных пластических течений приводит к значительному снижению и выравниванию концентрации напряжений по объему ячейки (матрица "размягчается"). Соответственно уменьшаются и изгибы пластинок.

Расчеты показали, что чем меньше угол β, тем сильнее искажается форма тактоида при одном и том же уровне макродеформации. Хрупкие силикатные нанопластинки скорее всего "не перенесут" таких изгибов, которые показаны на рис.3а – они просто разрушатся. Таким образом, для того чтобы в процессе деформации нанокомпозита с упругой матрицей таких микроповреждений не возникало, необходимо стремиться к ориентированию частиц наполнителя по направлению внешней нагрузки (т.е. β→90˚). В этом случае можно ожидать и некоторого улучшения адгезии между матрицей и включениями вследствие "закусывания" матрицы при загибе внешних пластинок внутрь, что также должно препятствовать развитию внутренней поврежденности.

Для упругопластической матрицы влияние ориентации частиц наполнителя на механические свойства нанокомпозита не столь очевидно. Количественные оценки этого влияния приведены в следующем разделе.

4. Оценка макросвойств полимер/силикатных нанокомпозитов

Представленные выше численные решения позволили не только исследовать НДС вокруг частиц нанонаполнителя, но и со структурных позиций провести оценку эффективных механических свойств полимер/силикатных нанокомпозиционных материалов. Композит при этом рассматривался как механически неоднородная среда с регулярной упорядоченной структурой. Такое допущение позволило применить классический метод регуляризации, широко известный в механике композиционных материалов. Суть его состоит в использовании свойств симметрии регулярной решетки для перехода к краевой задаче для конечной области, которая уже может быть решена известными методами механики сплошных сред. Основное достоинство метода в том, что всю необходимую информацию можно получить из анализа НДС в ячейке периодичности. Данный подход хорошо зарекомендовал себя для малых и средних наполнений (до 10-20% по объему), то есть пока нерегулярность взаимного расположения частиц и их взаимодействие не начинают существенно влиять на формирование макросвойств гетерогенной среды (как это происходит в высоконаполненных системах). С учетом того что концентрация наполнителя в рассматриваемых наноматериалах редко превышает 10-15% [5,9], данный выбор представляется вполне обоснованным.

На рис.4 представлены расчетные зависимости номинальных напряжений σ0 от деформации ε, построенные для упругих и упругопластических ячеек с углом ориентации β=0˚, 45˚ и 90˚ (наполнение φ=10%). Штриховыми линиями показаны кривые нагружения для ячейки без включения.

Рис.4.	Деформационные зависимости номинальных макронапряжений от угла ориентации включения β (φ = 10%). а – в ячейке упругая матрица, б – упругопластическая. Штриховая линия – в ячейке нет включения.

В случае нелинейно-упругой матрицы (рис.4а) кривые нагружения, соответствующие параллельному и перпендикулярному расположению тактоида к направлению вытяжки, практически совпадали вплоть до деформации порядка 17-18%. При больших значениях ε зависимость σ0(ε, β=0˚) шла несколько ниже, чем для β=90˚, что объясняется потерей упругой устойчивости пластинок тактоида (см. рис.3а). В случае упругопластической матрицы (рис.4б) наибольшую жесткость наблюдали в ячейке с перпендикулярно расположенным включением, а наименьшие при β=45˚.

На рис.5 показаны концентрационные зависимости эффективного секущего модуля, рассчитанного для растянутой на ε=25% ячейки периодичности, – E25. Оценка механической жесткости высокоэластичного материала по его секущему модулю при заданной стандартной деформации часто используется на практике специалистами по полимерам [16]. Такой подход позволяет количественно оценить (в первом приближении) различие между нелинейными кривыми нагружения, характерными для конечно деформируемых полимерных материалов.

Рис.5.	Концентрационные зависимости секущего модуля от угла ориентации включения β. а – в ячейке -упругая матрица, б – упругопластическая. Em – начальный модуль упругости матрицы. ε=25%.

Рис.6.	Зависимости секущего модуля от угла ориентации включения β при постоянных степенях наполнения φ. а – в ячейке упругая матрица, б – упругопластическая. Em – начальный модуль упругости матрицы. ε=25%.

На рис.6 показано как меняются значения E25/Em в зависимости от угла β при одинаковых концентрациях ячейки. Em – начальный упругий модуль матрицы.

Расчеты показали, что в при 25-процентном растяжении нанокомпозита секущие модули в упругих ячейках были примерно на порядок выше, чем в упругопластических (при той же исходной геометрии и одинаковых начальных модулях упругости). Что касается влияния ориентации включений, то в обоих случаях наиболее "мягкими" оказались ячейки с частицами, расположенными под углом 45˚±10˚ к направлению вытяжки (за счет сдвига пластинок в тактоиде – см. рис.3б и 3д), причем относительное изменение секущего модуля для упругой задачи было значительно больше.

Интересно, что в упругопластическом случае наиболее жесткими оказались ячейки с перпендикулярными к вытяжке включениями, а в упругом – с параллельными. Объяснить это можно тем, что развитие пластического течения в матрице снижает неоднородность распределения напряжений в системе. В результате форма тактоида не претерпевает столь радикальных искажений (рис.3г) как в упругой ячейке (рис.3г).

Выводы

Для композитов на основе полимерной матрицы и слоистого силикатного нанонаполнителя проведено теоретическое исследование напряженно-деформированного состояния на масштабе структурной неоднородности в зависимости от ориентации частиц и механических свойств матрицы.

Показано, что в зависимости от расположения частицы наполнителя по отношению к направлению внешней нагрузки, он деформируется по-разному. Оптимальным с точки зрения минимизации изгибных деформаций включений (которые могут вызвать их разрушение), является случай, когда они ориентированы в направлении внешней деформации. Это может быть достигнуто при предварительной обработке материала на стадии изготовления, например, волочением через фильеру или другими аналогичными способами.

Показано, что при использовании в качестве матрицы полимера с хорошо выраженными пластическими свойствами наблюдается значительное снижение локальных микронапряжений и уменьшение изгиба частиц по сравнению с упругим случаем.

На основе полученных решений проведена оценка эффективного секущего модуля нанокомпозита с упругой и упругопластической матрицей в зависимости от степени наполнения и ориентации частиц наполнителя. Установлено, что минимум жесткости системы, соответствует ориентации частиц наполнителя под углом примерно 45˚ к направлению вытяжки.

литература

- Чвалун С.Н. Полимерные нанокомпозиты // Природа. – 2000. – №7. – С.22-30.

- Shepherd P.D., Golemba F.J., Maine F.W. Clay layers // Adv.Chem.Ser. – 1974. – Vol.41. – P.134-141.

- Fengge G. Clay/polymer composites: the story // Materials Today. – 2004. – №11. – P.50-55.

- Sheng N., Boyce M.C., Parks D.M., Rutledge G.C., Abes J.I., Cohen R.E. Multiscale micromechanical modeling of polymer/clay nano-composites and the effective clay particle // Polymer. – 2004. – Vol.45. – P.487-506.

- Микитаев А.К., Каладжян А.А., Леднев О.Б., Микитаев М.А. Нанокомпозитные полимерные материалы на основе органоглин // Электронный журнал "Исследовано в России". – http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/083.pdf (дата обращения: 20.07.2010).

- Микитаев А.К., Каладжян А.А., Леднев О.Б., Микитаев М.А., Давыдов Э.М. Нанокомпозитные материалы на основе органоглин с повышенной огнестойкостью // Электронный журнал «Исследовано в России». http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/129.pdf (дата обращения: 20.07.2010)

- Гусева М.А. Структура и физико-механические свойства нанокомпозитов на основе неполярного полимера и слоевого силиката / Дис… канд. физ.-мат. наук: 01.04.07. – Москва, 2005. – 155 с.

- Бахов Ф.Н. Формирование органофильных слоев на Na+-монтмориллоните и влияние их структуры на совместимость полиолефинов с наполнителем в нанокомпозитах / Дис… канд. хим. наук: 02.00.06. – Москва, 2007. – 182 с.

- Герасин В.А., Зубова Т.А., Бахов Ф.Н., Баранников А.А., Мерекалов Н.Д., Королев Ю.М., Антипов Е.М. Структура нанокомпозитов полимер/монтмориллонит полученных смешением в расплаве // Российские нанотехнологии. – 2007. – №1-2. – С.90-105.

- Герасин В.А., Гусева М.А., Мерекалова Н.Д., Гаришин О.К., Свистков А.С., Антипов Е.М. Создание полимер-силикатных нанокомпозитов. Структура и деформационные свойства / IV Международная научно-практическая конференция "Новые полимерные композиционные материалы". Труды. – Нальчик, 2008. – С.97-100.

- Xie W., Gao Z., Liu K., Pan W.-P., Vaia R., Hunter D., Singh A. Thermal characterization of organically modified montmorillonite // Thermochimica Acta. – 2001. –Vol.367-368. – P.339-350.

- Гаришин О.К., Свистков А.Л., Герасин В.А., Гусева М.А. Моделирование упругопластического поведения полиолефиновых нанокомпозитов с различной структурой слоистого наполнителя // Высокомолек. соед. – Сер.А. – 2009. – Т.51. №4. – С.610-619.

- Малинин М.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. – М.: Машиностроение, 1975. – 400 с.

- Мизес Р. Механика твердых тел в пластически деформированном состоянии / В кн. Теория пластичности. М.: Изд-во иностр. лит., 1948. – С.57-69.

- Mises R. Mechanik der plastischen Formanderug von Kristalen // Z.Angew.Mat. und Mech. – 1928. Vol.8. №3. – S.161-185.

- Печковская К.А. Сажа как усилитель каучука. – М.: Изд-во Химия, 1968. –
215 с.

Поступила в редакцию 31 августа 2010 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 09-08-00339 и № 09-03-00402) и Совета по грантам Президента РФ для ведущих научных школ (грант № НШ–3717.2008.1).

Сведения об авторах:

Гаришин Олег Константинович, д.ф.-м.н., с.н.с., Учреждение Российской академии наук Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия, e-mail: gar@icmm.ru

Лебедев Сергей Николаевич, н.с., Учреждение Российской академии наук Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия